# CAPÍTULO I.  INTRODUCCIÓN

# Las vías de acceso al distrito de Cumba, hoy en la actualidad presentan problemas debido al mal estado en la que se encuentran, ya que en la mayoría de estas vías no pavimentadas se encontraron diferentes fallas, las cuales dificultan el normal tránsito de los vehículos que circulan por estas vías.

# Las carreteras no pavimentadas se deterioran más rápido a comparación de una vía pavimentada. Las partículas finas al aglutinarse con los agregados gruesos expuestos al medio ambiente pierden humedad; y con la acción física externa del tránsito vehicular genera desprendimiento superficial, convirtiéndose así en partículas y posteriormente formándose fallas superficiales.

# Los deterioros/fallas en las vías no pavimentadas se producen por múltiples factores: mal diseño del paquete estructural, mala calidad de los materiales, errores constructivos, deficiente sistema de drenaje, efecto de solicitaciones externas como carga vehicular y agentes climáticos.

# Es por esta razón que surgió esta investigación, la cual buscó determinar el estado del camino vecinal tramo Trapichillo – Vista Hermosa, y dar respuesta a la pregunta planteada ¿Cuál es la condición de la capa de rodadura del camino vecinal tramo: Trapichillo – Vista Hermosa, Distrito de Cumba?, la hipótesis planteada fue que la condición del camino vecinal tramo: Trapichillo – Vista Hermosa, se encuentra en condición REGULAR, con una calificación de condición >150 y ≤400.

# En nuestro país los problemas con las vías en mal estado generan problemas sociales, económicos y en ocasiones hasta pérdidas humanas. Todo esto debido a que no se lleva a cabo un mantenimiento adecuado ni se toma en cuenta el plan de vida de la vía, es decir, no se evalúa el comportamiento del afirmado con el paso del tiempo y  solo se interviene cuando el deterioro es grave.

Por tales razones esta investigación tuvo como objetivo general: determinar la condición de la capa de rodadura del camino vecinal tramo: Trapichillo – Vista Hermosa y como objetivo específico: Identificar los deterioros o fallas en la capa de rodadura del camino vecinal tramo: Trapichillo – Vista Hermosa.

Esta investigación se justificó en el estado situacional que se encuentra la vía camino vecinal tramo: Trapichillo – Vista Hermosa la cual se determinará en qué condiciones se encuentra e indicará las acciones a tomar con respecto a los resultados obtenidos de dicho estudio. Así mismo sugerir una solución efectiva sobre el tipo de conservación que contenga los requisitos que requiera la vía

La investigación se ha dividido en cinco capítulos. El capítulo (I), comprende a la introducción. El capítulo (II), aborda el marco teórico, donde se describen los antecedentes relacionados a la investigación tanto internacionales, nacionales y locales; así como las bases teóricas, las cuales definen el concepto de carreteras no pavimentadas, su clasificación y el método de la condición superficial. El capítulo (III), está relacionado con los materiales y métodos utilizados, aquí se describe a detalle el procedimiento que se realizó en la investigación, los materiales utilizados, descripción de la investigación. En el capítulo (IV), se plantean los resultados y discusiones. Y Finalmente, el capítulo (V) comprende a las conclusiones y recomendaciones, las cuales se convierten en elementos claves para próximas investigaciones.

# CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

# 2.1. Antecedentes teóricos de la investigación

# 2.1.1. Internacionales

INVIAS (2007). El instituto nacional de vías en el manual de diseño geométrico de carreteras señaló que la degradación progresiva de las estructuras parece estar asociada al aumento de cargas de los vehículos comerciales que superan las de diseño y a la generalizada ausencia de actividades de mantenimiento rutinario y periódico.

Rodríguez (2011). “Modelo de gestión de conservación vial para reducir los costos de mantenimiento vial y operación vehicular en los caminos rurales de las poblaciones de Riobamba, San Luis, Punín, Flores, Cebadas de la provincia de Chimborazo”

La presente investigación tuvo como parte de  sus objetivos describir las características principales de la infraestructura vial y realizar un inventario y evaluación de la vía en estudio.

Para este efecto, se realizó el levantamiento de información in situ, elaborando el inventario vial, y estudios de tráfico.

Los resultados logrados al término del proceso de investigación indicaron que uno de los factores que determinaron el éxito de la intervención de conservación, es el inventario vial, pues permitirá conocer exactamente las condiciones actuales, sus principales problemas, la manera de enfrentarlos, lo cual nos permite programar actuaciones y presentar presupuestos para lograr mantener las vías. El tráfico es un factor determinante, pues si está mal concebido, se puede dar el caso de que la vía se exponga a una mayor repetición de cargas de tráfico, provocando que la estructura se deteriore, por lo que se debe evaluar continuamente el tráfico presente en la vía y sobre todo sus cargas admisible.

2.1.2. Nacionales

Cardenas (2012). “Estudio comparativo de metodologías de relevamiento de fallas en caminos no pavimentados”.

Este trabajo de investigación, tuvo como propósito determinar las fallas típicas que se presentan en un camino rural de acuerdo al índice de condición de la vía no pavimentada (ICVNP) para comparar las similitudes y diferencias de acuerdo a los métodos existentes de diferentes manuales o modelos frente al del Perú.

En la evaluación para determinar las condiciones generales se consideró una metodología descriptiva a través de la investigación bibliográfica, y aplicativa en el campo, relacionado con el comportamiento de la superficie de caminos no pavimentados, con la finalidad de tomar las fallas más representativas presentes en la vía no pavimentada mediante un recorrido de esta y así medir y analizar el grado de deterioro según cada manual, es decir la intensidad, magnitud y severidad.

Los resultados logrados al término del proceso de investigación indicaron que los resultados obtenidos por los manuales estudiados, arroja como resultado que la vía se encontró en un estado regular, según los manuales MTC, Paser Manual Unimproved y Pavement Manage Systems; mientras que el Manual Centroamericano dió como resultado un estado B (bajo); el Manual URCI dió como resultado un estado Bueno y el manual de Mantenimiento rutinario con Microempresas, arrojó como resultado que la vía necesita un mantenimiento rutinario.

Ferreyra (2012). “Actividades de mantenimiento rutinario y periódico en una carretera del Perú”.

El objetivo de este trabajo de investigación fue desarrollar una cultura preventiva, con la finalidad de evitar el deterioro prematuro de las vías, mediante intervenciones rutinarias y periódicas de manera oportuna.

El método de elaboración del presente trabajo fue descriptivo, a través de fotografías que muestran las actividades de mantenimiento, materiales utilizados y maquinarias que se requieren en las diferentes actividades de mantenimiento de una carretera.

Se concluyó que este tipo de proyectos son muy dinámicos, ya que requieren una evaluación constante para tomar las medidas a tiempo y mantener la transitabilidad de la vía y, por ende, el buen servicio de los usuarios.

2.1.3. Locales

Municipalidad Distrital de La Peca (2016). “Determinación del estado de transitabilidad y nivel de intervención de los caminos rurales”.

El objetivo de este trabajo fue preparar los inventarios detallados para establecer el estado actual de la vía y las medidas por realizar, en lo que respecta a las medidas de conservación vial. Las rutas de intervención fueron: Ruta 01: AM – 100 (San Francisco) – Almendral – Guayaquil – El Triunfo, con una longitud de 5.5 km. Ruta 02: AM – 100 – Pte. Arrayan – Arrayan – Nuevo Porvenir – Yacupe, con una longitud de 7.06 km. Ruta 03: AM- 100 (La Peca) – Pte. Lala – Lala, con una longitud de 2.68 km. Ruta 04: AM- 100 (La Peca) – Humbate- Chonza, con una longitud de 5.68km.

En la evaluación para determinar el estado de transitabilidad se utilizó el procedimiento del manual de carretera mantenimiento o conservación actualizado para carreteras no pavimentadas del MTC.

Los resultados logrados al término del proceso fueron que la primera ruta presentó un estado de transitabilidad regular, con una calificación de condición de 347.96; recomendando un mantenimiento periódico. En relación a la segunda ruta, esta se encuentró en buen estado con una calificación de condición de 448.41, recomendando un mantenimiento rutinario. La tercera ruta presentó una calificación de condición de 282.55, equivalente a regular, al respecto se sugirió un mantenimiento periódico. Finalmente, la cuarta ruta tuvo una calificación de condición regular con 279.17, para la cual se sugirió un mantenimiento periódico.

Los antecedentes citados en párrafos anteriores, fueron soportes técnicos claves, puesto que brindaron las pautas necesarias para lograr con éxitos los resultados alcanzados al término de nuestro trabajo de investigación.

2.2. Bases Teóricas

### Carreteras no pavimentadas

Aquellas que tienen una superficie de rodadura formada por materiales granulares y que han sido sometidas a tratamientos superficiales, con trabajos previos de alineación, con apropiada sección transversal y longitudinal, y adecuado drenaje; o que han sido trabajadas sin ningún tratamiento alguno tales como los caminos de herradura o trochas que son construidos por la necesidad de acceder a lugares remotos (MTC, 2014).

### Carreteras no pavimentadas – tipos de deterioros/fallas y

### niveles de gravedad

La condición de las carreteras no pavimentadas (afirmadas) se califica por sus deterioros o fallas, la velocidad promedio y la sinuosidad de la trayectoria del vehículo como resultado de los daños de la carretera.

Según el MTC (2014) se tiene los tipos de deterioros o fallas listados en la tabla siguiente:

Tabla 1: Deterioros o fallas de las carreteras no pavimentadas

| Código de daño | Deterioros/ fallas | Gravedad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Deformación | 1: Huellas/hundimientos sensibles al usuario, pero < 5 cm 2: Huellas/hundimientos entre 5 cm y 10 cm 3: Huellas/hundimientos >= 10 cm |
| 2 | Erosión | 1: Sensible al usuario, pero profundidad < 5 cm 2: Profundidad entre 5 cm y 10 cm 3: Profundidad >= 10 cm |
| 3 | Baches (huecos) | 1: Pueden repararse por conservación rutinaria 2: Se necesita una capa de material adicional 3: Se necesita una reconstrucción |
| 4 | Encalaminado | 1: Sensible al usuario, pero profundidad < 5 cm 2: Profundidad entre 5 cm y 10 cm 3: Profundidad >=10 cm |
| 5 y 6 | Lodazal o cruce de agua | 1: Transitabilidad baja o intransitabilidad en épocas de lluvia. No se define niveles de gravedad |

Fuente: Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2014)

El inicio y fin del nivel de gravedad de cada tipo de deterioro observado tienen que localizarse.

A continuación, se describen los tipos de deterioros/fallas:

- Deterioro/falla 1: Deformación

- Descripción. - Este rubro incluye:

- El ahuellamiento debido a la deformación de la capa de grava y/o de la subrasante en las huellas del tráfico.

- El ahuellamiento debido al desgaste superficial en las huellas del  tráfico

- Los hundimientos localizados relacionados con la pérdida de   capacidad de soporte de la subrasante.

No se consideran en este rubro los surcos erosivos.

- Causas

Esta falla puede provenir de las siguientes causas:

- Insuficiencia estructural acentuada por el volumen de tráfico excesivo

- Geometría de la carretera (curvas agudas aumentan el desgaste superficial)

- Clima y drenaje (un contenido de agua excesivo conlleva una reducción de la capacidad de soporte de la capa granular y de la subrasante).

- Niveles de gravedad

1: Huellas/hundimientos sensibles al usuario, pero < 5 cm

2: Huellas/hundimientos entre 5 cm y 10 cm

3: Huellas/hundimientos >= 10 cm

Figura 1. Gravedad 1: Huellas/hundimientos sensibles al usuario, pero < 5 cm

Fuente: Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2014)

Figura 2. Gravedad 2: Huellas/hundimientos entre 5 cm y 10 cm

Fuente: Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2014)

Figura 3. Gravedad 3: Huellas/hundimientos >= 10 cm

Fuente: Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2014)

- Deterioro/falla 2: Erosión

- Descripción. - Este rubro incluye los surcos erosivos creados por los escurrimientos de agua aproximadamente paralelos al eje de la carretera. Su gravedad resulta de la intensidad de los escurrimientos y del tipo del suelo (índice de plasticidad y granulometría).

- Causas

Esta falla puede provenir de las siguientes causas:

- Topografía accidentada (fuertes pendientes y curvas aumentan la intensidad de los escurrimientos).

- Clima y drenaje (es drenaje deficiente favorece los escurrimientos sobre la superficie de la carretera).

- Niveles de gravedad

1: Sensible al usuario, pero profundidad < 5 cm

2: Profundidad entre 5 cm y 10 cm

3: Profundidad >= 10 cm

Figura 4. Gravedad 1: Sensible al usuario pero profundidad < 5 cm

Fuente: Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2014)

Figura 5. Gravedad 2: Profundidad entre 5 cm y 10 cm

Fuente: Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2014)

Figura 6. Gravedad 3: Profundidad >= 10 cm

Fuente: Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2014)

- Deterioro/falla 3: Baches (huecos)

- Descripción. - Los baches (huecos) resultan de aguas estancadas en la superficie de la carretera. El tráfico favorece su desarrollo. Generalmente, dificultan a los vehículos cuando su tamaño alcanza el orden de 0.20 m. su calificación estará de acuerdo con el tipo de medidas correctivas requeridas (mantenimiento rutinario, recapeo (regrava), no reconstrucción).

- Causas

Esta falla puede provenir de las siguientes causas:

- Mal drenaje de la superficie de la carretera

- Clima y drenaje (un drenaje deficiente favorece las aguas estancadas sobre la superficie de la carretera).

- Niveles de gravedad

1: Pueden repararse por conservación rutinaria

2: Necesita una capa de material adicional

3: Necesita una reconstrucción

Figura 7. Gravedad 1: Pueden repararse por mantenimiento rutinario

Fuente: Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2014)

Figura 8. Gravedad 2: Necesita una capa de material adicional

Fuente: Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2014)

Figura 9. Gravedad 3: Necesita una reconstrucción

Fuente: Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2014)

- Deterioro/falla 4: Encalaminado

- Descripción. - Se trata de ondulaciones de la superficie. Resultan de la acción de las vibraciones transmitidas por los vehículos sobre los agregados del material granular.

- Niveles de Gravedad

1: Sensible al usuario, pero profundidad < 5 cm

2: Profundidad entre 5 cm y 10 cm

3: Profundidad >=10 cm

Figura 10. Gravedad 1: Sensible al usuario, pero < 5 cm

Fuente: Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2014)

- Deterioro/Falla 5: Lodazal y cruce de agua

- Descripción. - Un lodazal es una sección de suelo fino que se caracteriza por su transitabilidad baja o intransitabilidad durante épocas de lluvia. En épocas secas, si no se realizan las tareas de mantenimiento requeridas, los vehículos tienen dificultades debidas a las deformaciones del material.

- Causas

Ambos deterioros o fallas resultan de un drenaje deficiente

- Niveles de gravedad

No se definen niveles de gravedad

Figura 11. Lodazal

Fuente: Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2014)

Figura 12. Cruce de agua

Fuente: Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2014)

### Proceso de los datos básicos de daños

Para cada sección de 500m se calificará la condición superficial de la capa de rodadura, considerando cada tipo de deterioro o falla según el nivel de gravedad y su clase de extensión.

El inicio y fin del nivel de cada tipo de deterioro/falla observado tienen que localizarse. Luego dichos datos básicos se procesarán aplicando la tabla 2 que define la clase de extensión para la longitud de sección de 500 m que presenta el deterioro, la tabla 3 aplicará para baches o huecos, la tabla 4 describe el proceso de calificación de condición superficial de la capa de rodadura de la carretera no pavimentada, según el tipo de deterioro o falla.

Tabla 2: Clase de extensión de los deterioros/fallas de las carreteras no pavimentadas

| Clase | Descripción | Criterio (porcentaje del área de la sección evaluada) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Leve | Menor a 10% |
| 2 | Moderado | Entre 10 y 30% |
| 3 | Severo | Mayor a 30% |

Fuente: Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2014)

En cuanto a baches (huecos), se necesitará una información adicional para calificar su “densidad” en la sección afectada, según el número de baches (huecos) por sección de 500 m. se usará la escala siguiente.

Tabla 3: Clase de densidad de los baches (huecos)

| Clase | Descripción | Criterio de densidad de baches (huecos) (numero / 500 m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Leve | Menor a 10 |
| 2 | Moderado | Entre 10 y 20 |
| 3 | Severo | Mayor a 20 |

Fuente: Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2014)

Tabla 4: Calificación para cada tipo de deterioro o falla de la capa de rodadura por secciones de 500m de carreteras afirmadas o no pavimentadas

Fuente: Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2014)

La suma total no debe ser mayor a 500, en tal sentido la calificación de condición resultará de la diferencia de la suma total (500) menos la suma puntaje de condición, tal como se indica a continuación:

Tabla 5: Calificación de Condición

CALIFICACIÓN DE CONDICIÓN = 500 – SUMA PUNTAJE DE CONDICIÓN

Fuente: Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2014)

La calificación de condición representará la condición de la capa de rodadura de las carreteras afirmadas o no pavimentadas y se sintetizará en tres tipos de condición:

- Bueno

- Regular

- Malo

Los rangos de calificación de condición para asignar la condición de la capa de rodadura en uno de los tipos de condición fueron:

Tabla 6: Tipos de condición según calificación de condición

| CONDICIÓN BUENO | > 400 |
| --- | --- |
| CONDICIÓN REGULAR | >150 y ≤ 400 |
| CONDICIÓN MALO | ≤ 150 |

Fuente: Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2014)

2.3. Definición de términos básicos

A continuación, se definen los principales términos utilizados en el método, que son de vital importancia para la comprensión y correcta aplicación del mismo.

Afirmado: Capa compactada de material granular natural o procesado con gradación específica que soporta directamente las cargas y esfuerzos del tránsito. Debe poseer la cantidad apropiada de material fino cohesivo que permita mantener aglutinadas las partículas. Funciona como superficie de rodadura en carreteras y trochas carrozables.

Ahuellamiento: Surcos o huellas que se presentan en la superficie de rodadura de una carretera pavimentada o no pavimentada y que son el resultado de la consolidación o movimiento lateral de los materiales por efectos del tránsito.

Bache: Depresión que se forma en la superficie de rodadura producto del desgaste originado por el tránsito vehicular y la desintegración localizada.

Carretera no pavimentada: Carretera cuya superficie de rodadura está conformada por gravas o afirmado, suelos estabilizados o terreno natural.

Camino: Vía terrestre para el tránsito de vehículos motorizados y no motorizados, peatones y animales, con excepción de las vías férreas.

Camino vecinal: Camino rural destinado fundamentalmente para acceso a las poblaciones pequeñas y a chacras o predios rurales.

Calzada: Superficie de la vía sobre la que transitan los vehículos, puede estar compuesta por uno o varios carriles de circulación. No incluye la berma (hombro).

Mantenimiento periódico: Conjunto de actividades programables cada cierto período que se realizan en las vías para conservar sus niveles de servicio. Estas actividades pueden ser manuales o mecánicas y están referidas principalmente a labores de desencalaminado, perfilado, nivelación, reposición de material granular, así como reparación o reconstrucción puntual de los puentes y obras de arte.

Mantenimiento rutinario: Conjunto de actividades que se realizan en las vías con carácter permanente para conservar sus niveles de servicio. Estas actividades pueden ser manuales o mecánicas y están referidas principalmente a labores de limpieza, bacheo, perfilado, roce, eliminación de derrumbes de pequeña magnitud.

Obras de arte: Conjunto de estructuras destinadas a cruzar cursos de agua, sostener terraplenes y taludes, drenar las aguas que afectan el camino, evitar las erosiones de los terraplenes, etc.

Tramo: Con carácter genérico, cualquier porción de un camino, comprendida entre dos puntos referenciales, localizados a lo largo del trazo o eje del camino.

# CAPÍTULO III. MATERIALES Y MÉTODOS

## Localización

La investigación se realizó entre los meses de Agosto a Noviembre del 2016, los elementos que sirvieron para la investigación corresponden al camino vecinal Trapichillo – Vista Hermosa que está expuestas a las condiciones del tráfico y ambientales de la zona durante muchos años.

La investigación fue realizada en el Camino Vecinal del distrito de Cumba, provincia de Utcubamba, región Amazonas. Las coordenadas de la carretera han sido determinadas con el Datum de referencia WGS-84, Huso 17, zona sur y son las siguientes:

Tabla 7: Ubicación del tramo en estudio

| Tramo | Este (m) | Norte (m) | Altitud (m.s.n.m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio (Km 00+000) | 760162 | 9341149 | 472 |
| Fin (Km 12+000) | 766073 | 9341149 | 1422 |

A continuación, se presenta la figura 13. Tramo en estudio, figura 14. Ubicación departamental, figura 15. Ubicación provincial, figura 16. Plano Distrital.

Figura 13. Tramo en estudio

Figura 14. Ubicación departamental             Figura 15. Ubicación provincial

Fuente: INEI                                                              Fuente: INEI

Figura 16. Ubicación distrital

Fuente: INEI

## Materiales y/o equipos

- Herramientas:

- Fichas de inspección

- Wincha

- Regla de Madera

- 1 Lata de pintura

- Equipos:

- Cámara fotográfica

- Gps

## Tipo de Investigación

Tipo de investigación: Tipo descriptiva.

Diseño de investigación: Diseño transversal descriptivo.

Método de investigación: Método Inductivo.

## Operacionalización de las variables

Las variables consideradas en el camino vecinal tramo Trapichillo – Vista Hermosa, son los deterioros/fallas presentes en la capa de rodadura las cuales generan el mal estado de la vía. La calificación de condición, es el cual determinará el estado en que se encuentra el tramo del camino vecinal en estudio.

## Método

# Identificación y selección de las unidades de análisis. La identificación y selección de las unidades de análisis se llevó a cabo siguiendo el procedimiento detallado a continuación:

  - Identificar tramos o áreas del camino vecinal. Para ello tiene que quedar completamente definido el sistema de afirmado a ser analizados, es decir, la red de afirmado. Se ha definido como red de camino vecinal a 12 km de afirmado que forman parte del camino vecinal tramo: Trapichillo – Vista Hermosa.

  - Dividir el tramo en sección de 500m, se calificará la condición superficial de la capa de rodadura, considerando cada tipo de deterioro/falla según el nivel de gravedad en cada sección.  El inicio y fin del nivel cada tipo de deterioro o falla observado tienen que localizarse. Luego dichos datos básicos se procesarán aplicando la tabla 2 que define la clase de extensión para la longitud de sección de 500 m que presenta el deterioro, la tabla 3 aplicará para baches o huecos, la tabla 4 describe el proceso de calificación de condición superficial de la capa de rodadura del afirmado, según el tipo de deterioro/falla.

  - Luego se aplicó la tabla 5 para determinar la calificación de condición y finalmente la tabla 6 para determinar el tipo de condición según calificación de condición.

# Elaboración de instrumentos de recolección de datos. La realización de las tablas de muestreo, se basa en la bibliografía usada, siendo la principal el manual de carreteras mantenimiento o conservación vial, está conformada por los 6 tipos de daños, ya explicados en el capítulo anterior. Esta tabla se realizó en hojas de cálculo de excel, el trabajo fue de gabinete, dicha tabla es la siguiente:

Tabla 8. Formato de exploración de condición de vías no pavimentadas

# Prueba de instrumentos de recolección de datos. Esta etapa corresponde al trabajo de campo en el cual se identificarán los daños teniendo en cuenta tipo de deterioro/falla, nivel de gravedad, número de baches y extensión de los mismos y toda esta información se registró en la tabla de los instrumentos de recolección de datos que ya se especificaron anteriormente.

# Se realizó el recorrido desde la progresiva 00+000 a 12+000, realizando las mediciones de cada tipo de deterioro/falla en cada sección de 500m.

# Figura 17. Identificando deterioros/fallas         Figura 18. Recopilación de información

# en el camino vecinal.

# Aplicación de instrumentos de recolección de datos. Ya completada la inspección de campo, se procedió a procesar los datos obtenidos para el cálculo de la calificación de condición. El cálculo se realizó en las fichas realizadas en hojas excel, para un mejor desarrollo y obtención de resultados. Totalizando cada tipo y nivel de severidad de daño se registró en las fichas, para así poder calcular su extensión individual de cada deterioro/falla.

# Aquí se muestra una de las 24 fichas realizadas como el ejemplo del procedimiento a seguir:

Tabla 9. Recolección de datos de la inspección realizada en campo

Tabla 10. Aplicación de instrumentos de recolección de datos.

En esta sección del tramo la suma del puntaje de condición fue de 114.69

# Cálculo del tipo de condición. Continuando con el procedimiento anterior para el cálculo de la calificación de condición se procedió aplicar la fórmula (500 – Suma de Puntaje de Condición), para determinar el valor de la calificación de condición de la sección.

Tabla 11. Cálculo del tipo de condición

Este procedimiento se realizó para cada una de las secciones que se analizan para luego al final encontrar el valor de la calificación de condición (promedio de todas las calificaciones de condición de las secciones analizadas), que determinara el estado en el que se encuentra la vía.

CAPITULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. RESULTADOS

En la tabla 12 se presentan el resumen de los resultados obtenidos en el tramo del camino vecinal (Trapichillo – Vista Hermosa), en donde se observan el nivel de gravedad y áreas deterioradas de cada tipo de deterioro/falla.

En la figura 19 se observan gráficamente los resultados de la tabla 12.

En la tabla 13 se muestran el resumen de resultados de la calificación de condición de cada sección del tramo de la vía en estudio, en total son 24 secciones con una longitud de 500 m cada una ellas.

En la figura 20 se observan gráficamente los resultados de la tabla 13.

En la tabla 14 se observan la calificación de condición promedio, y finalmente muestra el resultado del tipo de condición del tramo en estudio. En las observaciones realizadas se ha encontrado deterioros/fallas en todas las secciones del tramo.

Tabla 12. Resumen deterioros/fallas según su tipo, nivel de gravedad y  áreas deterioras y/o cantidad.

Figura 19. Resultados de nivel de gravedad por tipo de falla.

Tabla 13. Resumen de resultados del cálculo de la calificación de condición en cada sección.

| SECCIÓN | CALIFICACIÓN DE CONDICCIÓN | CONDICIÓN |
| --- | --- | --- |
| SECCIÓN 01: KM (00+000 – 00+500) | 385.31 | REGULAR |
| SECCIÓN 02: KM (00+500 – 01+000) | 386.54 | REGULAR |
| SECCIÓN 03: KM (01+000 – 01+500) | 375.16 | REGULAR |
| SECCIÓN 04: KM (01+500 – 02+000) | 383.99 | REGULAR |
| SECCIÓN 05: KM (02+000 – 02+500) | 402.74 | BUENO |
| SECCIÓN 06: KM (02+500 – 03+000) | 396.04 | REGULAR |
| SECCIÓN 07: KM (03+000 – 03+500) | 395.11 | REGULAR |
| SECCIÓN 08: KM (03+500 – 04+000) | 404.26 | BUENO |
| SECCIÓN 09: KM (04+000 – 04+500) | 394.38 | REGULAR |
| SECCIÓN 10: KM (04+500 – 05+000) | 396.00 | REGULAR |
| SECCIÓN 11: KM (05+000 – 05+500) | 372.69 | REGULAR |
| SECCIÓN 12: KM (05+500 – 06+000) | 398.93 | REGULAR |
| SECCIÓN 13: KM (06+000 – 06+500) | 388.51 | REGULAR |
| SECCIÓN 14: KM (06+500 – 07+000) | 375.56 | REGULAR |
| SECCIÓN 15: KM (07+000 – 07+500) | 398.74 | REGULAR |
| SECCIÓN 16: KM (07+500 – 08+000) | 407.13 | BUENO |
| SECCIÓN 17: KM (08+000 – 08+500) | 390.89 | REGULAR |
| SECCIÓN 18: KM (08+500 – 09+000) | 396.90 | REGULAR |
| SECCIÓN 19: KM (09+000 – 09+500) | 393.99 | REGULAR |
| SECCIÓN 20: KM (09+500 – 10+000) | 388.00 | REGULAR |
| SECCIÓN 21: KM (10+000 – 10+500) | 380.74 | REGULAR |
| SECCIÓN 22: KM (10+500 – 11+000) | 392.76 | REGULAR |
| SECCIÓN 23: KM (11+000 – 11+500) | 377.47 | REGULAR |
| SECCIÓN 24: KM(11+500 – 12+000) | 383.73 | REGULAR |

Figura 20. Porcentaje de unidades de muestra con una condición de la capa de rodadura bueno, regular y malo.

Tabla 14. Promedio de resultados del cálculo de la calificación de condición.

4.2. DISCUSIÓN

En la tabla N° 12 se observan los resultados de la suma de las áreas deterioradas de cada deterioros/fallas en todo el tramo de la vía en estudio, el deterioro/falla que presentan mayor área deteriorada es el de erosión con un nivel de gravedad 1 con un área deteriorada de 8681.50 m2. Esto indica que el deterioro/falla de erosión es la que se presentan en mayor cantidad en la vía, debido al mal estado de sus obras de arte. Por otra parte, se encontró que la deterioro/falla que menos se presentan en la vía es el cruce de agua con un nivel de gravedad 1 con un área deteriorada de 18.00 m2. Además, el tramo no muestran deterioros/fallas de encalaminado y lodazal.

En la figura 20 se puede observar que el 88% del total de las secciones inspeccionadas presentaron una condición REGULAR (calificación de condición > 150 y ≤ 400); luego le sigue un 12% de secciones en condición BUENO (calificación de condición > 400). No se encontraron secciones en condición MALO (calificación de condición ≤ 150).

Agrupando los resultados del tramo, que comprende desde la sección 1 hasta la sección 24, la calificación de condición fue de 390.23, lo que corresponde a una condición REGULAR.

Se puede afirmar, por lo tanto, que el tramo: Trapichillo – Vista Hermosa, en los 12 KM analizados, presentó una condición REGULAR (calificación de condición fue de 390.23).

Los resultados son similares en tres tramos según las investigaciones realizadas por la municipalidad distrital de La Peca se tiene que la Ruta 01: AM – 100 (San Francisco) – Almendral – Guayaquil – El Triunfo, con una longitud de 5.5 km. presentó un estado de transitabilidad regular, con una calificación de condición de 347.96. Ruta 02: AM – 100 – Pte. Arrayan – Arrayan – Nuevo Porvenir – Yacupe, con una longitud de 7.06 km. esta se encontró en buen estado con una calificación de condición de 448.41. Ruta 03: AM- 100 (La Peca) – Pte. Lala – Lala, con una longitud de 2.68 km. presentó una calificación de condición de 282.55, equivalente a condición regular. Ruta 04: AM- 100 (La Peca) – Humbate- Chonza, con una longitud de 5.68km. Se determinó que tiene una calificación de condición regular con 279.17. Se puedo afirmar, que tres de las cuatro rutas analizadas por la municipalidad distrital de La Peca presentaron una condición REGULAR.

4.3. CONTRASTACIÓN CON LA HIPÓTESIS

La hipótesis propuesta fue: La condición del camino vecinal tramo: Trapichillo – Vista Hermosa, se encuentra en condición REGULAR, con una calificación de condición >150 y ≤400. Según la tabla 14, se cumplió la hipótesis debido a que la calificación de condición fue de 390.23 con una clasificación de condición REGULAR.

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

- Los tipos de deterioros/fallas encontradas en el diagnóstico del camino vecinal fueron: deformación, erosión, baches, encalaminado, lodazal, cruce de agua. Las fallas más comunes fueron la de erosión, deformación, baches.

- En la inspección visual y diagnóstico vial realizado al tramo (Camino Vecinal Tramo: Trapichillo – Vista Hermosa, Km 00+000 - Km 12+000), se concluyó que el estado actual del camino vecinal, se encontró en una condición REGULAR con un valor de calificación de condición promedio de 390.23.

5.2. RECOMENDACIONES

- Al obtener como resultado una calificación de condición con valor de 390.23 que corresponde a una condición Regular, se recomienda realizar una conservación periódica en la totalidad del tramo del camino vecinal, ya que se necesita hacer que la vía vuelva a tener las mismas o mejores condiciones de servicio que las que tenía cuando comenzó su vida útil.

- Se debe realizar una investigación a todos los tramos del distrito de Cumba, que de tal forma nos permita obtener resultado de condición de las vías, y asi poder deducir el estado en el que se encuentran los caminos vecinales.

- Incluir en la hoja de cálculo el rubro para la evaluación de la infraestructura de drenaje existente tanto longitudinal como transversal de la vía, ya que depende principalmente de ello el estado de conservación de la vía vecinal.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Cardenas Robles, JN. 2012. Estudio comparativo de metodologías de relevamiento de fallas en caminos no pavimentados. Tesis ingeniería civil. Lima, PE.397 p.

- Ferreyra Pereyra, JC. 2012. Actividades de mantenimiento rutinario y periódico en una carretera del Perú. Tesis de master en ingeniería civil con mención en ingeniería vial. Lima, PE. 66 p.

- Instituto Nacional de Vías. 2007. Manual de diseño geométrico de carreteras. Bogotá, CO. 298 p.

- MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones). 2014. Manual de carreteras, mantenimiento o conservación vial. Lima, PE. 660 p.

- MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones). 2008. Manual de diseño de carreteras no pavimentadas de bajo volumen de tránsito. Lima, PE. 159 p.

- MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones). 2008. Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial. Lima, PE. 59 p.

- Municipalidad Distrital de La Peca. 2016. Determinación del estado de transitabilidad y nivel de intervención de los caminos rurales. La Peca, Bagua, Amazonas, PE. 186 p.

- Rodríguez González, RA. 2011. Modelo de gestión de conservación vial para reducir los costos de mantenimiento vial y operación vehicular en los caminos rurales de las poblaciones de Riobamba, San Luis, Punín, Flores, Cebadas de la provincia de Chimborazo. Tesis de master en ingeniería civil con mención en vías terrestres. Ambato, EC. 165 p.

Anexo A

A continuación, se presentan las hojas de registro de las secciones pertenecientes al tramo diagnosticado del camino vecinal Trapichillo – Vista Hermosa, desde la sección 1 hasta la 24.

Además, se muestran las tablas de cálculo para obtener la calificación de condición de cada sección evaluada.

Tabla 15. Hoja de registro N°01: KM 00+000 – 00+500

Tabla 16. Hoja de registro N°02: KM 00+500 – 01+000

Tabla 17. Hoja de registro N°03: KM 01+000 – 01+500

Tabla 18. Hoja de registro N°04: KM 01+500 – 02+000

Tabla 19. Hoja de registro N°05: KM 02+000 – 02+500

Tabla 20. Hoja de registro N°06: KM 02+500 – 03+000

Tabla 21. Hoja de registro N°07: KM 03+000 – 03+500

Tabla 22. Hoja de registro N°08: KM 03+500 – 04+000

Tabla 23. Hoja de registro N°09: KM 04+000 – 04+500

Tabla 24. Hoja de registro N°10: KM 04+500 – 05+000

Tabla 25. Hoja de registro N°11: KM 05+000 – 05+500

Tabla 26. Hoja de registro N°12: KM 05+500 – 06+000

Tabla 27. Hoja de registro N°13: KM 06+000 – 06+500

Tabla 28. Hoja de registro N°14: KM 06+500 – 07+000

Tabla 29. Hoja de registro N°15: KM 07+000 – 07+500

Tabla 30. Hoja de registro N°16: KM 07+500 – 08+000

Tabla 31. Hoja de registro N°17: KM 08+000 – 08+500

Tabla 32. Hoja de registro N°18: KM 08+500 – 09+000

Tabla 33. Hoja de registro N°19: KM 09+000 – 09+500

Tabla 34. Hoja de registro N°20: KM 09+500 – 10+000

Tabla 35. Hoja de registro N°21: KM 10+000 – 10+500

Tabla 36. Hoja de registro N°22: KM 10+500 – 11+000

Tabla 37. Hoja de registro N°23: KM 11+000 – 11+500

Tabla 38. Hoja de registro N°24: KM 11+500 – 12+000

Tabla 39. Cálculo del puntaje de condición: KM 00+000 – 00+500

Tabla 40. Cálculo del puntaje de condición: KM 00+500 – 01+000

Tabla 41. Cálculo del puntaje de condición: KM 01+000 – 01+500

Tabla 42. Cálculo del puntaje de condición: KM 01+500 – 02+000

Tabla 43. Cálculo del puntaje de condición: KM 02+000 – 02+500

Tabla 44. Cálculo del puntaje de condición: KM 02+500 – 03+000

Tabla 45. Cálculo del puntaje de condición: KM 03+000 – 03+500

Tabla 46. Cálculo del puntaje de condición: KM 03+500 – 04+000

Tabla 47. Cálculo del puntaje de condición: KM 04+000 – 04+500

Tabla 48. Cálculo del puntaje de condición: KM 04+500 – 05+000

Tabla 49. Cálculo del puntaje de condición: KM 05+000 – 05+500

Tabla 50. Cálculo del puntaje de condición: KM 05+500 – 06+000

Tabla 51. Cálculo del puntaje de condición: KM 06+000 – 06+500

Tabla 52. Cálculo del puntaje de condición: KM 06+500 – 07+000

Tabla 53. Cálculo del puntaje de condición: KM 07+000 – 07+500

Tabla 54. Cálculo del puntaje de condición: KM 07+500 – 08+000

Tabla 55. Cálculo del puntaje de condición: KM 08+000 – 08+500

Tabla 56. Cálculo del puntaje de condición: KM 08+500 – 09+000

Tabla 57. Cálculo del puntaje de condición: KM 09+000 – 09+500

Tabla 58. Cálculo del puntaje de condición: KM 09+500 – 10+000

Tabla 59. Cálculo del puntaje de condición: KM 10+000 – 10+500

Tabla 60. Cálculo del puntaje de condición: KM 10+500 – 11+000

Tabla 61. Cálculo del puntaje de condición: KM 11+000 – 11+500

Tabla 62. Cálculo del puntaje de condición: KM 11+500 – 12+000

Tabla 63. Cálculo del tipo de condición: KM 00+000 – 00+500

Tabla 64. Cálculo del tipo de condición: KM 00+500 – 01+000

Tabla 65. Cálculo del tipo de condición: KM 01+000 – 01+500

Tabla 66. Cálculo del tipo de condición: KM 01+500 – 02+000

Tabla 67. Cálculo del tipo de condición: KM 02+000 – 02+500

Tabla 68. Cálculo del tipo de condición: KM 02+500 – 03+000

Tabla 69. Cálculo del tipo de condición: KM 03+000 – 03+500

Tabla 70. Cálculo del tipo de condición: KM 03+500 – 04+000

Tabla 71. Cálculo del tipo de condición: KM 04+000 – 04+500

Tabla 72. Cálculo del tipo de condición: KM 04+500 – 05+000

Tabla 73. Cálculo del tipo de condición: KM 05+000 – 05+500

Tabla 74. Cálculo del tipo de condición: KM 05+500 – 06+000

Tabla 75. Cálculo del tipo de condición: KM 06+000 – 06+500

Tabla 76. Cálculo del tipo de condición: KM 06+500 – 07+000

Tabla 77. Cálculo del tipo de condición: KM 07+000 – 07+500

Tabla 78. Cálculo del tipo de condición: KM 07+500 – 08+000

Tabla 79. Cálculo del tipo de condición: KM 08+000 – 08+500

Tabla 80. Cálculo del tipo de condición: KM 08+500 – 09+000

Tabla 81. Cálculo del tipo de condición: KM 09+000 – 09+500

Tabla 82. Cálculo del tipo de condición: KM 09+500 – 10+000

Tabla 83. Cálculo del tipo de condición: KM 10+000 – 10+500

Tabla 84. Cálculo del tipo de condición: KM 10+500 – 11+000

Tabla 85. Cálculo del tipo de condición: KM 11+000 – 11+500

Tabla 86. Cálculo del tipo de condición: KM 11+500 – 12+000

Anexo B

Fotografías de deterioros/fallas

Figura 21. Erosión de gravedad 2, ubicada en sección

KM (00+000 – 00+500).

Figura 22. Deformación de gravedad 2, ubicada en sección

KM (00+500 – 01+000).

Figura 23. Baches de gravedad 2, ubicada en sección

KM (01+000 – 01+500).

Figura 24. Erosión de gravedad 2, ubicada en sección

KM (01+500 – 02+000).

Figura 25. Erosión de gravedad 2, ubicada en sección

KM (05+500 – 06+000).

Figura 26. Baches de gravedad 2, ubicada en sección

KM (07+500 – 08+000).

Figura 27. Erosión de gravedad 3, ubicada en sección

KM (08+500 – 09+000).

Figura 28. Erosión de gravedad 2, ubicada en sección

KM (09+000 – 09+500).

Figura 29. Erosión de gravedad 2, ubicada en sección

KM (09+500 – 10+000).

Figura 30. Erosión de gravedad 2, ubicada en sección

KM (11+500 – 12+000).

Anexo C

Plano de ubicación del camino vecinal tramo: Trapichillo – Vista Hermosa.

Plano topográfico del camino vecinal tramo: Trapichillo – Vista Hermosa.