AGRADECIMIENTO:

A Dios quien supo guiarme por el buen camino, dándome las fuerzas necesarias para seguir más allá y no renunciar en los problemas que se presentaban, enseñándome a enfrentar las adversidades sin perder nunca la dignidad, ni debilitar en el intento.

A mis padres por su apoyo, consejos, comprensión, amor, ayuda en los momentos difíciles, y por ayudarme con los recursos necesarios para estudiar. Me han dado todo lo que soy como persona, mis valores, mis principios, mi carácter, mi empeño, mi perseverancia, mi coraje para alcanzar mis objetivos.

A mis hermanos Manuel, Jenny, quienes siempre han estado pendientes de mí en todos estos años, por estar junto a mí en los buenos y malos momentos.

A la persona más especial de mi vida, Mónica V. por agenciarme las NTP, por su ayuda que ha sido fundamental, por estar conmigo hasta en los momentos más turbulentos, porque estuvo motivándome y ayudándome hasta donde sus alcances lo permitían. Te agradezco muchísimo amor.

Un agradecimiento de manera especial al Mcs. Ing. Héctor Pérez Loayza por su ayuda desinteresada y guía proporcionada para el desarrollo de la presente investigación.

También agradezco a mis grandes amigos Juan Casas, Tony Bringas, Segundo C. Bautista, Aldo Micha, a los futuros ingenieros Leiner Guerrero, Víctor Sánchez, Ing. Roberto Cachay, Ing. Vicente Sánchez, por sus grandes consejos y apoyo durante el desarrollo de la presente investigación.

A todo el personal del Laboratorio de Materiales de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Cajamarca, quienes siempre estuvieron abiertos a brindar las instalaciones del laboratorio y aportar con su experiencia en la realización de la presente investigación.

A la carpintería BAUTISTA, y la Asociación Civil dedicada a la investigación y el desarrollo forestal (ADEFOR), por brindarme el material, herramientas y equipos para la elaboración de probetas y vigas laminadas, coladas y prensadas.

Finalmente agradezco a todas aquellas personas quienes directa o indirectamente ayudaron a la culminación de la presente investigación.

R. B.

DEDICATORIA:

A mis padres por ser siempre el mejor ejemplo en la vida

A mis hermanos Manuel, Jenny, quienes siempre han estado pendientes de mí en todos estos años, por estar junto a mí en los buenos y malos momentos.

R. B.

CONTENIDO

ÍNDICE DE TABLAS	vii

ÍNDICE DE FIGURAS	viii

ÍNDICE DE FORMULAS	ix

ÍNDICE DE ANEXOS	x

RESUMEN:	xi

ABSTRACT:	xii

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN	13

1.1.	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	14

1.2.	FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	15

1.3.	HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN	15

1.3.1.	HIPÓTESIS GENERAL	15

1.3.2.	DEFINICIÓN DE VARIABLES	15

1.3.3.	OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES	16

1.3.4.	MATRIZ DE CONSISTENCIA	17

1.4.	JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	18

1.4.1.	TEÓRICA:	18

1.4.2.	ASPECTO TÉCNICO:	18

1.4.3.	PERSONAL:	18

1.5.	ALCANCES O DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	18

1.6.	DELIMITACIONES	19

1.7.	OBJETIVOS	19

1.7.1.	OBJETIVO GENERAL	19

1.7.2.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	19

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO	20

2.1.	ANTECEDENTES TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN	20

2.1.1.	LA MADERA COMO MATERIA PRIMA	20

2.1.2.	FORMACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA MADERA	21

2.1.3.	ESTRUCTURA ANATÓMICA	23

2.1.4.	COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA MADERA.	25

2.1.5.	NORMAS DE CLASIFICACIÓN VISUAL	25

2.1.6.	REGLAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA MADERA ESTRUCTURAL	25

2.1.7.	REGLA DE CLASIFICACIÓN = CALIDAD GARANTIZADA	26

2.1.8.	IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES O GRUPOS ESTRUCTURALES	28

2.1.9.	LA MADERA EN LA CONSTRUCCIÓN	29

2.1.10.	PINO RADITA:	30

2.2.	BASES TEÓRICAS	32

2.2.1.	TEORÍAS DE VIGAS COMPUESTAS LAMINADAS	32

2.2.2.	LA MADERA LAMINADA PRENSADA Y ENCOLADA	34

2.2.3.	LAMINAS TIPO SÁNDWISH (LAMINACIÓN HORIZONTAL):	35

2.2.4.	PROPIEDADES DE LA MADERA	36

2.2.5.	DISEÑO DE VIGAS	45

CAPÍTULO III. MATERIALES Y MÉTODOS	56

3.1.	MATERIALES	56

3.2.	UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS ESCENARIOS DE LA INVESTIGACIÓN	56

3.2.1.	UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE ADEFOR:	56

3.2.2.	UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA	56

3.3.	TIPO, NIVEL, ANÁLISIS Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN	57

3.4.	POBLACIÓN DE ESTUDIO	57

3.5.	MUESTRA	58

3.6.	UNIDAD DE ANÁLISIS	58

3.7.	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS	58

3.8.	ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS	59

3.9.	MÉTODO PARA DETERMINAR LA FLEXIÓN ESTÁTICA NTP 251.017	59

3.9.1.	OBJETO	59

3.9.2.	REFERENCIAS NORMATIVAS	59

3.9.3.	CAMPO DE APLICACIÓN	60

3.9.4.	MUESTREO	60

3.9.5.	MÉTODOS DE ENSAYO	60

3.9.6.	FÓRMULAS DE CÁLCULO	63

3.10.	MÉTODOS DE DISEÑO	65

3.11.	PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS	67

3.11.1.	ELECCIÓN DEL BOSQUE	67

3.11.2.	CUADRO RESUMEN DE PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS	70

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS	71

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	76

3.11.3.	CONCLUSIONES	76

3.11.4.	RECOMENDACIONES	76

CAPÍTULO VI.  BIBLIOGRÁFICAS	78

6.1.1.	LIBROS	78

6.1.2.	TESIS	78

6.1.3.	NORMAS Y REGLAMENTOS	79

CAPÍTULO VII. ANEXOS	81

CAPÍTULO VIII. FOTOS	172

# ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1: Operación de variables	16

TABLA 2: Matriz de consistencia	17

TABLA 3: PADT- REFORT/JUNAC (1984)	27

TABLA 4: Caracterización mecánica de vigas	31

TABLA 5: Deflexiones máximas admisibles	48

TABLA 6: Módulos de elasticidad para los tres grupos de madera	49

TABLA 7: Esfuerzos de compresión y tensión producidos por flexión	51

TABLA 8: Esfuerzo máximo admisible para corte paralelo a las fibras, fv(kg/cm2)	53

TABLA 9: Ubicación geográfica de ADEFOR	56

TABLA 10: Ubicación geográfica de la UNC	56

TABLA 11: Coeficientes considerados para la determinación de los esfuerzos admisibles	65

# ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Árbol y sus componentes	22

Figura 2. Corte transversal y longitudinal de un fuste de un árbol	22

Figura 3. Lámina horizontal	35

Figura 4. Esfuerzos en una viga laminada	35

Figura 5. Esfuerzos en una viga maciza	36

Figura 6. Momento de inercia	47

Figura 7. Sección Transversal, distribución de esfuerzos	50

Figura 8. Generación del esfuerzo cortante	51

Figura 9. Generación del esfuerzo cortante en una viga	52

Figura 10. Escuadria óptima	53

Figura 11. Ubicación geográfica de ADEFOR	56

Figura 12. Ubicación geográfica de la UNC	57

Figura 13. Flexión estática	63

Figura 14. Ubicación de la Sub Zona	67

Figura 15. Ubicación de árbol por la Sub Zona	68

Figura 16. Características de árbol por la Sub Zona	69

Figura 17. Procedimiento de corte de troza y habilitación primaria	69

# ÍNDICE DE FÓRMULAS

FÓRMULA ( 1 )	37

FÓRMULA ( 2 )	38

FÓRMULA ( 3 )	38

FÓRMULA ( 4 )	39

FÓRMULA ( 5 )	39

FÓRMULA ( 6 )	39

FÓRMULA ( 7 )	40

FÓRMULA ( 8 )	40

FÓRMULA ( 9 )	40

FÓRMULA ( 10 )	41

FÓRMULA ( 11 )	41

FÓRMULA ( 12 )	41

FÓRMULA ( 13 )	42

FÓRMULA ( 14 )	50

FÓRMULA ( 15 )	50

FÓRMULA ( 16 )	50

FÓRMULA ( 17 )	52

FÓRMULA ( 18 )	52

FÓRMULA ( 19 )	52

FÓRMULA ( 20 )	52

FÓRMULA ( 21 )	63

FÓRMULA ( 22 )	63

FÓRMULA ( 23 )	64

FÓRMULA ( 24 )	64

FÓRMULA ( 25 )	64

FÓRMULA ( 26 )	64

# ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO 1. MEDIDAS Y PESOS PARA LAS PROBETAS DEL ÁRBOL A, TIPO DE ENSAYO DENSIDAD BÁSICA – NTP 251.011	81

ANEXO 2. MEDIDAS Y PESOS PARA LAS PROBETAS DEL ÁRBOL B, TIPO DE ENSAYO DENSIDAD BÁSICA – NTP 251.011	82

ANEXO 3. MEDIDAS Y PESOS PARA LAS PROBETAS DEL ÁRBOL C, TIPO DE ENSAYO DENSIDAD BÁSICA – NTP 251.011	83

ANEXO 4. MEDIDAS Y PESOS PARA LAS PROBETAS DEL ÁRBOL D, TIPO DE ENSAYO DENSIDAD BÁSICA – NTP 251.011	84

ANEXO 5. CÁLCULO DE ESFUERZO – DEFORMACIÓN DEL ÁRBOL B, TROZA I, ENSAYO FLEXIÓN ESTÁTICA – NTP 251.017	85

ANEXO 6. CÁLCULO DE ESFUERZO – DEFORMACIÓN DEL ÁRBOL B, TROZA II, ENSAYO FLEXIÓN ESTÁTICA – NTP 251.017	86

ANEXO 7. CÁLCULO DE ESFUERZO – DEFORMACIÓN DEL ÁRBOL C, TROZA I, ENSAYO FLEXIÓN ESTÁTICA – NTP 251.017	87

ANEXO 8. CÁLCULO DE ESFUERZO – DEFORMACIÓN DEL ÁRBOL C, TROZA II, ENSAYO FLEXIÓN ESTÁTICA – NTP 251.017	88

ANEXO 9. CÁLCULO DE ESFUERZO – DEFORMACIÓN DEL ÁRBOL D, TROZA I, ENSAYO FLEXIÓN ESTÁTICA – NTP 251.017	89

ANEXO 10. CÁLCULO DE ESFUERZO – DEFORMACIÓN DEL ÁRBOL D, TROZA II, ENSAYO FLEXIÓN ESTÁTICA – NTP 251.017	90

ANEXO 11. CÁLCULO DE ESFUERZO – DEFORMACIÓN DE LAS VIGAS MACIZAS, ENSAYO FLEXIÓN ESTÁTICA – NTP 251.017	91

ANEXO 12. CÁLCULO DE ESFUERZO – DEFORMACIÓN DE LAS VIGAS LAMINADAS, ENSAYO FLEXIÓN ESTÁTICA – NTP 251.017	92

ANEXO 13. ENSAYOS DE ACUERDO A LAS NTP.	93

ANEXO 14 DISTRIBUCIÓN DE LÁMINAS Y UNIONES EN LAS VIGAS LAMINADAS	170

ANEXO 15 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS VIGAS MACIZAS Y VIGAS LAMINADAS	171

# RESUMEN:

Esta investigación tiene el propósito de comparar la resistencia a flexión de vigas de madera macizas y vigas laminadas, encoladas y prensadas construidas de pino radiata de la región Cajamarca, para ello dividimos la investigación en tres etapas: en la primera etapa ubicamos el bosque para el estudio y al mismo tiempo seleccionamos los árboles que servirán de muestra para la investigación, seguidamente realizamos la habilitación primaria de la madera; en la segunda etapa construimos las vigas macizas conjuntamente con la elaboración de probetas para ensayos como: contenido de humedad, ensayos a flexión, corte o cizallamiento paralelo a la fibra, densidad y finalmente en la tercera etapa, con ayuda de los resultados de la etapa anterior construimos las vigas laminadas, encoladas y prensadas, utilizando criterios de diseños como el principio de traslape, momentos flectores y cortantes de una carga puntual, y el método elástico plástico, previa elección y puesto a prueba de diferentes uniones y pegamento Tekno cola ultra. Llegando a la conclusión que las vigas laminadas tienen un incremento del 53% de la resistencia a flexión frente a las vigas macizas y que podemos construir vigas laminadas de grandes dimensiones a base de láminas encoladas y prensadas de madera, para diferentes solicitudes de carga.  En el capítulo I, redactamos la introducción, el planteamiento del problema, hipótesis justificación, alcances, delimitaciones y objetivos; en el capítulo II, presentamos el marco teórico, en el capítulo III, enumeramos los materiales y métodos, y en los capítulos siguientes presentamos el análisis y discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones, biografía, anexos y las fotografías de todo el proceso de la investigación.

# ABSTRACT:

This research has the purpose of comparing the resistance a bending of solid wood beams and laminated, glued and pressed beams built of radiata pine of the Cajamarca region, for this we divide the research in three stages: in the first stage we locate the forest for the Study and at the same time we select the trees that serve as sample for the investigation, next we realize the primary habilitation of the wood; In the second stage we constructed the solid beams together with the preparation of test specimens for: moisture content, bending tests, shear parallel to fiber, density and finally in the third step, with the aid of the results of the previous stage We built laminated, glued and pressed beams, using design criteria such as the principle of overlapping, bending and cutting moments of a punctual load, and the plastic elastic method, previous choice and put a test of various joints and glue Tekno ultra glue. Coming to the conclusion that the laminated beams have a 53% increase of the resistance a flexion against the solid beams and that can build large laminated beams a base of glued and pressed sheets of wood, for the new orders of load. In Chapter I, we write the introduction, the problem approach, the justification hypothesis, scope, delimitations and objectives; In chapter II, it presents the theoretical framework, in chapter III, lists the materials and methods, and in the following chapters presents the analysis and discussion of results, conclusions and recommendations, biography, annexes and photographs of the whole process of the investigation

# CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

La madera probablemente el primer material usado por el hombre para fines estructurales, ha venido desempeñado a través de los siglos un papel importante de obras de todo tipo, son muchas de las propiedades favorables de la madera por ejemplo, su fácil labra, su notable resistencia a la tracción, compresión, flexión. La madera puede reproducirse y cosecharse es el único recurso natural renovable dotado de buenas propiedades estructurales.

A medida que pasa el tiempo, el ser humano en la continua búsqueda de la satisfacción de sus necesidades ha analizado, estudiado e intentado establecer en planteamientos matemáticos y físicos los fenómenos de la naturaleza, las propiedades y características de los materiales que la componen, esto basado en los principios de la ciencia y la ingeniería que han acompañado al hombre desde su evolución intelectual. La ingeniería estructural ha sido uno de los mejores resultados de esta relación del hombre con la ciencia y la ingeniería y que en la actualidad ha rendido muchos frutos, de tal modo y magnitud que prácticamente toda estructura que se erige debe cumplir con códigos establecidos, que en realidad son normas y especificaciones a las cuales se ha llegado a través de minuciosos e intensivos estudios para proporcionar seguridad a la localidad que las adopte, de modo que las estructuras construidas en dicha región cumplan con el principal objetivo de su edificación que es albergar a determinada cantidad de personas de manera segura y satisfactoria.

Cada material ha tenido su propio desarrollo, sin embargo este ha sido más significativo y notorio para el acero estructural y el concreto reforzado no así para la madera, la cual ha tomado nuevamente auge debido a la evidente necesidad de la utilización de materiales menos perjudiciales al medio ambiente, así como de las tendencias arquitectónicas modernas; por lo cual es evidente que es el único material poseedor de dichas características.

Las ventajas de la construcción con madera es que esta tiene un comportamiento excepcional en zonas sísmicas, pues absorbe mejor las fuerzas dinámicas inducidas por los sismos dada su flexibilidad, fortaleza y sobre todo su poco peso, lo que reduce la inercia evitando la aceleración de la estructura y su colapso.

En la ingeniería estructural hay una tendencia a reemplazar la actual metodología del Método de Esfuerzos Permisibles (ASD por sus siglas en inglés) por el proceso de análisis por factores de carga y resistencia (LRFD), recientemente adoptado en los códigos para edificaciones de regiones como:

Estados Unidos, Canadá, Brasil, Europa, entre otros. En Perú las estructuras de madera han sido tradicionalmente diseñadas a través del método

ASD, debido al obvio carecimiento de recursos para realizar estudios propios, el poco conocimiento de las actualizaciones en las normas extranjeras, etc.

## PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La transformación de la madera en material de construcción (madera estructural) implica menos consumo de energía, menor contaminación del aire y del agua, menor costo; lo que caracteriza a la fabricación de acero, cemento, aluminio, plásticos, etc. Según los investigadores la energía que hace falta para procesar la unidad de peso de madera es aproximadamente 6 veces inferior a la necesaria para la unidad de peso de acero estructural. Ahora debido a la ligereza de la madera, energéticos en el no solo en los procesos de elaboración, sino también en el transporte, además cabe mencionar que la madera puede reproducirse y cosecharse es el único recurso natural renovable dotado de buenas propiedades estructurales. [Eric Barrios, Wilver Contreras M. Mary Owen de C. 2006, Recuperación energéticas y económicas del uso de la madera como elementos constructivos para viviendas de interés social en Venezuela, Venezuela, pág. 1-28]

La madera de pino radiata en Cajamarca viene siendo aprovechada en gran escala en la mueblería dejando de lado sus importantes propiedades físicas y mecánicas que pueden ser aprovechadas en la construcción de elementos estructurales de grandes luces, en nuestro medio se vienen construyendo locales deportivos, almacenes, restaurantes, entre otros, que necesitan de vigas de grandes luces y son construidas a base de estructuras metálicas, las mismas que pueden reemplazarse por las vigas laminadas de madera reduciendo los costos y dando una mejor arquitectura.

Siendo conocedores que la madera es un material que tiene dimensiones limitadas, y sabiendo la importancia y ventajas de la misma como material de construcción, en esta tesis se plantea el “ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA RESISTENCIA A FLEXIÓN ENTRE VIGAS MACIZAS Y VIGAS LAMINADAS, ENCOLADAS Y PRENSADAS, TIPO SÁNDWICH, UTILIZANDO MADERA DE PINO RADIATA, EN CAJAMARCA”.

## FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿En qué porcentaje se diferencia la resistencia a flexión de vigas macizas y vigas laminadas, encoladas y prensadas, tipo sándwich, utilizando madera de pino radiata, en Cajamarca?

## HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

### HIPÓTESIS GENERAL

La viga laminada, encolada y prensada tipo sándwich conformadas a base pino radiata obtiene mayor resistencia a la flexión que la viga maciza, confeccionada a base de pino radiata.

### DEFINICIÓN DE VARIABLES

Variable dependiente

- Resistencia a la flexión de la viga de madera de pino radiata.

Variables independientes

- Forma de fabricación de las vigas

### OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

TABLA 1: Operación de variables

| Variable independiente | Dimensión | Indicadores | Medición | Instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Forma de fabricación de las vigas | - Sólida - Laminada | - Maciza - Laminada | - Cantidad o N° de vigas | - Observación - Ficha |
| Variable dependiente | Dimensión | Indicadores | Medición | Instrumento |
| - Resistencia a la flexión de vigas de madera de pino radiata. | - El esfuerzo | - Resistencia a la flexión en (Kg/cm2) - Carga máxima - Carga de rotura - Flecha máxima (*) - Tipo de falla - Tiempo de ensayo | - En Kg/cm2 - En kg - En kg - En mm - A, B, C, D, E, F - En min | - Observación - Ficha |

(*) La flecha máxima se registra en los cuadros de anexos. (Deformación por cada elemento)

### MATRIZ DE CONSISTENCIA

TABLA 2: Matriz de consistencia

| PROBLEMA | OBJETIVOS | HIPÓTESIS | METODOLOGÍA | POBLACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Formulación del problema general: ¿En qué porcentaje varía la resistencia a flexión de vigas macizas y vigas laminadas, encoladas y prensadas, tipo utilizando madera de pino radiata, en Cajamarca? | Objetivo general: “Comparar la resistencia a flexión entre vigas macizas y vigas laminadas, encoladas y prensadas, tipo sándwich, sometidas a flexión, utilizando madera de pino radiata, en Cajamarca”. Objetivos específicos: - Determinar las propiedades físicas y mecánicas la madera, utilizando las normas técnicas peruanas. - Determinar el área de influencia de nudos con respecto a la cara de las vigas macizas. - Seleccionar los árboles de mayor resistencia a la flexión y de alta densidad para la construcción de vigas laminadas. - Determinar el tipo de falla de probetas estándar. - Elegir y distribuir el tipo de unión para la lámina. | Hipótesis general: La viga laminada, encolada y prensada tipo sándwich conformadas a base pino radiata obtiene mayor resistencia a la flexión que la viga maciza, confeccionada a base de pino radiata. | Tipo: Aplicada Nivel: Descriptivo Método: Experimental. ANÁLISIS: Explicativa | Población: Toda la madera de pino radiata que puedan ser utilizadas en la ciudad de Cajamarca para diferentes obras civiles. Muestra: Especímenes de madera en forma de vigas macizas, y vigas laminadas, prensadas y encoladas elaboradas en ADEFOR y ensayadas a la flexión en el laboratorio de Ensayo de Materiales de la Universidad Nacional de Cajamarca. |

## JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

### TEÓRICA:

Adquirir los conocimientos de la resistencia a flexión de elementos lineales construidos de madera de pino radiata.

### ASPECTO TÉCNICO:

Permite usar el conocimiento adquirido para construir elemento laminado con una alta resistencia a la flexión y dar un aporte a la construcción civil para la ciudad de Cajamarca y otros escenarios.

### PERSONAL:

La madera de pino radiata en Cajamarca es aprovechada a gran escala en la construcción de mueblería, personalmente quiero demostrar que esta madera alcanza una alta resistencia a la flexión siempre que se seleccione y trabaje de forma laminada y que se aplicada para la construcción de elementos estructurales de madera de largas distancias.

Esta investigación servirá en un futuro como base para otras investigaciones en madera, como construcción de vigas laminadas en arco.

## ALCANCES O DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación se enfocará en el área de la Ingeniería Civil, específicamente en las ramas de Tecnología de los Materiales de Construcción y Estructuras, con el objeto de comparar la resistencia a la flexión de vigas macizas y vigas laminadas, encoladas y prensadas, tipo sándwich, utilizando madera de pino radiata.

El estudio se efectúa a nivel y experimental. Se pretende realizar un análisis de una viga laminada, prensada y encolada de tal manera que las láminas estén ubicadas en forma de sándwich (laminado horizontal) y que esta tenga un tamaño a escala natural. Se plantea ensayar 06 vigas macizas y 06 vigas laminadas de 4”x8”x3.2m (dimensiones máximas que se puede ensayar en el Laboratorio de Materiales de Construcción de Ingeniería Civil de la UNC)

## DELIMITACIONES

ALCANCE GEOGRÁFICO:

- Región Cajamarca.

ALCANCE POBLACIONAL:

- Dirigido a los estudiantes de la facultad de ingeniería civil.

ALCANCE TEÓRICO:

- Deformación de materiales por carga puntual, sometidas a flexión.

ALCANCE PRÁCTICO:

- Construir elementos estructurales lineales a base de láminas y adhesivos.

## OBJETIVOS

### OBJETIVO GENERAL

“Comparar la resistencia a flexión entre vigas macizas y vigas laminadas, encoladas y prensadas, tipo sándwich, sometidas a flexión, utilizando madera de pino radiata, en Cajamarca”.

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar las propiedades físicas y mecánicas de la madera, utilizando las normas técnicas peruanas.

- Determinar el porcentaje de influencia de nudos con respecto a la cara de las vigas macizas.

- Seleccionar los árboles de mayor resistencia a la flexión y de alta densidad para la construcción de vigas laminadas.

- Determinar el tipo de falla de probetas estándar.

- Elegir y distribuir el tipo de unión para la lámina.

# CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

## ANTECEDENTES TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN

### LA MADERA COMO MATERIA PRIMA

La madera es históricamente uno de los materiales más utilizados por el hombre. Actualmente, en la gran mayoría de los países desarrollados, su uso como material estructural alcanza más del 90% de la construcción habitacional desde 1 a 4 pisos [Fritz, 2004].

La madera como materia prima de diversos usos en base de madera tiene muchas ventajas. Es un recurso renovable mediante un manejo sustentable, es decir, armonizando su aprovechamiento con su velocidad de renovación en un marco asimilable por el medio ambiente. Es un material noble multiuso, que puede ser utilizado en la construcción, industria o con fines particulares. En este sentido algunas ventajas y desventajas deben ser consideradas:

- La madera es fácil de trabajar: Se puede cortar con métodos simples. Puede unirse fuertemente mediante clavos, conectores, pernos o adhesivos [Ananías, 1993].

- La madera tiene buenas propiedades de resistencia mecánica. Es rígida pero flexible, es resistente al impacto y buen amortiguador de vibraciones [Ananías, 1993].

- La madera sufre pequeños cambios dimensionales por efecto de cambios de temperatura [Ananías, 1993].

- La madera es biodegradable, pero tiene una cierta durabilidad natural, la que puede ser mejorada artificialmente introduciéndole preservantes [Ananías, 1993].

- La madera cambia sus dimensiones frente a variaciones de humedad. “La madera tiene cierta aislación acústica, la que puede ser mejorada en cierto grado por el sistema constructivo” [Ananías, 1993].

- La madera es un buen combustible, que puede ser ventajoso al usarla para producir energía pero limita el uso de la madera en construcción, no obstante esta desventaja puede ser minimizada introduciéndole productos ignífugos o retardantes del fuego [Ananías, 1993].

- La madera es heterogénea, su estructura anatómica y química y sus propiedades físicas y mecánicas son variables. Por otra parte, la madera presenta ciertas características comunes en todas las especies, entre ellas se destacan:

- La madera tiene estructura celular, que está formada por células que son sus unidades básicas, conformando un material sólido y poroso.

- La madera es anisotrópica, presenta un comportamiento diferente en las direcciones longitudinales y transversales.

- La madera es higroscópica, puede captar o liberar humedad de acuerdo a las condiciones ambientales.

### FORMACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA MADERA

Como se indica anteriormente, la madera es un material sólido, poroso, heterogéneo y de estructura celular conformado por unidades estructurales básicas denominadas células vegetales. Tales células tienen un aspecto tubiforme (forma de tubo) y presentan una pared celular que deja una cavidad denominada lumen celular. La formación de cada una de estas células es el resultado de divisiones que se producen en una zona del árbol encargada de la reproducción de los diferentes tejidos denominada cambium [Ananías, 1993].

El cambium se ubica rodeando al tronco y ramas y separa a la madera de la corteza. El cambium está formado por las células cambiales iniciales y sus derivadas con capacidad de reproducción o células madres conformando una zona cambial. Las células cambiales iniciales son:

La célula fusiforme inicial, que da origen a todas las células longitudinales.

- La célula radial inicial, de la cual se producen todas las células transversales.

- La división del cambium puede ser de dos tipos:

- División periclinal (en el plano tangencial), la que genera células para aumentar el volumen del tallo. Es la división más importante.

- La división periclinal (en el plano radial), la que genera células para aumentar la circunferencia del cambium.

Para alcanzar la maduración, las células producidas por el cambium luego de la división, deben obtener sus dimensiones finales en largo y diámetro, engrosar su pared celular, lignificar y transformar su citoplasma. Este proceso de maduración involucra la formación de células de xilema o madera y de floema o corteza [Ananías, 1993].

Figura 1. Árbol y sus componentes

Fuente: http://www.infovisual.info/01/002_es.html

Figura 2. Corte transversal y longitudinal de un fuste de un árbol

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos48/maderas/maderas2.shtml

[INICIA - REFERENCIA A LA TESIS ENSAYO DE UNIONES EMPERNADAS CON MADERA DE ALISO, Santos López Marreros & Orlando M. Ríos Justiniano 2001].

El Tronco: Es un árbol maduro, al observar un corte transversal del tronco, presenta las siguientes partes:

Corteza Exterior: Que es la cubierta que protege al árbol de los agentes atmosféricos, está constituido por un tejido muerto denominado corcho o líber, que cumple la función de protección al tronco.

Corteza Interior: Llamada Líber formada por los tejidos vivos, cumple la función de distribuir los productos elaborados por las hojas hacia las ramas, el tronco y raíces.

Cambium: Es el tejido que se encuentra entre la corteza interior y la albura. El cambium constituye la zona generadora de corteza hacia afuera y madera hacia adentro.

La Madera o Xilema: Es la parte maderable o leñosa del tronco, se puede distinguir en ella la albura, el duramen y la médula.

La Albura: Es la parte exterior del xilema, cuya función principal es la de conducir el agua y las sales minerales a las hojas, es de color claro y de espesor variable según las especies.

El Duramen: Es la parte inactiva y tiene como función proporcionar resistencia para el soporte del árbol.

Médula: Es la parte central de la sección del tronco y está constituido por el tejido parenquimático, que tiene la función de almacenar y distribuir las sustancias de     reserva.

### ESTRUCTURA ANATÓMICA

La parte maderable del árbol tiene tres funciones básicas: conducción de agua, almacenamiento de sustancias de reserva y resistencia mecánica; para cumplir con estas funciones en la madera se distinguen tres tipos de tejidos: tejido vascular (de conducción), tejido parenquimático (de almacenamiento) y tejido fibroso (de resistencia).

Estructura Macroscópica: Es observada a simple vista o con ayuda de una lupa de 10 aumentos, se observan las siguientes características:

- Anillos de crecimiento: Son anillos concéntricos, son capaces de crecimiento que tienen la forma de una circunferencia, el último anillo siempre se extiende desde el extremo inferior del árbol hasta la copa.

- Radios Medulares: Son líneas que van desde el interior hacia el exterior el árbol, siguiendo la dirección de los radios del círculo definido por el tronco, formando el sistema transversal del tronco.

- Parénquima Longitudinal: Constituye parte del sistema longitudinal del tronco, su disposición tiene importancia en la identificación de la especie. Las maderas con mayor tejido parenquimático son maderas de baja resistencia mecánica.

Estructura Microscópica: Trata de los diferentes tipos y características de las células que forman los tejidos. Según esto, las especies maderables se dividen en dos grandes grupos: maderas latifoliadas y maderas coníferas.

- Maderas Latifoliadas o Maderas Duras: La madera tiene una estructura anatómica heterogénea, constituida por diferentes células leñosas. Existen fibras que son células adaptadas a la función mecánica y que forman el 50% o más del volumen de la madera.

- Maderas Coníferas o Maderas Blandas: La madera tiene una estructura anatómica homogénea, y está constituida por elementos leñosos llamados traquidos, que forman el 80% o 90% del volumen total de la madera.

Estructura Submicroscópica: Se puede observar la estructura de la fibra o célula leñosa, está presente una cavidad central denominada Lumen, delimitada por la pared celular propiamente dicha. La pared presenta tres capas:

- Lamina Media: Llamada capa intercelular porque une células adyacentes y está compuesta principalmente de lignina y pectina.

- Pared Primaria: Es la capa exterior de la célula, compuesta también por lignina y pectina, se distingue de la lámina media por la presencia de un 5% de celulosa en forma de fibrillas.

- Pared Secundaria: Compuesta principalmente por celulosa o fibrillas, llegando a alcanzar el 94%.

### COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA MADERA.

La madera está constituida por los siguientes elementos: Carbono (C) 49%, Hidrógeno (H) 6%, Oxígeno (O) 44%, Nitrógeno (N) y los minerales 1 %. La combinación de estos elementos forman los siguientes componentes de la madera: Celulosa (40% - 60%), Hemicelulosa (5% - 25%) y la Lignina (20% - 40%)

### NORMAS DE CLASIFICACIÓN VISUAL

MADERA DE CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAL

Se denominan así a aquella madera que constituye el armazón estructural   de la edificación. Es decir forma parte resistencia de componentes como muros o paredes, pisos, techos, pie derechos, columnas, vigas, cerchas, entre otros, etc.

### REGLAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA MADERA ESTRUCTURAL

Para que la madera se establezca como un material más, dentro de los usados en estructuras, es necesario que tenga características, como la de los materiales estructurales comunes, estas características son:

- Calidad controlada.

- Identificación  de especies apropiadas y

- Dimensionamiento estandarizado

Estas características deberán de formar parte de la normalización vigente en el país para los materiales tradicionales y difundirse adecuadamente a todo nivel para su establecimiento definitivo. Como un alcance para la pronta implementación de esta normalización, se presentan las siguientes propuestas:

### REGLA DE CLASIFICACIÓN = CALIDAD GARANTIZADA

Las piezas de madera, en las dimensiones de los elementos constructivos, incluyen características que afectan negativamente su resistencia. Estas se conocen comúnmente como defectos por su presencia desfavorable. En piezas de madera que van a usarse en estructuras, estos defectos deben estar limitados para garantizar un comportamiento supuesto en el diseño. Cada lista de defectos con sus tolerancias se conoce como una “Regla de Clasificación” y da origen a una madera de calidad determinada.

En los proyectos Andinos de Desarrollo Tecnológico en el área de Recursos Forestales Tropicales (PAT.REFORT) y en particular en aquel llamado “El Estudio Integral de la Madera para la Construcción”, ejecutado por la Junta del Acuerdo de Cartagena como parte de su política tecnológica, se ha desarrollado una regla de clasificación visual por defectos para madera estructural. En ella se establece por ahora una sola calidad. Es decir, aquellas piezas que tienen menos defectos que los establecidos por las reglas son clasificadas como de calidad estructural. Aquellas que tienen más defectos que los permitidos no los son, pudiendo usarse en todas aquellas aplicaciones de la madera que no cumplen una función resistente.

La regla de clasificación PADT-REFORT es del tipo visual, es decir, la identificación y medición de los defectos se hace inspeccionando cada pieza por parte de personal debidamente capacitado.

Otra característica de la regla es que no distinguen el uso a que se destine la pieza clasificada, ya sea a flexión, compresión, tracción o una combinación de ellas.

REGLAS DE CLASIFICACIÓN VISUAL PARA MADERA ESTRUCTURAL

TABLA 3: PADT- REFORT/JUNAC (1984)

| DEFECTOS | TOLERANCIAS |
| --- | --- |
| 1.- ABARQUILLADO | Se permite en forma leve, no mayor de 1% del ancho de la pieza. |
| 2.- ARISTA FALTANTE | Se permite en una sola arista, las dimensiones de la cara y el canto (espesor) donde falta la arista deberán ser por lo menos 3/4 de las respectivas dimensiones con la arista completa. |
| 3.- ARQUEADURA | Se permite 1 cm. por cada 300 cm. de longitud de la pieza o su equivalente: h/L ≤ 0.3% |
| 4.- BANDAS ANCHAS DE PARANQUIMA | No se permiten en piezas que van a estar sometidas a esfuerzo de compresión. |
| 5.- DURAMEN QUEBRADIZO | No se permiten. |
| 6.- ENCORVADURA | Se permite 1 cm. por cada 300 cm. de longitud de la pieza o su equivalente: h/L ≤ 0.3% |
| 7.- ESCAMADURA | No se permite en las aristas. Se permiten en las caras si es paralela al eje de la pieza de una profundidad menor que 1/10 del espesor y una longitud no mayor que ¼ de la longitud total |
| 8.- FALLAS DE COMPRESIÓN | No se permiten. |
| 9.- GRANO INCLINADO | Se permite hasta una inclinación de 1/8 en cualquier parte de la pieza. |
| 10.- GRIETAS | Se permiten con distribución moderada. La suma de sus profundidades, medidas entre ambos lados, no debe exceder un ¼ del espesor de la pieza. |
| 11.- MANCHAS | Se permiten con un diámetro máximo de 2 cm. o de 1/8 del ancho de la cara de la pieza, el que sea menor, máximo por 1 metro. |
| 12.- MEDULA INCLINADA | No se permiten |
| 13.- NUDOS ARRACINMADOS | No se permiten |
| 14.- NUDO HUECO | Se permite con un diámetro máximo de 2 cm. o de un 1/8 del ancho de la cara de la pieza, el que sea menor máximo 1 metro. |
| 15.- NUDO SANO | Se permite con un diámetro máximo de 4 cm. o de ¼ de ancho de la pieza, el que sea menor, máximo por 1 metro |
| 16.- PERFORACIONES GRANDES | Se permite cuando una distribución es moderada y superficial máximo 3 agujeros en 100 cm. no pasantes no aliagas |
| 17.- PERFORACIONES PEQUEÑAS | Se permite cuando una distribución es moderada y superficial y cubren una zona menor que ¼ de la longitud total de la pieza máximo 6 agujeros en 100 cm2 no pasantes ni alineados. |
| 18.- PUDRICIÓN | No se permiten |
| 19.- RAJADURA | Se permite solo en uno de los extremos y de una longitud no mayor del ancho de la cara de la pieza |
| 20.- TORCEDURA | Se permite en una sola arista. Su magnitud no debe ser mayor que 1/300 de la longitud de la pieza. |

Fuente: 	PADT- REFORT/JUNAC (1984)

### IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES O GRUPOS ESTRUCTURALES

Al hablar de la “identificación” del material como una característica indispensable para su aplicación en estructuras nos estamos refiriendo, en el caso de la madera, no solamente a identificar adecuadamente a la especie que se va a colocar en obra, sino a usar aquellas especies que han sido consideradas aptas para estructuras. En este aspecto intervienen: la densidad o peso específico de la madera, su abundancia y sobre todo que se conozca confiablemente su comportamiento bajo cargas.

Para usar la madera de una especie como elemento estructural es indispensable conocer sus propiedades mecánicas y más concretamente su comportamiento en la forma de elementos a escala natural, que son los que finalmente constituye los elementos estructurales. Esto es muy importante por cuanto dichas piezas incluyen defectos que reducen su resistencia y rigidez.

Para que las propiedades asignadas a determinada especie puedan ser usadas con confianza en el diseño, deben haberse determinado con criterio estadístico. Por ello será necesario entonces realizar ensayos a escala natural con elementos de la especie en estudio y que dicho material sea representativo de la población de árboles de la especie.

Hay una cierta correlación entre la densidad básica (masa seca entre volumen verde) de la madera y los grupos estructurales. Las especies del Grupo C están entre 0.4 gr/cm3	y 0.55 gr/ cm3, el Grupo B entre 0.56 gr/cm3 y 0.70 gr/cm3 y en el Grupo A entre 0.71 gr/cm3 y 0.90 gr/cm3.

[FIN - REFERENCIA A LA TESIS ENSAYO DE UNIONES EMPERNADAS CON MADERA DE ALISO, Santos López Marreros & Orlando M. Ríos Justiniano 2001].

### LA MADERA EN LA CONSTRUCCIÓN

La madera de construcción es aquella que se utiliza en la producción intensiva de elementos estructurales como vigas, puntales, etc. o para la realización de estructuras portantes de un edificio, como por ejemplo techos, paredes, escaleras, etc.

Existe una amplia variedad de madera y productos estructurales de construcción a base de la misma, disponibles para usarse en casi todos los tipos de estructuras. Los productos más comunes incluyen madera sólida, madera laminada encolada, plywood y OSB (Oriented Strand Board). La madera aserrada sólida fue la base de las construcciones con este material y todavía es ampliamente utilizada; sin embargo el cambio en los recursos naturales ha limitado el tamaño y la calidad de la madera en bruto. Por lo cual, se ha vuelto cada vez más difícil obtener maderas de alta calidad y de gran dimensión para la construcción. Este cambio en el material bruto junto con una demanda de un material más resistente a un costo más rentable, inició el desarrollo de productos alternativos que pueden reemplazar a la madera sólida. Productos diseñados tales como vigas I armadas y madera estructural compuesta (SCL), fueron el resultado de esta evolución. Estos productos han ganado popularidad rápidamente y han recibido un amplio uso en la construcción. (Diseño de una edificación de madera por el método de resistencia última – Douglas Paul Vasquez Montoya, 2008)

### PINO RADITA:

El pino insigne, pino de Monterrey o pino de California (Pinus radiata) es una especie arbórea perteneciente a la familia de las pináceas, género Pinus, originaria del suroeste de los Estados Unidos, principalmente California.

Su preferencia en la producción como especie se debe a su alta rusticidad, rápido crecimiento y su fácil manejo en las plantaciones debido a su buena adaptabilidad a diversos tipos climas y suelos (Galaz, 1983)

Pertenece al grupo de las especies coníferas por ser una madera blanda. Se caracteriza por ser resinosa, de textura gruesa, con abundancia de nudos, permeable por lo tanto es fácil de secar y de impregnar, además es susceptible a los ataques de hongos (Galaz, 1983).

Características macroscópicas de la madera.

La madera presenta una albura blanco – amarillenta y un duramen rojizo. Anillos de crecimiento muy notorios y anchos, con paso gradual entre madera de primavera y verano. Alto porcentaje de madera tardía. Canales resiníferos muy visibles en caras longitudinales. Textura gruesa y abundancia de nudos. Rayos medulares bien visibles y numerosos. Olor resinoso. Liviana, blanda, poco durable y de baja resistencia mecánica.

Permeable y por lo tanto fácil de secar y de impregnar. Se asierra sin inconvenientes, comportándose normalmente en los procesos de cepillado, rasurado y machihembrado. Muy susceptible al ataque de hongos provocadores de la mancha azul. La madera de Pino radiata puede considerarse como relativamente estable al compararse con Raulí, Tepa, Laurel, etc. Las contracciones tienden a disminuir con el aumento de la edad, lo mismo con la homogeneidad de la madera. Dicho de otra madera: Un bosque de mayor edad, en el cual se ha cumplido con las debidas prácticas de poda y raleos, proporcionará madera más estable.

Madera especial para fabricar elementos estructurales laminados encolados. Se le usa en revestimientos tanto interiores como exteriores. En construcción de viviendas (cerchas, paneles, pisos, cielos, etc.) En postes para cerco y de transmisión. Fabricación de embalajes y muebles. En moldajes para concreto. Se le utiliza también como materia prima para pastas celulosas y papel. Se considera adecuada para la fabricación de tableros de fibras y de partículas. También para maderas contrachapadas, siempre que las plantaciones hayan tenido podas a edad temprana para evitar la formación de nudos en la madera.

Antecedentes Históricos:

- Construcción del puente Q"eswachaka

  - Material	: hichu

  - Longitud	: 28 m

  - Ubicación	: Distrito de Quehue, provincia de Canas, Cusco – Perú.

Conclusiones:

  - Construcción del puente colgante a base de fibra vegetal

Antecedentes internacionales:

- Victor Hugo Vera Riveros, J. 2006.  Caracterización mecánica de viga cajón. Tesis de titulación, Ciudad de Vladiblia, Chile, UAC. 58 p. Recuperado de:

TABLA 4: Caracterización mecánica de vigas

http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2006/fifv473c/doc/fifv473c.pdf

Vigas formadas por un cordón superior y otro inferior de madera aserrada con uniones dentadas o madera laminada, con revestimientos laterales a ambos lados de madera aserrada en diagonal o también con OSB o contrachapado fenólico. En su interior y en los extremos se ubican montantes verticales de madera que colaboran a resistir los esfuerzos de corte y a rigidizar las tapas laterales a distancias modulares.

Conclusiones:

  - El módulo de elasticidad promedio de las vigas VC 9 resultó un 11,7% mayor que el de las vigas VC 5,2 y el módulo de rotura respectivo un 51,8% mayor. Ambas situaciones responden directamente a la diferencia existente en el espesor del contrachapado y al diámetro de los clavos.

Antecedentes Locales:

- Santos López Marreros y Orlando M. Ríos Justiniano, 2001, Ensayos de uniones empernadas con madera de Aliso, tesis Bach. Ciudad de Cajamarca, Perú, UNC, 471 p.

Conclusiones:

  - Existe una relación directa entre la densidad y las largas al límite proporcional elástico en uniones empernadas, es decir mayor densidad básica, mayor resistencia.

  - El valor de la resistencia paralela al grano es aproximadamente 1.35 veces mayor de la resistencia de las uniones perpendiculares.

## BASES TEÓRICAS

### TEORÍAS DE VIGAS COMPUESTAS LAMINADAS

#### Teoría de Euler-Bernoulli y teoría de Timoshenko

Haciendo referencia al cálculo a flexión de vigas formadas por un material homogéneo, se recuerda que las dos teorías de cálculo son la teoría clásica de Euler-Bernoulli y la de Timoshenko. La primera, basada en la ortogonalidad de las secciones transversales rectas con la fibra media, prescinde del efecto de la deformación por cortante y, por tanto, su utilización es válida solo para vigas esbeltas (relación longitud/canto mayor a 10). Sin embargo, la segunda (teoría de Timoshenko) permite la no ortogonalidad de las secciones transversales con la fibra media tras la deformación. Esto introduce de forma natural el efecto de la deformación por cortante y la posibilidad de estudiar tanto vigas esbeltas como gruesas.

En las vigas compuestas laminadas, el efecto de la deformación por cortante es relevante debido a la heterogeneidad del material en dirección transversal al eje de la viga. Por ello, la teoría de Timoshenko es particularmente apropiada para este tipo de estructuras. Como veremos en el capítulo siguiente, el único inconveniente que encontramos en los elementos de viga de Timoshenko es que se produce un efecto bloqueo de la solución al analizar vigas de gran esbeltez, lo que deriva en resultados erróneos. Sin embargo, este efecto se puede suprimir utilizando técnicas especiales, como la integración reducida de la matriz de rigidez a cortante.

#### Teorías de un orden más alto

Debido a que las propiedades del material en las vigas compuestas no son uniformes a lo largo del eje seccional de la viga, aparece un desplazamiento axial que se tiene que tener en cuenta y la teoría de Timoshenko lo contempla. Este desplazamiento es la principal diferencia con las teorías de vigas homogéneas. No obstante, la teoría de Timoshenko supone una variación lineal del campo de desplazamientos sobre toda la sección de la viga, sin tener en cuenta diferencias según las capa. De ahí que, en vigas muy heterogeneas, esta teoría tienda a subestimar la tensión axial de la fibra superior e inferior de la sección y, también, presente errores en el desplazamiento horizontal de las interfaces entre capas.

Sin embargo, es posible realizar aproximaciones más precisas utilizando las llamadas teorías de un orden más alto. Dichas teorías admiten que los desplazamientos varían linealmente en el interior de las capas, aunque con diferente pendiente en cada una.

Estas, se utilizan cuando el espesor de la viga es demasiado grande o existe una heterogeneidad en el material tan alta que la teoría de Timoshenko no consigue resultados demasiado fiables. Existen dos teorías de un orden más alto, la llamada teoría layer-wise y la teoría del zigzag. A pesar de que estas teorías proporcionan resultados más precisos, la teoría de Timoshenko describe suficientemente bien el comportamiento de las vigas compuestas que nos podemos encontrar en la mayoría de casos.

### LA MADERA LAMINADA PRENSADA Y ENCOLADA

La madera laminada es un producto industrial que se ha utilizado en el mundo desde hace muchos años, pero en las últimas cuatro décadas su uso se ha incrementado notoriamente. Este producto tiene una alta aplicación en la vida cotidiana de las sociedades desarrolladas, desde la construcción de edificaciones hasta reemplazar productos que provienen de recursos naturales, por lo que ha adquirido un alto valor industrial y social. Es un material renovable, acumulador natural de energía solar, poco necesitado de energía de trasformación, no productor de agentes contaminantes y completamente reutilizable o reciclable. En Chile se fabrica con Pino radiata, uniendo piezas entre sí por medio de unión finger-joint en sentido longitudinal y una pieza sobre otra, pegadas con adhesivo en las caras.

Se define como madera laminada al material estructural obtenido de la unión de tablas entre sí mediante el uso de adhesivos, con el grano esencialmente paralelo al eje del elemento y que funciona como una sola unidad.

Las tablas serán de la misma especie y de espesor uniforme, debiendo cumplir con la regla de clasificaciones de la Norma ITINTEC 251.104. El contenido de humedad promedio deberá ser entre 8 a 12%, no debiendo las tablas tener diferencias en su contenido de humedad mayores que el 5%.

Las colas a utilizar para la fabricación de elementos estructurales de madera deben ser lo suficiente rígidas luego del encolado para lograr una buena ligazón entre elementos y poder formar un conglomerado como si fuera madera sólida de alta calidad.

Las colas usadas deben ser resistentes al agua, es decir, que los elementos fabricados con ellas deben conservarse perfectamente a los rigores de la intemperie climas húmedos ó lluviosos.

El fabricante determinará y garantizará los valores de rigidez y resistencia y las propiedades de uso de los elementos laminados.

### LAMINAS TIPO SÁNDWICH (LAMINACIÓN HORIZONTAL):

Están constituidas por láminas de madera encoladas de tal forma que las cargas actúan normalmente a los planos de laminación. En esta disposición las uniones de canto no trabajan.

Figura 3. Lámina horizontal

Fuente: LA MADERA LAMINADA ENCOLADA: HISTORIA y DEFINICIÓN - LUIS SOMOZA VEIGA

Figura 4. Esfuerzos en una viga laminada

Pieza de madera laminada encolada. Las láminas con distintas capacidades mecánicas, se sitúan en la posición más adecuada respecto a la fibra neutra.

Fuente: LA MADERA LAMINADA ENCOLADA: HISTORIA y DEFINICIÓN - LUIS SOMOZA VEIGA

Figura 5. Esfuerzos en una viga maciza

Pieza de madera maciza trabajando a flexión. Distribución de tensiones.

Fuente: LA MADERA LAMINADA ENCOLADA: HISTORIA y DEFINICIÓN - LUIS SOMOZA VEIGA

### PROPIEDADES DE LA MADERA

#### PROPIEDADES FÍSICAS, MECÁNICAS Y ELÁSTICAS DE LA MADERA

PROPIEDADES FÍSICAS

- CONTENIDO DE HUMEDAD

La madera contiene agua de constitución, inerte a su naturaleza orgánica, agua de saturación, que impregna las paredes de los elementos leñosos, y agua libre, absorbida por capilaridad por los vasos y traqueidas.

Como la madera es higroscópica, absorbe o desprende humedad, según el medio ambiente. El agua libre desaparece totalmente al cabo de un cierto tiempo, quedando, además del agua de constitución, el agua de saturación correspondiente a la humedad de la atmósfera que rodee a la madera, hasta conseguir un equilibrio, diciéndose que la madera esta secada al aire.

La humedad de la madera varía entre límites muy amplios. En la madera recién cortada oscila entre el 50 y 60 por ciento, y por imbibición puede llegar hasta el 250 y 300 por ciento. La madera secada al aire contiene del 10 al 15 por ciento de su peso de agua, y como las distintas mediciones físicas están afectadas por el tanto por ciento de humedad, se ha convenido en referir los diversos ensayos a una humedad media internacional de 15 por ciento.

La humedad de las maderas se aprecia, además del procedimiento de pesadas, de probetas, húmedas y desecadas, y el calorimétrico, por la conductividad eléctrica, empleando girómetros eléctricos. Estas variaciones de humedad hacen que la madera se hinche o contraiga, variando su volumen y, por consiguiente, su densidad.

El porcentaje de humedad (H):

| % H=Peso del agua x100Peso de la madera seca en horno | FÓRMULA ( 1 ) |
| --- | --- |

Peso del agua=Peso de la madera humeda-Peso de la madera seca en horno

En la construcción las maderas deben utilizarse siempre descortezadas y secas.

Antes de la construcción, la madera deberá secarse a un contenido de humedad apropiado y tan parecido como sea práctico al contenido de humedad en equilibrio promedio de la región en la cual estará la estructura.

Si el contenido de humedad de la madera excede el límite indicado para la madera seca (15 por ciento), el material solamente podrá usarse si el riesgo de pudrición en el tiempo que dure el secado es eliminado.

La madera deberá ser almacenada y protegida apropiadamente, contra cambios en su contenido de humedad y daño mecánico, de tal manera que siempre satisfaga los requerimientos de la clase estructural especificada.

- CONTRACCIÓN Y EXPANSIÓN DE LA MADERA

La madera cambia de volumen según la humedad que contiene. Cuando pierde agua, se contrae o merma, siendo mínima en la dirección axial o de las fibras, no pasa del 0.8 por ciento; de 1 a 7.8 por ciento, en dirección radial, y de 5 a 11.5 por ciento, en la tangencial.

La contracción es mayor en la albura que en el corazón, originando tensiones por desecación que agrietan y alabean la madera.

El hinchamiento se produce cuando absorbe humedad. La madera sumergida aumenta poco de volumen en sentido axial o de las fibras, y de un 2.5 al 6 por ciento en sentido perpendicular; pero en peso, el aumento oscila del 50 al 150 por ciento. La madera aumenta de volumen hasta el punto de saturación (20 a 25 por ciento de agua), y a partir de él no aumenta más de volumen, aunque siga absorbiendo agua. Hay que tener muy presente estas variaciones de volumen en las piezas que hayan de estar sometidas a oscilaciones de sequedad y humedad, dejando espacios necesarios para que los empujes que se produzcan no comprometan la estabilidad de la obra.

- Contracción normal

Es la contracción que sufre la madera cuando pasa del estado verde al estado seco al aire de acuerdo a los tres ejes de la madera tenemos:

- Contracción tangencial normal

Es la que se da en dirección tangencial y se lo calcula utilizando la siguiente fórmula.

| Ctn=dvt CH≥30%-dst (CH=12%)dtv (CH≥30%)x100 (%) | FÓRMULA ( 2 ) |
| --- | --- |

Donde:

Ctn		: Contracción tangencial normal

dvt		: Dimensión tangencial de la probeta en estado verde (CH ≥ 30%)

dst		: Dimensión tangencial de la probeta en estado seco al aire (CH = 12%)

- Contracción radial normal

Es la que se da en dirección radial y se lo calcula utilizando la siguiente fórmula.

| Crn=dvr CH≥30%-dsr (CH=12%)dvr (CH≥30%)x100 (%) | FÓRMULA ( 3 ) |
| --- | --- |

Donde:

Crn		: Contracción tangencial normal

dvr		: Dimensión tangencial de la probeta en estado verde (CH ≥ 30%)

dsr		: Dimensión tangencial de la probeta en estado seco al aire (CH = 12%)

- Contracción longitudinal normal

Es la que se da en dirección longitudinal y se lo calcula utilizando la siguiente fórmula.

| Cln=dvl CH≥30%-dsl (CH=12%)dvl (CH≥30%)x100 (%) | FÓRMULA ( 4 ) |
| --- | --- |

Donde:

Cln		: Contracción longitudinal normal

dvl		: Dimensión longitudinal de la probeta en estado verde (CH ≥ 30%)

dsl		: Dimensión longitudinal de la probeta en estado seco al aire (CH = 12%)

- Contracción volumétrica normal

Es la determinación de la contracción normal en sus tres direcciones simultáneamente (tangencial, radial y longitudinal) y se calcula utilizando la siguiente fórmula.

| Cvn=Ctn+Crn+Cln (%) | FÓRMULA ( 5 ) |
| --- | --- |

Donde:

Cvn	: Contracción volumétrica normal

Ctn		: Contracción tangencial normal

Crn		: Contracción radial normal

Cln		: Contracción longitudinal normal

- Contracción total

Es la contracción que sufre la madera cuando pasa del estado verde al estado anhidro y de acuerdo a los tres ejes de la madera tenemos:

- Contracción tangencial total

Es la que se da en dirección tangencial y se calcula utilizando la siguiente fórmula

| Ctt=dvt-dshtdvtx100 (%) | FÓRMULA ( 6 ) |
| --- | --- |

Donde:

Ctt		: Contracción tangencial total

dvt		: Dimensión tangencial de la probeta en estado verde

dsht	: Dimensión tangencial de la probeta anhidra (CH = 0%)

- Contracción radial total

Es la que se da en dirección radial y se calcula utilizando la siguiente fórmula

| Crt=dvr-dshrdvrx100 (%) | FÓRMULA ( 7 ) |
| --- | --- |

Donde:

Crt		: Contracción radial total

dvr		: Dimensión radial de la probeta en estado verde

dshr	: Dimensión radial de la probeta anhidra (CH = 0%)

- Contracción longitudinal total

Es la que se da en dirección longitudinal y se calcula utilizando la siguiente fórmula

| Clt=dvl-dshldvlx100 (%) | FÓRMULA ( 8 ) |
| --- | --- |

Donde:

Clt		: Contracción longitudinal total

dvl		: Dimensión longitudinal de la probeta en estado verde

dshl	: Dimensión longitudinal de la probeta anhidra (CH = 0%)

- Contracción volumétrica total

Es la determinación de la contracción total en sus direcciones simultáneamente (tangencial, radial y longitudinal) y se lo calcula utilizando la siguiente fórmula.

| Cvt=Ctt+Crt+Clt (%) | FÓRMULA ( 9 ) |
| --- | --- |

Donde:

Cvt		: Contracción volumétrica total

Ctt		: Contracción tangencial total

Crt		: Contracción radial total

Clt		: Contracción longitudinal total

- DENSIDAD DE LA MADERA

Como se sabe, la densidad de un cuerpo es el cociente entre la masa y el volumen. Sin embargo para la fuente bibliográfica del presente estudio esta propiedad física se define como el cociente entre el peso y su volumen.

La madera por ser higroscópica, la masa y el volumen varían con el contenido de humedad; por lo que resulta importante expresar la condición baja la cual se obtiene la densidad. Esta es una de las características físicas más importantes, ya que está directamente relacionada con las propiedades mecánicas y durabilidad de la madera.

Según el manual de diseño para madera del grupo andino, se pueden distinguir cuatro densidades para una misma muestra de madera.

- Densidad verde (Dv): Es la que existe entre el Peso verde (Pv) y el Volumen verde (Vv) se expresa matemáticamente de la siguiente manera:

|  | FÓRMULA ( 10 ) |
| --- | --- |

Donde:

Dv		: Densidad verde (gr/cm3)

Pv		: Peso de la probeta en estado verde (gr)

Vv		: Volumen de la probeta en estado verde (cm3)

- Densidad seca al aire (Dsa): Es la que existe entre el Peso seco al aire (Psa) y el Volumen seco al aire (Vsa) se expresa matemáticamente de la siguiente manera:

|  | FÓRMULA ( 11 ) |
| --- | --- |

Donde:

Dsa	: Densidad seca al aire (gr/cm3)

Psa		: Peso de la probeta seca al aire (gr)

Vsa		: Volumen de la probeta seca al aire (cm3)

- Densidad anhidra (Da): Es la que existe entre el Peso seco al horno (Psh) y el Volumen seco al horno (Vsh) se expresa matemáticamente de la siguiente manera:

|  | FÓRMULA ( 12 ) |
| --- | --- |

Donde:

Da		: Densidad anhidra (gr/cm3)

Psh		: Peso de la probeta seca al horno (gr)

Vsh		: Volumen de la probeta seca al horno (cm3)

- Densidad básica (Db): Es la que existe entre el Peso seco al horno (Psh) y el Volumen verde (Vv), es la menor de las cuatro sin embargo es la más importante porque nos permite clasificar estructuralmente a la madera estudiada,  se expresa matemáticamente de la siguiente manera:

|  | FÓRMULA ( 13 ) |
| --- | --- |

Donde:

Da		: Densidad básica (gr/cm3)

Psh		: Peso de la probeta seca al horno (gr)

Vv		: Volumen de la probeta en estado verde (cm3)

PROPIEDADES ELÁSTICAS Y MECÁNICAS

ELÁSTICAS

LÍMITE ELÁSTICO: Se define como el esfuerzo por unidad de superficie, en que la deformación aumenta en mayor proporción que la carga que se aplica. El esfuerzo necesario para solicitar un material hasta el límite elástico, determina la tensión en el límite de proporcionalidad, que es la carga máxima a que se puede someter sin que se produzcan deformaciones permanentes.

RIGIDEZ: Se define como la propiedad que tiene un material para resistir la deformación al ser solicitado por fuerzas externas.

MÓDULO DE ELASTICIDAD O COEFICIENTE DE ELASTICIDAD: Es la medida de rigidez de la madera, calculado por la razón entre esfuerzo por unidad de superficie y deformación por unidad de longitud. Cuando la carga resulta mayor a la del límite elástico, la pieza continúa deformándose hasta llegar a colapsar, obteniendo la tensión de rotura de la pieza de madera.

MÉTODO LRFD: (LRFD, por sus siglas en inglés): Es un método en el cual son aplicados por separados factores de carga y resistencia a las combinaciones de carga aplicadas a la estructura y a las resistencias nominales del material (acero, concreto armado, aluminio, madera, etc.) para asegurar que la probabilidad de alcanzar un estado límite es aceptablemente pequeña. Estos factores reflejan las incertidumbres de análisis, diseño, cargas, propiedades del material y fabricación.

MECÁNICAS

| ENSAYOS | ESQUEMA |
| --- | --- |
| Compresión paralela a las fibras: Es la resistencia de la madera a una carga en dirección paralela a las fibras, la que se realiza en columnas cortas para determinar la tensión de rotura, tensión en el límite de proporcionalidad y módulo de elasticidad. | Esquema de ensayo de compresión paralela a las fibras. |
| Compresión normal a las fibras: Es la resistencia de la madera a una carga en dirección normal a las fibras, aplicada en una cara radial, determinando la tensión en el límite de proporcionalidad y tensión máxima. | Esquema de ensayo de compresión normal a las fibras. |
| Flexión estática: Es la resistencia de la viga a una carga puntual, aplicada en el centro de la luz, determinando la tensión en el límite de proporcionalidad, tensión de rotura y el módulo de elasticidad. | Esquema de ensayo de la flexión estática. |
| Tenacidad: Es la capacidad que tiene la madera de absorber energía al aplicar una carga que actúa en forma instantánea. | Esquema de ensayo de tenacidad. |
| Cizalle: Es la medida de la capacidad de la pieza para resistir fuerzas que tienden a causar deslizamiento de una parte de la pieza sobre otra. | Esquema de ensayo de cizalle longitudinal. |
| Cizalle paralelo tangencial: La solicitación es paralela a las fibras y produce un plano de falla, tangente a los anillos de crecimiento. | Esquema de ensayo de cizalle paralelo tangencial. |
| Cizalle paralelo radial: La solicitación es paralela a las fibras y produce un plano de falla perpendicular a los anillos de crecimiento. | Esquema de ensayo de cizalle paralelo radial. |
| Tracción paralela a las fibras: Es la resistencia a una carga de tracción en dirección paralela a las fibras. | Esquema de ensayo de tracción paralela a las fibras. |
| Dureza: Es la resistencia que presenta la madera a la penetración. | Esquema de ensayo de dureza. Puede medirse en forma normal o paralela a la fibra. |

Fuente: CORPORACIÓN CHILENA DE LA MADERA, LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA EN MADERA,

### DISEÑO DE VIGAS

Una viga es un elemento estructural que resiste cargas transversales.  Generalmente, las cargas actúan en ángulo recto con respecto al eje longitudinal de la viga.  Las cargas aplicadas sobre una viga tienden a flexionarla y se dice que el elemento se encuentra a flexión. Por lo común, los apoyos de las vigas se encuentran en los extremos o cerca de ellos y las fuerzas de apoyo hacia arriba se denominan reacciones.

#### PROPIEDADES DE LAS SECCIONES

Además de la resistencia de la madera, caracterizada por los esfuerzos unitarios admisibles, el comportamiento de un miembro estructural también depende de las dimensiones y la forma de su sección transversal, estos dos factores se consideran dentro de las propiedades de la sección.

Centroides.- El centro de gravedad de un sólido es un punto imaginario en el cual se considera que todo su peso está concentrado o el punto a través del cual pasa la resultante de su peso.  El punto en un área plana que corresponde al centro de gravedad de una placa muy delgada que tiene las mismas áreas y forma se conoce como el centroide del área.

Cuando una viga se flexiona debido a una carga aplicada, las fibras por encima de un cierto plano en la viga trabajan en compresión y aquellas por debajo de este plano, a tensión. Este plano se conoce como la superficie neutra. La intersección de la superficie neutra y la sección transversal de la viga se conoce como el eje neutro.

Momento de inercia.- En la figura 3-1 se ilustra una sección rectangular de ancho b y alto h con el eje horizontal X-X que pasa por su centroide a una distancia c =h/2 a partir de la cara superior. En la sección, a representa un área infinitamente pequeña a una distancia z del eje X-X.  Si se multiplica esta área infinitesimal por el cuadrado de su distancia al eje, se obtiene la cantidad (a x z2). El área completa de la sección estará constituida por un número infinito de estas pequeñas áreas elementales a diferentes distancias por arriba y por debajo del eje X-X.

Entonces, el momento de inercia se define como la suma de los productos que se obtienen al multiplicar todas las áreas infinitamente pequeñas por el cuadrado de sus distancias a un eje.

Figura 6. Momento de inercia

Fuente: ESTRUCTURAS DE LA MADERA, TESIS BACH. CIUDAD DE COCHABAMBA, BOLIVIA, UMSS.

Los dos ejes principales de la figura son X-X y Y-Y, pasan por el centroide de la sección rectangular, con respecto a un eje que pasa por el centroide y es paralelo a la base es IX-X = bh312, con respecto al eje vertical, la expresión sería IY-Y = hb312.

Radio de Giro.- Esta propiedad de la sección transversal de un miembro estructural está relacionada con el diseño de miembros sujetos a compresión.  Depende de las dimensiones y de la forma geométrica de la sección y es un índice de la rigidez de la sección cuando se usa como columna. El radio de giro se define matemáticamente como r=, Donde I es el momento de inercia y A el área de la sección. Se expresa en centímetros porque el momento de inercia está en centímetros a la cuarta potencia y el área de la sección transversal está en centímetros cuadrados. El radio de giro no se usa tan ampliamente en el diseño de madera estructural como en el diseño de acero estructural. Para las secciones rectangulares que se emplean comúnmente en las columnas de madera, es más conveniente sustituir el radio de giro por la dimensión lateral mínima en los procesos de diseño de columnas.

#### DEFLEXIONES ADMISIBLES

Se llama flecha o deflexión a la deformación que acompaña a la flexión de una viga, vigueta o entablado. La flecha se presenta en algún grado en todas las vigas, y el ingeniero debe cuidar que la flecha no exceda ciertos límites establecidos.  Es importante entender que una viga puede ser adecuada para soportar la carga impuesta sin exceder el esfuerzo flexionante admisible, pero al mismo tiempo la curvatura puede ser tan grande que aparezcan grietas en los cielos rasos suspendidos revestidos, que acumule agua en las depresiones de las azoteas, dificulte la colocación de paneles prefabricados, puertas o ventanas, o bien impida el buen funcionamiento de estos elementos.

Las deflexiones deben calcularse para los siguientes casos:

a.- Combinación más desfavorable de cargas permanentes y sobrecargas de servicio.

b.- Sobrecargas de servicio actuando solas.

Se recomienda que para construcciones residenciales estas no excedan los límites indicados en la siguiente Tabla:

TABLA 5: Deflexiones máximas admisibles

|  | Carga Actuante |  | (a) con cielo | (b) sin cielo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | raso de yeso | raso de yeso |
|  | Cargas permanentes + sobrecargas |  | L/300 | L/250 |
|  | Sobrecarga |  | L/350 | L/350 |

Ref.: TABLA 8.1 de Pág. 8-3 del “Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino”

L es la luz entre caras de apoyos o la distancia de la cara del apoyo al extremo, en el caso de volados.  Los valores indicados en la columna (a) deben ser utilizados cuando se tengan cielos rasos de yeso u otros acabados que pudieran ser afectados por las deformaciones: en otros casos deben utilizarse los valores de la columna (b).

Aunque las consideraciones para definir la flecha pueden ser importantes, la determinación precisa de la flecha es un objetivo inalcanzable por las siguientes razones:

- La determinación de las cargas siempre incluye algún grado de aproximación.

- El módulo de elasticidad de cualquier pieza individual de madera siempre es un valor aproximado.

- Existen diferentes restricciones en la deformación estructural debido a la distribución de cargas, resistencias en las uniones, rigidez debida a elementos no estructurales de la construcción, etc.

Las deflexiones en vigas deben ser calculadas con el módulo de elasticidad Emin del grupo de la madera estructural especificado.

Para entablados debe utilizarse el Epromedio, las deflexiones en viguetas y elementos similares pueden también determinarse con el Epromedio, siempre y cuando se tengan por lo menos cuatro elementos similares, y sea posible una redistribución de la carga.

Los módulos de elasticidad para los tres grupos de maderas estructurales considerados se indican en la tabla

TABLA 6: Módulos de elasticidad para los tres grupos de madera

|  | GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C |
| --- | --- | --- | --- |
| Emínimo | 95,000 | 75,000 | 55,000 |
| Epromedio | 130,000 | 100,000 | 90,000 |

Ref.: TABLA 8.2 de Pág. 8-3 del “Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino”

#### REQUISITOS DE RESISTENCIA

Flexión.- El momento flexionante es una medida de la tendencia de las fuerzas externas que actúan sobre una viga, para deformarla. Ahora se considerará la acción dentro de la viga que resiste flexión y que se llama momento resistente.

Para cualquier tipo de viga se puede calcular el momento flexionante máximo generado por la carga.  Si se desea diseñar una viga para resistir esta carga, se debe seleccionar un miembro con una sección transversal de forma, área y material tales, que sea capaz de producir un momento resistente igual momento flexionante máximo; lo anterior se logra usando la fórmula de la flexión.

Por lo común la fórmula de la flexión se escribe como:

|  | FÓRMULA ( 14 ) |
| --- | --- |

Donde el tamaño y la forma de la sección transversal están representados por la inercia (I) y el material del cual está hecha la viga está representado por σ, la distancia del plano neutro a cualquier fibra de la sección esta representa por “y”, el esfuerzo en la fibra más alejada del eje neutro se le llama esfuerzo de la fibra extrema (c).

Para vigas rectangulares:

Figura 7. Sección Transversal, distribución de esfuerzos

Fuente: ESTRUCTURAS DE LA MADERA, TESIS BACH. CIUDAD DE COCHABAMBA, BOLIVIA, UMSS.

Sustituyendo los datos para una viga rectangular y para obtener el esfuerzo de la fibra extrema tendremos:

|  | FÓRMULA ( 15 ) |
| --- | --- |

|  | FÓRMULA ( 16 ) |
| --- | --- |

Los esfuerzos de compresión y de tensión producidos por flexión (σ), que actúan sobre la sección transversal de la viga, no deben exceder el esfuerzo admisible, fm, para el grupo de madera especificado.

TABLA 7: Esfuerzos de compresión y tensión producidos por flexión

|  | GRUPO A | 210 |
| --- | --- | --- |
|  | GRUPO B | 150 |
|  | GRUPO C | 100 |

Ref.: TABLA 8.3 de Pág. 8-4 del “Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino”

Estos esfuerzos pueden incrementarse en un 10% al diseñar entablados o viguetas si hay una acción de conjunto garantizada.

Corte.- Como mencionamos en el capítulo anterior, se produce un esfuerzo cortante cuando dos fuerzas iguales, paralelas y de sentido contrario tienden a hacer resbalar, una sobre otra, las superficies contiguas de un miembro.  En la figura 3.3a se representa una viga con una carga uniformemente distribuida. Existe una tendencia en la viga a fallar colapsándose entre apoyos, como se indica en la figura 3.3b. Éste es un ejemplo de cortante vertical.  En la figura 3.3c se muestra, en forma exagerada, la flexión de una viga y la falla de partes de la viga por deslizamiento horizontal, este es un ejemplo de cortante horizontal. Las fallas por cortante en las vigas de madera se deben al esfuerzo cortante horizontal, no al vertical.  Esto es verdad debido que la resistencia al esfuerzo cortante de la madera es mucho menor en el sentido paralelo a las fibras que en el transversal a éstas.

Figura 8. Generación del esfuerzo cortante

Fuente: ESTRUCTURAS DE LA MADERA, TESIS BACH. CIUDAD DE COCHABAMBA, BOLIVIA, UMSS.

Los esfuerzos cortantes unitarios horizontales no están uniformemente distribuidos sobre la sección transversal de una viga. El esfuerzo de corte en una sección transversal de un elemento a una cierta distancia del plano neutro puede obtenerse mediante:

|  | FÓRMULA ( 17 ) |
| --- | --- |

En esta expresión se tiene:

τ= esfuerzo cortante unitario horizontal, en cualquier punto específico de la sección.

V= fuerza cortante vertical total en la sección elegida

S= momento estático con respecto al eje neutro del área de la sección transversal.

I= momento de inercia de la sección transversal de la viga con respecto a su eje      neutro.

b= ancho de la viga en el punto en el que se calcula τ.

Para una viga de sección rectangular el máximo esfuerzo de corte resulta al sustituir:

|  | FÓRMULA ( 18 ) |
| --- | --- |

|  | FÓRMULA ( 19 ) |
| --- | --- |

|  | FÓRMULA ( 20 ) |
| --- | --- |

Figura 9. Generación del esfuerzo cortante en una viga

Fuente: ESTRUCTURAS DE LA MADERA, TESIS BACH. CIUDAD DE COCHABAMBA, BOLIVIA, UMSS.

Los esfuerzos cortantes, τ, no deben exceder el esfuerzo máximo admisible para corte paralelo a las fibras, fv, del grupo de madera estructura especificado

TABLA 8: Esfuerzo máximo admisible para corte paralelo a las fibras, fv(kg/cm2)

|  | GRUPO A | 15 |
| --- | --- | --- |
|  | GRUPO B | 12 |
|  | GRUPO C | 8 |

Ref.: TABLA 8.4 de Pág. 8-5 del “Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino”

Estos esfuerzos pueden incrementarse en un 10% al diseñar entablados o viguetas si hay una acción de conjunto garantizada.

#### ESCUADRÍA ÓPTIMA

Figura 10. Escuadria óptima

Fuente: ESTRUCTURAS DE LA MADERA, TESIS BACH. CIUDAD DE COCHABAMBA, BOLIVIA, UMSS.

Se desea establecer una relación entre la base y la altura de una viga de sección rectangular, de tal manera que la capacidad resistente de esta viga sea la mayor posible, de esta forma se puede utilizar un tronco de madera con el menor desperdicio.

Como la deformación gobierna el diseño, entonces debe encontrarse dimensiones que generen el mayor momento de inercia posible.

Derivando la inercia en función de x:

Simplificando la expresión:

Ahora se iguala a cero la expresión derivada, esto con el fin de encontrar el punto crítico, o sea para maximizar la inercia:

Simplificando la expresión:

Reemplazando x en ecuación (1):

Ahora como entonces:

Y también como b = R:

# CAPÍTULO III. MATERIALES Y MÉTODOS

## MATERIALES

La presente investigación se realizaran con materiales brindados por ADEFOR, dichos materiales son:

- Madera de pino radiata

- Equipos de corte y prensado

- Materiales para el encolado

Estos materiales serán preparados (FABRICADOS) en ADEFOR y serán ensayados en sometidos a ensayos en la Universidad Nacional de Cajamarca

## UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS ESCENARIOS DE LA INVESTIGACIÓN

### UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE ADEFOR:

TABLA 9: Ubicación geográfica de ADEFOR

Fuente: Elaboración Propia

Figura 11. Ubicación geográfica de ADEFOR

Fuente: http://www.mundivideo.com/coordenadas.htm

### UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

TABLA 10: Ubicación geográfica de la UNC

Fuente: Elaboración Propia

Figura 12. Ubicación geográfica de la UNC

Fuente: http://www.mundivideo.com/coordenadas.htm

## TIPO, NIVEL, ANÁLISIS Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Tipo: Cuantitativa, Aplicada o tecnológica, ya que se aplicarán los conocimientos existentes en la práctica.

Nivel: Descriptiva.

Análisis: Explicativa

Método: Experimental debido a que se manipulan variables independientes para ver sus efectos sobre las variables dependientes, de igual manera es un experimento puro debido a que existe una manipulación intencional de las variables independientes, se mide el efecto que tiene ésta sobre la variable dependiente y tiene una validez interna ya que se sabe que está ocurriendo realmente con la relación entre las dos variables.

## POBLACIÓN DE ESTUDIO

Madera de pino radiata de Porcón Alto

| ÁRBOL | CANTIDAD DE TROZAS |
| --- | --- |
| A | 2 (I-II) |
| B | 2 (I-II) |
| C | 2 (I-II) |
| D | 2 (I-II) |

## MUESTRA

Especímenes de madera según las normas técnicas peruanas fabricadas en ADEFOR y ensayadas a la flexión en el laboratorio de Ensayo de Materiales de la Universidad Nacional de Cajamarca.

| TIPO DE ENSAYO | CANTIDAD DE MUESTRAS |
| --- | --- |
| Densidad Básica | 48 |
| Cizallamiento paralelo al grano SIN PEGAMENTO | 7 |
| Cizallamiento paralelo al grano CON PEGAMENTO | 7 |
| Flexión Estática Estándar | 48 |
| Flexión Estática con unión | 6 |
| Flexión Estática Vigas Macizas | 6 |
| Clasificación Visual de Vigas Macizas | 6 |
| Flexión Estática Vigas Laminadas | 6 |
| Contenido de humedad | 1 por ensayo |

## UNIDAD DE ANÁLISIS

Espécimen (06 especímenes laminada y 06 especímenes maciza) de longitud = 3.2m de ancho = 4” y alto = 8”

## TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Técnicas utilizadas para la recolección de datos:

- Observación participante o directa: el investigador forma parte de la comunidad o medio donde se desarrolla el estudio. Los datos recopilados son: la dimensión de las probetas (especímenes) ensayadas, características de los agregados, condiciones de curado, edad de la probeta, hora y fecha del ensayo, carga máxima aplicable durante el ensayo, deformaciones, etc. Para esto se utiliza un cuaderno de notas para la recolección de datos.

- Revisión bibliográfica: permite revisar gran cantidad de información sobre el área a la cual pertenece el estudio y el ámbito en que se encuentran los diferentes tipos de materiales entre los cuales podemos mencionar: publicaciones, revisas y toda la variedad de material impreso y electrónico que pueda aportar una guía a esta investigación. Para esta investigación se utilizó la técnica de fichas. Una vez revisada la documentación se extrae de ella los puntos que pueden dar uso a esta investigación.

- Grabaciones en audio y video, fotografías, internet.

Instrumentos utilizados para la recolección de datos:

- Ficha de observación: facilita el registro de las observaciones de la investigación, anotación de las características de las muestras, fechas, horas, los resultados obtenidos, etc.

- Fichas bibliográficas y resumen: permiten recolectar información del material escrito y electrónico dispersos en múltiples archivos y fuentes de información referente a conocimientos de terminología técnica, conceptos involucrados en los análisis, entre otros.

- Medios electrónicos.

## ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

- Junto a cada gráfico, cuadro o tabla se recomienda escribir unas pocas palabras con el análisis y la interpretación del mismo en función de los objetivos, de la hipótesis y de la propuesta que se va a incluir (propuesta: solución del problema).

- Análisis de resultados estadísticos, lógicamente destacando tendencias o relaciones fundamentales de acuerdo a los objetivos y la hipótesis.

- Interpretación de resultados, con el apoyo del marco teórico.

- Comprobación de la hipótesis (depende de los resultados e información que se obtenga).

- Establecimiento de conclusiones y recomendaciones.

## MÉTODO PARA DETERMINAR LA FLEXIÓN ESTÁTICA NTP 251.017

### OBJETO

La presente Norma Técnica Peruana establece los procedimientos a seguir para la ejecución de ensayos de flexión estática en maderas.

### REFERENCIAS NORMATIVAS

Las siguientes normas contienen disposiciones que al ser citadas en este texto, constituyen requisitos de esta Norma Técnica Peruana. Las ediciones indicadas estaban en vigencia en el momento de esta publicación. Como toda Norma está sujeta a revisión, se recomienda a aquellos que realicen acuerdos basándose en ellas, que analicen la conveniencia de usar las ediciones recientes de las normas citadas seguidamente. El Organismo Peruano de

Normalización posee, en todo momento, la información de las Normas Técnicas Peruanas en vigencia.

Normas Técnicas Peruanas

NTP 251.008:1980 MADERAS. Selección y colección de muestras

NTP 251.009:1980 MADERAS. Acondicionamiento de las maderas destinadas a los ensayos Físicos y Mecánicos

NTP 251.010:2003 MADERA. Método para determinar el contenido de humedad

### CAMPO DE APLICACIÓN

La presente Norma Técnica Peruana se aplica a maderas.

### MUESTREO

El muestreo para realizar el presente ensayo se hará de acuerdo a las NTP 251.008 y NTP 251.009.

NTP 251.008:1980 MADERAS. Selección y colección de muestras

NTP 251.009:1980 MADERAS. Acondicionamiento de las maderas destinadas a los ensayos físicos y mecánicos

### MÉTODOS DE ENSAYO

Tamaño de las probetas: El ensayo de la flexión estática se realiza con una probeta de 2.5 cm x 2.5 cm x 41 cm de longitud total (luz 35 cm); y de 5 cm x 5 cm x 76cm de longitud (luz 70 cm). Las probetas se prepararán según 2.1.

Número de probetas: El número de probetas a ensayar se determina por el grado de exactitud que se desee lograr según la NTP 251.008.

Aparatos

Prensa: Una prensa capaz de aplicar una fuerza superior a los 2000 kg, con dos crucetas, una fija y una móvil y una válvula o mecanismo que permita regular la velocidad lineal de la cruceta.

Accesorios

Soportes: Compuesto de dos apoyos idénticos entre sí, con una prolongación en la base por medio del cual estos apoyos se asientan en un pie de guía consistente en una barra metálica provista de una ranura practicada a todo lo largo de la superficie paralela a la que le sirve de asiento para permitir el libre desplazamiento de los apoyos.

Los apoyos estarán provistos de tornillos que permitan asegurarlos firmemente a la barra guía. La parte superior de los apoyos deberá terminar en forma de cuña con aristas ligeramente romas.

Placas de acero con rodillos:

Para reducir al mínimo los esfuerzos de roce se emplea tres piezas de acero. Dos placas metálicas de 5,6 cm x 5,7 cm de lado y de 0,9 cm de espesor, con las superficies mayores planas, pulidas y paralelas entre sí. Una de las placas tendrá en una de sus superficies mayores una ranura en forma de “V” con una profundidad no mayor de 2 mm y que servirá para alojar la parte superior del apoyo.

Una armadura central constituida por un conjunto de rodillos metálicos que pueden girar libremente alrededor de su eje longitudinal.

Cabezal o bloque de carga: Construido según forma indicadas en la Figura

2, en metal o madera cuyo peso específico no sea inferior a 1 y cuya misión es la de transmitir a la probeta la fuerza producida por la prensa. Este cabezal debe asegurarse firmemente por cualquier dispositivo adecuado al tope o cruceta móvil, de tal manera, que la generatriz de la superficie cilíndrica a la cual pertenece el arco trazado con radio r = 7,0

cm sea perpendicular al eje longitudinal de la probeta.

Deflectómetro: En caso que la prensa empleada, no disponga de objetivos capaces de registrar automáticamente la curva que relaciona la fuerza aplicada y la deformación obtenida, se empleará un deflectómetro de precisión requerida.

Ubicación del plano neutral: Se efectuará la ubicación del plano neutral, utilizándose cualquier método conveniente para determinar las deformaciones a partir de este plano. La ubicación del plano neutral se deberá realizar en el caso de utilizar deflectómetro.

Procedimiento

Aplicación de la carga y soportes: La carga se aplica en el centro de la muestra (distancia entre los soportes de 35 cm) para probetas grandes y (distancia entre los soportes de 17,5 cm) para probetas pequeñas. Se colocan entre la probeta y los soportes, las placas de acero con rodillos.

La carga se aplica a través del cabezal o bloque de carga, sobre la cara tangencial de la probeta más próxima a la médula.

Velocidad del ensayo: En el ensayo de flexión estática, se aplica la carga continuamente a la probeta con una velocidad constante de la cabeza móvil de la prensa de 1,3 mm/min, para probetas de 2,5 cm x 2,5 cm x 41 cm y de 2,5 mm/min para probetas de 5 cm x 5 cm x 76 cm.

Curva de la carga – deformación: En el caso de que la prensa empleada no disponga de dispositivos capaces de registrar automáticamente la curva que relaciona la carga aplicada y la deformación obtenida, se medirán las deflexiones producidas en la mitad de la luz para cargas progresivas, con intervalos de carga en función a la densidad de la especie, de modo que las lecturas que así se obtengan permitan trazar el gráfico de curva carga – deformación, para determinar el límite de proporcionalidad (P´).

Descripción de falla de la probeta: Para una mejor interpretación de los resultados, es necesario hacer una descripción de la forma en que se produce la rotura, dibujando esquemáticamente la falla.

Determinación del contenido de humedad de la probeta: Inmediatamente después del ensayo de cada probeta, de la parte no agrietada y cerca de la zona donde ocurre la falla se corta una probeta de 2 cm de largo. Se determina el contenido de humedad de la probeta, según lo establecido en la NTP 251.010.

Expresión de resultados

Determinación de la carga al límite proporcional (P´): La carga al límite proporcional, se determina sobre la curva carga – deformación, trazando una tangente desde cero y que corresponde al punto donde la tangente se separa de la curva.

Cálculo del esfuerzo de la fibra al límite proporcional: El esfuerzo de la fibra al límite proporcional se calcula según la formula siguiente:

Figura 13. Flexión estática

Fuente: Elaboración Propia

### FÓRMULAS DE CÁLCULO

Deformación unitaria

|  | FÓRMULA ( 21 ) |
| --- | --- |

Donde:

DU 	= Deformación unitaria

f	= Deflexión (flecha) en el centro de luz de la probeta, en cm.

b	= Peralte de la probeta, en cm.

L	= Luz entre apoyos, en cm.

Esfuerzo

|  | FÓRMULA ( 22 ) |
| --- | --- |

Donde:

σ 	= Esfuerzo en kg/cm2

P	= Carga en kg

L	= Luz entre apoyos, en cm.

a	= Ancho de la probeta, en cm.

b	= Peralte de la probeta, en cm.

Esfuerzo al límite proporcional elástico

|  | FÓRMULA ( 23 ) |
| --- | --- |

Donde:

σ.L 	= Esfuerzo al límite proporcional elástico en kg/cm2

PL	= Carga en el límite proporcional elástico en kg

a	= Ancho de la probeta, en cm.

b	= Peralte de la probeta, en cm.

Esfuerzo de rotura

|  | FÓRMULA ( 24 ) |
| --- | --- |

Donde:

σ.R 	= Esfuerzo de rotura en kg/cm2

PR	= Carga de rotura en kg

a	= Ancho de la probeta, en cm.

b	= Peralte de la probeta, en cm.

Módulo de elasticidad

|  | FÓRMULA ( 25 ) |
| --- | --- |

Donde:

MOE 	= Modulo de elasticidad en kg/cm2

σL	= Esfuerzo al límite proporcional elástico en kg/cm2

DU	= Deformación unitaria (Correspondiente al límite proporcional elástico).

Esfuerzo admisible

|  | FÓRMULA ( 26 ) |
| --- | --- |

Donde:

σ.R 	= Esfuerzo de rotura en kg/cm2

F.C	= Factor de reducción por calidad

F.T	= Factor de reducción por tamaño

F.S	= Factor de servicio y seguridad

F.D.C	= Factor de duración de carga

TABLA 11: Coeficientes considerados para la determinación de los esfuerzos admisibles

Fuente: Reglamento nacional de edificaciones – Norma E-010

(*) Incluido en F.S.

(**) Incluye un coeficiente por concentración de esfuerzos = 2,00 debido a la posible presencia de rajaduras por secado en los extremos de la piezas.

## MÉTODOS DE DISEÑO

Actualmente se utilizan 2 métodos principales de diseño que son:

- El método tradicional que se conoce como diseño por esfuerzos de trabajo admisibles.- En este método se utilizan relaciones básicas derivadas de la teoría clásica del comportamiento elástico de los materiales; la adecuación o seguridad de los diseños se mide al comparar con respecto a dos límites principales: un aceptable para el esfuerzo máximo y un nivel tolerable para el alcance de la deformación. Estos límites se calculan tal como se presentan en respuestas a las cargas de servicio; es decir a las cargas producidas por las condiciones de uso normal de la estructura, los movimientos tolerables se llamaban deflexiones admisibles, alargamiento admisible, etc. En esencia el método de los esfuerzos de trabajo consiste en diseñar una estructura para trabajar a algún porcentaje apropiado establecido de su capacidad total. Sin embargo lo que es verdaderamente apropiado como una condición de trabajo tiene mucho de especulación teórica.

Con el objeto de establecer en forma convincente ambos límites de esfuerzo y deformación, fue necesario ejecutar ensayos de estructuras reales.

Este método de diseño constituye en su mayoría a los reglamentos de diseño, y en especial el Manual de diseño para maderas del Grupo Andino, la cual es la que se usa en nuestro medio.

- Método de la resistencia o LRFD, en el cual se usan límites de falla para el trabajo de diseño. El método de la resistencia consiste en diseñar una estructura para fallar, pero para una condición de carga más allá de lo que debería experimentar durante su uso. Una razón principal para favorecer los métodos de resistencia es que la falla de una estructura se demuestra con relativa facilidad mediante pruebas físicas.

## PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS

### ELECCIÓN DEL BOSQUE

La elección del bosque realizamos de acuerdo a la accesibilidad de recolección de muestras, el mismo que contenga árboles de mayor edad posible, los que presenten menor nudos, y los más derechos posible, de acuerdo al ANEXO A, de la NTP 251.008.2016 presentamos el siguiente cuadro informativo.

Figura 14. Ubicación de la Sub Zona

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Toma de datos con GPS Garmin

Figura 15. Ubicación de árbol por la Sub Zona

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Toma de datos con GPS Garmin

Figura 16. Características de árbol por la Sub Zona

Figura 17. Procedimiento de corte de troza y habilitación primaria

PARA VIGAS LAMINADAS

Fuente: Elaboración Propia

### CUADRO RESUMEN DE PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS

ELECCIÓN DEL TIPO DE UNIÓN

ENSAYO DE CIZALLAMIENTO PARALELO A LA FIBRA CON Y SIN PEGAMENTO

# CAPÍTULO IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los ensayos realizados:

Contenido de humedad (NTP 251.010): Este valor se ha sido controlando desde la tala del árbol que supera el W=80%, hasta tener valores desde entre los w = 3% -16%, con la finalidad de poder elaborar posteriormente las vigas laminadas, del mismo modo podemos resaltar que este parámetro está en relación al grosor de la muestra. (Ver anexo de ensayos)

Densidad Básica (NTP 251.011): Este parámetro se ha realizado con la finalidad de clasificar la madera de acuerdo al reglamento nacional de edificaciones, de la misma manera para seleccionar los árboles con los que se confeccionaron las vigas laminadas, obteniendo resultados de una densidad básica entre los valores 0.348 g/cm3 - 0.449 g/cm3. (Ver anexo del 1 al 4)

| DENSIDAD BÁSICA PROMEDIO (g/cm3) |  |
| --- | --- |
| Árbol A | 0.359 g/cm3 |
| Árbol B | 0.420 g/cm3 |
| Árbol C | 0.425 g/cm3 |
| Árbol D | 0.379 g/cm3 |

Cizallamiento paralelo al grano (NTP 251.013): Este tipo de ensayo se realiza con la finalidad de obtener la relación de resistencia y forma de falla de la madera natural y de la madera pegada, obteniendo    que el modo de falla esta fuera de la capa de pegamento, por lo tanto es un indicador de suma importancia para la elaboración de las vigas laminadas.

| ESFUERZO AL CORTE SIN PEGAMENTO |  |  | ESFUERZO AL CORTE CON PEGAMENTO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-1 | 37.886 Kg/cm² |  | CP-1 | 34.826 Kg/cm² |
| C-2 | 34.661 Kg/cm² |  | CP-2 | 35.984 Kg/cm² |
| C-3 | 35.964 Kg/cm² |  | CP-3 | 34.297 Kg/cm² |
| C-4 | 36.381 Kg/cm² |  | CP-4 | 36.111 Kg/cm² |
| C-5 | 35.025 Kg/cm² |  | CP-5 | 34.955 Kg/cm² |
| C-6 | 36.690 Kg/cm² |  | CP-6 | 38.806 Kg/cm² |
| C-7 | 35.458 Kg/cm² |  | CP-7 | 35.387 Kg/cm² |
| ẋ | 36.009 Kg/cm² |  | ẋ | 35.766 Kg/cm² |
| 𝞼 | 1.097 Kg/cm² |  | 𝞼 | 1.486 Kg/cm² |

Flexión estática (NTP 251.017): el mencionado ensayo se realiza con la finalidad de seleccionar los arboles con los que se elaboraron las vigas laminadas, para tal finalidad se sometieron 48 muestras de ensayos a flexión 6 por cada troza, descartando el árbol D, por tener baja resistencia a la flexión a comparación del árbol A, B, C. (Tipo de falla)

| ÁRBOL | CÓDIGO DE PROBETA | Du (mm/mm) | ESFUERZO (kg/cm²) | MODULO DE ELASTICIDAD (kg/cm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | AI - 101 | 0.00918 | 302.76 kg/cm² | 46370.69 kg/cm² |
|  | AI - 102 | 0.00856 | 256.05 kg/cm² | 45217.66 kg/cm² |
|  | AI - 103 | 0.00727 | 350.88 kg/cm² | 52153.69 kg/cm² |
|  | AI - 104 | 0.01135 | 413.60 kg/cm² | 69147.47 kg/cm² |
|  | AI - 105 | 0.01031 | 329.24 kg/cm² | 52637.24 kg/cm² |
|  | AI - 106 | 0.00827 | 426.89 kg/cm² | 62829.83 kg/cm² |
|  | AII - 101 | 0.01380 | 352.70 kg/cm² | 34376.64 kg/cm² |
|  | AII - 102 | 0.00847 | 405.78 kg/cm² | 59823.45 kg/cm² |
|  | AII - 103 | 0.00843 | 372.56 kg/cm² | 52855.89 kg/cm² |
|  | AII - 104 | 0.01148 | 376.42 kg/cm² | 47497.04 kg/cm² |
|  | AII - 105 | 0.00843 | 415.99 kg/cm² | 70820.70 kg/cm² |
|  | AII - 106 | 0.00904 | 321.44 kg/cm² | 53157.81 kg/cm² |
|  | ẋ | = | 360.361 kg/cm² | 53907.344 kg/cm² |
|  | 𝞼 | = | 51.922 kg/cm² | 10419.135 kg/cm² |
| B | BI - 101 | 0.01093 | 400.36 kg/cm² | 44981.75 kg/cm² |
|  | BI - 102 | 0.01428 | 474.18 kg/cm² | 64022.73 kg/cm² |
|  | BI - 103 | 0.00655 | 290.98 kg/cm² | 54876.63 kg/cm² |
|  | BI - 104 | 0.00730 | 481.87 kg/cm² | 73208.99 kg/cm² |
|  | BI - 105 | 0.00759 | 409.28 kg/cm² | 67742.92 kg/cm² |
|  | BI - 106 | 0.01081 | 344.57 kg/cm² | 46609.69 kg/cm² |
|  | BII - 101 | 0.01073 | 414.78 kg/cm² | 47457.17 kg/cm² |
|  | BII - 102 | 0.00595 | 343.06 kg/cm² | 64022.73 kg/cm² |
|  | BII - 103 | 0.00776 | 291.23 kg/cm² | 55095.10 kg/cm² |
|  | BII - 104 | 0.00835 | 376.18 kg/cm² | 76955.55 kg/cm² |
|  | BII - 105 | 0.00753 | 411.91 kg/cm² | 73916.42 kg/cm² |
|  | BII - 106 | 0.01066 | 344.95 kg/cm² | 49746.64 kg/cm² |
|  | ẋ | = | 381.946 kg/cm² | 59886.361 kg/cm² |
|  | 𝞼 | = | 62.064 kg/cm² | 11542.045 kg/cm² |
| C | CI - 101 | 0.01316 | 468.50 kg/cm² | 71153.89 kg/cm² |
|  | CI - 102 | 0.01680 | 362.22 kg/cm² | 31714.32 kg/cm² |
|  | CI - 103 | 0.01458 | 371.70 kg/cm² | 40320.63 kg/cm² |
|  | CI - 104 | 0.01155 | 447.45 kg/cm² | 74249.12 kg/cm² |
|  | CI - 105 | 0.01408 | 423.36 kg/cm² | 46214.74 kg/cm² |
|  | CI - 106 | 0.01103 | 348.42 kg/cm² | 47024.63 kg/cm² |
|  | CII - 101 | 0.00906 | 364.97 kg/cm² | 46452.40 kg/cm² |
|  | CII - 102 | 0.00939 | 392.69 kg/cm² | 61966.95 kg/cm² |
|  | CII - 103 | 0.00764 | 294.72 kg/cm² | 56278.17 kg/cm² |
|  | CII - 104 | 0.01034 | 431.97 kg/cm² | 73208.99 kg/cm² |
|  | CII - 105 | 0.00759 | 320.08 kg/cm² | 50807.19 kg/cm² |
|  | CII - 106 | 0.01075 | 343.74 kg/cm² | 51254.87 kg/cm² |
|  | ẋ | = | 380.819 kg/cm² | 54220.492 kg/cm² |
|  | 𝞼 | = | 53.001 kg/cm² | 13514.592 kg/cm² |
| D | DI - 101 | 0.00825 | 265.46 kg/cm² | 44981.75 kg/cm² |
|  | DI - 102 | 0.00744 | 308.04 kg/cm² | 63285.15 kg/cm² |
|  | DI - 103 | 0.00595 | 278.12 kg/cm² | 54821.25 kg/cm² |
|  | DI - 104 | 0.00699 | 290.85 kg/cm² | 72156.31 kg/cm² |
|  | DI - 105 | 0.01024 | 301.71 kg/cm² | 31508.34 kg/cm² |
|  | DI - 106 | 0.00773 | 299.85 kg/cm² | 46656.44 kg/cm² |
|  | DII - 101 | 0.00901 | 222.21 kg/cm² | 29598.22 kg/cm² |
|  | DII - 102 | 0.00543 | 267.81 kg/cm² | 60188.22 kg/cm² |
|  | DII - 103 | 0.00614 | 294.50 kg/cm² | 52855.89 kg/cm² |
|  | DII - 104 | 0.00665 | 283.63 kg/cm² | 47497.04 kg/cm² |
|  | DII - 105 | 0.00614 | 318.22 kg/cm² | 70820.70 kg/cm² |
|  | DII - 106 | 0.00773 | 299.85 kg/cm² | 46656.44 kg/cm² |
|  | ẋ | = | 285.854 kg/cm² | 51752.146 kg/cm² |
|  | 𝞼 | = | 25.476 kg/cm² | 13521.834 kg/cm² |

Flexión estática – Unión en el punto crítico (NTP 251.017): Acondicionamos la norma NTP 251.017, y realizamos los ensayos a flexión con unión en el punto crítico (En el centro), para ello elegimos tres tipos de uniones, A, B, C, eligiendo la del tipo B, por registrar la mayor resistencia a flexión, para la cual se ha ensayado 3 muestras por tipo de unión.

Flexión estática para vigas (NTP 251.017): El mencionado ensayo se realiza con la finalidad de comparar la resistencia a flexión de vigas macizas y vigas laminadas, bajo los criterios de la norma NTP 251.017, la misma que es aplicada para probetas estándar.

Como podemos observar en la gráfica anterior las curvas de la parte superior representa al diagrama de esfuerzo deformación de las vigas laminadas, y las curvas inferiores representa al diagrama de esfuerzo deformación de las vigas macizas, las mismas que representan el incremento de resistencia a flexión.

Resistencia al agua: Con fines de aplicación de las vigas laminadas a las diferentes obras de ingeniería de manera estructural, realizamos un ensayo para verificar su resistencia al agente más comprometido como es el agua para ello, sumergimos una muestra pegada, y controlamos el tiempo que necesita para ser separada por tal agente, llegando a obtener un promedio de 48 horas necesarias para ser despegada, esto indica que algún elemento estructural puede soportar fuertes lluvias y ser 100% seguras en condiciones que no presenten contacto con el agua.

Clasificación visual: Este parámetro nos indica el área que representa los nudos con respecto a su cara de visualización, y su punto de ubicación al centro de luz de las vigas macizas.

# CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### CONCLUSIONES

- De acuerdo a los resultados obtenidos en la tesis, afirmamos que la hipótesis es verdadera.

- La resistencia a flexión de las vigas laminadas es 1.53 veces mayor que la resistencia a flexión de las macizas.

- Propiedades físicas y mecánicas de pino radiata:

  - La densidad básica promedio de la madera utilizada es de 0.396 g/cm3.

  - El esfuerzo al corte con pegamento es mayor que esfuerzo al corte sin pegamento.

  - El módulo de elasticidad promedio de la madera utilizada es de 54941.59 kg/cm²

  - La madera ensayada registra un contenido de humedad desde el 3% hasta el 16%, según sea las dimensiones de los ensayos.

- El promedio aproximado de área de nudos respecto al área total de las vigas macizas corresponde al 4.6%.

- El árbol de la sub zona D, se descarta para la elaboración de las vigas laminadas por registrar bajos valores a la resistencia a flexión, bajo valor de la densidad y presentar un tipo de falla tipo B (Tensión de grano entrecruzado)

- Elegimos la unión tipo B, para las láminas ya que presenta la mejor resistencia a flexión en su punto crítico, y optamos por la distribución de uniones tipo muelle.

### RECOMENDACIONES

- Se debe continuar con la investigación de madera laminada, ya que en Cajamarca y todo el Perú existen pocos talleres que practiquen esta técnica muy favorable para la ingeniería estructural con madera. Puesto que en nuestra región presenta un alto índice de plantaciones de diferentes especies de madera.

- Se debe realizar otras investigaciones con diferentes uniones, diferente posición de unión, diferentes adhesivos, diferentes dimensiones de vigas, diferentes formas geométricas con la finalidad de tener un registro de resistencia a flexión para la madera producida en Cajamarca.

- Tener cuidado con la fabricación de probetas pequeñas porque se puede producir accidentes en las máquinas de carpintería.

- Verificar el estado de calibración de los diferentes equipos utilizados. (Nivel mecánico, ubicación del pistón de la máquina a flexión, dial de registro de carga, balanzas, etc.)

# CAPÍTULO VI.  BIBLIOGRÁFICAS

### LIBROS

- Luis Somoza Veiga, 2007, La madera laminada encolada, La Coruña, España.

- Díaz-vaz, 2003, Anatomía de Maderas, Universidad Austral de Chile, Facultad de ciencias forestales, Chile.

- Ananías, 1993, Apuntes de Anatomía de la madera, Universidad del Bío-Bío, Departamento de ingeniería en maderas, facultad de ingeniería, Biobío, Chile.

- Cuevas, 1980, Elementos constructivos en madera laminada y su proceso de fabricación Universidad Austral de Chile, Chile.

- Ing. Paúl Ramírez Nelson, 2012, Utilización industrial y mercado de diez especies maderables potenciales de bosques secundarios y primarios residuales, Lima, Perú, pág. 66.

- Arqto Verónica Veas B. Arqto Jing Chang Lou, 2000, Deformaciones de vigas, Universidad Austral de Chile, Chile, pág. 43, Folio EST 2-01.

- PADT REFORT, 1984, Manual de diseño para maderas del grupo andino, Ed. 3era Preliminar Corregida, Lima, Perú, pág. 591.

- Medina Sanchez Eduardo, 2013, Construcción de estructuras de madera, Ed. 1ra, Madrid, España, editorial Bellisco, pág. 302

- Ramón Agüelles y F. Arriaga, 2013, Estructuras de madera bases y cálculos, Ed. 2da, Madrid, España, pág. 570

- VVAA, 2004, Puentes de madera, Ed. 3ra, Madrid, España, pág. 288

### TESIS

- Br. Douglas Paul Vásquez Montoya, Br. Reyna del Carmen Olivas Medina, Br. Glenda Vanessa Solís Moreno, F. 2008, Diseño de una edificación de madera por el método de resistencia última, tesis Bach. Ciudad de Managua, Nicaragua, UPAP, 255 p.

- Makarena Mabel Valdovino Hernández, 2005, Diseño, fabricación y ensayo de una losa de madera laminada verticalmente unida con cola fría, tesis Bach. Ciudad de Valdivia, Chile, UAC, 125 p.

- Osvaldo Andrés Messer Soubelet, A. 2007, Comportamiento en flexión de vigas laminadas que incorporan pino oregón, tesis Lic. Ciudad de Concepción, Chile, UAC, 52 p.

- Rob Renato Bruna Mella, 2006, Calidad superficial y resistencia mecánica de línea de cola en blancks laminados de Pinus radiata, tesis Bach. Ciudad de Valdivia, Chile, UAC, 64 p.

- Carolina Andrea Zambrano Triviño, 2012, Diseño de piezas de madera de pino radiata a través del método LRFD y su aplicación a una estructura de madera, tesis Bach. Ciudad de Valdivia, Chile, UAC, 198 p.

- Francisco Arriaga Martitegui, 1986, Consolidación de estructuras de madera mediante refuerzos embebidos en formulaciones epoxi, tesis Doc. Ciudad de Madrid, España, UPM, 391 p.

- Marta Cecilia González Huenumán, 2008, Losa compuesta: losa de madera laminada reforzada con pletinas de acero, tesis Bach. Ciudad de Valdivia, Chile, UAC, 119 p.

- Geovanny Rayo Morales y Eida María Reyes Ramirez, 2014, Comportamiento a flexión de vigas de madera de gran longitud de sección compuesta reforzadas con láminas pegadas prensadas de guadua “angustifolia kunth”, tesis Bach. Ciudad de Bogotá, Colombia, UMNG, 95 p.

- Santos López Marreros y Orlando M. Ríos Justiniano, 2001, Ensayos de uniones empernadas con madera de Aliso, tesis Bach. Ciudad de Cajamarca, Perú, UNC, 471 p.

### NORMAS Y REGLAMENTOS

- American Forest And Paper Association, 1995, Norma para el diseño de construcciones de madera mediante el método de factores de carga y resistencia (LRFD), New York, Estados Unidos, 64 p.

- INACAL, 2015, Madera aserrada. Dimensiones. Métodos de medición. NTP.251.003.2015, 2da ed. Lima, Perú, 20 de nov, 07 p.

- INACAL, 2016, Madera y carpintería para construcción. Selección y colección de muestras. NTP.251.008.2016, 2da ed. Lima, Perú, 20 de dic, 18 p.

- INACAL, 2016, Madera y carpintería para construcción. Acondicionamiento de las maderas destinadas a los ensayos físicos y mecánicos. NTP.251.009.2016, 2da ed. Lima, Perú, 20 de dic, 04 p.

- INACAL, 2014, Madera. Método para determinar el contenido de humedad. NTP.251.010.2014, 3da ed. Lima, Perú, 28 de dic, 19 p.

- INACAL, 2014, Madera. Método para determinar La densidad. NTP.251.011.2014, 3da ed. Lima, Perú, 28 de dic, 09 p.

- INACAL, 2015, Madera. Método para determinar el cizallamiento paralelo al grano. NTP.251.013.2015, 3da ed. Lima, Perú, 25 de dic, 06 p.

- INACAL, 2014, Madera. Método para determinar la flexión estática. NTP.251.011.2014, 3da ed. Lima, Perú, 14 de ene, 12 p.

- Isabel Ttito, 2016, Reglamento nacional de edificaciones, 8va ed. Lima, Perú. Ed. MACRO. 24 ene, 800 p.

# CAPÍTULO VII. ANEXOS

ANEXO 1. MEDIDAS Y PESOS PARA LAS PROBETAS DEL ÁRBOL A, TIPO DE ENSAYO DENSIDAD BÁSICA – NTP 251.011

ANEXO 2. MEDIDAS Y PESOS PARA LAS PROBETAS DEL ÁRBOL B, TIPO DE ENSAYO DENSIDAD BÁSICA – NTP 251.011

ANEXO 3. MEDIDAS Y PESOS PARA LAS PROBETAS DEL ÁRBOL C, TIPO DE ENSAYO DENSIDAD BÁSICA – NTP 251.011

ANEXO 4. MEDIDAS Y PESOS PARA LAS PROBETAS DEL ÁRBOL D, TIPO DE ENSAYO DENSIDAD BÁSICA – NTP 251.011

ANEXO 5. CÁLCULO DE ESFUERZO – DEFORMACIÓN DEL ÁRBOL B, TROZA I, ENSAYO FLEXIÓN ESTÁTICA – NTP 251.017

ANEXO 6. CÁLCULO DE ESFUERZO – DEFORMACIÓN DEL ÁRBOL B, TROZA II, ENSAYO FLEXIÓN ESTÁTICA – NTP 251.017

ANEXO 7. CÁLCULO DE ESFUERZO – DEFORMACIÓN DEL ÁRBOL C, TROZA I, ENSAYO FLEXIÓN ESTÁTICA – NTP 251.017

ANEXO 8. CÁLCULO DE ESFUERZO – DEFORMACIÓN DEL ÁRBOL C, TROZA II, ENSAYO FLEXIÓN ESTÁTICA – NTP 251.017

ANEXO 9. CÁLCULO DE ESFUERZO – DEFORMACIÓN DEL ÁRBOL D, TROZA I, ENSAYO FLEXIÓN ESTÁTICA – NTP 251.017

ANEXO 10. CÁLCULO DE ESFUERZO – DEFORMACIÓN DEL ÁRBOL D, TROZA II, ENSAYO FLEXIÓN ESTÁTICA – NTP 251.017

ANEXO 11. CÁLCULO DE ESFUERZO – DEFORMACIÓN DE LAS VIGAS MACIZAS, ENSAYO FLEXIÓN ESTÁTICA – NTP 251.017

ANEXO 12. CÁLCULO DE ESFUERZO – DEFORMACIÓN DE LAS VIGAS LAMINADAS, ENSAYO FLEXIÓN ESTÁTICA – NTP 251.017

ANEXO 13. ENSAYOS DE ACUERDO A LAS NTP.

INTERPRETACIÓN DE LA DENSIDAD BÁSICA NTP 251.011

CUADRO DE REGISTRO DE DENSIDADES

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DENSIDADES

Interpretación: el árbol A, presenta una densidad promedio de 0.359 g/cm3, una densidad máxima de 0.427 g/cm3, y una mínima de 0.303 g/cm3, la variación se debe a la precisión de medida directa y la perfección del corte de la probeta. Estos resultados a un nivel de confianza del 95%, una desviación estándar de 0.035 y una varianza del 0.001.

INTERPRETACIÓN DE LA DENSIDAD BÁSICA NTP 251.011

CUADRO DE REGISTRO DE DENSIDADES

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DENSIDADES

Interpretación: el árbol B, presenta una densidad promedio de 0.420 g/cm3, una densidad máxima de 0.487 g/cm3, y una mínima de 0.333 g/cm3, la variación se debe a la precisión de medida directa y la perfección del corte de la probeta. Estos resultados a un nivel de confianza del 95%, una desviación estándar de 0.053 y una varianza del 0.003.

INTERPRETACIÓN DE LA DENSIDAD BÁSICA NTP 251.011

CUADRO DE REGISTRO DE DENSIDADES

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DENSIDADES

Interpretación: el árbol C, presenta una densidad promedio de 0.425 g/cm3, una densidad máxima de 0.487 g/cm3, y una mínima de 0.359 g/cm3, la variación se debe a la precisión de medida directa y la perfección del corte de la probeta. Estos resultados a un nivel de confianza del 95%, una desviación estándar de 0.040 y una varianza del 0.002.

INTERPRETACIÓN DE LA DENSIDAD BÁSICA NTP 251.011

CUADRO DE REGISTRO DE DENSIDADES

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DENSIDADES

Interpretación: el árbol D, presenta una densidad promedio de 0.379 g/cm3, una densidad máxima de 0.470 g/cm3, y una mínima de 0.320 g/cm3, la variación se debe a la presión de medida directa y la perfección del corte de la probeta para el volumen. Estos resultados a un nivel de confianza del 95%, una desviación estándar de 0.043 y una varianza del 0.002.

INTERPRETACIÓN DEL CIZALLAMIENTO PARALELO A LA FIBRA CON Y SIN PEGAMENTO NTP 251.013

CUADRO DE ESFUERZO

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS ESFUERZOS

Interpretación: Elaboramos 07 probetas para ensayos al corte paralelo al gramo sin pegamento y 07 probetas con pegamento, seleccionada de manera al azar de los diferentes árboles y trozas, este ensayo realizamos con la finalidad de analizar el tipo de falla mas no la carga ultima. Ya que en ambos casos es el material quien falla registrando una carga en relación proporcional al estado compacto del material. A mayor densidad mayor carga registrada.

Como podemos observar en las imágenes del mismo ensayo, el tipo de falla para las probetas sin pegamento es más cercana al plano de corte, mientras que la falla de las probetas con pegamento está más distante del plano de falla, en conclusión el pegamento es de alta adhesividad.

Interpretación: El cuadro representa a los datos tomados en laboratorio de la probeta AI-101 estándar para flexión estática, dimensiones y pesos para el contenido de humedad y densidad básica. Registra una flecha máxima de 15.30mm y una carga máxima de rotura de 302.758 kg.

Interpretación: El cuadro representa a los datos tomados en laboratorio de la probeta AI-102 estándar para flexión estática, dimensiones y pesos para el contenido de humedad y densidad básica. Registra una flecha máxima de 14.00mm y una carga máxima de rotura de 336.054 kg.

Interpretación: El cuadro representa a los datos tomados en laboratorio de la probeta AI-103 estándar para flexión estática, dimensiones y pesos para el contenido de humedad y densidad básica. Registra una flecha máxima de 28.00mm y una carga máxima de rotura de 472.817 kg.

Interpretación: El cuadro representa a los datos tomados en laboratorio de la probeta AI-104 estándar para flexión estática, dimensiones y pesos para el contenido de humedad y densidad básica. Registra una flecha máxima de 19.00mm y una carga máxima de rotura de 413.605 kg.

Interpretación: El cuadro representa a los datos tomados en laboratorio de la probeta AI-105 estándar para flexión estática, dimensiones y pesos para el contenido de humedad y densidad básica. Registra una flecha máxima de 17.00mm y una carga máxima de rotura de 329.240 kg.

Interpretación: El cuadro representa a los datos tomados en laboratorio de la probeta AI-106 estándar para flexión estática, dimensiones y pesos para el contenido de humedad y densidad básica. Registra una flecha máxima de 25.00mm y una carga máxima de rotura de 487.212 kg.

Interpretación: El cuadro representa a los datos tomados en laboratorio de la probeta AII-101 estándar para flexión estática, dimensiones y pesos para el contenido de humedad y densidad básica. Registra una flecha máxima de 23.00mm y una carga máxima de rotura de 352.704 kg.

Interpretación: El cuadro representa a los datos tomados en laboratorio de la probeta AII-102 estándar para flexión estática, dimensiones y pesos para el contenido de humedad y densidad básica. Registra una flecha máxima de 14.00mm y una carga máxima de rotura de 405.778 kg.

Interpretación: El cuadro representa a los datos tomados en laboratorio de la probeta AII-103 estándar para flexión estática, dimensiones y pesos para el contenido de humedad y densidad básica. Registra una flecha máxima de 14.00mm y una carga máxima de rotura de 372.563.

Interpretación: El cuadro representa a los datos tomados en laboratorio de la probeta AII-104 estándar para flexión estática, dimensiones y pesos para el contenido de humedad y densidad básica. Registra una flecha máxima de 19.00mm y una carga máxima de rotura de 376.424 kg.

Interpretación: El cuadro representa a los datos tomados en laboratorio de la probeta AII-105 estándar para flexión estática, dimensiones y pesos para el contenido de humedad y densidad básica. Registra una flecha máxima de 14.00mm y una carga máxima de rotura de 415.992 kg.

Interpretación: El cuadro representa a los datos tomados en laboratorio de la probeta AII-105 estándar para flexión estática, dimensiones y pesos para el contenido de humedad y densidad básica. Registra una flecha máxima de 15.00mm y una carga máxima de rotura de 321.442 kg.

Proponemos tres tipos de uniones para las láminas que conformaran posteriormente la viga laminada, el tipo A, B, C, las mismas que han sido sometidas al ensayo a flexión en el punto crítico, por los resultados obtenidos descartamos el tipo A y tipo C, la resistencia que presenta la unión tipo B, es muy alta con respecto a las otras dos, además podemos notar que la falla representa al desprendimiento del pegamento, mas no en la madera.

Interpretación: El cuadro representa a la posición y al área de cada nudo, con respecto al centro de luz, y al eje neutro de la V-M-101. Para el porcentaje sumamos todas las áreas de nudos y dividimos con el área lateral de toda la viga. El área de nudos representa el 2.347% del área total de la viga.

Interpretación: El cuadro representa a la posición y al área de cada nudo, con respecto al centro de luz, y al eje neutro de la V-M-102. Para el porcentaje sumamos todas las áreas de nudos y dividimos con el área lateral de toda la viga. El área de nudos representa el 6.575% del área total de la viga, de la misma manera se realiza para las vigas V-M-103, V-M-104, V-M-105, V-M-106, registrando 3.673%, 5.423%, 2.908% y 6.758% respectivamente.

ANEXO 14 DISTRIBUCIÓN DE LÁMINAS Y UNIONES EN LAS VIGAS LAMINADAS

LONGITUD MÁXIMA = 3.16 m

LONGITUD ENTRE APOYOS = 3.00 m

LONGITUD DE LAMINA MAYOR = 2.40 m

LONGITUD DE LAMINA MENOR = 40.00 cm

ANCHO DE VIGA = 4 PULGADAS

ALTO DE VIGA = 8 PULGADAS

ANEXO 15 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS VIGAS MACIZAS Y VIGAS LAMINADAS

# CAPÍTULO VIII. FOTOS

Foto 01: Elección del árbol por sub zona, Porcón Alto.

Foto 02: Habilitación primaria, en el aserradero del dueño del bosque Sr. Martin Chilón Infante.

Foto 03: Ensayo a flexión de las diferentes muestras estándar.

Foto 04: Corte para ensayo de contenido de humedad en la resistencia a flexión de las diferentes muestras estándar.

Foto 05: Probetas para el ensayo del contenido de humedad para la Norma Técnica Peruana 251.017.

Foto 06: Probetas para el ensayo de la densidad básica.

Foto 07: Probetas para ensayo, resistencia de cizallamiento paralelo al grano.

Foto 08: Probetas ensayadas, resistencia a flexión de uniones en el punto crítico, tipo de unión A, B.

Foto 09: cuantificación y dibujo de la forma de nudos, para la clasificación visual.

Foto 10: Ensayo de vigas macizas con presencia del asesor de la tesis

Foto 11: Eliminación de los nudos de la lámina.

Foto 12: Corte de la lámina para la unión elegida.

Foto 13: Prensado en unión de lámina, adhesivo utilizado tekno cola ultra.

Foto 14: Cepillado de la lámina.

Foto 15: Cepillado de la lámina, parte lateral.

Foto 16: Colocación de cola a la lámina.

Foto 17: Prensado de las láminas encoladas.

Foto 18: Ensayo en laboratorio de materiales de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Cajamarca.

Foto 19: Incombeniente en el desarrollo de la tesis.

Conformada por un solo elemento

Conformada por ocho (08) láminas horizontales

Esta clasificación se basa en el criterio de propósito o utilidad de la investigación (FAO/IAEA2008)

El investigador a manipulado los tratamientos de las variables independientes para obtener un mayor control y evidencia de la causa – efecto.

Las medidas geométricas para las probetas para contenido de humedad difieren según el tipo de ensayo de las NTP.

Este tipo de ensayo se descarta por tener solo contacto vertical, es muy fácil de desprender y separar al momento que aplicamos la fuerza para el prensado.