UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

FACULTAD DE INGENIERÍA

“COMPARACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS LADRILLOS ARTESANALES DE CONCRETO Y ARCILLA”

TESIS:

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

INGENIERO CIVIL

PRESENTADO POR:

Bachiller BENEDITO BARDALES BRIONES

ASESOR:

Dr. Ing. MIGUEL A. MOSQUEIRA MORENO

CAJAMARCA – PERÚ

2019

# DEDICATORIA

A mis padres,

Napoleón Bardales y Olga Briones, por ser ellos las personas que siempre confiaron en mí y motivaron para cumplir cada una de mis metas, a la vez ser fuente de motivación y superación permanente, porque a ustedes debo lo que soy y todo lo que logre ser en esta vida.

Benedito B.

# AGRADECIMIENTO

A Dios, por darme la fortaleza de seguir día a día en esta vida, por permitirme estar en este tiempo y en este lugar.

A la Universidad Nacional de Cajamarca, Escuela Académico Profesional De Ingeniería Civil y a cada uno de sus catedráticos, mis maestros que fueron pieza fundamental en mi formación como profesional y persona, a ellos debo gratitud y respeto.

Al Dr. Ing. Miguel A. Mosqueira Moreno, asesor que nunca dudo en brindarme su apoyo y conocimiento para el desarrollo de la presente investigación, infinitamente gracias Maestro.

A mis Padres por ser ustedes quienes motivaron e impulsaron a continuar con mi formación profesional y a ustedes queridas hermanas Jaide, Milagros, Betsabé, Barbarita y Bavani que en todo momento significaron un modelo y a la vez un reto de superación.

Finalmente quiero agradecer a cada una de las personas que lean esta investigación y traten en todo momento de crear un mundo más correcto.

# ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA	ii

AGRADECIMIENTO	iii

ÍNDICE GENERAL	iv

ÍNDICE DE TABLAS	vi

ÍNDICE DE FIGURAS	viii

RESUMEN	x

ABSTRACT	xi

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN	2

1.1.	INTRODUCCIÓN	2

1.2.	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	2

1.3.	FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	3

1.4.	JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:	3

1.5.	DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	3

1.6.	LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN:	4

1.7.	HIPÓTESIS:	4

1.8.	ALCANCES	4

1.9.	OBJETIVOS:	5

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO.	7

2.1.	ANTECEDENTES TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN.	7

2.1.1.	Internacionales	7

2.1.2.	Nacionales	8

2.1.3.	Locales	10

2.2.	BASES TEÓRICAS	11

2.2.1.	Unidades de albañilería	11

2.2.2.	Unidades de arcilla.	14

2.2.3.	Unidades de concreto	24

2.2.4.	Propiedades de las unidades de albañilería.	33

2.2.5.	Propiedades de la albañilería simple	38

2.2.6.	Mortero	46

2.3.	DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS	50

CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS.	53

3.1.	UBICACIÓN GEOGRÁFICA O ESPACIAL DE LA INVESTIGACIÓN:	53

3.2.	UBICACIÓN TEMPORAL DE LA INVESTIGACIÓN:	54

3.3.	RECURSOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN:	55

3.3.1.	Recursos humanos:	55

3.3.2.	Recursos materiales	55

3.3.3.	Equipos	55

3.4.	METODOLOGÍA A SEGUIR EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN	56

3.4.1.	Procedimiento	56

3.4.2.	Población	61

3.4.3.	Muestra.	61

3.4.4.	Técnica del muestreo.	62

3.5.	TRATAMIENTO, ANÁLISIS DE DATOS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS	62

3.5.1.	Variación dimensional	63

3.5.2.	Alabeo	63

3.5.3.	Compresión simple	64

3.5.4.	Succión	64

3.5.5.	Absorción	64

3.5.6.	Pilas	65

3.5.7.	Muretes	66

3.5.8.	Mortero	67

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.	69

4.1.	ANÁLISIS DE RESULTADOS	69

4.1.1.	Aceptación de la unidad	69

4.1.2.	Descripción de las unidades de albañilería utilizadas	69

4.1.3.	Ensayos clasificatorios	70

4.1.4.	Ensayos no clasificatorios	72

4.1.5.	Prismas de albañilería	74

4.1.6.	Mortero	76

4.2.	DISCUSIÓN DE RESULTADOS	77

4.3.	CONTRASTE DE HIPÓTESIS.	77

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	79

5.1.	CONCLUSIONES	79

5.2.	RECOMENDACIONES	80

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	81

ANEXOS	84

ANEXO 1.0. ENSAYOS CLASIFICATORIOS	84

ANEXO 2.0. ENSAYOS NO CLASIFICATORIOS	89

ANEXO 3.0. PRISMAS DE ALBAÑILERÍA	92

ANEXO 4.0. MORTERO	112

ANEXO 5.0. PANEL FOTOGRÁFICO	118

# ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Componentes químicos de la arcilla	16

Tabla 2: Densidades de unidades de concreto elaboradas con diferentes agregados	25

Tabla 3: Granulometría de los agregados para bloques	27

Tabla 4: Variación de la dimensión, alabeo y resistencia a la compresión en unidades según la norma E.070.	35

Tabla 5: Resistencia a la compresión mínima y % de absorción máxima en ladrillos de concreto.	36

Tabla 6: Resistencia a compresión en pilas según la norma E.070 de albañilería.	40

Tabla 7: Factores de corrección de f'm por esbeltez según la norma E.070.	41

Tabla 8: Factores de corrección de f'm por esbeltez según NTP 339.605	41

Tabla 9: Granulometría del agregado	49

Tabla 10: Proporción cemento, cal y arena	49

Tabla 11: Resultado de ensayo de variación dimensional	63

Tabla 12: Resultado de ensayo de alabeo	63

Tabla 13: Resultado de ensayo a compresión simple.	64

Tabla 14: Resultado de ensayo a succión.	64

Tabla 15: Resultado de ensayo a absorción.	64

Tabla 16: Resultado de ensayo a compresión axial.	65

Tabla 17: Módulo de elasticidad para pilas de ladrillos de arcilla y de concreto.	65

Tabla 18: Resultados del peso volumétrico de muretes de ladrillo.	66

Tabla 19: Resultados de la resistencia la corte en muretes	66

Tabla 20: Resultados del módulo de corte en muretes.	67

Tabla 21: Proporciones de cemento/arena/agua del mortero	67

Tabla 22: Resultados de los ensayos de compresión del mortero	67

Tabla 23: Especificaciones técnicas ladrillera del Sr. Santiago Pajares	70

Tabla 24: Especificaciones técnicas ladrillera del Sr. Wiliam Ñontol	70

Tabla 25: Ensayo de variación dimensional de ladrillos artesanales de arcilla.	84

Tabla 26: Ensayo de variación dimensional de ladrillos artesanales de concreto.	85

Tabla 27: Ensayo de alabeo de ladrillos artesanales de arcilla.	86

Tabla 28: Ensayo de alabeo de ladrillos artesanales de concreto.	86

Tabla 29: Ensayo de resistencia a la compresión de ladrillos artesanales de arcilla.	87

Tabla 30: Ensayo de resistencia a la compresión de ladrillos artesanales de concreto.	88

Tabla 31: Ensayo de succión de ladrillos artesanales de arcilla.	89

Tabla 32: Ensayo de succión de ladrillos artesanales de concreto.	90

Tabla 33: Ensayo de absorción de ladrillos artesanales de arcilla.	90

Tabla 34: Ensayo de absorción de ladrillos artesanales de concreto.	91

Tabla 35: Ensayo de resistencia axial de pilas de ladrillos artesanales de arcilla.	92

Tabla 36: Ensayo de resistencia axial de pilas de ladrillos artesanales de concreto.	92

Tabla 37: Tablas de deformaciones y esfuerzos en pilas de ladrillos artesanales de arcilla pila 01 y 02.	93

Tabla 38: Tablas de deformaciones y esfuerzos en pilas de ladrillos artesanales de arcilla pila 03 y 04.	93

Tabla 39: Tabla de deformaciones y esfuerzos en pila de ladrillos artesanales de arcilla pila 05.	94

Tabla 40: Cálculo del módulo de elasticidad de pilas de ladrillos de arcilla.	94

Tabla 41: Tablas de deformaciones y esfuerzos en pilas de ladrillos artesanales de concreto pila 01 y 02.	97

Tabla 42: Tablas de deformaciones y esfuerzos en pilas de ladrillos artesanales de concreto pila 03 y 04.	98

Tabla 43: Tabla de deformaciones y esfuerzos en pilas de ladrillos artesanales de concreto pila 05.	99

Tabla 44: Cálculo del módulo de elasticidad de pilas de ladrillos de concreto.	100

Tabla 45: Ensayo de resistencia al corte de muretes de ladrillos artesanales de arcilla	103

Tabla 46: Ensayo de resistencia al corte de muretes de ladrillos artesanales de concreto.	103

Tabla 47: Tablas de deformaciones y esfuerzos en muretes de ladrillos artesanales de arcilla	104

Tabla 48: Cálculo del módulo de corte de muretes de ladrillos de arcilla.	105

Tabla 49: Tablas de deformaciones y esfuerzos en muretes de ladrillos artesanales de concreto	108

Tabla 50: Cálculo del módulo de corte de muretes de ladrillos de concreto.	109

Tabla 51: Granulometría del agregado fino (ensayo 01)	112

Tabla 52: Granulometría del agregado fino (ensayo 02)	113

Tabla 53: Granulometría del agregado fino (ensayo 03)	114

Tabla 54: Cálculo módulo de finura agregado fino.	114

Tabla 55: Gravedad específica y absorción del agregado fino	115

Tabla 56: Peso unitario suelto seco del agregado fino	115

Tabla 57: Peso unitario seco compactado del agregado fino	115

Tabla 58: Cálculo del factor de calibración recipiente.	116

Tabla 59: Contenido de humedad del agregado fino	116

Tabla 60: Diseño del mortero	117

Tabla 61: Resultados de resistencia a compresión de mortero tipo P2	117

# ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: ladrillo "king kong 18 huecos" y "king kong artesanal"	12

Figura 2: Ladrillo hueco	13

Figura 3: Ladrillo tubular o pandereta	13

Figura 4: ladrillo alveolar	14

Figura 5: Proceso de producción de ladrillo	20

Figura 6: Ciclo de cocción típico de un producto de arcilla	23

Figura 7: Horno vertical para la cocción de ladrillos, Arequipa	24

Figura 8: Textura del concreto	26

Figura 9: Proceso de fabricación de las unidades de concreto	29

Figura 10: Moldes para ladrillos de concreto	30

Figura 11: Almacenamiento de ladrillos industriales en tarimas	32

Figura 12: Curvas normalizadas esfuerzo de compresión (fb) vs. deformación unitaria de unidades ensayadas en compresión.	37

Figura 13: Prisma (pila) estándar para el ensayo de compresión	39

Figura 14: Prisma de albañilería, donde se aprecia el espesor y la altura.	41

Figura 15: Similitud de la falla entre ensayo de corte y un sismo	43

Figura 16: Esquema de deformación del espécimen (murete)	45

Figura 17: Esfuerzo en el ladrillo y mortero por efecto de carga unitaria axial	46

Figura 18: Mapa de ubicación del laboratorio "Mg. lng. Carlos Esparza Díaz",	53

Figura 19: Gráfica esfuerzo Vs deformación unitaria de pilas de ladrillo artesanal de arcilla	95

Figura 20: Gráfica esfuerzo Vs deformación unitaria promedio de pilas de ladrillo artesanal de arcilla	96

Figura 21: Gráfica esfuerzo Vs deformación unitaria de pilas de ladrillo artesanal de concreto.	101

Figura 22: Gráfica esfuerzo Vs deformación unitaria promedio de pilas de ladrillo artesanal de concreto.	102

Figura 23: Gráfica esfuerzo Vs deformación unitaria de muretes de ladrillos artesanales de arcilla.	106

Figura 24: Gráfica esfuerzo Vs deformación unitaria promedio de muretes de ladrillos artesanales de arcilla.	107

Figura 25: Gráfica esfuerzo Vs deformación unitaria de muretes de ladrillos artesanales de concreto.	110

Figura 26: Gráfica esfuerzo Vs deformación unitaria promedio de muretes de ladrillos artesanales de concreto.	111

Figura 27: Granulometría del agregado fino (ensayo 01)	112

Figura 28: Granulometría del agregado fino (ensayo 02)	113

Figura 29: Granulometría del agregado fino (ensayo 03)	114

Figura 30: Asentado de ladrillos para murete.	118

Figura 31: Construcción de pilas y muretes	118

Figura 32: Medición del alabeo en ladrillos de concreto	118

Figura 33: Medición del alabeo en ladrillos de arcilla	118

Figura 34: Peso de las unidades de albañilería de arcilla.	118

Figura 35: Peso de las unidades de albañilería de concreto.	118

Figura 36: Falla típica del ladrillo artesanal de arcilla y de concreto a la compresión	119

Figura 37: Falla típica de las pilas ensayadas a compresión construidas de ladrillo artesanal de arcilla y artesanal de concreto.	119

Figura 38: Secado de ladrillos artesanales en horno.	120

Figura 39: Ladrillos sumergidos en agua para ensayo de absorción.	120

Figura 40: Resistencia a la compresión de pilas de ladrillos de arcilla.	120

Figura 41: Resistencia a la compresión de pilas de ladrillos de concreto	120

Figura 42: Pilas de arcilla y concreto ensayadas en laboratorio UNC.	120

Figura 43: Muretes, listos para ser ensayados a compresión diagonal en la máquina universal de péndulo del laboratorio de la UNC.	121

Figura 44: Falla típica de muretes de concreto ensayados a compresión diagonal.	121

Figura 45: Falla típica de muretes de ladrillo de arcilla ensayados a compresión diagonal.	121

Figura 46: Ensayo a compresión del mortero y tipo de falla.	122

Figura 47: Análisis granulométrico de la arena gruesa y ensayo de peso específico.	122

Figura 48: Proceso constructivo del ladrillo artesanal de concreto (mesa vibratoria)	122

# RESUMEN

En la ciudad de Cajamarca no existe estudios de comparación de propiedades de los ladrillos artesanales de concreto y arcilla por lo que el presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal comparar las propiedades mecánicas de los ladrillos artesanales de arcilla y de los ladrillos artesanales de concreto, con el fin de determinar quién tiene mejor comportamiento mecánico. Para el trabajo de investigación se seleccionaron 10 unidades de albañilería de cada tipo para cada uno de los ensayos: variación dimensional, alabeo, compresión simple, succión y absorción; se elaboraron 05 pilas y 03 muretes de cada tipo de ladrillo para ser ensayados a compresión axial (pilas) y compresión diagonal (muretes). Obteniendo mayor resistencia las pilas de concreto (61.50kg/cm2) respecto a las pilas de arcilla (20.80kg/cm2) y en compresión diagonal de muretes los de, concreto alcanzaron una resistencia al corte de 7.85kg/cm2 y los muretes de arcilla 3.26kg/cm2. Al finalizar la investigación se concluye que el ladrillo artesanal de concreto tiene mejores propiedades mecánicas que el ladrillo artesanal de arcilla, dado que: la resistencia de las unidades de concreto es 386% de las unidades de arcilla; en la resistencia a compresión de pilas las de ladrillo de concreto es 295% a las pilas de ladrillo de arcilla y en resistencia a compresión diagonal de muretes los de concreto es 240% de los de arcilla. Según la Norma E-070 el ladrillo artesanal de arcilla no alcanza clasificación y el ladrillo artesanal de concreto clasifica como tipo III, y según la NTP 399.601 el ladrillo artesanal de concreto clasifica como Tipo 10.

Palabras clave: Ladrillo, muretes, pilas, propiedades, resistencia, Norma Técnica.

# ABSTRACT

In the city of Cajamarca there are no studies comparing the properties of artisanal bricks made of concrete and clay, so the main objective of this research work is to compare the mechanical properties of clay bricks and concrete bricks, in order to determine who has better mechanical behavior. For the research work, 10 masonry units of each type were selected for each of the tests: dimensional variation, warping, simple compression, suction and absorption; 05 piles and 03 walls of each type of brick were prepared to be tested at axial compression (piles) and diagonal compression (walls). Obtaining greater resistance the concrete piles (61.50kg / cm2) with respect to the clay piles (20.80kg / cm2) and in diagonal compression of walls, the concrete reached a cut resistance of 7.85kg / cm2 and the clay walls 3.26kg / cm2. At the end of the investigation it is concluded that the handcrafted concrete brick has better mechanical properties than the clay brick, given that: the strength of the concrete units is 386% of the clay units; in the resistance to compression of piles the concrete brick is 295% to the piles of clay brick and in resistance to diagonal compression of walls concrete is 240% of clay. According to the E-070 Standard, the clay brick does not reach classification and the artisanal concrete brick classifies as type III, and according to NTP 399.601, the artisanal concrete brick classifies as Type 10.

Keywords: Brick, walls, piles, properties, resistance, Technical Norm

CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN

# CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

## INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha demostrado su necesidad de tener un lugar en donde protegerse de las inclemencias del tiempo y de todo fenómeno natural. Es por este motivo que el ser humano siempre ha ido buscando nuevos materiales, que sean fáciles de manejar y den una mayor comodidad. La mampostería ha sido utilizada por nuestros antecesores desde tiempos remotos muestra de ello es la existencia de un sin fin de obras, algunas de ellas reconocidas mundialmente (San Bartolomé A., 1994).

En esta evolución de la construcción civil, se han ido empleando diferentes materiales para poder construir ambientes que acojan de la mejor manera al hombre. Posiblemente se fueron utilizando materiales que la naturaleza daba, posteriormente el hombre fue fabricando sus propios materiales desde el tapial, adobe hasta la fabricación del ladrillo de arcilla o de concreto.

## PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El sistema estructural que más se utiliza en el Perú y Cajamarca para la construcción de viviendas es la denominada albañilería. Más del 52% de las viviendas son construidas con este sistema estructural. (INEI 2013). Cajamarca, como en todas las ciudades del Perú, no está alejada de la expansión urbana, lo que ha ocasionado la excesiva demanda de viviendas, siendo el ladrillo la mejor alternativa en la construcción de las edificaciones.

Los muros de albañilería tradicionalmente se construyen con ladrillos de arcilla, pero ya que para fabricarlos se requiere suelo de cultivo y esto depreda los recursos agrícolas, se viene introduciendo al mercado nacional y local, los ladrillos de concreto vibrado con la finalidad de reemplazar a los de arcilla tanto en muros portantes como tabiquería.

En los alrededores de la ciudad de Cajamarca se viene ya comercializando el ladrillo artesanal de concreto en viviendas de 1 y 2 pisos, y se ha apreciado que este tiene un mejor comportamiento en las zonas donde hay presencia de humedad.

El ladrillo artesanal como tal es elaborado sin considerar algún protocolo de diseño, y menos teniendo un control de calidad; por ello es necesario realizar el estudio de sus propiedades físicas y mecánicas con el propósito de orientar a la mejora continua y alcanzar las exigencias mínimas de la norma de albañilería.

En la ciudad de Cajamarca y en la Universidad Nacional de Cajamarca se han desarrollado distintas investigaciones sobre las propiedades del ladrillo artesanal de arcilla, caso contrario para el ladrillo artesanal de concreto, lo que origina un desconocimiento de sus propiedades y del comportamiento mecánico  de los mismos. Por lo que no se puede determinar si los ladrillos artesanales de concreto cumplen o no con la norma técnica NTP-070, y si sus propiedades físico-mecánicas son mejores que de los ladrillos artesanales de arcilla producidos en nuestro medio, si las pilas y muretes de ladrillos de concreto tienen o no mejor comportamiento que las pilas y muretes de ladrillos artesanales de arcilla.

## FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Por todo lo expuesto anteriormente se formuló la siguiente pregunta:

¿Cuáles con las propiedades mecánicas de los ladrillos artesanales de concreto y de los ladrillos artesanales de arcilla?

## JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:

Actualmente, en un alto porcentaje de obras de ingeniería se emplea muros de albañilería como elemento constructivo. Sin embargo, no se tiene en Cajamarca investigaciones que traten sobre comparar las propiedades mecánicas de las unidades de albañilería artesanales tanto de concreto como de arcilla. Por eso, esta investigación se realizó con la intención de generar información que nos permita tener referencia sobre qué tipo de ladrillo presenta mejores propiedades mecánicas.

## DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación se delimitó a determinar las propiedades mecánicas de los ladrillos artesanales de arcilla producidos en Santa Bárbara de la ladrillera del sr. William Ñontol y de los ladrillos producidos artesanalmente de concreto por el sr. Santiago Pajares del barrio Mollepampa de la ciudad de Cajamarca.

Se realizó los siguientes ensayos para cada tipo de unidad de albañilería: ensayos clasificatorios: variación dimensional, alabeo, comprensión simple, ensayos no clasificatorios: succión y absorción, resistencia a la compresión axial en pilas y resistencia a la compresión diagonal en muretes.

## LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN:

La desconfianza de los productores de ladrillo, al no facilitar la selección de la muestra, por el temor de que las unidades de albañilería no alcance los parámetros que indica la norma.

## HIPÓTESIS:

Los valores de las propiedades mecánicas de los ladrillos artesanales de concreto son mayores hasta en un 10% que los valores de las propiedades mecánicas de los ladrillos artesanales de arcilla.

- Variables independientes

Material usado en la fabricación del ladrillo artesanal:

- Concreto

- Arcilla.

- Variables dependientes

Propiedades físicas y mecánicas.

## ALCANCES

La presente investigación brinda información de las propiedades mecánicas del ladrillo de arcilla cocida king kong elaborado artesanalmente en el caserío de Santa Bárbara ladrillera del Sr. William Ñontol y ladrillos de concreto king kong producidos artesanalmente en el barrio Mollepampa ladrillera del Sr. Santiago Pajares y determinar si están en condiciones de ser empleados con fines estructurales o no.

Poner en conocimiento de los estudiantes de ingeniería, productores, instituciones públicas, privadas y sociedad civil, la calidad de ladrillo comercializada en estas zonas de la ciudad de Cajamarca, realizar una comparación de las propiedades mecánicas y establecer si es eficiente cumpliendo la función para la que fue concebida.

## OBJETIVOS:

- Objetivo general:

Comparar las propiedades mecánicas de los ladrillos artesanales de concreto y de los ladrillos artesanales de arcilla.

- Objetivo específico:

- Determinar las propiedades físicas de los ladrillos artesanales de concreto y arcilla.

- Determinar la resistencia a compresión axial en pilas y la resistencia al corte en muretes.

- Comparar las propiedades físicas, la resistencia a compresión axial y la resistencia al corte, de los ladrillos y prismas de albañilería.

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO

# CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO.

## ANTECEDENTES TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN.

### Internacionales

- De acuerdo al artículo de investigación de Fernández Baqueiro, L., et al. (2009), desarrollada en la ciudad de Mérida, indica que dicha ciudad no cuenta con normas técnicas para el diseño y construcción de estructuras de mampostería, que estén basadas en las características y propiedades de los materiales y en los procedimientos constructivos de la región. Esto ha motivado al desarrollo de un proyecto de investigación, cuyo objetivo es proponer dichas normas técnicas. Este artículo presenta los resultados de 18 muretes de mampostería sujetos a una carga de compresión diagonal en su plano. Los muretes de mampostería fueron construidos con bloques huecos de concreto y mortero representativo de la práctica constructiva de la ciudad de Mérida. Con base en los resultados de dichos muretes se determina que la resistencia a compresión diagonal de la mampostería depende de la adherencia bloque-mortero. La falla típica de los muretes fue en la junta bloque-mortero, en ocasiones la falla fue sobre la diagonal y en otras por deslizamiento sobre las juntas horizontales. Finalmente, se propone un valor de diseño para la resistencia a compresión diagonal de 1.8 kg/cm2 y se determina que la relación promedio entre los módulos de cortante y de elasticidad de la mampostería es igual a 0.42.

- En el artículo de Rozo Rincón, et al. (2014), desarrollado en Cúcuta indica que en el área metropolitana se fabrican diferentes productos para construcción, dentro de los cuales sobresale el bloque H10, en presentaciones como seis huecos cuadrado y ocho huecos mixto. Este tipo de productos se encuentra expuesto a humedad del interior o exterior por lo cual debe poseer un bajo índice de absorción de agua, que evite dilataciones, fisuras y desprendimiento del mortero. Esta investigación tuvo como objetivo determinar las propiedades físicas y mecánicas de los bloques H10 fabricados en Cúcuta y su área metropolitana, siguiendo los parámetros de la norma NTC 4017. Esto con el propósito de lograr identificar la variación en las dimensiones de los productos fabricados y el cumplimiento de propiedades establecidas en la norma. La metodología utilizada para determinar las propiedades físicas y mecánicas de los ladrillos fue tomada de la NTC 4017, métodos para muestreo y ensayos de unidades de mampostería y otros productos de arcilla, en donde se exponen los procedimientos de selección y preparación de la muestra. Los resultados obtenidos permitieron identificar que los bloques H10 fabricados en el área metropolitana de Cúcuta se deben estandarizar en cuanto a la medida de longitud, ancho y largo, ya que presenta variabilidad entre las diferentes empresas que los fabrican. La resistencia mecánica a la compresión depende directamente del porcentaje de absorción de agua que tengan las piezas. Los valores de resistencia entre los bloques seis huecos y ocho huecos son valores de magnitudes similares por lo cual se puede decir que estos bloques tienen una resistencia mecánica semejante para emplearlos como mampostería no estructural.

### Nacionales

- En la investigación Angles, P. (2009),  desarrollada en la Pontífice Universidad Católica del Perú tuvo como objetivo principal comparar el comportamiento sísmico de un muro confinado hecho con ladrillos de arcilla y otro muro confinado construido con ladrillos de concreto vibrado. Para ello se construyó a escala natural un muro confinado por cada tipo de ladrillo, con las mismas dimensiones y refuerzo. El ensayó consistió en aplicar a los muros una carga lateral cíclica con desplazamiento controlado. Adicionalmente, se realizaron pruebas a las unidades de albañilería y prismas de albañilería. De los ensayos realizados se pudo determinar que ambos tipos de ladrillo calificaron como unidades sólidas aptas para ser empleadas en la constitución de muros portantes, por otro lado los muros confinados son más rígidos al emplear ladrillos de concreto y las fisuras que aparecieron en el muro de ladrillos de concreto, siguieron el mismo patrón que tuvieron los muretes correspondientes: fueron principalmente escalonadas, pasando por la cara lisa del ladrillo, en cambio, en el muro con ladrillos de arcilla, la grieta fue diagonal cortando ladrillos y mortero, con lo cual, la adherencia ladrillo-mortero fue mejor para el caso de los ladrillos de arcilla.

- Pérez Culquechicon, TJ. (2016), en su investigación desarrollada en la Universidad Nacional Agraria La Molina planteó como objetivo evaluar el ladrillo de concreto tipo IV de cuatro huecos que ha sido modelado y elaborado en el laboratorio de prueba y ensayo de materiales de la FIA - UNALM. Los resultados obtenidos indican que estos ladrillos cumplen con los requerimientos físico - mecánicos establecidos en la Norma Técnica E.070 de Albañilería. Por otro lado, y a modo de comparación se evaluaron ladrillos industriales de arcilla de dos marcas; así como, ladrillos de concreto vibrado de una marca determinada, con el objetivo de evaluar la variabilidad con su ficha técnica.  La investigación llegó a las siguientes conclusiones: Los ladrillos de arcilla clasificaron como Tipo III (de resistencia y durabilidad media) y no como tipo IV tal como lo afirman sus fabricantes. Por otro lado, los ladrillos de concreto vibrado para fines estructurales clasificaron como Tipo IV (de resistencia y durabilidad alta) debido a que su resistencia característica a la compresión por unidad (f'b) fue de 172.41 kg/cm2. También se concluye, que tanto las unidades de arcilla como las de concreto vibrado cumplen con los otros requisitos físicos obligatorios: variación dimensional, alabeo, absorción.

- La investigación de Mego Barboza, A. (2013), desarrollada en la ciudad de Jaén provincia de la región Cajamarca planteó como objetivo general evaluar las propiedades físico-mecánicas de los ladrillos king - kong producidos en el sector Fila Alta de la ciudad de Jaén, aplicando los ensayos de resistencia mecánica a la compresión y a la flexión, bajo la norma E-070, determinando sus valores máximos y mínimos, y la probabilidad de falla del ladrillo sujeto a la resistencia mecánica. Adicionalmente, se calculó la variación dimensional, alabeo, absorción, peso específico, succión con pruebas estandarizadas para ladrillos producidos en Perú. Dicha investigación llegó a las conclusiones de que: las propiedades físico-mecánicas de los ladrillos king-kong del sector Fila Alta no cumplen con lo que establece la norma E070 del RNE. Estos resultados permitirán proponer un valor de la resistencia a la compresión de muros fm (con fines de diseño), usando la resistencia a la compresión del ladrillo macizo de arcilla cocida. Se concluye que las unidades ensayadas a compresión y flexión no alcanzan el valor mínimo especificado en la Norma E.070 vigente, siendo el promedio de las ladrilleras para el ensayo a compresión de 39.81 kg/cm2 y a tracción según Bonett de 4.37 kg/cm2.

### Locales

- En su investigación Lulichac Sáenz, FC. (2015),  planteó como objetivo principal la evaluación de las características físico – mecánico de las unidades de albañilería artesanales producidas en la provincia de Cajamarca, específicamente de las ladrilleras: Cerrillo Parte Alta, Cerrillo Parte Baja, Santa Bárbara y Rumipampa, teniendo como finalidad determinar sus propiedades mediante ensayos y ser evaluados de acuerdo a las exigencias mínimas de control de calidad que indica la Norma Técnica Peruana E.070. Se han descrito las propiedades y características de los ladrillos mediante ensayos en laboratorio. Los ensayos que se realizaron son: variabilidad dimensional, alabeo, resistencia a la compresión, resistencia a la tracción, peso específico, absorción, succión, resistencia a la compresión en pilas y resistencia a la compresión del mortero y de las propiedades más importantes se concluyó lo siguiente: De las cuatro ladrilleras en estudio se determinó que la ladrillera Rumipampa tiene mayores variaciones en sus dimensiones: (L) largo, (A) ancho y (H) = Altura. (L= 0.65%, A = 1.44% y H = 2.37%), y la ladrillera Cerrillo Parte Alta es la que menos variación presenta en sus dimensiones (L=0.48%, A = 0.43%y H = 1.12%) y ninguna de las ladrilleras en estudio alcanza la mínima resistencia a compresión que exige la norma E.070 (2006) que es de 50 kg/cm2 para un ladrillo Tipo I. Siendo la resistencia más alta 41.50 kg/cm2 de la ladrillera Rumipampa y la resistencia más baja de 34.71 kg/cm2 en Cerrillo parte baja.

- La investigación de Tapia Cabrera, C. (2015), desarrollada en la Universidad Nacional de Cajamarca indica que; el Perú vive un sostenido crecimiento de la industria de la construcción, lo que demanda mayor producción de materiales para tal fin, dentro de los cuales destaca el ladrillo. El objetivo de la investigación es la clasificación de los ladrillos producidos artesanalmente en las zonas de Manzanamayo y San José del distrito de los Baños del Inca, además del análisis de sus propiedades físicas y mecánicas. La metodología ésta enmarcada dentro de la normatividad vigente en albañilería como lo son las normas técnicas nacionales NTP 331.019, NTP 331.017, NTP 331.018, NTP 399.604, NTP 399.613, NTP 399.621, además de la Norma Técnica E-070 que profesa los requisitos y exigencias mínimas para el diseño, análisis e inspección. Según los resultados de los ensayos clasificatorios se llegó a la siguiente conclusión: los ladrillos del C.P. de San José clasifican como ladrillos Tipo I y como Tipo IV según su variación dimensional y alabeo; y los del C.P. de Manzanamayo clasifican como ladrillos Tipo 1 según su resistencia a la compresión y como Tipo V según su variación dimensional y alabeo La resistencia característica a la compresión en pilas es mayor de la albañilería fabricada en el C.P. de San José (f'm=15.44kg/cm2) que la que se fabrica en el C.P. de Manzanamayo (f'm=12.45kglcm2), la resistencia al corte de los muretes (V'm), construidos con los ladrillos fabricados en el C.P. San José es superior (V'm = 2.13 kg/cm2) a la resistencia al corte de los muros construidos con los ladrillos fabricados en el C.P. Manzanamayo (V'm = 1.48 kglcm2).

## BASES TEÓRICAS

### Unidades de albañilería

La unidad de albañilería es el componente básico para la construcción de la albañilería, se elabora de materias primas diversas como la arcilla, concreto y la mezcla de sílice y cal. Se forma mediante el moldeo y compactación; produciéndose a través de fábricas industriales, bajo un control de calidad o en precarias canchas artesanales, sin ningún control de calidad; por lo que no debe extrañar las formas, tipos, dimensiones y pesos sean variables y pueden ser sólidas, huecas, alveolares o tubulares. Las unidades de albañilería se denominan ladrillos o bloques. Los ladrillos se caracterizan por tener dimensiones y pesos que hacen manejables con una sola mano en el proceso de asentado. Se denomina bloque a aquella unidad que por su dimensión y peso requiere de las dos manos para su manipuleo ( San Bartolomé, 1994).

Las unidades de albañilería se denominan ladrillos o bloques. Los ladrillos se caracterizan por tener dimensiones, particularmente en ancho, y pesos que los hacen manejables con una sola mano en el proceso de asentado. El ladrillo tradicional es una pieza pequeña que usualmente no tiene un ancho mayor de 10 a 12 cm, y cuyo peso no excede los cuatro kilos. (Gallegos y Casabonne, 2005).

#### Tipología.

La tipología de las unidades de albañilería se realiza basándose en el área neta, medida en proporción a la superficie bruta de la cara de asiento, y en las características de los alvéolos. La tipología no tiene que ver ni con el tamaño de las unidades ni con la materia prima con que se elaboran. Es decir, para el mismo tipo puede haber ladrillos o bloques.

##### Unidades sólidas o macizas.

Son las que no tienen huecos o, en todo caso, presentan alveolos o perforaciones perpendiculares a la superficie de asiento que cubren un área no mayor al 30% del área de la sección bruta en el mismo plano (Figura 1).

Figura 1: ladrillo "king kong 18 huecos" y "king kong artesanal"

Fuente: Elaboración propia.

##### Unidades huecas.

Unidad de albañilería cuya sección transversal en cualquier plano paralelo a la superficie de asiento tiene un área equivalente menor que el 70% del área bruta en el mismo plano. En esta categoría clasifican los bloques de concreto vibrado (empleados en la albañilería armada) y también, las unidades con muchas perforaciones (Fig. 2).

Figura 2: Ladrillo hueco

Fuente: Elaboración propia.

##### Unidades tubulares o pandereta.

En estas unidades los alvéolos son paralelos a la cara de asiento. El tamaño de los alvéolos y la proporción del área de los mismos con relación al área bruta de la cara lateral de la unidad varían grandemente en la producción industrial (Arango, 2002).

Unidad de Albañilería con huecos paralelos a la superficie de asiento (Fig. 3).

Figura 3: Ladrillo tubular o pandereta

Fuente: Elaboración propia.

##### Unidades alveolares.

De acuerdo a la Norma E.070, las unidades alveolares son aquellas que presentan grandes huecos perpendiculares a las superficies de asiento. En esta categoría se clasifican los bloques de arcilla, sílice-cal y de concreto empleados en las edificaciones de albañilería armada rellena con grout.

Estos bloques no deben emplearse en las construcciones de albañilería confinada porque se trituran ante los sismos (San Bartolomé, Quiun, & Silva, 2011).

Figura 4: ladrillo alveolar

Fuente: Archiexpo, 2016

### Unidades de arcilla.

Los ladrillos son las unidades con las cuales se levantan los muros y se aligera el peso de los techos. Existen ladrillos de diferentes materiales pero los más usados para una casa son los de arcilla. Los ladrillos se caracterizan por tener dimensiones (particularmente el ancho) y pesos que lo hacen manejables con una sola mano en el proceso de asentado (Aceros Arequipa, 2010).

Se denomina al ladrillo como la unidad de albañilería fabricada con arcilla, esquisto arcilloso, o sustancias terrosas similares de ocurrencia natural, conformada mediante moldeo, prensado o extrusión y sometida a un tratamiento con calor a temperaturas elevadas (quema). (N.T.P ITINTEC 331.017 - 2003)

Son pequeñas piezas cerámicas, de forma de paralelepípedo, formadas por tierras arcillosas, moldeadas, comprimidas y sometidas a una cocción conveniente. Pueden utilizarse en toda clase de construcción por ser su forma regular y fácil manejo.

#### Materia prima.

Las arcillas empleadas como materia prima para la fabricación de los ladrillos se clasifican en calcáreas y no calcáreas. Las primeras contienen un 15% de carbonato de calcio, que da lugar a unidades de color amarillento; en las segundas, predomina el silicato de alúmina con un 5% de óxido de hierro, que le proporciona un tono rojizo. Las mejores arcillas contienen un 33% de arena y limo; es necesario que exista arena para reducir los efectos de contracción por secado de la arcilla (Gallegos, H. y Casabonne, C. 2005).

La definición más completa parece ser la propuesta por Rhodes (1990), que indica que la arcilla constituye un agregado de minerales y de sustancias coloidales que se han formado mediante la desintegración química de las rocas alúminas. Ésta ha sido obtenida por procesos geológicos de envejecimiento del planeta. Debido a que el proceso de envejecimiento es continuo y ocurre en cualquier punto del planeta, es considerada un material corriente y bastante abundante.

#### Composición de la arcilla

La arcilla, en su estado natural, está compuesta de uno o, como es el caso general, varios minerales arcillosos. En esencia los minerales de arcilla son silicatos de aluminio, pero también hay presente productos hidratados de la descomposición de las rocas aluminosas y silicatadas, y otras sustancias como fragmentos de rocas, de óxidos hidratados, álcalis y materiales coloidales.

Como ya se ha mencionado anteriormente, las arcillas se presentan en la naturaleza, derivadas directamente de la degradación natural de las rocas ígneas o de los feldespatos o en depósitos aluviales o eólicos (Gallegos, 2005). Es por eso que la composición química de la corteza terrestre y la de la mayoría de las arcillas es muy similar como se muestra en la Tabla 1, donde los contenidos de sílice y de alúmina son los más altos dentro de la composición de los minerales (Rhodes, 1990).

Tabla 1: Componentes químicos de la arcilla

| Componente | Corteza Terrestre (%) | Arcilla Roja Común (%) |
| --- | --- | --- |
| SiO2 | 59.14 | 57.02 |
| Al2O3 | 15.34 | 19.15 |
| Fe2O3 | 6.88 | 6.7 |
| MgO | 3.49 | 3.08 |
| CaO | 5.08 | 4.26 |
| Na2O | 3.84 | 2.38 |
| K2O | 3.13 | 2.03 |
| H2O | 1.15 | 3.45 |
| TiO2 | 1.05 | 0.91 |

Fuente: Rhodes, 1990

Algunos autores como Rhodes (1990) y Clews (1969) proponen la siguiente fórmula molecular de la arcilla: Al2O32SiO22H2O. Esta fórmula no incluye las impurezas que siempre están presentes. Por tal motivo la fórmula anterior hace referencia a una arcilla pura que recibe el nombre de caolín.

Las arcillas con un mayor grado de pureza son las que cuentan con un alto contenido de sílice y alúmina. El contenido de hierro y otras impurezas en este tipo de arcillas tiende a ser más bajo. El caolín y la arcilla plástica son un ejemplo de este tipo de arcillas. El contenido químico de los diferentes tipos de arcillas puede variar considerablemente. Este cambio es consecuencia de las condiciones con las cuales se formó la roca ígnea de la que proviene (Rhodes, 1990).

#### Propiedades de la arcilla

Con el fin de entender mejor el comportamiento de la arcilla utilizada para la conformación de la mezcla para ladrillos, a continuación se definen algunas de las principales propiedades de la arcilla.

##### Plasticidad:

Ésta es la propiedad principal de las arcillas que la hacen adecuada para la fabricación de ladrillo y que hace referencia a la habilidad que tiene la arcilla, que mediante la adición de una cierta cantidad de agua, la arcilla puede adquirir la forma que uno desee. Esto puede ser debido a la figura del grano (cuanto más pequeña y aplanada), la atracción química entre las partículas, la materia carbonosa así como una cantidad adecuada de materia orgánica.

##### Contracción o merma:

Debido a la evaporación del agua contenida en la pasta se produce un encogimiento o merma durante el secado.

Dos tipos de contracciones se llevan a cabo:

- Contracción por aire, que tiene lugar después que se ha formado la unidad, pero antes de que sea secada al horno.

- Contracción por fuego, que se produce durante el proceso de quemado.

Cualquiera de estos tipos de contracciones, si es excesivo, puede causar grietas y deformaciones en la unidad de albañilería.

##### Refractariedad:

Todas las arcillas son refractarias, es decir resisten los aumentos de temperatura sin sufrir variaciones, aunque cada tipo de arcilla tiene una temperatura de cocción.

##### Porosidad:

El grado de porosidad varía según el tipo de arcilla, esta depende de la consistencia más o menos compacta que adopta el cuerpo cerámico después de la cocción. Las arcillas que cuecen a baja temperatura tienen un índice más elevado de absorción puesto que son más porosas.

##### Color:

Los diversos matices dependen de su contenido químico pero en este caso no lo determina el contenido de sílice y alúmina, sino que los causantes de la coloración lo determinan las impurezas de origen tanto mineral como orgánico, principalmente: óxido de hierro, óxido de cobalto, óxido de cobre, cobalto y el óxido de manganeso.

#### Arcillas para la fabricación de ladrillos

Dependiendo de las condiciones y factores que influyeron en la formación de las arcillas, éstas presentarán diferentes características propias de cada tipo que determinarán las propiedades que va a tener la mezcla de la cual formen parte, en este caso para la elaboración de ladrillos (Gallegos, 2005).

Los materiales utilizados en la fabricación de ladrillos son por lo general arcillas amarillas o rojas de composición heterogénea o relativamente impura (casi siempre secundarias).

- Las arcillas usadas en la mezcla deben ser plásticas al mezclarse con agua, de modo tal que puedan ser formadas en moldes o por el dado de las máquinas extrusoras.

- Sus partículas deben tener suficiente adhesión para mantener la estabilidad de la unidad después del moldeo y ser capaces de unirse fundiéndose cuando se calientan a temperaturas elevadas.

De acuerdo a estas características, son las arcillas superficiales las que satisfacen estas condiciones para ser adecuadas para la fabricación de ladrillos. Sin embargo, al estar más expuestas a la contaminación con sales por razones naturales y por el empleo agrícola del suelo, ellas producen las unidades más vulnerables a la eflorescencia (Gallegos, 2005).

#### Procesos de producción

##### Tipos de proceso de fabricación

La producción de ladrillos puede llevarse a cabo de las siguientes formas, de acuerdo a la Norma Técnica Peruana:

###### Artesanal

Es el ladrillo fabricado con procedimientos predominantemente manuales. El amasado o moldeado es hecho a mano o con maquinaria elemental que en ciertos casos extrude, a baja presión, la pasta de arcilla.

###### Industrial

Es el ladrillo fabricado con maquinaria que amasa, moldea y prensa o extruye la pasta de arcilla. El ladrillo producido industrialmente se caracteriza por su uniformidad.

El proceso industrial se diferencia del proceso artesanal no solo en la utilización de maquinaria para el proceso de moldeado sino en el empleo de hornos más sofisticados para la fase de cocción. En estos hornos se lleva un control de temperatura, logrando una mayor eficiencia en la producción de unidades de arcilla con una mejor calidad final.

##### Fabricación del ladrillo:

Los ladrillos existen desde hace mucho tiempo, pero su uso ha ido cambiando, hasta convertirse en una de las industrias más productivas y por tanto la forma de fabricación de ladrillos se ha hecho más práctica hoy en día y existe en todo el mundo. No hay complicaciones en convertir la arcilla conformada por sílice, agua, alúmina, óxido de hierro y magnesio así como de calcio y otros materiales alcalinos en un ladrillo.

Figura 5: Proceso de producción de ladrillo

Fuente: Ecoingeniería

La fabricación de los ladrillos sigue las siguientes etapas:

###### Extracción de la materia prima.

La extracción del material en la cantera se hace con picos, lampas y carretillas (proceso artesanal); o usando palas mecánicas (proceso industrial). Posteriormente, se tamiza el material empleando mallas metálicas, para de este modo eliminar las piedras y otras materias extrañas.

###### Maduración.

Antes de incorporar la arcilla al ciclo productivo, esta se somete a una serie de tratamiento de trituración, homogenización y reposo expuesta a los elementos, con la finalidad de obtener una adecuada consistencia y uniformidad de las características físicas y químicas deseadas.

###### Tratamiento mecánico previo.

Consiste en una serie de operaciones cuya finalidad es la de purificar y refinar la materia prima.

###### Humidificación.

Se retira la arcilla de los silos y se transporta a un laminador refinador para posteriormente mover a un mezclador humedecedor, en el cual se agrega agua para obtener la humedad precisa.

###### Moldeado.

El proceso de moldeado en la producción de ladrillo artesanal únicamente consiste en llenar las gaveras o moldes vaciando la mezcla dentro de ellas, compactándola con las manos y después alisándola con un rasero, que es un palo cilíndrico que se usa para quitar la parte que excede de una medida determinada (Rhodes, 1990).

###### Secado.

Es una de las fases más delicadas del proceso de producción, ya que de ella depende, en gran parte, el buen resultado y calidad del material. El secado tiene la finalidad de eliminar el agua agregada en la fase de moldeado para así poder pasar a la fase de cocción.

Dentro del proceso de secado hay un proceso conocido como pre-secado, el cual consiste en dejar durante un tiempo el ladrillo recién moldeado en el mismo lugar donde fue hecho para que pierda humedad y sea posible su manipulación.

El secado puede ser natural o artificial. En el primer caso el secado está condicionado a las características climáticas de la región y algunas veces el lugar de secado es colocado sobre los hornos para que de esta manera se pueda recuperar algo de la energía perdida a través de la bóveda del horno.

En el caso de secado artificial, este proceso es acelerado por acondicionamiento del aire.

El secado de los ladrillos es una de las partes más delicadas de la fabricación, pues un secado muy rápido puede rajarlos y un secado incompleto puede impedir el buen cocimiento.

###### Cocción.

El quemado se efectúa en hornos abiertos con quemadores de leña o petróleo (colocados en la base), esto da lugar a diferencias de más del 100 % entre la resistencia de las unidades ubicadas en la parte baja y alta del horno; o con hornos tipo túnel con quemadores de petróleo o de carbón molido, con cámaras de temperaturas regulables (hasta 1200°C) y de enfriamiento. Este proceso dura entre 2 y 5 días. (San Bartolomé, 1994).

El proceso de cocción consiste en someter los ladrillos previamente secados a condiciones de alta temperatura por tiempos prolongados en hornos, con el fin de que adquieran sus propiedades mecánicas y físicas, ya que la arcilla sin cocer tiene propiedades muy bajas. Con este proceso no sólo consiguen las propiedades físicas y mecánicas sino también la apariencia final.

Las fases de cochura en el horno son tres: precalentamiento, cocción y enfriamiento (ver Figura 6). En la primera fase se elimina paulatinamente el agua impregnada en la arcilla. El agua es removida por aire continuamente renovado y aumenta constantemente la temperatura, el precalentamiento se considera terminado cuando toda la masa alcanza los 100º C.

Figura 6: Ciclo de cocción típico de un producto de arcilla

Fuente: Terán, 2013

En la etapa de enfriamiento la temperatura desciende desde la de cocción hasta la normal, esto debe realizarse paulatinamente (de 500º C a 600º C), especialmente en los hornos cerrados, para garantizar dureza, tenacidad y colorado de la piezas vitrificadas.

El enfriamiento de las piezas está definido por su tamaño, cuanto mayor es el tamaño de los ladrillos, la temperatura normal se alcanza más lentamente. Los productos cuyo enfriamiento se realiza lentamente, son tenaces y muy resistentes a las acciones mecánicas. Por el contrario un enfriamiento rápido los hace frágiles, hasta el punto que si han sido enfriados con demasiada premura se rompen a veces espontáneamente, sin la intervención de agentes mecánicos exteriores (Anfalit, 2002).

Figura 7: Horno vertical para la cocción de ladrillos, Arequipa

Fuente: Guía de buenas prácticas en ladrilleras, PRODUCE, 2010

###### Almacenaje.

Antes del embalaje, se procede a la formación de paquetes sobre pallets, lo cual permitirá facilitar su transporte con carretillas. El embalaje consiste en envolver los paquetes con cintas de plástico o metal, con la finalidad de poder ser depositados en lugares de almacenamiento y facilitar su transporte

### Unidades de concreto

Las unidades de concreto pueden ser ladrillos y bloques. Se producen en los tipos sólido y hueco. El formado de las unidades de concreto se hace exclusivamente por presión o vibración, o por una combinación de ambas. El color natural de las unidades es gris o gris verdoso. Lo peculiar de la fabricación de unidades de concreto es que las mezclas pueden ser dosificadas para producir unidades de resistencia variables dentro del mismo tipo de unidad. (Gallegos & Casabonne, 2005).

Estas unidades pueden ser artesanales (ladrillos) o industriales (ladrillos y bloques), con un tono gris verdoso, aunque puede agregarse pigmentos que varíen su color. Su textura usual es gruesa, con poros abiertos, y su peso puede aligerarse empleando piedra pómez como agregado (San Bartolomé, 1994).

La ventaja de las unidades de concreto sobre las anteriores es que dependiendo de la dosificación que se emplee (cemento - arena – confitillo - agua), pueden lograrse unidades con una resistencia que dependa del uso a que se destine (San Bartolomé, 1994).

#### Materia prima.

Las unidades de concreto (bloques y ladrillos) se hacen casi exclusivamente de cemento portland, agregados graduados y agua. Dependiendo de los requisitos específicos, las mezclas pueden contener también otros ingredientes, tales como pigmentos y agregados especiales. Se fabrican de peso normal y de peso liviano, que derivan de la densidad de los agregados utilizados en el proceso de manufactura. En la tabla 2 se indica diferentes agregados y el rango de densidad de las unidades que con ellos se produce. (Gallegos, H. y Casabonne, C. 2005).

Tabla 2: Densidades de unidades de concreto elaboradas con diferentes agregados

| Agregado | Densidad (Kg/m3) |
| --- | --- |
| Arena y piedra | 2000 – 2350 |
| Escorias | 1600 – 2200 |
| Arcilla expandida | 1200 – 1500 |
| Piedra pómez | 950 – 1300 |
| Concreto celular | 400 – 700 |

Fuente: Gallegos, H. y Casabonne, C. 2005.

El arte de producir unidades de concreto consiste en obtener una resistencia adecuada con la mínima densidad y con el mínimo contenido de cemento, de modo que sea posible reducir al mínimo el costo de los materiales y el riesgo de producir unidades con excesiva contracción de fragua. El factor determinante es la textura de la superficie de la unidad. Ya sea que las unidades sean hechas con agregados normales o livianos, las partículas de agregado deben estar unidad por la pasta de cemento para formar una estructura relativamente abierta sobre la base de una compactación parcial del concreto bajo la influencia de la vibración. Esto significa que mientras el concreto está siendo vibrado, la pasta de cemento debe licuarse y fluir a los puntos de contacto de las partículas de agregado, uniéndolas. Cuando la vibración cesa, la pasta de cemento deja de ser un líquido, y la unidad puede ser desmoldad manteniéndose firme en su manipuleo posterior.

Todo esto se consigue con graduaciones correctas de agregado; en caso de que estas no sean adecuadas, la resistencia del bloque solo podrá obtenerse aumentando la compactación y la densidad, y provocando una superficie de textura cerrada parecida a la del concreto (figura 8). En la tabla 3. Se provee las granulometrías adecuadas para el agregado. (Gallegos, H. y Casabonne, C. 2005).

Figura 8: Textura del concreto

| a) Ideal: las partículas de agregado están adheridas por la pasta de cemento en los puntos de contacto | a) Deficiente: la resistencia se obtiene solo con excesiva densidad |
| --- | --- |

Fuente: Gallegos, H. y Casabonne, C. 2005.

Tabla 3: Granulometría de los agregados para bloques

| Tamiz ASTM | % que pasa |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Textura fina | Textura media | Textura gruesa |
| 3/8 | 100 | 100 | 100 |
| # 4 | 79 | 75 | 70 |
| # 8 | 64 | 60 | 50 |
| # 16 | 49 | 45 | 33 |
| # 30 | 34 | 30 | 19 |
| # 50 | 18 | 15 | 9 |
| # 100 | 6 | 5 | 2 |
| Módulo de fineza | 3,5 | 3,7 | 4,2 |

Fuente: Gallegos, H. y Casabonne, C. 2005.

#### Clasificación

La NTP 399.601 – 2006 (revisada el 2015) clasifica los ladrillos de concreto de acuerdo al área de orificios y su resistencia a la compresión.

##### De acuerdo al área de orificios

###### Ladrillo macizo

Es la unidad de albañilería que tiene una sección neta, en cualquier plano paralelo a la superficie de asiento, equivalente al 75 % o más de la sección bruta medida en el mismo plano.

###### Ladrillo hueco

Unidad de albañilería cuya sección transversal en cualquier plano paralelo a la superficie de asiento tiene un área equivalente menor que el 75% del área bruta en el mismo plano.

##### De acuerdo a su resistencia

Los ladrillos se clasifican por resistencia, indicando en su clasificación un número que representa la resistencia a la compresión en Megapascal (MPa). Se tienen cuatro tipos, tal como sigue:

###### Tipo 24

Este tipo de ladrillo de concreto indica que alcanza una resistencia de 24 MPa (promedio de 3 unidades) o su equivalente de 244.73 Kg/cm2

Para su uso como unidades de enchape arquitectónico y muros exteriores sin revestimiento y para su uso donde se requiere alta resistencia a la compresión y resistencia a la penetración de la humedad y a la acción severa del frío.

###### Tipo 17

Este tipo de ladrillo de concreto indica que alcanza una resistencia de 17 MPa (promedio de 3 unidades) o su equivalente de 173.35 Kg/cm2

Para su uso general donde se requiere moderada resistencia a  la compresión y resistencia a la acción del frío y a la penetración de la humedad.

###### Tipo 14

Este tipo de ladrillo de concreto indica que alcanza una resistencia de 14 MPa (promedio de 3 unidades) o su equivalente de 142.76 Kg/cm2

Para su uso general donde se requiere moderada resistencia a la compresión.

###### Tipo 10

Este tipo de ladrillo de concreto indica que alcanza una resistencia de 10 MPa (promedio de 3 unidades) o su equivalente de 101.97 Kg/cm2

Para su uso general donde se requiere moderada resistencia a la compresión.

#### Proceso de producción.

En los procesos artesanales la dosificación de los materiales se hace por volumen (usualmente 1:2:4, cemento-arena-confitillo de 1/4"); mientras que en los procesos industriales se dosifica por peso. En ambos casos, se utiliza una baja cantidad de agua (slump 1"), a fin de permitir el desmolde de la unidad sin que se desmorone. (San Bartolomé, 1994).

Figura 9: Proceso de fabricación de las unidades de concreto

Fuente: Gallegos, H. y Casabonne, C. 2005.

##### Acondicionamientos previos

Se debe procurar que el lugar de almacenamiento sea cubierto, para que los materiales estén protegidos de la acción del sol y del agua. Así mismo, se deben evitar los vientos fuertes. En el caso de no disponer de un techo para esta área, se pueden utilizar plásticos para su protección.

##### Molde

Se pueden emplear diferentes tipos de moldes o máquinas que junto con las herramientas necesarias, son fáciles de conseguir. Se pueden utilizar de madera o metálicos. Pueden ser desarmables, articulados o fijos. En todos los casos deben ser rígidos y fuertes, para que las unidades resultantes tengan dimensiones exactas y constantes.

Paso previo para la elaboración de los ladrillos, consiste en fabricar un molde metálico para prevenir que el ladrillo presente mucha anomalías e irregularidades en su cara de asentado. En el caso del ladrillo de concreto propuesto cumplirá con las dimensiones estipuladas en la Norma Técnica Peruana 399.601 (2006).

Figura 10: Moldes para ladrillos de concreto

Fuente: Ladrillera Sr. Santiago Pajares Vigo.

##### Preparación de la mezcla

Este proceso consiste en definir las cantidades (proporciones) que se van a utilizar de cada uno de los materiales (cemento, agregados y agua) con el fin de obtener la resistencia adecuada para las unidades de concreto.

El mezclado de los materiales puede ser manual o mecánico. Comúnmente primero se dispone de agregado fino, luego, encima el agregado grueso; seguidamente se agrega el cemento y se realiza el mezclado en seco empleando lampa. Después del mezclado se incorpora el agua en el centro del hoyo de la mezcla, luego se cubre el agua con el material seco de los costados, para finalmente mezclar todo uniformemente (para fabricación de ladrillos artesanales).

##### Moldeado

Una vez preparada la mezcla se vacía en los moldes prefabricados según las dimensiones que se desean. Posteriormente se compacta a fin de eliminar bolsas de aire que se producen en dicho proceso.

La compactación se realiza agregando la mezcla por capas (3 partes), con una varilla de fierro se consolida y se realiza un vibrado manual. Luego se enrasa con la varilla, eliminando los excesos o a través de mesas vibratorias en ladrilleras industriales. Entre mayor sea la compactación de la mezcla, mayor resistencia conseguirán las unidades de concreto.

##### Fraguado de los bloques

Se llama fraguado, al proceso de endurecimiento inicial del concreto hasta que se puedan mover sin dañarlos. Una vez fabricados deben permanecer en un lugar que les garantice protección del sol y de los vientos, con la finalidad de que se puedan fraguar sin secarse. Si los bloques se dejarán expuestos al sol o a los vientos fuertes se ocasionaría una pérdida rápida del agua de la mezcla, o sea un secado prematuro, que reduciría la resistencia final de las unidades.

El periodo de fraguado es de 4 a 8 horas, es preferible dejar fraguar a los ladrillos de un día para otro. Por tanto, al término de 24 horas después de su moldeo, los ladrillos ya tienen la resistencia requerida para poder ser manipulados sin inconvenientes y ser llevados a la etapa de curado.

##### Curado

Lo más recomendado para el proceso de curado, es sumergir los ladrillos en un pozo o piscina llena de agua saturada con cal, durante un periodo de tres días. Pero el curado también se puede realizar regando periódicamente con agua durante siete días, se humedecen los ladrillos al menos tres veces al día o lo necesario para que no se comiencen a secar en los bordes y se les cubre con plásticos o costales húmedos para evitar que no se evapore fácilmente el agua (San Bartolomé, 1994).

##### Almacenamiento y entrega del producto

Transcurridos los días de curado, se trasladan los ladrillos a la zona destinada para el almacenamiento, donde permanecen como parte del periodo de secado. Los ladrillos pueden utilizarse después de 28 días de su fabricación, según la Norma E.070 Albañilería.

Figura 11: Almacenamiento de ladrillos industriales en tarimas

Fuente: Rometa SA, Barcelona

### Propiedades de las unidades de albañilería.

Las propiedades principales de las unidades de albañilería deben entenderse en su relación con el producto terminado, que es la Albañilería. Según Gallegos y Casabonne (2005) las principales propiedades relacionadas con la resistencia estructural son:

- Resistencia a la compresión

- Variabilidad dimensional con relación a la unidad nominal, o mejor, con relación a la unidad promedio, y principalmente, la variabilidad de la altura de la unidad.

- Alabeos, medidos como concavidades o convexidades en la superficie de asiento.

- Succión o velocidad inicial de absorción en la cara de asiento.

Asimismo, las propiedades relacionadas con la durabilidad son:

- Resistencia a la compresión

- Absorción

- Absorción máxima

#### Variabilidad dimensional

La variación dimensional es la variación que existe entre las caras opuestas del ladrillo ya sea ancho, largo y altura (Parro, 2015). Las dimensiones en términos generales son características geométricas que ningún ladrillo mantiene perfectamente. Existen pues, diferencias de largo, ancho y alto.

Aunque es una propiedad física, influye en el comportamiento resistente del muro. Por lo que a mayor variación dimensional, mayor espesor de la junta y mientras mayor sea el espesor de la junta, menor será la resistencia a compresión y la fuerza cortante del muro de albañilería.

El ensayo de variación dimensional determina el espesor de las juntas. Se debe mencionar que por cada incremento de 3 mm en el espesor de las juntas horizontales, adicionales al mínimo requerido de 10 mm, la resistencia a compresión y al corte de la albañilería disminuye en 15% aproximadamente (San Bartolomé, 1998).Se puede concluir entonces que la calidad del ladrillo determina el espesor de las juntas y la resistencia del muro en compresión y corte.

Para la determinación de la variación dimensional de las unidades de albañilería, se seguirá el procedimiento indicado en las Normas NTP 399.613 y 399.604, (NTP E-070, 2006).

#### Alabeo.

El alabeo es la deformación entre las caras opuestas del ladrillo, representadas por espacios vacíos (Cóncavo) o elevaciones sobresalientes (Convexo) (Parrro, 2015).

Propiedad física, en el que mayor alabeo (concavidad o convexidad) del ladrillo conduce a un mayor espesor de la junta; asimismo, puede disminuir la adherencia con el mortero al formarse vacíos en las zonas más alabeadas; o incluso, puede producir fallas de tracción por flexión en la unidad (San Bartolomé, A 1994).  Para la determinación del alabeo de las unidades de albañilería, se seguirá el procedimiento indicada en la Norma NTP 399.613, (NTP E- 070, 2006).

#### Resistencia a compresión

La resistencia a compresión es la relación directa que existe entre la carga que aplicada a una determinada área de sección (Parro, 2015). La resistencia a la compresión es, por sí sola, la principal propiedad de la unidad de la albañilería (Gallegos, 1978). Los valores altos de la resistencia a la compresión señalan buena calidad para todos los fines estructurales y de exposición. Los valores bajos, en cambio, son muestra de unidades que producirán albañilería poco resistente y poco durable.

Según MENDOZA, TOLA, la resistencia a la compresión depende de la naturaleza del material y del contenido regulado de elementos desgrasantes, como una cantidad prudencial de cal y cuarzo contenidos en la arcilla. Lamentablemente, esta propiedad es difícil de medir adecuadamente. De un lado, la gran variedad de formas y dimensiones de las unidades, principalmente de sus alturas, impide relacionar el resultado del ensayo de compresión con la verdadera resistencia de la masa componente.

Según la norma ITINTEC 331.017, 1978 la resistencia a la compresión de la albañilería (f´m) es la propiedad más importante. En términos generales, define no sólo el nivel de su calidad estructural, sino también el nivel de su resistencia a la intemperie o a cualquier otra causa de deterioro. Los principales componentes de la resistencia a la compresión de la albañilería son: la resistencia a la compresión del ladrillo (f´b), la perfección geométrica del ladrillo, la calidad de mortero empleado para el asentado de ladrillo y la calidad de mano de obra empleada.

Tabla 4: Variación de la dimensión, alabeo y resistencia a la compresión en unidades según la norma E.070.

| CLASE | VARIACIÓN DE LA DIMENSIÓN (Máxima en porcentaje) |  |  | ALABEO (Máximo en mm) | RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN f'b Mínimo en Mpa (kg/cm2) sobre área bruta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hasta 100 mm | Hasta 150 mm | Más de 150 mm |  |  |
| Ladrillo I | ± 8 | ± 6 | ± 4 | 10 | 4,9 (50) |
| Ladrillo II | ± 7 | ± 6 | ± 4 | 8 | 6,9 (70) |
| Ladrillo III | ± 5 | ± 4 | ± 3 | 6 | 9,3 (95) |
| Ladrillo IV | ± 4 | ± 3 | ± 2 | 4 | 12,7 (130) |
| Ladrillo V | ± 3 | ± 2 | ± 1 | 2 | 17,6 (180) |
| Bloque P (1) | ± 4 | ± 3 | ± 2 | 4 | 4,9 (50) |
| Bloque NP (2) | ± 7 | ± 6 | ± 4 | 8 | 2,0 (20) |
| - Bloque usado en la construcción de muros portantes - Bloque usado en la construcción de muros no portantes |  |  |  |  |  |

Fuente: Norma E.070, 2006.

Tabla 5: Resistencia a la compresión mínima y % de absorción máxima en ladrillos de concreto.

| Resistencia a la compresión, min, Mpa, respecto al área bruta promedio |  |  | Absorción de agua, max, % (Promedio de 3 unidades) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Promedio de 3 unidades | Unidad Individual |  |
| 24 | 24 | 21 | 8 |
| 17 | 17 | 14 | 10 |
| 14 | 14 | 10 | 12 |
| 10 | 10 | 8 | 12 |

Fuente: NTP 399.601, 2006 (2015).

Módulo de elasticidad.

Como parte del ensayo de compresión, cuando se dispone de máquinas que pueden medir la reacción del testigo ante la aplicación de deformación controlada, es posible obtener curvas completas esfuerzo-deformación unitaria.

En la Fig. 12 se muestran curvas normalizadas para unidades de arcilla,  concreto y sílice-cal. Se puede notar en ellas lo siguiente:

- Ante carga de compresión, las unidades de diferentes materias primas presentan comportamientos diferentes.

- Los módulos de elasticidad, medidos como la pendiente de la secante a la mitad de la resistencia última (1/2 fb) se pueden estimar en 400 f’b para las unidades de arcilla 1000 f’b para las unidades de concreto y 800 fb para las unidades de sílice-cal.

- Las deformaciones unitarias correspondientes al esfuerzo de rotura (fb) son aproximadamente 0,6% para unidades de arcilla, 0,3% para unidades de concreto y 0,45% para unidades de sílice-cal.

- Las unidades de arcilla muestran comportamientos más frágiles que las de concreto y sílice-cal.

Figura 12: Curvas normalizadas esfuerzo de compresión (fb) vs. deformación unitaria de unidades ensayadas en compresión.

Fuente: Gallegos & Casabonne, 2005.

#### Succión

Según Héctor Gallegos, 1978 la succión es la medida de la avidez del agua de la unidad de albañilería en la cara de asiento y es la característica fundamental para definir la relación mortero-unidad en la interfase de contacto y, por lo tanto, la resistencia a tracción de la albañilería.

Según la norma ITINTEC 331.017 la succión es la medida de la velocidad de absorción de agua por el ladrillo en un área fijada de 200 cm2.

La succión es una propiedad importante en las unidades de arcilla calcinada ya que cuando la succión es muy alta, producirá uniones entre mortero y ladrillo inadecuadas. El mortero, debido a la rápida pérdida del agua que es absorbida por la unidad, se deforma y endurece, no logrando un contacto completo con la cara del ladrillo superior. El resultado es una adhesión pobre e incompleta, dejando uniones de baja resistencia y muros permeables al agua.

Se considera que para succiones mayores de 20 gramos por minuto en un área de 200 cm2 es requisito indispensable que los ladrillos se saturen antes de su uso.

#### Absorción.

Según Gallegos, H. y Casabonne, C. 2005. Se denomina absorción y absorción máxima a la diferencia de peso entre la unidad mojada y la unidad seca expresada en porcentaje del peso de la unidad seca.

Según la NTP E- 070, es una medida de la permeabilidad de la unidad de albañilería. En las unidades de arcilla no debe exceder el 22%.

Las unidades de albañilería con absorción mayor al 22% serán más porosas, y por lo tanto, menos resistente a la acción de la intemperie. La unidad porosa absorberá agua del mortero, secándolo e impidiendo el adecuado proceso de adherencia mortero unidad, lo que influye en la disminución de la resistencia del muro.

Las normas peruanas limitan dicho valor debido a que la principal causa de la durabilidad es el intemperismo, y las unidades porosas son menos resistentes a la acción de la intemperie. Este aspecto pierde importancia cuando los muros tienen recubrimiento suficiente para protegerlos del intemperismo.

Los ensayos de absorción se procederán de acuerdo a lo indicado en las Normas NTP 399.604 y 399.613, (NTP E070, 2006).

### Propiedades de la albañilería simple

#### Resistencia a la compresión (ensayos en pilas)

El espécimen para determinar la resistencia a la compresión de la albañilería está estandarizado, y consiste en un prisma de unidades asentadas una sobre otra (Figura 13), Los primas se llenan con concreto liquido (unidades huecas), asentadas o apiladas (unidades sólidas), (GALLEGOS & CASABONNE, 2005)

Figura 13: Prisma (pila) estándar para el ensayo de compresión

Fuente: GALLEGOS & CASABONNE, 2005.

La esbeltez de los prismas depende si la albañilería es de ladrillos o de bloques. En el caso de los prismas de ladrillos la relación alto – ancho del prisma estará entre 2 y 5. En el caso de las pilas de bloques, la esbeltez estará entre 1.3 y 5 (GALLEGOS & CASABONNE, 2005).

Según Ángel San Bartolomé (1994) las pilas fallan principalmente por tracción ortogonal a la compresión aplicada (grieta vertical); este se debe a que el mortero trata de expandirse lateralmente en mayor proporción que la unidad y puesto que debe existir compatibilidad de deformación entre ambos elementos, el mortero trabajara a compresión y la unidad a tracción lateral. Otro tipo de fallas es por aplastamiento (de la unidad o del mortero), producida cuando se emplean materiales de baja resistencia. Los muros y muretes fallan por fuerza cortante en forma escalonada a través de las juntas, o cortando las unidades (tracción diagonal); lo último se produce cuando se desarrolla una buena adherencia entre el mortero y la unidad.

Según la norma E.070 indica que de no realizarse ensayos de prismas, podrá emplearse los valores mostrados en la Tabla Nº 6, correspondiente a pilas y muretes construidos con mortero 1:4, cuando la unidad es de arcilla.

Tabla 6: Resistencia a compresión en pilas según la norma E.070 de albañilería.

| Resistencias Características de la Albañilería Mpa (kg/cm2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia prima | Denominación | UNIDAD f’b | PILAS f’m | MURETES v’m |
| Arcilla | King Kong Artesanal | 5.4 (55) | 3.4 (35) | 0.5 (5.1) |
|  | King Kong industrial | 14.2 (145) | 6.4 (65) | 0.8 (8.1) |
|  | Rejilla Industrial | 21.1 (215) | 8.3 (85) | 0.9 (9.2) |
| Sílice - Cal | King Kong Normal | 15.7 (160) | 10.8 (110) | 1.0 (9.7) |
|  | Dédalo | 14.2 (145) | 9.3 (95) | 1.0 (9.7) |
|  | Estándar y mecano (*) | 14.2 (145) | 10.8 (110) | 0.9 (9.2) |
| Concreto | Bloque Tipo P (*) | 4.9 (50) | 7.3 (74) | 0.8 (8.6) |
|  |  | 6.4 (65) | 8.3 (85) | 0.9 (9.2) |
|  |  | 7.4 (75) | 9.3 (95) | 1.0 (9.7) |
|  |  | 8.3 (85) | 11.8 (120) | 1.1 (10.9) |
| (*) Utilizados para la construcción de Muros Armados |  |  |  |  |

Fuente: Norma E.070, 2006

Factores de corrección de f'm por esbeltez

Las pilas de albañilería son prismas compuestos por dos o más unidades de albañilería (ladrillos) enteras, asentadas una sobre otra mediante mortero. La altura de los prismas no debe ser excesiva, a fin de facilitar su construcción, almacenaje y transporte desde la obra hacia el laboratorio. Estas pilas, a la edad de 28 días, son ensayadas a compresión axial y los resultados se utilizan para diseñar estructuralmente los muros de los edificios y para controlar la calidad de la albañilería en la construcción. (Bonilla, 2006)

Sin embargo, la resistencia característica a compresión axial de las pilas (ƒ’m) depende de la esbeltez, que es la relación que existe entre la altura y el espesor del prisma (figura 14). La norma anterior de albañilería E.070 (ININVI 1982) y la actual Norma Técnica de Edificación E.070 Albañilería (SENCICO 2006), establecen un valor nominal de esbeltez igual a 5. Además establecen coeficientes de corrección para esbelteces menores que cinco. Estos coeficientes son los mismos en ambas normas y se aplican multiplicando a la resistencia a compresión axial obtenida del ensayo, para de este modo estimar la resistencia que se obtendría con la esbeltez nominal. (Bonilla, 2006)

Figura 14: Prisma de albañilería, donde se aprecia el espesor y la altura.

Fuente: Bonilla, 2006

El valor f’m han sido obtenido de acuerdo a los coeficientes de corrección por esbeltez del prisma que aparecen en las Tablas Nº 7 y 8.

Tabla 7: Factores de corrección de f'm por esbeltez según la norma E.070.

| Esbeltez | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Factor | 0.73 | 0.80 | 0.91 | 0.95 | 0.98 | 1.00 |

Fuente: Norma E.070, 2006

Tabla 8: Factores de corrección de f'm por esbeltez según NTP 339.605

| Esbeltez | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Factor | 0.75 | 0.86 | 1.00 | 1.04 | 1.07 | 1.55 | 1.22 |

Fuente: NTP 339.605, 2013.

Cálculo del módulo de elasticidad en pilas (Em)

Para calcular el módulo de elasticidad se asume de la gráfica esfuerzo vs deformación unitaria, tomando el 50% del esfuerzo y restado al 10% del mismo, dividido al 50 % de la deformación unitaria menos el 10%, esto se debe a que por razones de seguridad y precisión en los ensayos se obvia la parte inicial del ensayo (10%) porque las deformaciones obtenidas son de la capa nivelante, y se toma el 50 %, debido a que las pilas contienen cemento y en este elemento se considera que el primer 50 % es elástico lineal.

Por lo descrito anteriormente la formula a utilizar para el cálculo del módulo de elasticidad es el siguiente:

Em=(P50%-P10%)/A(ϵ50%-ϵ10%)/Li

Dónde:

P50%-P10%: Carga axial al 50% y al 10%

ϵ50%-ϵ10%: Deformación al 50% y al 10%

A		: Área de la sección transversal

Li		: Longitud Inicial

Em		: Modulo de elasticidad.

En resumen:

Em=δϵ

Dónde:

Em: Modulo de elasticidad.

δ=σ'50%- σ'(10%): 50% menos el 10% del esfuerzo.

ϵ=ϵ'50%- ϵ'(10%): 50% menos el 10% de la deformación unitaria.

#### Resistencia al corte (ensayos en muretes)

El testigo estándar es un murete cuadrado cuyo lado nominal ha medido 0.60 m. debe ser de albañilería cuyas características se requiere determinar y del espesor del muro investigado en muchas investigaciones se han ensayo especímenes de menor dimensión, esto ·es posible siempre y cuando se calibren los resultados, ya que producen mayores resultados para la misma albañilería.

El ensayo más utilizado para determinar la resistencia al corte o resistencia a la tracción diagonal es, probablemente, el de corte o compresión diagonal. Seguramente por la similitud de la forma de falla del ensayo con la forma de falla de ciertos muros de edificaciones ante acciones sísmicas, muchos investigadores, lo han considerado como un ensayo representativo ideal, cuando en realidad las condiciones de borde son, por lo general, totalmente diferentes entre ensayo y realidad. Estrictamente hablando, el valor de este ensayo es ser un método simple y practico de evaluar las resistencias al corte y a la tracción diagonal en diferentes albañilerías (Gallegos y Casabonne, 2005).

Figura 15: Similitud de la falla entre ensayo de corte y un sismo

Fuente: GALLEGOS & CASABONNE, 2005.

La resistencia característica (v'm) en muretes, se obtendrá como el valor promedio de la muestra ensayada menos una vez la desviación estándar.

El valor de v'm para diseño no será mayor de 0.319√f'm MPa (√f'm kg/cm2).

El resultado del ensayo es el valor nominal unitario de corte (v'm) obtenido a partir de las siguientes fórmulas (NTP E-070, 2006):

Vm=PuAn

V'm=Vm-s

Dónde:

Pu: Carga de rotura

An: Área del espécimen

s: Desviación estándar

An=12(L1-L2)by

Dónde:

L1 y L2: Lados reales del espécimen

b: Espesor efectivo del muro

y: Proporción del área con relación al área bruta de la unidad

La deformación por corte mostrada en el esquema (figura 18.), se calcula:

ε=∆x+∆y2d(tanα-1tanα)

En cualquier caso, la evaluación de los ensayos debe hacerse estadísticamente para determinar el valor característico de la resistencia al corte.

En general cuando no hay pre compresiones o estas son muy reducidas, la falla tiende a ocurrir siguiendo las juntas horizontales y verticales, aun ángulo aproximado de 45° con la hilada. Cuando se aplican pre compresiones las grietas pueden atravesar unidades, y el ángulo de falla se hace dependiente de su magnitud. Estos hechos han conducido a establecer que la falla, en este caso la tracción principal alcanza su valor crítico.

Figura 16: Esquema de deformación del espécimen (murete)

Fuente: GALLEGOS & CASABONNE, 2005.

La predicción de la resistencia a cortante del espécimen sometido a compresión diagonal depende de la solución de un problema de elasticidad bidimensional para un material no homogéneo y del conocimiento de la envolvente de falla biaxial de la albañilería. Sin embargo, si se conoce las limitaciones de las teorías de falla aplicables a materiales isotrópicos y homogéneos cuando el espécimen falla por las juntas, estas teorías tradicionales son útiles para evaluaciones cualitativas y comparativas (GALLEGOS & CASABONNE, 2005).

El análisis más completo, asumiendo un material homogéneo, ha sido efectuado por Blume, apoyándose en las investigaciones de fotoelasticidad de Frocht. Blume estableció que los esfuerzos principales para el espécimen cargado como se muestra en la figura 19. Sin compresiones perpendiculares a la junta, ocurren en el centro del murete y son:

Tracción:

σ1=σ1=0.519PbL

Compresión:

σ2=σy=1.683PbL

Corte:

τmax=1.101PbL

Figura 17: Esfuerzo en el ladrillo y mortero por efecto de carga unitaria axial

Fuente: GALLEGOS & CASABONNE, 2005.

### Mortero

El mortero cumple la función de asumir las inevitables irregularidades de las unidades y, sobre todo, la de unirlas o adherirlas así como también sellar las juntas contra la penetración de aire y de la humedad con relativa estabilidad en el proceso constructivo, proveyendo rigidez en la hilada para permitir el asentado de la siguiente hilada, y para formar, en última instancia, un conjunto durable, impermeable y con alguna resistencia a la tracción. (Gallegos y Casabonne, 2005)

El mortero tiene la función de adherir a los bloques en las distintas hiladas del muro. Está compuesto por cemento (Pórtland o Puzolánico), arena gruesa y agua potable. Como los bloques de concreto vibrado deben asentarse secos, deberá añadirse ½ volumen de cal hidratada y normalizada por cada volumen de cemento (la mezcla usual cemento-cal-arena gruesa es 1: ½: 4) para evitar que el mortero se seque rápidamente. Cabe destacar que la cal hidratada y normalizada actúa como un aditivo que plastifica la mezcla y retarda su pérdida de agua. (San Bartolomé, 2008)

#### Componentes del mortero

El mortero básicamente está compuesto por cemento portland tipo 1, arena gruesa y agua. El cemento funciona como aglomerante, mientras que la arena es un agregado inerte.

##### Cemento.

Se utiliza básicamente el cemento portland tipo I y excepcionalmente, el cemento portland tipo II (resistente a los sulfatos). Cuando se emplee cemento puzolánico IP, se recomienda preparar una mezcla más rica (bajando 1/2 volumen a la arena) para lograr la misma resistencia que con un cemento tipo I. El peso volumétrico del cemento es 1500 kg/m3, y se vende en bolsas de 1 pie cúbico con 42.5 kg de peso.

El cemento es una sustancia conglomerante que, mezclado con agregados pétreos (árido grueso o grava, más árido fino o arena) y agua, crea una mezcla uniforme, maleable y plástica; la misma que fragua y se endurece al reaccionar con el agua, adquiriendo consistencia pétrea, denominado hormigón o concreto. Su uso está muy generalizado en construcción e ingeniería civil, su principal función es la de aglutinante.

Definición de cemento. Riva (2000), define como cemento a los materiales pulverizados que poseen la propiedad que, por adición de una cantidad conveniente de agua, forman una pasta conglomerante capaz de endurecer tanto bajo el agua como al aire y formar compuestos estables.

##### Arena gruesa

Es conveniente que la arena sea gruesa, con granos redondeados y de una granulometría completa (con variedad en el tamaño de las partículas), ya que así se pueden llenar los espacios vacíos. Al respecto, existen diferencias entre la granulometría propuesta por la Norma ASTM C144-76 y la Nacional E-070, recomendándose usar la del ASTM por la variedad en el tamaño de las partículas que esa Norma especifica.

Adicionalmente, en la Norma ASTM se indica que no debe quedar retenido más del 50% de la arena entre 2 mallas consecutivas, ni más del 25% entre las mallas # 50 Y # 100. Por otro lado, en las Normas ASTM y E-070 se especifica que el módulo de fineza (suma de los porcentajes retenidos por las mallas 100, 50, 30, 16, 8 Y 4, dividido entre 100) debe estar comprendido entre 1.6 y 2.5. Finalmente, no debe usarse arena de mar, en vista que las sales que ella contiene producirían la eflorescencia de la unidad.

##### Agua

El agua deberá ser potable, libre de materias orgánicas y de sustancias deletéreas (aceite, ácidos, etc.). El uso de agua de mar produce eflorescencia en los ladrillos por las sales que contiene.

#### Proporciones para el mortero

La cantidad adecuada de agua de amasado de las mezclas para asentado de ladrillos es aquella que asegura la efectiva adherencia entre el mortero y las unidades de albañilería, y a la vez, confiera al mortero la necesaria trabajabilidad (Abanto, 2007).

Para lograr una adhesión óptima es necesario que:

- La arena este limpia, libre de materia orgánica y que cumpla la siguiente granulometría.

Tabla 9: Granulometría del agregado

| Malla | % que pasa |
| --- | --- |
| N° 4 | 100 |
| N° 8 | 95 - 100 |
| N° 100 | 25 mínimo |
| N° 200 | 10 mínimo |

Fuente: Norma E.070, 2006.

- La unidad de albañilería debe ser humedecida antes de ser asentada; para evitar una succión excesiva.

- El agua debe ser bebible, limpia, libre de sustancias deletéreas, ácidos, álcalis y materia orgánica.

Las proporciones en volumen a utilizar, según la Norma Técnica de edificación E.070 de albañilería son:

Tabla 10: Proporción cemento, cal y arena

| COMPONENTES |  |  |  | USOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Cemento | Cal | Arena |  |
| P1 | 1 | 0 a 1/4 | 3 a 31/2 | Muros Portantes |
| P2 | 1 | 0 a 1/2 | 4 a 5 | Muros Portantes |
| NP | 1 | - | Hasta 6 | Muros No Portantes |

Fuente: NTP-070.

#### Adherencia unidad – mortero

Una buena adherencia entre la unidad y el mortero se logra cuando el mortero penetra en las perforaciones y rugosidades de la unidad, formando una especie de llave de corte entre las hiladas. Para favorecer este proceso es necesario que el mortero se extienda sobre toda la superficie (vertical y horizontal) de la unidad por asentar; además, según Ángel San Bartolomé una forma práctica de comprobar la extensión del mortero es separar las dos unidades después de un minuto de haber sido pegadas, con la finalidad de observar si el mortero ha cubierto toda la superficie de la unidad (San Bartolomé, 1994).

## DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

Según la Norma Técnica Peruana E.070 – Albañilería

- Albañilería o mampostería: material estructural compuesto por ‘unidades de albañilería’ asentadas con mortero o por ‘unidades de albañilería’ apiladas, en cuyo caso son integradas con concreto líquido.

- Muro portante: muro diseñado y construido en forma tal que pueda transmitir cargas horizontales y verticales de un nivel al inferior o a la cimentación. Estos muros componen la estructura de un edificio de albañilería y deberán tener continuidad vertical.

- Muro no portante: muro diseñado y construido en forma tal que solo lleva cargas provenientes de su peso propio y cargas transversales a su plano. Son por ejemplo, los parapetos y los cercos.

- Unidad de albañilería: ladrillos y bloques de arcilla cocida, de concreto o de sílice-cal. Puede ser sólida, hueca, alveolar o tubular.

- Unidad de albañilería alveolar: unidad de albañilería sólida o hueca con alvéolos o celdas de tamaño suficiente como para alojar el refuerzo vertical. Estas unidades son empleadas en la construcción de los muros armados.

- Unidad de albañilería hueca: unidad de albañilería cuya sección transversal en cualquier plano paralelo a la superficie de asiento tiene un área equivalente menor que el 70% del área bruta en el mismo plano.

- Unidad de albañilería sólida (o maciza): unidad de albañilería cuya sección transversal en cualquier plano paralelo a la superficie de asiento tiene un área igual o mayor que el 70% del área bruta en el mismo plano.

- Unidad de albañilería tubular (o pandereta): unidad de albañilería con huecos paralelos a la superficie de asiento.

Según la NTP 331.017 ladrillos de arcilla.

- Arcilla: agregado mineral terroso pétreo que consiste esencialmente de silicatos de aluminio hidratados, plástica cuando está suficientemente pulverizada y humedecida, rígida cuando está seca, y vítrea cuando se quema a una temperatura suficientemente alta (del orden de 1000°c).

- Ladrillo de arcilla: unidad de albañilería fabricada con arcilla, esquisto arcilloso, o sustancias terrosas similares de ocurrencia natural. Conformada mediante moldeo, prensado o extracción y sometida a un tratamiento con calor a temperaturas elevadas (quema). El tratamiento calorífico debe desarrollar suficientes enlaces de origen térmico entre las partículas constituyentes para proveer los requisitos de resistencia y durabilidad de la NTP.

- Ladrillo sólido (macizo): ladrillo que tiene una sección neta, en cualquier plano paralelo a la superficie de asiento, equivalente al 75% o más de la sección bruta medida en el mismo plano.

- Resistencia a la compresión: es la relación entre la carga de rotura a compresión de un ladrillo y su sección bruta.

Según la NTP 339.605. y LA NTP 339.621 unidades de albañilería.

- Muestra: una muestra consiste de por lo menos tres prismas construidos del mismo material y ensayados a la misma edad.

- Unidades de albañilería: ladrillos y bloques de arcilla cocida, de concreto o sílice-cal. Puede ser sólida, hueca o tubular.

- Mortero: material empleado para adherir horizontal y verticalmente a las unidades de albañilería.

- Cemento para mortero: el cemento hidráulico cuyo uso principal es en albañilería, consiste en una mezcla de cemento portland o cemento portland adicionado y materiales plastificantes (tales como cal aérea o cal hidráulica), unida con otros materiales que puedas dar a la mezcla otras propiedades tales como tiempo de fraguado, trabajabilidad, retención de agua y durabilidad.

CAPÍTULO III MATERIALES Y MÉTODOS

# CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS.

## UBICACIÓN GEOGRÁFICA O ESPACIAL DE LA INVESTIGACIÓN:

La investigación se realizó en el distrito, provincia y departamento de Cajamarca, en el Laboratorio de Ensayos de Materiales "Mg. lng. Carlos Esparza Díaz", edificio 1 “C” de la Facultad de Ingeniería, de la Universidad Nacional de Cajamarca.

      - Dirección

Av. Atahualpa N° 1050.

      - Coordenadas geográficas (grados, minutos, segundos)

Latitud: 7° 10’ 3.01" S

Longitud: 78° 29' 42.5" W

      - Coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator)

X: 776651

Y: 9206979

      - Uso: 17

Figura 18: Mapa de ubicación del laboratorio "Mg. lng. Carlos Esparza Díaz",

Ubicación de las ladrilleras.

Ladrillera artesanal de concreto del Sr. Santiago Pajares Vigo de la ciudad de Cajamarca.

      - Dirección

Jr. Cuzco N° 115 – Barrio Mollepampa.

      - Coordenadas geográficas (grados, minutos, segundos)

Latitud: 7° 10’ 43.08" S

Longitud: 78° 29' 41.6" W

      - Coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator)

X: 776671

Y: 9205725

      - Uso: 17

Ladrillera artesanal de arcilla del Sr. Wiliam Ñontol Herrera de la ciudad de Cajamarca.

      - Dirección

Carretera a Shultin S/N – Caserío Santa Barbara.

      - Coordenadas geográficas (grados, minutos, segundos)

Latitud: 7° 10’ 36.9" S

Longitud: 78° 29' 51" W

      - Coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator)

X: 776413.4

Y: 9211472

      - Uso: 17

## UBICACIÓN TEMPORAL DE LA INVESTIGACIÓN:

La investigación se realizó entre los meses de noviembre del 2017 a marzo del 2018.

## RECURSOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN:

### Recursos humanos:

- Tesista: Bach. Ing. Benedito Bardales Briones

- Asesor: Dr. Ing. Miguel Ángel Mosqueira Moreno

### Recursos materiales

- Ladrillo artesanal king kong de concreto del barrio Mollepampa del distrito de Cajamarca, provincia y departamento de Cajamarca, adquiridos el 05 de enero del 2018, de la fábrica del señor Santiago Pajares Vigo, la cual la denominaremos como: ladrillera de concreto.

- Ladrillo artesanal king kong de arcilla del distrito de Cajamarca, provincia y departamento de Cajamarca, adquiridos el 08 de enero del 2018, de la fábrica del señor Wiliam Ñontol Herrera, la cual la denominaremos como: ladrillera de arcilla.

- Arena gruesa de la cantera del rio Chonta.

- Cemento Portland Tipo 1 (bolsa color verde)

- Sacos

### Equipos

- 01 balanza con capacidad de 5000 g y una aproximación de 0.1 g

- 01 escuadra metálica graduada al 1 mm.

- 01 regla metálica graduada al1mm.

- 01 cámara fotográfica.

- 01 vernier de laboratorio graduado al 0.1 mm

- 01 horno ventilado de 110 °C – 115 °C.

- 01 Deflectómetro

- 01 pozo para sumergir ladrillos en agua potable.

- Mallas ASTM N° 4, 8, 16, 30, 50, 100 y 200.

- 01 Nivel topográfico y trípode.

## METODOLOGÍA A SEGUIR EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

La presente tesis fue en su primera parte descriptiva, luego a ser explicativo y finalmente comparativa. Por la naturaleza de las variables se tiene una investigación de diseño experimental, porque se realizará sin manipular las variables independientes, y se observarán los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, en un momento dado, para después analizarlos.

### Procedimiento

Para alcanzar los objetivos planteados, se siguió el siguiente procedimiento:

- Revisión bibliográfica especializada

- Extracción de arena gruesa de cantera

- Transporte de arena gruesa al laboratorio Carlos Esparza Díaz de la Universidad Nacional de Cajamarca

- Toma de muestras del agregado para la determinación de las características físicas y mecánicas de los agregados.

- Análisis granulométrico de acuerdo a las Normas NTP 400.012.

- Determinación del módulo de finura, según la Norma NTP 400.011

- Se determinó los pesos específicos y porcentajes de absorción, según la Norma NTP 400.022, ASTM C-728.

- Se determinó el contenido de humedad, según la Norma NTP 400.01 O, ASTM C-728.

- Se calculó el peso unitario de la arena gruesa, según la Norma NTP 400.017.

- Obtención de los ladrillos artesanales de arcilla y de concreto.

- Elaboración de diseño de mezcla para el mortero.

- El diseño del mortero se realizó analíticamente, con los datos obtenidos de las propiedades del agregado fino de la cantera del río Chonta, cemento portland tipo 1 y agua.

- De acuerdo a la norma: E-070, se diseña para muros portantes por lo que, el mortero elegido es del tipo P2, en proporciones de 1:5 (cemento: arena).

- Ensayo a compresión de los especímenes del mortero a los 28 días.

- Determinación de las propiedades físicas y mecánicas de las unidades de albañilería.

      - Variación dimensional

- Se usaron 10 unidades de cada tipo de ladrillo, el ensayo se realizó de acuerdo a la Norma NTP 399.613 y consistió en:

- Se secó los ladrillos en un horno ventilado de 110 °C a 115 °C, por 24 horas.

- Después del secado se dejó enfriar a una temperatura de 18°C, por un periodo de 6 horas, para luego pesar con una aproximación de 0.1 g., luego se procedió a limpiar las aristas y los lados del ladrillo, para eliminar las partículas sueltas y salientes.

- Se midió con una regla metálica y un vernier graduado al milímetro, el largo, ancho y alto, a la mitad de las aristas que limitan cada cara, realizándose 4 medidas: por cada una de las dimensiones.

- Se expresan los resultados en porcentaje, y se calcula mediante la siguiente fórmula, con una aproximación de 0.5 mm.

V=ME-MPME×100

Dónde:

V   	: Variabilidad dimensional (%).

ME	: Medida especificada por el fabricante (mm).

MP	: Medida promedio (mm).

      - Alabeo

- Se usaron 10 unidades de cada tipo de ladrillo, el ensayo se realizó de acuerdo a la norma NTP 399.613 y consistió en:

- Con una varilla de acero con borde recto o un nivel, regla o cuña de acero graduada al 1 mm y una superficie plana de acero o vidrio de 300mm * 300mm (en nuestro caso un nivel y una regla graduada al milímetro, tal y como indica la norma)

- Luego se procedió a registrar los valores de alabeo, dependiendo si era cóncavo o convexo, observado cuando se colocó en forma diagonal el nivel sobre el centro de las dos caras paralelas al de asiento o de vértice a vértice con una escuadra graduada y se midió el alabeo con la regla metálica graduada al 1 mm.

      - Succión

- Los ladrillos se secaron en el horno a una temperatura de 110° C por 24 horas y luego se pesaron.

- Se registró el peso seco reiteradas veces hasta no obtener variaciones, cuando sucedió lo contrario el ladrillo debió permanecer en el horno.

- Se preparó una bandeja de metal con agua potable y se colocó sobre ésta, dos barras lisas de acero de 1/2" que sirvieron de apoyo para el ladrillo, se colocaron durante un minuto y llenar la bandeja con la finalidad de mantener el nivel de agua original

- Luego la unidad húmeda se pesó.

- La succión se expresó en gramos por minuto en un área normalizada de 200 cm2, como indica la Norma E-070 y se calculó mediante la siguiente fórmula.

S=200 x (Psuc-Psec)Área Bruta

Dónde:

S	: Succión

Psuc	: Peso en gramos de la unidad luego de ser sumergido durante 1 min.

Psec	: Peso seco en gramos de la unidad luego de permanecer en el horno.

      - Absorción

- Las unidades fueron puestas en el horno a una temperatura de 110° C por no menos de 24 horas para que estén completamente secas.

- Se pesaron las unidades después de haberse enfriado en aproximadamente 3 horas. Se registró el peso reiteradas veces hasta no obtener variaciones.

- Luego se sumergió totalmente a las unidades en un recipiente de agua por 24 horas, luego de este tiempo se vuelven a pesar, obteniendo de esta manera la absorción de la unidad.

- La absorción se muestra en porcentaje como se indica en la siguiente fórmula:

Abs %=Psaturado-PsecoPsecox 100

Dónde:

Abs		: Absorción.

Psaturado	: Peso saturado 24 h en agua fría en Kg.

Pseco		: Peso seco en Kg.

      - Compresión simple

- Se usaron 10 unidades de cada tipo de ladrillo, para el ensayo utilizamos la norma E.070 del Reglamento Nacional de edificaciones.

- Una vez recogido las muestras de cada ladrillera seleccionada, se procedió a codificar las 10 unidades de cada ladrillera para ser ensayadas a la resistencia a la compresión.

- Este ensayo se realizó con las muestras secas, midiendo su largo, ancho y alto.

- Luego se procedió a ensayar en la máquina universal para ensayos de compresión uniaxial registrando la carga soportada por cada unidad ensayada.

- La resistencia a compresión fb se determina dividiendo la carga de rotura entre el área bruta; y la resistencia a compresión característica f’b se obtiene restando una desviación estándar  al promedio de los resultados, según la norma E. 070.

- Elaboración de las pilas y muretes de albañilería, para cada tipo de ladrillo.

- En la construcción de las pilas se verifico la verticalidad de las mismas así como el espesor de la junta de 1.5 cm.

- De igual manera para la construcción de los muretes se trabajó con el mismo espesor de junta y verifico niveles y verticalidad de los mismos.

- Curado de pilas y muretes de albañilería.

- Ensayo a compresión de las pilas de albañilería a los 28 días.

      - Cálculo del módulo de elasticidad en Pilas (Em)

Se coloca un deformímetro en la maquina universal de compresión uniaxial, que permita medir las deformaciones totales cada 500 kg de carga aplicada para cada una de las muestras a ensayar, con los datos obtenidos se procede a dibujar la gráfica Esfuerzo vs deformación unitaria, haciendo un diagrama de dispersión para cada tipo de ladrillo (artesanal de arcilla y artesanal de concreto).

Para calcular el módulo de elasticidad se toma de la gráfica esfuerzo vs deformación unitaria, el 50% del esfuerzo restado el 10% del mismo, dividido al 50 % de la deformación unitaria menos el 10%, esto se debe a que por razones de seguridad y precisión en los ensayos se obvia la parte inicial del ensayo (10%), y se toma el 50%, debido a que las pilas contienen cemento y en este elemento se considera que el primer 50% es elástico lineal.

Por lo descrito anteriormente la formula a utilizar para el cálculo del módulo de elasticidad es la siguiente:

Em=(P50%-P10%)/A(ε50%-ε10%)/Li

Dónde:

P50% y P10%: Carga axial al 50% y al 10%

ε50% y ε10%: Deformación al 50% y al 10%

A: Área de la sección transversal.

Li: longitud inicial.

Em: Módulo de elasticidad.

En resumen:

Em=δε

Dónde:

: σ’(50%) – σ’(10%): 50% menos el 10% del esfuerzo

: ’(50%) –  ’(10%): 50% menos el 10% de la deformación unitaria.

Em: Módulo de elasticidad.

- Ensayo al corte en los muretes de albañilería a los 28 días.

- Tratamiento y análisis de datos y presentación de resultados

- Conclusiones y recomendaciones.

### Población

Se considera como población las unidades de albañilería de concreto producidas artesanalmente en la ladriñera del Sr. Santiago Pajares Vigo y las unidades de albañilería de arcillas producidas en los hornos del Sr. Wiliam Ñontol Herrera del Distrito, Provincia y Departamento de Cajamarca, durante el periodo de noviembre del 2017 a marzo del 2018.

### Muestra.

Para realización del siguiente trabajo se tomará como muestra:

      - 01 centro de producción de ladrillo artesanal de concreto que pertenece al Sr. Santiago Pajares Vigo, el tamaño de muestra es de n = 250 unidades.

      - 01 centro de producción de ladrillo artesanal de arcilla que pertenece al Sr. Wiliam Ñontol Herrera, el tamaño de muestra es de n = 250 unidades.

### Técnica del muestreo.

El muestreo se realizó por juicio y conveniencia, debido a que la fábrica del Sr. Santiago Pajares Vigo, produce hasta 30 millares al mes de unidades de albañilería, y la fábrica del Sr. Wiliam Ñontol Herrera, produce de 10 a 15 millares cada 3 meses.

## TRATAMIENTO, ANÁLISIS DE DATOS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Los resultados del tratamiento y análisis de los datos de las características de los materiales fueron de la arena gruesa, de las unidades de albañilería y del mortero. Se presentaron las siguientes características de los agregados: análisis granulométrico módulo de finura, pesos específicos y porcentajes de absorción, se determinó el contenido de humedad, y se calculó el peso unitario de la arena gruesa. De las unidades de albañilería se determinó su variación dimensional, alabeo, succión y absorción.

Los datos de las propiedades mecánicas de las unidades de albañilería se trataron, analizaron y se presentaron según las observaciones. La presentación de estos datos se dio en tablas y gráficos. En las tablas se consideraron: el número de orden, la codificación, la altura, el área, el peso, la carga, el esfuerzo y el tipo de falla de cada uno de los especímenes.

Con el análisis de los resultados promedios anteriores se realizó la prueba de hipótesis indicando la contratación de la hipótesis general.

### Variación dimensional

Tabla 11: Resultado de ensayo de variación dimensional

| Ladrillo artesanal de concreto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Características | Largo | Ancho | Alto |
| Medidas Brindadas por el fabricante : | 220 mm | 130 mm | 80 mm |
| Desviación estándar : | 1.58 | 0.42 | 2.37 |
| Medidas Promedio : | 216.1 mm | 124.1 mm | 78.8 mm |
| Variación Dimensional : | 1.76% | 4.58% | 1.53% |
| Coeficiente de Variación : | 0.73% | 0.34% | 3.01% |
| Ladrillo artesanal de arcilla |  |  |  |
| Características | Largo | Ancho | Alto |
| Medidas Brindadas por el fabricante : | 220 mm | 130 mm | 75 mm |
| Desviación estándar : | 1.76 | 1.24 | 1.67 |
| Medidas Promedio : | 220.9 mm | 129.7 mm | 78.4 mm |
| Variación Dimensional : | 0.41% | 0.25% | 4.57% |
| Coeficiente de Variación : | 0.80% | 0.95% | 2.13% |

Fuente: Elaboración propia

### Alabeo

Tabla 12: Resultado de ensayo de alabeo

| Ladrillo artesanal de arcilla |  |
| --- | --- |
| Cóncavo | 1.10 mm |
| Convexo | 0.78 mm |
| Ladrillo artesanal de concreto |  |
| Cóncavo | 1.05 mm |
| Convexo | 0.83 mm |

Fuente: Elaboración propia

### Compresión simple

Tabla 13: Resultado de ensayo a compresión simple.

| Ladrillo artesanal de arcilla |  |  |
| --- | --- | --- |
| Característica | Mpa | kg/cm² |
| Resistencia a la compresión promedio (fb) | 3.04 | 30.96 |
| Desviación estándar (σ) | 0.36 | 3.71 |
| Resistencia característica a la compresión (f'b) | 2.67 | 27.26 |
| Coeficiente de variación (cv) | 12.0% | 12.0% |
| Ladrillo artesanal de concreto |  |  |
| Característica | Mpa | kg/cm² |
| Resistencia a la compresión promedio (fb) | 11.72 | 119.52 |
| Desviación estándar (σ) | 0.55 | 5.60 |
| Resistencia característica a la compresión (f'b) | 11.17 | 113.92 |
| Coeficiente de variación (cv) | 4.69% | 4.69% |

Fuente: Elaboración propia

### Succión

Tabla 14: Resultado de ensayo a succión.

| Ladrillo artesanal de arcilla |  |
| --- | --- |
| Característica | g/200cm2-min |
| Succión Promedio | 45.04 |
| Desviación Estándar (s) | 5.41 |
| Coeficiente de Variación (c.v) | 12.00% |
| Ladrillo artesanal de concreto |  |
| Característica | g/200cm2-min |
| Succión Promedio | 16.00 |
| Desviación Estándar (s) | 4.22 |
| Coeficiente de Variación (c.v) | 26.36% |

Fuente: Elaboración propia

### Absorción

Tabla 15: Resultado de ensayo a absorción.

| Ladrillo artesanal de arcilla |  |
| --- | --- |
| Absorción Promedio | 14.79% |
| Desviación Estándar (s) | 1.12 |
| Coeficiente de Variación (c.v) | 7.58% |
| Ladrillo artesanal de concreto |  |
| Absorción Promedio | 6.53% |
| Desviación Estándar (s) | 0.23 |
| Coeficiente de Variación (c.v) | 3.49% |

Fuente: Elaboración propia

### Pilas

#### Ensayo de resistencia a compresión axial

Tabla 16: Resultado de ensayo a compresión axial.

| Ladrillo Artesanal de Arcilla |  |
| --- | --- |
| Espécimen | Resistencia compresión kg/cm² |
| PILAA-01 | 18.58 |
| PILAA-02 | 22.81 |
| PILAA-03 | 21.25 |
| PILAA-04 | 21.67 |
| PILAA-05 | 19.70 |
| Resistencia a la compresión promedio | 20.80 |
| Desviación estándar | 1.67 |
| Resistencia a la compresión característica | 19.13 |
| Coeficiente de variación (%) | 8.02% |
| Ladrillo Artesanal de Concreto |  |
| Espécimen | Resistencia compresión kg/cm² |
| PILAC-01 | 70.56 |
| PILAC-02 | 69.03 |
| PILAC-03 | 56.08 |
| PILAC-04 | 51.98 |
| PILAC-05 | 59.84 |
| Resistencia a la compresión promedio | 61.50 |
| Desviación estándar | 8.09 |
| Resistencia a la compresión característica | 53.41 |
| Coeficiente de variación (%) | 13.15% |

Fuente: Elaboración propia

#### Módulo de elasticidad en pilas.

Tabla 17: Módulo de elasticidad para pilas de ladrillos de arcilla y de concreto.

| PILA DE LADRILLO | u(100%) | u(10%) | u(50%) | u(100%) | u(10%) | u(50%) | Em Práctica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (*10-3) | (*10-3) | (*10-3) | (Kg/cm2) | (Kg/cm2) | (Kg/cm2) | (Kg/cm2) |
| Arcilla | 2.10 | 0.21 | 1.05 | 33.04 | 3.30 | 16.52 | 1.57E+04 |
| Concreto | 3.84 | 0.38 | 1.92 | 87.08 | 8.71 | 43.54 | 2.27E+04 |

Fuente: Elaboración propia

### Muretes

#### Peso volumétrico

Tabla 18: Resultados del peso volumétrico de muretes de ladrillo.

| Ladrillo Artesanal de | Espécimen | Peso Volumétrico (ton/m³) | Promedio (ton/m³) |
| --- | --- | --- | --- |
| Arcilla | MLAA-01 | 1.87 | 1.79 |
|  | MLAA-02 | 1.79 |  |
|  | MLAA-03 | 1.71 |  |
| Concreto | MLAC-01 | 2.03 | 2.06 |
|  | MLAC-02 | 1.98 |  |
|  | MLAC-03 | 2.16 |  |

Fuente: Elaboración propia

#### Ensayo de resistencia al corte de los muretes.

Tabla 19: Resultados de la resistencia al corte en muretes

| Ladrillo artesanal de arcilla |  |
| --- | --- |
| Espécimen | Resistencia al corte kg/cm² |
| MLAA-01 | 3.17 |
| MLAA-02 | 3.25 |
| MLAA-03 | 3.38 |
| Resistencia a la compresión promedio | 3.26 |
| Desviación estándar | 0.11 |
| Resistencia a la compresión característica | 3.16 |
| Coeficiente de variación (%) | 3.28% |
| Ladrillo artesanal de concreto |  |
| Espécimen | Resistencia compresión kg/cm² |
| MLAC-01 | 8.32 |
| MLAC-02 | 7.72 |
| MLAC-03 | 7.50 |
| Resistencia a la compresión promedio | 7.85 |
| Desviación estándar | 0.42 |
| Resistencia a la compresión característica | 7.42 |
| Coeficiente de variación (%) | 5.40% |

Fuente: Elaboración propia

#### Módulo de corte en muretes (Gm)

Tabla 20: Resultados del módulo de corte en muretes.

| MURETE DE LADRILLO | u(100%) | u(10%) | u(50%) | u(100%) | u(10%) | u(50%) | Gm Práctica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (*10-3) | (*10-3) | (*10-3) | (Kg/cm2) | (Kg/cm2) | (Kg/cm2) | (Kg/cm2) |
| Arcilla | 1.19 | 0.12 | 0.60 | 3.57 | 0.36 | 1.78 | 2.99E+03 |
| Concreto | 1.49 | 0.15 | 0.75 | 9.89 | 0.99 | 4.95 | 6.63E+03 |

Fuente: Elaboración propia

### Mortero

Tabla 21: Proporciones de cemento/arena/agua del mortero

| MORTERO TIPO P2 | CEMENTO | AGREGADO FINO | AGUA Aprox. |
| --- | --- | --- | --- |
| Proporción en Volumen | 1 | 5 | 0.85 lts |
| Proporción en Peso (Materiales Secos) | 1.00 | 4.85 | 36.13 Lts/bolsa |
| Proporción en Peso (Materiales Húmedos) | 1.00 | 4.97 | 34.58 Lts/bolsa |

Fuente: Elaboración propia

Tabla 22: Resultados de los ensayos de compresión del mortero

| Mortero Tipo P2 (1:5) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Característica | kg/cm² | Mpa |
| Resistencia a la compresión promedio (fc) | 127.32 | 12.48 |
| Desviación estándar (σ) | 4.39 | 0.43 |
| Resistencia a la compresión característica (f'c) | 122.92 | 12.05 |
| Coeficiente de variación c.v (%) | 3.45% | 3.45% |

Fuente: Elaboración propia

CAPÍTULO IV       ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

# CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.

## ANÁLISIS DE RESULTADOS

### Aceptación de la unidad

Según la Norma E-070. Para considerarse las unidades de albañilería representativas debería de cumplirse que:

- Si la muestra presentase más de 20% de dispersión en los resultados (coeficiente de variación), para unidades producidas industrialmente, o 40% para unidades producidas artesanalmente, se ensayará otra muestra y de persistir esa dispersión de resultados, se rechazará el lote.

- La absorción de las unidades de arcilla y sílico calcáreas no será mayor que 22%.

- La unidad de albañilería no tendrá materias extrañas en sus superficies o en su interior, tales como guijarros, conchuelas o nódulos de naturaleza calcárea.

- La unidad de albañilería de arcilla estará bien cocida, tendrá un color uniforme y no presentará vitrificaciones. Al ser golpeada con un martillo, u objeto similar, producirá un sonido metálico.

- La unidad de albañilería no tendrá resquebrajaduras, fracturas, hendiduras grietas u otros defectos similares que degraden su durabilidad o resistencia.

- La unidad de albañilería no tendrá manchas o vetas blanquecinas de origen salitroso o de otro tipo.

### Descripción de las unidades de albañilería utilizadas

Los ladrillos fabricados artesanalmente en las ladrilleras del señor Santiago Pajares Vigo y del señor Wiliam Ñontol Herrera de Cajamarca, no cumplen con las características que los fabricantes indicaron al momento de la venta. Estas en lo que se refiera a dimensiones, resistencia y comportamiento estructural, clasificando así como: ladrillo Tipo 1 para uso restringido en viviendas de 1 o 3 pisos y evitando el contacto directo con la lluvia o el suelo.

Las especificaciones obtenidas en los lugares de compra para cada uno de los tipos de ladrillo, son las que se mencionan en las Tablas 23 y Tabla 24.

Tabla 23: Especificaciones técnicas ladrillera del Sr. Santiago Pajares

| Características | Ladrillo artesanal de la ladrillera del Sr. Santiago Pajares Vigo |
| --- | --- |
| Tipo : | King Kong Sólido de Cemento |
| Dimensiones : | 220x130x80 mm |
| Número de probetas por ensayo : | 10 unidades |
| Peso por unidad : | 7.25 Kg |
| Resistencia característica a compresión : | 120 Kg/cm2 |
| Alabeo : | 2 mm |

Fuente: Especificaciones técnicas Sr. Santiago Pajares

Tabla 24: Especificaciones técnicas ladrillera del Sr. Wiliam Ñontol

| Características | Ladrillo artesanal de la ladrillera del Sr. Wiliam Ñontol Herrera |
| --- | --- |
| Tipo : | King Kong Sólido de Arcilla |
| Dimensiones : | 220x130x75 mm |
| Número de probetas por ensayo : | 10 unidades |
| Peso por unidad : | 2.80 Kg/Unidad |
| Resistencia característica a compresión : | 55 Kg/cm2 |
| Alabeo : | 2 mm |

Fuente: Especificaciones técnicas Sr. Wiliam Ñontol

### Ensayos clasificatorios

De las pruebas clasificatorias que se realizaron en el laboratorio de Ensayos de Materiales "Mg. lng. Carlos Esparza Díaz", de la Universidad Nacional de Cajamarca, se obtuvieron las tablas mostradas en el Anexo 1.0.

#### Variación dimensional

Los ladrillos producidos artesanalmente de arcilla, tienen una variación dimensional de:

- A lo largo de ± 0.90 mm

- A lo ancho de ± 0.30 mm

- A lo alto de ± 3.40 mm

Clasificando de esta manera como ladrillos Tipo IV con máximos permitidos de ± 2 mm, ± 3 mm, ± 4 mm (largo, ancho, alto) respectivamente.

Los ladrillos producidos artesanalmente de concreto, tienen una variación dimensional de:

- A lo largo de ± 3.88 mm

- A lo ancho de ± 5.95 mm

- A lo alto de ± 1.22 mm

Clasificando de esta manera como ladrillos Tipo I con máximos permitidos de ± 4 mm, ± 6 mm, ± 8 mm (largo, ancho, alto) respectivamente.

Esta clasificación que se hace es según la Norma Técnica IITINTEC 331.017, actualizaciones de NT 339.613 y la Norma Técnica E- 070, normas que brindan intervalos de variación de las dimensiones (mm) de los ladrillos para albañilería, clasificándolos en cuatro tipos (I, II, III o IV).

#### Alabeo

Tal como determina la Norma Técnica  E - 070 y normas predecesoras, la concavidad máxima para un ladrillo tipo V es de 2 mm; estando dentro de esta clasificación los ladrillos artesanales de arcilla y de concreto, utilizados en nuestro ensayo, para este parámetro.

Es indispensable que el alabeo de los ladrillos sea mínimo ya que de este parámetro dependerá el espesor de junta de la albañilería; y debe, tenerse en cuenta que por cada centímetro superior al espesor normado de un centímetro (01cm) de junta, la resistencia de esta disminuye en un 15%.

#### Compresión simple

De acuerdo a la norma técnica E-070 y normas predecesoras, los ladrillos producidos artesanalmente de arcilla, al obtener una resistencia a la compresión simple de 3.04 Mpa (30.96 kg/cm2), No alcanzan a clasificar según la norma, debido a que; los ladrillos Tipo I (clasificación más baja según norma E-070), admiten un mínimo de 4.9 Mpa (50.00 kg/cm2).

Y los ladrillos producidos artesanalmente de concreto, al obtener una resistencia a la compresión simple de 11.72 Mpa (119.52 kg/cm2), están clasificando como ladrillos Tipo III, que admite un mínimo de 9.3 Mpa (95.00 kg/cm2).

Según la norma “NTP 399.601, UNIDADES DE ALBAÑILERÍA, ladrillos de concreto, requisitos”, los ladrillos artesanales de concreto ensayados clasifican como Tipo 10 (clasificación más baja según dicha norma).

De la Tabla 13 (resultados de ensayos a compresión), observamos que el coeficiente de variación de los ladrillos artesanales de arcilla es mucho mayor al coeficiente de variación de los ladrillos artesanales de concreto, esto se debe a la variabilidad de la combinación de elementos constituyentes, es decir, fabricando los ladrillos de modo artesanal las proporciones de arcilla, arena, el tiempo de reposo de la arcilla, el amasado, el tiempo de quemado de las unidades y la ubicación de los ladrillos en el horno (parte baja, media o alta) varía entre tanda y tanda, conllevando esto a una variación de características entre unidades de arcilla.

### Ensayos no clasificatorios

Estos ensayos se realizan con la finalidad de conocer parámetros característicos, y así escoger las medidas adecuadas para el tratamiento de las unidades antes de ser asentadas, el tratamiento y procedimiento de la información se puede observar en las tablas del Anexo 2.0 y los resultados son:

#### Succión

Con esta propiedad física se sabe si es necesario regar los ladrillos el mismo día del asentado o el día anterior al sentado, pues según la norma técnica E-070, menciona que: “si la succión de los ladrillos de arcilla es superior a 20 g/200cm2 - min, estos deberán ser regados por media hora el día anterior entre 10 a 15 horas antes del asentado. Mientras que para los ladrillos de concreto solo se necesita una pasada de brocha húmeda en ambas caras del ladrillo”.

En concordancia con la Norma Técnica E-070, al haber obtenido un valor de succión superior a 20 g/200cm2-min (45.04 g/200cm2-min) para los ladrillos fabricados artesanalmente de arcilla estos deberán ser regados un mínimo de media hora un día antes del asentado.

Y como para los ladrillos fabricados artesanalmente de concreto se obtuvo un valor de succión promedio menor al indicado en la norma E-070 (16.00g/200cm2-min), para ellos solo es necesario pasar con una brocha húmeda ambas caras antes el asentado.

Para este ensayo vemos que el coeficiente de variación mayor es de los ladrillos artesanales de concreto, esto se debe que no existe una sola dosificación en la ladrillera y que los elementos primarios no sean del mismo origen.

#### Absorción

Esta propiedad nos permite tener una visión aproximada del tiempo de curado de los muros, además de tener cierta relación con el tiempo de regado de la albañilería antes del asentado.

De acuerdo a la norma técnica E-070, la absorción para los ladrillos de arcilla y de concreto debe ser menor al 22% y al 15% respectivamente.

De la tabla 15 podemos ver que las muestras ensayadas cumplen con no exceder el porcentaje máximo de absorción 14.79% para los ladrillos fabricados artesanalmente de arcilla y 6.53% para los ladrillos fabricados artesanalmente de concreto.

### Prismas de albañilería

Estos ensayos se realizan con la finalidad de observar el comportamiento estructural de las unidades de albañilería, el procedimiento de construcción y ensayo se realizó según la norma técnica 339.613, el procesamiento de la información y cálculo de resultados se puede consultar en el Anexo 3.0.

#### Pilas

- Ensayo de resistencia a compresión axial

De acuerdo a la Norma E-070, la resistencia a compresión axial mínima para pilas de ladrillos de arcilla Tipo I es de 35 Kg/cm2 y para pilas de ladrillo de concreto indica una resistencia mínima de 74Kg/cm2.

De la tabla 16, podemos observar que la resistencia a la compresión promedio que alcanzan nuestras pilas de ladrillo de arcilla (20.80 Kg/cm2) y las pilas de ladrillo de concreto (61.50 Kg/cm2) no cumple con la resistencia mínima indicada en la norma E-070.

De la misma tabla observamos que la resistencia a compresión promedio de las pilas de ladrillo artesanal de concreto es el 296% de la resistencia de las pilas de ladrillo artesanal de arcilla. Así también el coeficiente de variación es mayor para las pilas de ladrillos de concreto.

- Módulo de elasticidad en pilas.

Según las gráficas que se muestran en los anexos y de acuerdo a la tabla 19 el módulo de elasticidad en pilas de ladrillo fabricados artesanalmente de arcilla tiene un valor de 1.57E+04 Kg/cm2 y las pilas del ladrillo fabricados artesanalmente de concreto, tiene un valor de 2.27E+04 Kg/cm2.

De lo descrito anteriormente se puede deducir que el módulo de elasticidad de las pilas de albañilería elaborado con ladrillo artesanal de concreto, tiene mayor capacidad de elasticidad a diferencia de las pilas elaboradas con ladrillo fabricado artesanalmente de arcilla ∆Em = 0.70E+04. El cual tiene un mejor comportamiento ante las cargas axiales a compresión.

#### Muretes

- Peso volumétrico

El peso volumétrico se calcula con la finalidad de obtener información que con posterioridad se usará para el metrado de cargas en edificaciones, la NTP E-020 cargas en edificaciones, establece un peso volumétrico de 1.8Ton/m3 para la albañilería cocida sólida.

De la Tabla 18 observamos que el murete de ladrillo fabricado artesanalmente de arcilla, tiene menor peso volumétrico respecto al murete de ladrillo fabricado artesanalmente de concreto, por el material utilizado. Así mismo el peso volumétrico del murete de ladrillo de arcilla es menor a lo indicado a la norma, mientras que el de concreto supera al peso volumétrico de la albañilería indicado. Según esto, el ladrillo artesanal de concreto es recomendable en viviendas de máximo dos niveles.

- Ensayo de resistencia al corte de los muretes.

Según la norma E-070, los muretes de ladrillos king kong de arcilla artesanal deben de alcanzar una resistencia la corte de 0.5Mpa o 5.1Kg/cm2 y los muretes de ladrillos de concreto deben de tener una resistencia al corte de 0.8Mpa o 8.1Kg/cm2

De la Tabla 19, al comparar las resistencias obtenidas en laboratorio con lo especificado en la norma, vemos que los muretes de arcilla y concreto no alcanzan lo especificado en la norma. La resistencia promedio al corte de los muretes del ladrillo artesanal de concreto, es mayor respecto a la resistencia promedio al corte del ladrillo artesanal de arcilla, ∆v'm = 4.26 kg/cm2, esto es reflejo de que la unidad con mayor resistencia es el de concreto.

De la misma tabla también podemos apreciar que el coeficiente de variación 3.28% y 5.4% de ambos tipos de muretes es mínima, por lo que se considera representativo el ensayo.

- Módulo de corte en muretes (Gm)

Según las gráficas de los anexos y la tabla 20, el módulo de corte de muretes elaborados de ladrillo artesanal de arcilla tiene un valor de 2.99E+03 Kg/cm2 y muretes elaborados de ladrillo artesanal de concreto, tiene un valor de 6.63E+03 Kg/cm2.

De esto se puede deducir que el Módulo de corte de los muretes de albañilería elaborado con ladrillo artesanal de concreto, tiene mayor capacidad al corte que los muretes elaboradas con ladrillo artesanal de arcilla, ∆Gm = 3.64E+03. El cual tendrá un mejor comportamiento ante las cargas sísmicas.

### Mortero

El mortero hecho de cemento/arena/ agua, es el ligante utilizado para unir los ladrillos en la albañilería, para tener un comportamiento monolítico en la estructura éste (el mortero) debe tener una resistencia característica a la compresión similar a las de las unidades de albañilería, es decir, la resistencia a la compresión de las probetas de mortero debe estar alrededor 55 y 110 kg/cm2 como mínimo, es por este motivo que se realizó un diseño en proporción en volumen de 1:5:0.85 (cemento/arena/agua), esperando alcanzar una resistencia promedio de 110Kg/cm2 tal como lo muestra el Anexo 4.0.

El espesor de las juntas de mortero tanto horizontales como verticales en las pilas y muretes de albañilería fue de 1.5 cm.

La Tabla 22 nos indica que el mortero ha tenido una resistencia mayor (F’c=122.92kg/cm2) a la resistencia de diseño F’c=110 Kg/cm2 cual ha contribuido en el aumento de la resistencia axial en las pilas.

## DISCUSIÓN DE RESULTADOS

- En concordancia con la investigación de Fernández Baqueiro, L. et al., donde concluyen que la resistencia a compresión diagonal de la mampostería es función de la adherencia bloque-mortero, de acuerdo a los resultados de nuestra investigación y al tipo de falla que se obtuvo en los muretes, confirmamos que efectivamente depende mucho que se mantenga una estructura monolítica entre la unidad de albañilería y el mortero.

- En la investigación de Rozo Rincón, SM. et al., concluye que la resistencia mecánica a la compresión depende directamente de porcentaje de absorción de agua que tengan las piezas, en nuestra investigación podemos notar que las unidades que tienen mayor absorción son las que tienen menor resistencia a la compresión. Como consecuencia que las unidades no cumplen con el porcentaje de absorción  máximo que indica la norma, es que las unidades de albañilería no llegan a la resistencia mínima indica en la norma.

- Pérez Culquechicon, TJ., en su investigación ensaya el ladrillo de concreto tipo IV elaborado en laboratorio, el cual alcanza dicha clasificación por haber controlado la calidad de los agregados del ladrillo, así como el tiempo de vibrado y la dosificación, lo que no sucede con la fabricación de los ladrillos artesanales de concreto utilizados en nuestra investigación, por lo que no cumplen con las características de un ladrillo tipo IV.

- Mego Barboza, A., Lulichac Sáenz, FC. y Tapia Cabrera, C en sus investigaciones realizadas sobre las propiedades físico-mecánicas de unidades de albañilería artesanal llegan a la conclusión de que estos ladrillos artesanales no alcanzan la clasificación indicada en la norma E-070, al igual que nuestra investigación el ladrillo artesanal de arcilla tampoco alcanza la resistencia mínima.

## CONTRASTE DE HIPÓTESIS.

La hipótesis planteada resulta correcta, dado que el ladrillo con mejores propiedades mecánicas resulta ser el de concreto respecto al de arcilla.

CAPÍTULO V  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

# CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## CONCLUSIONES

- El ladrillo con mejores propiedades mecánicas resultó ser el ladrillo artesanal de concreto respecto al ladrillo artesanal de arcilla. Así tenemos que: Las unidades de albañilería artesanal de concreto alcanzaron una resistencia promedio del 386% de la resistencia alcanzada por los ladrillos artesanales de arcilla. Las pilas de albañilería artesanal de concreto alcanzaron una resistencia promedio del 295% de la resistencia alcanzada por las pilas de albañilería artesanal de arcilla. Los muretes de albañilería artesanal de concreto alcanzaron una resistencia promedio del 240% de la resistencia alcanzada por los muretes de albañilería artesanal de arcilla.

- Según variación dimensional, el ladrillo artesanal de arcilla clasifica como Tipo  IV y el ladrillo artesanal de concreto como Tipo III. Para el alabeo ambos clasifican como Tipo V y para la compresión simple, los ladrillos artesanales de arcilla no alcanzan clasificación, su uso será restringido en viviendas y evitando el contacto directo con la lluvia o el suelo y el ladrillo artesanal de concreto alcanza la clasificación de ladrillo Tipo III y según la norma NTP 399.601, los ladrillos artesanales de concreto clasifican como Tipo 10 (clasificación más baja según dicha norma).

- Las pilas elaboradas de ladrillos de arcilla mostraron una mayor fragilidad puesto que su módulo de elasticidad alcanza Em=1.57x104Kg/cm2 a diferencia de las pilas de albañilería que se produce artesanalmente de concreto que tiene un Em=2.27x104Kg/cm2.

- La resistencia al corte de los muretes (V'm), construidos con los ladrillos fabricados artesanalmente de concreto es superior (V’m = 7.85 kg/cm2) a la resistencia al corte de los muretes construidos con los ladrillos fabricados artesanalmente de arcilla (V’m = 3.26 kg/cm2); mostrando así está una mayor fragilidad ante cargas a compresión diagonal, pues el módulo de corte de la albañilería producida artesanalmente de arcilla solo alcanza el 40.1% del módulo de corte de la albañilería producida artesanalmente de concreto.

- Los muretes construidos con ladrillo artesanal de arcilla y ladrillo artesanal de concreto presentaron una falla violenta y frágil, por falta de confinamiento, la grieta cruzó el ladrillo y el mortero.

## RECOMENDACIONES

- Se recomienda usar el ladrillo artesanal de arcilla de la ladrillera del Sr. William Ñontol para muros no portantes, el ladrillo artesanal de concreto de la ladrillera del Sr. Santiago Pajares, en muros portantes y utilizar el ladrillo artesanal de concreto en zonas donde haya presencia de humedad por la baja succión y absorción que presenta respecto al ladrillo artesanal de arcilla.

- Las ladrilleras artesanales de arcilla y de concreto en Cajamarca, realizan la fabricación de los ladrillos de manera empírica, sin ningún control de calidad, por lo que se recomienda implementar protocolos de fabricación del ladrillo hasta que se pueda tener resultados eficientes hasta llegar a la industrialización.

- Se recomienda continuar con la investigación y realizar ensayos en muros confinados a escala real a carga lateral cíclica, para determinar el mejor comportamiento.

- Se recomienda realizar un estudio comparativo de las diferentes ladrilleras de concreto existentes en la ciudad de Cajamarca.

# REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aceros Arequipa. (2010), manual del maestro constructor Lima: Corporación Aceros Arequipa S.A.

- Anfalit, 2002, Asociación nacional de fabricantes de ladrillos y derivados de arcilla.

- Angles, P. (2009). Comparación del comportamiento sísmico de muros confinados construidos con ladrillos de concreto y de arcilla cocida. Lima, PUCP.

- Arango, J. (2002). Análisis, diseño y construcción en albañilería. Lima: Capítulo peruano ACI.

- Fernández Baqueiro, L., Marín Gómez, F., Varela Rivera, J. y Vargas Marín, G. (2009). Determinación de la resistencia a compresión diagonal y el módulo de cortante de la mampostería de bloques huecos de concreto. Ingeniería, Revista Académica de la FI-UADY, 13-2, pp. 41-50, ISSN: 1665-529X.

- Gallegos, H., & Casabonne, C. (2005). Albañilería estructural Lima: PUCP.

- Lulichac Sáenz, FC. 2015, “Determinación de las propiedades físico - mecánicas de las unidades de albañilería en la provincia de Cajamarca”, UPN, Cajamarca – Perú.

- Mego Barboza, A. 2013, “Evaluación de las propiedades físico – mecánicas de los ladrillos king - kong producidos en el sector de Fila Alta – Jaén”, UNC, Jaén, Cajamarca – Perú.

- NORMA TÉCNICA PERUANA 331.017. Ladrillos usados en albañilería, 2003, Lima.

- NORMA TÉCNICA PERUANA 399.601. Unidades de albañilería ladrillos de concreto. Requisitos, 2003, Lima.

- NORMA TÉCNICA PERUANA 399.604 Unidades de albañilería. Métodos de muestreo y ensayo de unidades de albañilería de concreto, 2002, Lima.

- NORMA TÉCNICA PERUANA 399.610 Unidades de albañilería. Especificación normalizada para morteros, 2003, Lima.

- NORMA TÉCNICA PERUANA 400.012 Agregados. Análisis granulométrico del agregado fino, grueso y global, 2003, Lima.

- NTP E.070. (2006). NORMA TÉCNICA E. 070 ALBAÑILERÍA. RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 011-2006-VIVIENDA.

- PAREDES CASTRO, JONATHAN. Control de la trituración de los ladrillos huecos en muros de albañilería confinada sujetos a carga lateral cíclica. (Título de Ingeniero Civil). Lima, Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2009.

- Parral, G. (2007). Tesis: “Influencia del espesor de la junta en las propiedades mecánicas de muros de mampostería de tabique”. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

- Pastorutti A. (1985). “Ensayo de carga lateral en muros de albañilería confinados – efectos del refuerzo”. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Civil. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, Perú.

- Pérez Culquechicon, TJ.  (2016), “Comportamiento físico – mecánico del ladrillo de concreto Tipo IV”, UNALM, Lima – Perú.

- Rhodes, 1990.  Arcilla y vidriado para el ceramista, CEAC 313 pgs

- Rozo Rincón, J. Sánchez Molina, D.C. Álvarez Rozo. (2014). Propiedades físico mecánicas de bloques H10 fabricados en el área metropolitana de Cúcuta. Ciencia e Ingeniería Neogranadina, 24 (1), pp. 67- 78.

- Ruiz Rivera, Stalin Jesús. “Estudio de las propiedades físico – mecánicas del ladrillo de arcilla elaborado en el centro poblado menor de Otuzco y ladrillo industriales rex”. (Título de Ingeniero Civil). Cajamarca, Perú, Universidad Nacional de Cajamarca, 2015.

- San Bartolomé, A. (1994). Construcciones de albañilería – comportamiento sísmico y estructural-. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

- San Bartolomé, A. (2007). Comentarios a la Norma Técnica de Edificación E.070. Solicitado por el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción. SENCICO.

- San Bartolomé, A. 1980. Comportamiento de elementos de albañilería en ensayos de compresión diagonal y corte directo. Lima, PUCP.

- San Bartolomé, Á., Quiun, D., & Silva, W. (2011). Diseño y construcción de estructuras sismo resistentes de albañilería. Lima: PUCP.

- San Bartolomé, Ángel Y Castro, Mirlene. Efecto de cinco variables sobre la resistencia de la albañilería, Pontificia Universidad Católica Del Perú

- Tapia Cabrera, Carlos. “evaluación de las características físicas-mecánicas de la albañilería producida artesanalmente en los centros poblados De Manzanamayo Y San José Del Distrito De Baños Del Inca Cajamarca”. (Título De Ingeniero Civil). Cajamarca, Perú, Universidad Nacional De Cajamarca, 2015.

ANEXOS

# ANEXOS

## ANEXO 1.0. ENSAYOS CLASIFICATORIOS

- VARIACIÓN DIMENSIONAL.

Tabla 25: Ensayo de variación dimensional de ladrillos artesanales de arcilla.

| Espécimen | Largo (mm) |  |  |  |  | Ancho(mm) |  |  |  |  | Altura (mm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L1 | L2 | L3 | L4 | L0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A0 | H1 | H2 | H3 | H4 | H0 |
| LAA-01 | 225 | 218 | 221 | 222 | 221.5 | 126 | 129 | 128 | 126 | 127.25 | 80 | 81 | 79 | 80 | 80 |
| LAA-02 | 219 | 219 | 218 | 230 | 221.5 | 129 | 130 | 132 | 128 | 129.75 | 79 | 80 | 80 | 79 | 79.5 |
| LAA-03 | 220 | 217 | 219 | 221 | 219.25 | 129 | 130 | 131 | 127 | 129.25 | 81 | 81 | 80 | 78 | 80 |
| LAA-04 | 216 | 216 | 219 | 218 | 217.25 | 129 | 128 | 127 | 130 | 128.5 | 75 | 76 | 76 | 78 | 76.25 |
| LAA-05 | 223 | 220 | 219 | 222 | 221 | 129 | 129 | 131 | 130 | 129.75 | 78 | 77 | 79 | 79 | 78.25 |
| LAA-06 | 222 | 220 | 230 | 223 | 223.75 | 131 | 133 | 132 | 131 | 131.75 | 81 | 78 | 84 | 80 | 80.75 |
| LAA-07 | 220 | 222 | 220 | 221 | 220.75 | 129 | 130 | 131 | 131 | 130.25 | 79 | 78 | 78 | 79 | 78.5 |
| LAA-08 | 230 | 217 | 220 | 218 | 221.25 | 133 | 131 | 129 | 130 | 130.75 | 78 | 78 | 74 | 74 | 76 |
| LAA-09 | 221 | 218 | 222 | 220 | 220.25 | 131 | 129 | 126 | 131 | 129.25 | 77 | 78 | 79 | 79 | 78.25 |
| LAA-10 | 230 | 219 | 220 | 221 | 222.5 | 130 | 132 | 129 | 130 | 130.25 | 78 | 76 | 76 | 77 | 76.75 |
| Medidas dadas por el fabricante |  |  |  | L | 220 |  |  |  | A | 130 |  |  |  | H | 75 |
| Desviación estándar |  |  |  |  | 1.764621 |  |  |  |  | 1.23631 |  |  |  |  | 1.666875 |
| Medidas promedio |  |  |  | L | 220.9 |  |  |  | A | 129.675 |  |  |  | H | 78.425 |
| Variabilidad dimensional |  |  |  | % | 0.41 |  |  |  | % | 0.25 |  |  |  | % | 4.57 |
| Coeficiente de variación (cv) |  |  |  | c.v. | 0.80% |  |  |  | c.v. | 0.95% |  |  |  | c.v. | 2.13% |

Tabla 26: Ensayo de variación dimensional de ladrillos artesanales de concreto.

| Espécimen | Largo (mm) |  |  |  |  | Ancho(mm) |  |  |  |  | Altura (mm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L1 | L2 | L3 | L4 | L0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A0 | H1 | H2 | H3 | H4 | H0 |
| LAC-01 | 215 | 221 | 219 | 211 | 216.5 | 125 | 123 | 123 | 124 | 123.75 | 78 | 76 | 76 | 75 | 76.25 |
| LAC-02 | 219 | 219 | 220 | 212 | 217.5 | 125 | 126 | 123 | 124 | 124.5 | 82 | 79 | 81 | 87 | 82.25 |
| LAC-03 | 215 | 220 | 214 | 211 | 215 | 127 | 123 | 124 | 123 | 124.25 | 77 | 76 | 77 | 76 | 76.5 |
| LAC-04 | 222 | 216 | 216 | 216 | 217.5 | 123 | 124 | 124 | 124 | 123.75 | 81 | 80 | 81 | 78 | 80 |
| LAC-05 | 218 | 219 | 224 | 213 | 218.5 | 125 | 126 | 121 | 122 | 123.5 | 77 | 75 | 80 | 78 | 77.5 |
| LAC-06 | 221 | 219 | 218 | 212 | 217.5 | 123 | 123 | 126 | 122 | 123.5 | 81 | 86 | 80 | 79 | 81.5 |
| LAC-07 | 221 | 216 | 213 | 212 | 215.5 | 124 | 126 | 124 | 122 | 124 | 79 | 82 | 85 | 78 | 81 |
| LAC-08 | 215 | 214 | 215 | 212 | 214 | 123 | 125 | 125 | 124 | 124.25 | 75 | 76 | 78 | 76 | 76.25 |
| LAC-09 | 223 | 212 | 215 | 210 | 215 | 126 | 123 | 126 | 124 | 124.75 | 87 | 82 | 71 | 79 | 79.75 |
| LAC-10 | 219 | 210 | 219 | 209 | 214.25 | 124 | 124 | 125 | 124 | 124.25 | 76 | 77 | 78 | 76 | 76.75 |
| Medidas dadas por el fabricante |  |  |  | L | 220 |  |  |  | A | 130 |  |  |  | H | 80 |
| Desviación estándar |  |  |  |  | 1.578 |  |  |  |  | 0.4216 |  |  |  |  | 2.3701 |
| Medidas promedio |  |  |  | L | 216.125 |  |  |  | A | 124.05 |  |  |  | H | 78.775 |
| Variabilidad dimensional |  |  |  | % | 1.76 |  |  |  | % | 4.58 |  |  |  | % | 1.53 |
| Coeficiente de variación (cv) |  |  |  | c.v. | 0.73% |  |  |  | c.v. | 0.34% |  |  |  | c.v. | 3.01% |

- ALABEO.

Tabla 27: Ensayo de alabeo de ladrillos artesanales de arcilla.

| Espécimen | CARA "A" |  | CARA "B" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cóncavo | Convexo | Cóncavo | Convexo |
|  | (mm) |  | (mm) |  |
| LAA-01 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| LAA-02 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 3.00 |
| LAA-03 | 0.00 | 2.50 | 2.00 | 0.00 |
| LAA-04 | 2.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| LAA-05 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| LAA-06 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| LAA-07 | 0.00 | 1.50 | 2.00 | 0.00 |
| LAA-08 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 |
| LAA-09 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |
| LAA-10 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| Promedio | Cóncavo | 1.10 |  |  |
|  | Convexo | 0.78 |  |  |

Tabla 28: Ensayo de alabeo de ladrillos artesanales de concreto.

| Espécimen | CARA "A" |  | CARA "B" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cóncavo | Convexo | Cóncavo | Convexo |
|  | (mm) |  | (mm) |  |
| LAC-01 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
| LAC-02 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| LAC-03 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| LAC-04 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| LAC-05 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
| LAC-06 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| LAC-07 | 1.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
| LAC-08 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| LAC-09 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.50 |
| LAC-10 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.00 |
| Promedio | Cóncavo | 1.05 |  |  |
|  | Convexo | 0.83 |  |  |

- COMPRESIÓN SIMPLE.

Ladrillo artesanal de arcilla.

De los 10 ensayos que se realizaron a compresión simple para el ladrillo artesanal de arcilla, no se están considerando los resultados de 3 ladrillos puesto que alcanzaron cargas muy bajas o altas.

- LAA-04: 101.32 Kn

- LAA-05: 51.19 Kn

- LAA-06: 58.94 Kn

Tabla 29: Ensayo de resistencia a la compresión de ladrillos artesanales de arcilla.

| Espécimen | Largo (mm) |  |  | Ancho(mm) |  | Altura (mm) |  | Peso seco (gr) |  | Carga |  | Área | fb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L1 |  | L2 | A1 | A2 | H1 | H2 |  |  | Máx (Tn) | Máx (kN) | (m²) | (Mpa) | (kg/cm²) |
| LAA-01 | 220 |  | 220 | 128 | 129 | 78 | 79 | 2705.8 | 2705.8 | 8.69 | 85.26 | 0.028 | 3.045 | 31.059 |
| LAA-02 | 219 |  | 219 | 129 | 130 | 79 | 80 | 2722.5 | 2722.4 | 7.12 | 69.87 | 0.028 | 2.495 | 25.449 |
| LAA-03 | 220 |  | 219 | 129 | 130 | 81 | 81 | 2735.4 | 2735.5 | 9.54 | 93.58 | 0.028 | 3.342 | 34.088 |
| LAA-07 | 220 |  | 219 | 129 | 130 | 77 | 78 | 2728.5 | 2728.4 | 9.77 | 95.84 | 0.028 | 3.423 | 34.915 |
| LAA-08 | 220 |  | 218 | 132 | 131 | 79 | 78 | 2724.3 | 2724.3 | 8.05 | 78.93 | 0.029 | 2.722 | 27.764 |
| LAA-09 | 221 |  | 220 | 131 | 130 | 78 | 78 | 2716.7 | 2716.8 | 8.40 | 82.38 | 0.029 | 2.841 | 28.978 |
| LAA-10 | 219 |  | 219 | 130 | 132 | 79 | 80 | 2735.2 | 2735.2 | 10.00 | 98.04 | 0.029 | 3.381 | 34.486 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Resistencia a la compresión promedio |  |  |  | fb | 3.04 | 30.96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  |  |  |  | 0.36 | 3.71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Resistencia característica a la compresión |  |  |  | f'b | 2.67 | 27.26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Coeficiente de variación (%) |  |  |  | c.v | 12.0% | 12.0% |
| LAA: Ladrillo artesanal de arcilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ladrillo artesanal de concreto.

Tabla 30: Ensayo de resistencia a la compresión de ladrillos artesanales de concreto.

| Espécimen | Largo (mm) |  | Ancho(mm) |  | Altura (mm) |  | Peso seco (gr) |  | Carga |  | Área | fb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L1 | L2 | A1 | A2 | H1 | H2 |  |  | Máx (Tn) | Máx (kN) | (m²) | (Mpa) | (kg/cm²) |
| LAC-01 | 215 | 214 | 120 | 121 | 78 | 77 | 7234.4 | 7234.5 | 29.66 | 290.85 | 0.026 | 11.187 | 114.107 |
| LAC-02 | 210 | 211 | 120 | 120 | 82 | 81 | 7263.9 | 7263.8 | 30.91 | 303.15 | 0.025 | 12.126 | 123.685 |
| LAC-03 | 215 | 214 | 121 | 120 | 77 | 77 | 7069.8 | 7069.7 | 32.25 | 316.27 | 0.026 | 12.164 | 124.073 |
| LAC-04 | 211 | 210 | 123 | 124 | 81 | 80 | 7298.2 | 7298.2 | 29.52 | 289.54 | 0.026 | 11.136 | 113.587 |
| LAC-05 | 210 | 209 | 120 | 120 | 77 | 76 | 7303.6 | 7303.5 | 32.15 | 315.28 | 0.025 | 12.611 | 128.632 |
| LAC-06 | 211 | 211 | 123 | 122 | 81 | 82 | 7225.3 | 7225.2 | 31.46 | 308.47 | 0.026 | 11.864 | 121.013 |
| LAC-07 | 210 | 209 | 120 | 121 | 79 | 79 | 7148.5 | 7148.6 | 29.79 | 292.17 | 0.025 | 11.687 | 119.207 |
| LAC-08 | 215 | 215 | 123 | 124 | 75 | 76 | 7281.3 | 7281.4 | 29.76 | 291.82 | 0.027 | 10.808 | 110.242 |
| LAC-09 | 211 | 211 | 122 | 123 | 87 | 86 | 7354.5 | 7354.4 | 31.76 | 311.49 | 0.026 | 11.980 | 122.196 |
| LAC-10 | 213 | 212 | 124 | 124 | 76 | 77 | 7218.9 | 7187.8 | 30.79 | 301.99 | 0.026 | 11.615 | 118.473 |
|  |  |  |  |  |  |  | Resistencia a la compresión promedio |  |  |  | fb | 11.72 | 119.52 |
|  |  |  |  |  |  |  | Desviación estándar |  |  |  |  | 0.55 | 5.60 |
|  |  |  |  |  |  |  | Resistencia característica a la compresión |  |  |  | f'b | 11.17 | 113.92 |
|  |  |  |  |  |  |  | Coeficiente de variación (%) |  |  |  | c.v | 4.7% | 4.7% |
| LAC: Ladrillo artesanal de concreto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ANEXO 2.0. ENSAYOS NO CLASIFICATORIOS

- SUCCIÓN

Ladrillo artesanal de arcilla.

De los 10 ensayos que se realizaron de succión para el ladrillo artesanal de arcilla, no se están considerando los resultados de 3 ladrillos puesto que alcanzaron succiones muy bajas o altas.

- LAA-05: 57.41 g/200cm2-min

- LAA-06: 24.79 g/200cm2-min

- LAA-07: 66.70 g/200cm2-min

Tabla 31: Ensayo de succión de ladrillos artesanales de arcilla.

| Espécimen | Psec (gr) | Psuc (gr) | A (mm) | L (mm) | Área (cm²) | S g/200cm2-min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAA-01 | 2705.8 | 2759.6 | 128.5 | 220.0 | 282.700 | 38.062 |
| LAA-02 | 2722.5 | 2787.9 | 129.5 | 219.0 | 283.605 | 46.120 |
| LAA-03 | 2735.4 | 2804.0 | 129.5 | 219.5 | 284.253 | 48.267 |
| LAA-04 | 2712.7 | 2777.0 | 128.0 | 216.0 | 276.480 | 46.513 |
| LAA-08 | 2724.3 | 2789.0 | 131.5 | 219.0 | 287.985 | 44.933 |
| LAA-09 | 2716.7 | 2771.7 | 130.5 | 220.5 | 287.753 | 38.227 |
| LAA-10 | 2735.2 | 2811.5 | 131.0 | 219.0 | 286.890 | 53.191 |
|  |  |  |  | Succión Promedio |  | 45.04 |
|  |  |  |  | Desviación Estándar  |  | 5.41 |
|  |  |  |  | Coeficiente de Variación |  | 12.00% |

Ladrillo artesanal de concreto.

De los 10 ensayos que se realizaron de succión para el ladrillo artesanal de concreto, no se están considerando los resultados de 3 ladrillos puesto que alcanzaron succiones muy bajas o altas.

- LAA-01: 9.67 g/200cm2-min

- LAA-07: 27.73 g/200cm2-min

- LAA-08: 9.79 g/200cm2-min

Tabla 32: Ensayo de succión de ladrillos artesanales de concreto.

| Espécimen | Psec (gr) | Psuc (gr) | A (mm) | L (mm) | Área (cm²) | S g/200cm2-min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAC-02 | 7263.9 | 7278.5 | 120 | 210.5 | 252.600 | 11.560 |
| LAC-03 | 7069.8 | 7089.7 | 120.5 | 214.5 | 258.473 | 15.398 |
| LAC-04 | 7298.2 | 7320.4 | 123.5 | 210.5 | 259.968 | 17.079 |
| LAC-05 | 7303.6 | 7330.7 | 120.0 | 209.5 | 251.400 | 21.559 |
| LAC-06 | 7225.3 | 7240.3 | 122.5 | 211.0 | 258.475 | 11.607 |
| LAC-09 | 7354.5 | 7382.1 | 122.5 | 211.0 | 258.475 | 21.356 |
| LAC-10 | 7218.9 | 7236.6 | 124.0 | 212.5 | 263.500 | 13.435 |
|  |  |  |  | Succión Promedio |  | 16.00 |
|  |  |  |  | Desviación Estándar  |  | 4.22 |
|  |  |  |  | Coeficiente de Variación |  | 26.36% |

- ABSORCIÓN

Ladrillo artesanal de arcilla.

De los 10 ensayos que se realizaron de absorción para el ladrillo artesanal de arcilla, no se están considerando los resultados de 2 ladrillos puesto que obtuvieron absorciones bajas respecto a las demás.

- LAA-02: 12.70%

- LAA-10: 11.75%

Tabla 33: Ensayo de absorción de ladrillos artesanales de arcilla.

| Espécimen | Pseco 1 (gr) | Pseco 2 (gr) | Pseco 3 (gr) | Psaturado (gr) | Absorción (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAA-01 | 2705.8 | 2716.1 | 2697.4 | 3086.5 | 14.04 |
| LAA-03 | 2735.4 | 2725.7 | 2729.5 | 3177.3 | 16.38 |
| LAA-04 | 2712.7 | 2719.4 | 2723.9 | 3094.7 | 13.83 |
| LAA-05 | 2719.2 | 2710.9 | 2727.1 | 3093.2 | 13.76 |
| LAA-06 | 2754.6 | 2764.8 | 2747.9 | 3166.3 | 14.90 |
| LAA-07 | 2728.5 | 2717.1 | 2737.4 | 3112.3 | 14.10 |
| LAA-08 | 2724.3 | 2730.2 | 2716.7 | 3175.6 | 16.59 |
| LAA-09 | 2716.7 | 2729.1 | 2726.2 | 3124.9 | 14.72 |
|  |  |  | Absorción Promedio |  | 14.79 |
|  |  |  | Desviación Estándar  |  | 1.12 |
|  |  |  | Coeficiente de Variación |  | 7.58% |

Ladrillo artesanal de concreto.

De los 10 ensayos que se realizaron de absorción para el ladrillo artesanal de concreto, no se están considerando los resultados de 2 ladrillos puesto que obtuvieron absorciones bajas respecto a las demás.

- LAA-02: 4.57%

- LAA-03: 4.85%

Tabla 34: Ensayo de absorción de ladrillos artesanales de concreto.

| Espécimen | Pseco 1 (gr) | Pseco 2 (gr) | Pseco 3 (gr) | Psaturado (gr) | Absorción (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAC-01 | 7234.4 | 7225.5 | 7244.9 | 7684.2 | 6.21 |
| LAC-04 | 7298.2 | 7309.7 | 7306.9 | 7786.7 | 6.60 |
| LAC-05 | 7303.6 | 7312.5 | 7294.2 | 7774.4 | 6.45 |
| LAC-06 | 7225.3 | 7219.1 | 7236.5 | 7690.1 | 6.41 |
| LAC-07 | 7148.5 | 7156.4 | 7138.1 | 7613 | 6.51 |
| LAC-08 | 7281.3 | 7271.7 | 7289.2 | 7752.4 | 6.48 |
| LAC-09 | 7354.5 | 7362.4 | 7367 | 7877.6 | 7.01 |
| LAC-10 | 7218.9 | 7228.3 | 7210.2 | 7693.9 | 6.58 |
|  |  |  | Absorción Promedio |  | 6.53 |
|  |  |  | Desviación Estándar  |  | 0.23 |
|  |  |  | Coeficiente de Variación |  | 3.49% |

## ANEXO 3.0. PRISMAS DE ALBAÑILERÍA

- PILAS

- ENSAYO DE RESISTENCIA AXIAL

Tabla 35: Ensayo de resistencia axial de pilas de ladrillos artesanales de arcilla.

| Espécimen | Dimensiones |  |  | Esbeltez | P. Max |  | Área |  | fm | Factor | fm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | T | H | (H/t) | Ton |  | cm² |  | kg/cm² | corrección | (corregido) |
|  | mm | mm | mm |  |  |  |  |  |  | por esbeltez | kg/cm² |
| PILAA-01 | 220 | 128 | 264 | 2.063 | 7.08 |  | 281.600 |  | 25.142 | 0.739 | 18.58 |
| PILAA-02 | 219 | 129 | 267 | 2.070 | 8.71 |  | 282.510 |  | 30.831 | 0.740 | 22.81 |
| PILAA-03 | 222 | 131 | 273 | 2.084 | 8.33 |  | 290.820 |  | 28.643 | 0.742 | 21.25 |
| PILAA-04 | 221 | 131 | 264 | 2.015 | 8.57 |  | 289.510 |  | 29.602 | 0.732 | 21.67 |
| PILAA-05 | 223 | 129 | 264 | 2.047 | 7.69 |  | 287.670 |  | 26.732 | 0.737 | 19.70 |
|  |  |  |  | Resistencia a la compresión promedio |  |  |  |  |  | fm | 20.80 |
|  |  |  |  | Desviación estándar |  |  |  |  |  |  | 1.67 |
|  |  |  |  | Resistencia a la compresión característica |  |  |  |  |  | f'm | 19.13 |
|  |  |  |  | Coeficiente de variación (%) |  |  |  |  |  | c.v | 8.02% |

Tabla 36: Ensayo de resistencia axial de pilas de ladrillos artesanales de concreto.

| Espécimen | Dimensiones |  |  | Esbeltez | P. Max | Área | f'm | Factor | f'm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | T | H | (H/t) | Ton | cm² | kg/cm² | corrección | (corregido) |
|  | mm | mm | mm |  |  |  |  | por esbeltez | kg/cm² |
| PILAC-01 | 215 | 120 | 264 | 2.200 | 24.02 | 258.000 | 93.082 | 0.758 | 70.56 |
| PILAC-02 | 211 | 123 | 273 | 2.220 | 23.54 | 259.530 | 90.710 | 0.761 | 69.03 |
| PILAC-03 | 210 | 120 | 261 | 2.175 | 18.72 | 252.000 | 74.281 | 0.755 | 56.08 |
| PILAC-04 | 215 | 123 | 255 | 2.073 | 18.58 | 264.450 | 70.248 | 0.740 | 51.98 |
| PILAC-05 | 213 | 124 | 258 | 2.081 | 21.33 | 264.120 | 80.756 | 0.741 | 59.84 |
|  |  |  |  | Resistencia a la compresión promedio |  |  |  | fm | 61.50 |
|  |  |  |  | Desviación estándar |  |  |  |  | 8.09 |
|  |  |  |  | Resistencia a la compresión característica |  |  |  | f'm | 53.41 |
|  |  |  |  | Coeficiente de variación (%) |  |  |  | c.v | 13.15% |

- MÓDULO DE ELASTICIDAD PARA PILAS DE LADRILLO ARTESANAL DE ARCILLA

Tabla 37: Tablas de deformaciones y esfuerzos en pilas de ladrillos artesanales de arcilla pila 01 y 02.

| PILAA-01 |  |  |  |  |  | PILAA-02 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carga | Def. | Def. | Esf. (kg/cm2) | Esf. |  | Carga | Def. | Def. | Esf. (kg/cm2) | Esf. |
| (kg) | (mm) | Unit. |  | Corr. |  | (kg) | (mm) | Unit. |  | Corr. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 0.22 | 0.083 | 1.776 | 1.248 |  | 500 | 0.15 | 0.056 | 1.770 | 0.963 |
| 1000 | 0.65 | 0.246 | 3.551 | 3.687 |  | 1000 | 0.43 | 0.161 | 3.540 | 2.762 |
| 1500 | 0.87 | 0.33 | 5.327 | 4.935 |  | 1500 | 0.72 | 0.270 | 5.310 | 4.624 |
| 2000 | 1.15 | 0.436 | 7.102 | 6.524 |  | 2000 | 1.14 | 0.427 | 7.079 | 7.322 |
| 2500 | 1.53 | 0.58 | 8.878 | 8.679 |  | 2500 | 1.23 | 0.461 | 8.849 | 7.900 |
| 3000 | 1.98 | 0.75 | 10.653 | 11.232 |  | 3000 | 1.58 | 0.592 | 10.619 | 10.148 |
| 3500 | 2.24 | 0.848 | 12.429 | 12.707 |  | 3500 | 1.73 | 0.648 | 12.389 | 11.111 |
| 4000 | 2.56 | 0.97 | 14.205 | 14.522 |  | 4000 | 1.99 | 0.745 | 14.159 | 12.781 |
| 4500 | 2.81 | 1.064 | 15.980 | 15.940 |  | 4500 | 2.25 | 0.843 | 15.929 | 14.451 |
| 5000 | 3.07 | 1.163 | 17.756 | 17.415 |  | 5000 | 2.63 | 0.985 | 17.698 | 16.891 |
| 5500 | 3.24 | 1.227 | 19.531 | 18.380 |  | 5500 | 2.98 | 1.116 | 19.468 | 19.139 |
| 6000 | 3.51 | 1.33 | 21.307 | 19.911 |  | 6000 | 3.34 | 1.251 | 21.238 | 21.451 |
| 6500 | 4.15 | 1.572 | 23.082 | 23.542 |  | 6500 | 3.66 | 1.371 | 23.008 | 23.506 |
| 7000 | 4.42 | 1.674 | 24.858 | 25.073 |  | 7000 | 3.98 | 1.491 | 24.778 | 25.561 |
| 7085 | 4.65 | 1.761 | 25.160 | 26.378 |  | 7500 | 4.23 | 1.584 | 26.548 | 27.167 |
|  |  |  |  |  |  | 8000 | 4.57 | 1.712 | 28.318 | 29.351 |
|  |  |  |  |  |  | 8500 | 4.62 | 1.730 | 30.087 | 29.672 |
|  |  |  |  |  |  | 8705 | 4.89 | 1.831 | 30.813 | 31.406 |

Tabla 38: Tablas de deformaciones y esfuerzos en pilas de ladrillos artesanales de arcilla pila 03 y 04.

| PILAA-03 |  |  |  |  |  | PILAA-04 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carga | Def. | Def. | Esf. (kg/cm2) | Esf. |  | Carga | Def. | Def. | Esf. (kg/cm2) | Esf. |
| (kg) | (mm) | Unit. |  | Corr. |  | (kg) | (mm) | Unit. |  | Corr. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 0.27 | 0.099 | 1.719 | 1.420 |  | 500 | 0.12 | 0.0455 | 1.7271 | 0.7739 |
| 1000 | 0.54 | 0.198 | 3.439 | 2.841 |  | 1000 | 0.54 | 0.2045 | 3.4541 | 3.4824 |
| 1500 | 0.85 | 0.311 | 5.158 | 4.471 |  | 1500 | 0.87 | 0.3295 | 5.1812 | 5.6105 |
| 2000 | 1.12 | 0.410 | 6.877 | 5.892 |  | 2000 | 1.09 | 0.4129 | 6.9082 | 7.0293 |
| 2500 | 1.56 | 0.571 | 8.596 | 8.206 |  | 2500 | 1.68 | 0.6364 | 8.6353 | 10.834 |
| 3000 | 1.94 | 0.711 | 10.316 | 10.205 |  | 3000 | 1.83 | 0.6932 | 10.362 | 11.801 |
| 3500 | 2.25 | 0.824 | 12.035 | 11.836 |  | 3500 | 2.03 | 0.7689 | 12.089 | 13.091 |
| 4000 | 2.47 | 0.905 | 13.754 | 12.993 |  | 4000 | 2.25 | 0.8523 | 13.816 | 14.51 |
| 4500 | 2.72 | 0.996 | 15.473 | 14.308 |  | 4500 | 2.41 | 0.9129 | 15.544 | 15.542 |
| 5000 | 3.21 | 1.176 | 17.193 | 16.886 |  | 5000 | 2.53 | 0.9583 | 17.271 | 16.316 |
| 5500 | 3.39 | 1.242 | 18.912 | 17.833 |  | 5500 | 2.76 | 1.0455 | 18.998 | 17.799 |
| 6000 | 3.72 | 1.363 | 20.631 | 19.569 |  | 6000 | 3.13 | 1.1856 | 20.725 | 20.185 |
| 6500 | 4.06 | 1.487 | 22.351 | 21.357 |  | 6500 | 3.32 | 1.2576 | 22.452 | 21.41 |
| 7000 | 4.53 | 1.659 | 24.070 | 23.830 |  | 7000 | 3.51 | 1.3295 | 24.179 | 22.636 |
| 7500 | 5.09 | 1.864 | 25.789 | 26.776 |  | 7500 | 3.87 | 1.4659 | 25.906 | 24.957 |
| 8000 | 5.52 | 2.022 | 27.508 | 29.038 |  | 8000 | 4.31 | 1.6326 | 27.633 | 27.795 |
| 8328 | 5.73 | 2.099 | 28.636 | 30.142 |  | 8500 | 4.57 | 1.7311 | 29.36 | 29.471 |
|  |  |  |  |  |  | 8570 | 4.86 | 1.8409 | 29.602 | 31.341 |

Tabla 39: Tabla de deformaciones y esfuerzos en pila de ladrillos artesanales de arcilla pila 05.

| PILAA-05 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carga | Def. | Def. | Esf. (kg/cm2) | Esf. |
| (kg) | (mm) | Unit. |  | Corr. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 0.25 | 0.0947 | 1.7381 | 1.4728 |
| 1000 | 0.48 | 0.1818 | 3.4762 | 2.8278 |
| 1500 | 0.87 | 0.3295 | 5.2143 | 5.1254 |
| 2000 | 1.24 | 0.4697 | 6.9524 | 7.3052 |
| 2500 | 1.66 | 0.6288 | 8.6905 | 9.7795 |
| 3000 | 2.13 | 0.8068 | 10.429 | 12.548 |
| 3500 | 2.33 | 0.8826 | 12.167 | 13.727 |
| 4000 | 2.49 | 0.9432 | 13.905 | 14.669 |
| 4500 | 2.87 | 1.0871 | 15.643 | 16.908 |
| 5000 | 3.08 | 1.1667 | 17.381 | 18.145 |
| 5500 | 3.15 | 1.1932 | 19.119 | 18.558 |
| 6000 | 3.36 | 1.2727 | 20.857 | 19.795 |
| 6500 | 3.57 | 1.3523 | 22.595 | 21.032 |
| 7000 | 3.82 | 1.447 | 24.333 | 22.505 |
| 7500 | 4.15 | 1.572 | 26.072 | 24.449 |
| 7690 | 4.78 | 1.8106 | 26.732 | 28.16 |

Tabla 40: Cálculo del módulo de elasticidad de pilas de ladrillos de arcilla.

| PILA DE LADRILLO | u(100%) | u(10%) | u(50%) | u(100%) | u(10%) | u(50%) | Em Práctica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (*10-3) | (*10-3) | (*10-3) | (Kg/cm2) | (Kg/cm2) | (Kg/cm2) | (Kg/cm2) |
| PILAA-01 | 1.76 | 0.18 | 0.88 | 25.74 | 2.57 | 12.87 | 1.46E+04 |
| PILAA-02 | 1.83 | 0.18 | 0.92 | 31.41 | 3.14 | 15.70 | 1.71E+04 |
| PILAA-03 | 2.10 | 0.21 | 1.05 | 30.14 | 3.01 | 15.07 | 1.44E+04 |
| PILAA-04 | 1.84 | 0.18 | 0.92 | 31.34 | 3.13 | 15.67 | 1.70E+04 |
| PILAA-05 | 1.81 | 0.18 | 0.91 | 28.16 | 2.82 | 14.08 | 1.56E+04 |

Figura 19: Gráfica esfuerzo Vs deformación unitaria de pilas de ladrillo artesanal de arcilla

Figura 20: Gráfica esfuerzo Vs deformación unitaria promedio de pilas de ladrillo artesanal de arcilla

- MÓDULO DE ELASTICIDAD PARA PILAS DE LADRILLO ARTESANAL DE CONCRETO

Tabla 41: Tablas de deformaciones y esfuerzos en pilas de ladrillos artesanales de concreto pila 01 y 02.

| PILAC-01 |  |  |  |  |  | PILAC-02 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carga | Def. | Def. | Esf. (kg/cm2) | Esf. |  | Carga | Def. | Def. | Esf. (kg/cm2) | Esf. |
| (kg) | (mm) | Unit. |  | Corr. |  | (kg) | (mm) | Unit. |  | Corr. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 0.16 | 0.061 | 1.938 | 1.4841 |  | 500 | 0.15 | 0.055 | 1.9266 | 1.383242 |
| 1000 | 0.33 | 0.125 | 3.876 | 3.061 |  | 1000 | 0.28 | 0.103 | 3.8531 | 2.582051 |
| 1500 | 0.61 | 0.231 | 5.814 | 5.6582 |  | 1500 | 0.56 | 0.205 | 5.7797 | 5.164103 |
| 2000 | 0.84 | 0.318 | 7.7519 | 7.7916 |  | 2000 | 0.75 | 0.275 | 7.7062 | 6.916209 |
| 2500 | 1.06 | 0.402 | 9.6899 | 9.8323 |  | 2500 | 1.02 | 0.374 | 9.6328 | 9.406044 |
| 3000 | 1.29 | 0.489 | 11.628 | 11.966 |  | 3000 | 1.25 | 0.458 | 11.559 | 11.52701 |
| 3500 | 1.52 | 0.576 | 13.566 | 14.099 |  | 3500 | 1.47 | 0.538 | 13.486 | 13.55577 |
| 4000 | 1.76 | 0.667 | 15.504 | 16.325 |  | 4000 | 1.72 | 0.63 | 15.412 | 15.86117 |
| 4500 | 1.98 | 0.75 | 17.442 | 18.366 |  | 4500 | 1.93 | 0.707 | 17.339 | 17.79771 |
| 5000 | 2.19 | 0.83 | 19.38 | 20.314 |  | 5000 | 2.17 | 0.795 | 19.266 | 20.0109 |
| 5500 | 2.41 | 0.913 | 21.318 | 22.355 |  | 5500 | 2.39 | 0.875 | 21.192 | 22.03965 |
| 6000 | 2.64 | 1 | 23.256 | 24.488 |  | 6000 | 2.66 | 0.974 | 23.119 | 24.52949 |
| 6500 | 2.76 | 1.045 | 25.194 | 25.601 |  | 6500 | 2.82 | 1.033 | 25.045 | 26.00495 |
| 7000 | 2.99 | 1.133 | 27.132 | 27.735 |  | 7000 | 3.05 | 1.117 | 26.972 | 28.12592 |
| 7500 | 3.21 | 1.216 | 29.07 | 29.775 |  | 7500 | 3.17 | 1.161 | 28.898 | 29.23251 |
| 8000 | 3.44 | 1.303 | 31.008 | 31.909 |  | 8000 | 3.49 | 1.278 | 30.825 | 32.18342 |
| 8500 | 3.66 | 1.386 | 32.946 | 33.949 |  | 8500 | 3.62 | 1.326 | 32.752 | 33.38223 |
| 9000 | 3.88 | 1.47 | 34.884 | 35.99 |  | 9000 | 3.85 | 1.41 | 34.678 | 35.50321 |
| 9500 | 4.07 | 1.542 | 36.822 | 37.752 |  | 9500 | 4.07 | 1.491 | 36.605 | 37.53196 |
| 10000 | 4.29 | 1.625 | 38.76 | 39.793 |  | 10000 | 4.29 | 1.571 | 38.531 | 39.56071 |
| 10500 | 4.52 | 1.712 | 40.698 | 41.926 |  | 10500 | 4.48 | 1.641 | 40.458 | 41.31282 |
| 11000 | 4.64 | 1.758 | 42.636 | 43.04 |  | 11000 | 4.69 | 1.718 | 42.384 | 43.24936 |
| 11500 | 4.87 | 1.845 | 44.574 | 45.173 |  | 11500 | 4.93 | 1.806 | 44.311 | 45.46255 |
| 12000 | 5.09 | 1.928 | 46.512 | 47.214 |  | 12000 | 5.05 | 1.85 | 46.237 | 46.56914 |
| 12500 | 5.32 | 2.015 | 48.45 | 49.347 |  | 12500 | 5.28 | 1.934 | 48.164 | 48.69011 |
| 13000 | 5.54 | 2.098 | 50.388 | 51.388 |  | 13000 | 5.56 | 2.037 | 50.091 | 51.27216 |
| 13500 | 5.77 | 2.186 | 52.326 | 53.521 |  | 13500 | 5.73 | 2.099 | 52.017 | 52.83984 |
| 14000 | 5.84 | 2.212 | 54.264 | 54.17 |  | 14000 | 5.95 | 2.179 | 53.944 | 54.86859 |
| 14500 | 6.07 | 2.299 | 56.202 | 56.304 |  | 14500 | 6.18 | 2.264 | 55.87 | 56.98956 |
| 15000 | 6.29 | 2.383 | 58.14 | 58.345 |  | 15000 | 6.25 | 2.289 | 57.797 | 57.63507 |
| 15500 | 6.42 | 2.432 | 60.078 | 59.55 |  | 15500 | 6.48 | 2.374 | 59.723 | 59.75604 |
| 16000 | 6.64 | 2.515 | 62.016 | 61.591 |  | 16000 | 6.72 | 2.462 | 61.65 | 61.96923 |
| 16500 | 6.87 | 2.602 | 63.953 | 63.724 |  | 16500 | 6.83 | 2.502 | 63.576 | 62.98361 |
| 17000 | 7.09 | 2.686 | 65.891 | 65.765 |  | 17000 | 7.05 | 2.582 | 65.503 | 65.01236 |
| 17500 | 7.21 | 2.731 | 67.829 | 66.878 |  | 17500 | 7.28 | 2.667 | 67.43 | 67.13333 |
| 18000 | 7.44 | 2.818 | 69.767 | 69.012 |  | 18000 | 7.47 | 2.736 | 69.356 | 68.88544 |
| 18500 | 7.66 | 2.902 | 71.705 | 71.052 |  | 18500 | 7.62 | 2.791 | 71.283 | 70.26868 |
| 19000 | 7.89 | 2.989 | 73.643 | 73.186 |  | 19000 | 7.85 | 2.875 | 73.209 | 72.38965 |
| 19500 | 8.01 | 3.034 | 75.581 | 74.299 |  | 19500 | 8.07 | 2.956 | 75.136 | 74.41841 |
| 20000 | 8.24 | 3.121 | 77.519 | 76.432 |  | 20000 | 8.32 | 3.048 | 77.062 | 76.72381 |
| 20500 | 8.46 | 3.205 | 79.457 | 78.473 |  | 20500 | 8.42 | 3.084 | 78.989 | 77.64597 |
| 21000 | 8.69 | 3.292 | 81.395 | 80.606 |  | 21000 | 8.65 | 3.168 | 80.916 | 79.76694 |
| 21500 | 8.91 | 3.375 | 83.333 | 82.647 |  | 21500 | 8.87 | 3.249 | 82.842 | 81.7957 |
| 22000 | 9.14 | 3.462 | 85.271 | 84.78 |  | 22000 | 9.15 | 3.352 | 84.769 | 84.37775 |
| 22500 | 9.36 | 3.545 | 87.209 | 86.821 |  | 22500 | 9.32 | 3.414 | 86.695 | 85.94542 |
| 23000 | 9.59 | 3.633 | 89.147 | 88.955 |  | 23000 | 9.55 | 3.498 | 88.622 | 88.06639 |
| 23500 | 9.81 | 3.716 | 91.085 | 90.995 |  | 23500 | 9.77 | 3.579 | 90.548 | 90.09515 |
| 24000 | 10.04 | 3.803 | 93.023 | 93.129 |  | 23542 | 9.95 | 3.645 | 90.71 | 91.75504 |
| 24015 | 10.15 | 3.845 | 93.081 | 94.149 |  |  |  |  |  |  |

Tabla 42: Tablas de deformaciones y esfuerzos en pilas de ladrillos artesanales de concreto pila 03 y 04.

| PILAC-03 |  |  |  |  |  | PILAC-04 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carga | Def. | Def. | Esf. (kg/cm2) | Esf. |  | Carga | Def. | Def. | Esf. (kg/cm2) | Esf. |
| (kg) | (mm) | Unit. |  | Corr. |  | (kg) | (mm) | Unit. |  | Corr. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 0.53 | 0.203 | 1.9841 | 4.405 |  | 500 | 0.53 | 0.2078 | 1.8907 | 4.0384 |
| 1000 | 0.66 | 0.253 | 3.9683 | 5.486 |  | 1000 | 0.66 | 0.2588 | 3.7814 | 5.0289 |
| 1500 | 0.94 | 0.36 | 5.9524 | 7.813 |  | 1500 | 0.94 | 0.3686 | 5.6721 | 7.1624 |
| 2000 | 1.13 | 0.433 | 7.9365 | 9.392 |  | 2000 | 1.13 | 0.4431 | 7.5629 | 8.6102 |
| 2500 | 1.42 | 0.544 | 9.9206 | 11.8 |  | 2500 | 1.42 | 0.5569 | 9.4536 | 10.82 |
| 3000 | 1.63 | 0.625 | 11.905 | 13.55 |  | 3000 | 1.63 | 0.6392 | 11.344 | 12.42 |
| 3500 | 1.85 | 0.709 | 13.889 | 15.38 |  | 3500 | 1.85 | 0.7255 | 13.235 | 14.096 |
| 4000 | 2.18 | 0.835 | 15.873 | 18.12 |  | 4000 | 2.42 | 0.949 | 15.126 | 18.439 |
| 4500 | 2.31 | 0.885 | 17.857 | 19.2 |  | 4500 | 2.55 | 1 | 17.016 | 19.43 |
| 5000 | 2.55 | 0.977 | 19.841 | 21.19 |  | 5000 | 2.79 | 1.0941 | 18.907 | 21.259 |
| 5500 | 2.77 | 1.061 | 21.825 | 23.02 |  | 5500 | 3.01 | 1.1804 | 20.798 | 22.935 |
| 6000 | 3.04 | 1.165 | 23.81 | 25.27 |  | 6000 | 3.28 | 1.2863 | 22.689 | 24.992 |
| 6500 | 3.24 | 1.241 | 25.794 | 26.93 |  | 6500 | 3.48 | 1.3647 | 24.579 | 26.516 |
| 7000 | 3.43 | 1.314 | 27.778 | 28.51 |  | 7000 | 3.67 | 1.4392 | 26.47 | 27.964 |
| 7500 | 3.55 | 1.36 | 29.762 | 29.51 |  | 7500 | 3.79 | 1.4863 | 28.361 | 28.878 |
| 8000 | 3.87 | 1.483 | 31.746 | 32.17 |  | 8000 | 4.11 | 1.6118 | 30.251 | 31.317 |
| 8500 | 4.15 | 1.59 | 33.73 | 34.49 |  | 8500 | 4.39 | 1.7216 | 32.142 | 33.45 |
| 9000 | 4.38 | 1.678 | 35.714 | 36.4 |  | 9000 | 4.62 | 1.8118 | 34.033 | 35.203 |
| 9500 | 4.67 | 1.789 | 37.698 | 38.81 |  | 9500 | 4.91 | 1.9255 | 35.924 | 37.412 |
| 10000 | 4.89 | 1.874 | 39.683 | 40.64 |  | 10000 | 5.13 | 2.0118 | 37.814 | 39.089 |
| 10500 | 5.08 | 1.946 | 41.667 | 42.22 |  | 10500 | 5.32 | 2.0863 | 39.705 | 40.536 |
| 11000 | 5.29 | 2.027 | 43.651 | 43.97 |  | 11000 | 5.53 | 2.1686 | 41.596 | 42.136 |
| 11500 | 5.53 | 2.119 | 45.635 | 45.96 |  | 11500 | 5.77 | 2.2627 | 43.486 | 43.965 |
| 12000 | 5.65 | 2.165 | 47.619 | 46.96 |  | 12000 | 5.89 | 2.3098 | 45.377 | 44.879 |
| 12500 | 5.88 | 2.253 | 49.603 | 48.87 |  | 12500 | 6.12 | 2.4 | 47.268 | 46.632 |
| 13000 | 6.16 | 2.36 | 51.587 | 51.2 |  | 13000 | 6.41 | 2.5137 | 49.159 | 48.842 |
| 13500 | 6.33 | 2.425 | 53.571 | 52.61 |  | 13500 | 6.57 | 2.5765 | 51.049 | 50.061 |
| 14000 | 6.88 | 2.636 | 55.556 | 57.18 |  | 14000 | 7.12 | 2.7922 | 52.94 | 54.252 |
| 14500 | 7.11 | 2.724 | 57.54 | 59.09 |  | 14500 | 7.35 | 2.8824 | 54.831 | 56.004 |
| 15000 | 7.18 | 2.751 | 59.524 | 59.68 |  | 15000 | 7.42 | 2.9098 | 56.721 | 56.537 |
| 15500 | 7.41 | 2.839 | 61.508 | 61.59 |  | 15500 | 7.65 | 3 | 58.612 | 58.29 |
| 16000 | 7.65 | 2.931 | 63.492 | 63.58 |  | 16000 | 7.89 | 3.0941 | 60.503 | 60.119 |
| 16500 | 7.76 | 2.973 | 65.476 | 64.5 |  | 16500 | 8.07 | 3.1647 | 62.394 | 61.49 |
| 17000 | 7.98 | 3.057 | 67.46 | 66.33 |  | 17000 | 8.22 | 3.2235 | 64.284 | 62.633 |
| 17500 | 8.21 | 3.146 | 69.444 | 68.24 |  | 17500 | 8.45 | 3.3137 | 66.175 | 64.386 |
| 18000 | 8.42 | 3.226 | 71.429 | 69.98 |  | 18000 | 8.66 | 3.3961 | 68.066 | 65.986 |
| 18500 | 8.55 | 3.276 | 73.413 | 71.06 |  | 18500 | 8.79 | 3.4471 | 69.957 | 66.976 |
| 18719 | 8.78 | 3.364 | 74.282 | 72.97 |  | 18577 | 9.02 | 3.5373 | 70.248 | 68.729 |

Tabla 43: Tabla de deformaciones y esfuerzos en pilas de ladrillos artesanales de concreto pila 05.

| PILAC-05 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carga | Def. | Def. | Esf. (kg/cm2) | Esf. |
| (kg) | (mm) | Unit. |  | Corr. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 0.22 | 0.0853 | 1.8931 | 1.7777 |
| 1000 | 0.38 | 0.1473 | 3.7862 | 3.0706 |
| 1500 | 0.79 | 0.3062 | 5.6792 | 6.3837 |
| 2000 | 0.96 | 0.3721 | 7.5723 | 7.7574 |
| 2500 | 1.32 | 0.5116 | 9.4654 | 10.666 |
| 3000 | 1.45 | 0.562 | 11.358 | 11.717 |
| 3500 | 1.79 | 0.6938 | 13.252 | 14.464 |
| 4000 | 1.98 | 0.7674 | 15.145 | 16.00 |
| 4500 | 2.15 | 0.8333 | 17.038 | 17.373 |
| 5000 | 2.29 | 0.8876 | 18.931 | 18.505 |
| 5500 | 2.35 | 0.9109 | 20.824 | 18.989 |
| 6000 | 2.65 | 1.0271 | 22.717 | 21.414 |
| 6500 | 2.97 | 1.1512 | 24.61 | 23.999 |
| 7000 | 3.31 | 1.2829 | 26.503 | 26.747 |
| 7500 | 3.62 | 1.4031 | 28.396 | 29.252 |
| 8000 | 3.93 | 1.5233 | 30.289 | 31.757 |
| 8500 | 4.25 | 1.6473 | 32.182 | 34.343 |
| 9000 | 4.53 | 1.7558 | 34.075 | 36.605 |
| 9500 | 4.69 | 1.8178 | 35.968 | 37.898 |
| 10000 | 4.97 | 1.9264 | 37.862 | 40.161 |
| 10500 | 5.22 | 2.0233 | 39.755 | 42.181 |
| 11000 | 5.47 | 2.1202 | 41.648 | 44.201 |
| 11500 | 5.65 | 2.1899 | 43.541 | 45.656 |
| 12000 | 5.93 | 2.2984 | 45.434 | 47.918 |
| 12500 | 6.17 | 2.3915 | 47.327 | 49.857 |
| 13000 | 6.28 | 2.4341 | 49.22 | 50.746 |
| 13500 | 6.49 | 2.5155 | 51.113 | 52.443 |
| 14000 | 6.72 | 2.6047 | 53.006 | 54.302 |
| 14500 | 6.86 | 2.6589 | 54.899 | 55.433 |
| 15000 | 7.33 | 2.8411 | 56.792 | 59.231 |
| 15500 | 7.42 | 2.876 | 58.685 | 59.958 |
| 16000 | 7.71 | 2.9884 | 60.579 | 62.302 |
| 16500 | 7.89 | 3.0581 | 62.472 | 63.756 |
| 17000 | 8.01 | 3.1047 | 64.365 | 64.726 |
| 17500 | 8.19 | 3.1744 | 66.258 | 66.18 |
| 18000 | 8.38 | 3.2481 | 68.151 | 67.716 |
| 18500 | 8.59 | 3.3295 | 70.044 | 69.413 |
| 19000 | 8.82 | 3.4186 | 71.937 | 71.271 |
| 19500 | 8.87 | 3.438 | 73.83 | 71.675 |
| 20000 | 8.98 | 3.4806 | 75.723 | 72.564 |
| 20500 | 9.09 | 3.5233 | 77.616 | 73.453 |
| 21000 | 9.19 | 3.562 | 79.509 | 74.261 |
| 21329 | 9.31 | 3.6085 | 80.755 | 75.231 |

Tabla 44: Cálculo del módulo de elasticidad de pilas de ladrillos de concreto.

| PILA DE LADRILLO | u(100%) | u(10%) | u(50%) | u(100%) | u(10%) | u(50%) | Em Práctica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (*10-3) | (*10-3) | (*10-3) | (Kg/cm2) | (Kg/cm2) | (Kg/cm2) | (Kg/cm2) |
| PILAC-01 | 3.84 | 0.38 | 1.92 | 94.46 | 9.45 | 47.23 | 2.46E+04 |
| PILAC-02 | 3.64 | 0.36 | 1.82 | 91.76 | 9.18 | 45.88 | 2.52E+04 |
| PILAC-03 | 3.36 | 0.34 | 1.68 | 72.97 | 7.30 | 36.49 | 2.17E+04 |
| PILAC-04 | 3.54 | 0.35 | 1.77 | 68.73 | 6.87 | 34.36 | 1.94E+04 |
| PILAC-05 | 3.61 | 0.36 | 1.80 | 75.23 | 7.52 | 37.62 | 2.08E+04 |

Figura 21: Gráfica esfuerzo Vs deformación unitaria de pilas de ladrillo artesanal de concreto.

Figura 22: Gráfica esfuerzo Vs deformación unitaria promedio de pilas de ladrillo artesanal de concreto.

- MURETES

- ENSAYO DE RESISTENCIA A CORTE

Tabla 45: Ensayo de resistencia al corte de muretes de ladrillos artesanales de arcilla

| Espécimen | Dimensiones |  |  |  | P. Max | Área | vm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | A | t | D | Kg | cm² | kg/cm² |
|  | mm | mm | mm | mm |  |  |  |
| MLAA-01 | 602 | 600 | 128 | 839.0 | 3400 | 1073.92 | 3.17 |
| MLAA-02 | 601 | 606 | 130 | 838.5 | 3540 | 1090.05 | 3.25 |
| MLAA-03 | 570 | 605 | 130 | 822.0 | 3610 | 1068.60 | 3.38 |
|  |  | Resistencia al corte promedio |  |  |  | vm | 3.26 |
|  |  | Desviación estándar |  |  |  |  | 0.11 |
|  |  | Resistencia al corte característica |  |  |  | v'm | 3.16 |
|  |  | Coeficiente de variación (%) |  |  |  | c.v | 3.28% |

Tabla 46: Ensayo de resistencia al corte de muretes de ladrillos artesanales de concreto.

| Espécimen | Dimensiones |  |  |  | P. Max | Área | vm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | A | t | D | Kg | cm² | kg/cm² |
|  | mm | mm | mm | mm |  |  |  |
| MLAC-01 | 600 | 608 | 120 | 837.5 | 8360 | 1005.00 | 8.32 |
| MLAC-02 | 602 | 605 | 123 | 846.5 | 8040 | 1041.20 | 7.72 |
| MLAC-03 | 620 | 607 | 122 | 840.5 | 7690 | 1025.41 | 7.50 |
|  |  | Resistencia al corte promedio |  |  |  | vm | 7.85 |
|  |  | Desviación estándar |  |  |  |  | 0.42 |
|  |  | Resistencia al corte característica |  |  |  | v'm | 7.42 |
|  |  | Coeficiente de variación (%) |  |  |  | c.v | 5.40% |

- MÓDULO DE CORTE PARA MURETES DE LADRILLO ARTESANAL DE ARCILLA

Tabla 47: Tablas de deformaciones y esfuerzos en muretes de ladrillos artesanales de arcilla

| MLAA-01 |  |  |  |  |  | MLAA-02 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carga | Def. | Def. | Esf. (kg/cm2) | Esf. |  | Carga | Def. | Def. | Esf. (kg/cm2) | Esf. |  |
| (kg) | (mm) | Unit. |  | Corr. |  | (kg) | (mm) | Unit. |  | Corr. |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 250 | 1.50 | 0.179 | 0.2328 | 0.568 |  | 250 | 2.0 | 0.2385 | 0.229 | 0.6295 |  |
| 500 | 2.00 | 0.238 | 0.4656 | 0.758 |  | 500 | 3.0 | 0.3578 | 0.459 | 0.9442 |  |
| 750 | 2.50 | 0.298 | 0.6984 | 0.947 |  | 750 | 3.5 | 0.4174 | 0.688 | 1.1016 |  |
| 1000 | 3.00 | 0.358 | 0.9312 | 1.137 |  | 1000 | 4.0 | 0.477 | 0.917 | 1.2589 |  |
| 1250 | 3.50 | 0.417 | 1.164 | 1.326 |  | 1250 | 4.5 | 0.5367 | 1.147 | 1.4163 |  |
| 1500 | 4.00 | 0.477 | 1.3968 | 1.516 |  | 1500 | 5.0 | 0.5963 | 1.376 | 1.5736 |  |
| 1750 | 4.50 | 0.536 | 1.6295 | 1.705 |  | 1750 | 5.5 | 0.6559 | 1.605 | 1.731 |  |
| 2000 | 5.00 | 0.596 | 1.8623 | 1.895 |  | 2000 | 6.0 | 0.7156 | 1.835 | 1.8884 |  |
| 2250 | 5.50 | 0.656 | 2.0951 | 2.084 |  | 2250 | 6.5 | 0.7752 | 2.064 | 2.0457 |  |
| 2500 | 6.00 | 0.715 | 2.3279 | 2.274 |  | 2500 | 7.0 | 0.8348 | 2.293 | 2.2031 |  |
| 2750 | 6.50 | 0.775 | 2.5607 | 2.463 |  | 2750 | 7.5 | 0.8945 | 2.523 | 2.3605 |  |
| 3000 | 7.00 | 0.834 | 2.7935 | 2.652 |  | 3000 | 8.0 | 0.9541 | 2.752 | 2.5178 |  |
| 3250 | 7.50 | 0.894 | 3.0263 | 2.842 |  | 3250 | 9.0 | 1.0733 | 2.982 | 2.8326 |  |
| 3400 | 8.20 | 0.977 | 3.166 | 3.107 |  | 3500 | 9.5 | 1.133 | 3.211 | 2.9899 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3540 | 10.0 | 1.1926 | 3.248 | 3.1473 |  |

| MLAA-03 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carga | Def. | Def. | Esf. (kg/cm2) | Esf. |
| (kg) | (mm) | Unit. |  | Corr. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | 1.0 | 0.122 | 0.234 | 0.408 |
| 500 | 1.5 | 0.182 | 0.468 | 0.612 |
| 750 | 2.0 | 0.243 | 0.702 | 0.816 |
| 1000 | 2.5 | 0.304 | 0.936 | 1.020 |
| 1250 | 3.0 | 0.365 | 1.170 | 1.224 |
| 1500 | 3.5 | 0.426 | 1.404 | 1.428 |
| 1750 | 4.0 | 0.487 | 1.638 | 1.632 |
| 2000 | 4.5 | 0.547 | 1.872 | 1.836 |
| 2250 | 5.0 | 0.608 | 2.106 | 2.040 |
| 2500 | 5.5 | 0.669 | 2.340 | 2.244 |
| 2750 | 6.0 | 0.730 | 2.573 | 2.448 |
| 3000 | 6.5 | 0.791 | 2.807 | 2.652 |
| 3250 | 7.5 | 0.912 | 3.041 | 3.060 |
| 3500 | 8.0 | 0.973 | 3.275 | 3.264 |
| 3610 | 8.8 | 1.064 | 3.378 | 3.570 |

Tabla 48: Cálculo del módulo de corte de muretes de ladrillos de arcilla.

| MURETE DE LADRILLO | u(100%) | u(10%) | u(50%) | u(100%) | u(10%) | u(50%) | Gm Práctica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (*10-3) | (*10-3) | (*10-3) | (Kg/cm2) | (Kg/cm2) | (Kg/cm2) | (Kg/cm2) |
| MLAA-01 | 0.98 | 0.10 | 0.49 | 3.11 | 0.31 | 1.55 | 3.18E+03 |
| MLAA-02 | 1.19 | 0.12 | 0.60 | 3.15 | 0.31 | 1.57 | 2.64E+03 |
| MLAA-03 | 1.06 | 0.11 | 0.53 | 3.57 | 0.36 | 1.78 | 3.35E+03 |

Figura 23: Gráfica esfuerzo Vs deformación unitaria de muretes de ladrillos artesanales de arcilla.

Figura 24: Gráfica esfuerzo Vs deformación unitaria promedio de muretes de ladrillos artesanales de arcilla.

- MÓDULO DE CORTE PARA MURETES DE LADRILLO ARTESANAL DE CONCRETO

Tabla 49: Tablas de deformaciones y esfuerzos en muretes de ladrillos artesanales de concreto

| MLAC-01 |  |  |  |  |  | MLAC-02 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carga | Def. | Def. | Esf. (kg/cm2) | Esf. |  | Carga | Def. | Def. | Esf. (kg/cm2) | Esf. |  |
| (kg) | (mm) | Unit. |  | Corr. |  | (kg) | (mm) | Unit. |  | Corr. |  |
| 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  |
| 500 | 1.00 | 0.119 | 0.4975 | 0.689 |  | 500 | 2.00 | 0.2363 | 0.48 | 1.7746 |  |
| 1000 | 2.00 | 0.239 | 0.995 | 1.377 |  | 1000 | 2.50 | 0.2953 | 0.96 | 2.2183 |  |
| 1500 | 3.00 | 0.358 | 1.4925 | 2.066 |  | 1500 | 3.00 | 0.3544 | 1.441 | 2.6619 |  |
| 2000 | 3.50 | 0.418 | 1.99 | 2.41 |  | 2000 | 3.50 | 0.4135 | 1.921 | 3.1056 |  |
| 2500 | 4.00 | 0.478 | 2.4876 | 2.754 |  | 2500 | 4.00 | 0.4725 | 2.401 | 3.5492 |  |
| 3000 | 4.50 | 0.537 | 2.9851 | 3.099 |  | 3000 | 4.00 | 0.4725 | 2.881 | 3.5492 |  |
| 3500 | 5.00 | 0.597 | 3.4826 | 3.443 |  | 3500 | 4.50 | 0.5316 | 3.362 | 3.9929 |  |
| 4000 | 5.50 | 0.657 | 3.9801 | 3.787 |  | 4000 | 5.00 | 0.5907 | 3.842 | 4.4366 |  |
| 4500 | 6.00 | 0.716 | 4.4776 | 4.131 |  | 4500 | 5.00 | 0.5907 | 4.322 | 4.4366 |  |
| 5000 | 7.00 | 0.836 | 4.9751 | 4.82 |  | 5000 | 5.50 | 0.6497 | 4.802 | 4.8802 |  |
| 5500 | 7.50 | 0.896 | 5.4726 | 5.164 |  | 5500 | 6.00 | 0.7088 | 5.282 | 5.3239 |  |
| 6000 | 8.00 | 0.955 | 5.9701 | 5.509 |  | 6000 | 6.00 | 0.7088 | 5.763 | 5.3239 |  |
| 6500 | 9.50 | 1.134 | 6.4677 | 6.541 |  | 6500 | 6.50 | 0.7679 | 6.243 | 5.7675 |  |
| 7000 | 10.00 | 1.194 | 6.9652 | 6.886 |  | 7000 | 7.00 | 0.8269 | 6.723 | 6.2112 |  |
| 7500 | 10.50 | 1.254 | 7.4627 | 7.23 |  | 7500 | 7.20 | 0.8506 | 7.203 | 6.3886 |  |
| 8000 | 12.00 | 1.433 | 7.9602 | 8.263 |  | 8000 | 7.50 | 0.886 | 7.683 | 6.6548 |  |
| 8360 | 12.50 | 1.493 | 8.3184 | 8.607 |  | 8040 | 8.00 | 0.9451 | 7.722 | 7.0985 |  |

| MLAC-03 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carga | Def. | Def. | Esf. (kg/cm2) | Esf. |
| (kg) | (mm) | Unit. |  | Corr. |
| 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 1.00 | 0.119 | 0.488 | 1.0063 |
| 1000 | 1.50 | 0.1785 | 0.975 | 1.5094 |
| 1500 | 2.00 | 0.238 | 1.463 | 2.0125 |
| 2000 | 2.20 | 0.2617 | 1.95 | 2.2138 |
| 2500 | 3.00 | 0.3569 | 2.438 | 3.0188 |
| 3000 | 3.30 | 0.3926 | 2.926 | 3.3207 |
| 3500 | 3.50 | 0.4164 | 3.413 | 3.5219 |
| 4000 | 4.00 | 0.4759 | 3.901 | 4.0251 |
| 4500 | 4.50 | 0.5354 | 4.388 | 4.5282 |
| 5000 | 5.00 | 0.5949 | 4.876 | 5.0314 |
| 5500 | 5.20 | 0.6187 | 5.364 | 5.2326 |
| 6000 | 5.70 | 0.6782 | 5.851 | 5.7357 |
| 6500 | 6.00 | 0.7139 | 6.339 | 6.0376 |
| 7000 | 6.20 | 0.7377 | 6.827 | 6.2389 |
| 7500 | 7.00 | 0.8328 | 7.314 | 7.0439 |
| 7690 | 7.50 | 0.8923 | 7.499 | 7.547 |

Tabla 50: Cálculo del módulo de corte de muretes de ladrillos de concreto.

| MURETE DE LADRILLO | u(100%) | u(10%) | u(50%) | u(100%) | u(10%) | u(50%) | Gm Práctica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (*10-3) | (*10-3) | (*10-3) | (Kg/cm2) | (Kg/cm2) | (Kg/cm2) | (Kg/cm2) |
| MLAC-01 | 1.49 | 0.15 | 0.75 | 8.65 | 0.86 | 4.32 | 5.80E+03 |
| MLAC-02 | 0.95 | 0.09 | 0.47 | 7.99 | 0.80 | 4.00 | 8.46E+03 |
| MLAC-03 | 0.89 | 0.09 | 0.45 | 6.70 | 0.67 | 3.35 | 7.51E+03 |

Figura 25: Gráfica esfuerzo Vs deformación unitaria de muretes de ladrillos artesanales de concreto.

Figura 26: Gráfica esfuerzo Vs deformación unitaria promedio de muretes de ladrillos artesanales de concreto.

## ANEXO 4.0. MORTERO

- PROPIEDADES DEL AGREGADO CANTERA RÍO CHONTA

- Análisis granulométrico.

Tabla 51: Granulometría del agregado fino (ensayo 01)

| Peso de la muestra seca al horno |  |  |  |  |  |  | 500.00 gr | Uso granulométrico según Norma E-070 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tamiz | Abertura | Peso Tara | Peso Material + Tara | Peso Retenido | % Retenido | % Retenido Acumulado | % que pasa |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Límite Inferior | Límite Superior |
|  | mm | gr | gr | gr |  |  |  |  |  |
| Nº 4 | 4.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100% | 100% |
| Nº 8 | 2.38 | 738.0 | 760.8 | 22.8 | 4.56% | 4.56% | 95.44% | 95% | 100% |
| Nº 16 | 1.18 | 395.0 | 493.7 | 98.7 | 19.74% | 24.30% | 75.70% | 70% | 100% |
| Nº 30 | 0.60 | 415.0 | 531.4 | 116.4 | 23.28% | 47.58% | 52.42% | 40% | 75% |
| Nº 50 | 0.30 | 368.0 | 479.2 | 111.2 | 22.24% | 69.82% | 30.18% | 10% | 35% |
| Nº 100 | 0.15 | 298.1 | 395.9 | 97.8 | 19.56% | 89.38% | 10.62% | 2% | 15% |
| Nº 200 | 0.07 | 298.0 | 345.9 | 47.9 | 9.58% | 98.96% | 1.04% |  |  |
| Cazoleta |  |  |  | 5.2 | 1.04% | 100.00% | 0.00% |  |  |
| Total |  |  |  | 500.0 | 100% | Modulo Fin | 2.36 |  |  |

Figura 27: Granulometría del agregado fino (ensayo 01)

Tabla 52: Granulometría del agregado fino (ensayo 02)

| Peso de la muestra seca al horno |  |  |  |  |  |  | 500.00 gr | Uso granulométrico según Norma E-070 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tamiz | Abertura | Peso Tara | Peso Material + Tara | Peso Retenido | % Retenido | % Retenido Acumulado | % que pasa |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Límite Inferior | Límite Superior |
|  | mm | gr | gr | gr |  |  |  |  |  |
| Nº 4 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100% | 100% |
| Nº 8 | 2.38 | 738.00 | 757.70 | 19.7 | 3.94% | 3.94% | 96.06% | 95% | 100% |
| Nº 16 | 1.18 | 395.00 | 498.40 | 103.4 | 20.68% | 24.62% | 75.38% | 70% | 100% |
| Nº 30 | 0.60 | 415.00 | 512.80 | 97.8 | 19.56% | 44.18% | 55.82% | 40% | 75% |
| Nº 50 | 0.30 | 368.00 | 489.50 | 121.5 | 24.30% | 68.48% | 31.52% | 10% | 35% |
| Nº 100 | 0.15 | 298.10 | 391.20 | 93.1 | 18.62% | 87.10% | 12.90% | 2% | 15% |
| Nº 200 | 0.07 | 298.00 | 357.70 | 59.7 | 11.94% | 99.04% | 0.96% |  |  |
| Cazoleta |  |  |  | 4.8 | 0.96% | 100.00% | 0.00% |  |  |
| Total |  |  |  | 500.0 | 100% | Modulo Fin | 2.28 |  |  |

Figura 28: Granulometría del agregado fino (ensayo 02)

Tabla 53: Granulometría del agregado fino (ensayo 03)

| Peso de la muestra seca al horno |  |  |  |  |  |  | 500.00 gr | Uso granulométrico según Norma E-070 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tamiz | Abertura | Peso Tara | Peso Material + Tara | Peso Retenido | % Retenido | % Retenido Acumulado | % que pasa |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Límite Inferior | Límite Superior |
|  | mm | gr | gr | gr |  |  |  |  |  |
| Nº 4 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100% | 100% |
| Nº 8 | 2.38 | 738.00 | 763.10 | 25.1 | 5.02% | 5.02% | 94.98% | 95% | 100% |
| Nº 16 | 1.18 | 395.00 | 506.20 | 111.2 | 22.24% | 27.26% | 72.74% | 70% | 100% |
| Nº 30 | 0.60 | 415.00 | 513.40 | 98.4 | 19.68% | 46.94% | 53.06% | 40% | 75% |
| Nº 50 | 0.30 | 368.00 | 489.30 | 121.3 | 24.26% | 71.20% | 28.80% | 10% | 35% |
| Nº 100 | 0.15 | 298.10 | 382.40 | 84.3 | 16.86% | 88.06% | 11.94% | 2% | 15% |
| Nº 200 | 0.07 | 298.00 | 349.60 | 51.6 | 10.32% | 98.38% | 1.62% |  |  |
| Cazoleta |  |  |  | 8.1 | 1.62% | 100.00% | 0.00% |  |  |
| Total |  |  |  | 500.0 | 100% | Modulo Fin | 2.38 |  |  |

Figura 29: Granulometría del agregado fino (ensayo 03)

Tabla 54: Cálculo módulo de finura agregado fino.

| Ensayo N° | Módulo de Finura |
| --- | --- |
| 1 | 2.36 |
| 2 | 2.28 |
| 3 | 2.38 |
| Promedio | 2.34 |

- Peso específico y absorción del agregado fino (NTP 400.022/ ASTM C-128)

Tabla 55: Gravedad específica y absorción del agregado fino

| N° DE ENSAYO | PESOS (gr.) |  |  |  | ABS | PESOS ESPECÍFICOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sat-Sup-Sec | Fiola + Agua | Fiola + Agua + Arena | Seco | (%) | Masa | Sat - Sup - Sec | Aparente |
| 1 | 490 | 655 | 957.8 | 483.4 | 1.37% | 2.58 | 2.62 | 2.68 |
| 2 | 490 | 655 | 958.4 | 480.9 | 1.89% | 2.58 | 2.63 | 2.71 |
| 3 | 490 | 655 | 954.7 | 481.1 | 1.85% | 2.53 | 2.57 | 2.65 |
|  |  |  |  | PROMEDIOS | 1.70% | 2.56 | 2.61 | 2.68 |

- Peso unitario seco suelto y compactado del agregado fino (NTP 400.017 / ASTM C-29)

Tabla 56: Peso unitario suelto seco del agregado fino

| N° DE ENSAYO | PESOS (gr.) |  |  | Factor (F) | Peso Unit. Suelto (Kg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Peso Recipiente | Peso Recipiente + Material | Peso del Material |  |  |
| 1 | 3881 | 8179.5 | 4298.5 | 0.338 | 1452.20 |
| 2 | 3881 | 8197.4 | 4316.4 | 0.338 | 1458.24 |
| 3 | 3881 | 8189.0 | 4308.0 | 0.338 | 1455.41 |
|  |  |  |  | PROMEDIOS | 1455.28 |

Tabla 57: Peso unitario seco compactado del agregado fino

| N° DE ENSAYO | PESOS (gr.) |  |  | Factor (F) | Peso Unit. Compactado(Kg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Peso Recipiente | Peso Recipiente + Material | Peso del Material |  |  |
| 1 | 3880.0 | 8655.1 | 4775.1 | 0.338 | 1613.21 |
| 2 | 3880.0 | 8560.2 | 4680.2 | 0.338 | 1581.15 |
| 3 | 3880.0 | 8592.5 | 4712.5 | 0.338 | 1592.06 |
|  |  |  |  | PROMEDIOS | 1595.47 |

Tabla 58: Cálculo del factor de calibración recipiente.

| PESO DEL MOLDE (gr) | VOLUMEN DE AGUA EN EL MOLDE (peso/Densidad) | PESO DE AGUA EN MOLDE (gr) | FACTOR (f) (K/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3881 | 2841 | 2960 | 0.338 |

- Contenido de humedad (NTP 339.185 / ASTM C-566)

Tabla 59: Contenido de humedad del agregado fino

| N° DE ENSAYO | PESOS (gr.) |  |  |  |  | Contenido de Humedad (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Peso Recipiente | Peso Recipiente + Material Humedo | Peso Recipiente + Material Seco | Peso del Agua | Peso Material Seco |  |
| 1 | 75.0 | 606.70 | 594.00 | 12.70 | 519.0 | 2.45% |
| 2 | 81.0 | 628.40 | 615.00 | 13.40 | 534.0 | 2.51% |
| 3 | 77.0 | 610.50 | 598.00 | 12.50 | 521.0 | 2.40% |
|  |  |  |  |  | PROMEDIOS | 2.45% |

- DISEÑO DEL MORTERO

- PARÁMETROS A CONOCER

Cemento

Marca y tipo 		: Pacasmayo Tipo 1

Procedencia		: Pacasmayo, Perú

Densidad relativa	: 3.12 g/cm3

Peso bolsa		: 42.50 Kg

Agua.

Agua potable de la red pública de la ciudad universitaria

Peso específico		: 1000 Kg/m3

Agregado fino

Cantera 					: "Río Chonta"

Peso unitario suelto (kg/m3) 		: 1455.28

Peso unitario compactado (kg/m3) 	: 1595.47

Peso específico seco (g/cm3)		: 2.56

Módulo de finura 				: 2.34

Porcentaje de absorción 			: 1.70 %

Contenido de humedad			: 2.45 %

Características del mortero

Resistencia a compresión proyectada 		: 110 kg/cm2

Proporción en volumen (NTP E-070) 		: 1:5:0.85 Lts

Diseño analítico del mortero.

Tabla 60: Diseño del mortero

| MORTERO TIPO P2 | CEMENTO | AGREGADO FINO | AGUA Aprox. |
| --- | --- | --- | --- |
| Proporción en Volumen | 1 | 5 | 0.85 lts |
| Volumen Aparente | 1.000 pie3 | 5.000 pie3 | 0.850 pie3 |
| Peso Muestra seca | 42.500 Kg | 206.043 Kg | 36.125 Lts/bolsa |
| Volumen Absoluto | 0.01362 m3 | 0.08041 m3 | 0.03613 m3 |
| Sumatoria | 0.13016 m3 |  |  |
| Aire Diseño | 1.000 % | 0.010 m3 |  |
| Total | 0.14016 m3 |  |  |
| Bolsas por m3 | 7.13470 bolsas/m3 |  |  |
| Material por m3 Secos | 303.22 Kg | 1470.05 Kg | 257.74 Kg |
| Material por m3 Húmedos | 303.22 Kg | 1506.09 Kg | 246.72 Kg |
| Proporción en Peso (Materiales Secos) | 1.00 | 4.85 | 36.13 Lts/bolsa |
| Proporción en Peso (Materiales Húmedos) | 1.00 | 4.97 | 34.58 Lts/bolsa |

- PROPIEDADES DEL MORTERO.

- RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN.

Tabla 61: Resultados de resistencia a compresión de mortero tipo P2

| Espécimen | Dimensiones |  |  | P. Max | Área | fm | fm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | A | H | Kg | cm² | kg/cm² | Mpa |
|  | mm | mm | mm |  |  |  |  |
| M-01 | 51 | 48 | 46 | 3046 | 24.48 | 124.43 | 12.20 |
| M-02 | 48 | 47 | 47 | 2882 | 22.56 | 127.75 | 12.52 |
| M-03 | 46 | 48 | 46 | 2819 | 22.08 | 127.67 | 12.52 |
| M-04 | 47 | 48 | 46 | 2766 | 22.56 | 122.61 | 12.02 |
| M-05 | 49 | 47 | 46 | 3089 | 23.03 | 134.13 | 13.15 |
|  | Resistencia a la compresión promedio (fc) |  |  |  | fm | 127.32 | 12.48 |
|  | Desviación estándar (σ) |  |  |  |  | 4.39 | 0.43 |
|  | Resistencia a la compresión característica (f'c) |  |  |  | f'm | 122.92 | 12.05 |
|  | Coeficiente de variación c.v (%) |  |  |  | c.v | 3.45% | 3.45% |

## ANEXO 5.0. PANEL FOTOGRÁFICO

| Figura 30: Asentado de ladrillos para murete. | Figura 31: Construcción de pilas y muretes |
| --- | --- |
| Figura 32: Medición del alabeo en ladrillos de concreto | Figura 33: Medición del alabeo en ladrillos de arcilla |
| Figura 34: Peso de las unidades de albañilería de arcilla. | Figura 35: Peso de las unidades de albañilería de concreto. |

Figura 36: Falla típica del ladrillo artesanal de arcilla y de concreto a la compresión

Figura 37: Falla típica de las pilas ensayadas a compresión construidas de ladrillo artesanal de arcilla y artesanal de concreto.

| Figura 38: Secado de ladrillos artesanales en horno. | Figura 39: Ladrillos sumergidos en agua para ensayo de absorción. |
| --- | --- |
| Figura 40: Resistencia a la compresión de pilas de ladrillos de arcilla. | Figura 41: Resistencia a la compresión de pilas de ladrillos de concreto . |
| Figura 42: Pilas de arcilla y concreto ensayadas en laboratorio UNC. |  |

Figura 43: Muretes, listos para ser ensayados a compresión diagonal en la máquina universal de péndulo del laboratorio de la UNC.

Figura 44: Falla típica de muretes de concreto ensayados a compresión diagonal.

Figura 45: Falla típica de muretes de ladrillo de arcilla ensayados a compresión diagonal.

Figura 46: Ensayo a compresión del mortero y tipo de falla.

.

Figura 47: Análisis granulométrico de la arena gruesa y ensayo de peso específico.

Figura 48: Proceso constructivo del ladrillo artesanal de concreto (mesa vibratoria)