UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

“ANÁLISIS DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DEL GROUT CON ADICIÓN DE SIKAMENT – 290N”

TESIS

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

INGENIERO CIVIL

PRESENTADO POR LA BACHILLER:

ELVA YADIRA MARQUINA VERÁSTICO

ASESOR:

Mg. en I. HÉCTOR ALBARINO PÉREZ LOAYZA.

Cajamarca – Perú – 2016

# AGRADECIMIENTO

Agradecer a Dios por haberme dado la vida y la salud para lograr uno de mis objetivos, el de ser profesional, logro que me servirá para desarrollarme en adelante tanto social como profesionalmente.

A mi asesor Mg. Ing. Héctor A. Pérez Loayza, por su valiosa orientación, sus conocimientos, colaboración, por su calidad humana y trabajo dedicado para hacer posible la realización de la presente investigación.

A mis padres, hermanos, y demás familiares que a lo largo de mi vida y estudios siempre estuvieron a mi lado brindándome consejos, comprensión, ánimo inagotable, apoyo y amor que me impulsa mejorar día a día.

Asimismo, hago llegar agradecimiento a todos los docentes ingenieros, profesores de la EAP de Ingeniería civil de la Facultad de Ingeniería de la UNC. que contribuyeron, cada uno con su valioso aporte, en el proceso de formación que condujo a la elaboración de la presente tesis y así mismo han contribuido en el logro del más grande de mis sueños.

# DEDICATORIA

A Dios por bendecir mi vida con salud y una maravillosa familia unida.

A mis padres: Margarita y Virgilio por darme la vida, su inmenso amor, fuerza, ternura, ejemplo y apoyo incondicional.

A mis hermanos y primos: Liliana, Frank, Lizbeth y Denis, por ser los compañeros incondicionales en el camino de la superación y por compartir siempre mis alegrías, logros y tristezas.

A mi tía Victoria por su amor, apoyo y compañía de madre.

A mis tíos, primos y abuelos por su amor, apoyo, ánimo y compañía.

A Luis Ortiz por su amor y apoyo en ésta etapa de estudios universitarios.

A mis amigos: Marisol, Jimmy y Rodas, por su apoyo en la elaboración de los trabajos en el laboratorio de materiales, por sus consejos y conocimientos compartidos.

# ÍNDICE DE CONTENIDOS

AGRADECIMIENTO	ii

DEDICATORIA	iii

ÍNDICE DE CONTENIDOS	iv

ÍNDICE DE TABLAS	vii

RESUMEN	xi

ABSTRACT	xii

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN	1

1.1.	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	1

1.2.	FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	2

1.3.	HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN	2

1.4.	OBJETIVOS	2

1.4.1.	Objetivo general	2

1.4.2.	Objetivos específicos:	2

1.5.	JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	3

1.6.	ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN	3

1.7.	DELIMITACIONES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN	3

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	5

2.1.	ANTECEDENTES TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN	5

2.2.	BASES TEÓRICAS	8

2.2.1.	CONCRETO NORMAL	8

2.2.2.	CONCRETOS LÍQUIDO O GROUT	8

2.2.3.	PROPIEDADES FÍSICAS DEL CONCRETO	10

2.2.4.	PROPIEDADES MECÁNICAS DEL CONCRETO	12

2.3.	DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS	14

CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS	18

3.1.	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	18

3.2.	PROCEDIMIENTO GENERAL	18

3.2.1.	MUESTRA	19

3.2.2.	PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS	20

3.2.3.	MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21

3.2.4.	PROPIEDADES FÍSICO MECÁNICAS DEL AGREGADO.	22

3.2.5.	CARACTERÍSTICAS DEL CEMENTO	29

3.2.6.	CARACTERÍSTICAS DEL AGUA	29

3.2.7.	CARACTERÍSTICAS DE LA CAL	29

3.2.8.	CARACTERÍSTICAS DEL SIKAMENT 290N	29

3.3.	PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO DE MEZCLA	30

3.4.	PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA DE PRUEBA.	32

3.5.	AJUSTE DE MEZCLA	33

3.6.	ADICIÓN DE SIKAMENT 290 N DE EN EL DISEÑO DE MEZCLA	34

3.7.	ELABORACIÓN DE ESPECÍMENES DE CONCRETO	35

3.8.	CURADO DE LOS ESPECÍMENES DE CONCRETO.	37

3.8.1.	Protección después del acabado:	38

3.8.2.	Curado inicial:	38

3.8.3.	Curado estándar:	38

3.9.	ENSAYO DE ESPECÍMENES	38

3.9.1.	Ensayos del concreto fresco	38

3.9.2.	Ensayos de concreto endurecido:	41

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.	44

4.1.	CARACTERÍSTICAS DE LOS AGREGADOS	44

4.2.	ANÁLISIS DE LA CONSISTENCIA DE LA MEZCLA DE CONCRETO	44

4.3.	ANÁLISIS DEL PESO UNITARIO VOLUMÉTRICO DEL CONCRETO FRESCO	46

4.4.	ANÁLISIS DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN	48

4.5.	ANÁLISIS DEL MÓDULO DE ELASTICIDAD	51

4.6.	ANÁLISIS DEL TIPO DE FALLA DE ESPECÍMENES A COMPRESIÓN	52

4.7.	ANÁLISIS DE COSTOS DE MATERIALES EN UN METRO CÚBICO DE CONCRETO	53

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.	56

5.1.	CONCLUSIONES	56

5.2.	RECOMENDACIONES:	57

CAPÍTULO VI: BIBLIOGRAFÍA	58

6.1.	LIBROS:	58

6.2.	INVESTIGACIONES:	58

6.3.	NORMAS:	59

CAPÍTULO VII: ANEXOS	61

7.1.	ANEXO I: TABLAS PARA PROPIEDADES FÍSICO MECÁNICAS DE AGREGADOS	61

7.2.	ANEXO II: PROPIEDADES FÍSICO MECÁNICAS DE AGREGADOS	66

7.3.	ANEXO III: CERTIFICADO DEL LABORATORIO DE MATERIALES	76

7.4.	ANEXO IV: HOJA TÉCNICA DEL SIKAMENT 290N	77

7.5.	ANEXO V: HOJA TÉCNICA DEL CEMENTO PACASMAYO TIPO I Y CAL HIDRATADA UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN	79

7.6.	ANEXO VI: TABLAS PARA EL DISEÑO DE MEZCLAS	81

7.7.	ANEXO VII: DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO	84

7.8.	ANEXO VIII: RESULTADOS DE LOS ENSAYOS EN LABORATORIO	102

7.9.	ANEXO IX: GRÁFICOS DE ESFUERZO VS DEFORMACIÓN DE LOS ESPECÍMENES DE CONCRETO ENSAYADOS	110

7.9.1.	Ensayo a compresión para el diseño patrón a los 28 días.	110

7.9.2.	Ensayo a compresión para el diseño con adición de Sikament 290 N en un 0.7% del peso del cemento a los 28 días.	111

7.9.3.	Ensayo a compresión para el diseño con adición de Sikament 290 N en un 0.9% del peso del cemento a los 28 días.	112

7.9.4.	Ensayo a compresión para el diseño con adición de Sikament 290 N en un 1.2% del peso del cemento a los 28 días.	113

7.9.5.	Ensayo a compresión para el diseño con adición de Sikament 290 N en un 1.4% del peso del cemento a los 28 días.	114

7.10.	ANEXO X: PANEL FOTOGRÁFICO	115

# ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N°  1: Granulometría del confitillo para concreto líquido.	9

Tabla N°  2: Granulometría de la arena gruesa para concreto líquido	9

Tabla N°  3: Composición volumétrica del concreto líquido.	10

Tabla N° 4: Porción de muestra requerida para los ensayos de laboratorio.	23

Tabla N°  5:Cantidad mínima de muestra para partículas menores al tamiz N° 200.	24

Tabla N°  6: Muestra requerida para el ensayo de abrasión	28

Tabla N°  7: Materiales de diseño finales corregidos para un metro cúbico de concreto	35

Tabla N°  8: Resumen de los valores de las propiedades de los agregados.	44

Tabla N°  9: Asentamiento del concreto según las diferentes proporciones de adición de aditivo.	45

Tabla N°  10: Variación porcentual del asentamiento del concreto con diferentes porcentajes de adición de Sikament 290 N, con respecto al patrón.	45

Tabla N°  11:Peso unitario del concreto fresco para los diferentes porcentajes de adición de Sikament 290 N	46

Tabla N°  12: Variación porcentual del peso unitario del concreto fresco con diferentes porcentajes de adición de Sikament 290 N respecto al concreto patrón.	47

Tabla N°  13: Resistencia promedio a la compresión de los diferentes especímenes evaluados.	48

Tabla N°  14: Variación porcentual de la resistencia a compresión por el efecto del Sikament 290N  respecto al concreto patrón.	49

Tabla N°  15: Módulos de elasticidad de los diferentes tipos de concreto evaluados, según norma E.060,  y gráficas esfuerzo Vs. deformación.	51

Tabla N°  16: Tipos de falla obtenidos en las diferentes dosificaciones de concreto.	52

Tabla N°  17: Costos por unidad cúbica de concreto.	54

Tabla N°  18: Resultados obtenidos para cada parámetro en los diferentes concretos con adiciones de Sikament 290N y concreto patrón.	55

Tabla N°  19: Husos granulométricos del agregado fino	61

Tabla N°  20: Husos granulométricos del agregado grueso	62

Tabla N°  21:  Tipo de gradación según peso retenido de la muestra de ensayo.	63

Tabla N°  22: Carga abrasiva según tipo de gradación del material	63

Tabla N°  23:  Número de capas de compactación requeridas por espécimen.	64

Tabla N°  24:  Diámetro de varilla y número de varillados a ser usados al moldearse especímenes de prueba.	64

Tabla N°  25: Capacidad de los recipientes de medición.	65

Tabla N°  26: Tolerancias en los tiempos de prueba de los especímenes de concreto.	65

Tabla N°  27: Granulometría de agregado fino – Ensayo N° 01	66

Tabla N°  28:  Granulometría de agregado fino – Ensayo N° 02.	67

Tabla N°  29: Granulometría de agregado fino – Ensayo N° 03	68

Tabla N°  30: Granulometría de agregado grueso – Ensayo N° 01.	69

Tabla N°  31:  Granulometría de agregado grueso – Ensayo N° 02.	70

Tabla N°  32:  Granulometría de agregado grueso – Ensayo N° 03.	71

Tabla N°  33: Ensayo de partículas menores al tamiz N° 200 del agregado fino	72

Tabla N°  34:  Resultado de densidad relativa y absorción de agregado fino.	72

Tabla N°  35: Resultado de densidad relativa y absorción de agregado grueso.	73

Tabla N°  36:  Resultados de contenido de humedad del agregado fino.	73

Tabla N°  37: Resultados de contenido de humedad del agregado grueso.	74

Tabla N°  38:  Peso Unitario Suelto Seco del agregado fino.	74

Tabla N°  39:  Peso Unitario Suelto Seco del agregado grueso.	74

Tabla N°  40: Peso Unitario Seco Compactado del agregado fino.	75

Tabla N°  41: Peso Unitario Seco Compactado del agregado grueso.	75

Tabla N°  42:  Resultado del porcentaje de desgaste del agregado grueso.	75

Tabla N°  43: Resistencia a la compresión promedio	81

Tabla N°  44: Consistencia, Asentamiento y Trabajabilidad del concreto.	81

Tabla N°  45: Requerimientos de agua en l/m3 y contenido de aire del concreto para los tamaños nominales máximos del agregado grueso y consistencia indicada	81

Tabla N°  46: Relación agua cemento	82

Tabla N°  47: Módulo de finura de la combinación de agregados	82

Tabla N°  48: Límites de sustancia permisibles en el agua de mezcla o curado.	83

Tabla N°  49: Especímenes prismáticos de concreto patrón ensayados a compresión a los 07 días de edad.	102

Tabla N°  50: Especímenes prismáticos de concreto patrón ensayados a compresión a los 14 días de edad.	103

Tabla N°  51: Especímenes prismáticos de concreto patrón ensayados a compresión a los 28 días de edad.	103

Tabla N°  52. Especímenes prismáticos de concreto con adición de Sikament 290 N en un 0.7% del peso del cemento, ensayados a compresión a los 07 días de edad.	104

Tabla N°  53. Especímenes prismáticos de concreto con adición de Sikament 290 N en un  0.7% del peso del cemento, ensayados a compresión a los 14 días de edad.	104

Tabla N°  54: Especímenes prismáticos de concreto con adición de Sikament 290 N en un 0.7% del peso del cemento, ensayados a compresión a los 28 días de edad.	105

Tabla N°  55: Especímenes prismáticos de concreto con adición de Sikament 290 N en un 0.9 % del peso del cemento, ensayados a compresión a los 07 días de edad.	105

Tabla N°  56:  Especímenes prismáticos de concreto con adición de Sikament 290 N en un 0.9 % del peso del cemento, ensayados a compresión a los 14 días de edad.	106

Tabla N°  57:  Especímenes prismáticos de concreto con adición de Sikament 290 N en un 0.9% del peso del cemento, ensayados a compresión a los 28 días de edad.	106

Tabla N°  58:  Especímenes prismáticos de concreto con adición de Sikament 290 N en un 1.2% del peso del cemento, ensayados a compresión a los 07 días de edad.	107

Tabla N°  59: Especímenes prismáticos de concreto con adición de Sikament 290 N en un 1.2% del peso del cemento, ensayados a compresión a los 14 días.	107

Tabla N°  60: Especímenes prismáticos de concreto con adición de Sikament 290 N en un 1.2% del peso del cemento, ensayados compresión a los 28 días de edad.	108

Tabla N°  61: Especímenes prismáticos de concreto con adición de Sikament 290 N en un 1.4% del peso del cemento, ensayados compresión a los 7 días de edad.	108

Tabla N°  62: Especímenes prismáticos de concreto con adición de Sikament 290 N en un 1.4% del peso del cemento, ensayados compresión a los 14 días de edad.	109

Tabla N°  63: Especímenes prismáticos de concreto con adición de Sikament 290 N en un 1.4% del peso del cemento, ensayados compresión a los 28 días de edad.	109

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1: Prueba de revenimiento o Slump	12

Figura N° 2:  Tipo de fractura típicos que se dan en la rotura de probetas ensayadas a la compresión.	13

Figura N° 3: Detalle Albañilería armada con acero de refuerzo y concreto de relleno (ICCYC. 2007, p. 09).	17

Figura N° 4 Ubicación satelital de la planta chancadora Roca Fuerte.	18

Figura N° 5: Diagrama del circuito experimental para la evaluación del concreto líquido o Grout.	20

Figura N° 6: Medida del Slump.	39

Figura N° 7: Trabajabilidad de las diferentes dosificaciones de concreto fresco.	45

Figura N° 8: Variación porcentual del asentamiento de los diferentes dosificaciones mezclas de concreto fresco con respecto al concreto patrón.	46

Figura N° 9: Peso unitario del concreto fresco para el concreto patrón y cada dosificación.	47

Figura N° 10: Variación porcentual del peso unitario del concreto fresco para cada porcentaje de adición de Sikament 290 N respecto al concreto patrón.	48

Figura N° 11: Resistencia promedio a la compresión de los diferentes especímenes de concreto evaluados.	49

Figura N° 12: Variación porcentual de la resistencia a compresión por el efecto del Sikament 290 N respecto al concreto patrón.	50

Figura N° 13: Evolución de la resistencia a compresión de los diferentes ensayos realizados a través del tiempo.	50

Figura N° 14: Módulos de elasticidad de los diferentes tipos de concreto evaluados, según norma E.060  y gráfica esfuerzo Vs. deformación, a 28 días de edad.	52

Figura N° 15: Tipos de falla obtenidos en las diferentes dosificaciones de concreto.	53

Figura N° 16: Curva granulométrica del agregado fino – Ensayo N° 01.	66

Figura N° 17: Curva granulométrica del agregado fino – Ensayo N° 02.	67

Figura N° 18: Curva granulométrica del agregado fino – Ensayo N° 03.	68

Figura N° 19: Curva granulométrica del agregado grueso – Ensayo N° 01.	69

Figura N° 20: Curva granulométrica del agregado grueso – Ensayo N° 02.	70

Figura N° 21: Curva granulométrica del agregado grueso – Ensayo N° 03.	71

Figura N° 22: Trituración de agregado grueso agregado en la cantera “Roca Fuerte” – Baños del Inca.	115

Figura N° 23: Agregado fino listo para ser vendido en la cantera “Roca Fuerte” – Baños del Inca.	115

Figura N° 24: Secado en la estufa a 110°c del agregado fino y grueso para los diferentes ensayos.	116

Figura N° 25: Tamizado del agregado  fino para la obtención de su granulometría.	116

Figura N° 26: Se aprecia el agregado en la canastilla para el ensayo de pesos específico de agregado grueso.	117

Figura N° 27:Preparando el material para ensayo de peso específico del agregado fino.	117

Figura N° 28: Lavado del agregado para determinar las partículas que pasan el tamiz N° 200.	118

Figura N° 29: Ensayo de abrasión en la Maquina Los Ángeles para determinar el porcentaje de desgaste.	118

Figura N° 30: Ensayo de peso unitario suelto seco del agregados grueso.	119

Figura N° 31: Ensayo de peso unitario suelto seco del agregados fino.	119

Figura N° 32: Elaboración de moldes los especímenes prismáticos.	120

Figura N° 33: Elaboración de los especímenes prismáticos.	120

Figura N° 34: Elaboración de los especímenes cilíndricos de 4” para determinar el peso unitario.	121

Figura N° 35: Evaluación de los especímenes prismáticos listos para el ensayo a compresión.	121

Figura N° 36: Evaluación de los especímenes prismáticos listos para el ensayo a compresión.	122

Figura N° 37: Evaluación y selección de especímenes prismáticos listos para el ensayo a compresión.	122

Figura N° 38: Ensayo a compresión de espécimen prismático dosificación de Sikament 290 N en un 1.2 % del peso del cemento.	123

Figura N° 39: Fallas tipo 3 en los especímenes prismáticos ensayados a compresión.	123

# RESUMEN

El presente trabajo tuvo como objetivo principal analizar el comportamiento de la resistencia a compresión del Grout con adición de Sikament 290N. Para lo cual se realizó un diseño de Grout de un f´c = 140 kg/cm2, utilizando cemento Pacasmayo tipo I, agregados de la cantera Roca Fuerte, cal hidratada y agua de la red púbica. Al diseño inicial se le adicionó, 0.0%, 0.7%, 0.9%, 1.2% y 1.4% de Sikament 290. Se ensayaron 150 especímenes prismáticos a edades de 7, 14 y 28 días. Los resultados a los 28 días mostraron una resistencia a compresión de 149.03 kg/cm2, 168.42 kg/cm2, 155.68 kg/cm2, 151.25 kg/cm2 y 127.98 kg/cm2 respectivamente para las dosificaciones antes mencionadas, logrando un incremento máximo de 13.01% en la adición del 0.7% de Sikament 290 N respecto al concreto con 0% de Sikament 290 N. En la propiedad del peso unitario del concreto fresco se evaluaron 6 especímenes cilíndricos por dosificación obteniendo 2251.32 kg/cm2, 2254.36kg/cm2, 2248.364kg/cm2, 2244.21kg/cm2, 2242.11 kg/cm2, respectivamente para cada adición de Sikament 290 N. El asentamiento fue 22.06cm, 23.10cm, 23.70cm, 25.30cm y 25.80cm, en el orden de cada adición de aditivo. Un módulo de elasticidad para los diferentes concretos en el orden del porcentaje de aditivo adicionado, 182688.02 kg/cm2, 193724 kg/cm2, 187177.76 kg/cm2, 184953.31 kg/cm2 y 169727.88 kg/cm2. Y la falla predominante fue el tipo 3 en los especímenes ensayados a compresión.

Además, se realizó un cálculo del costo por metro cubico de concreto liquido o Grout en las diferentes dosificaciones de 0.0%, 0.7%, 0.9%, 1.2% y 1.4%, que fueron S/.241.92, S/.263.79, S/.270.04, S/.279.42, S/.285.67, respectivamente.

Palabras claves: Grout, Sikament 290N, Slump, resistencia a compresión, trabajabilidad

# ABSTRACT

The main objective of this work was to analyze the behavior of the compressive strength of Grout with addition of Sikament 290N. For this, a Grout design of a f'c = 140 kg / cm2 was used, using Pacasmayo type I cement, aggregates of the Roca Fuerte quarry, hydrated lime and water from the pubic net. The initial design was added 0.0%, 0.7%, 0.9%, 1.2% and 1.4% of Sikament 290. 150 prismatic specimens were tested at ages 7, 14 and 28 days. The results at 28 days showed a compression strength of 149.03 kg / cm2, 168.42 kg / cm2, 155.68 kg / cm2, 151.25 kg / cm2 and 127.98 kg / cm2 respectively for the aforementioned dosages, achieving a maximum increase of 13.01% In the addition of 0.7% of Sikament 290 N with respect to concrete with 0% of Sikament 290 N. In the property of the fresh concrete unit weight, 6 cylindrical specimens per dosage were evaluated obtaining 2251.32 kg / cm2, 2254.36 kg / cm2, 2248.364 kg / Cm 2, 2244.21 kg / cm 2, 2242.11 kg / cm 2, respectively for each addition of Sikament 290 N. The settling was 22.06 cm, 23.10 cm, 23.70 cm, 25.30 cm and 25.80 cm, in the order of each addition of additive. A modulus of elasticity for the different concretes in the order of the percentage of added additive, 182688.02 kg / cm2, 193724 kg / cm2, 187177.76 kg / cm2, 184953.31 kg / cm2 and 169727.88 kg / cm2. And the predominant fault was type 3 in specimens tested under compression.

In addition, a calculation of the cost per cubic meter of liquid concrete or Grout was made in the different dosages of 0.0%, 0.7%, 0.9%, 1.2% and 1.4%, which were S / .241.92, S / .263.79, S / .270.04, S / .279.42, S / .285.67, respectively.

Key words: Grout, Sikament 290N, Slump, compressive strength, workability

# CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

I

INTRODUCCIÓN

## PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

El conocimiento de la albañilería es importante no sólo porque una porción considerable de edificios existentes, se construyen con este material, sino porque la albañilería es hoy y será por mucho tiempo, el principal material estructural para resolver las crecientes demandas urbanas, (Gallegos H. 2005).

El uso de técnicas inadecuadas en el diseño y producción de bloques de concreto vibrado, mortero, concreto y Grout origina que las propiedades mecánicas de la albañilería armada no cumplan la normatividad correspondiente. También los defectos en la construcción, en la estructuración y en los detalles del refuerzo, han sido una de las causas principales por las que muchas edificaciones de albañilería armada tuvieron un mal comportamiento sísmico a nivel mundial, (San Bartolomé A. 2008).

Según las normas ASTM C-476 y NTP 399.609: 2003, NTP 399.608: 2003.El concreto líquido o grout se emplea para rellenar los alvéolos de las unidades de albañilería en la construcción de los muros armados, y tiene como función integrar el refuerzo con la albañilería en un sólo conjunto estructural.

Para cumplir con la normatividad del Grout y mejorar sus propiedades empleamos el aditivo Sikament 290 N en diferentes porcentajes y lograr mayores resistencias a 140 kg/cm2 ; sin embargo, se busca también una elevada trabajabilidad al nivel del líquido, lo cual se logra con una elevada cantidad de agua, ésta genera la reducción de la resistencia del concreto, debido a la modificación sin control de la relación a/c la que se demuestra mediante la prueba de consistencia con el cono de Abrams, en el que debe obtener una medida entre 225mm a 275mm según nuestra norma peruana E.070.

## FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El problema de la investigación quedó planteado de la siguiente manera:

¿Cómo influye la adición de Sikament-290N en la resistencia a compresión del Grout diseñado para un f'c=140kg/cm2, valor exigido por la NTP E0.70?

## HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

    - Hipótesis General

La adición de Sikament-290N incrementará la resistencia a compresión del Grout en 10%.

    - Hipótesis Específicas

- La adición de un 0.7 % del peso de cemento de Sikament-290N incrementará la resistencia a compresión del Grout

- La adición de un 0.9 % del peso de cemento de Sikament-290N incrementará la resistencia a compresión del Grout

- La adición de un 1.2 % del peso de cemento de Sikament-290N incrementará la resistencia a compresión del Grout

- La adición de un 1.4 % del peso de cemento de Sikament-290N incrementará la resistencia a compresión del Grout

    - Variables de la investigación

- Variable independiente: Dosificación de aditivo Sikament 290N

- Variable dependiente: Resistencia a compresión del Grout

## OBJETIVOS

### Objetivo general

Analizar el comportamiento de la resistencia a compresión del Grout con adición de Sikament290N

### Objetivos específicos:

- Determinar la resistencia a compresión del Grout con adición de un 0.7 % del peso de cemento de Sikament 290N

- Determinar la resistencia a compresión del Grout con adición de un 0.9 % del peso de cemento de Sikament 290N

- Determinar la resistencia a compresión del Grout con adición de un 1.2 % del peso de cemento de Sikament 290N

- Determinar la resistencia a compresión del Grout con adición de un 1.4 % del peso de cemento de Sikament 290N

## JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Dar a conocer las propiedades del concreto liquido o Grout con una mejora de su comportamiento en la resistencia a compresión, fluidez y trabajabilidad.

Analizar y evaluar de qué manera la utilización Sikament 290N como elemento adicionado contribuye en el mejoramiento de la resistencia mecánica del Grout, esperando obtener un concreto económico con propiedades mecánicas superiores al elaborado tradicionalmente, con agregados de la zona y cemento comercial en Cajamarca.

## ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación se realizó en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cajamarca, con agregados de la cantera Roca Fuerte, y con aditivo normalizado.

Este trabajo de investigación permitió realizar una comparación acerca de la resistencia a compresión del concreto liquido con adición de Sikament 290N y el concreto liquido convencional en la ciudad de Cajamarca. Asimismo, se obtuvo información acerca de la utilización de Sikament 290N en la elaboración de concretos, estableciendo así un análisis comparativo del costo.

Para cumplir con los objetivos de la investigación se planteó el diseño de mezclas de concreto liquido patrón y los diseños con la adición del aditivo en diferentes porcentajes del peso del cemento, asimismo los ensayos de Slump en el estado fresco y resistencia a compresión en estado endurecido, cumpliendo los objetivos de la investigación y esperando contribuir con posteriores trabajos de naturaleza similar.

## DELIMITACIONES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

    - Delimitaciones

El estudio se ha realizado en el Laboratorio de Materiales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cajamarca, en el periodo comprendido entre los meses de agosto a diciembre del 2016, apoyado en normas (NTP, ASTM, ACI), así como en investigaciones realizadas, por lo que la información y normativa obtenida, pueden variar en los posteriores años.

Asimismo, se evaluó la resistencia a compresión, asentamiento, peso unitario del concreto fresco, módulo de elasticidad, tipo de falla, costo de materiales por metro cúbico de concreto, del concreto liquido con adición de Sikament 290N en las proporciones de 0.7 %, 0.9 %, 1.2 % y 1.4 % del peso del cemento, el mismo que se ha optado por la bibliografía revisada dándosele uso como plastificante y superplastificante.

La presente investigación se realizó utilizando agregados de la planta de chancado Roca Fuerte, Cemento Pacasmayo Tipo I, cal, Sikament 290N, agua usada en el campus universitario, todos los materiales son de uso comercial en Cajamarca por lo que la investigación está circunscrita en nuestra Localidad.

    - Limitaciones

Solo se estudió al Grout más no se realizaron muretes de albañilería armada con el Grout adicionado.

Solamente se evaluó el aditivo Sikament 290 N.

# CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

II

MARCO TEÓRICO

## ANTECEDENTES TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN

Al Perú los aditivos químicos llegan a fines de la década de los 50' pero de modo restringido. Ya para la década de los 60' se inicia el uso masivo de los aditivos plastificantes, productos que actualmente son los más empleados en todo el mundo, debido a su capacidad de reducción de agua de amasado y por consecuencia obtener concretos de mayor tiempo de asentamiento. En la época de los 70' se introducen los primeros aditivos súper plastificantes, revolucionando así la tecnología del concreto de aquella época, pues se logró realizar concretos fluidos y de alta trabajabilidad. La primera norma nacional de aditivos corresponde al año de 1981 y se basa en la norma ASTM de 1969 correspondiendo los tipos A, B, C, D y E. Los requerimientos de estas normas se refieren a la performance de los concretos con aditivos, especificando su desempeño en trabajabilidad, deformación y resistencia.

Antecedente internacional

- Mena Carmona, J., 2004, “Variación en las características de fluidez en mezclas de concreto mediante la modificación de aditivo y agua para la obtención de un concreto autocompactable”. Tesis pregrado constructor civil. Cartago, Costa Rica.  ITCR.  44 p.

Con el objetivo principal de desarrollar mediante pruebas de laboratorio y de campo, un nuevo producto en el área de concretos premezclados, llamado “Concreto Autocompactable”, mediante la influencia del uso de un aditivo súper plastificante para tres diferentes rangos de agua.

En este estudio el concreto de 21 MPa aumentó la resistencia en un 5 %, y la fluidez en un 36 %. En el de 28MPa se aumentó la resistencia en un 11 % y la fluidez en un 31 %. Es posible lograr concretos con mayor resistencia si se reduce su relación agua/cemento, reduciendo el contenido de agua hasta un 30 %. En este trabajo, al realizar los experimentos con una reducción de agua hasta el 15 % se obtuvo como dosis máxima de aditivo súper plastificante un 0,7 % del peso del cemento, que equivale a 6cc por kilogramo de cemento. Al llegar a utilizar 7cc de aditivo por kilogramo de cemento, las resistencias disminuyeron, en gran parte, por efecto de la cantidad de agua.

Antecedentes nacionales

- Joo Herrán, G., 2003, “Comportamiento del concreto con el aditivo plastificante-reductor de agua y retardante de fragua EUCO WR51”. Tesis Licenciado en Ing. Civil. Piura, Perú. UP.178 p.

El objetivo principal de esta tesis es analizar y evaluar el comportamiento del concreto con el uso del aditivo EUCO WR 51, el cual es un aditivo plastificante- reductor de agua y retardante de fragua. Se ha estudiado solamente en su propiedad de plastificar y retardar la fragua de la mezcla.

El aditivo cumple con su función de plastificar la mezcla, plastificando en mayor grado las mezclas más ricas en cemento, que tienen una mayor trabajabilidad con respecto al tiempo. Concluyendo que al adicionarse el 0,4 % (A4) aumenta la trabajabilidad en un 100 % más que la de los diseños de control, pero a la vez tienen una pérdida de Slump mayor influyendo en esto las condiciones en que se realice el concreto y sus condiciones de transporte. Se logran incrementos mayores en los concretos con menor cantidad de cemento, para concretos de mayores resistencias (f‘c) el incremento si existe pero no es muy elevado.

- Huarcaya Garzon, C., 2014, “Comportamiento del asentamiento en el concreto usando aditivo polifuncional Sikament 290N y aditivo superplastificante de alto desempeño Sika Viscoflow 20E”. Tesis Ing. Civil. Lima, Perú. URP.265 p.

El objetivo de esta investigación es de analizar y evaluar el comportamiento del asentamiento de concreto con aditivos (superplastificante y plastificante) en diferentes dosis de 0,5 % - 1,0 % - 1,5 % para poder obtener un concreto más trabajable, fluido durante más tiempo.

En el ensayo de asentamiento del concreto se realizó un control en la medición del Slump por un periodo de tres horas en intervalos de 30 min cada uno.

Se concluyó que el diseño Sikament 1,0 % mantuvo su trabajabilidad por un tiempo mayor a los demás diseños, ya que su asentamiento se mantuvo en el rango de (6 “- 8”).

Antecedentes locales

- Basauri Ponce., 2010, “Diseño para obtener concreto f’c=210Kg/cm2 con la incorporación de Aditivo Plastificante (Rheobuild 1000), empleando agregados de la Cantera Rodolfito (Cantera Cajamarca – ciudad de Dios Km 5.00”. Tesis Ing. Civil. Cajamarca, Perú. UNC. 182 p.

El objetivo de la investigación fue diseñar un concreto f’c=210Kg/cm2 con la incorporación de Aditivo Plastificante (Rheobuild 1000), empleando agregados de la Cantera Rodolfito.

Concluyó que, utilizando agregados de cerro, los mismos que actualmente son utilizados en forma masiva; se puede obtener concreto con baja cantidad de cemento y a bajo costo del que se obtiene convencionalmente, siempre y cuando se realice la incorporación de aditivo superplastificante. Además, con la incorporación de aditivo, se pudo reducir notablemente la cantidad de agua de mezclado (hasta un 17.92 %), manteniendo la consistencia plástica, trabajabilidad, cohesión.

- Pérez Estela, E. 2016. “Estudio de las propiedades mecánicas de la albañilería armada con bloques de concreto vibrado expuesta a cargas estáticas”. Tesis Ing. Civil. Cajamarca, Perú. UNC. 89, 90 p.

La investigación se realizó con el objetivo de determinar las propiedades mecánicas de la albañilería armada con bloques de concreto vibrado expuesta a cargas estáticas.

Concluyó que: El Grout tuvo una proporción en pesos secos de 1: 3.07: 1.34 / 28.29 l/bolsa y una resistencia característica a compresión f’g = 14.74 MPa (150.27 kg/cm2) a los 28 días cumpliendo con lo establecido en la norma E.070: 2006. Y los muretes de albañilería confinada y albañilería armada tuvieron una resistencia a corte de: M. Tipo – 01 V’m = 0.70 MPa (7.10 kg/cm2), albañilería confinada alveolos totalmente vacíos. M. Tipo – 02 V’m= 0.81 MPa (8.29 kg/cm2), albañilería confinada alveolos totalmente rellenos de Grout. M Tipo – 03 V’m = 0.93 MPa (9.53 kg/cm2), albañilería armada alveolos parcialmente rellenos de Grout con refuerzo horizontal y vertical. M. Tipo – 04 V’m ˃ 1.09 MPa (11.16 kg/cm2), albañilería armada alveolos totalmente rellenos de Grout con refuerzo horizontal y vertical. Concluyendo que la albañilería armada tiene mayor resistencia al corte y por lo tanto mejor comportamiento estructural.

## BASES TEÓRICAS

### CONCRETO NORMAL

[Rivva López, E. (2007). El concreto es el material de construcción de mayor uso en nuestro país. Si bien la calidad final del concreto depende en forma muy importante del conocimiento del material y de la calidad profesional del ingeniero, el concreto es, en general, desconocido en muchos de sus siete grandes aspectos: naturaleza, materiales, propiedades, selección de las proporciones, proceso de puesta en obra, control de calidad e inspección, y mantenimiento de los elementos estructurales.

Por ello la selección de las proporciones de la unidad cubica de concreto debe permitir obtener un concreto con la facilidad de colocación, densidad, resistencia, durabilidad u otras propiedades que se consideran necesarias para el caso particular para el cual la mezcla está siendo diseñada.

### CONCRETOS LÍQUIDO O GROUT

Según la NTP E0.70, el concreto líquido o Grout es un material de consistencia fluida que resulta de mezclar cemento, agregados y agua, pudiéndose adicionar cal hidratada normalizada en una proporción que no exceda de 1/10 del volumen de cemento u otros aditivos que no disminuyan la resistencia o que originen corrosión del acero de refuerzo. El concreto líquido o Grout se emplea para rellenar los alvéolos de las unidades de albañilería en la construcción de los muros armados, y tiene como función integrar el refuerzo con la albañilería en un sólo conjunto estructural.

Para la elaboración de concreto líquido o Grout de albañilería, se tendrá en cuenta las Normas NTP 399.609 Y 399.608.

2.2.2.1. Clasificación

El concreto líquido o Grout se clasifica en fino y en grueso. El Grout fino se usará cuando la dimensión menor de los alvéolos de la unidad de albañilería sea inferior a 60mm y el Grout grueso se usará cuando la dimensión menor de los alveolos sea igual o mayor a 60mm.

2.2.2.2. Componentes

- Los materiales aglomerantes serán:

Cemento portland I NTP 334.009 o cemento adicionado IP NTP 334.830

Cal hidratada normalizada de acuerdo a la NTP 339.002.

- El agregado grueso será confitillo que cumpla con la granulometría especificada en la Tabla 01. Se podrá utilizar otra granulometría siempre que los ensayos de pilas y muretes proporcionen resistencias según lo especificado en los planos.

Tabla N°  1: Granulometría del confitillo para concreto líquido.

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, E.070

- El agregado fino será arena gruesa natural, libre de materia orgánica y sales, con las características indicadas en la tabla N° 1. Se aceptarán otras granulometrías siempre que los ensayos de pilas y muretes proporcionen resistencia según lo especificado en los planos.

Tabla N°  2: Granulometría de la arena gruesa para concreto líquido

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, E.070

- El agua. será potable y libre de sustancias, ácidos, álcalis y materia orgánica.

2.2.2.3. Preparación y Fluidez

Los materiales que componen el Grout tabla N°3 serán batidos mecánicamente con agua potable hasta lograr la resistencia de un líquido uniforme, sin segregación de los agregados, con un revenimiento medido en el Cono de Abrams comprendido entre 225mm a 275 mm.

Tabla N°  3: Composición volumétrica del concreto líquido.

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, E.070.

2.2.2.4. Resistencia

El concreto líquido tendrá una resistencia mínima a compresión f'c=13.72(140kg/cm2).

La resistencia a compresión f'c será obtenida promediando los resultados de 5 probetas, ensayadas a una velocidad de carga de 5 toneladas/minuto, menos 1.3 veces la desviación estándar. Las probetas tendrán una esbeltez igual a 2 y serán fabricadas en la obra empleando como moldes a las unidades de albañilería a utilizar en la construcción, recubiertas con papel filtro. Estas probetas no serán curadas y serán mantenidas en sus moldes hasta cumplir los 28 días.

### PROPIEDADES FÍSICAS DEL CONCRETO

Dentro de estas propiedades se puede mencionar la trabajabilidad del concreto, que de acuerdo con el ACI 116 (ACI 116, 1990), es aquella propiedad del concreto recién mezclado que determina la facilidad y homogeneidad con que puede ser mezclado, transportado, colocado, compactado y acabado. La homogeneidad y uniformidad, la consistencia, la estabilidad y la compacidad en conjunto se complementan para ofrecer una perspectiva global de su trabajabilidad.

2.2.3.1. Trabajabilidad del concreto fresco

Está definida por la mayor o menor dificultad para el mezclado, transporte, colocación y compactación del concreto. Está influenciada principalmente por la pasta, el contenido de agua y el equilibrio adecuado entre gruesos y finos, que produce en el caso óptimo una suerte de continuidad en el desplazamiento natural y/o inducido de la masa.

El método más utilizado para medir la trabajabilidad es el “Slump” o asentamiento con el cono de Abrams, ya que permite una aproximación numérica a ésta. Tal y como está establecido en la NTP 339.047 -2006 (Asentamiento de concreto fresco con el cono de Abrams)

2.2.3.2. Consistencia (cohesión y viscosidad)

El ACI 116 (Terminología para Cemento y Concreto, 1990) identifica la consistencia del concreto recién mezclado con su relativa movilidad para fluir, y admite que la manera más usual para evaluarla es por medio de la prueba del revenimiento o Slump. La prueba de revenimiento, es un ensayo prácticamente estático en el que la muestra de concreto se deforma exclusivamente por efecto de la reducida energía potencial de la propia muestra.

La cohesión se representa por la resistencia que la mezcla opone para deformarse e iniciar el flujo. Lo deseable es que las mezclas de concreto fluyan con facilidad, pero permaneciendo homogéneas.

El tipo de concreto y la consistencia con que deben elaborarse las mezclas, normalmente se definen de acuerdo con las características de la estructura, o elemento de concreto por colar, y las condiciones de exposición y servicio. Una vez hecha esa definición, deben seleccionarse los equipos y procedimientos adecuados para mezclar, conducir, colocar y compactar satisfactoriamente y sin segregación el concreto.

La prueba estándar de revenimiento o Slump (ASTM C 143) utiliza un molde troncocónico, cuyo volumen es de aproximadamente 6 litros. La prueba consiste en llenar el molde en 3 capas con concreto, cada capa consolidada por 25 golpes con una varilla de 16 mm de diámetro y 60 cm de longitud y de punta hemisférica; y retirar el molde verticalmente a fin de permitir que la masa de concreto se asiente, siendo la magnitud de este asentamiento la medida de la consistencia de la mezcla. Tal como se muestra en la Figura N° 2.

Figura N° 1: Prueba de revenimiento o Slump

### PROPIEDADES MECÁNICAS DEL CONCRETO

La resistencia mecánica que potencialmente puede desarrollar el concreto depende de la resistencia individual de los agregados y de la pasta de cemento endurecida, y de la adherencia que se produce entre ambos materiales. La proporción de vacíos en el concreto endurecido tiene un efecto decisivo en su resistencia mecánica.

2.2.4.1. Resistencia a compresión (ASTM C 39)

La resistencia a la compresión del concreto es la propiedad más apreciada por los diseñadores y por los ingenieros de control de calidad. Es la capacidad de soportar cargas y esfuerzos, siendo su mejor comportamiento en compresión en comparación con la tracción, debido a las propiedades adherentes de la pasta de cemento.

Depende principalmente de la concentración de la pasta de cemento, que se acostumbra expresa en término de la relación agua/cemento en peso. La cual afectan además los mismos factores que influyen en las características resistentes de la pasta, como son la temperatura y el tiempo, aunados a un cemento adicional constituidos por la calidad de agregados que complementan la estructura del concreto.

El factor indirecto, pero no es menos importante en la resistencia, lo constituye el curado ya que es el complemento del proceso de hidratación sin el cual no se llegan a desarrollar completamente las características resistentes del concreto.

La resistencia a la compresión de la probeta se calcula mediante la siguiente formula:

RC=GL2…...…… (2)

Dónde:

Rc: Resistencia a la compresión (Kg/cm2)

G: Carga de Rotura (Kg)

L: Lado de la base de la probeta prismática (cm)

Figura N° 2:  Tipo de fractura típicos que se dan en la rotura de probetas ensayadas a la compresión.

2.2.4.2. Módulo de Elasticidad.

El módulo de elasticidad del concreto se determinó con 3 diferentes formas:

- NORMA E0.60.

Se tomó como módulo de elasticidad:

E=4700*f'c	(en MPa) …...…… (3)

- Según la Gráfica Esfuerzo Vs Deformación.

Se tomó los valores obtenidos de la gráfica esfuerzo vs deformación originados por las lecturas del deformímetro en relación con su esfuerzo alcanzado, teniendo en cuenta la deformación máxima cuando se produce el máximo esfuerzo del espécimen de concreto ensayado a compresión.

E=EsfuerzoDeformación	…...…… (4)

## DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

- Aditivo Sikament 290N: es un aditivo polifuncional para concretos que puede ser empleado como plastificante o superplastificante según la dosificación utilizada. Muy adecuado para plantas de concreto al obtener con un único aditivo dos efectos diferentes sólo por la variación de la proporción del mismo. Como plastificante cumple con la Norma ASTM C-494, tipo D y como superplastificante con la Norma ASTM C-494, tipo G. [ASTM C - 494]

- Agregado anguloso: Son agregados que poseen aristas bien definidas formadas por la inserción de superficies aproximadamente planas. [NTP 400.011-2008 - Revisada el 2013)]

- Agregado bien gradado: Agregado cuya distribución de tamaños de partículas produce una densidad máxima, es decir minimiza los vacíos. [NTP 400.011-2008 - Revisada el 2013]

- Agregado retenido: Un agregado es retenido por un tamiz cuando este no deja pasar más de un 5% en masa (peso) del material tamizado. [NTP 400.011-2008 - Revisada el 2013]

- Cemento Portland: Un cemento hidráulico producido mediante la pulverización del Clinker de Portland compuesto esencialmente de silicatos de calcio hidráulicos y que contiene generalmente una o más de las formas de sulfato de calcio como una adición durante la molienda. [NTP 400.017- 2011]

- Curva granulométrica: Representación gráfica de la granulometría y proporciona una visión objetiva de la distribución de tamaños del agregado. Se obtiene llevando en abscisas los logaritmos de las aberturas de los tamices y en las ordenadas los porcentajes que pasan o sus complementos a 100, que son los retenidos acumulados. [NTP 400.011-2008 - Revisada el 2013)]

- Dosificación: Proceso de medición, por peso o por volumen, de los ingredientes y su introducción en la mezcladora para una cantidad de concreto, mortero, grout o revoque. [NTP 339.047-2006]

- Ensayo de asentamiento: Medida de la consistencia del mortero u hormigón (concreto) fresco expresada por el descenso de una masa plástica representativa de la pasión, al quedar libre del soporte metálico en que fue moldeado. [NTP 339.047-2006]

- Fraguado: Condición alcanzada por una pasta, mortero u hormigón (concreto) de cemento cuando ha perdido plasticidad a un grado convencional, generalmente medido en términos de resistencia a la penetración; fraguado inicial se refiere a la primera rigidez; fraguado final se refiere a la adquisición de una rigidez significativa. [NTP 339.047-2006]

- Granulometría: Representa la distribución de los tamaños que posee el agregado. La NTP 400.012 establece el procedimiento para su distribución mediante el tamizado, obteniéndose la masa de las fracciones del agregado retenidas en cada uno de los tamices. Eventualmente se calcula la masa retenida y/o que pasa, también los porcentajes parciales y acumulados. [NTP 400.011-2008 - Revisada el 2013]

- Homogeneidad de agregados: Una mezcla de agregados es homogénea cuando cumple con los límites granulométricos establecidos en cada porción de la misma. [NTP 400.011-2008 - Revisada el 2013]

- Módulo de elasticidad: Relación entre el esfuerzo normal y la deformación unitaria correspondiente para esfuerzos de tensión o compresión menores que el límite de proporcionalidad del material. También conocido como módulo de Young o módulo Young de elasticidad, designado por el símbolo E. [NTP 339.047-2006]

- Módulo de finura (MF): Factor que se obtiene por la suma de los porcentajes acumulados de material de una muestra de agregado en cada uno de los tamices de la serie especificada y dividido por 100. [NTP 400.011-2008 - Revisada el 2013]

- Saturado superficialmente seco (SSD): En relación a partículas del agregado, es la condición en la que los poros permeables de las partículas del agregado están llenos de agua hasta el punto en el que han alcanzado, por inmersión en agua, durante el periodo de tiempo determinado, pero sin contener agua libre en la superficie de las partículas. [NTP 400.022-2013]

- Secado al horno (OD): En relación a las partículas del agregado. Es la condición en la que los agregados se han secado por calentamiento en un horno a 110 °C ± 5 °C durante un tiempo suficiente para alcanzar una masa constante. [NTP 400.022-2013]

- Segregación: Separación de los componentes del concreto fresco (agregados y morteros), resultando en una mezcla sin uniformidad. [NTP 339.047-2006]

- Tamaño máximo del agregado: Es el que corresponde al menor tamiz por el que pasa toda la muestra de agregado grueso. [NTP 400.011-2008 (Revisada el 2013)]

- Tamaño nominal máximo del agregado: Es el que corresponde al menor tamiz de la serie utilizada que produce el primer retenido. [NTP 400.011-2008 - Revisada el 2013]

- Resistencia a la abrasión: Se define como la resistencia que ofrece el material bajo condiciones de desgaste. [NTP 400.019-2002]

- Resistencia a compresión: Resistencia máxima que una probeta de concreto o mortero puede resistir cuando es cargada axialmente en compresión en una máquina de ensayo a una velocidad especificada. [NTP 339.034-2008 - Revisada el 2013]

- Muros reforzados armados. Se caracterizan por llevar el refuerzo en el interior de la albañilería. Este refuerzo está generalmente distribuido a lo largo de la altura del muro (refuerzo horizontal) como de su longitud (refuerzo vertical). San Bartolomé A. (1994). Estos muros requieren de la fabricación de unidades especiales, con alveolos donde se pueda colocar el refuerzo vertical; en tanto que, dependiendo del diámetro del refuerzo horizontal, éste se coloca en los canales de la unidad.

Figura N° 3: Detalle Albañilería armada con acero de refuerzo y concreto de relleno (ICCYC. 2007, p. 09).

# CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES Y MÉTODOS

## UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La investigación fue realizada en el Laboratorio de Ensayo de Materiales “Carlos Esparza Díaz”, en el edificio 1C de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cajamarca, ubicada en la Av. Atahualpa N°1050, entre los meses de agosto a diciembre de 2016, con cinco (05) meses consecutivos.

Los agregados proceden del río Chonta de la cantera Roca Fuerte.

Figura N° 4 Ubicación satelital de la planta chancadora Roca Fuerte.

## PROCEDIMIENTO GENERAL

Se elaboraron probetas de Grout patrón y con 04 diferentes adiciones de Sikament 290N, para evaluar la resistencia a compresión en estado endurecido a los 7, 14 y 28 días de edad, de modo que los resultados fueron representativos. El aditivo polifuncional Sikament 290N se incorporó con el fin de darle la trabajabilidad que se exige. Se hicieron 30 especímenes prismáticos por cada dosificación, así como del Grout patrón, adicional a estas se realizaron 6 especímenes cilíndricos de 4” de diámetro por cada dosificación y también de la muestra patrón éstos especímenes cilíndricos sirvieron para determinar el peso unitario tanto fresco como endurecido.

### MUESTRA

Ensayo Resistencia a Compresión

N° de pruebas=Variable indep.*N°de dosificaciones*N° especimenes

N°de pruebas=1.*5*30=150

Ensayo de Peso Unitario

N° de pruebas=N°de dosificaciones*N° especimenes

N°de pruebas=5*6=30

### PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Figura N° 5: Diagrama del circuito experimental para la evaluación del concreto líquido o Grout.

### MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

#### Materiales utilizados en la investigación

- Cemento Pacasmayo tipo I, norma ASTM C-150, NTP334.009, con peso específico 3.12 g/cm3

- Agregados: fino (arena) y grueso (piedra chancada), procedentes de la cantera “Roca Fuerte”, rio Chonta, Baños del Inca.

- Agua potable, proveniente de la red pública

- Cal hidratada normalizada de acuerdo a la NTP 339.002.

- Aditivo Sikament 290 N, norma ASTM C-494, tipo G, con peso específico 1.18 gr/cm3

- Bloques de concreto vibrado (12x19x39 cm) para pared fabricados por cementos Pacasmayo S.A.A.

- Papel de filtro (95x9.5x19 cm)

#### Equipos y herramientas utilizados en la investigación

- Prensa universal de compresión

- Deflectómetro o deformímetro

- Cronómetro

- Vernier metálico graduada al milímetro

- Balanza con aproximación de 0.1g y 0.01g

- Estufa u horno de 110C° a 115C°

- Tamices ASTM (2”, 1 ½”, 1”, 3/4”, 1/2”, 3/8”, Nº 4, 8, 16, 30, 50, 100 y 200)

- Cesta de malla de alambre, con abertura no mayor de 3 mm

- Máquina de los ángeles con carga abrasiva consiste en esferas de acero, de aproximadamente 4.7 cm. diámetro y cada una con un peso entre 390 y 445 g

- Mezcladora de concreto

- Equipo para determinar el Slump o asentamiento

- Barra compactadora de acero, circular, recta, de 3/8" de diámetro y 60 cm. de largo, con un extremo redondeado

- Moldes cilíndricos de diámetro 4”

- Equipos de escritorio (computadora, impresora, calculadora).

- Equipos de albañilería (carretilla, palana, badilejo, nivel, regla)

### PROPIEDADES FÍSICO MECÁNICAS DEL AGREGADO.

3.2.4.1. Cantera en estudio:

Los agregados de estudio se obtuvieron de la Planta de Chancado “Roca Fuerte” propiedad del ingeniero José Acosta, los agregados son extraídos de las márgenes del río Chonta, ubicado en el distrito de Baños del Inca, provincia y departamento de Cajamarca. Geográficamente en las coordenadas UTM según Datum WGS-84, ubican a la cantera en la Franja 17M con coordenadas 0779671 Este y 9207551 Norte, a una altitud de 2650 m.s.n.m.

3.2.4.2. Estudio de las características físicas y mecánicas de los agregados:

Los agregados representan en el concreto alrededor del 60% del volumen del mismo, es así que la determinación de sus propiedades y características es muy importante para la obtención de un concreto de alta calidad y de las características de los agregados depende la resistencia, trabajabilidad, durabilidad, así como su comportamiento estructural de los elementos estructurales fabricados con estos materiales.

El estudio de las características físico-mecánicas de los agregados para el diseño de mezclas de concreto es indispensable para la obtención de concretos cuya calidad sea la adecuada. Para la verificación de las propiedades de los agregados es necesario que estos sean regidos en los parámetros establecidos en la norma NTP o sus equivalentes en normas internacionales como la ASTM.

3.2.4.3. Extracción y preparación de muestras para ensayos

Para la obtención del agregado fino y grueso de estudio se realizaron los procedimientos de muestreo descritos en la NTP 400.010-2011, en concordancia con la Norma ASTM D75, donde se describe la obtención de agregados almacenados.

En general, las cantidades indicadas en la tabla N° 5 proveerán material adecuado para análisis granulométrico y ensayos de calidad rutinarios. Se extraerán porciones de muestra en el campo de acuerdo con el método de ensayo normalizado que se presenta en ASTM C 702 o por otros métodos de ensayo que sean aplicables.

Tabla N° 4: Porción de muestra requerida para los ensayos de laboratorio.

| Tamaño del agregado | Masa de la muestra de campo, mín. Kg (lbs) | Muestra de campo Volumen mín. L (Gal) |
| --- | --- | --- |
| Agregado Fino |  |  |
| 2.36 mm [N° 8] | 10 [22] | 8 [2] |
| 4.75 mm [N° 4] | 10 [22] | 8 [2] |
| Agregado Grueso |  |  |
| 09.5 mm [3/8 in.] | 10 [22] | 8 [2] |
| 12.5 mm [1/2 in.] | 15 [35] | 12 [3] |
| 19.0 mm [3/4 in.] | 25 [55] | 20 [5] |
| 25.0 mm [1 in.] | 50 [110] | 40 [10] |
| 37.5 mm [1 1/2 in.] | 75 [165] | 60 [15] |
| 50.0 mm [2 in.] | 110 [220] | 80 [21] |
| 63.0 mm [2 1/2 in.] | 125 [275] | 100 [26] |
| 75.0 mm [3 in.] | 150 [330] | 120 [32] |
| 90.0 mm [3 1/2 in.] | 175 [385] | 140 [37] |

Fuente: NTP 400.010-2011

3.2.4.4. Reducción de muestras de agregados a tamaño de ensayo

Las muestras de agregados debes ser adecuados para cada tipo de prueba, estás han sido reducidas a tamaños adecuados para ser ensayadas utilizando para ello lo descrito en la norma NTP 400.043 o su equivalente la Norma ASTM C 702.

3.2.4.5. Análisis granulométrico

El procedimiento que se utilizó fue el mecánico o granulometría por tamizado para el agregado fino y grueso encontrando su distribución granulométrica y módulo de finura.

Este método se utilizó para determinar la distribución aproximada de las partículas de los agregados. Los procedimientos son descritos en la norma NTP 400.012, también en la ASTM C 136.

3.2.4.5.1. Expresión de los resultados. (Ver anexo II)

- Módulo de finura para el agregado fino. (Ver anexo II).

M.F=(Ʃ%Ret.acum(N°100,N°50, N°30,N°16,N°8, N°4)/100) …...…… (5)

- Módulo de finura para el agregado grueso. (Ver anexos II)

M.G=[Ʃ%Ret.acumN°4, 3/4¨,3/8¨,112¨, +500]/100) …...…… (6)

3.2.4.6. Tamaño máximo del agregado grueso

Según la NTP 400.037 el tamaño máximo es el que corresponde al menor tamiz por el que pasa toda la muestra de agregado grueso.

Granulometrías muy distintas pueden dar el mismo valor del tamaño máximo del agregado grueso. Ello debe tenerse presente en la selección del agregado, de su granulometría y las proporciones de la mezcla.

3.2.4.7. Tamaño máximo nominal del agregado grueso

De acuerdo a la NTP 400.037 es el que corresponde al menor tamiz de la serie utilizad que produce el primer retenido. La NTP 400.010 nos indica que el tamaño máximo nominal del agregado es igual a un tamaño mayor que el primer tamiz que retiene más que el 10% del agregado.

3.2.4.8. Material más fino que el tamiz N°200

Los agregados deben cumplir lo establecido por la norma NTP 400.037 o la ASTM C33, también lo descrito en la NTP 400.018, para ello se obtendrá una muestra del tamaño apropiado según la siguiente tabla:

Tabla N°  5:Cantidad mínima de muestra para partículas menores al tamiz N° 200.

| Tamaño máximo nominal del agregado | Cantidad mínima (g) |
| --- | --- |
| 4.75 mm (N° 4) o más pequeño | 300 |
| Mayor que 4.75 mm (N° 4) a 9.5 mm (3/8 pulg) | 1000 |
| Mayor que 9.5 mm (3/8 pulg) a 19 mm (3/4 pulg) | 2500 |
| Mayor a 19 mm (3/4 pulg) | 5000 |

Fuente: NTP 400.018

3.2.4.8.1. Expresión de los resultados. (Ver anexo II)

F=(Wo-W1)Wo*100	…...…… (7)

Donde:

- F = Porcentaje de material que pasa el tamiz N° 200 por vía húmeda.

- Wo = Peso seco de la muestra original (en g).

- W1 = Peso Seco de la muestra después del lavado (en g).

3.2.4.9. Peso específico y absorción

Este ensayo tiene por finalidad establecer un procedimiento para determinar la densidad promedio de partículas de agregado grueso y fino (no incluye los orificios entre las partículas), la densidad relativa (gravedad específica) y la absorción del agregado tanto grueso como fino.

Según las normas NTP 400.021 y ASTM C 127 para el agregado grueso y la NTP 400.022 y ASTM C 128 para el agregado fino.

3.2.4.9.1. Expresión de los resultados. (Ver anexo II)

##### Para el agregado fino

Peso especifico de masa = WoV-Va		…...…… (8)

Peso especifico sss = 500V-Va	…...…… (9)

Peso especifico aparente = WoV-Va-(500-Wo)	…...…… (10)

Absorción = 500-WoWo*100		…...…… (11)

Donde:

Wo: Peso en el aire de la muestra secada al horno (gr)

V: Volumen del frasco (cm3)

Va: peso (gr) o volumen (cm3) del agua añadida al frasco.

##### Para el agregado grueso

Peso especifico de masa = AB-C		…...…… (12)

Peso especifico sss = BB-C		…...…… (13)

Peso especifico aparente = AA-C		…...…… (14)

Absorción= B-AA*100	…...…… (15)

Donde:

A: Peso en el aire de la muestra secada al horno (gr)

B: Peso en el aire de la muestra saturada con superficie seca (gr)

C: peso en el agua de la muestra saturada (gr)

3.2.4.10. Contenido de humedad

Según la norma NTP 339.185

3.2.4.10.1. Expresión de los resultados (Ver anexo II)

W=(MH-MS)*100MS		…...…… (16)

MH = peso de la muestra húmeda.

MS = peso de la muestra seca.

W = porcentaje de humedad.

3.2.4.11. Peso unitario

El siguiente ensayo tiene por finalidad establecer la determinación de la densidad de masa (“Peso unitario”) de los agregados en condición suelto o compactado, y calcula los vacíos entre partículas en agregados finos, gruesos o mezcla de ambos basados en la misma determinación. Este método es aplicable a los agregados que no excedan los 125 mm como tamaño máximo.

El método empleado para el desarrollo de este ensayo es el establecido en la NTP 400.017 en correspondencia con la ASTM C 29.

3.2.4.11.1. Expresión de los resultados (Ver anexo II)

- Densidad del agua

Calcular como sigue:

D=P1-P2V	…...…… (17)

Donde:

D = Densidad del agua para la temperatura trabajada, kg/m3

P1 = Masa del picnómetro y agua, kg

P2 = Masa del picnómetro, kg

V = Volumen del picnómetro hasta la línea de calibración, m3.

- Volumen y Factor del recipiente

Calcular el volumen del recipiente como sigue:

V=W-MD	…...…… (18)

F=DW-M	…...…… (19)

Donde:

V = Volumen del recipiente, m3

F = Factor para el recipiente, l/m3

W = Masa del agua, placa de vidrio y recipiente, kg

M = Masa de placa de vidrio y recipiente, kg

D = Densidad del agua para la temperatura trabajada, kg/m3

- Peso específico de masa

Calcular el peso específico de masa por los procedimientos de apisonado o peso suelto como sigue.

PU=G-TV	…...…… (20)

PU=G-T×F	…...…… (21)

Donde:

PU = Peso específico de masa del agregado, kg/m3

G = Masa del recipiente y agregado, kg

T = Masa del recipiente, kg

V = Volumen del recipiente, m3

F = Factor para el recipiente, l/m3

- Contenido de vacíos

Calcular el contenido de vacíos en el agregado usando la densidad de masa determinada por cualquiera de los procedimientos descritos como sigue:

% Vacíos=S×W-MS×V×100		…...…… (22)

Donde:

M = Densidad de masa del agregado, kg/m3

S = Gravedad específica de masa de conformidad con el método NTP 400.021 o NTP 400.022 como corresponda

W = Densidad del agua, kg/m3

3.2.4.12. Resistencia al desgaste o abrasión del agregado

Este ensayo tiene por finalidad el cálculo del desgaste del agregado grueso, para ello y de acuerdo a la granulometría se empleará el método descrito en la NTP 400.019 o su equivalente la ASTM C 131.

Tabla N°  6: Muestra requerida para el ensayo de abrasión

| Tamices |  | Peso de los tamaños indicados (gr.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasa | Retiene | A | B | C | D |
| 1 ½” | 1” | 1250 ± 25 | --- | --- | --- |
| 1” | ¾” | 1250 ± 25 | --- | --- | --- |
| ¾” | ½” | 1250 ± 10 | 2500 ± 10 | --- | --- |
| ½” | 3/8” | 1250 ± 10 | 2500 ± 10 | --- | --- |
| 3/8” | ¼” | --- | --- | 2500 ± 10 | --- |
| ¼” | N° 4 | --- | --- | 2500 ± 10 | --- |
| N° 4 | N° 8 | --- | --- | --- | 5000 ± 10 |
| Total |  | 5000 ± 10 | 5000 ± 10 | 5000 ± 10 | 5000 ± 10 |

Fuente: NTP 400.019

3.2.4.12.1. Expresión de los resultados (Ver anexo II)

El porcentaje de desgaste, está dado por la siguiente fórmula:

% Abrasión =Wo-Wf*100Wo	…...…… (23)

Donde:

Wo: Peso original de la muestra antes de ensayar (gr).

Wf: Peso final de la muestra después del ensayo (gr)

Una vez concluida con la determinación de las propiedades físico mecánicas de los   agregados, se procedió al diseño de mezclas.

### CARACTERÍSTICAS DEL CEMENTO

El cemento que se empleó para elaborar las dosificaciones de estudio, fue Cemento portland tipo I de Cementos Pacasmayo S.A.A. destinado para uso general en la construcción, para emplearse en obras que no requieran propiedades especiales. Que cumple con los requisitos de las normas técnicas NTP 334.009 y ASTM C 150.

En el ANEXO V se presenta la ficha técnica del Cemento portland tipo I de Cementos Pacasmayo S.A.A.

### CARACTERÍSTICAS DEL AGUA

El agua empleada en la preparación y curado de los especímenes cilíndricos de concreto, fue el agua del campus de la Universidad Nacional de Cajamarca, esta agua es extraída de pozos subterráneos, cumple con los límites máximos y mínimos permisibles según el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano según el DS N9 031-2010-SA; cumpliendo así los requisitos de calidad para la elaboración y curado del concreto indicado en la Norma NTP 339.088.

### CARACTERÍSTICAS DE LA CAL

Cal hidratada normalizada de acuerdo a la NTP 339.002.

Las características se observan en la ficha técnica adjunta en el anexo V.

### CARACTERÍSTICAS DEL SIKAMENT 290N

El Sikament 290N es un aditivo polifuncional para concretos que puede ser empleado como plastificante o superplastificante según la dosificación utilizada. Muy adecuado para plantas de concreto al obtener con un único aditivo dos efectos diferentes sólo por la variación de la proporción del mismo.

Asimismo, el Sikament 290N no contiene cloruros y no ejerce ninguna acción corrosiva sobre las armaduras. Como plastificante cumple con la Norma ASTM C 494, tipo D y como superplastificante con la Norma ASTM C 494, tipo G. La hoja técnica de del presente aditivo se muestra en el ANEXO IV.

## PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO DE MEZCLA

Para la realización del diseño de mezcla y de las proporciones del concreto se eligió el método del Módulo de Fineza de la Combinación de los Agregados.

Este método de diseño considera las tablas empleadas por el comité 211 del ACI para la selección de los materiales que intervienen en la pasta, sin embargo, para la selección de las proporciones de los agregados se emplea un módulo denominado de combinación de los agregados, que no es más que la representación del índice del mayor o menor grosor del conjunto de partículas de un agregado si éste fuese global.

Se realizó el diseño de mezclas, para un concreto de f’c = 140 kg/cm2, utilizando cemento Pacasmayo Tipo I, propiedades encontradas de los agregados de la cantera del Rio Chonta y agua potable de la red pública. En primer lugar, se realizó el diseño de mezcla, luego se confeccionó la mezcla para el ajuste de las proporciones. Teniendo el diseño de mezcla con las proporciones ya corregidas se lo denominó diseño patrón (sin aditivo), asimismo se realizó mezclas para 04 diferentes porcentajes de aditivo polifuncional (Sikament 290N).

Los pasos para obtener el proporcionamiento de los componentes del concreto (Diseño) según el método antes mencionado es:

1° Selección de la resistencia promedio (f´cr) requerida para alcanzar la resistencia mínima especificada (f´c), debido a que se desconoce el valor de la desviación estándar y asumiendo un grado de control aceptable en obra.

2° Selección del tamaño máximo nominal. Se escogió (TMN = 3/8"), indicado por la norma E0.70 ya que necesita mayor trabajabilidad para la manipulación del concreto.

3° Elección de la consistencia de la mezcla. Deseándose tener una buena trabajabilidad en la mezcla se eligió una consistencia fluida.

4° Determinación del volumen de agua de mezclado, ingresando con el asentamiento, el TMN y la presencia o no de aire incorporado (para éste caso fue concreto sin aire incorporado).

5° Se determinó el porcentaje de aire atrapado, ingresando a la tabla con el tamaño máximo nominal (TMN) del agregado.

6° Seleccionar la relación Agua – Cemento (a/c) requerida para obtener la resistencia deseada. En este caso para tomar esta decisión se tomó en cuenta el libro de concreto Rivva López E.

7° Determinación el factor cemento por unidad cúbica de concreto en función de la relación agua - cemento seleccionada y del volumen unitario de agua.

Factor cemento=volumen unitario de aguarelacion A/C	…...…… (24)

8° Determinación del volumen absoluto de cemento. El volumen absoluto está en función del factor cemento y del peso específico del cemento. El factor cemento se encontró de dividir el factor cemento por el peso específico del cemento.

9° Determinación del volumen de la pasta. El volumen de la pasta se encontró al sumar el volumen absoluto de cemento, más el agua de mezclado más la cal 5% del peso del cemento, más el volumen absoluto de Sikament 290N dividida entre sus pesos específicos más el porcentaje de aire atrapado.

10° Determinación del volumen absoluto de los agregados. El volumen absoluto de los agregados se encontró de restar de la unidad cúbica de concreto el volumen de las pastas.

11° Cálculo de la incidencia del agregado fino y grueso respecto del agregado global. En este paso es donde interviene el método del módulo de finura de la combinación de agregados, se hizo uso de la siguiente fórmula:

rf=mg-mcmg-mf*100	…...…… (25)

Donde:

mg	: Módulo de finura del agregado grueso.

mf	: Módulo de finura del agregado fino.

mc	: Módulo de la combinación de agregados.

rf	: Porcentaje de agregado fino con respecto al agregado global.

Para encontrar el valor de “mc”, con el número de bolsas de cemento por metro cúbico y el tamaño máximo nominal del agregado (TMN), encontramos “mc”. Luego se determinó el porcentaje del agregado grueso por simple diferencia y posteriormente los volúmenes de los agregados multiplicando el porcentaje respectivo por el volumen absoluto de los agregados.

12° Cálculo de los pesos secos de los agregados, se encontró multiplicando el volumen de cada uno de los agregados por su respectivo peso específico.

13° Corrección por humedad de los agregados de los valores de diseño. Se partió encontrando los pesos húmedos de los agregados, multiplicando su peso por su respectivo contenido de humedad, luego se encontró la humedad superficial de los agregados sumando algebraicamente su contenido de humedad más su absorción, luego se determinó el aporte de humedad de los agregados multiplicando su peso seco por el porcentaje de humedad superficial de los agregados, se encontró el aporte total de los agregados sumando algebraicamente los aportes independientes de los mismos, finalmente se encontró el agua efectiva, para ello se toma en cuenta el aporte de los agregados si es negativo significa que hay que sumarle agua de no ser así se hace lo contrario.

14° Proporción en peso de los materiales, ya corregidos por humedad del agregado, se determinó el peso de los demás componentes con respecto al peso de una bolsa de cemento (42.5 Kg).

## PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA DE PRUEBA.

Para la mezcla de prueba se consideró la elaboración de tres (03) especímenes cilíndricos de concreto patrón para ser probados a compresión, ya que este parámetro es el que define la resistencia especificada (140 Kg/m2).

Los pesos de los materiales húmedos por metro cúbico de concreto considerados para la mezcla de prueba, según el diseño respectivo fueron los siguientes:

Con los pesos de los materiales húmedos, se procedió a determinar la cantidad de material en volumen a ser empleado para realizar la mezcla de prueba. Como se consideró realizar tres (03) especímenes cilíndricos de concreto, se tomó el volumen de un espécimen, de acuerdo al molde usado para su elaboración; el cual tiene un lado aproximado de 10.16 cm, con una altura aproximada de 20 cm, del cual se desprende el volumen:

Para la elaboración de tres (03)

especímenes cilíndricos:

Vol.espec. cil.=3*π*0.1024*0.20	…...…… (26)

Vol.espec. cil.=0.004712m3

Considerando los desperdicios de mezclado y otros, la colada será:

Vol.colada.=0.005 m3

Siendo los pesos de los materiales para los tres (03) especímenes cilíndricos de concreto (Vol. Tanda = 0.020 m3):

## AJUSTE DE MEZCLA

El diseño de mezcla que mencionamos sirve para calcular las proporciones de los diferentes materiales que componen el concreto, permiten conocer unas cantidades que teóricamente producen un concreto con las propiedades deseadas. Sin embargo, existen algunos factores de los materiales que no se detectan en los ensayos y que traen como consecuencia un concreto con propiedades algo diferentes a las esperadas.

Por esto es necesario comprobar las cantidades teóricas por medio de mezclas de prueba. A dicha mezcla se le verifica el peso unitario, cantidad de agua añadida, Slump o asentamiento, el rendimiento volumétrico del concreto, así como el contenido de aire y la resistencia a compresión de los especímenes de concreto a los 28 días. También se debe observar que el concreto tenga la trabajabilidad y el acabado adecuado y que no se presente exudación ni segregación. De acuerdo a ello, se puede llevar a cabo los ajustes pertinentes con las proporciones de las mezclas subsecuentes siguiendo el procedimiento sugerido que se indica a continuación:

- Corrección por resistencia: Como se obtuvieron especímenes cuya resistencia promedio ensayada a los 7 días está por debajo o por encima del 73% de la resistencia requerida f’c se reajustó la relación agua/cemento debido a la hidratación del concreto como sigue, considerando que la resistencia a los 28 días fue considerada como 1.3 veces la resistencia a los 7 días, para esto se utilizó la Ley de Powers:

R=2380*X3 …… (27)              ;               X=(0.647*α)(0.319*α+a/c)	….… (28)

Dónde:

R	= Resistencia a la compresión a 28 días (kg/cm2).

X	= Relación Gel / Espacio.

α	= Grado de hidratación.

a/c	= Relación agua/cemento.

Los materiales de diseño luego de realizar todas las correcciones (Ajuste de Mezcla) del concreto normal o patrón (sin adición de aditivo) por metro cúbico, se muestran de manera detallada:

## ADICIÓN DE SIKAMENT 290 N DE EN EL DISEÑO DE MEZCLA

Luego de verificadas y obtenidas las condiciones anteriores, se realizó la adición de las distintas proporciones para las mezclas tomando en cuenta la recomendación de Sikament 290N. Simultáneamente, se elaboraron las mezclas con el orden anteriormente descrito para observar si existe alguna relación en la mejora de las propiedades con respecto a las cantidades inferiores. A fin de tener un parámetro de comparación, se mantuvo como mezcla de control o patrón a la cual no se le fue adicionado el aditivo.

Las proporciones y diseño de mezclas para los diferentes porcentajes de Sikament 290N se muestran en el ANEXO VII.

Finalmente, se las denominó a las mezclas de acuerdo al porcentaje de Sikament 290N por peso del cemento en dicha mezcla. La excepción será la mezcla denominada “Concreto Patrón” ya que está representada por la que posee 0 % de Sikament 290N. De ésta misma manera se identificaron las probetas de ensayo. A continuación, se muestra una tabla con materiales finales para el diseño de las mezclas.

Tabla N°  7: Materiales de diseño finales corregidos para un metro cúbico de concreto

| MEZCLA | C° PATRON | C° + 0.7% SIKAMENT 290N | C° + 0.9% SIKAMENT 290N | C° + 1.2% SIKAMENT 290N | C° + 1.4% SIKAMENT 290N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMENTO(kg) | 315.08 | 315.08 | 315.08 | 315.08 | 315.08 |
| AGUA (kg) | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| A. FINO (kg) | 1025.26 | 1022.10 | 1021.20 | 1019.84 | 1018.94 |
| A. GRUESO (kg) | 546.09 | 544.40 | 543.92 | 543.20 | 542.72 |
| CAL (kg) | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 |
| SIKAMENT 290N (l) | 0.00 | 2.21 | 2.84 | 3.78 | 4.41 |

Observamos una pequeña variación del peso de los agregados esto se debe a que el aditivo adicionado es sumado al volumen de pasta es por eso que al realizar la resta de 1 metro cúbico menos el volumen de pasta para encontrar el volumen de los agregados, este último disminuye cada vez que el aditivo se incrementa, podemos notarlo en el diseño en el anexo VII.

## ELABORACIÓN DE ESPECÍMENES DE CONCRETO

La elaboración de los especímenes de concreto se realizó según la NTP 339.183. Para lo cual se confeccionó especímenes de concreto cilíndricos y prismáticos para pruebas de compresión (probetas cilíndricas de 10.16 cm de diámetro y 20.32 cm de alto) y moldes prismáticos de 9.5 cm de arista y 19 cm de largo), según el diseño de cada una de las adiciones (dosificaciones) de Sikament 290N descritas anteriormente. El equipo utilizado para la confección de los especímenes de concreto tanto cilíndricos como prismáticos fue:

- Balanza con capacidad aproximada 30 Kg

- Recipientes para pesar los materiales (baldes de aceites de 18 litros y balde transparente graduado para el agua)

- Probetas:

- Cilíndrica; graduada de 10.6 cm de diámetro y 20.32 cm de alto

- Prismática; bloques de concreto vibrado de 39 cm x 12 cm x 19 cm, con los cuales se formó un molde de 9.5 cm arista y 19 cm de largo

- Herramientas: palanas, badilejo, cucharón, enrasador, carretilla

- Cono de Abrams para medir el asentamiento o Slump

- Varilla de Acero semiredondeada, para la compactación de la mezcla en cada una de los especímenes, lizo de 60 cm de largo y de 3/8" de diámetro

- Mezcladora de concreto

- Comba de goma

- Recipiente graduado para determinar el Peso Unitario del concreto fresco

- Papel de filtro de 38 cm x 19 cm

El procedimiento detallado de la confección de los hormigones se describe a continuación:

- Pesar los agregados separadamente (agregado grueso y agregado fino) en estado húmedo.

- Homogenizar separadamente los dos agregados mediante una palana, para que así ellos presenten un estado de humedad uniforme.

- Tomar muestras de los agregados pesados y determinar su contenido de humedad en ese momento.

- Corregir por humedad el peso de los agregados y del agua.

- Pesar el cemento, agua total (corregida por humedad de los agregados) y el aditivo.

- Preparar la mezcladora, humedeciéndola antes de cargar los materiales.

- Cargar el agregado grueso y el agregado fino en la mezcladora, agregando una fracción del agua total (un 25% aproximadamente).

- Revolver los agregados durante 30 segundos para humedecerlos completamente.

- Cargar el cemento en la mezcladora.

- Agregar un 25 % de agua mezclada con el aditivo (Sikament 290N), y al agua restante adicionar lentamente tomando en cuenta la consistencia de la mezcla.

- Amasar los materiales durante 3 minutos.

- Revolver manualmente la mezcla verificando su estado (asegurándose de que no quede material sin mezclar adherido al fondo y en las paredes de la mezcladora).

- Amasar durante otros 2 minutos.

- Descargar en carretillas, previamente humedecidas para evitar que estas consuman el agua de la mezcla.

- Una vez amasado el concreto, medir el Slump de cada uno de ellos mediante el cono de Abrams.

- Determinar el peso unitario del concreto fresco.

- Poner la tanda de concreto en las probetas (cilíndricas o prismáticas según sea el caso) correspondientes para los ensayos planificados del concreto.

- Fabricación de Probetas Cilíndricas para controlar el Peso Unitario

Una vez obtenida la docilidad requerida para la mezcla de Grout se procedió a la confección de los especímenes cilíndricos. La mezcla de material se añadió en 02 capas (Según la Norma NPT 339.183) de espesor similar dentro de los moldes de 10.6 cm de diámetro, debidamente engrasados. Luego de depositar una capa ésta era apisonada con una varilla graduada de 60 cm de largo y 3/8” de diámetro, según norma, distribuyendo los golpes en toda la sección del molde, 25 golpes por capa. Al terminar el apisonado de cada capa se golpeó con un mazo de goma dando 12 golpes por capa, al terminar la segunda capa se procedió al alisado de la superficie. El proceso total de llenado del molde tomó aprox. 2 minutos cada uno.

- Fabricación de Probetas Prismáticas para Ensayos de Compresión

Al igual que el caso anterior, la mezcla fue adicionado a los moldes, previamente forrando las paredes con papel filtro para evitar la adherencia del concreto en los moldes como menciona en la norma E. 070 de albañilería (Grout grueso), se añadió en 02 capas (Según la Norma NPT 339.183), de espesor similar dentro de los moldes de 9.5 cm de lado. Luego de depositar una capa ésta era apisonada con una varilla graduada de 60 cm de largo y 3/8” de diámetro, según norma, distribuyendo los golpes en toda la sección del molde, 25 golpes por capa. Terminado el apisonado se procedió al alisado superficial. El tiempo requerido para llenar el molde fue de aproximadamente 3 minutos. Las dimensiones de estos moldes prismáticos corresponden a 9.5 cm de arista y 19 cm de largo.

## CURADO DE LOS ESPECÍMENES DE CONCRETO.

Para los especímenes prismáticos se le realizó un curado parcial colocándoles agua 2 veces al día en sus respectivos moldes.

El curado de los especímenes cilíndricos de concreto se realizó siguiendo los procedimientos indicados en la NTP 339.183 – 2013.

### Protección después del acabado:

Inmediatamente después de elaborar el moldeado de los especímenes, se cubrieron estos con bolsas de plástico para evitar la evaporación del agua superficial, provocando pérdida de humedad, así como también la contaminación de los mismos.

### Curado inicial:

Los especímenes prismáticos se conservaron en sus moldes hasta la edad de rotura.

Los especímenes cilíndricos, transcurridas 24 horas después de elaborar los especímenes, estos fueros desmoldados y se procedió a realizar el traslado de manera tal que no sean alteradas las superficies y arista, para su posterior curado estándar.

### Curado estándar:

En los especímenes cilíndricos, al terminar el curado inicial y entre los 30 minutos y 1 hora después de haber sacado los especímenes de los moldes, estos se almacenaron en una posa de curado de concretos cubiertos con agua, además se saturó el agua con cal viva para mantener la temperatura de está, así mismo se cubrió la poza con una manta plástica para evitar la contaminación del agua y proteger los especímenes del rocío y heladas de las madrugadas. Las probetas permanecieron 7, 14 y 28 días en la poza de curado dependiendo de las edades requeridas.

## ENSAYO DE ESPECÍMENES

### Ensayos del concreto fresco

#### Asentamiento o Slump

El ensayo se desarrolló de acuerdo a lo establecido en la NTP 339.035 – ASTM C 143.

El método de determinación empleado, es el ensayo del "Cono de Abrams" o “Slump” (Norma NTP 339.035 ó ASTM C143) que define la consistencia de la mezcla por el asentamiento, medido en pulgadas o centímetros, de una masa de concreto que previamente ha sido colocada y compactada en un molde metálico de dimensiones definidas y sección tronco cónica. Por consiguiente, se puede definir el asentamiento, como la medida de la diferencia de altura entre el molde metálico estándar y la masa de concreto después que ha sido retirado el molde que la recubría. Es una prueba sencilla que se usa tanto en el campo como en el laboratorio. Se puede clasificar al concreto de acuerdo a su consistencia en tres grupos:

- Concretos consistentes o secos, con asentamiento de 0" a 2" (0 a 5 cm).

- Concretos plásticos, con asentamiento de 3" a 4" (7,5 a 10 cm).

- Concretos fluidos, con asentamientos con más de 5" (12,5 cm).

Procedimiento de ensayo.

- El molde se coloca sobre una superficie plana y humedecida, manteniéndose inmóvil pisando las aletas. Seguidamente se vierte una capa de concreto hasta un tercio del volumen. Se apisona son la varilla, aplicando 25 golpes, distribuidos uniformemente.

- En seguida se colocan otras dos capas con el mismo procedimiento a un tercio del volumen y consolidando, de manera que la barra penetre en la capa inmediata inferior.

- La tercera capa se deberá llenar en exceso, para luego enrasar al término de la consolidación. Lleno y enrasado el molde, se levanta lenta y cuidadosamente en dirección vertical.

- El concreto moldeado fresco se asentará, la diferencia entre la altura del molde y la altura de la mezcla fresca se denomina slump.

- Se estima que desde el inicio de la operación hasta el término no deben transcurrir más de 2 minutos de los cuales el proceso de desmolde no toma más de 5 segundos.

Figura N° 6: Medida del Slump.

#### Peso unitario volumétrico del concreto.

El ensayo se desarrolló de acuerdo a lo establecido en la NTP 339.046 – Revisada el 2013 – ASTM C 138.

Según Norma éste ensayo consiste en determinar el volumen del concreto producido, con el fin de verificar la correcta dosificación y rendimiento de los materiales. Es una base para determinar el rendimiento de la mezcla, el contenido de cemento, así como el contenido de aire.

El peso unitario del concreto fresco nos permite formar un juicio inmediato de la calidad de la composición granulométrica y de la compactación del concreto, siendo un importante medio de control del concreto.

El peso unitario se calcula de la siguiente manera:

- Densidad (Peso unitario volumétrico): Se calculó este parámetro como sigue:

D=Mc-MmVm	…...…… (29)

Dónde:

D	= Densidad de masa (peso unitario) del concreto (kg/m3)

Mc	= Masa del recipiente de medida lleno de concreto (kg)

Mm	= Masa del recipiente vacío (kg)

Vm	= Volumen del recipiente (m3).

#### Contenido de Aire – Método Gravimétrico.

El ensayo se desarrolló de acuerdo a lo establecido en la NTP 339.046 – Revisada el 2013.

El contenido de aire se calculó en base a los resultados obtenidos del ensayo del peso unitario del concreto fresco (Método Gravimétrico) y se calcula de la siguiente manera:

A=T-DT×100	…...…… (30)

Dónde:

A = Contenido de aire (%)

T = Masa del cemento en el lote (kg)

D = Densidad de masa (peso unitario) del hormigón (kg/m3)

### Ensayos de concreto endurecido:

#### Resistencia a compresión.

El ensayo se desarrolló de acuerdo a lo establecido en las normas NTP 339.034 - Revisada el 2013 – ASTM C 39, la presente norma establece un procedimiento para determinar la resistencia del concreto sometido a compresión.

La resistencia a la compresión del concreto en la presente tesis se realizó a los 7, 14 y 28 días para obtener el comportamiento del concreto tanto patrón como con las diferentes adiciones de Sikament 290 N y su evolución en el tiempo. También se consiguió tener las tolerancias de una probeta de acuerdo a las edades de las muestras, para esto tenemos la recomendación de la norma NTP 339.034 – 3013, que nos indica las tolerancias que debemos tener con las edades de las muestras.

Para la realización del ensayo se siguió los siguientes pasos:

##### Identificación de probetas.

Para la identificación y colocación de la información de las probetas se colocó en la parte lateral de estas con un plumón indeleble el número de espécimen (1, 2, 3, 4, 5 y 6), porcentaje de la adición de aditivo de aditivo (Concreto Patrón, Concreto más Sikament 290N en un 0.7 %, 0.9 %, 1.2 % y 1.4 % del peso del cemento respectivamente), la fecha de fabricación y los días a la cual está siendo ensayada el espécimen.

##### Medición de la probeta.

La medición de las probetas se llevó a cabo siguiendo el protocolo:

- Se miden los diámetros de las dos caras laterales de la probeta (a1, a2, b1 y b2) lo más cercano posible al eje horizontal de cada diámetro.

- Se mide las alturas de los dos lados de la probeta cilíndrica (h1 y h2) aproximadamente en el eje vertical de cada lado

- En probetas prismáticas arista de la base y altura.

- Estas medias se realizan con un vernier digital que expresan las medidas con aproximación a 0.01mm.

- Se determina la masa de la probeta aproximando a 0.05 Kg. en balanza electrónica de capacidad de 30 Kg.

##### Ensayo del especímen.

Previo al ensayo, se debe observar que los cabezales de carga y caras de ensayo se encuentren absolutamente limpias, y que la probeta se encuentre correctamente centrada entre las placas y zona de carga.

- Posición de las probetas.

Se coloca la probeta de modo que ambas caras se encuentren paralelas a la placa inferior de la máquina compresora.

- Aplicación de la carga

La carga se deberá aplicar en forma continua y sin choques, a una velocidad de movimiento correspondiente a una velocidad de esfuerzo sobre la probeta de 0.25 ± 0.05 MPa/s (2.5 kg/cm2). La velocidad de movimiento diseñada será mantenida al menos durante la primera mitad final de la fase de carga anticipada.

Durante la aplicación de la primera mitad de la fase de la carga anticipada, una alta velocidad de carga será permitida. La alta velocidad de carga será aplicada de manera controlada. No se debe hacer ajustes durante la velocidad de movimiento cuando la carga final está siendo aplicada y la velocidad de esfuerzo decrece debido a la fractura del espécimen.

Al aplicar la carga de compresión mientras el indicador muestra que la carga disminuye constantemente, el espécimen muestra un patrón de fractura bien definido el cual debe ser observado, anotado, así como debe también registrarse la carga máxima “P” expresada en Toneladas y las deformaciones registradas con el deformímetro.

- Análisis de tipo de fractura y apariencia del concreto:

Después de aplicar la carga y terminar el ensayo se procedió a registrar el tipo de falla de cada espécimen en fotografías, para luego poder clasificarla según el siguiente gráfico, en donde se indica los tipos de falla según la NTP 339.034, así mismo se registró el modo de falla, y si falló el agregado o la pasta durante el proceso.

##### Expresión de Resultados

Se calcula la resistencia a la compresión del hormigón mediante la siguiente fórmula:

Rc = P S	…...……(32)

Donde:

Rc = Resistencia a Compresión (Kg/cm2).

S  = Área de resistencia (cm2).

P  = Carga Máxima (Kg).

# CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

## CARACTERÍSTICAS DE LOS AGREGADOS

Tabla N°  8: Resumen de los valores de las propiedades de los agregados.

| Agregados : Características | A. Fino | A. Grueso |
| --- | --- | --- |
| Peso específico de Masa = | 2.59 gr/cm³ | 2.61 gr/cm³ |
| Peso unitario seco suelto= | 1629.08 kg/m³ | 1551.13 kg/m³ |
| Peso unitario seco compactado= | 1711.97 kg/m³ | 1668.18 kg/m³ |
| Peso específico superficialmente seco= | 2.62 gr/cm³ | 2.62 gr/cm³ |
| Módulo de finura = | 2.90 | 6.29 |
| Contenido de Humedad = | 4.56 % | 0.70 % |
| Absorción = | 1.40 % | 0.67 % |
| Partículas menores al tamiz N°200 = | 3.13 % | ----- |
| Perfil = | ------- | Angular |
| T.M.N = | ------- | 3/8 |
| Abrasión = | ------- | 34.96 % |

## ANÁLISIS DE LA CONSISTENCIA DE LA MEZCLA DE CONCRETO

Con el ensayo de trabajabilidad se logra apreciar una clara influencia de la presencia del aditivo, observándose un incremento de la consistencia de la mezcla a medida que aumenta el porcentaje de Sikament 290 N.

Para determinar el asentamiento de las diferentes mezclas de concreto fresco con las distintas adiciones de aditivo, según sea el caso, se elaboraron tandas de mezcla experimentales, midiendo el revenimiento mediante el método del cono de Abrams, luego se calculó el promedio del asentamiento para cada caso.

Los resultados del ensayo se muestran en las tablas siguientes y su representación se aprecia en los gráficos a continuación.

Tabla N°  9: Asentamiento del concreto según las diferentes proporciones de adición de aditivo.

| ASENTAMIENTO DEL CONCRETO - MÉTODO DEL CONO DE ABRAMS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dosificación | C° PATRÓN | D1(0.7 % Sikament 290N) | D2(0.9 % Sikament 290N) | D3(1.2 % Sikament 290N) | D4(1.4 % Sikament 290N) |
| Asentamiento promedio (cm) | 22.06 | 23.10 | 23.70 | 25.30 | 25.80 |

Figura N° 7: Trabajabilidad de las diferentes dosificaciones de concreto fresco.

En la tabla y figura anteriores se aprecia que el revenimiento es mayor conforme se adiciona Sikament 290 N obteniendo valores desde 23.10cm y 25.80cm.

Tabla N°  10: Variación porcentual del asentamiento del concreto con diferentes porcentajes de adición de Sikament 290 N, con respecto al patrón.

| Dosificación | ASENTAMIENTO (cm) | VARIACIÓN DEL ASENT. RESPECTO AL C° PATRÓN |
| --- | --- | --- |
| CONCRETO PATRÓN | 22.06 | 0.00% |
| D1(0.7 % Sikament 290N) | 23.10 | 4.71% |
| D2(0.9 % Sikament 290N) | 23.70 | 7.43% |
| D3(1.2 % Sikament 290N) | 25.30 | 14.69% |
| D4(1.4 % Sikament 290N) | 25.80 | 16.95% |

Figura N° 8: Variación porcentual del asentamiento de los diferentes dosificaciones mezclas de concreto fresco con respecto al concreto patrón.

En la tabla y figura se aprecia que conforme se adiciona mayor porcentaje de Sikament 290 N el revenimiento se incrementa desde un 4.26% a un 16.95%.

## ANÁLISIS DEL PESO UNITARIO VOLUMÉTRICO DEL CONCRETO FRESCO

Para avaluar el peso unitario del concreto fresco, se realizaron seis (06) especímenes de concreto para cada tipo de adición de Sikament 290 N, luego se calculó el promedio para cada dosificación.

Los resultados del ensayo se muestran a continuación

Tabla N°  11:Peso unitario del concreto fresco para los diferentes porcentajes de adición de Sikament 290 N

| Tipo de Concreto | Peso Unitario del Concreto Fresco(Kg/cm3) |
| --- | --- |
| Concreto Patrón | 2251.320 |
| D1(0.7 % Sikament 290N) | 2254.364 |
| D2(0.9 % Sikament 290N) | 2248.364 |
| D3(1.2 % Sikament 290N) | 2244.214 |
| D4(1.4 % Sikament 290N) | 2242.110 |

Figura N° 9: Peso unitario del concreto fresco para el concreto patrón y cada dosificación.

En la tabla y figura se aprecia que el peso unitario se incrementa para la primera adición de Sikament 290N a 2254.364kg7m3 y va disminuyendo en las adiciones mayores hasta un 2242.11kg/m3 para la cuarta dosificación.

Tabla N°  12: Variación porcentual del peso unitario del concreto fresco con diferentes porcentajes de adición de Sikament 290 N respecto al concreto patrón.

| Dosificación | Peso Unitario del concreto fresco (Kg/cm3) | Variación del P.U C° fresco respecto al C° Patrón |
| --- | --- | --- |
| Concreto Patrón | 2251.320 | 100.00% |
| D1(0.7 % Sikament 290N) | 2254.364 | 100.14% |
| D2(0.9 % Sikament 290N) | 2248.364 | 99.87% |
| D3(1.2 % Sikament 290N) | 2244.214 | 99.68% |
| D4(1.4 % Sikament 290N) | 2242.110 | 99.59% |

Figura N° 10: Variación porcentual del peso unitario del concreto fresco para cada porcentaje de adición de Sikament 290 N respecto al concreto patrón.

Se observa que el peso unitario del concreto fresco incrementa respecto al concreto patrón en la primera dosificación, en un 0.14 %, y disminuye respecto al concreto patrón para las dosificaciones D2, D3 y D4 en 0.13 %, 0.32 % y 0.41 % respectivamente.

## ANÁLISIS DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN

Los ensayos a compresión de los especímenes de concreto fueron realizados a las edades de 07, 14 y 28 días, tanto para el concreto patrón como para cada una de las dosificaciones con Sikament 290 N. El concreto patrón diseñado con f'c=140kg/cm2.

El número de unidades por concreto fue de 30, haciendo un total de 150 unidades. Los resultados obtenidos se muestran en las tablas y gráficos que a continuación se presentan.

Tabla N°  13: Resistencia promedio a la compresión de los diferentes especímenes evaluados.

| PROMEDIO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN Kg/cm2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DOSIFICACIÓN | EDAD DE ENSAYO |  |  |
|  | 07 días | 14 días | 28 días |
| CONCRETO PATRÓN | 105.82 | 127.42 | 149.03 |
| D1(0.7 % Sikament 290N) | 130.75 | 150.69 | 168.42 |
| D2(0.9 % Sikament 290N) | 116.90 | 135.18 | 155.68 |
| D3(1.2 % Sikament 290N) | 110.25 | 130.75 | 151.25 |
| D4(1.4 % Sikament 290N) | 91.41 | 114.68 | 127.98 |

Figura N° 11: Resistencia promedio a la compresión de los diferentes especímenes de concreto evaluados.

Tal como se observa, la resistencia a compresión incrementa con la adición del 0.7 % de Sikament 290 N en las 3 edades, para las siguientes dosificaciones esta propiedad mecánica tiende a disminuir, tanto para los 7, 14 y 28 días de edad.

Tabla N°  14: Variación porcentual de la resistencia a compresión por el efecto del Sikament 290N  respecto al concreto patrón.

| VARIACIÓN PORCENTUAL A COMPRESIÓN RESPECTO AL CONCRETO MÁS SIKAMENT (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DOSIFICACIÓN | EDAD DE ENSAYO |  |  |
|  | 07 días | 14 días | 28 días |
| CONCRETO PATRÓN | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| D1(0.7 % Sikament 290N) | 123.56% | 118.26% | 113.01% |
| D2(0.9 % Sikament 290N) | 110.47% | 106.09% | 104.46% |
| D3(1.2 % Sikament 290N) | 104.19% | 102.61% | 101.49% |
| D4(1.4 % Sikament 290N) | 86.39% | 90.00% | 85.87% |

Figura N° 12: Variación porcentual de la resistencia a compresión por el efecto del Sikament 290 N respecto al concreto patrón.

En la figura y tabla anteriores, analizando a la edad de 28 días, el porcentaje de incremento de la resistencia a compresión a los 28 días es de: 13.01% para la adición de 0.7% de Sikament 290N, 4.46% para la adición de 0.9% de Sikament 290N, 1.49%, para la adición de 1.2% de Sikament 290N y una disminución de 14.13% para la adición de 1.4% de Sikament 290N.

Figura N° 13: Evolución de la resistencia a compresión de los diferentes ensayos realizados a través del tiempo.

Se puede apreciar la evolución de la resistencia a compresión a través del tiempo para los diferentes concretos. La evolución mayor de ésta se produce hasta los 14 días, de los 14 a 28 días el incremento en la resistencia es menor.

## ANÁLISIS DEL MÓDULO DE ELASTICIDAD

El módulo de elasticidad del concreto fue determinado a l edad de 28 días de edad de los especímenes de concreto elaborados, los resultados obtenidos se han representado de acuerdo a los métodos Norma E 060, y según graficas de esfuerzo – deformación realizadas, para ensayos de compresión. Para las 5 diferentes dosificaciones de concreto en estudio, (concreto patrón, concretos más Sikament). Los resultados obtenidos se muestran en las tablas a continuación.

Tabla N°  15: Módulos de elasticidad de los diferentes tipos de concreto evaluados, según norma E.060,  y gráficas esfuerzo Vs. deformación.

| EDAD | DOSIFICACIÓN | MÓDULO DE ELASTICIDAD "Ec" (Kg/cm2) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | NORMA E.060 | GRAFICA |
| 28 DÍAS | CONCRETO PATRÓN | 182688.02 | 71668.21 |
|  | D1(0.7 % Sikament 290N) | 193724.00 | 81315.83 |
|  | D2(0.9 % Sikament 290N) | 187177.76 | 75076.58 |
|  | D3(1.2 % Sikament 290N) | 184953.31 | 72514.62 |
|  | D4(1.4 % Sikament 290N) | 169727.88 | 72411.02 |

En la tabla anterior se muestra los módulos de elasticidad de los diferentes porcentajes de adición de Sikament 290 N, ensayados a los 28 días de edad, según la norma, E. 060 y según graficas esfuerzo Vs. Deformación. Tal como se puede apreciar, los módulos obtenidos por Norma E.060 se incrementan con la adición de Sikament 290N, esto debido a que según este método el módulo de elasticidad está en función del esfuerzo de rotura. Los módulos obtenidos por las gráficas realizadas mediante el esfuerzo y deformación de los especímenes de concreto, se observa que no tiene una tendencia definida, debido a que son obtenidos experimentalmente.

Figura N° 14: Módulos de elasticidad de los diferentes tipos de concreto evaluados, según norma E.060  y gráfica esfuerzo Vs. deformación, a 28 días de edad.

En la gráfica anterior se muestra los módulos de elasticidad a los 28 días de edad, se observa que según Norma E.060 se tiene un módulo de elasticidad comprendido entre 193724.00 Kg/cm2 y 169727.88 Kg/cm2, para las diferentes dosificaciones en estudio.

## ANÁLISIS DEL TIPO DE FALLA DE ESPECÍMENES A COMPRESIÓN

De acuerdo a la norma NTP 339.034, se ha observado y registrado los diferentes tipos de falla de los ensayos a compresión realizados en laboratorio, cuyo análisis se ha realizado para todos los tipos de concreto en evaluación (concreto Patrón y dosificaciones con Sikament 290N), y a la edad de 28 días, evaluándose 50 especímenes de concreto a compresión, tal como se muestra a continuación.

Tabla N°  16: Tipos de falla obtenidos en las diferentes dosificaciones de concreto.

| DOSIFICACIÓN | TIPOS DE FALLA |  |  |  |  | N° PROBETAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TIPO 2 | TIPO 3 | TIPO 4 | TIPO 5 | TIPO 6 |  |
| CONCRETO PATRÓN | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| D1(0.7 % Sikament 290N) | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| D2(0.9 % Sikament 290N) | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| D3(1.2 % Sikament 290N) | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| D4(1.4 % Sikament 290N) | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| TOTAL PROBETAS |  |  |  |  |  | 50 |

Figura N° 15: Tipos de falla obtenidos en las diferentes dosificaciones de concreto.

La tabla y gráfico anteriores muestran que, en la gran mayoría de especímenes evaluados, el tipo de falla más común es el de tipo 3 que particularmente es el que más se ha presentado tanto en concreto patrón como en concreto con Sikament 290N.

## ANÁLISIS DE COSTOS DE MATERIALES EN UN METRO CÚBICO DE CONCRETO

El análisis de los costos de la mezcla de diseño elaborado, se realizó para 1 m3 de concreto, teniendo en cuenta los materiales empleados para cada caso:

- Agregado Fino: Cantera “Roca Fuerte”.

- Agregado Grueso: Cantera “Roca Fuerte”

- Cemento: Pacasmayo Tipo I

- Agua de la red pública

- Cal hidratada

- Aditivo Sikament 290N.

Los costos obtenidos por la tesista para la fabricación de una unidad cubica de concreto son los siguientes:

Tabla N°  17: Costos por unidad cúbica de concreto.

La tabla anterior muestra el costo por metro cubico de concreto considerando únicamente el precio de los materiales empleados.

El concreto patrón con un costo de S/. 241.92 por metro cubico, concreto con adición de Sikament 290 N en un 0.7% un costo de S/. 263.79, concreto con adición de Sikament 290 N en un 0.9% un costo de S/. 270.04, concreto con adición de Sikament 290 N en un 1.2% un costo de S/. 279.42 y por último concreto con adición de Sikament 290 N en un 1.4% un costo de S/. 285.67 la unidad cubica de concreto.

Tabla N°  18: Resultados obtenidos para cada parámetro en los diferentes concretos con adiciones de Sikament 290N y concreto patrón.

| PARÁMETRO | CONCRETO PATRÓN | D1(0.7 % Sikament 290N) | D2(0.9 % Sikament 290N) | D3(1.2 % Sikament 290N) | D4(1.4 % Sikament 290N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASENTAMIENTO (cm) | 22.06 | 23.10 | 23.70 | 25.30 | 25.80 |
| P.U. CONCRETO FRESCO (kg/m3) | 2251.32 | 2254.36 | 2248.36 | 2244.21 | 2242.11 |
| RESISTENCIA A COMPRESIÓN (kg/cm2) | 149.03 | 168.42 | 155.68 | 151.25 | 127.98 |
| MÓDULO DE ELASTICIDAD (kg/cm2) | 182688.02 | 193724.00 | 187177.76 | 184953.31 | 169727.88 |
| COSTO m3 (S/.) | 241.92 | 263.79 | 270.04 | 279.42 | 285.67 |

# CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## CONCLUSIONES

- La adición de Sikament 290N en el Grout para un f´c = 140kg/cm2, incrementa la resistencia a compresión a los 28 días en un 13.01% en el diseño con adición del 0.7%de Sikament 290N.

- Los valores de la resistencia a compresión del concreto con adición de Sikament 290N en 0.0 %, 0.70%, 0.9%, 1.2%, 1.4%, son 149.03 kg/cm2, 168.42 kg/cm2, 155.68 kg/cm2, 151.25 kg/cm2 y 127.98 kg/cm2, respectivamente.

- Los valores del asentamiento del concreto con adición de Sikament 290N en 0.0 %, 0.70%, 0.9%, 1.2%, 1.4%, son 22.06cm, 23.10cm, 23.70cm, 25.30cm, y 25.80cm, respectivamente.

- El peso unitario del concreto fresco con adición de Sikament 290 N de 0.0 %, 0.70%, 0.9%, 1.2% y 1.4% fue de 2251.32 kg/cm2, 2254.36 kg/cm2, 2248.36 kg/cm2, 2244.21 kg/cm2, 2242.11 kg/cm2, respectivamente.

- El módulo de elasticidad del concreto calculado mediante la Norma E.060 fue de 182688.02 kg/cm2, 193724.00 kg/cm2, 187177.76 kg/cm2, 184953.31 kg/cm2 y 169727.88 kg/cm2, en el orden de cada dosificación de Sikament 290 N. Y mediante la gráfica esfuerzo Vs. Deformación, se observa que los valores no tienen una tendencia definida, debido a que son obtenidos experimentalmente.

- En el ensayo de resistencia a la compresión, el tipo de falla predominante fue el tipo 3 tanto en los especímenes de concreto patrón (0.0% de Sikament 290 N), como en los especímenes de concreto con adición de Sikament 290 N en un 0.7 %, 0.9 %, 1.2 % y 1.4 %.

- En el concreto con adición de Sikament 290N en un 0.7 %, 0.9 %, 1.2 % y 1.4 %, el costo se incrementa en S/. 21.87, S/. 28.12, S/. 37.50 y S/. 43.75 respectivamente comparado con el concreto patrón para un metro cubico, vale aclarar que solo se consideró costo del material mas no mano de obra.

## RECOMENDACIONES:

Luego de realizar la presente investigación, surgen diferentes ideas acerca de otros aspectos relativos al concreto con adición de Sikament 290 N, que podrían ser tratados en investigaciones futuras, entre ellos:

- Se sugiere investigar la evolución de las propiedades mecánicas en muretes de albañilería armada con este tipo de Grout adicionado.

- Se recomienda realizar ensayos de concreto con otro tipo de aditivo como son los aditivos para concretos autocompactantes.

- Se recomienda investigar el valor de la adherencia del Grout dentro de los alveolos de las unidades de albañilería.

# CAPÍTULO VI: BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA

## LIBROS:

- Abanto Castillo. Flavio. Tecnología del concreto (Teoría y problemas). 2ª Ed Lima. Perú.

- Rivva López, Enrique. Control del concreto en obra. Lima. Perú. 2ª. Ed. 2006.

- Rivva López, Enrique. Concreto de alta resistencia. ACI - Lima. Perú. 3ª. Ed. 2014.

- Rivva López, Enrique. Diseño de Mezclas. Lima. Perú. 2007.

- Lezama Leiva, José. 2013. Tecnología del concreto. Cajamarca – Perú.

- Pasquel Carvajal, Enrique. 2000. Control de Calidad del Concreto. Capitulo peruano ACI. Lima - Perú.

## INVESTIGACIONES:

- Mena Carmona, J., 2004, “Variación en las características de fluidez en mezclas de concreto mediante la modificación de aditivo y agua para la obtención de un concreto autocompactable”. Tesis pregrado constructor civil. Cartago, Costa Rica. ITCR.  44 p.

- Joo Herrán, G., 2003, “Comportamiento del concreto con el aditivo plastificante-reductor de agua y retardante de fragua EUCO WR51”. Tesis Licenciado en Ing. Civil. Piura, Perú. UP.178 p.

- Huarcaya G C 2014. Comportamiento del asentamiento en el concreto usando aditivo polifuncional Sikament 290 N y aditivo Superplastificante de alto desempeño Sika viscoflow 20E, Tesis de pregrado Ing. Civil. Lima, Perú. URP. 265p.

- Basauri Ponce., 2010. “Diseño para obtener concreto f’c=210Kg/cm2 con la incorporación de Aditivo Plastificante (Rheobuild 1000), empleando agregados de la Cantera Rodolfito (Cantera Cajamarca – ciudad de Dios Km 5.00”. Tesis Ing. Civil. Cajamarca, Perú. UNC. 182 p.

- Pérez Estela, E. 2016. “Estudio de las propiedades mecánicas de la albañilería armada con bloques de concreto vibrado expuesta a cargas estáticas”. Tesis Ing. Civil. Cajamarca, Perú. UNC. 89, 90 p.

## NORMAS:

- NTP 334.009.2013. CEMENTOS. Cementos Portland. Requisitos. 5ª. Ed. R. 2013-CRT-INDECOPI.

- NTP 339.034.2008 (revisada 2013). HORMIGÓN (CONCRETO). Método de ensayo normalizado para la determinación de la resistencia a la compresión del concreto, en muestras cilíndricas. 3ª. Ed. R. 2013-CRT-INDECOPI.

- NTP 339.046.2008 (revisada 2013). HORMIGÓN (CONCRETO). Método de ensayo normalizado para determinar la densidad (peso unitario), rendimiento y contenido de aire (método gravimétrico) del hormigón (concreto). 2ª. Ed. R. 2013-CRT-INDECOPI.

- NTP 339.047.2006. HORMIGÓN (CONCRETO). Definiciones y terminología relativas al hormigón y agregados. 2ª. Ed. R. 2006-CRT-INDECOPI.

- NTP 339.088.2006 HORMIGÓN (CONCRETO). Agua de mezcla utilizada en la producción de concreto de cemento Portland. Requisitos. 2ª. Ed. R. 2006-CRT-INDECOPI.

- NTP 339.183.2013. HORMIGÓN. Práctica normalizada para la elaboración y curado de especímenes de concreto en el laboratorio. 2ª. Ed. R. 2013-CRT-INDECOPI.

- NTP 339.185.2013. AGREGADOS. Método de ensayo normalizado para contenido de humedad total evaporable del agregado por secado. 2ª. Ed. R. 2013-CRT-INDECOPI.

- NTP 400.010.2011 AGREGADOS. Extracción y preparación de muestras. 3ª. Ed. R. 2011-CRT-INDECOPI.

- NTP 400.011.2008 (revisada el 2013) AGREGADOS. Definición y clasificación de agregados para uso en morteros y hormigones (concretos). 2ª. Ed. R. 2013-CRT-INDECOPI.

- NTP 400.012.2013 AGREGADOS. Análisis granulométrico del agregado fino, grueso y global. 3ª. Ed. R. 2013-CRT-INDECOPI.

- NTP 400.017.2011 AGREGADOS. Método de ensayo normalizado para determinar la masa por unidad de volumen o densidad (“Peso unitario”) y los vacíos en los agregados. 3ª. Ed. R. 2011-CRT-INDECOPI.

- NTP 400.018.2013 AGREGADOS. Método de ensayo normalizado para determinar materiales más finos que pasan por el tamiz normalizado 75μ (N° 200). 3ª. Ed. R. 2013-CRT-INDECOPI.

- NTP 400.019.2002 AGREGADOS. Método de ensayo normalizado para la determinación de la resistencia a la degradación en agregados gruesos de tamaños menores para abrasión e impacto en la máquina de los ángeles. 2ª. Ed. R. 2002-CRT-INDECOPI.

- NTP 400.021.2013 AGREGADOS. Método de ensayo normalizado para la densidad, densidad relativa (peso específico) y absorción del agregado grueso. 3ª. Ed. R. 2013-CRT-INDECOPI.

- NTP 400.022.2013 AGREGADOS. Método de ensayo normalizado para la densidad, densidad relativa (peso específico) y absorción del agregado fino. 3ª. Ed. R. 2013-CRT-INDECOPI.

- NTP 400.037.2002 AGREGADOS. Especificaciones normalizadas para agregados en hormigón (concreto). 2ª. Ed. R. 2002-CRT-INDECOPI.

# CAPÍTULO VII: ANEXOS

ANEXOS

## ANEXO I: TABLAS PARA PROPIEDADES FÍSICO MECÁNICAS DE AGREGADOS

Tabla N°  19: Husos granulométricos del agregado fino

| TAMI | PERCENTAGE QUE PASA (%) LÍMITES TOTALES |
| --- | --- |
| 9.50 mm (3/8”) | 100 |
| 4.75 mm (N° 4) | 100 |
| 2.36 mm (N° 8) | 95 a 100 |
| 1.18 mm (N° 16) | 70 a 100 |
| 600 micrones (N° 30) | 40 a 75 |
| 300 micrones (N° 50) | 10 a 35 |
| 150 micrones (N° 100) | 2 a 15 |
| 75 micrones (N° 200) | Menos de 2 |

Fuente: Norma E.060 Albañilería

Tabla N°  20: Husos granulométricos del agregado grueso

- Se permitirá el uso de agregados que no cumplan con las gradaciones especificadas, siempre y cuando existan estudios calificados a satisfacción de las partes   que aseguren que el material producirá hormigón (concreto) de la calidad requerida.

| HUSO | TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL | PORCENTAJE QUE PASA POR LOS TAMICES NORMALIZADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 mm (4 pulg) | 90 mm (3½ pulg) | 75 mm (3 pulg) | 63 mm (2 ½ pulg) | 50 mm (2 pulg) | 37.5 mm (1 ½ pulg) | 25.0 mm (1 pulg) | 19.0 mm (3/4 pulg) | 12.5 mm (1/2 pulg) | 9.5 mm (3/8 pulg) | 4.75 mm (N° 4) | 2.36 mm (N° 8) | 1.18 mm (N° 16) | 300 μm (N° 50) |
| 1 | 90 mm. a 37.5 mm (3 ½ pulg a 1 ½ pulg) | 100 | 90 a 100 | … | 25 a 60 | … | 0 a 15 | … | 0 a 15 | … | … | … | … | … | … |
| 2 | 63 mm. a 37.5 mm (2 ½ pulg a 1 ½ pulg) | … | … | 100 | 90 a 100 | 35 a 70 | 0 a 15 | … | 0 a 5 | … | … | … | … | … | … |
| 3 | 50 mm. a 25.0 mm (2 pulg a 1 pulg) | … | … | … | 100 | 90 a 100 | 35 a 70 | 0 a 15 | … | 0 a 5 | … | … | … | … | … |
| 357 | 50 mm. a 4.75 mm (2 pulg a N° 4) | … | … | … | 100 | 90 a 100 | … | 35 a 70 | … | 10 a 30 | … | 0 a 5 | … | … | … |
| 4 | 37.5 mm. a 4.75 mm (1 ½ pulg a ¾ pulg) | … | … | … | … | 100 | 90 a 100 | 20 a 55 | 0 a 5 | … | 0 a 5 | … | … | … | … |
| 467 | 37.5 mm. a 4.75 mm (1 ½ pulg a N° 4) | … | … | … | … | 100 | 95 a 100 | … | 35 a 70 | … | 10 a 30 | 0 a 5 | … | … | … |
| 5 | 25 mm. a 12.5 mm (1 pulg a ½ pulg) | … | … | … | … | … | 100 | 90 a 100 | 20 a 55 | 0 a 10 | 0 a 5 | … | … | … | … |
| 56 | 25 mm. a 9.5 mm (1 pulg a 3/8 pulg) | … | … | … | … | … | 100 | 90 a 100 | 40 a 85 | 10 a 40 | 0 a 15 | 0 a 5 | … | … | … |
| 57 | 25 mm. a 4.75 mm (1 pulg a N° 4) | … | … | … | … | … | 100 | 90 a 100 | … | 25 a 60 | … | 0 a 10 | 0 a 5 | … | … |
| 6 | 19.0 mm. a 9.5 mm (3/4 pulg a 3/8 pulg) | … | … | … | … | … | … | 100 | 90 a 100 | 20 a 55 | 0 a 5 | 0 a 5 | … | … | … |
| 67 | 19.0 mm. a 4.75 mm (3/4 pulg a N° 4) | … | … | … | … | … | … | 100 | 90 a 100 | … | 20 a 55 | 0 a 10 | 0 a 5 | … | … |
| 7 | 12.5 mm. a 4.75 mm (1/2 pulg a N° 4) | … | … | … | … | … | … | … | 100 | 90 a 100 | 40 a 70 | 0 a 15 | 0 a 5 | … | … |
| 8 | 9.5 mm. a 2.36 mm (3/8 pulg a N° 8) | … | … | … | … | … | … | … | … | 100 | 85 a 100 | 10 a 30 | 0 a 10 | 0 a 5 | … |
| 89 | 9.5 mm. a 1.18 mm (3/8 pulg a N° 16) | … | … | … | … | … | … | … | … | 100 | 90 a 100 | 20 a 55 | 5 a 30 | 0 a 10 | 0 a 5 |
| 9 | 4.75 mm. a 1.18 mm (N° 4 a N° 16) | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 100 | 85 a 100 | 10 a 40 | 0 a 10 | 0 a 5 |

Fuente: Norma NTP 400.037 – 2002.

Tabla N°  21:  Tipo de gradación según peso retenido de la muestra de ensayo.

| TAMAÑO DE LOS TAMICES |  | PESO DE LOS TAMAÑOS INDICADOS (gr) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PASA | RETENIDO | A | B | C | D |
| 37.50 mm (1 1/2") | 25.40 mm (1") | 1250 ± 25 | ---------- | ---------- | ---------- |
| 25.40 mm (1") | 19.00 mm (3/4") | 1250 ± 25 | ---------- | ---------- | ---------- |
| 19.00 mm (3/4") | 12.70 mm (1/2") | 1250 ± 10 | 2500 ± 10 | ---------- | ---------- |
| 12.70 mm (1/2") | 9.51 mm (3/8") | 1250 ± 10 | 2500 ± 10 | ---------- | ---------- |
| 9.51 mm (3/8") | 6.35 mm (1/4") | ---------- | ---------- | 2500 ± 10 | ---------- |
| 6.35 mm (1/4") | 4.76 mm (Nº 4) | ---------- | ---------- | 2500 ± 10 | ---------- |
| 4.76 mm (Nº 4) | 2.36 mm (Nº 8) | ---------- | ---------- | ---------- | 5000 ± 10 |

Fuente: Norma Técnica Peruana 400.019

Tabla N°  22: Carga abrasiva según tipo de gradación del material

| GRADACIÓN | NÚMEROS DE ESFERAS | MASA DE LAS ESFERAS (gr) |
| --- | --- | --- |
| A | 12 | 5000 ± 25 |
| B | 11 | 4584 ± 25 |
| C | 8 | 3330 ± 25 |
| D | 6 | 2500 ± 15 |

Fuente: Norma Técnica Peruana NTP 400.019

Tabla N°  23:  Número de capas de compactación requeridas por espécimen.

| TIPO Y TAMAÑO DE ESPECÍMENES mm (pulg.) | MODO DE CONSOLIDACIÓN | N° DE CAPAS DE APROX. IGUAL PROFUNDIDAD |
| --- | --- | --- |
| CILINDROS DIÁMETROS EN mm (pulg.) |  |  |
| 75 a 100 (3 a 4) | Varillado | 2 |
| 150 (6) | Varillado | 3 |
| 225 (9) | Varillado | 4 |
| Hasta de 225 (9) | vibración | 2 |
| PRISMAS Y CILINDROS HORIZONTALES PARA ESCURRIMIENTOS PLÁSTICOS Profundidad en mm (pulg.) |  |  |
| Hasta 200 (8) | Varillado | 2 |
| Más de 200 (8) | Varillado | 3 o más |
| Hasta 200 (8) | vibración | 1 |
| Más de 200 (8) | vibración | 2 o más |

Fuente: Norma NTP 339.183 - 2013.

Tabla N°  24:  Diámetro de varilla y número de varillados a ser usados al moldearse especímenes de prueba.

| CILINDRO |  |  |
| --- | --- | --- |
| DIÁMETRO DEL CILINDRO mm (pulg.) | DIÁMETRO DE LA VARILLA mm (pulg.) | NÚMERO DE GOLPES POR CAPA |
| 75 (3) a < 150 (6) | 10 (3/8) | 25 |
| 150 (6) | 16 (5/8) | 25 |
| 200 (8) | 16 (5/8) | 50 |
| 250 (10) | 16 (5/8) | 75 |
| VIGAS Y PRISMAS |  |  |
| ÁREA SUPERFICIAL SUPERIOR DEL ESPECIMEN Cm2 (pulg2.) | DIÁMETRO DE LA VARILLA mm (pulg.) | NÚMERO DE GOLPES POR CAPA |
| 160 (25) o menos | 10 (3/8) | 25 |
| 165 a 310 (26 a 49) | 10 (3/8) | 1 por cada 7 cm2 (1 pulg2) de Superficie. |
| 320 (50) a más | 16 (5/8) | 1 por cada 14 cm2 (2 pulg2) de Superficie. |
| CILINDROS HORIZONTALES PARA ESCURRIMIENTO PLÁSTICO |  |  |
| DIÁMETRO DEL CILINDRO mm (pulg.) | DIÁMETRO DE LA VARILLA mm (pulg.) | NÚMERO DE GOLPES POR CAPA |
| 150 (6) | 16 (5/8) | 50 total, 25 a lo largo de ambos lados del eje |

Fuente: Normas NTP 339.183 - 2013.

Tabla N°  25: Capacidad de los recipientes de medición.

| TAMAÑO MAXIMO NOMINAL DEL AGREGADO GRUESO |  | CAPACIDAD DEL RECIPIENTE DE MEDICIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pulg. | mm. | Pie3 | L |
| 1 | 25.0 | 0.2 | 6 |
| 1 1/2 | 37.5 | 0.4 | 11 |
| 2 | 50 | 0.5 | 14 |
| 3 | 75 | 1.0 | 28 |
| 4 ½ | 112 | 2.5 | 70 |
| 6 | 150 | 3.5 | 100 |
| Tamaños indicados de recipientes de medición que se usarán para ensayar el concreto que contiene agregados de tamaño máximo nominal igual o más pequeños que los listados. El volumen real del recipiente será por lo menos 95 % del volumen nominal listado. |  |  |  |

Fuente: Normas NTP 339.046 - 2013.

Tabla N°  26: Tolerancias en los tiempos de prueba de los especímenes de concreto.

| EDAD DE ENSAYO | TOLERANCIA PERMISIBLE |
| --- | --- |
| 24 horas | ± 0.5 h o 2.1 % |
| 03 días | ± 2.0 h o 2.8 % |
| 07 días | ± 6.0 h o 3.6 % |
| 28 días | ± 20 h o 3.0 % |
| 90 días | ± 48 h o 2.2 % |

Fuente: Normas NTP 339.034 - 2013.

## ANEXO II: PROPIEDADES FÍSICO MECÁNICAS DE AGREGADOS

Tabla N°  27: Granulometría de agregado fino – Ensayo N° 01

| P. Muestra secada al horno (Ensayo 01) |  |  | 1909.30g |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAMIZ Nº | ABERTURA (mm) | P. RETENIDO (gr) | % RETENIDO | % RET. ACUM | % QUE PASA |
| 4 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8 | 2.38 | 320.10 | 16.77 | 16.77 | 83.23 |
| 16 | 1.18 | 359.85 | 18.85 | 35.61 | 64.39 |
| 30 | 0.60 | 459.13 | 24.05 | 59.66 | 40.34 |
| 50 | 0.30 | 439.20 | 23.00 | 82.66 | 17.34 |
| 100 | 0.15 | 248.02 | 12.99 | 95.65 | 4.35 |
| Cazoleta |  | 83 | 4.35 | 100.00 | 0.00 |
|  |  |  | MF= | 2.90 |  |

Figura N° 16: Curva granulométrica del agregado fino – Ensayo N° 01.

Tabla N°  28:  Granulometría de agregado fino – Ensayo N° 02.

| P. Muestra secada al horno (Ensayo 02) |  |  | 1922.59g |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAMIZ Nº | ABERTURA (mm) | P. RETENIDO (gr) | % RETENIDO | % RET. ACUM | % QUE PASA |
| 4 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8 | 2.38 | 322.05 | 16.75 | 16.75 | 83.25 |
| 16 | 1.18 | 366.15 | 19.04 | 35.80 | 64.20 |
| 30 | 0.60 | 459.12 | 23.88 | 59.68 | 40.32 |
| 50 | 0.30 | 442.12 | 23.00 | 82.67 | 17.33 |
| 100 | 0.15 | 247.35 | 12.87 | 95.54 | 4.46 |
| Cazoleta |  | 85.80 | 4.46 | 100.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | MF= | 2.90 |

Figura N° 17: Curva granulométrica del agregado fino – Ensayo N° 02.

Tabla N°  29: Granulometría de agregado fino – Ensayo N° 03

| P. Muestra secada al horno (Ensayo 03) |  |  | 1947.34g |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAMIZ Nº | ABERTURA (mm) | P. RETENIDO (gr) | % RETENIDO | % RET. ACUM | % QUE PASA |
| 4 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8 | 2.38 | 329.12 | 16.90 | 16.90 | 83.10 |
| 16 | 1.18 | 369.28 | 18.96 | 35.86 | 64.14 |
| 30 | 0.60 | 462.81 | 23.77 | 59.63 | 40.37 |
| 50 | 0.30 | 445.13 | 22.86 | 82.49 | 17.51 |
| 100 | 0.15 | 251.00 | 12.89 | 95.38 | 4.62 |
| Cazoleta |  | 90.00 | 4.62 | 100.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | MF= | 2.90 |

Figura N° 18: Curva granulométrica del agregado fino – Ensayo N° 03.

Mf = 2.90

- El agregado fino es arena gruesa natural, no se ajusta con las características indicadas en la tabla N° 2. Pero se acepta esta granulometría ya que los ensayos de pilas y muretes trabajados con Grout elaborado con este material cumplen con la resistencia diseñada en la investigación realizada por Pérez E. (2016) en su investigación “Estudio de las propiedades mecánicas de la albañilería armada con bloques de concreto vibrado”.

Tabla N°  30: Granulometría de agregado grueso – Ensayo N° 01.

| P. Muestra secada al horno (Ensayo 01) |  |  | 1208.45gr |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAMIZ Nº | ABERTURA (mm) | P. RETENIDO (gr) | % RETENIDO | % RET. ACUM | % QUE PASA |
| 1" | 25.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3/4" | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1/2" | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3/8" | 9.51 | 401.10 | 33.19 | 33.19 | 66.81 |
| 4 | 4.75 | 752.35 | 62.26 | 95.45 | 4.55 |
| 8 | 2.36 | 55.00 | 4.55 | 100.00 | 0.00 |
| 16 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| Cazoleta |  | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | MF= | 6.29 |

Figura N° 19: Curva granulométrica del agregado grueso – Ensayo N° 01.

Tabla N°  31:  Granulometría de agregado grueso – Ensayo N° 02.

| P. Muestra secada al horno (Ensayo 02) |  |  | 1250.08gr |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAMIZ Nº | ABERTURA (mm) | P. RETENIDO (gr) | % RETENIDO | % RET. ACUM | % QUE PASA |
| 1" | 25.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3/4" | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1/2" | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3/8" | 9.51 | 422.15 | 33.77 | 33.77 | 66.23 |
| 4 | 4.76 | 768.12 | 61.45 | 95.22 | 4.78 |
| 8 | 2.36 | 59.81 | 4.78 | 100.00 | 0.00 |
| 16 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| Cazoleta |  | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | MF= | 6.29 |

Figura N° 20: Curva granulométrica del agregado grueso – Ensayo N° 02.

Tabla N°  32:  Granulometría de agregado grueso – Ensayo N° 03.

| P. Muestra secada al horno (Ensayo 03) |  |  | 1257.41gr |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAMIZ Nº | ABERTURA (mm) | P. RETENIDO (gr) | % RETENIDO | % RET. ACUM | % QUE PASA |
| 1" | 25.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3/4" | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1/2" | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3/8" | 9.51 | 411.20 | 32.70 | 32.70 | 67.30 |
| 4 | 4.76 | 792.05 | 62.99 | 95.69 | 4.31 |
| 8 | 2.36 | 54.16 | 4.31 | 100.00 | 0.00 |
| 16 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| Cazoleta |  | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | MF= | 6.28 |

Figura N° 21: Curva granulométrica del agregado grueso – Ensayo N° 03.

Mf = 6.29

- El agregado grueso es confitillo, no se ajusta con la granulometría especificada en la Tabla 1. Pero se acepta esta granulometría ya que los ensayos de pilas y muretes trabajados con Grout elaborado con este material cumplen con la resistencia diseñada en la investigación realizada por Pérez E. (2016) en su investigación “Estudio de las propiedades mecánicas de la albañilería armada con bloques de concreto vibrado”

Tabla N°  33: Ensayo de partículas menores al tamiz N° 200 del agregado fino

| ITEM | ENSAYO N° 01 | ENSAYO N° 02 | ENSAYO N° 03 |
| --- | --- | --- | --- |
| Peso del material seco antes del ensayo (gr.) | 1000 gr | 1000 gr | 1000 gr |
| Peso del material seco después del ensayo (gr.) | 969 gr | 968 gr | 969 gr |
| PORCENTAJE DE PARTÍCULAS MENORES AL TAMIZ N° 200 | 3.10% | 3.20% | 3.10% |
| % PROMEDIO DE PARTÍCULAS MENORES AL TAMIZ N° 200 | 3.13% |  |  |

Tabla N°  34:  Resultado de densidad relativa y absorción de agregado fino.

| ENSAYO | N° 1 | N° 2 | N° 3 | PROMEDIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Peso en el aire de Muestra secada en estufa (Wo) (gr) | 493.00 | 493.20 | 493.10 | ….. |
| Volumen del Frasco (V) (cm3) | 500 | 500 | 500 | ….. |
| Peso en (gr) o volumen en (cm3) del agua añadida al frasco (Va) | 310.00 | 308.50 | 309.00 | ….. |
| Peso Específico de Masa (gr/cm3) | 2.59 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
| Peso Específico de Masa Saturada con Superficie Seca (gr/cm3) | 2.63 | 2.61 | 2.62 | 2.62 |
| Peso Específico Aparente (gr/cm3) | 2.69 | 2.67 | 2.68 | 2.68 |
| Porcentaje de Absorción (%) | 1.42 | 1.38 | 1.40 | 1.40 |

Tabla N°  35: Resultado de densidad relativa y absorción de agregado grueso.

| ENSAYO | N° 1 | N° 2 | N° 3 | PROMEDIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Peso en el aire de muestra secada en estufa (A) (gr) | 5247.00 | 5260.00 | 5188.00 | ….. |
| Peso en el aire de muestra saturada con superficie seca (B) (gr) | 5285.00 | 5290.00 | 5225.00 | ….. |
| Peso en el agua de la muestra saturada (C) (gr) | 3280.00 | 3265.00 | 3235.00 | ….. |
| Peso específico de masa (gr/cm3) Pe=A/(B-C) | 2.62 | 2.60 | 2.61 | 2.61 |
| Peso específico de masa saturada con superficie seca (gr/cm3) Pes=B/(B-C) | 2.64 | 2.61 | 2.63 | 2.62 |
| Peso específico aparente (gr/cm3) Pea=A/(A-C) | 2.67 | 2.64 | 2.66 | 2.65 |
| Porcentaje de absorción (%) A.b.=(B-A)*100/A | 0.72 | 0.57 | 0.71 | 0.67 |

Tabla N°  36:  Resultados de contenido de humedad del agregado fino.

| ENSAYO | N° 1 | N° 2 | N° 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Peso de Muestra Húmeda (MH) (gr) | 374.00 | 630.00 | 765.00 |
| Peso de Muestra Seca (MS) (gr) | 357.00 | 605.00 | 730.00 |
| Peso del Agua (gr) | 17.00 | 25.00 | 35.00 |
| Contenido de Humedad (W) (%) | 4.76 | 4.13 | 4.79 |
| Promedio del Contenido de Humedad (W) (%) |  | 4.56 |  |

Nota: Los contenidos de humedad aquí presentados, corresponden a la primera determinación, pues esta propiedad se ha determinado para cada tanda preparada.

Tabla N°  37: Resultados de contenido de humedad del agregado grueso.

| ENSAYO | N° 1 | N° 2 | N° 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Peso de Muestra Húmeda (MH) (gr) | 1528.43 | 2629.00 | 1391.50 |
| Peso de Muestra Seca (MS) (gr) | 1518.30 | 2610.70 | 1381.30 |
| Peso del Agua (gr) | 10.13 | 18.30 | 10.20 |
| Contenido de Humedad (W) (%) | 0.67 | 0.70 | 0.74 |
| Promedio del Contenido de Humedad (W) (%) |  | 0.70 |  |

Nota: Los contenidos de humedad aquí presentados, corresponden a la primera determinación, pues esta propiedad se ha determinado para cada tanda preparada.

Tabla N°  38:  Peso Unitario Suelto Seco del agregado fino.

V. Agua en el molde = 2770.88 cm3

P Agua en el molde = 2.945 Kg

F= 1000Kg/m3P agua en el molde

F= 1000Kg/m3 2.945 Kg

F=339.56/m3

| ENSAYO | Nº 1 | Nº 2 | Nº 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Peso del Molde (Kg) | 3.885 | 3.885 | 3.885 |
| Peso del Molde + Material (Kg) | 8.399 | 8.403 | 8.395 |
| Peso del Material (Kg) | 4.514 | 4.518 | 4.510 |
| Factor (F) | 360.896 | 360.896 | 360.896 |
| Peso Unitario Suelto (Kg/m³) | 1629.083 | 1630.526 | 1627.639 |
| Peso Unitario Suelto Promedio | 1629.08 Kg/m3 |  |  |

Tabla N°  39:  Peso Unitario Suelto Seco del agregado grueso.

| Ensayo | Nº 1 | Nº 2 | Nº 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Peso del Molde (Kg) | 3.885 | 3.885 | 3.885 |
| Peso del Molde + Material (Kg) | 8.183 | 8.184 | 8.182 |
| Peso del Material (Kg) | 4.298 | 4.299 | 4.297 |
| Factor (F) | 360.896 | 360.896 | 360.896 |
| Peso Unitario Suelto (Kg/m³) | 1551.129 | 1551.490 | 1550.768 |
| Peso Unitario Suelto Promedio | 1551.1 Kg/m3 |  |  |

Tabla N°  40: Peso Unitario Seco Compactado del agregado fino.

| Peso del Molde + Material (Kg) |  |  | 8.657 | 8.577 | 8.652 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peso del Material (Kg) |  |  | 4.772 | 4.692 | 4.767 |
| Factor (F) |  |  | 360.896 | 360.896 | 360.896 |
| Peso Unitario Compactado (Kg/m3) |  |  | 1722.194 | 1693.322 | 1720.389 |
| Peso U. S. Compactado promedio |  |  | 1712 Kg/m3 |  |  |

Tabla N°  41: Peso Unitario Seco Compactado del agregado grueso.

| Ensayo | Nº 1 | Nº 2 | Nº 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Peso del Molde (Kg) | 3.885 | 3.885 | 3.885 |
| Peso del Molde + Material (Kg) | 8.475 | 8.523 | 8.524 |
| Peso del Material (Kg) | 4.590 | 4.638 | 4.639 |
| Factor (F) | 360.896 | 360.896 | 360.896 |
| Peso Unitario Compactado (Kg/m3) | 1656.511 | 1673.834 | 1674.195 |
| Peso Unitario Compactado Promedio | 1668.2 Kg/m3 |  |  |

Tabla N°  42:  Resultado del porcentaje de desgaste del agregado grueso.

| Ensayo | N° 1 | N° 2 | N° 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Peso Inicial (gr) | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| Peso Final (gr) | 3251.00 | 3252.00 | 3253.00 |
| Desgaste (%) | 34.98 | 34.96 | 34.94 |
| Promedio de Desgaste (%) |  | 34.96 |  |

## ANEXO III: CERTIFICADO DEL LABORATORIO DE MATERIALES

## ANEXO IV: HOJA TÉCNICA DEL SIKAMENT 290N

## ANEXO V: HOJA TÉCNICA DEL CEMENTO PACASMAYO TIPO I Y CAL HIDRATADA UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN

## ANEXO VI: TABLAS PARA EL DISEÑO DE MEZCLAS

Tabla N°  43: Resistencia a la compresión promedio

| Condición de la Ejecución En Obra | Relación aproximada entre la Resistencia Promedio y la Resistencia de Diseño |
| --- | --- |
| Excelentes Intermedias Corrientes | 1.15 1.2 a 1.25 1.35 a 1.60 |

Fuente: Diseño de mezclas – Riva López

Tabla N°  44: Consistencia, Asentamiento y Trabajabilidad del concreto.

| CONSISTENCIA | ASENTAMIENTO | TRABAJABILIDAD |
| --- | --- | --- |
| Seca | 0” a 2” | Poco Trabajable |
| Plástica | 3” a 4” | Trabajable |
| Húmeda | ≥ 5” | Muy Trabajable |

Fuente: Diseño de mezclas – Riva Lopez.

Tabla N°  45: Requerimientos de agua en l/m3 y contenido de aire del concreto para los tamaños nominales máximos del agregado grueso y consistencia indicada

| Tipo de concreto | Asentamiento | TMN del agregado grueso |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/2" | 2" | 3" | 6" |
| Sin aire incorporado | 0'' - 2'' | 207 | 199 | 190 | 179 | 166 | 154 | 130 | 113 |
|  | 3'' - 4'' | 228 | 216 | 205 | 193 | 181 | 169 | 145 | 124 |
|  | > 5'' | 243 | 228 | 216 | 202 | 190 | 178 | 160 | - |
|  | Contenido de aire atrapado | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
| Con aire incorporado | 0'' - 2'' | 181 | 175 | 168 | 160 | 150 | 142 | 122 | 107 |
|  | 3'' - 4'' | 202 | 193 | 184 | 175 | 165 | 157 | 133 | 119 |
|  | > 5'' | 216 | 205 | 197 | 184 | 174 | 166 | 154 | - |
|  | Contenido de aire total | 8 | 7 | 6 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 |

Fuente: Diseño de mezclas – Riva López.

Tabla N°  46: Relación agua cemento

Tabla N°  47: Módulo de finura de la combinación de agregados

| Tamaño máximo nominal del agregado grueso | Módulo de finura de la combinación de los agregados para los contenidos de cemento en saco / m3 indicados. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 3 / 8 " | 3.96 | 4.04 | 4.11 | 4.19 |
| 1 / 2 " | 4.46 | 4.54 | 4.61 | 4.89 |
| 3 / 4 " | 4.96 | 5.04 | 5.11 | 5.19 |
| 1 " | 5.26 | 5.34 | 5.41 | 5.49 |
| 1 1/2 " | 5.56 | 5.64 | 5.71 | 5.79 |
| 2 " | 5.86 | 5.94 | 6.01 | 6.09 |
| 3 " | 6.16 | 6.24 | 6.31 | 6.38 |

Estos valores están referidos al agregado grueso, adecuadamente graduado con un contenido de vacíos del orden del 35%. Los valores deben incrementarse o disminuirse en porcentaje de vacíos. 0.1 por cada 5% de disminución o incremento en el porcentaje de vacíos.

Los valores de esta tabla pueden dar mezclas ligeramente sobrearenosas para pavimento o estructuras ciclópeas. Para condiciones de colocación favorables deben ser incrementados en 0.2.

Fuente: Universidad de Maryland (Diseño de mezclas. Rivva López)

Tabla N°  48: Límites de sustancia permisibles en el agua de mezcla o curado.

| Descripción | Límites permisibles |
| --- | --- |
| Sólidos en suspención | 5000 ppm máximo |
| Materia orgánica | 3 ppm máximo |
| Alcalinidad (NaHCO3) | 1000 ppm máximo |
| Sulfatos (ión SO4 -2) | 600 ppm máximo |
| Cloruros (ión Cl-1) | 1000 ppm máximo |
| pH | entre 5.0 y 8.0 |
| De preferencia el agua a emplear debe ser potable. |  |

Fuente: Norma Técnica Peruana 339.088

## ANEXO VII: DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO

## ANEXO VIII: RESULTADOS DE LOS ENSAYOS EN LABORATORIO

Tabla N°  49: Especímenes prismáticos de concreto patrón ensayados a compresión a los 07 días de edad.

| F´c DE DISEÑO |  | 140.00 Kg/cm2 | TIPO DE ESPEC. |  | PRISMÁTICO | P.U. fresco prom. |  | 2251.32 Kg/cm3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO PATRÓN ( 7días) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESPECÍMEN |  | N° 01 | N° 02 | N° 03 | N° 04 | N° 05 | N° 06 | N° 07 | N° 08 | N° 09 | N° 10 | PROMEDIO |
| ALTURA (mm) |  | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | ------ |
| LADO (mm) |  | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | ------ |
| PESO (Kg) |  | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | ------ |
| CARGA MAX. DE ROT. (Tn) |  | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 10.00 | 9.50 | 9.00 | 9.55 |
| ESFUERZO DE ROT.(Kg) |  | 99.72 | 105.26 | 110.80 | 105.26 | 110.80 | 105.26 | 105.26 | 110.80 | 105.26 | 99.72 | 105.82 |
| FALLA DE ROTURA |  | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | ------ |
| M. ELASTICIDAD (Kg/cm2) | NORMA E.060 | 149792 | 153897 | 157895 | 153897 | 157895 | 153897 | 157895 | 157895 | 153897 | 149792 | 154675 |
|  | GRÁFICA | 65336 | 60606 | 61920 | 60606 | 61920 | 60606 | 60606 | 61920 | 153897 | 65336 | 71275 |

Tabla N°  50: Especímenes prismáticos de concreto patrón ensayados a compresión a los 14 días de edad.

| F´c DE DISEÑO |  | 140.00 Kg/cm2 | TIPO DE ESPEC. |  | PRISMÁTICO | P.U. fresco prom. |  | 2251.32 Kg/cm3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO PATRÓN ( 14 días) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESPECÍMEN |  | N° 01 | N° 02 | N° 03 | N° 04 | N° 05 | N° 06 | N° 07 | N° 08 | N° 09 | N° 10 | PROMEDIO |
| ALTURA (mm) |  | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | ------ |
| LADO (mm) |  | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | ------ |
| PESO (Kg) |  | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | ------ |
| CARGA MAX. DE ROT. (Tn) |  | 11.00 | 12.00 | 11.50 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.5 |
| ESFUERZO DE ROT.(Kg) |  | 121.88 | 132.96 | 127.42 | 132.96 | 132.96 | 121.88 | 127.42 | 132.96 | 121.88 | 121.88 | 127.42 |
| FALLA DE ROTURA |  | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | ------ |
| M. ELASTICIDAD (Kg/cm2) | NORMA E.060 | 165601 | 172965 | 169323 | 172965 | 172965 | 165601 | 169323 | 172965 | 165601 | 165601 | 169291 |
|  | GRÁFICA | 64327 | 66482 | 65434 | 65434 | 65434 | 64327 | 65434 | 65434 | 64327 | 64327 | 65096 |

Tabla N°  51: Especímenes prismáticos de concreto patrón ensayados a compresión a los 28 días de edad.

| F´c DE DISEÑO |  | 140.00 Kg/cm2 | TIPO DE ESPEC. |  | PRISMÁTICO | P.U. fresco prom. |  | 2251.32 Kg/cm3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO PATRÓN ( 28 días) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESPECÍMEN |  | N° 01 | N° 02 | N° 03 | N° 04 | N° 05 | N° 06 | N° 07 | N° 08 | N° 09 | N° 10 | PROMEDIO |
| ALTURA (mm) |  | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | ------ |
| LADO (mm) |  | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | ------ |
| PESO (Kg) |  | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | ------ |
| CARGA MAX. DE ROT. (Tn) |  | 13.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 13.45 |
| ESFUERZO DE ROT.(Kg) |  | 144.04 | 155.12 | 149.58 | 144.04 | 149.58 | 149.58 | 149.58 | 144.04 | 149.58 | 155.12 | 149.03 |
| FALLA DE ROTURA |  | Tipo 3 | Tipo 6 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | ------ |
| M. ELASTICIDAD (Kg/cm2) | NORMA E.060 | 180028 | 186824 | 183457 | 180028 | 183457 | 183457 | 183457 | 180028 | 183457 | 186824 | 183102 |
|  | GRÁFICA | 72022 | 73684 | 71053 | 72022 | 71053 | 71053 | 71053 | 72022 | 71053 | 73684 | 71870 |

Tabla N°  52. Especímenes prismáticos de concreto con adición de Sikament 290 N en un 0.7% del peso del cemento, ensayados a compresión a los 07 días de edad.

| F´c DE DISEÑO |  | 140.00 Kg/cm2 | TIPO DE ESPEc. |  | PRISMÁTICO | P.U. fresco prom. |  | 2254.36 Kg/cm3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1(0.7 % Sikament 290 N) ( 7días) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESPECÍMEN |  | N° 01 | N° 02 | N° 03 | N° 04 | N° 05 | N° 06 | N° 07 | N° 08 | N° 09 | N° 10 | PROMEDIO |
| ALTURA (mm) |  | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | ------ |
| LADO (mm) |  | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | ------ |
| PESO (Kg) |  | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | ------ |
| CARGA MAX. DE ROT. (Tn) |  | 12.00 | 12.00 | 11.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.50 | 11.50 | 12.00 | 11.50 | 11.8 |
| ESFUERZO DE ROT.(Kg) |  | 132.96 | 132.96 | 127.42 | 132.96 | 132.96 | 132.96 | 127.42 | 127.42 | 132.96 | 127.42 | 130.75 |
| FALLA DE ROTURA |  | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | ------ |
| M. ELASTICIDAD (Kg/cm2) | NORMA E.060 | 172965 | 172965 | 169323 | 172965 | 172965 | 165601 | 169323 | 172965 | 165601 | 165601 | 170028 |
|  | GRÁFICA | 64777 | 64777 | 62078 | 64777 | 64777 | 64777 | 62078 | 62078 | 64777 | 62078 | 65096 |

Tabla N°  53. Especímenes prismáticos de concreto con adición de Sikament 290 N en un  0.7% del peso del cemento, ensayados a compresión a los 14 días de edad.

| F´c DE DISEÑO |  | 140.00 Kg/cm2 | TIPO DE ESPEc. |  | PRISMÁTICO | P.U. fresco prom. |  | 2254.36 Kg/cm3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1(0.7 % Sikament 290 N) ( 14 días) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESPECÍMEN |  | N° 01 | N° 02 | N° 03 | N° 04 | N° 05 | N° 06 | N° 07 | N° 08 | N° 09 | N° 10 | PROMEDIO |
| ALTURA (mm) |  | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | ------ |
| LADO (mm) |  | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | ------ |
| PESO (Kg) |  | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | ------ |
| CARGA MAX. DE ROT. (Tn) |  | 14.00 | 13.50 | 13.50 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 14.00 | 13.6 |
| ESFUERZO DE ROT.(Kg) |  | 155.12 | 149.58 | 149.58 | 155.12 | 144.04 | 149.58 | 155.12 | 149.58 | 144.04 | 155.12 | 150.69 |
| FALLA DE ROTURA |  | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | ------ |
| M. ELASTICIDAD (Kg/cm2) | NORMA E.060 | 186824 | 183457 | 183457 | 186824 | 183457 | 183457 | 186824 | 183457 | 183457 | 186824 | 184804 |
|  | GRÁFICA | 71887 | 69320 | 69320 | 71887 | 69320 | 69320 | 71887 | 69320 | 69320 | 71887 | 70347 |

Tabla N°  54: Especímenes prismáticos de concreto con adición de Sikament 290 N en un 0.7% del peso del cemento, ensayados a compresión a los 28 días de edad.

| F´c DE DISEÑO |  | 140.00 Kg/cm2 | TIPO DE ESPEC. |  | PRISMÁTICO | P.U. fresco prom. |  | 2254.36 Kg/cm3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1(0.7 % Sikament 290 N) ( 28 días) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESPECÍMEN |  | N° 01 | N° 02 | N° 03 | N° 04 | N° 05 | N° 06 | N° 07 | N° 08 | N° 09 | N° 10 | PROMEDIO |
| ALTURA (mm) |  | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | ------ |
| LADO (mm) |  | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | ------ |
| PESO (Kg) |  | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | ------ |
| CARGA MAX. DE ROT. (Tn) |  | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.2 |
| ESFUERZO DE ROT.(Kg) |  | 171.75 | 171.75 | 166.20 | 166.20 | 160.66 | 166.20 | 166.20 | 171.75 | 171.75 | 171.75 | 168.42 |
| FALLA DE ROTURA |  | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 5 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | 79589 | ------ |
| M. ELASTICIDAD (Kg/cm2) | NORMA E.060 | 190130 | 196577 | 193381 | 193381 | 190130 | 193381 | 193381 | 196577 | 79589 | 79589 | 170612 |
|  | GRÁFICA | 80332 | 79589 | 83102 | 83102 | 80332 | 83102 | 83102 | 79589 | 79589 | 79589 | 81143 |

Tabla N°  55: Especímenes prismáticos de concreto con adición de Sikament 290 N en un 0.9 % del peso del cemento, ensayados a compresión a los 07 días de edad.

| F´c DE DISEÑO |  | 140.00 Kg/cm2 | TIPO DE ESPEc. |  | PRISMÁTICO | P.U. fresco prom. |  | 2248.36 Kg/cm3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D2(0.9 % Sikament 290 N) ( 7 días) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESPECÍMEN |  | N° 01 | N° 02 | N° 03 | N° 04 | N° 05 | N° 06 | N° 07 | N° 08 | N° 09 | N° 10 | PROMEDIO |
| ALTURA (mm) |  | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | ------ |
| LADO (mm) |  | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | ------ |
| PESO (Kg) |  | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | ------ |
| CARGA MAX. DE ROT. (Tn) |  | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 10.50 | 10.50 | 10.00 | 10.55 |
| ESFUERZO DE ROT.(Kg) |  | 121.88 | 110.80 | 116.34 | 121.88 | 110.80 | 121.88 | 121.88 | 116.34 | 116.34 | 110.80 | 116.90 |
| FALLA DE ROTURA |  | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | ------ |
| M. ELASTICIDAD (Kg/cm2) | NORMA E.060 | 165601 | 157895 | 161794 | 165601 | 157895 | 165601 | 165601 | 161794 | 161794 | 157895 | 162147 |
|  | GRÁFICA | 64327 | 63796 | 61404 | 64327 | 63796 | 64327 | 64327 | 61404 | 61404 | 63796 | 63291 |

Tabla N°  56:  Especímenes prismáticos de concreto con adición de Sikament 290 N en un 0.9 % del peso del cemento, ensayados a compresión a los 14 días de edad.

| F´c DE DISEÑO |  | 140.00 Kg/cm2 | TIPO DE ESPEC. |  | PRISMÁTICO | P.U. fresco prom. |  | 2248.36 Kg/cm3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D2(0.9 % Sikament 290 N) ( 14 días) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESPECÍMEN |  | N° 01 | N° 02 | N° 03 | N° 04 | N° 05 | N° 06 | N° 07 | N° 08 | N° 09 | N° 10 | PROMEDIO |
| ALTURA (mm) |  | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | ------ |
| LADO (mm) |  | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | ------ |
| PESO (Kg) |  | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | ------ |
| CARGA MAX. DE ROT. (Tn) |  | 12.00 | 12.50 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 12.50 | 12.2 |
| ESFUERZO DE ROT.(Kg) |  | 132.96 | 138.50 | 138.50 | 132.96 | 132.96 | 132.96 | 132.96 | 132.96 | 138.50 | 138.50 | 135.18 |
| FALLA DE ROTURA |  | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo5 | ------ |
| M. ELASTICIDAD (Kg/cm2) | NORMA E.060 | 172965 | 176532 | 176532 | 172965 | 172965 | 172965 | 172965 | 172965 | 176532 | 176532 | 174392 |
|  | GRÁFICA | 68279 | 69252 | 69252 | 68279 | 68279 | 68279 | 68279 | 68279 | 69252 | 69252 | 68668 |

Tabla N°  57:  Especímenes prismáticos de concreto con adición de Sikament 290 N en un 0.9% del peso del cemento, ensayados a compresión a los 28 días de edad.

| F´c DE DISEÑO |  | 140.00 Kg/cm2 | TIPO DE ESPEC. |  | PRISMÁTICO | P.U. fresco prom. |  | 2248.36 Kg/cm3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D2(0.9 % Sikament 290 N) ( 28 días) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESPECÍMEN |  | N° 01 | N° 02 | N° 03 | N° 04 | N° 05 | N° 06 | N° 07 | N° 08 | N° 09 | N° 10 | PROMEDIO |
| ALTURA (mm) |  | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | ------ |
| LADO (mm) |  | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | ------ |
| PESO (Kg) |  | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | ------ |
| CARGA MAX. DE ROT. (Tn) |  | 14.00 | 13.50 | 14.50 | 12.00 | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 14.50 | 14.00 | 14.00 | 13.85 |
| ESFUERZO DE ROT.(Kg) |  | 155.12 | 149.58 | 160.66 | 132.96 | 149.58 | 155.12 | 160.66 | 160.66 | 155.12 | 155.12 | 153.46 |
| FALLA DE ROTURA |  | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 5 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo5 | ------ |
| M. ELASTICIDAD (Kg/cm2) | NORMA E.060 | 186824 | 183457 | 190130 | 186824 | 183457 | 186824 | 190130 | 190130 | 186824 | 186824 | 187142 |
|  | GRÁFICA | 84211 | 84211 | 67836 | 84211 | 67669 | 84211 | 67836 | 67836 | 84211 | 84211 | 77644 |

Tabla N°  58:  Especímenes prismáticos de concreto con adición de Sikament 290 N en un 1.2% del peso del cemento, ensayados a compresión a los 07 días de edad.

| F´c DE DISEÑO |  | 140.00 Kg/cm2 | TIPO DE ESPEc. |  | PRISMÁTICO | P.U. fresco prom. |  | 2244.21 Kg/cm3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D3(1.2 % Sikament 290 N) ( 7 días) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESPECÍMEN |  | N° 01 | N° 02 | N° 03 | N° 04 | N° 05 | N° 06 | N° 07 | N° 08 | N° 09 | N° 10 | PROMEDIO |
| ALTURA (mm) |  | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | ------ |
| LADO (mm) |  | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | ------ |
| PESO (Kg) |  | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | ------ |
| CARGA MAX. DE ROT. (Tn) |  | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 10.50 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 9.95 |
| ESFUERZO DE ROT.(Kg) |  | 110.80 | 110.80 | 110.80 | 110.80 | 105.26 | 116.34 | 110.80 | 110.80 | 105.26 | 110.80 | 110.25 |
| FALLA DE ROTURA |  | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo5 | ------ |
| M. ELASTICIDAD (Kg/cm2) | NORMA E.060 | 157895 | 153897 | 161794 | 157895 | 153897 | 153897 | 157895 | 157895 | 153897 | 157895 | 156685 |
|  | GRÁFICA | 60150 | 60606 | 63158 | 60150 | 60606 | 60606 | 60150 | 60150 | 60606 | 60150 | 60633 |

Tabla N°  59: Especímenes prismáticos de concreto con adición de Sikament 290 N en un 1.2% del peso del cemento, ensayados a compresión a los 14 días.

| F´c DE DISEÑO |  | 140.00 Kg/cm2 | TIPO DE ESPEc. |  | PRISMÁTICO | P.U. fresco prom. |  | 2244.21 Kg/cm3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D3(1.2 % Sikament 290 N) ( 14 días) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESPECÍMEN |  | N° 01 | N° 02 | N° 03 | N° 04 | N° 05 | N° 06 | N° 07 | N° 08 | N° 09 | N° 10 | PROMEDIO |
| ALTURA (mm) |  | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | ------ |
| LADO (mm) |  | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | ------ |
| PESO (Kg) |  | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | ------ |
| CARGA MAX. DE ROT. (Tn) |  | 11.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.50 | 11.50 | 12.00 | 12.00 | 11.50 | 12.00 | 11.8 |
| ESFUERZO DE ROT.(Kg) |  | 127.42 | 132.96 | 132.96 | 132.96 | 127.42 | 127.42 | 132.96 | 132.96 | 127.42 | 132.96 | 130.75 |
| FALLA DE ROTURA |  | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo5 | ------ |
| M. ELASTICIDAD (Kg/cm2) | NORMA E.060 | 169323 | 172965 | 172965 | 172965 | 169323 | 169323 | 172965 | 172965 | 169323 | 172965 | 171508 |
|  | GRÁFICA | 65434 | 68279 | 68279 | 68279 | 65434 | 65434 | 68279 | 68279 | 65434 | 68279 | 67141 |

Tabla N°  60: Especímenes prismáticos de concreto con adición de Sikament 290 N en un 1.2% del peso del cemento, ensayados compresión a los 28 días de edad.

| F´c DE DISEÑO |  | 140.00 Kg/cm2 | TIPO DE ESPEC. |  | PRISMÁTICO | P.U. fresco prom. |  | 2244.21 Kg/cm3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D3(1.2 % Sikament 290 N) ( 28 días) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESPECÍMEN |  | N° 01 | N° 02 | N° 03 | N° 04 | N° 05 | N° 06 | N° 07 | N° 08 | N° 09 | N° 10 | PROMEDIO |
| ALTURA (mm) |  | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | ------ |
| LADO (mm) |  | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | ------ |
| PESO (Kg) |  | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | ------ |
| CARGA MAX. DE ROT. (Tn) |  | 13.50 | 14.00 | 14.00 | 13.50 | 14.00 | 14.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.00 | 13.65 |
| ESFUERZO DE ROT.(Kg) |  | 149.58 | 155.12 | 155.12 | 149.58 | 155.12 | 155.12 | 149.58 | 149.58 | 149.58 | 144.04 | 151.25 |
| FALLA DE ROTURA |  | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 6 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo5 | ------ |
| M. ELASTICIDAD (Kg/cm2) | NORMA E.060 | 183457 | 186824 | 186824 | 183457 | 186824 | 186824 | 183457 | 183457 | 183457 | 183457 | 184804 |
|  | GRÁFICA | 63158 | 84211 | 84211 | 63158 | 84211 | 84211 | 63158 | 63158 | 63158 | 63158 | 71579 |

Tabla N°  61: Especímenes prismáticos de concreto con adición de Sikament 290 N en un 1.4% del peso del cemento, ensayados compresión a los 7 días de edad.

| F´c DE DISEÑO |  | 140.00 Kg/cm2 | TIPO DE ESPEC. |  | PRISMÁTICO | P.U. fresco prom. |  | 2242.11 Kg/cm3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D4(1.4 % Sikament 290 N) ( 7 días) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESPECÍMEN |  | N° 01 | N° 02 | N° 03 | N° 04 | N° 05 | N° 06 | N° 07 | N° 08 | N° 09 | N° 10 | PROMEDIO |
| ALTURA (mm) |  | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | ------ |
| LADO (mm) |  | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | ------ |
| PESO (Kg) |  | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | ------ |
| CARGA MAX. DE ROT. (Tn) |  | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.25 |
| ESFUERZO DE ROT.(Kg) |  | 88.64 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 88.64 | 88.64 | 88.64 | 88.64 | 91.41 |
| FALLA DE ROTURA |  | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo5 | ------ |
| M. ELASTICIDAD (Kg/cm2) | NORMA E.060 | 141225 | 145572 | 145572 | 145572 | 145572 | 145572 | 141225 | 141225 | 141225 | 141225 | 143399 |
|  | GRÁFICA | 60150 | 61706 | 61706 | 61706 | 61706 | 61706 | 60150 | 60150 | 60150 | 60150 | 60928 |

Tabla N°  62: Especímenes prismáticos de concreto con adición de Sikament 290 N en un 1.4% del peso del cemento, ensayados compresión a los 14 días de edad.

| F´c DE DISEÑO |  | 140.00 Kg/cm2 | TIPO DE ESPEC. |  | PRISMÁTICO | P.U. fresco prom. |  | 2242.11 Kg/cm3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D4(1.4 % Sikament 290 N) ( 14 días) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESPECÍMEN |  | N° 01 | N° 02 | N° 03 | N° 04 | N° 05 | N° 06 | N° 07 | N° 08 | N° 09 | N° 10 | PROMEDIO |
| ALTURA (mm) |  | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | ------ |
| LADO (mm) |  | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | ------ |
| PESO (Kg) |  | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | ------ |
| CARGA MAX. DE ROT. (Tn) |  | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.35 |
| ESFUERZO DE ROT.(Kg) |  | 110.80 | 116.34 | 110.80 | 116.34 | 116.34 | 110.80 | 116.34 | 116.34 | 116.34 | 116.34 | 114.68 |
| FALLA DE ROTURA |  | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | tipo 3 | ------ |
| M. ELASTICIDAD (Kg/cm2) | NORMA E.060 | 157895 | 161794 | 157895 | 161794 | 161794 | 157895 | 161794 | 161794 | 157895 | 157895 | 159844 |
|  | GRÁFICA | 65789 | 65015 | 65789 | 65015 | 65015 | 65789 | 65015 | 65015 | 65789 | 65789 | 65402 |

Tabla N°  63: Especímenes prismáticos de concreto con adición de Sikament 290 N en un 1.4% del peso del cemento, ensayados compresión a los 28 días de edad.

| F´c DE DISEÑO |  | 140.00 Kg/cm2 | TIPO DE ESPEC. |  | PRISMÁTICO | P.U. fresco prom. |  | 2242.11 Kg/cm3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D4(1.4 % Sikament 290 N) ( 28 días) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESPECÍMEN |  | N° 01 | N° 02 | N° 03 | N° 04 | N° 05 | N° 06 | N° 07 | N° 08 | N° 09 | N° 10 | PROMEDIO |
| ALTURA (mm) |  | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | ------ |
| LADO (mm) |  | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | ------ |
| PESO (Kg) |  | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | ------ |
| CARGA MAX. DE ROT. (Tn) |  | 12.00 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.55 |
| ESFUERZO DE ROT.(Kg) |  | 132.96 | 127.42 | 127.42 | 127.42 | 127.42 | 127.42 | 127.42 | 127.42 | 127.42 | 127.42 | 127.98 |
| FALLA DE ROTURA |  | Tipo 3 | Tipo 6 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | Tipo 3 | tipo 3 | ------ |
| M. ELASTICIDAD (Kg/cm2) | NORMA E.060 | 172965 | 169323 | 169323 | 169323 | 169323 | 169323 | 169323 | 169323 | 169323 | 169323 | 169687 |
|  | GRÁFICA | 64777 | 73365 | 73365 | 73365 | 73365 | 73365 | 73365 | 73365 | 73365 | 73365 | 72506 |

## ANEXO IX: GRÁFICOS DE ESFUERZO VS DEFORMACIÓN DE LOS ESPECÍMENES DE CONCRETO ENSAYADOS

## Ensayo a compresión para el diseño patrón a los 28 días.

## Ensayo a compresión para el diseño con adición de Sikament 290 N en un 0.7% del peso del cemento a los 28 días.

## Ensayo a compresión para el diseño con adición de Sikament 290 N en un 0.9% del peso del cemento a los 28 días.

## Ensayo a compresión para el diseño con adición de Sikament 290 N en un 1.2% del peso del cemento a los 28 días.

## Ensayo a compresión para el diseño con adición de Sikament 290 N en un 1.4% del peso del cemento a los 28 días.

## ANEXO X: PANEL FOTOGRÁFICO

Figura N° 22: Trituración de agregado grueso agregado en la cantera “Roca Fuerte” – Baños del Inca.

Figura N° 23: Agregado fino listo para ser vendido en la cantera “Roca Fuerte” – Baños del Inca.

Figura N° 24: Secado en la estufa a 110°c del agregado fino y grueso para los diferentes ensayos.

Figura N° 25: Tamizado del agregado  fino para la obtención de su granulometría.

Figura N° 26: Se aprecia el agregado en la canastilla para el ensayo de pesos específico de agregado grueso.

Figura N° 27:Preparando el material para ensayo de peso específico del agregado fino.

Figura N° 28: Lavado del agregado para determinar las partículas que pasan el tamiz N° 200.

Figura N° 29: Ensayo de abrasión en la Maquina Los Ángeles para determinar el porcentaje de desgaste.

Figura N° 30: Ensayo de peso unitario suelto seco del agregados grueso.

Figura N° 31: Ensayo de peso unitario suelto seco del agregados fino.

Figura N° 32: Elaboración de moldes los especímenes prismáticos.

Figura N° 33: Elaboración de los especímenes prismáticos.

Figura N° 34: Elaboración de los especímenes cilíndricos de 4” para determinar el peso unitario.

Figura N° 35: Evaluación de los especímenes prismáticos listos para el ensayo a compresión.

Figura N° 36: Evaluación de los especímenes prismáticos listos para el ensayo a compresión.

Figura N° 37: Evaluación y selección de especímenes prismáticos listos para el ensayo a compresión.

Figura N° 38: Ensayo a compresión de espécimen prismático dosificación de Sikament 290 N en un 1.2 % del peso del cemento.

Figura N° 39: Fallas tipo 3 en los especímenes prismáticos ensayados a compresión.