UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL-SEDE JAÉN

“DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DEL LADRILLO ARTESANAL DE CONCRETO EN EL DISTRITO DE BAGUA GRANDE – AMAZONAS”

TESIS

Para optar el Título Profesional de:

INGENIERO CIVIL

Presentado por el Bachiller:

ALAN DAVID GARCIA TICLIAHUANCA

Asesor

ING. EVER RODRIGUES GUEVARA

Jaén – Cajamarca - 2018

# DEDICATORIA

A mi familia, quienes me brindaron su cariño, amor, paciencia y apoyo incondicional durante toda mi carrera profesional, sin cuya ayuda no habría sido posible lograr esta meta.

# AGRADECIMIENTO

A Dios, quien estuvo en todo momento conmigo y me dio la fortaleza y voluntad para hacer mis sueños realidad.

A mi asesor, Ing. Ever Rodríguez Guevara por su valorable ayuda y colaboración desinteresada en el desarrollo de la investigación

A todos los profesionales, compañeros y amigos, que de alguna u otra forma colaboraron e hicieron posible la realización de esta tesis.

.

# INDICE

DEDICATORIA	ii

AGRADECIMIENTO	iii

INDICE	iv

INDICE DE TABLAS	vi

INDICE DE FIGURAS	viii

RESUMEN	ix

ABSTRACT	x

CAPITULO I	1

INTRODUCCION	1

1.1	Planteamiento del Problema	3

1.2	Formulación Del Problema	4

1.3	Hipótesis	4

1.4	Justificación de la investigación:	4

1.5	Alcances y Limitaciones de la Investigación	5

1.6	Objetivos	6

1.6.1	Objetivo General	………………………………………………………..6

1.6.2	Objetivos Específicos	………………………………………………..6

CAPÍTULO II.	7

MARCO TEÓRICO	7

2.1	Antecedentes Teóricos de la Investigación:	7

2.2	Bases Teóricas:	13

2.2.1	Origen del Ladrillo	………………………………………………………13

2.2.2	Evolución de los Ladrillos de Concreto en el Perú	……………….14

2.2.3	Albañilería	………………………………………………………………17

2.2.4	Unidad de Albañilería	………………………………………………19

2.2.5	Unidad de Concreto	………………………………………………24

2.2.6	Propiedades Físicas y Mecánicas del Ladrillo de Concreto	……….31

2.2.7	Concreto Vibrado en la Fabricación	……………………………….35

2.3	Definición de Términos Básicos	39

CAPÍTULO III	40

MATERIALES Y MÉTODOS	40

3.1	Materiales y Equipos	40

3.1.1	Materiales…………………………………………………….……………40

3.1.2	Equipos………………………………………………………………….…40

3.2	Metodología de la Investigación	40

3.2.1	Tipo, Nivel, Diseño y Método de Investigación.	……………………….40

3.2.2	Definición de Variables	………………………………………………41

3.2.3	Operacionalización de Variables	………………………………………41

3.2.4	Población, Muestra y Unidad de Análisis	……………………….41

3.2.5	Datos Geográficos de la Población en Estudio	……………………….42

3.2.6	Técnicas e instrumentos de recolección de los datos........................43

3.3	Procedimiento de la Investigación	43

3.3.1	Muestreo	………………………………………………………………43

3.3.2	Variación de Dimensiones	………………………………………………44

3.3.3	Alabeo	………………………………………………………………44

3.3.4	Absorción	………………………………………………………………45

3.3.5	Resistencia a la Compresión	………………………………………46

3.3.6	Procesamiento de Datos	………………………………………………47

3.4	Presentación de Resultados	47

3.4.1	Resultados de la Variación de Dimensiones	……………………….47

3.4.2	Resultados de Alabeo	………………………………………………55

3.4.3	Resultados de la Absorción	………………………………………58

3.4.4	Resultados de la Resistencia a Compresión	………………………62

3.4.5	Resultados Esfuerzo vs Deformación Unitaria	………………………65

CAPÍTULO IV	73

ANALISIS Y DISCUCIÓN DE RESULTADOS	73

4.1	Análisis de datos de la Variación de Dimensiones	73

4.2	Análisis de datos del Alabeo	75

4.3	Análisis de datos de la Absorción	77

4.4	Análisis de datos de la Resistencia a Compresión	77

4.5	Análisis del Esfuerzo vs Deformación Unitaria de las 7 Ladrillera	79

CAPÍTULO V	80

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	80

5.1	Conclusiones:	80

5.2	Recomendaciones	82

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	83

PANEL FOTOGRAFICO	85

# INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Densidades de unidades de concreto elaboradas con diferentes agregados	25

Tabla 2: Granulometría de los agregados para bloques	26

Tabla 3: Clase de Albañilería para Fines Estructurales.	27

Tabla 4: Requisitos de resistencia y absorción	29

Tabla 5: Limitaciones en el uso de la Unidad de Albañilería para fines Estructurales.	30

Tabla 6: Tipo, Nivel, Diseño y Método de Investigación	400

Tabla 7: Operacionalización de Variables	411

Tabla 8: Datos Geográficos de la Ladrilleras en Estudio	422

Tabla 9: Técnicas e instrumentos de recolección de datos	43

Tabla 10: Resultados de la Variación Dimensional de la Ladrillera 01	48

Tabla 11: Resultados de la Variación Dimensional de la Ladrillera 02	49

Tabla 12: Resultados de la Variación Dimensional de la Ladrillera 03	50

Tabla 13: Resultados de la Variación Dimensional de la Ladrillera 04	51

Tabla 14: Resultados de la Variación Dimensional de la Ladrillera 05	52

Tabla 15: Resultados de la Variación Dimensional de la Ladrillera 06	53

Tabla 16: Resultados de la Variación Dimensional de la Ladrillera 07	54

Tabla 17: Resultados del Alabeo de la Ladrillera 01	55

Tabla 18: Resultados del Alabeo de la Ladrillera 02	55

Tabla 19: Resultados del Alabeo de la Ladrillera 03	56

Tabla 20: Resultados del Alabeo de la Ladrillera 04	56

Tabla 21: Resultados del Alabeo de la Ladrillera 05	57

Tabla 22: Resultados del Alabeo de la Ladrillera 06	57

Tabla 23: Resultados del Alabeo de la Ladrillera 07	58

Tabla 24: Resultados de Absorción de la Ladrillera 01	58

Tabla 25: Resultados de Absorción de la Ladrillera 02	59

Tabla 26: Resultados de Absorción de la Ladrillera 03	59

Tabla 27: Resultados de Absorción de la Ladrillera 04	60

Tabla 28: Resultados de Absorción de la Ladrillera 05	60

Tabla 29: Resultados de Absorción de la Ladrillera 06	61

Tabla 30: Resultados de Absorción de la Ladrillera 07	61

Tabla 31: Resultados de Resistencia a Compresión de la Ladrillera 01	62

Tabla 32: Resultados de Resistencia a Compresión de la Ladrillera 02	62

Tabla 33: Resultados de Resistencia a Compresión de la Ladrillera 03	63

Tabla 34: Resultados de Resistencia a Compresión de la Ladrillera 04	63

Tabla 35: Resultados de Resistencia a Compresión de la Ladrillera 05	64

Tabla 36: Resultados de Resistencia a Compresión de la Ladrillera 06	64

Tabla 37: Resultados de Resistencia a Compresión de la Ladrillera 07	65

Tabla 18: Resultados de Esfuerzo vs Deformación Unitaria de la Ladrillera 01.............................................................................................................................66 Tabla 29: Resultados de Esfuerzo vs Deformación Unitaria de la Ladrillera 02.............................................................................................................................67 Tabla 40: Resultados de Esfuerzo vs Deformación Unitaria de la Ladrillera 03.............................................................................................................................68

Tabla 41: Resultados de Esfuerzo vs Deformación Unitaria de la Ladrillera 04.............................................................................................................................69

Tabla 42: Resultados de Esfuerzo vs Deformación Unitaria de la Ladrillera 05.............................................................................................................................70

Tabla 43: Resultados de Esfuerzo vs Deformación Unitaria de la Ladrillera 06.............................................................................................................................71

Tabla 44: Resultados de Esfuerzo vs Deformación Unitaria de la Ladrillera 07.............................................................................................................................72

Tabla 45: Resultados de la Variación Dimensional de las 07 Ladrilleras	73

Tabla 46: Resultados del Alabeo de las 07 Ladrilleras	75

Tabla 47: Resultados de la Absorción de las 07 Ladrilleras	77

Tabla 38: Resultados de la Resistencia a Compresión de las 07 Ladrilleras …….78

Tabla 49: Resultados de la Resistencia a Compresión de las 07 Ladrilleras	79

Tabla 50: Resumen de las Propiedades Físico - Mecánicas de las 07 Ladrilleras de la cuidad de Bagua Grande	81

# INDICE DE FIGURAS

Figura 1: Ladrillo solido	20

Figura 2: Ladrillo Perforado	21

Figura 3: Ladrillo Alveolares	21

Figura 4: Ladrillo Tubulares	21

Figura 5:Textura del Concreto	26

Figura 6: Fórmula de la dimension promedio	31

Figura 7: Fórmula de la Variación Dimensional (%)	31

Figura 8: Alabeo cóncavo y convexo	32

Figura 9: Fórmula de la Absorción Promedio (%)	33

Figura 10: Fórmulas de la Resistencia a comprensión	35

Figura 11: Variación de resistencia entre un concreto vibrado manualmente y un concreto vibrado mecánicamente.	38

Figura 12: Fabricación de Ladrillos de Concreto en la Cuidad de Bagua Grande - Amazonas	43

Figura 13: Medición de las Dimensiones del Ladrillo de Concreto.	44

Figura 14: Medición del Alabeo del Ladrillo de Concreto	45

Figura 15: Registro del Peso Saturado Superficialmente Seco del Ladrillo de Concreto.	46

Figura 16: Ensayo de Resistencia a la Compresión del Ladrillo de Concreto	47

Figura 17: Variación dimensional en la Altura de las Ladrilleras y de la NTE. 070	74

Figura 18: Variación dimensional del Ancho de las Ladrilleras y de la NTE. 070	74

Figura 19: Variación dimensional del Longitud de las Ladrilleras y de la NTE. 070	75

Figura 20: Alabeo de las Ladrilleras y de la NTE. 070	76

Figura 21: Resistencia Característica a Compresión de las Ladrilleras y de la NTE. 070	78

# RESUMEN

El presente trabajo de investigación, contiene la determinación de las características físico – mecánico de las unidades de albañilería artesanales de concreto producidas en la provincia de Amazonas, cuidad de Bagua Grande, específicamente de los sectores de Visalot Bajo ( 01 ladrillera)  y San Luis (06 ladrilleras) , teniendo como finalidad determinar sus propiedades mediante ensayos y ser evaluados de acuerdo a las exigencias mínimas de control de calidad que indica la Norma Técnica Peruana E.070 - Albañilería, 2006.

Una de las características de la producción de ladrillo de concreto en la ciudad de Bagua Grande es que, no utilizan mecanismos de control de calidad de los procesos ni del producto; aunque, la experiencia de los fabricantes se presenta como una ventaja, a través de ella es difícil identificar los parámetros que deben ser mejorados para lograr buenos resultados. Es así que el objetivo de la presente tesis de investigación es evaluar las características físicas (variación dimensional, alabeo, absorción) y características mecánicas (resistencia a la compresión) de los ladrillos de concreto. Para lograr los objetivos se ha estructurado la investigación comenzando con una breve descripción de la problemática que se tiene la cuidad de Bagua Grande. Se definen términos y se mencionan las normas en relación con el tema de investigación. Luego se describe el procedimiento para cada ensayo que se va a realizar, teniendo en cuenta la norma que los rige.

De las propiedades más importantes se concluyó lo siguiente: Las 07 ladrilleras cumplen con la norma NTE. 070, clasificando su ladrillo en un TIPO I.

Palabras clave: ladrillo de concreto, variación dimensional, alabeo, absorción, resistencia a la compresión.

# ABSTRACT

This research work contains the determination of the physical and mechanical characteristics of the artisanal concrete masonry units produced in the province of Amazonas, city of Bagua Grande, specifically of the sectors of Visalot Bajo (01 ladrillera) and San Luis (06 brickyards), with the purpose of determining their properties through tests and to be evaluated according to the minimum requirements of quality control indicated in Peruvian Technical Standard E.070 - Masonry, 2006. One of the characteristics of concrete brick production in the city of Bagua Grande is that they do not use quality control mechanisms for processes or products; although, the experience of the manufacturers is presented as an advantage, through it it is difficult to identify the parameters that must be improved to achieve good results. Thus, the objective of this research thesis is to evaluate the physical characteristics (dimensional variation, warping and absorption) and mechanical characteristics (resistance to compression) of concrete bricks. To achieve the objectives, the research has been structured starting with a brief description of the problem that the city of Bagua Grande has. Terms are defined and rules are mentioned in relation to the research topic. Then the procedure is described for each test that is going to be carried out, taking into account the rule that governs them. Of the most important properties, the following was concluded: The 07 brick kilns comply with the NTE standard. 070, classifying your brick in a TYPE I.

Key words: concrete brick, dimensional variation, warping, absorption, compression resistance

# CAPITULO I

# INTRODUCCION

La historia del cemento es la historia misma del hombre en la búsqueda de un espacio para vivir con la mayor comodidad, seguridad y protección posible. Desde que el ser humano supero la época de las cavernas, ha aplicado sus mayores esfuerzos a delimitar su espacio vital, satisfaciendo primero sus necesidades de vivienda y después levantando construcciones con requerimientos específicos.

En la actualidad los costos de construcción de vivienda son altos con tendencia a incrementarse, lo que origina que la mayoría de la población no puede acceder a ella. Para los sectores de altos ingresos (sector A y B) hay actualmente una sobreoferta de viviendas mientras que para los sectores de menos recursos (D y E) la vivienda es inaccesible; en estos últimos sectores la autoconstrucción sigue siendo la alternativa constructiva más factible, sin embargo, debe contar con el apoyo técnico y financiero adecuado, permitiendo elevar el nivel de vida de la población con menos recursos. (Barrera, 2014).

Cabe mencionar que nuestro País se ubica sobre el Círculo de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, donde además el medio ambiente es altamente erosivo, por lo que las edificaciones tienen que ser convenientemente analizadas, diseñadas y construidas, de modo que tengan un adecuado comportamiento ante todo tipo de solicitación. Hasta antes de 1970, los edificios de albañilería se construían sin las precauciones necesarias, por lo que generalmente sufrían serios daños estructurales cuando ocurrían los sismos, llegando incluso a colapsar ante los terremotos. En otros casos, se proporcionaba paredes con espesores exagerados y muros en abundancia, dando por resultado edificios seguros, pero antieconómicos. Es decir, estas edificaciones no seguían los lineamientos de un diseño racional, debido a que el ingeniero estructural no contaba con la información suficiente que le permitiese efectuar un diseño adecuado. (San Bartolome, 1994)

Cuando la unidad de concreto no es de calidad requerida, el sistema pierde todas sus ventajas, la estructura se vuelve insegura y el peligro de colapso es eminente sobre todo en casos de sismo. Actualmente en nuestra ciudad se vienen elaborando unidad de albañilería de concreto artesanal. Sin embargo, la realidad artesanal es alarmante, utilizando procedimientos rudimentarios y sin ningún tipo de control de la calidad del producto. Esta realidad es tal vez el reflejo de una problemática social y política, de pases en vías de desarrollo, donde las entidades gubernamentales no tienen la presencia social para hacer cumplir las normas y reglamentos tan profundamente difundidas.

En la ciudad de Bagua Grande muchas de las edificaciones existentes son estructuras auto construidas de albañilería donde el material que más se emplea son las unidades de arcilla y concreto. Este proceso de autoconstrucción hace que en la mayoría de edificaciones se empleen materiales de mala calidad, mano de obra no calificada y procesos constructivos no adecuados, es decir, no cumplen con el Reglamento Nacional de Edificaciones. Después de la evaluación del sismo ocurrido el 17 de Febrero del 2016, se ha demostrado que estas edificaciones son vulnerables a eventos sísmicos, en donde se emplearon unidades artesanales de concreto que tenían serias dificultades en su calidad generalmente producido por la mala calidad de los materiales utilizados en estos. (Radio Programas del Perú, 2016)

En la mayoría de la ladrilleras existentes de la cuidad de Bagua Grande su producción es informal, lo que imposibilita un control de calidad para verificar si cumplen los requerimientos indicados en la (Norma Tecnica E.070 , 2006) y en las normas técnicas (NTP 399.613, 2005) (NTP 399.605, 2013), debido principalmente a su modo de fabricación ya que generalmente suelen ser producidas con mano de obra poco calificada, en lugares provisionales, con precarios procedimientos y sin contar con algún control de calidad.

Durante el desarrollo de la tesis se determinara las propiedades físicas y mecánicas del ladrillo artesanal de concreto en el distrito de Bagua Grande – Amazonas, es por ello que con la presente investigación esperamos contribuir a superar estos problemas, y plantear las recomendaciones necesarias. La investigación está estructurada de la siguiente manera:

En primer capítulo, se presenta la introducción el cual se describe el contexto y el problema, la justificación, los alcances y los objetivos de la investigación, hipótesis.

En el segundo capítulo, El marco teórico, que incluye los antecedentes teóricos de la investigación; además las bases teóricas que servirán como sustento

En el tercer capítulo se describen las metodologías y se muestran los resultados de: variación dimensional, alabeo, absorción y resistencia a la compresión.

En el cuarto capítulo se explica y discute los resultados obtenidos, siguiendo la secuencia de los objetivos planteados.

En el quinto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones basadas en los resultados obtenidos en la investigación.

## Planteamiento del Problema

La construcción con bloques, es un procedimiento acreditado en los últimos 50 años, que cumple en especial con las condiciones técnico-económicas, para ser empleado fundamentalmente en la construcción de viviendas.

A nivel nacional la producción de ladrillos tiene un consumo principalmente interno y, como parte de la cadena de la industria de la construcción es una actividad muy sensible a etapas recesivas o de bajo gasto público y privado. La mayoría de la actividad económica es de tipo familiar e informal, donde las tareas son desarrolladas por todo el núcleo familiar. La gestión empresarial es casi inexistente y no tienen acceso a servicios ni prestaciones de salud; sin embargo, como son empresas familiares, tienen gran importancia en la economía de las comunidades y localidades donde están ubicadas pues se constituyen generalmente en la única o la principal actividad productiva generadora de trabajo y de ingresos. (PRAL 2010).

En la ciudad de Bagua Grande el crecimiento poblacional genera una constante demanda de viviendas, siendo así que las viviendas de albañilería construidas con ladrillo artesanal de concreto es la principal alternativa de construcción.

El proceso de fabricación de ladrillo artesanal de concreto consiste básicamente en mezclar la materia prima cemento, arena y agua manualmente y luego dicha mezcla es colocada en los respectivos moldes para ser compactado manualmente, fabricándose bloques de dos tipos: 9x12x25 y 9x12x24, finalmente el producto es trasladado a la zona de almacenamiento para su respectivo endurecimiento y allí permanecen hasta su comercialización, cabe destacar que su zona de trabajo es muy pequeño, que muchos de ellos utilizan su patio para la fabricación de sus ladrillos.

Las fábricas de ladrillos de pequeña escala a menudo se enfrentan a varios problemas, tales como la comercialización, la gestión empresarial, entre otros.

Una de las características de la producción artesanal de ladrillo es que no utiliza mecanismos de control de calidad de los procesos ni del producto; aunque la experiencia de los fabricantes se presenta como una ventaja, a través de ella es difícil identificar los parámetros que deben ser mejorados para lograr buenos resultados. (Fernández 2010)

Actualmente las ladrilleras artesanales productoras de ladrillo de concreto no cuentan con la información básica de las características físicas y mecánicas de estas unidades, debido a que son fabricados artesanalmente, por lo tanto no cumplen con la resistencia mínima para ser empleados en muros portantes o en edificaciones, estos muros con el tiempo llegan a presentar fallas trasversales y verticales, y muchas casos a colapsar la construcción.

Otro problema que presentan los ladrillos artesanales de concreto es que se desmoronan, se fisuran o se rompen en partes con facilidad porque no se ha utilizado el curado como se debe o no se realiza el diseño de mezcla la cual no llega a la resistencia mínima necesaria, también puede que los agregados que se utilizan contiene materiales extraños como sulfatos y materiales orgánicos que disminuyen su resistencia.

## Formulación Del Problema

¿Cuáles son las propiedades físicas y mecánicas del ladrillo artesanal de concreto en el distrito de Bagua Grande - Amazonas?

## Hipótesis

Las propiedades físicas y mecánicas del ladrillo artesanal de concreto cumplen con la Norma E.070?

## Justificación de la investigación:

El estudio sobre la Región de Amazonas, pone énfasis en las zonas o áreas consideradas como críticas, con peligros potenciales, para incluirlos en los planes o las políticas regionales sobre prevención y atención de desastres. En la Región Amazonas se han identificado un total de 105 zonas críticas; la mayor cantidad en la provincia de Utcubamba (25), seguida por las provincias de Chachapoyas (23), Bagua (19), Rodríguez de Mendoza (13) y finalmente las provincias de Luya (8) y Condorcanqui (4). La mayoría de las zonas críticas se localizan en el tramo de la carretera Fernando Belaunde Terry, entre Bagua Grande y río Nieva. (Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET 2009).

En el distrito de Bagua grande existe una gran cantidad de edificaciones de hasta 5 piso, que están vulnerables a los efectos sísmicos que ocurren en esta parte de la región de Amazonas, por ello es necesario conocer las propiedades físicas y mecánicas del ladrillo utilizado en estas construcciones.

Es necesario conocer, el grado de cumplimiento de las normas por parte de estas ladrilleras artesanales de modo que se puedan establecer las recomendaciones pertinentes y evitar los riesgos que estas conllevan.

Los resultados permitirán clasificar a los ladrillos con fines estructurales de acuerdo a la Norma técnica Peruana, así obtendremos unos registros de las unidades de construcción con sus características técnicas, de manera que los constructores, empresas y proyectistas dispongas con información sobre las propiedades físicas, mecánicas y sobre la calidad del producto, con la finalidad de tomar decisiones en su uso.

## Alcances y Limitaciones de la Investigación

Alcances

La investigación se realizará en el Distrito de Bagua Grande, departamento de Amazonas. La tesis se realizó durante 6 meses y tendrá carácter transversal, tendrá como finalidad estudiar las propiedades físicas y mecánicas del ladrillo, para determinar si están adecuados para fines estructurales o no, según lo estipula la norma E. 070.

Se pretende hacer conocer a los estudiantes de ingeniería, productores, instituciones públicas, privadas y constructores, la calidad del ladrillo y como establecer mejores técnicas o prácticas de construcción, con la finalidad que cumplan su función real que corresponde.

Los ensayos se realizarán en el laboratorio de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil - Sede Jaén.

Limitaciones

La presente investigación se limitará solo a estudiar las propiedades físicas y mecánicas del ladrillo en la ciudad de Bagua Grande.

Una de las mayores limitaciones es la desconfianza de algunos productores de ladrillo, al no facilitar la selección de la muestra, por el temor de que las unidades de albañilería no alcancen los parámetros que indica la norma.

La poco voluntad de las instituciones públicas y privadas de involucrarse para realizar estudios más amplios y encontrar alternativas que permitan industrializar la elaboración del ladrillo de concreto de la ciudad de Bagua Grande y prevenir desastres al momento que se produzcan sismos de alta intensidad.

## Objetivos

### Objetivo General

- Determinar las propiedades físicas y mecánicas del ladrillo artesanal de concreto en el Distrito de Bagua Grande.

### Objetivos Específicos

- Determinar las características físicas: variación dimensional, alabeo y absorción de los ladrillos de concreto fabricados en la ciudad de Bagua Grande – Amazonas.

- Determinar las características mecánicas: resistencia a la compresión de los ladrillos de concreto fabricados en la ciudad de Bagua Grande– Amazonas.

- Clasificar los ladrillos de concreto fabricados en la en la ciudad de Bagua Grande – Amazonas de acuerdo a la Norma Técnica E.070.

# CAPÍTULO II.

# MARCO TEÓRICO

## Antecedentes Teóricos de la Investigación:

Internacionales

Leonardo Quijano B. H.Mauricio Díez-Silva Maricela I., Revista EAN Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia, 2010 Implementación de procesos sostenibles vinculando industrias regionales: Reciclaje de residuos siderúrgicos como proyecto de cambio de la mampostería en Boyacá-Colombia

El proceso propuesto, no requiere de altas temperaturas, por lo tanto es favorable con respecto al artesanal en lo relacionado con la protección del medio ambiente, debido a que no genera emisiones contaminantes, elimina los requerimientos de energía de casi 1.500 kcal por ladrillo y no utiliza combustibles provenientes de recursos naturales no renovables como el carbón y el coque.

Desde el punto de vista económico, el proceso propuesto presenta algunas ventajas debido a que la materia prima principal, es un material de desecho de muy bajo costo y que al no requerir de hornos de cocción de ladrillos, tiene una diferencia comparativa de 45 pesos por unidad, en los costos de producción.

Además de su viabilidad ambiental y técnica, el proyecto de fabricación de ladrillos reciclando residuos de la industria del acero, es económicamente factible, considerando una cuota de mercado del 17% que arroja una tasa interna de retorno de 36%.

Afanador, N; Guerrero, G; Monroy, R. 2012. Propiedades Físicas y Mecánicas de Ladrillos Macizos Cerámicos para Mampostería. Bogotá, UMNG.

En dicha investigación se evaluaron las propiedades mecánicas de los ladrillos macizos cerámicos fabricados a mano en el municipio de Ocaña, Bogotá, Colombia, aplicando en la primera instancia ensayos de caracterización física de la arcilla empleada como materia prima, luego han realizado pruebas de control de calidad no destructivas y destructivas de los ladrillos de mampostería que se seleccionaron en diferentes chircales (fabricas) o unidades productivas del sector, utilizando para tal fin, la norma técnica Colombiana NTC-4017, “Métodos para muestreo y ensayos de unidades de mampostería y otros productos de arcilla”, que permitieron conocer las características y propiedades de los materiales que integran los elementos estructurales, analizando principalmente el módulo de elasticidad y la resistencia a la compresión, como parámetros que influyen en forma directa en la rigidez de la edificación, concluyendo que: Los ladrillos producidos en Ocaña, no cumplen las resistencias establecidas en Colombia; la TIA promedio es de 0.387 g/cm2/min, indica que las piezas de ladrillos deberán tener un pre humedecimiento mínimo de 24 horas y la AF promedio es de 17.41%, apropiado para muros interiores, pero excede en 4.41% el valor máximo para su utilización en muros exteriores porque su absorción máxima permitida es de 13%. La resistencia nominal a la compresión oscilan entre 0.8 hasta 2.4 MPa y un valor promedio de para el municipio de  Ocaña de 1.44 MPa lo cual es bajo, si lo comparamos con la especificación  de resistencia de 14 MPa, lo cual indica que en Ocaña, le resistencia de la mampostería a la compresión está entre el 9.5 al 28.6% del mínimo esperado, representando al menos, un alto grado de vulnerabilidad a la compresión en muros de ladrillo tolete macizo, usados principalmente en viviendas construidas con el sistema de resistencia sísmica de mampostería confinada.

Ortiz Herrera, L. A. (2012), manifiesta que el proceso de fabricación de los ladrillos es manual, no existe un proceso de control ni de calidad estricto, por lo general el personal que participa son los miembros de la familia. La materia prima para la elaboración del ladrillo, es tomada con frecuencia de los cauces de los ríos y arroyos sin ningún control, siendo también aprovechadas las tierras y arcillas de los lugares donde decidan asentarse los ladrilleros, sin importar si se trata de un banco de materiales adecuados, ya que no existe un estudio de impacto ambiental.

Los combustibles empleados con mayor frecuencia a nivel nacional son la madera, aserrín, combustible y aceites gastados, además de diésel, basura doméstica y algunos hornos más modernos emplean gas natural o gas LP. Los hornos utilizados en las principales zonas productoras del país son rudimentarios, con baja eficiencia energética.

Nacionales

Peña Herrera, E (2001).

De los ensayos realizados en esta investigación con diferentes dosificaciones con agregados usuales y cementos Portland tipo I, se puede concluir que la mesa vibradora permite la fabricación de bloques vibracompactados que cumplen con las resistencias establecidas por la normas NTP 339.005 NTP 339.006 NTP 339.007: así mismo se propone como mezcla de diseño óptima la dosificación 1:5:2 (cemento, arena, piedra) en volumen.

Collao, 2008 “Bloqueta artesanal en la zona del cono Sur de la Ciudad de Tacna” describe de manera sencilla basada en datos y pruebas de laboratorio, la calidad de estos bloques con dimensiones 39cm de largo, 19 cm de ancho y 14 cm de altura. Como resultado a la resistencia a la compresión con 34.51 Kg/cm2, un porcentaje a la absorción de 6.73%, una variación dimensional de 1.36% y alabeo de 2.00 mm. Estos ensayos se realizaron a los 28 días de curado.

Villarroel y Saldarriaga, 2015- Influencia del porcentaje de agregado grueso reciclado sobre la resistencia a la compresión, absorción y durabilidad del concreto para bloque de muro, se calculó que la resistencia a la compresión de estos bloques con dimensiones 40 cm de largo, 20 cm de ancho y 15 cm de altura, alcanzaron una resistencia a la compresión máxima de 98.29 Kg/cm2 con un 40% de reemplazo de agregado reciclado, 1% de absorción de agua con el 20% de agregado reciclado y una durabilidad de 0.09 g/m2s0.5. Estos ensayos se realizaron después de 28 días de curado.

San Bartolomé, A. 1994. Construcciones de Albañilería – Comportamiento Sísmico y Diseño Estructural. Lima, PUCP.

Esta publicación muestra en resumen las características de los diferentes materiales utilizados en la albañilería así como el proceso constructivo y ensayos para los especímenes de albañilería ya sean muros a escala, pilas o muretes.

También hace referencia al trabajo experimental realizado por Italo Gonzales, donde demostró que con el uso de una conexión a ras y la adición de mechas de anclaje, puede lograrse una adherencia en la zona de contacto columna-albañilería similar a la que proporciona la conexión dentada. Por lo tanto, para la construcción de muros se debió usar la conexión a ras y la adición de mechas de anclaje con el fin de evitar la presencia de cangrejeras y ladrillos quebrados que generalmente se presenta en la conexión dentada.

Arrieta, J. Y Peñaherrera, E. 2001. Fabricación de Bloques de Concreto con una Mesa Vibradora. Lima: UNI - CISMID.

El CISMID, como ente investigador, permanentemente propone sistemas que coadyuven a la construcción de viviendas económicas, seguras y que cumplan con los requerimientos que se establecen en la normatividad vigente y las buenas prácticas constructivas, contribuyendo activamente al desarrollo nacional.

De lo cual Arrieta y Peñaherrera establecen que los bloques vibrocompactados fabricados pueden cumplir con todos los requisitos establecidos por la Norma, siempre que el patrón de diseño cumpla con una dosificación adecuada que signifique proporcionamiento en volúmenes del agregado de arena y grava, resultando más conveniente el uso de mayor cantidad de arena para darle a los bloques una mejor textura. Por lo tanto una óptima dosificación en volumen resulta ser la relación: 1: 5: 2 cemento: arena: grava, con una dosificación inicial de agua 1:1 (cemento: agua). Es necesario resaltar que es importante analizar el tipo de cantera ya que existen agregados con diferentes granulometrías, donde la Cantera A presenta exceso de finos; la Cantera B, una distribución granulométrica normal y, la Cantera C, un defecto en finos. Esto permitió estudiar el comportamiento de mezclas vibradas con diferente granulometría, verificándose que en agregados con exceso de finos se necesita un adicional de agua en la mezcla, la misma que se hacía menos trabajable conforme se iba secando. El autor muestra que la vibración con la mesa permite duplicar la resistencia de las unidades en comparación con la compactación en forma manual. Al mismo tiempo la mesa vibradora permite fabricar unidades que cumplen con las tolerancias dimensionales. Las deformaciones que pudieran presentarse en los bloques serían, por consiguiente, atribuibles sólo a la mano de obra utilizada. Además, la resistencia de los bloques a los 7 días representa el 70% de la resistencia a los 28 días; valor que nos permite realizar ensayos de calidad a corta edad y poder hacer los ajuste de mezcla correspondientes, si fuera el caso. Tal es así que en estas condiciones experimentales, el bloque de concreto por lo tanto cumple con las condiciones técnicas y económicas necesarias para ser empleadas en la construcción de viviendas de bajo costo y debido al acabado que presentan, es posible e inclusive dejarlos caravista, con el consiguiente ahorro en materiales y mano de obra correspondientes a las tareas de revoque y terminación.

Locales

J. Mosqueira y M. Diaz (1984), realizaron ensayos de ladrillo de arcilla cocida en la cual concluyeron que la resistencia a la compresión y flexión es relativamente baja, debido al proceso de elaboración y cocción.

Fernández, K. 2010, Estudio de la influencia del tipo de arcilla en las características técnicas del ladrillo. Santa Bárbara – Cajamarca. Tesis Mg. Sc. Cajamarca, UNC.

Determina la composición mineralógica cuantitativa de cada una de las muestras provenientes de la fábrica de ladrillos proveniente de la zona en base a los datos obtenidos en el análisis químico.

En la que concluye que la materia prima utilizada en la fabricación de las unidades de albañilería no cumple con los niveles requeridos en la industria. Así mismo se determinó que el tipo de arcilla determinada por sus componentes químicos que es utilizada en la fabricación artesanal de ladrillo influye en las características técnicas del producto; así, nos muestran que de acuerdo con su composición química, las arcillas utilizadas para la fabricación de ladrillo en el CPM Santa Bárbara no califican como aptas para esta industria ya que contienen una deficiente cantidad de sílice y alúmina y una alta cantidad de materia orgánica, en tal sentido, la resistencia característica a la compresión de ladrillo está determinada por la cantidad de óxido de silicio que contiene una arcilla que está hecho, comprobándose que a mayor cantidad de sílice mayor resistencia a la compresión del ladrillo, así mismo se ha verificado que a mayor porcentaje de materia orgánica en la arcilla la resistencia característica a la compresión disminuye, por otro lado el porcentaje de absorción del ladrillo lo determinan principalmente el exceso de óxido de calcio y la ausencia de alúmina, la baja cantidad de óxido de silicio y oxido de aluminio en la arcilla determinan un mayor porcentaje de variación volumétrica en el ladrillo, del mismo modo el exceso de óxido de calcio (CaO) en la arcilla disminuye la resistencia a la compresión característica del ladrillo e incrementa la contracción volumétrica del mismo y por último el contenido de óxido de fierro en la arcilla determina principalmente la intensidad de la coloración anaranjada del ladrillo. A mayor contenido de Fe2O3 mayor intensidad de la misma.

CÉSAR CUBAS LUNA- DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICO - MECÁNICAS DE LADRILLOS DE CONCRETO FABRICADOS ARTESANALMENTE EN LA CIUDAD DE CUTERVO

Luego de realizar los ensayos a los ladrillos de concreto de la L-01, L-02 y L-03 los resultados obtenidos de las propiedades son los siguientes: variación dimensional en el largo es 0.07%, 0.07% y 0.16%, en el ancho es 0.11%, 0.18% y 0.13% y en el alto es de 5.05%, 4.69% y 5.15%, alabeo 0.80mm, 0.79mm y 0.79mm, absorción 9.77%,9.47% y 9.28%,absorción máxima 14.50%,14.59% y 14.21%,coeficiente de saturación 0.67, 0.65 y 0.65, peso específico 1.93g/cm3, 1.94g/cm3 y 1.94 g/cm3, resistencia a la compresión a la compresión de 52.44kg/cm2, 48.25 kg/cm2 y 51.59 kg/cm2 y finalmente succión de 26.19g, 28.31g y 26.65g respectivamente.

Los resultados a la resistencia característica a compresión (f’b) Para las ladrilleras L-01, L-02 y L-03 de las unidades, arrojan valores de 52.44 Kg/ cm2, 48.25 Kg/cm2, 51.59 Kg/cm2 respectivamente los cuales clasifican a L-01y L-03 como Ladrillo clase I, en cambio L-02 no clasifican según la Norma E.070 del RNE.

## Bases Teóricas:

- Origen del Ladrillo

El ladrillo constituyó el principal material de la construcción en las antiguas Mesopotamia y Palestina, donde apenas se disponía de madera y piedras. Los habitantes de Jericó en Palestina fabricaban ladrillos desde hace unos 9000 años. Los constructores sumerios y babilonios levantaron palacios y ciudades amuralladas, con ladrillos secados al sol, que recubrían con otros ladrillos cocidos en hornos, más resistentes y a menudo con esmaltes brillantes formando frisos decorativos.

En sus últimos años los persas construían con ladrillos, al igual que los chinos, que levantaron la gran muralla. Los romanos construyeron baños, anfiteatros y acueductos con ladrillos, a menudo recubiertos de mármol (Molina, SA; Vizcaíno, AM. y Ramírez, FD. 2007)

El ladrillo ya era conocido por los indígenas americanos de las civilizaciones prehispánicas. En regiones secas construían casas de ladrillos de adobe secado al sol.

Las grandes pirámides de los mayas y otros pueblos fueron construidas con ladrillos revestidos de piedra. Pero fue en España donde por influencia musulmana, el uso del ladrillo alcanzó más difusión, sobre todo en Castilla, Aragón y Andalucía.

El ladrillo industrial, fabricado en enormes cantidades, sigue siendo un material de construcción muy versátil. Existen tres clases: ladrillo de fachada o exteriores, cuando es importante el aspecto; el ladrillo común, hecho de arcilla de calidad inferior destinado a la construcción; y el ladrillo refractario, que resiste temperaturas muy altas y se emplea para fabricar hornos (Molina, SA; Vizcaíno, AM. y Ramírez, FD. 2007).

Hasta principios del siglo XIX prácticamente todos los ladrillos se moldeaban a mano y a la manera tradicional, pero del mismo modo que otros sectores fueron mecanizados, los ingenieros y fabricantes se centraron en la búsqueda de sistemas mecánicos para la fabricación de ladrillos con la esperanza de reducir costo e incrementar la producción (Molina, SA; Vizcaíno, AM. y Ramírez, FD.2007).

- Evolución de los Ladrillos de Concreto en el Perú

En el Perú la primera planta de ladrillos de concreto inició su producción en 1928 y sus productos se utilizaron en la construcción del primer barrio obrero del Callao. Posteriormente se instalaron en Lima dos fábricas más, una de ellas de ubicó en la antigua chancadora del Puente del Ejército y la otra, en el Jr. Tingo María, Breña. Actualmente existen diversas realizaciones de construcciones con ladrillos de concreto en Lima y en diversas localidades del país, como Marcona, la Oroya, Moquegua, Tacna, Junín, Cerro de Pasco, etc., pudiéndose mencionar también los proyectos de INFES, para la construcción de centros escolares en la sierra y selva en los cuales se plantea utilización intensiva de éstos elementos fabricados directamente en obra. (Arrieta y Peñaherrera 2001)

Los muros con ladrillos de concreto sujetos a cargas sísmicas en su plano muestran dos tipos de fallas: flexión y corte, debiendo entenderse que la falla principal es aquélla donde se acumulan mayores grietas, originado una fuerte degradación tanto en resistencia como en rigidez. El muro presenta una forma de falla dependiendo de cuál de las resistencias sea la menor; sin embargo, la mayoría de las fallas registradas han sido por corte antes que por flexión. (Arrieta y Peñaherrera 2001)

Entre los sistemas afines al tratado en este estudio, se puede mencionar que el sistema constructivo de albañilería confinada, formada por muros portantes, columnas y vigas que es utilizado intensamente; sin embargo el sistema constructivo de albañilería armada con ladrillos de concreto no se difunde convenientemente, pudiendo ser utilizado ventajosamente en forma masiva para programas multifamiliares de vivienda, campamentos mineros, autoconstrucción, entre otros. (Arrieta y Peñaherrera 2001)

- Utilización

Los ladrillos de concreto, que son elementos modulares y pre moldeados, están dentro de la categoría de mampuestos que en obra se manipulan a mano, y son especialmente diseñados para la albañilería confinada y armada. Los ladrillos de concreto se emplean en la construcción de muros para viviendas (exteriores e interiores), parapetos, muros de contención, sobrecimientos, etc. (Arrieta y Peñaherrera 2001)

La albañilería confinada con ladrillos de concreto, de manera similar que cuando se utiliza ladrillo cerámico, requiere de vigas y columnas de confinamiento. En el caso de la albañilería armada con ladrillos de concreto, se requiere de acero de refuerzo vertical regularmente distribuido, a lo largo del muro, en los alvéolos de las unidades; por su parte, el acero de refuerzo horizontal, cuando es necesario, se aloja en las juntas pudiendo, los ladrillos, presentar o no detalles para su colocación. (Arrieta y Peñaherrera 2001)

La ventaja con este tipo de unidad de albañilería es que por su tamaño proporciona una economía en el tiempo de ejecución, en la utilización de mano de obra y en la cantidad de mortero necesaria, lo que conduce a un abaratamiento del costo de producción, además reduce el número de juntas. (Arrieta y Peñaherrera 2001)

Arrieta, J. y Peñaherrera, E. 2001. Afirman que como se ha mencionado, los ladrillos de concreto pueden utilizarse en la construcción de viviendas multifamiliares, en edificaciones en general, en muros de contención, etc. teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Materiales: Para la confección del ladrillo de concreto sólo se requiere materiales usuales, como son: piedra partida, arena, cemento y agua; un equipo de vibrado y moldes metálicos correspondientes; siendo posible su elaboración en obra, evitando así el problema de transporte de unidades fabricadas, lo cual representa aspectos favorables para la autoconstrucción.

Economías: La construcción con ladrillos de concreto presenta ventajas económicas, las cuales se originan en la rapidez de ejecución, por el hecho de sólo necesitar asentar 12 ladrillos de concreto para construir 1 m2; así mismo una fabricación cuidadosa de los ladrillos permitirá obtener piezas de buen acabado que permite ahorra en tarrajeo y pintado posterior.

Resistencias: Los muros principales de una vivienda construida con ladrillo de arcilla tienen un ancho de 25 cm, en el caso de las construcciones con ladrillos de concreto estos muros principales son de menor espesor sin embargo, tienen la misma resistencia ya que estos últimos están reforzado con varillas de fierro. El muro delgado permite mayor amplitud en los ambientes de la edificación permitiendo una mayor área útil lo cual implica mayor valor comercial de venta.

Mano de Obra: La mano de obra debe ser calificada a nivel de operario, contándose con apoyo técnico y supervisión en el caso de la autoconstrucción.

- Ventajas

Arrieta, J. y Peñaherrera, E. 2001. Señalan que la construcción con ladrillos de concreto presenta ventajas económicas en comparación con cualquier otro sistema constructivo tradicional, la que se pone de manifiesto durante la ejecución de los trabajos y al finalizar la obra.

Estas ventajas se originan en la rapidez de fabricación, exactitud y uniformidad de las medidas de los ladrillos, resistencia y durabilidad, desperdicio casi nulo, y sobre todo por constituir un sistema modular. Esta circunstancia permite computar todos los materiales en la etapa de proyecto con gran certeza, y dichas cantidades se aproximan a los realmente utilizados en obra. Esto significa que es muy importante la programación y diagramación de todos los detalles, previamente a la iniciación de los trabajos.

Si se compara un muro de ladrillos de concreto con otro de espesor equivalente, utilizando mampostería tradicional de ladrillo, se obtienen las siguientes conclusiones:

- Menor costo por metro cuadrado de muro, originado en la menor cantidad de ladrillos.

- Menor cantidad de mortero de asiento.

- Mayor rendimiento de la mano de obra debido a la menor cantidad de movimientos necesario para levantar un metro cuadrado.

- En la mampostería de concreto reforzada, sólo es necesario contar con un único rubro de mano de obra, es decir el albañil, ya que las tareas de armado, colocación de los ladrillos y terminaciones, las puede realizar sin el auxilio de los oficiales carpinteros y armadores.

- Asimismo, el hecho de utilizar el ladrillo de concreto en su función estructural, agiliza los trabajos y posibilita una mayor rapidez constructiva, ya que no será necesario contar con los tiempos de encofrado y tiempos de espera para desencofrado de columnas, vigas, etc., típicos de la construcción tradicional de las estructuras de concreto armado convencional.

- El armado de la mampostería reforzada es muy sencillo, ya que sólo es necesario utilizar barras rectas sin ataduras de ningún tipo, siendo muy sencillo el empalme de las mismas por simple traslape.

- Debido a la excelente terminación que presentan los ladrillos de concreto fabricados por vibrocompactación, es posible e inclusive recomendable, dejarlos a la vista, con el consiguiente ahorro en materiales y mano de obra correspondientes a las tareas de revoque y terminación.

- Albañilería

La “Albañilería” o “Mampostería” se define como un conjunto de unidades trabadas o adheridas entre sí con algún material, como el mortero de barro o cemento. Las unidades pueden ser naturales (piedras) o artificiales (adobe, tapial, ladrillos o bloques). Este sistema fue creado por el hombre a fin de satisfacer sus necesidades, principalmente de vivienda. (San Bartolomé, A. Quiun, D. y Silva, W., 2011).

La albañilería se clasifica de dos maneras: por su función estructural y por la distribución del refuerzo.

- Clasificación por su función estructural :

- Muros no portantes: Son los que no reciben carga vertical, por ejemplo los cercos, parapetos y tabiques. Estos muros deben diseñarse básicamente para cargas perpendiculares a su plano, originadas por el viento, sismo u otras cargas de empuje. No se diseñan para acciones sísmicas coplanares porque su masa es pequeña y genera fuerzas de inercia mínimas en comparación con su resistencia a fuerza cortante. (San Bartolomé, A. Quiun, D. y Silva, W., 2011)

- Muros portantes: Son los que se emplean como elementos estructurales de un edificio. Estos muros están sujetos a todo tipo de solicitación, tanto contenida en su plano como perpendicular al mismo, tanto vertical como lateral, así como permanente o eventual. (San Bartolomé, A. Quiun, D. y Silva, W., 2011)

- Clasificación por la distribución del refuerzo

- Muros no reforzados o de albañilería simple: Son aquellos muros que carecen de refuerzo o que teniéndolo, no cumplen con las especificaciones mínimas reglamentarias que debe tener todo muro reforzado. (NTP E 070)

De acuerdo a la Norma E.070, este tipo de edificación no debe emplearse, por el carácter frágil de su falla ante los terremotos.

Cabe destacar, que un muro de albañilería no reforzada prácticamente tiene la misma resistencia a fuerza cortante que un muro confinado de iguales características; sin embargo, las columnas de confinamiento incrementan la rigidez lateral del muro confinado, reduciendo el periodo de vibración de la edificación correspondiente a la fuerza sísmica actuante. Aparte, las columnas de confinamiento proporcionan ductilidad después de que la albañilería confinada se agrieta por corte y, además las columnas proporcionan arriostre verticales al muro confinado ante acciones sísmicas perpendiculares al plano. (San Bartolomé, A. Quiun, D. y Silva, W., 2011)

- Muros reforzados: De acuerdo a la disposición del refuerzo, los muros se clasifican en:

Muro de albañilería armada (muro armado): Se caracteriza por llevar refuerzo en el interior de la albañilería. Para integrar el refuerzo con la albañilería, es necesario llenar los alveolos (o celdas) de los bloques con concreto líquido. (San Bartolomé, A. Quiun, D. y Silva, W., 2011)

Muro de albañilería confinada (muro confinado): La albañilería confinada se define como aquella que se encuentra íntegramente bordeada por elementos de concreto armado. (San Bartolomé, A. Quiun, D. y Silva, W., 2011)

- Unidad de Albañilería

Ladrillos y bloques de arcilla cocida, de concreto o de sílice-cal. Puede ser sólida, hueca, alveolar o tubular. (Norma Tecnica E.070 , 2006)

La unidad de albañilería es el componente básico para la construcción de la albañilería, se elabora de materias primas diversas: la arcilla, el concreto de cemento Portland y la mezcla de sílice y cal son las principales. Además, su producción se realiza en condiciones extremadamente disímiles: en sofisticadas fábricas, bajo estricto control industrial, o en precarias canchas, muchas veces provisionales y sin ningún control de calidad. Pueden denominarse ladrillos o bloques. Los ladrillos se caracterizan por tener dimensiones y pesos que los hacen manejables con una sola mano en el proceso de asentado. Los bloques están hechos para manipularse con las dos manos. (Gallegos & Casabonne, 2005)

Por su fabricación pueden ser artesanales o industriales. Las unidades de arcilla y concreto admiten ambas modalidades, mientras que las unidades sílico calcáreas son únicamente de fabricación industrial. (San Bartolome, Quiun, & Silva, 2011)

- Características Generales

- Se denomina ladrillo a aquella unidad cuya dimensión y peso permite que sea manipulada con una sola mano. Se denomina bloque a aquella unidad que por su dimensión y peso requiere de las dos manos para su manipuleo.

- Las unidades de albañilería a las que se refiere esta norma son ladrillos y bloques en cuya elaboración se utiliza arcilla, sílice-cal o concreto, como materia prima.

- Estas unidades pueden ser sólidas, huecas, alveolares o tubulares y podrán ser fabricadas de manera artesanal o industrial.

- Las unidades de albañilería de concreto serán utilizadas después de lograr su resistencia especificada y su estabilidad volumétrica. Para el caso de unidades curadas con agua, el plazo mínimo para ser utilizadas será de 28 días. (NTE E.070)

- Clasificación de las unidades de Albañilería

- Clasificación por sus huecos

Unidades solidas o macizas: De acuerdo a la NTE-070 del RNE, se denomina unidad de albañilería solida maciza, a la unidad cuya sección transversal en cualquier plano paralelo a la superficie de asiento tiene un área igual o mayor que el 70% del área bruta en el mismo plano. De acuerdo a la NTP 331.017, se denomina unidad de albañilería solida o maciza, a la unidad cuya sección transversal en cualquier plano paralelo a la superficie de asiento tiene un área igual o mayor que el 75% del área bruta en el mismo plano

Figura 1: Ladrillo solido

Unidades huecas o perforadas: De acuerdo a la NTE-070 del RNE, se denomina unidad de albañilería hueca o perforada, a la unidad cuya sección transversal en cualquier plano paralelo a la superficie de asiento tiene un área menor al 70% del área bruta en el mismo plano. De acuerdo a la NTP 331.017, se denomina unidad de albañilería hueca o perforada, a la unidad cuya sección transversal en cualquier plano paralelo a la superficie de asiento tiene un área menor al 75% del área bruta en el mismo plano

Figura 2: Ladrillo Perforado

Unidades alveolares: De acuerdo a la NTE-070 del RNE, se denomina unidad de albañilería alveolar, a la unidad solida o hueca con alveolos o celdas de tamaño suficiente como para alojar refuerzo vertical. Estas unidades son empleadas en la construcción de muros armados

Figura 3: Ladrillo Alveolares

Unidades tubulares La Normativa peruana, tanto la NTE-070 del RNE como la NTP 331.017 coinciden en denominar a la unidad de albañilería tubular o pandereta, a la unidad con huecos paralelos a la superficie de asiento.

Figura 4: Ladrillo Tubulares

- Clasificación por su materia prima

Unidades de arcilla: Las unidades de arcilla son usualmente ladrillos, y se les llama ladrillos de arcilla o ladrillos cerámicos, El formado de las unidades de arcilla se realiza por todos los métodos de moldeo con la asistencia de presión y por extrucción. El color de las unidades de arcilla va normalmente del amarillo a rojo. La materia prima básica son arcillas compuestas de sílice y alúmina con cantidades variables de óxidos metálicos y otros ingredientes. (Gallegos, H. & Casabonne, C., 2005)

Unidades de concreto: Las unidades de concreto sean ladrillos o bloques de fabricación artesanal o industrial, es una mezcla de cemento, arena y confitillo (piedra chancada de ¼”). Dependiendo de la dosificación, es posible lograr distintas resistencias a la compresión, lo cual permite obtener unidades poco resistentes para edificios bajos; y unidades más resistentes, para edificios altos. La consistencia de mezcla debe ser seca (revenimiento del orden de una pulgada), para desmoldar inmediatamente las unidades sin que se desmoronen. Estas unidades tienen un tono gris verdoso, aunque este puede variarse agregando pigmentos. Su textura usual es gruesa, con poros abiertos. Su peso puede aligerarse usando agregado ligero (piedra pómez o bolillas de tecno por). El mezclado de los materiales se hace a mano (artesanal) o a máquina (industrial) dosificando los ingredientes en peso. (San Bartolomé, A. Quiun, D. y Silva, W., 2011)

Unidades de sílico calcáreas: En el Perú existe solo una fábrica que produce unidades sílico – calcáreas en varias modalidades, como: bloques, ladrillos (huecos y macizos) y unidades apilable para la albañilería de junta seca. La materia prima consiste de un 10% de cal hidratada normalizada y un 90% de arena (con un 75 % de sílice), lo que da lugar a unidades de color blanco grisáceo, aunque puede añadirse pigmentos que le cambie el color. En el proceso de fabricación una mezclados con agua los materiales, se deja reposar la mezcla en unos silos (reactores) durante unas tres horas con la finalidad de hidratar a la cal. Para el moldeo de las unidades, se utilizan prensas hidráulicas que aplican unas 500 Tn de carga. Luego, las unidades se introducen, curándolas a vapor en cámaras “autoclave” con elevada presión (entre 8 a 17 atm). Durante este proceso, la cal reacciona químicamente con el silicio, formando un agente cementante (silicato cálcico hidratado) que une las partículas de arena formando unidades de alta resistencia a la compresión. (San Bartolomé, A. Quiun, D. y Silva, W., 2011)

- Clasificación por su fabricación

Artesanal: Es el ladrillo fabricado con procedimientos predominantemente manuales. El amasado o moldeado es hecho a mano o con maquinaria elemental que en ciertos casos extruye, a baja presión, la pasta de arcilla. El procedimiento de moldaje exige que se use arena o agua para evitar que la arcilla se adhiera a los moldes dando un acabado característico al ladrillo. El ladrillo producido artesanalmente se caracteriza por variaciones de unidad a unidad, siendo este tipo de ladrillo al cual se centra el estudio.

Industrial: Es el ladrillo fabricado con maquinaria que amasa, moldea y prensa o extruye la pasta de arcilla. El ladrillo producido industrialmente se caracteriza por su uniformidad.

- Clasificación según la NTE.070 del RNE

Aunque el criterio principal es la resistencia a la compresión, esta clasificación incluye otros parámetros como la variación dimensional, la absorción y alabeo. Según esto, se proponen 5 clases denominados con números romanos, siendo el de clase I el de menor calidad y capacidad resistente.

Tipo I: Estos ladrillos tienen una resistencia y durabilidad muy bajas; son aptos para ser empleados bajo condiciones de exigencia mínimas (viviendas de 1 o 2 pisos), evitando el contacto directo con la lluvia o el suelo.

Tipo II: En esta categoría clasifican los ladrillos que tienen baja resistencia y durabilidad; son aptos para usarse en condiciones de servicio moderadas (no deben estar en contacto directo con lluvia, agua o el suelo).

Tipo III: Son ladrillos de mediana resistencia y durabilidad; aptos para ser usados en construcciones sujetas a condiciones de bajo intemperismo.

Tipo IV: Estos ladrillos son de alta resistencia y durabilidad; aptos para ser usados bajo condiciones de servicio moderado. Pueden estar sujetos a condiciones de servicio moderado, en contacto con lluvias intensas, suelo y agua.

Tipo V: Estos ladrillos son de muy alta resistencia y durabilidad; aptos para ser usados bajo condiciones de servicio rigurosas. Pueden estar sujetos a condiciones de servicio riguroso, en contacto con lluvias intensas, suelo y agua.

- Unidad de Concreto

Es la unidad de albañilería fabricado con cemento Pórtland, agua, y agregados cuyas dimensiones nominales, permitiéndole ser manipulada con una sola mano. Están dentro de la categoría de mampuestos, y son especialmente diseñados para la albañilería confinada y armada.

Las unidades de concreto pueden ser ladrillos y bloques. Se producen en los tipos sólido y hueco. El formado de las unidades de concreto se hace exclusivamente por presión o vibración, o por una combinación de ambas. El color natural de las unidades es gris o gris verdoso. Lo peculiar de la fabricación de unidades de concreto es que las mezclas pueden ser dosificadas para producir unidades de resistencia variables dentro del mismo tipo de unidad. (Gallegos & Casabonne, 2005).

Estas unidades pueden ser artesanales (ladrillos) o industriales (ladrillos y bloques), con un tono gris verdoso, aunque puede agregarse pigmentos que varíen su color. Su textura usual es gruesa, con poros abiertos, y su peso puede aligerarse empleando piedra pómez como agregado (San Bartolomé, 1994).

La ventaja de las unidades de concreto sobre las anteriores es que dependiendo de la dosificación que se emplee (cemento - arena – confitillo - agua), pueden lograrse unidades con una resistencia que dependa del uso a que se destine (San Bartolomé, 1994).

- Materia prima

Las unidades de concreto (bloques y ladrillos) se hacen casi exclusivamente de cemento portland, agregados graduados y agua. Dependiendo de los requisitos específicos, las mezclas pueden contener también otros ingredientes, tales como pigmentos y agregados especiales. Se fabrican de peso normal y de peso liviano, que derivan de la densidad de los agregados utilizados en el proceso de manufactura. En la tabla 2 se indica diferentes agregados y el rango de densidad de las unidades que con ellos se produce. (Gallegos, H. y Casabonne, C. 2005).

Tabla 4: Densidades de unidades de concreto elaboradas con diferentes agregados

| Agregado | Densidad (Kg/m3) |
| --- | --- |
| Arena y piedra | 2000 – 2350 |
| Escorias | 1600 – 2200 |
| Arcilla expandida | 1200 – 1500 |
| Piedra pómez | 950 – 1300 |
| Concreto celular | 400 – 700 |

Fuente: Gallegos, H. y Casabonne, C. 2005.

El arte de producir unidades de concreto consiste en obtener una resistencia adecuada con la mínima densidad y con el mínimo contenido de cemento, de modo que sea posible reducir al mínimo el costo de los materiales y el riesgo de producir unidades con excesiva contracción de fragua. El factor determinante es la textura de la superficie de la unidad. Ya sea que las unidades sean hechas con agregados normales o livianos, las partículas de agregado deben estar unidad por la pasta de cemento para formar una estructura relativamente abierta sobre la base de una compactación parcial del concreto bajo la influencia de la vibración. Esto significa que mientras el concreto está siendo vibrado, la pasta de cemento debe licuarse y fluir a los puntos de contacto de las partículas de agregado, uniéndolas. Cuando la vibración cesa, la pasta de cemento deja de ser un líquido, y la unidad puede ser desmoldad manteniéndose firme en su manipuleo posterior.

Todo esto se consigue con graduaciones correctas de agregado; en caso de que estas no sean adecuadas, la resistencia del bloque solo podrá obtenerse aumentando la compactación y la densidad, y provocando una superficie de textura cerrada parecida a la del concreto (figura 11). En la tabla 3. se provee las granulometrías adecuadas para el agregado. La textura abierta de una unidad correctamente elaborada es superior a la textura tipo concreto convencional, porque otorga una mejor adhesión con el mortero y porque tiene una capilaridad más reducida que impide la penetración de la humedad. (Gallegos, H. y Casabonne, C. 2005).

Figura 5:Textura del Concreto

| a) Ideal: las partículas de agregado están adheridas por la pasta de cemento en los puntos de contacto | a) Deficiente: la resistencia se obtiene solo con excesiva densidad |
| --- | --- |

Fuente: Gallegos, H. y Casabonne, C. 2005.

Tabla 5: Granulometría de los agregados para bloques

| Tamiz ASTM | % que pasa |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Textura fina | Textura media | Textura gruesa |
| 3/8 | 100 | 100 | 100 |
| # 4 | 79 | 75 | 70 |
| # 8 | 64 | 60 | 50 |
| # 16 | 49 | 45 | 33 |
| # 30 | 34 | 30 | 19 |
| # 50 | 18 | 15 | 9 |
| # 100 | 6 | 5 | 2 |
| Módulo de fineza | 3,5 | 3,7 | 4,2 |

Fuente: Gallegos, H. y Casabonne, C. 2005.

- Clasificación del Ladrillo de concreto según Norma

Las unidades de albañilería en este caso específico los ladrillos de concreto se clasificaran de acuerdo a norma E – 070 y a la NTP 399.601, 2016, para lo cual es necesario realizar los ensayos que permitan determinar las siguientes propiedades físicas y mecánicas: Variación dimensional, Alabeo, Compresión simple y Absorción

Tabla 6: Clase de Albañilería para Fines Estructurales.

| CLASE | VARIACIÓN DE LA DIMENSIÓN (máxima en porcentaje) |  |  | ALABEO (máximo en mm) | RESISTENCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESIÓN ƒb mínimo en MPa (Kg/cm2)sobre área bruta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hasta 100 mm | Hasta 150 mm | Más de 150 mm |  |  |
| Ladrillo I | ±8 | ±6 | ±4 | 10 | 4.9 (50) |
| Ladrillo II | ±7 | ±6 | ±4 | 8 | 6.9 (70) |
| Ladrillo III | ±5 | ±4 | ±3 | 6 | 9.3 (95) |
| Ladrillo IV | ±4 | ±3 | ±2 | 4 | 12.7 (130) |
| Ladrillo V | ±3 | ±2 | ±1 | 2 | 17.6 (180) |
| Bloque P(1) | ±4 | ±3 | ±2 | 4 | 4.9 (50) |
| Bloque NP(2) | ±7 | ±6 | ±4 | 8 | 2.0 (20) |
| - Bloque usado en la construcción de muros portantes. - Bloque usado en la construcción de muros no portantes. |  |  |  |  |  |
| Fuente: NTP E.070, 2006. |  |  |  |  |  |
| De acuerdo a la Norma Técnica ITINTEC 331.017, 1978, los ladrillos se clasifican en 5 tipos: TIPO l: Estos ladrillos tienen una resistencia y durabilidad muy baja; son aptos para ser empleados bajo condiciones de exigencias mínimas (viviendas de 1 o 2 pisos), evitando el contacto directo con la lluvia o el suelo. TIPO II: En esta categoría clasifican los ladrillos de baja resistencia y durabilidad; son aptos para usarse bajo condiciones de servicio moderadas (no deben estar en contacto directo con la lluvia, suelo o agua). TIPO III: Son ladrillos de mediana resistencia y durabilidad, aptos para emplearse en construcciones sujetas a condiciones de bajo intemperismo. TIPO IV: Estos ladrillos son de alta resistencia y durabilidad; aptos para ser utilizados bajo condiciones de servicio rigurosas. Pueden estar sujetos a condiciones de intemperismo moderado, en contacto con lluvias intensas, suelo y agua. TIPO V: Tienen una resistencia y durabilidad elevada; son aptos para emplearse en condiciones de servicio muy rigurosas, pueden estar sujetos a condiciones de intemperismo similares al TIPO IV. |  |  |  |  |  |

Los ladrillos de concreto elaborados de acuerdo a la NTP 399.601 deberán estar conformes a los cuatro tipos, tal como sigue:

- Tipo 24: Para su uso como unidades de enchape arquitectónico y muros exteriores sin revestimiento y para su uso donde se requiere alta resistencia a la compresión y resistencia a la penetración de la humedad y a la acción severa del frío.

- Tipo 17: Para uso general donde se requiere moderada resistencia a la compresión y resistencia a la acción del frío y a la penetración de la humedad.

- Tipo 14: Para uso general donde se requiere moderada resistencia a la compresión.

- Tipo 10: Para uso general donde se requiere moderada resistencia a la compresión.

Los requisitos para los ladrillos de concreto son también aplicables a enchapes de concreto macizo y a unidades de revestimiento de mayor tamaño de ladrillo.

De acuerdo con la NTP 399.601 las dimensiones máximas de los ladrillos de concreto serán menores de 290 mm. (Largo), 120 mm. (Ancho) y 190 mm. (Largo)

Tabla 7: Requisitos de resistencia y absorción

| Resistencia a la compresión, min., MPa respecto al área bruta promedio |  |  | Absorción, máx., % (promedio de 3 unid) |
| --- | --- | --- | --- |
| tipo | promedio de 3 unidades | unidad individual |  |
| 24 | 24 | 21 | 8 |
| 17 | 17 | 14 | 10 |
| 14 | 14 | 10 | 12 |
| 10 | 10 | 8 | 12 |

Fuente: NTP 399.601 - 2016.

- Aceptación de la Unidad (Nte E.070)

- Si la muestra presentase más de 20% de dispersión en los resultados (coeficiente de variación), para unidades producidas industrialmente, o 40 % para unidades producidas artesanalmente, se ensayará otra muestra y de persistir esa dispersión de resultados, se rechazará el lote.

- La absorción de las unidades de arcilla y sílico calcáreas no será mayor que 22%. El bloque de concreto clase, tendrá una absorción no mayor que 12% de absorción. La absorción del bloque de concreto NP, no será mayor que 15%.

- El espesor mínimo de las caras laterales correspondientes a la superficie de asentado será 25 mm para el Bloque clase P y 12 mm para el Bloque clase NP.

- La unidad de albañilería no tendrá materias extrañas en sus superficies o en su interior, tales como guijarros, conchuelas o nódulos de naturaleza calcárea.

- La unidad de albañilería de arcilla estará bien cocida, tendrá un color uniforme y no presentará vitrificaciones. Al ser golpeada con un martillo, u objeto similar, producirá un sonido metálico.

- La unidad de albañilería no tendrá resquebrajaduras, fracturas, hendiduras grietas u otros defectos similares que degraden su durabilidad o resistencia.

- La unidad de albañilería no tendrá manchas o vetas blanquecinas de origen salitroso o de otro tipo.

- Limitaciones en su Aplicación

El uso o aplicación de las unidades de albañilería estará condicionado a lo indicado en la Tabla. Las zonas sísmicas son las indicadas en la NTE E.030 Diseño Sismorresistente. (NTE E.070)

Tabla 8: Limitaciones en el uso de la Unidad de Albañilería para fines Estructurales.

| TIPO | ZONA SÍSMICA 2 Y 3 |  | ZONA SÍSMICA 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Muro portante en edificios de 4 pisos | Muro portante en edificios de 1 a 3 pisos | Muro portante en todo edificio |
| Sólido Artesanal* Sólido Industrial | No Sí | Sí, hasta dos pisos Sí | Sí Sí |
| Alveolar | Sí Celdas totalmente rellenas con grout | Sí Celdas parcialmente rellenas con grout | Sí Celdas parcialmente rellenas de grout |
| Hueca | No | No | Sí |
| Tubular | No | No | Sí, hasta dos pisos |
| *Las limitaciones indicadas establecen condiciones mínimas que pueden se exceptuadas con el respaldo de un informe y memoria de cálculo sustentada por un ingeniero civil. |  |  |  |
| Fuente: NTP E.070, 2006. |  |  |  |

- Propiedades Físicas y Mecánicas del Ladrillo de Concreto

- Propiedades Físicas

- Variación dimensional: La prueba de Variación Dimensional es necesario efectuarla para determinar el espesor de las juntas de la albañilería. Debe hacerse notar que por cada incremento de 3 mm en el espesor de las juntas horizontales (adicionales al mínimo requerido de 10 mm), la resistencia a compresión de la albañilería disminuye en 15%; asimismo, disminuye la resistencia al corte. (San Bartolomé, A. Quiun, D. y Silva, W., 2011)

Para la determinación de la variación dimensional se debe medir todas las dimensiones de las unidades de albañilería con una regla de acero graduada en divisiones de 1.0 mm. (NTP 399.604, 2002)

La NTP 399.604, 2002, manda que se debe medir tres unidades enteras. Para cada unidad, se medirá y se registrará, el largo (L), ancho (A) y altura (H). Se toma como Dimensión Promedio (DP) la longitud promedio tomada en la parte media de las 4 caras de la unidad, utilizando la siguiente fórmula:

Figura 6: Fórmula de la dimension promedio

DP=D1+D2+D3+D44

Donde:

DP = Dimensión Promedio (mm).

D1, D2, D3, D4 = Dimensiones medidas en la parte media de cada cara (mm).

Según la NTP 399.604, 2002, la variación dimensional esta expresada en porcentaje, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Figura 7: Fórmula de la Variación Dimensional (%)

V %= DE-DPDE*100

Donde:

V % = Variación Dimensional (%).

DE  = Dimensión especificada por el fabricante (mm).

DP  = Dimensión promedio (mm).

- Alabeo: El mayor alabeo (concavidad o convexidad) del ladrillo conduce a un mayor espesor de la junta. Asimismo, puede disminuir el área de contacto con el mortero al formarse vacíos en las zonas más alabeadas; incluso, puede producir fallas de tracción por flexión en la unidad por el peso existente en las hiladas superiores de la albañilería. (San Bartolomé, A. Quiun, D. y Silva, W., 2011)

Figura 8: Alabeo cóncavo y convexo

Se utilizaran unidades enteras y este ensayo se realiza colocando la superficie de asiento de la unidad sobre una mesa plana, para luego introducir una cuña metálica graduada al 1.0 mm en la zona más alabeada dependiendo si es cóncava o convexa; también debe colocarse una regla que conecte los extremos diagonalmente opuestos de la unidad, para después introducir la cuña en el punto de mayor deflexión. El alabeo de la unidad de albañilería será tomado como el valor promedio y se expresa en milímetros. (San Bartolomé 1994)

- Absorción: La absorción del agua se mide como el paso del agua, expresado en porcentaje del peso seco, absorbido por la pieza sumergida en agua según la norma NTP 339.604. Esta propiedad se relaciona con la permeabilidad de la pieza, con la adherencia de la pieza y del mortero y con la resistencia que puede desarrollar. Se entiende por absorción al contenido de humedad total interna de la unidad de concreto que está en la condición de saturado superficialmente seco. (Arrieta, J. y Peñaherrera, E., 2001)

La NTP 399.604, 2002, establece que se utilizarán 3 unidades enteras que hayan sido marcadas y registradas, para seguir con el siguiente procedimiento:

Sumergir los especímenes de prueba en agua a una temperatura de 15.6 °C a 26.7 °C por 24 horas. Sacar del agua y permitir el drenado por 1 minuto colocándolo en una malla de alambre más grueso de 9.5 mm, retirando el agua superficial visible con un paño húmedo, pesar y registrar como Ws (peso saturado).

Subsecuente a la saturación, secar los especímenes en un horno ventilado a 100 °C a 115 °C por no menos de 24 horas y hasta que dos pesadas sucesivas en intervalos de 2 horas muestren un incremento de la pérdida no mayor que 0.2 % del peso último previamente determinado del espécimen. Registrar el peso como Wd (peso secado al horno)

La balanza utilizada debe ser sensible dentro del 0.5% del peso del espécimen más pequeño probado.

La absorción esta expresada en porcentaje, según la siguiente fórmula:

Figura 9: Fórmula de la Absorción Promedio (%)

A %=Ws-WdWd*100

Donde:

A % = Absorción promedio (%)

Ws  = Peso saturado (gr).

Wd  = Peso seco al Horno (gr).

- Propiedades Mecánicas

- Resistencia a la compresión: La resistencia a compresión, es por sí sola, la principal propiedad de la unidad de albañilería. Los valores altos de la resistencia a compresión señalan buena calidad para todos los fines estructurales y de exposición. Los valores bajos, en cambio, son muestra de unidades que producirán albañilería poco resistente y poco durable. (Gallegos, H. & Casabonne, C., 2005)

La resistencia unitaria se expresa como el valor de la carga de rotura dividida entre el área bruta para todo tipo de unidad. La resistencia característica f´b es el resultado promedio menos una deviación estándar. (San Bartolomé, A. Quiun, D. y Silva, W., 2011)

La NTP 399.604, 2002. Dispone que de las seis unidades muestreadas, tres serán ensayadas en compresión. Después de la llegada al laboratorio serán almacenadas (no apiladas) en aire a una temperatura de 24 °C ± 8 °C y una humedad relativa de menos de 80% por no menos de 48 horas. Si los resultados de compresión son requeridos prontamente, las unidades almacenadas serán sometidas a una corriente de aire proporcionada por un ventilador eléctrico que pase sobre ellas por un periodo no menor de 4 horas. Se continua hasta que dos pesadas sucesivas a intervalos de 2 horas muestren un incremento de pérdida del 0.2% del peso previo determinado del espécimen y hasta que ninguna humedad o mancha de humedad sea visible sobre cualquiera de las superficies de la unidad. Los especímenes no serán sometidos a secado al horno.

Se debe ensayar los especímenes con el centroide de sus superficies de apoyo alineada con el centro de empuje de la rótula de la máquina de ensayo de compresión. (NTP 399.604, 2002)

La NTP 399.604, 2002, dice que para la velocidad de ensayo se debe aplicar la carga hasta la mitad de la máxima prevista a cualquier velocidad conveniente, después ajustar los controles de la máquina para dar un recorrido uniforme del cabezal móvil tal que la carga restante sea aplicada en no menos de 1 minuto y no más de 2 minutos.

La resistencia unitaria se expresa como el valor de la carga de rotura dividida entre el área bruta (unidades sólidas) o entre el área neta (unidades huecas). De acuerdo a la Norma NTP 399.604, para clasificar a la unidad por su resistencia característica (f’b), el resultado promedio (fb) de los ensayos menos una desviación estándar debe ser mayor al límite inferior especificado por la Norma NTP E.070.

Figura 10: Fórmulas de la Resistencia a comprensión

fb=Carga Max.Área Bruta

f'b=fb- σ

Donde:

f b 	= Resistencia a compresión promedio (kg/cm2).

f ’ b = Resistencia a la compresión característica kg/cm2).

σ   	= Desviación estándar.

- Concreto Vibrado en la Fabricación

- Teoría de la Vibración

La vibración es el método de asentamiento práctico más eficaz conseguido hasta ahora, dando un concreto de características bien definidas como son la resistencia mecánica, compacidad y un buen acabado. (Arrieta y Peñaherrera 2001)

La vibración consiste en someter al concreto a una serie de sacudidas y con una frecuencia elevada. Bajo este efecto, la masa de concreto que se halla en un estado más o menos suelto según su consistencia, entra a un proceso de acomodo y se va asentando uniforme y gradualmente, reduciendo notablemente el aire atrapado. (Arrieta y Peñaherrera 2001)

La duración de la vibración influye determinantemente en la compacidad del elemento. Un inconveniente que se encuentra a menudo en el campo de la vibración, es el efecto de pared, fenómeno que tiene lugar en aquellas piezas de paredes altas y espesor reducido. Aunque se haya calculado un vibrador que responda a la masa total a vibrar, el asentamiento no será completo si tiene lugar tal fenómeno, debiéndose adoptar aparatos de mayor potencia para subsanar el efecto pared. (Arrieta y Peñaherrera 2001)

Arrieta, J. y Peñaherrera, E. 2001. Expresan que los concretos de consistencia seca son los que dan mayor resistencia pero su aplicación en obras resulta muy difícil por su poca trabajabilidad, la vibración viene a solucionar este problema, permitiendo el empleo de mezclas con asentamientos entre 0" a 1". El ladrillo vibrado con la mesa alcanza el doble de resistencia que un ladrillo vibrado manualmente (práctica muy común en las zonas alejadas del país).

- Principios de la Vibración

Arrieta, J. y Peñaherrera, E. 2001. Señalan que la vibración queda determinada por su frecuencia e intensidad. Frecuencia es el número de impulsiones o pequeños golpes a que se somete el concreto en un minuto. Amplitud es el máximo desplazamiento de la superficie vibrante entre dos impulsiones. La vibración puede ser de alta o baja frecuencia. Se considera de baja frecuencia valores usuales de 3000 vibraciones por minuto; cuando éstas son iguales o superiores a 6000 vibraciones/minuto se consideran en el rango de alta frecuencia. Con este último se logra una mejor compactación: vibración de baja frecuencia obliga el empleo de mezclas con un mayor relación a/c.

Un factor de considerable importancia es el tiempo que dura el proceso de vibración. Este tiempo depende, entre los factores más importantes, de la frecuencia de vibración, de la calidad del agregado, de la riqueza en cemento de la mezcla; al aumentar la frecuencia disminuye el tiempo de vibrado, sin embargo, la vibración muy enérgica y prolongada pude producir efectos desfavorables, la vibración se da por completa cuando la lechada de cemento empiece a fluir a la superficie. (Arrieta y Peñaherrera 2001)

- Propiedades del concreto Vibrado

Arrieta, J. y Peñaherrera, E. 2001. Detallan en su investigación que el concreto vibrado cuenta con las siguientes propiedades:

- Compacidad: Al amasar un concreto se emplea una cantidad de agua superior a la que el cemento necesita para su perfecta hidratación y que es muy inferior al volumen de agua empleado normalmente en el amasado. Absorbida el agua de combinación por el cemento, la cantidad restante, y que se añade exclusivamente para dar trabajabilidad al concreto, tiende a evaporarse, dejando de ese modo una gran cantidad de poros, resultando un concreto con una compacidad más o menos acusada, según sea la cantidad de agua evaporada. Esta situación trae como exigencia la necesidad de reducir en lo posible la cantidad de agua de amasado con el fin de conseguir un concreto de gran compacidad.

- Impermeabilidad: La impermeabilidad de un concreto es función de su compacidad. La granulometría juega un papel muy importante en la impermeabilidad. Con una granulometría continua y un elevado dosaje de cemento, completados por una enérgica vibración, se obtiene un concreto altamente impermeable. La absorción de humedad del concreto vibrado es aproximadamente la mitad de la correspondiente al concreto ordinario.

- Resistencia mecánica: La resistencia mecánica del concreto es quizás el factor más importante dentro de las propiedades del mismo. La resistencia del concreto aumenta considerablemente si se aplica una vibración intensa.

- Resistencia a la abrasión y congelamiento: La resistencia del concreto vibrado a las acciones extremas se deriva de su propia compacidad; la resistencia al desgaste es mayor. Otra ventaja es su resistencia a las heladas por tener menos agua de amasado y ser más compacto.

- Desmolde rápido: En la fabricación de elementos prefabricados de concreto vibrado puede conseguir un desmolde inmediato si el concreto es de granulometría adecuada y se ha amasado con poca agua. Si al efectuar esta operación la pieza se rompe, se puede afirmar que la causa se encuentra en un exceso de agua o de material fino. La rotura puede sobrevenir también al no estar suficientemente consolidado el concreto, es decir, la vibración ha sido de poca duración.

- Resistencia del Concreto en Probetas Vibradas

La investigación realizada por el Arrieta J. y Peñaherrera E., 2001 nos muestran los resultados y la diferencia entre la resistencia probetas fabricadas con un concreto compactado manualmente y un concreto vibrado.

Figura 11: Variación de resistencia entre un concreto vibrado manualmente y un concreto vibrado mecánicamente.

(Arrieta, J. y Peñaherrera, E., 2001)

- Aplicación del Concreto Vibrado

Hasta hace poco años, el asentamiento del concreto ¨in situ¨ se hacía normalmente por apisonado manual pero para que este método fuera eficaz, era necesario emplear concretos con mucho agua, hecho que va en perjuicio de su resistencia. Hoy en día, gracias a los adelantos técnicos y a una investigación bien dirigida, se ha conseguido sustituir en gran parte el apisonado por la vibración, método que presenta indiscutibles ventajas. Factores de importantes en el concreto vibrado son: granulometría, relación agua/cemento y frecuencia de vibrado. (Arrieta y Peñaherrera 2001)

Por las altas resistencias conseguidas en los concretos vibrados mecánicamente, en comparación de los concretos compactados manualmente, aquél método es ampliamente utilizado en la elaboración de ELEMENTOS PREFABRICADOS: vigas, tubos para instalaciones sanitarias, postes, silos, tubos para conducción eléctrica y telefónica, etc. (Arrieta y Peñaherrera 2001)

## Definición de Términos Básicos

Albañilería: Material estructural compuesto por “unidades de albañilería” asentadas con mortero o por “unidades de albañilería” apiladas, en cuyo caso son integradas con concreto líquido. (NTP E070, 2006)

Unidad de albañilería: Ladrillos o bloques de arcilla cocida, concreto o sílice – cal. Puede ser sólida, hueca, alveolar o tubular. (NTP E070, 2006)

Ladrillo de concreto: Unidad de albañilería de dimensiones modulares fabricado con cemento portland, agua y agregados, que puede ser manipulado con una sola mano. (NTP 399.601, 2016)

Mortero: Material empleado para adherir horizontal y verticalmente a las unidades de albañilería. (NTP E070, 2006).

Variación Dimensional. Porcentaje de variación de dimensiones especificadas por el productor con el promedio de las dimensiones reales de la unidad de albañilería.

Alabeo. Concavidad o convexidad presente en la unidad de albañilería.

Absorción. Medida de la permeabilidad de la unidad de albañilería.

Resistencia a compresión: Es la relación entre carga de rotura a compresión de un ladrillo y sección bruta. (NTP 399.601, 2016)

Dimensiones de fabricación: Son aquellas dimensiones adoptadas por el fabricante. (NTP 399.601, 2016).

Dimensiones efectivas: Son aquellas que se obtienen por medición directa efectuadas sobre el ladrillo. (NTP 399.601, 2006).

# CAPÍTULO III

# MATERIALES Y MÉTODOS

## Materiales y Equipos

- Materiales

Ladrillos de concreto fabricados en la ciudad de Bagua Grande-Amazonas.

Se seleccionaran 12 ladrillos por cada ladrillera.

- Equipos

Son necesarios para desarrollar la investigación, los siguientes equipos:

- 01 Cámara fotográfica.

- 01 GPS

- 01 Vernier de laboratorio graduado al 0.1 mm.

- 01 Regla metálica graduada al 1 mm.

- 01 Escuadra metálica graduada al 1 mm.

- 01 Balanza can capacidad de 1000 g y un aproximación de 1 g.

- 01 Horno ventilado de 110 °C – 115 °C.

- 01 Pozo para sumergir ladrillos en agua potable.

- 01 Máquina para ensayos de compresión simple

## Metodología de la Investigación

### Tipo, Nivel, Diseño y Método de Investigación.

Tabla 9: Tipo, Nivel, Diseño y Método de Investigación

| Criterio | Tipo de investigación |
| --- | --- |
| Finalidad | Aplicada |
| Estrategia o enfoque teórico metodológico | Cuantitativa |
| Objetivos (alcances) | Descriptiva |
| Fuente de datos | Primarios |
| Control en el diseño de la prueba | No Experimental |
| Temporalidad | Transversal (sincrónica) |
| Contexto donde sucede Intervención disciplinaria | Campo Unidisciplinaria |

### Definición de Variables

- VARIABLE INDEPENDIENTE:

Ladrillos de concreto fabricados en la ciudad de Bagua Grande - Amazonas.

- VARIABLES DEPENDIENTES:

Características físicas: variación dimensional, alabeo, absorción.

Características mecánicas: resistencia a la compresión simple.

### Operacionalización de Variables

Tabla 10: Operacionalización de Variables

| VARIABLE | DEFINICIÓN CONCEPTUAL | DEFINICIÓN OPERACIONAL |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Indicador (variable intermedia) | Índice/ítem (variable empírica) |
| Características Fiscas | Es una característica que puede ser estudiada usando los sentidos o algún instrumento específico de medida. | Variación Dimensional | % |
|  |  | Alabeo | mm |
|  |  | Absorción | % |
| Características Mecánicas | Es una característica que tienen que ver con el comportamiento de un material bajo fuerzas aplicadas | Resistencia a la Compresión | kg/cm2 |

### Población, Muestra y Unidad de Análisis

Población:

La población de estudio en esta investigación son todas las ladrilleras artesanales ubicadas en la ciudad de Bagua Grande que producen ladrillos de concreto, estas ladrilleras son un total de 7.

Muestra:

Para la presente tesis de investigación se tomó como muestra, por juicio o conveniencia, el total de las ladrilleras existentes registradas en la ciudad de Bagua Grande. Por lo tanto se estudiaran las 7 ladrilleras.

Unidad de Análisis

La unidad de análisis son los ladrillos de concreto fabricados en la ciudad de Bagua Grande. En la presente tesis de investigación se seleccionaron y evaluaron un total de 12 ladrillos de concreto para cada ensayo correspondiente.

La norma NTP 399.604, 2002, establece que el muestreo para la aceptación de un lote de más de 10 000 unidades de ladrillo de concreto se debe seleccionar 12 unidades, las cuales servirán para los ensayos correspondientes:

- 12 unidades para determinar resistencia a la compresión y unidades para los otros ensayos.

### Datos Geográficos de la Población en Estudio

Tabla 11: Datos Geográficos de la Ladrilleras en Estudio

| Muestra | Ubicación | Coordenadas UTM. Zona 17M |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |
| L1 | El Sector Visalot Bajo | 783394E | 9362958 N |
| L2 | El Sector San Luis | 784839 E | 9362859 N |
| L3 | El Sector San Luis | 785072 E | 9362522 N |
| L4 | El Sector San Luis | 785202 E | 9362199 N |
| L5 | El Sector San Luis | 785060 E | 9361872 N |
| L6 | El Sector San Luis | 784226 E | 9363259 N |
| L7 | El Sector San Luis | 784013 E | 9363259 N |

### Técnicas e instrumentos de recolección de los datos.

Tabla 12: Técnicas e instrumentos de recolección de datos

| Variables | Recolección de datos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fuente | Técnica | Instrumento |
| Variación dimensional | Primaria o directa | Observación directa | # Regla (precisión de 0.5 mm) |
| Alabeo | Primaria o directa | Observación directa | # Regla y cuña graduada (precisión de1mm) |
| Absorción | Primaria o directa | Observación directa | # Horno (110°), balanza (precisión 0.1gr) recipiente para sumergir ladrillos en agua potable. |
| Resistencia a la compresión | Primaria o directa | Observación directa | Máquina para ensayos de compresión simple. |

## Procedimiento de la Investigación

### Muestreo

Para la investigación se comenzó con la recopilación de datos; realizado la localización de las ladrilleras, se procedió a empadronarlas con un minucioso trabajo de campo, precisando la ubicación y volumen de producción mensual de las 07 ladrilleras registradas.

Figura 12: Fabricación de Ladrillos de Concreto en la Cuidad de Bagua Grande - Amazonas

Luego de elegir las muestras se procedió a seleccionar las unidades de análisis de cada ladrillera, se escogieron 12 ladrillos de concreto seleccionados aleatoriamente, los cuales fueron trasladados al Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cajamarca Sede Jaén, donde se hicieron los ensayos correspondientes.

### Variación de Dimensiones

El ensayo de variación dimensional de los ladrillos de concreto, se desarrolló en base a las especificaciones de la norma NTP 399.604, 2002, donde se recomienda ensayar 3 especímenes por cada lote de 10 000 unidades. En tal sentido, para la presente tesis de investigación se procedió a ensayar un total de 84 especímenes, 12 especímenes por cada ladrillera seleccionada como muestra.

Este ensayo se realizara con 12 unidades de albañilería para lo cual se requiere de una regla metálica de 30 cm aproximadamente. Luego se mide para cada ladrillo el largo, ancho y alto. En cada ladrillo deberán realizarse las mediciones para cada cara del ladrillo obteniéndose así 4 medidas de largo, 4 medidas de ancho y 4 medidas de altura. Luego hallaremos la variación de cada dimensión respecto de las dimensiones bibliográficas. Luego clasificar según cuadro de reglamento Nacional de Edificaciones respecto a la variación de dimensiones.

Figura 13: Medición de las Dimensiones del Ladrillo de Concreto.

### Alabeo

Para realizar este ensayo también se requiere de 12 unidades por cada ladrillera, haciendo un total de 84 unidades de análisis. Extenderemos los ladrillos en una superficie lisa y plana, los ladrillos habrán sido previamente limpiados superficialmente para eliminar de ellos cualquier resto de suciedad.

Para este ensayo utilizaremos una regla metálica rígida de longitud superior a la diagonal de ladrillo y un equipo de medida con una precisión de 0.5 mm sobre la superficie.

Se pondrá la regla rígida sobre la diagonal del ladrillo y con un equipo en forma de cuña milimetrado empezaremos a hacer pasar por debajo de la regla, en ese caso se tomara medida de la lectura en la cuña marcada por la regla. Se medirá tanto concavidad y convexidad que se determinaran a lo largo de los ejes diagonales de cada superficie de asiento.

Luego para su clasificación se deberá tomar la mayor medida del promedio tanto de concavidad como de convexidad, luego en la tabla de la norma se buscara el tipo de ladrillo al que pertenece.

Figura 14: Medición del Alabeo del Ladrillo de Concreto

### Absorción

Para este ensayo se realizara con 12 ladrillos por ladrillera, haciendo un total de 84 ladrillos; se pondrán en el horno para secarlo, esto durara 24 horas a una temperatura de 110-115 C, para tener la seguridad de que este se encuentre totalmente seco, pasado este periodo de tiempo pesaremos las unidades una por una obteniendo así los pasos secos de las unidades, después de esto colocarlos en el agua sumergidos totalmente por un periodo de 24 horas, después extraer los ladrillos del agua y con un trapo secar la superficie y luego pesar cada una obteniendo así el peso del ladrillo habiendo absorbido agua, es decir el peso saturado.

Después de esto sabremos el porcentaje de agua que absorbe el ladrillo comparándolo con un peso seco para ello es necesario obtener un peso desecado al horno por 24 horas.

Figura 15: Registro del Peso Saturado Superficialmente Seco del Ladrillo de Concreto.

### Resistencia a la Compresión

Para este ensayo se tomaran 12 unidades de ladrillo por cada ladrillera, haciendo un total de 84 unidades de analisis. Se limpiará la superficie y se tomaran las medidas de largo y ancho del ladrillo, así poder sacar el área neta de contacto del ladrillo.

Sobre la base inferior de la maquina se colocaran placas metálicas, con el propósito de elevar la altura para llegar al ladrillo fácilmente, se colocaran 3 o 4 placas según sea conveniente.

Encima de estas placas se colocara el ladrillo y sobre este se colocara otra placa para el pisón haga contacto con el ladrillo, encender la máquina y controlar la velocidad con la que subirá el ladrillo y esperar a la falla del ladrillo para tomar nota de la fuerza que soporta este, seguir el mismo procedimiento para todas las unidades de ladrillo. La resistencia del ladrillo se medirá en kg/cm2.

Figura 16: Ensayo de Resistencia a la Compresión del Ladrillo de Concreto

### Procesamiento de Datos

Se ha realizado el análisis e interpretación de resultados de los ensayos físicos y mecánicos de la muestra de ladrillos de concreto fabricados en la ciudad de Bagua Grande – Amazonas, comparándolos con lo establecido en la Norma Técnica E0.70, 2006.

Para el tratamiento de datos y la elaboración de tablas se ha utilizado hojas de cálculo en el software Microsoft office Excel 2013.

## Presentación de Resultados

Luego de evaluar las características físicas y mecánicas de los ladrillos de concreto fabricados en la ciudad de Bagua Grande, se presentan a continuación los resultados obtenidos.

- Resultados de la Variación de Dimensiones

LADRILLERA 01 (VISALOT BAJO)

Tabla 13: Resultados de la Variación Dimensional de la Ladrillera 01

| Muestra | Medidas del Largo (mm) |  |  |  | Medida Promedio (mm) | Muestra | Medidas del Ancho (mm) |  |  |  | Medida Promedio (mm) | Muestra | Medidas del Altura (mm) |  |  |  | Medida Promedio (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M01 | M02 | M03 | M04 |  |  | M01 | M02 | M03 | M04 |  |  | M01 | M02 | M03 | M04 |  |
| M1 - L1 | 250.00 | 249.90 | 249.10 | 249.20 | 249.55 | M1 - L1 | 119.20 | 119.70 | 119.40 | 119.80 | 119.53 | M1 - L1 | 89.50 | 89.10 | 89.60 | 89.60 | 89.45 |
| M2 - L1 | 249.20 | 249.60 | 249.20 | 249.40 | 249.35 | M2 - L1 | 119.20 | 120.00 | 119.30 | 119.20 | 119.43 | M2 - L1 | 89.10 | 90.00 | 89.50 | 89.70 | 89.58 |
| M3 - L1 | 249.20 | 249.40 | 250.00 | 249.60 | 249.55 | M3 - L1 | 119.20 | 119.30 | 119.70 | 119.80 | 119.50 | M3 - L1 | 89.60 | 89.40 | 89.70 | 89.20 | 89.48 |
| M4 - L1 | 249.10 | 249.70 | 249.00 | 249.40 | 249.30 | M4 - L1 | 119.60 | 119.80 | 119.90 | 119.60 | 119.73 | M4 - L1 | 89.90 | 89.80 | 89.60 | 89.10 | 89.60 |
| M5 - L1 | 249.50 | 249.20 | 249.20 | 249.50 | 249.35 | M5 - L1 | 119.90 | 119.00 | 119.50 | 119.90 | 119.58 | M5 - L1 | 89.40 | 89.80 | 89.30 | 89.40 | 89.48 |
| M6 - L1 | 249.60 | 249.20 | 249.10 | 250.00 | 249.48 | M6 - L1 | 119.40 | 119.50 | 119.40 | 119.10 | 119.35 | M6 - L1 | 89.70 | 89.90 | 90.00 | 89.30 | 89.73 |
| M7 - L1 | 249.30 | 249.40 | 249.40 | 249.40 | 249.38 | M7 - L1 | 120.00 | 119.10 | 119.60 | 119.40 | 119.53 | M7 - L1 | 89.90 | 90.00 | 89.00 | 89.40 | 89.58 |
| M8 -L1 | 249.90 | 249.30 | 249.00 | 249.00 | 249.30 | M8 -L1 | 119.20 | 119.70 | 119.30 | 119.70 | 119.48 | M8 -L1 | 89.60 | 89.20 | 89.20 | 90.00 | 89.50 |
| M9 - L1 | 250.00 | 249.10 | 249.80 | 249.40 | 249.58 | M9 - L1 | 119.20 | 119.00 | 119.70 | 119.10 | 119.25 | M9 - L1 | 89.20 | 89.40 | 89.30 | 89.60 | 89.38 |
| M10 - L1 | 250.00 | 250.00 | 249.40 | 249.70 | 249.78 | M10 - L1 | 119.00 | 119.10 | 119.50 | 119.30 | 119.23 | M10 - L1 | 89.00 | 89.80 | 89.30 | 89.70 | 89.45 |
| M11 - L1 | 249.30 | 249.80 | 249.50 | 249.20 | 249.45 | M11 - L1 | 119.50 | 120.00 | 119.80 | 120.00 | 119.83 | M11 - L1 | 89.40 | 89.30 | 89.10 | 89.30 | 89.28 |
| M12 - L1 | 249.80 | 249.60 | 249.10 | 249.60 | 249.53 | M12 - L1 | 120.00 | 119.80 | 119.10 | 119.40 | 119.58 | M12 - L1 | 89.40 | 89.90 | 89.80 | 89.20 | 89.58 |
| Dimensión Promedio (mm) |  |  |  |  | 249.46 | Dimensión Promedio (mm) |  |  |  |  | 119.50 | Dimensión Promedio (mm) |  |  |  |  | 89.50 |
| Dimensión Especificada por Fabricante (mm) |  |  |  |  | 250.00 | Dimensión Especificada por Fabricante (mm) |  |  |  |  | 120.00 | Dimensión Especificada por Fabricante (mm) |  |  |  |  | 90.00 |
| Variación Dimensional (V %) |  |  |  |  | 0.21 | Variación Dimensional (V %) |  |  |  |  | 0.42 | Variación Dimensional (V %) |  |  |  |  | 0.55 |

|  | Largo | Ancho | Altura |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensión Promedio | 249.46 | 119.50 | 89.50 |
| Dimensión Especificada | 250.00 | 120.00 | 90.00 |
| Variación Dimensional (V %) | 0.21 | 0.42 | 0.55 |

LADRILLERA 02 (SAN LUIS)

Tabla 14: Resultados de la Variación Dimensional de la Ladrillera 02

| Muestra | Medidas del Largo (mm) |  |  |  | Medida Promedio (mm) | Muestra | Medidas del Ancho (mm) |  |  |  | Medida Promedio (mm) | Muestra | Medidas del Altura (mm) |  |  |  | Medida Promedio (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M01 | M02 | M03 | M04 |  |  | M01 | M02 | M03 | M04 |  |  | M01 | M02 | M03 | M04 |  |
| M1 – L2 | 239.80 | 239.20 | 239.00 | 239.30 | 239.33 | M1 – L2 | 119.30 | 119.90 | 119.10 | 119.30 | 119.40 | M1 – L2 | 89.10 | 90.00 | 89.30 | 90.00 | 89.60 |
| M2 – L2 | 239.40 | 239.90 | 239.40 | 239.00 | 239.43 | M2 – L2 | 119.00 | 119.00 | 119.20 | 119.40 | 119.15 | M2 – L2 | 89.20 | 89.10 | 89.50 | 89.70 | 89.38 |
| M3 – L2 | 240.00 | 239.40 | 239.80 | 240.00 | 239.80 | M3 – L2 | 119.00 | 119.40 | 119.40 | 119.00 | 119.20 | M3 – L2 | 89.00 | 89.90 | 89.80 | 89.20 | 89.48 |
| M4 – L2 | 239.70 | 239.60 | 239.90 | 239.80 | 239.75 | M4 – L2 | 119.90 | 119.10 | 119.10 | 120.00 | 119.53 | M4 – L2 | 89.10 | 89.80 | 89.20 | 89.30 | 89.35 |
| M5 – L2 | 239.60 | 239.30 | 239.20 | 239.10 | 239.30 | M5 – L2 | 119.20 | 119.50 | 119.20 | 119.20 | 119.28 | M5 – L2 | 89.80 | 89.40 | 89.00 | 89.70 | 89.48 |
| M6 – L2 | 239.30 | 239.00 | 239.60 | 239.90 | 239.45 | M6 – L2 | 119.40 | 119.10 | 119.00 | 119.90 | 119.35 | M6 – L2 | 89.40 | 89.50 | 89.50 | 89.80 | 89.55 |
| M7 – L2 | 240.00 | 239.70 | 239.70 | 240.00 | 239.85 | M7 – L2 | 119.50 | 119.40 | 119.80 | 119.60 | 119.58 | M7 – L2 | 89.70 | 89.70 | 89.90 | 89.10 | 89.60 |
| M8 –L2 | 239.60 | 239.30 | 239.00 | 239.30 | 239.30 | M8 –L2 | 119.20 | 119.20 | 119.80 | 119.10 | 119.33 | M8 –L2 | 89.70 | 89.90 | 89.80 | 89.70 | 89.78 |
| M9 – L2 | 240.00 | 239.80 | 239.60 | 239.90 | 239.83 | M9 – L2 | 119.10 | 119.50 | 120.00 | 119.60 | 119.55 | M9 – L2 | 89.70 | 89.70 | 89.00 | 89.50 | 89.48 |
| M10 – L2 | 239.50 | 239.90 | 239.80 | 239.60 | 239.70 | M10 – L2 | 119.00 | 119.30 | 119.10 | 119.50 | 119.23 | M10 – L2 | 89.90 | 89.50 | 89.60 | 89.40 | 89.60 |
| M11 – L2 | 239.60 | 239.60 | 239.10 | 239.80 | 239.53 | M11 – L2 | 119.50 | 119.10 | 119.30 | 119.70 | 119.40 | M11 – L2 | 89.00 | 89.30 | 89.30 | 89.20 | 89.20 |
| M12 – L2 | 239.40 | 239.40 | 239.10 | 239.50 | 239.35 | M12 – L2 | 119.10 | 120.00 | 119.20 | 120.00 | 119.58 | M12 – L2 | 89.30 | 89.10 | 89.60 | 90.00 | 89.50 |
| Dimensión Promedio (mm) |  |  |  |  | 239.55 | Dimensión Promedio (mm) |  |  |  |  | 119.38 | Dimensión Promedio (mm) |  |  |  |  | 89.50 |
| Dimensión Especificada por Fabricante (mm) |  |  |  |  | 240.00 | Dimensión Especificada por Fabricante (mm) |  |  |  |  | 120.00 | Dimensión Especificada por Fabricante (mm) |  |  |  |  | 90.00 |
| Variación Dimensional (V %) |  |  |  |  | 0.19 | Variación Dimensional (V %) |  |  |  |  | 0.52 | Variación Dimensional (V %) |  |  |  |  | 0.56 |

|  | Largo | Ancho | Altura |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensión Promedio | 239.55 | 119.38 | 89.50 |
| Dimensión Especificada | 240.00 | 120.00 | 90.00 |
| Variación Dimensional (V %) | 0.19 | 0.52 | 0.56 |

LADRILLERA 03 (SAN LUIS)

Tabla 15: Resultados de la Variación Dimensional de la Ladrillera 03

| Muestra | Medidas del Largo (mm) |  |  |  | Medida Promedio (mm) | Muestra | Medidas del Ancho (mm) |  |  |  | Medida Promedio (mm) | Muestra | Medidas del Altura (mm) |  |  |  | Medida Promedio (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M01 | M02 | M03 | M04 |  |  | M01 | M02 | M03 | M04 |  |  | M01 | M02 | M03 | M04 |  |
| M1 – L3 | 239.60 | 239.90 | 239.50 | 240.00 | 239.75 | M1 – L3 | 119.90 | 119.90 | 119.80 | 119.70 | 119.83 | M1 – L3 | 89.30 | 89.20 | 89.20 | 89.70 | 89.35 |
| M2 – L3 | 239.40 | 239.70 | 239.40 | 239.80 | 239.58 | M2 – L3 | 119.00 | 119.20 | 120.00 | 119.40 | 119.40 | M2 – L3 | 89.80 | 89.90 | 89.30 | 89.60 | 89.65 |
| M3 – L3 | 240.00 | 239.90 | 239.00 | 239.60 | 239.63 | M3 – L3 | 119.80 | 119.20 | 119.40 | 119.80 | 119.55 | M3 – L3 | 89.20 | 89.60 | 90.00 | 89.60 | 89.60 |
| M4 – L3 | 239.70 | 240.00 | 239.40 | 240.00 | 239.78 | M4 – L3 | 119.60 | 119.40 | 119.40 | 119.80 | 119.55 | M4 – L3 | 89.80 | 89.50 | 89.90 | 90.00 | 89.80 |
| M5 – L3 | 239.40 | 239.60 | 239.40 | 239.30 | 239.43 | M5 – L3 | 119.20 | 119.30 | 119.40 | 119.80 | 119.43 | M5 – L3 | 89.80 | 90.00 | 89.40 | 89.80 | 89.75 |
| M6 – L3 | 239.50 | 239.40 | 239.80 | 240.00 | 239.68 | M6 – L3 | 119.60 | 119.10 | 119.20 | 119.50 | 119.35 | M6 – L3 | 89.20 | 89.70 | 89.70 | 89.70 | 89.58 |
| M7 – L3 | 239.90 | 239.30 | 239.10 | 239.70 | 239.50 | M7 – L3 | 119.30 | 119.50 | 119.60 | 119.80 | 119.55 | M7 – L3 | 89.50 | 90.00 | 89.70 | 89.60 | 89.70 |
| M8 –L3 | 239.00 | 239.70 | 239.40 | 239.80 | 239.48 | M8 –L3 | 119.30 | 119.20 | 119.90 | 119.30 | 119.43 | M8 –L3 | 89.40 | 89.50 | 89.00 | 89.50 | 89.35 |
| M9 – L3 | 239.70 | 239.90 | 239.60 | 239.70 | 239.73 | M9 – L3 | 119.00 | 119.90 | 120.00 | 119.30 | 119.55 | M9 – L3 | 89.20 | 89.70 | 89.20 | 89.50 | 89.40 |
| M10 – L3 | 240.00 | 239.10 | 239.40 | 239.00 | 239.38 | M10 – L3 | 119.30 | 119.80 | 119.50 | 119.00 | 119.40 | M10 – L3 | 89.80 | 89.90 | 89.90 | 89.10 | 89.68 |
| M11 – L3 | 239.00 | 240.00 | 239.60 | 239.50 | 239.53 | M11 – L3 | 119.80 | 119.90 | 120.00 | 119.80 | 119.88 | M11 – L3 | 89.40 | 89.90 | 89.80 | 89.00 | 89.53 |
| M12 – L3 | 239.50 | 239.60 | 239.00 | 239.40 | 239.38 | M12 – L3 | 119.60 | 120.00 | 119.80 | 119.10 | 119.63 | M12 – L3 | 89.60 | 89.20 | 89.30 | 89.50 | 89.40 |
| Dimensión Promedio (mm) |  |  |  |  | 239.57 | Dimensión Promedio (mm) |  |  |  |  | 119.54 | Dimensión Promedio (mm) |  |  |  |  | 89.56 |
| Dimensión Especificada por Fabricante (mm) |  |  |  |  | 240.00 | Dimensión Especificada por Fabricante (mm) |  |  |  |  | 120.00 | Dimensión Especificada por Fabricante (mm) |  |  |  |  | 90.00 |
| Variación Dimensional (V %) |  |  |  |  | 0.18 | Variación Dimensional (V %) |  |  |  |  | 0.38 | Variación Dimensional (V %) |  |  |  |  | 0.48 |

|  | Largo | Ancho | Altura |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensión Promedio | 239.57 | 119.54 | 89.56 |
| Dimensión Especificada | 240.00 | 120.00 | 90.00 |
| Variación Dimensional (V %) | 0.18 | 0.38 | 0.48 |

LADRILLERA 04 (SAN LUIS)

Tabla 16: Resultados de la Variación Dimensional de la Ladrillera 04

| Muestra | Medidas del Largo (mm) |  |  |  | Medida Promedio (mm) | Muestra | Medidas del Ancho (mm) |  |  |  | Medida Promedio (mm) | Muestra | Medidas del Altura (mm) |  |  |  | Medida Promedio (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M01 | M02 | M03 | M04 |  |  | M01 | M02 | M03 | M04 |  |  | M01 | M02 | M03 | M04 |  |
| M1 – L4 | 249.40 | 249.90 | 249.20 | 249.10 | 249.40 | M1 – L4 | 119.00 | 119.40 | 119.70 | 119.20 | 119.33 | M1 – L4 | 89.50 | 89.80 | 89.10 | 90.00 | 89.60 |
| M2 – L4 | 249.20 | 249.30 | 249.50 | 249.60 | 249.40 | M2 – L4 | 119.50 | 119.80 | 119.60 | 119.50 | 119.60 | M2 – L4 | 89.00 | 89.70 | 89.70 | 89.20 | 89.40 |
| M3 – L4 | 249.30 | 249.50 | 249.40 | 249.60 | 249.45 | M3 – L4 | 119.90 | 119.80 | 119.10 | 119.80 | 119.65 | M3 – L4 | 89.00 | 89.60 | 89.10 | 89.60 | 89.33 |
| M4 – L4 | 249.40 | 249.20 | 249.20 | 249.40 | 249.30 | M4 – L4 | 119.40 | 120.00 | 119.20 | 119.80 | 119.60 | M4 – L4 | 89.70 | 89.20 | 89.60 | 89.90 | 89.60 |
| M5 – L4 | 249.00 | 249.80 | 249.20 | 249.80 | 249.45 | M5 – L4 | 119.70 | 119.90 | 119.10 | 120.00 | 119.68 | M5 – L4 | 90.00 | 90.00 | 89.40 | 89.60 | 89.75 |
| M6 – L4 | 249.30 | 250.00 | 250.00 | 249.20 | 249.63 | M6 – L4 | 119.20 | 119.50 | 119.40 | 120.00 | 119.53 | M6 – L4 | 90.00 | 89.20 | 90.00 | 89.10 | 89.58 |
| M7 – L4 | 249.00 | 249.00 | 250.00 | 249.60 | 249.40 | M7 – L4 | 119.90 | 120.00 | 119.50 | 119.70 | 119.78 | M7 – L4 | 90.00 | 90.00 | 89.10 | 89.20 | 89.58 |
| M8 –L4 | 249.80 | 249.40 | 249.10 | 249.80 | 249.53 | M8 –L4 | 119.10 | 119.90 | 119.20 | 119.80 | 119.50 | M8 –L4 | 89.90 | 89.10 | 89.90 | 89.40 | 89.58 |
| M9 – L4 | 249.90 | 249.80 | 249.40 | 249.00 | 249.53 | M9 – L4 | 119.50 | 119.10 | 119.10 | 119.10 | 119.20 | M9 – L4 | 90.00 | 89.30 | 89.70 | 89.50 | 89.63 |
| M10 – L4 | 249.90 | 249.10 | 249.20 | 249.30 | 249.38 | M10 – L4 | 119.10 | 119.00 | 119.70 | 119.80 | 119.40 | M10 – L4 | 89.10 | 89.50 | 89.30 | 89.70 | 89.40 |
| M11 – L4 | 250.00 | 249.40 | 249.70 | 249.90 | 249.75 | M11 – L4 | 119.30 | 119.70 | 119.00 | 119.80 | 119.45 | M11 – L4 | 89.90 | 89.70 | 90.00 | 89.50 | 89.78 |
| M12 – L4 | 249.70 | 249.70 | 249.50 | 249.10 | 249.50 | M12 – L4 | 119.70 | 119.30 | 119.10 | 119.70 | 119.45 | M12 – L4 | 89.90 | 89.70 | 89.50 | 89.60 | 89.68 |
| Dimensión Promedio (mm) |  |  |  |  | 249.48 | Dimensión Promedio (mm) |  |  |  |  | 119.51 | Dimensión Promedio (mm) |  |  |  |  | 89.57 |
| Dimensión Especificada por Fabricante (mm) |  |  |  |  | 250.00 | Dimensión Especificada por Fabricante (mm) |  |  |  |  | 120.00 | Dimensión Especificada por Fabricante (mm) |  |  |  |  | 90.00 |
| Variación Dimensional (V %) |  |  |  |  | 0.21 | Variación Dimensional (V %) |  |  |  |  | 0.41 | Variación Dimensional (V %) |  |  |  |  | 0.47 |

|  | Largo | Ancho | Altura |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensión Promedio | 249.48 | 119.51 | 89.57 |
| Dimensión Especificada | 250.00 | 120.00 | 90.00 |
| Variación Dimensional (V %) | 0.21 | 0.41 | 0.47 |

LADRILLERA 05 (SAN LUIS)

Tabla 17: Resultados de la Variación Dimensional de la Ladrillera 05

| Muestra | Medidas del Largo (mm) |  |  |  | Medida Promedio (mm) | Muestra | Medidas del Ancho (mm) |  |  |  | Medida Promedio (mm) | Muestra | Medidas del Altura (mm) |  |  |  | Medida Promedio (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M01 | M02 | M03 | M04 |  |  | M01 | M02 | M03 | M04 |  |  | M01 | M02 | M03 | M04 |  |
| M1 – L5 | 249.90 | 249.90 | 249.80 | 249.40 | 249.75 | M1 – L5 | 119.10 | 119.90 | 119.50 | 119.10 | 119.40 | M1 – L5 | 90.00 | 89.90 | 89.50 | 89.60 | 89.75 |
| M2 – L5 | 249.70 | 249.50 | 249.80 | 249.20 | 249.55 | M2 – L5 | 119.80 | 119.30 | 119.50 | 119.80 | 119.60 | M2 – L5 | 90.00 | 90.00 | 89.20 | 89.50 | 89.68 |
| M3 – L5 | 249.40 | 249.60 | 249.00 | 249.60 | 249.40 | M3 – L5 | 119.10 | 120.00 | 119.50 | 119.90 | 119.63 | M3 – L5 | 89.20 | 89.50 | 89.30 | 89.60 | 89.40 |
| M4 – L5 | 250.00 | 249.10 | 249.00 | 249.50 | 249.40 | M4 – L5 | 119.00 | 119.50 | 119.60 | 119.80 | 119.48 | M4 – L5 | 89.20 | 89.00 | 89.80 | 89.00 | 89.25 |
| M5 – L5 | 249.80 | 249.50 | 250.00 | 249.70 | 249.75 | M5 – L5 | 119.40 | 119.00 | 119.80 | 119.70 | 119.48 | M5 – L5 | 89.10 | 89.20 | 89.60 | 89.70 | 89.40 |
| M6 – L5 | 249.60 | 249.60 | 249.40 | 249.20 | 249.45 | M6 – L5 | 119.90 | 119.90 | 119.10 | 120.00 | 119.73 | M6 – L5 | 89.50 | 89.00 | 89.80 | 89.50 | 89.45 |
| M7 – L5 | 249.10 | 249.70 | 249.70 | 249.50 | 249.50 | M7 – L5 | 119.80 | 119.50 | 119.70 | 119.50 | 119.63 | M7 – L5 | 89.80 | 89.10 | 89.20 | 89.00 | 89.28 |
| M8 –L5 | 249.70 | 249.70 | 249.50 | 249.60 | 249.63 | M8 –L5 | 119.60 | 120.00 | 119.40 | 120.00 | 119.75 | M8 –L5 | 89.70 | 89.10 | 89.20 | 89.30 | 89.33 |
| M9 – L5 | 249.10 | 249.30 | 249.90 | 249.60 | 249.48 | M9 – L5 | 119.70 | 119.10 | 119.20 | 119.60 | 119.40 | M9 – L5 | 89.30 | 89.00 | 90.00 | 89.20 | 89.38 |
| M10 – L5 | 249.00 | 249.90 | 249.10 | 249.80 | 249.45 | M10 – L5 | 119.30 | 119.00 | 120.00 | 119.10 | 119.35 | M10 – L5 | 89.70 | 89.40 | 89.70 | 89.30 | 89.53 |
| M11 – L5 | 249.30 | 249.30 | 249.30 | 249.00 | 249.23 | M11 – L5 | 119.30 | 120.00 | 119.30 | 119.00 | 119.40 | M11 – L5 | 89.40 | 90.00 | 89.40 | 89.30 | 89.53 |
| M12 – L5 | 249.00 | 249.70 | 249.10 | 249.60 | 249.35 | M12 – L5 | 119.20 | 119.80 | 119.20 | 119.60 | 119.45 | M12 – L5 | 89.50 | 89.60 | 89.00 | 89.80 | 89.48 |
| Dimensión Promedio (mm) |  |  |  |  | 249.49 | Dimensión Promedio (mm) |  |  |  |  | 119.52 | Dimensión Promedio (mm) |  |  |  |  | 89.45 |
| Dimensión Especificada por Fabricante (mm) |  |  |  |  | 250.00 | Dimensión Especificada por Fabricante (mm) |  |  |  |  | 120.00 | Dimensión Especificada por Fabricante (mm) |  |  |  |  | 90.00 |
| Variación Dimensional (V %) |  |  |  |  | 0.20 | Variación Dimensional (V %) |  |  |  |  | 0.40 | Variación Dimensional (V %) |  |  |  |  | 0.61 |

|  | Largo | Ancho | Altura |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensión Promedio | 249.49 | 119.52 | 89.45 |
| Dimensión Especificada | 250.00 | 120.00 | 90.00 |
| Variación Dimensional (V %) | 0.20 | 0.40 | 0.61 |

LADRILLERA 06 (SAN LUIS)

Tabla 18: Resultados de la Variación Dimensional de la Ladrillera 06

| Muestra | Medidas del Largo (mm) |  |  |  | Medida Promedio (mm) | Muestra | Medidas del Ancho (mm) |  |  |  | Medida Promedio (mm) | Muestra | Medidas del Altura (mm) |  |  |  | Medida Promedio (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M01 | M02 | M03 | M04 |  |  | M01 | M02 | M03 | M04 |  |  | M01 | M02 | M03 | M04 |  |
| M1 – L6 | 239.50 | 239.00 | 239.40 | 239.90 | 239.45 | M1 – L6 | 119.90 | 119.60 | 119.20 | 119.00 | 119.43 | M1 – L6 | 89.10 | 89.60 | 89.00 | 89.60 | 89.33 |
| M2 – L6 | 239.00 | 239.70 | 239.80 | 239.20 | 239.43 | M2 – L6 | 119.30 | 119.50 | 119.80 | 119.10 | 119.43 | M2 – L6 | 89.00 | 90.00 | 90.00 | 89.00 | 89.50 |
| M3 – L6 | 239.90 | 239.60 | 239.30 | 239.30 | 239.53 | M3 – L6 | 119.60 | 119.70 | 120.00 | 119.20 | 119.63 | M3 – L6 | 89.60 | 89.80 | 89.20 | 89.00 | 89.40 |
| M4 – L6 | 239.00 | 239.40 | 239.10 | 239.10 | 239.15 | M4 – L6 | 119.00 | 119.60 | 119.50 | 119.90 | 119.50 | M4 – L6 | 89.90 | 89.90 | 89.20 | 89.90 | 89.73 |
| M5 – L6 | 239.40 | 240.00 | 239.50 | 239.20 | 239.53 | M5 – L6 | 119.60 | 119.90 | 119.90 | 119.90 | 119.83 | M5 – L6 | 89.70 | 89.70 | 90.00 | 89.50 | 89.73 |
| M6 – L6 | 239.40 | 239.50 | 239.00 | 239.80 | 239.43 | M6 – L6 | 119.10 | 119.00 | 119.90 | 119.00 | 119.25 | M6 – L6 | 89.00 | 89.60 | 89.10 | 89.00 | 89.18 |
| M7 – L6 | 239.10 | 239.10 | 239.20 | 239.80 | 239.30 | M7 – L6 | 119.40 | 119.20 | 119.80 | 119.70 | 119.53 | M7 – L6 | 89.60 | 89.40 | 89.30 | 89.20 | 89.38 |
| M8 –L6 | 239.10 | 239.80 | 239.50 | 239.00 | 239.35 | M8 –L6 | 119.20 | 120.00 | 120.00 | 119.70 | 119.73 | M8 –L6 | 89.20 | 89.40 | 89.60 | 89.60 | 89.45 |
| M9 – L6 | 239.40 | 239.60 | 240.00 | 239.10 | 239.53 | M9 – L6 | 119.80 | 119.30 | 119.00 | 119.70 | 119.45 | M9 – L6 | 89.10 | 89.30 | 89.60 | 89.70 | 89.43 |
| M10 – L6 | 239.60 | 239.80 | 239.70 | 239.30 | 239.60 | M10 – L6 | 119.60 | 119.60 | 119.90 | 119.20 | 119.58 | M10 – L6 | 89.60 | 89.90 | 89.30 | 89.20 | 89.50 |
| M11 – L6 | 239.50 | 239.70 | 239.50 | 239.80 | 239.63 | M11 – L6 | 119.90 | 119.70 | 120.00 | 119.80 | 119.85 | M11 – L6 | 89.30 | 90.00 | 89.20 | 89.40 | 89.48 |
| M12 – L6 | 239.40 | 240.00 | 239.10 | 239.20 | 239.43 | M12 – L6 | 119.70 | 119.20 | 119.70 | 119.30 | 119.48 | M12 – L6 | 89.40 | 89.50 | 89.30 | 89.50 | 89.43 |
| Dimensión Promedio (mm) |  |  |  |  | 239.44 | Dimensión Promedio (mm) |  |  |  |  | 119.55 | Dimensión Promedio (mm) |  |  |  |  | 89.46 |
| Dimensión Especificada por Fabricante (mm) |  |  |  |  | 240.00 | Dimensión Especificada por Fabricante (mm) |  |  |  |  | 120.00 | Dimensión Especificada por Fabricante (mm) |  |  |  |  | 90.00 |
| Variación Dimensional (V %) |  |  |  |  | 0.23 | Variación Dimensional (V %) |  |  |  |  | 0.37 | Variación Dimensional (V %) |  |  |  |  | 0.60 |

|  | Largo | Ancho | Altura |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensión Promedio | 239.44 | 119.55 | 89.46 |
| Dimensión Especificada | 240.00 | 120.00 | 90.00 |
| Variación Dimensional (V %) | 0.23 | 0.37 | 0.60 |

LADRILLERA 07 (SAN LUIS)

Tabla 19: Resultados de la Variación Dimensional de la Ladrillera 07

| Muestra | Medidas del Largo (mm) |  |  |  | Medida Promedio (mm) | Muestra | Medidas del Ancho (mm) |  |  |  | Medida Promedio (mm) | Muestra | Medidas del Altura (mm) |  |  |  | Medida Promedio (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M01 | M02 | M03 | M04 |  |  | M01 | M02 | M03 | M04 |  |  | M01 | M02 | M03 | M04 |  |
| M1 – L7 | 239.40 | 239.90 | 239.00 | 239.50 | 239.45 | M1 – L7 | 120.00 | 120.00 | 119.30 | 119.50 | 119.70 | M1 – L7 | 90.00 | 89.30 | 89.80 | 89.30 | 89.60 |
| M2 – L7 | 239.40 | 240.00 | 239.40 | 239.70 | 239.63 | M2 – L7 | 119.00 | 119.00 | 119.10 | 119.50 | 119.15 | M2 – L7 | 89.40 | 89.50 | 89.40 | 89.30 | 89.40 |
| M3 – L7 | 239.00 | 240.00 | 239.80 | 239.80 | 239.65 | M3 – L7 | 119.20 | 120.00 | 119.80 | 119.90 | 119.73 | M3 – L7 | 89.60 | 89.10 | 90.00 | 89.10 | 89.45 |
| M4 – L7 | 239.40 | 239.80 | 239.60 | 239.00 | 239.45 | M4 – L7 | 119.70 | 119.60 | 119.90 | 119.40 | 119.65 | M4 – L7 | 90.00 | 89.70 | 89.70 | 89.90 | 89.83 |
| M5 – L7 | 239.90 | 239.20 | 239.70 | 239.60 | 239.60 | M5 – L7 | 119.80 | 119.40 | 119.00 | 119.60 | 119.45 | M5 – L7 | 89.10 | 89.90 | 89.70 | 89.20 | 89.48 |
| M6 – L7 | 239.40 | 240.00 | 239.30 | 239.20 | 239.48 | M6 – L7 | 119.30 | 119.00 | 119.10 | 119.40 | 119.20 | M6 – L7 | 89.30 | 89.00 | 89.40 | 89.50 | 89.30 |
| M7 – L7 | 239.70 | 239.20 | 239.80 | 239.20 | 239.48 | M7 – L7 | 119.90 | 119.20 | 119.30 | 119.50 | 119.48 | M7 – L7 | 89.80 | 89.60 | 89.70 | 89.00 | 89.53 |
| M8 –L7 | 239.20 | 239.80 | 239.90 | 239.60 | 239.63 | M8 –L7 | 119.30 | 119.10 | 119.20 | 119.10 | 119.18 | M8 –L7 | 89.30 | 89.30 | 89.30 | 89.90 | 89.45 |
| M9 – L7 | 239.00 | 239.70 | 239.70 | 239.90 | 239.58 | M9 – L7 | 119.30 | 119.70 | 119.20 | 119.10 | 119.33 | M9 – L7 | 89.90 | 89.30 | 89.50 | 89.70 | 89.60 |
| M10 – L7 | 239.90 | 239.30 | 239.70 | 239.10 | 239.50 | M10 – L7 | 119.00 | 119.30 | 119.00 | 119.10 | 119.10 | M10 – L7 | 90.00 | 89.40 | 89.50 | 89.50 | 89.60 |
| M11 – L7 | 239.70 | 239.00 | 239.00 | 239.10 | 239.20 | M11 – L7 | 119.60 | 119.10 | 119.10 | 119.90 | 119.43 | M11 – L7 | 89.60 | 90.00 | 90.00 | 89.30 | 89.73 |
| M12 – L7 | 239.40 | 239.50 | 239.00 | 239.20 | 239.28 | M12 – L7 | 119.00 | 119.00 | 119.90 | 119.60 | 119.38 | M12 – L7 | 89.20 | 89.90 | 89.70 | 89.50 | 89.58 |
| Dimensión Promedio (mm) |  |  |  |  | 239.49 | Dimensión Promedio (mm) |  |  |  |  | 119.40 | Dimensión Promedio (mm) |  |  |  |  | 89.54 |
| Dimensión Especificada por Fabricante (mm) |  |  |  |  | 240.00 | Dimensión Especificada por Fabricante (mm) |  |  |  |  | 120.00 | Dimensión Especificada por Fabricante (mm) |  |  |  |  | 90.00 |
| Variación Dimensional (V %) |  |  |  |  | 0.21 | Variación Dimensional (V %) |  |  |  |  | 0.50 | Variación Dimensional (V %) |  |  |  |  | 0.51 |

|  | Largo | Ancho | Altura |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensión Promedio | 239.49 | 119.40 | 89.54 |
| Dimensión Especificada | 240.00 | 120.00 | 90.00 |
| Variación Dimensional (V %) | 0.21 | 0.50 | 0.51 |

- Resultados de Alabeo

Tabla 20: Resultados del Alabeo de la Ladrillera 01

| Muestra | Cara A |  | Cara B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Concavidad | Convexidad | Concavidad | Convexidad |
|  | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| M1 - L1 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 1.90 |
| M2 - L1 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 2.90 |
| M3 - L1 | 1.90 | 0.00 | 1.70 | 0.00 |
| M4 - L1 | 1.10 | 0.00 | 1.80 | 0.00 |
| M5 - L1 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.90 |
| M6 - L1 | 2.80 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| M7 - L1 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 1.40 |
| M8 -L1 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 1.90 |
| M9 - L1 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| M10 - L1 | 2.80 | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
| M11 - L1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
| M12 - L1 | 1.40 | 0.00 | 1.90 | 0.00 |
| Alabeo promedio (mm) |  | Concavidad |  | 1.21 |
|  |  | Convexidad |  | 0.84 |

Tabla 21: Resultados del Alabeo de la Ladrillera 02

| Muestra | Cara A |  | Cara B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Concavidad | Convexidad | Concavidad | Convexidad |
|  | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| M1 - L2 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 1.0 |
| M2 - L2 | 1.3 | 0.0 | 2.3 | 0.0 |
| M3 - L2 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 2.3 |
| M4 - L2 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 0.0 |
| M5 - L2 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| M6 - L2 | 3.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 |
| M7 - L2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
| M8 -L2 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| M9 - L2 | 0.0 | 2.6 | 2.8 | 0.0 |
| M10 - L2 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 2.2 |
| M11 - L2 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| M12 - L2 | 0.0 | 1.6 | 2.9 | 0.0 |
| Alabeo promedio (mm) |  | Concavidad |  | 0.98 |
|  |  | Convexidad |  | 1.03 |

Tabla 22: Resultados del Alabeo de la Ladrillera 03

| Muestra | Cara A |  | Cara B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Concavidad | Convexidad | Concavidad | Convexidad |
|  | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| M1 – L3 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| M2 – L3 | 1.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 |
| M3 – L3 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 2.90 |
| M4 – L3 | 0.00 | 2.50 | 1.50 | 0.00 |
| M5 – L3 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 2.10 |
| M6 – L3 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| M7 – L3 | 0.00 | 2.10 | 2.50 | 0.00 |
| M8 –L3 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| M9 – L3 | 2.50 | 0.00 | 1.80 | 0.00 |
| M10 – L3 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.30 |
| M11 – L3 | 0.00 | 2.00 | 2.80 | 0.00 |
| M12 – L3 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| Alabeo promedio (mm) |  | Concavidad |  | 1.15 |
|  |  | Convexidad |  | 1.00 |

Tabla 23: Resultados del Alabeo de la Ladrillera 04

| Muestra | Cara A |  | Cara B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Concavidad | Convexidad | Concavidad | Convexidad |
|  | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| M1 – L4 | 1.60 | 0.00 | 2.30 | 0.00 |
| M2 – L4 | 1.70 | 0.00 | 2.30 | 0.00 |
| M3 – L4 | 1.70 | 0.00 | 1.10 | 0.00 |
| M4 – L4 | 0.00 | 1.80 | 2.60 | 0.00 |
| M5 – L4 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 1.50 |
| M6 – L4 | 0.00 | 2.20 | 2.40 | 0.00 |
| M7 – L4 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 2.50 |
| M8 –L4 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
| M9 – L4 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 2.30 |
| M10 – L4 | 2.70 | 0.00 | 2.60 | 0.00 |
| M11 – L4 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 1.30 |
| M12 – L4 | 0.00 | 1.00 | 2.80 | 0.00 |
| Alabeo promedio (mm) |  | Concavidad |  | 1.15 |
|  |  | Convexidad |  | 0.79 |

Tabla 24: Resultados del Alabeo de la Ladrillera 05

| Muestra | Cara A |  | Cara B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Concavidad | Convexidad | Concavidad | Convexidad |
|  | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| M1 – L5 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 2.40 |
| M2 – L5 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.00 |
| M3 – L5 | 1.70 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
| M4 – L5 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 2.10 |
| M5 – L5 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| M6 – L5 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 |
| M7 – L5 | 0.00 | 2.80 | 2.90 | 0.00 |
| M8 –L5 | 1.70 | 0.00 | 2.90 | 0.00 |
| M9 – L5 | 0.00 | 2.20 | 2.40 | 0.00 |
| M10 – L5 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
| M11 – L5 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 2.90 |
| M12 – L5 | 0.00 | 2.40 | 2.70 | 0.00 |
| Alabeo promedio (mm) |  | Concavidad |  | 1.08 |
|  |  | Convexidad |  | 1.11 |

Tabla 25: Resultados del Alabeo de la Ladrillera 06

| Muestra | Cara A |  | Cara B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Concavidad | Convexidad | Concavidad | Convexidad |
|  | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| M1 – L6 | 0.00 | 2.80 | 2.30 | 0.00 |
| M2 – L6 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 2.00 |
| M3 – L6 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 1.40 |
| M4 – L6 | 0.00 | 1.90 | 2.20 | 0.00 |
| M5 – L6 | 0.00 | 1.20 | 1.30 | 0.00 |
| M6 – L6 | 1.50 | 0.00 | 1.80 | 0.00 |
| M7 – L6 | 2.90 | 0.00 | 2.70 | 0.00 |
| M8 –L6 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| M9 – L6 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
| M10 – L6 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 |
| M11 – L6 | 0.00 | 1.70 | 2.40 | 0.00 |
| M12 – L6 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 2.60 |
| Alabeo promedio (mm) |  | Concavidad |  | 0.97 |
|  |  | Convexidad |  | 1.15 |

Tabla 26: Resultados del Alabeo de la Ladrillera 07

| Muestra | Cara A |  | Cara B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Concavidad | Convexidad | Concavidad | Convexidad |
|  | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| M1 – L7 | 0.0 | 2.3 | 2.1 | 0.0 |
| M2 – L7 | 1.7 | 0.0 | 2.4 | 0.0 |
| M3 – L7 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| M4 – L7 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| M5 – L7 | 1.1 | 0.0 | 1.4 | 0.0 |
| M6 – L7 | 0.0 | 2.2 | 1.2 | 0.0 |
| M7 – L7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| M8 –L7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| M9 – L7 | 0.0 | 2.1 | 1.9 | 0.0 |
| M10 – L7 | 0.0 | 2.8 | 2.5 | 0.0 |
| M11 – L7 | 2.9 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| M12 – L7 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.1 |
| Alabeo promedio (mm) |  | Concavidad |  | 1.13 |
|  |  | Convexidad |  | 0.91 |

- Resultados de la Absorción

Tabla 27: Resultados de Absorción de la Ladrillera 01

| Muestra | Peso seco | Peso saturado | Absorción |
| --- | --- | --- | --- |
|  | gr. | gr. | % |
| M1 - L1 | 5825 | 6360 | 9.18 |
| M2 - L1 | 5785 | 6304 | 8.97 |
| M3 - L1 | 5815 | 6334 | 8.93 |
| M4 - L1 | 6065 | 6537 | 7.78 |
| M5 - L1 | 5645 | 6700 | 18.69 |
| M6 - L1 | 5834 | 6325 | 8.42 |
| M7 - L1 | 6264 | 6555 | 4.65 |
| M8 -L1 | 6125 | 6378 | 4.13 |
| M9 - L1 | 6060 | 6515 | 7.51 |
| M10 - L1 | 6070 | 6350 | 4.61 |
| M11 - L1 | 5900 | 6400 | 8.47 |
| M12 - L1 | 6095 | 6510 | 6.81 |
| Absorción promedio (%) |  |  | 8.18 |

Tabla 28: Resultados de Absorción de la Ladrillera 02

| Muestra | Peso seco | Peso saturado | Absorción |
| --- | --- | --- | --- |
|  | gr. | gr. | % |
| M1 – L2 | 5828 | 6318 | 8.41 |
| M2 – L2 | 5694 | 6628 | 16.40 |
| M3 – L2 | 6019 | 6579 | 9.30 |
| M4 – L2 | 5646 | 6376 | 12.93 |
| M5 – L2 | 5776 | 6394 | 10.70 |
| M6 – L2 | 6159 | 6657 | 8.09 |
| M7 – L2 | 5884 | 6257 | 6.34 |
| M8 –L2 | 5969 | 6273 | 5.09 |
| M9 – L2 | 6077 | 6628 | 9.07 |
| M10 – L2 | 6156 | 6651 | 8.04 |
| M11 – L2 | 5938 | 6670 | 12.33 |
| M12 – L2 | 6019 | 6363 | 5.72 |
| Absorción promedio (%) |  |  | 9.37 |

Tabla 29: Resultados de Absorción de la Ladrillera 03

| Muestra | Peso seco | Peso saturado | Absorción |
| --- | --- | --- | --- |
|  | gr. | gr. | % |
| M1 – L3 | 6115 | 6478 | 5.94 |
| M2 – L3 | 6196 | 6403 | 3.34 |
| M3 – L3 | 5637 | 6491 | 15.15 |
| M4 – L3 | 5799 | 6669 | 15.00 |
| M5 – L3 | 6146 | 6688 | 8.82 |
| M6 – L3 | 6012 | 6643 | 10.50 |
| M7 – L3 | 5756 | 6419 | 11.52 |
| M8 –L3 | 6142 | 6684 | 8.82 |
| M9 – L3 | 5994 | 6747 | 12.56 |
| M10 – L3 | 6059 | 6654 | 9.82 |
| M11 – L3 | 5832 | 6344 | 8.78 |
| M12 – L3 | 5583 | 6241 | 11.79 |
| Absorción promedio (%) |  |  | 10.17 |

Tabla 30: Resultados de Absorción de la Ladrillera 04

| Muestra | Peso seco | Peso saturado | Absorción |
| --- | --- | --- | --- |
|  | gr. | gr. | % |
| M1 – L4 | 5818 | 6739 | 15.83 |
| M2 – L4 | 6098 | 6513 | 6.81 |
| M3 – L4 | 6206 | 6569 | 5.85 |
| M4 – L4 | 5780 | 6557 | 13.44 |
| M5 – L4 | 5552 | 6646 | 19.70 |
| M6 – L4 | 5699 | 6453 | 13.23 |
| M7 – L4 | 5552 | 6676 | 20.24 |
| M8 –L4 | 6104 | 6727 | 10.21 |
| M9 – L4 | 6048 | 6337 | 4.78 |
| M10 – L4 | 6083 | 6485 | 6.61 |
| M11 – L4 | 5948 | 6702 | 12.68 |
| M12 – L4 | 6160 | 6718 | 9.06 |
| Absorción promedio (%) |  |  | 11.54 |

Tabla 31: Resultados de Absorción de la Ladrillera 05

| Muestra | Peso seco | Peso saturado | Absorción |
| --- | --- | --- | --- |
|  | gr. | gr. | % |
| M1 – L5 | 5817 | 6738 | 15.83 |
| M2 – L5 | 5563 | 6463 | 16.18 |
| M3 – L5 | 5751 | 6284 | 9.27 |
| M4 – L5 | 6076 | 6693 | 10.15 |
| M5 – L5 | 5843 | 6591 | 12.80 |
| M6 – L5 | 5747 | 6683 | 16.29 |
| M7 – L5 | 6179 | 6604 | 6.88 |
| M8 –L5 | 6174 | 6462 | 4.66 |
| M9 – L5 | 5720 | 6557 | 14.63 |
| M10 – L5 | 5975 | 6360 | 6.44 |
| M11 – L5 | 6227 | 6302 | 1.20 |
| M12 – L5 | 5572 | 6664 | 19.60 |
| Absorción promedio (%) |  |  | 11.16 |

Tabla 32: Resultados de Absorción de la Ladrillera 06

| Muestra | Peso seco | Peso saturado | Absorción |
| --- | --- | --- | --- |
|  | gr. | gr. | % |
| M1 – L6 | 5934 | 6748 | 13.72 |
| M2 – L6 | 5743 | 6402 | 11.47 |
| M3 – L6 | 6176 | 6262 | 1.39 |
| M4 – L6 | 6000 | 6724 | 12.07 |
| M5 – L6 | 6004 | 6605 | 10.01 |
| M6 – L6 | 5633 | 6734 | 19.55 |
| M7 – L6 | 5994 | 6704 | 11.85 |
| M8 –L6 | 6188 | 6670 | 7.79 |
| M9 – L6 | 5570 | 6626 | 18.96 |
| M10 – L6 | 6052 | 6723 | 11.09 |
| M11 – L6 | 6126 | 6587 | 7.53 |
| M12 – L6 | 6146 | 6751 | 9.84 |
| Absorción promedio (%) |  |  | 11.27 |

Tabla 33: Resultados de Absorción de la Ladrillera 07

| Muestra | Peso seco | Peso saturado | Absorción |
| --- | --- | --- | --- |
|  | gr. | gr. | % |
| M1 – L7 | 5795 | 6249 | 7.83 |
| M2 – L7 | 5837 | 6397 | 9.59 |
| M3 – L7 | 5892 | 6646 | 12.80 |
| M4 – L7 | 5914 | 6716 | 13.56 |
| M5 – L7 | 6024 | 6397 | 6.19 |
| M6 – L7 | 5959 | 6522 | 9.45 |
| M7 – L7 | 5995 | 6509 | 8.57 |
| M8 –L7 | 5801 | 6169 | 6.34 |
| M9 – L7 | 6000 | 6722 | 12.03 |
| M10 – L7 | 6158 | 6368 | 3.41 |
| M11 – L7 | 6120 | 6400 | 4.58 |
| M12 – L7 | 5819 | 6420 | 10.33 |
| Absorción promedio (%) |  |  | 8.72 |

- Resultados de la Resistencia a Compresión

Tabla 34: Resultados de Resistencia a Compresión de la Ladrillera 01

| Muestra | Largo (mm) |  |  | Ancho (mm) |  |  | Área | Carga | fb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L1 | L2 | Lprom | A1 | A2 | Aprom | (cm2) | (Kg) | (kg/cm2) |
| M1 - L1 | 250.00 | 249.90 | 249.95 | 119.20 | 119.70 | 119.45 | 298.57 | 18214.00 | 61.01 |
| M2 - L1 | 249.20 | 249.60 | 249.40 | 119.20 | 120.00 | 119.60 | 298.28 | 18094.00 | 60.66 |
| M3 - L1 | 249.20 | 249.40 | 249.30 | 119.20 | 119.30 | 119.25 | 297.29 | 17696.00 | 59.52 |
| M4 - L1 | 249.10 | 249.70 | 249.40 | 119.60 | 119.80 | 119.70 | 298.53 | 17985.00 | 60.24 |
| M5 - L1 | 249.50 | 249.20 | 249.35 | 119.90 | 119.00 | 119.45 | 297.85 | 17829.00 | 59.86 |
| M6 - L1 | 249.60 | 249.20 | 249.40 | 119.40 | 119.50 | 119.45 | 297.91 | 18320.00 | 61.50 |
| M7 - L1 | 249.30 | 249.40 | 249.35 | 120.00 | 119.10 | 119.55 | 298.10 | 18233.00 | 61.16 |
| M8 -L1 | 249.90 | 249.30 | 249.60 | 119.20 | 119.70 | 119.45 | 298.15 | 18159.00 | 60.91 |
| M9 - L1 | 250.00 | 249.10 | 249.55 | 119.20 | 119.00 | 119.10 | 297.21 | 17855.00 | 60.07 |
| M10 - L1 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 119.00 | 119.10 | 119.05 | 297.63 | 18391.00 | 61.79 |
| M11 - L1 | 249.30 | 249.80 | 249.55 | 119.50 | 120.00 | 119.75 | 298.84 | 17714.00 | 59.28 |
| M12 - L1 | 249.80 | 249.60 | 249.70 | 120.00 | 119.80 | 119.90 | 299.39 | 18194.00 | 60.77 |
| fb promedio (kg/cm2) |  |  |  |  |  |  | 60.67 |  |  |
| Deviación estándar σ |  |  |  |  |  |  | 0.73 |  |  |
| f’b característica (kg/cm2) |  |  |  |  |  |  | 59.94 |  |  |

Tabla 35: Resultados de Resistencia a Compresión de la Ladrillera 02

| Muestra | Largo (mm) |  |  | Ancho (mm) |  |  | Área | Carga | fb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L1 | L2 | Lprom | A1 | A2 | Aprom | (cm2) | (Kg) | (kg/cm2) |
| M1 – L2 | 239.80 | 239.20 | 239.50 | 119.30 | 119.90 | 119.60 | 286.44 | 18456.00 | 64.43 |
| M2 – L2 | 239.40 | 239.90 | 239.65 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 285.18 | 18428.00 | 64.62 |
| M3 – L2 | 240.00 | 239.40 | 239.70 | 119.00 | 119.40 | 119.20 | 285.72 | 17980.00 | 62.93 |
| M4 – L2 | 239.70 | 239.60 | 239.65 | 119.90 | 119.10 | 119.50 | 286.38 | 17968.00 | 62.74 |
| M5 – L2 | 239.60 | 239.30 | 239.45 | 119.20 | 119.50 | 119.35 | 285.78 | 18477.00 | 64.65 |
| M6 – L2 | 239.30 | 239.00 | 239.15 | 119.40 | 119.10 | 119.25 | 285.19 | 17794.00 | 62.39 |
| M7 – L2 | 240.00 | 239.70 | 239.85 | 119.50 | 119.40 | 119.45 | 286.50 | 18031.00 | 62.94 |
| M8 –L2 | 239.60 | 239.30 | 239.45 | 119.20 | 119.20 | 119.20 | 285.42 | 17859.00 | 62.57 |
| M9 – L2 | 240.00 | 239.80 | 239.90 | 119.10 | 119.50 | 119.30 | 286.20 | 17941.00 | 62.69 |
| M10 – L2 | 239.50 | 239.90 | 239.70 | 119.00 | 119.30 | 119.15 | 285.60 | 17469.00 | 61.17 |
| M11 – L2 | 239.60 | 239.60 | 239.60 | 119.50 | 119.10 | 119.30 | 285.84 | 18018.00 | 63.03 |
| M12 – L2 | 239.40 | 239.40 | 239.40 | 119.10 | 120.00 | 119.55 | 286.20 | 18146.00 | 63.40 |
| fb promedio (kg/cm2) |  |  |  |  |  |  | 63.11 |  |  |
| Deviación estándar σ |  |  |  |  |  |  | 1.12 |  |  |
| f’b característica (kg/cm2) |  |  |  |  |  |  | 61.99 |  |  |

Tabla 36: Resultados de Resistencia a Compresión de la Ladrillera 03

| Muestra | Largo (mm) |  |  | Ancho (mm) |  |  | Área | Carga | fb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L1 | L2 | Lprom | A1 | A2 | Aprom | (cm2) | (Kg) | (kg/cm2) |
| M1 – L3 | 239.60 | 239.90 | 239.75 | 119.90 | 119.90 | 119.90 | 287.46 | 17729.00 | 61.67 |
| M2 – L3 | 239.40 | 239.70 | 239.55 | 119.00 | 119.20 | 119.10 | 285.30 | 17859.00 | 62.60 |
| M3 – L3 | 240.00 | 239.90 | 239.95 | 119.80 | 119.20 | 119.50 | 286.74 | 17629.00 | 61.48 |
| M4 – L3 | 239.70 | 240.00 | 239.85 | 119.60 | 119.40 | 119.50 | 286.62 | 18309.00 | 63.88 |
| M5 – L3 | 239.40 | 239.60 | 239.50 | 119.20 | 119.30 | 119.25 | 285.60 | 18049.00 | 63.20 |
| M6 – L3 | 239.50 | 239.40 | 239.45 | 119.60 | 119.10 | 119.35 | 285.78 | 18065.00 | 63.21 |
| M7 – L3 | 239.90 | 239.30 | 239.60 | 119.30 | 119.50 | 119.40 | 286.08 | 18369.00 | 64.21 |
| M8 –L3 | 239.00 | 239.70 | 239.35 | 119.30 | 119.20 | 119.25 | 285.42 | 17895.00 | 62.70 |
| M9 – L3 | 239.70 | 239.90 | 239.80 | 119.00 | 119.90 | 119.45 | 286.44 | 18168.00 | 63.43 |
| M10 – L3 | 240.00 | 239.10 | 239.55 | 119.30 | 119.80 | 119.55 | 286.38 | 18596.00 | 64.93 |
| M11 – L3 | 239.00 | 240.00 | 239.50 | 119.80 | 119.90 | 119.85 | 287.04 | 18316.00 | 63.81 |
| M12 – L3 | 239.50 | 239.60 | 239.55 | 119.60 | 120.00 | 119.80 | 286.98 | 17813.00 | 62.07 |
| fb promedio (kg/cm2) |  |  |  |  |  |  | 63.13 |  |  |
| Deviación estándar σ |  |  |  |  |  |  | 1.07 |  |  |
| f’b característica (kg/cm2) |  |  |  |  |  |  | 62.06 |  |  |

Tabla 37: Resultados de Resistencia a Compresión de la Ladrillera 04

| Muestra | Largo (mm) |  |  | Ancho (mm) |  |  | Área | Carga | fb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L1 | L2 | Lprom | A1 | A2 | Aprom | (cm2) | (Kg) | (kg/cm2) |
| M1 – L4 | 249.40 | 249.90 | 249.65 | 119.00 | 119.40 | 119.20 | 297.58 | 17907.00 | 60.17 |
| M2 – L4 | 249.20 | 249.30 | 249.25 | 119.50 | 119.80 | 119.65 | 298.23 | 18232.00 | 61.13 |
| M3 – L4 | 249.30 | 249.50 | 249.40 | 119.90 | 119.80 | 119.85 | 298.91 | 17679.00 | 59.15 |
| M4 – L4 | 249.40 | 249.20 | 249.30 | 119.40 | 120.00 | 119.70 | 298.41 | 18267.00 | 61.21 |
| M5 – L4 | 249.00 | 249.80 | 249.40 | 119.70 | 119.90 | 119.80 | 298.78 | 18387.00 | 61.54 |
| M6 – L4 | 249.30 | 250.00 | 249.65 | 119.20 | 119.50 | 119.35 | 297.96 | 18229.00 | 61.18 |
| M7 – L4 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 119.90 | 120.00 | 119.95 | 298.68 | 18265.00 | 61.15 |
| M8 –L4 | 249.80 | 249.40 | 249.60 | 119.10 | 119.90 | 119.50 | 298.27 | 17721.00 | 59.41 |
| M9 – L4 | 249.90 | 249.80 | 249.85 | 119.50 | 119.10 | 119.30 | 298.07 | 17529.00 | 58.81 |
| M10 – L4 | 249.90 | 249.10 | 249.50 | 119.10 | 119.00 | 119.05 | 297.03 | 17694.00 | 59.57 |
| M11 – L4 | 250.00 | 249.40 | 249.70 | 119.30 | 119.70 | 119.50 | 298.39 | 17550.00 | 58.82 |
| M12 – L4 | 249.70 | 249.70 | 249.70 | 119.70 | 119.30 | 119.50 | 298.39 | 17498.00 | 58.64 |
| fb promedio (kg/cm2) |  |  |  |  |  |  | 60.33 |  |  |
| Deviación estándar σ |  |  |  |  |  |  | 1.03 |  |  |
| f’b característica (kg/cm2) |  |  |  |  |  |  | 59.31 |  |  |

Tabla 38: Resultados de Resistencia a Compresión de la Ladrillera 05

| Muestra | Largo (mm) |  |  | Ancho (mm) |  |  | Área | Carga | fb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L1 | L2 | Lprom | A1 | A2 | Aprom | (cm2) | (Kg) | (kg/cm2) |
| M1 – L5 | 249.90 | 249.90 | 249.90 | 119.10 | 119.90 | 119.50 | 298.63 | 17944.00 | 60.09 |
| M2 – L5 | 249.70 | 249.50 | 249.60 | 119.80 | 119.30 | 119.55 | 298.40 | 18048.00 | 60.48 |
| M3 – L5 | 249.40 | 249.60 | 249.50 | 119.10 | 120.00 | 119.55 | 298.28 | 18340.00 | 61.49 |
| M4 – L5 | 250.00 | 249.10 | 249.55 | 119.00 | 119.50 | 119.25 | 297.59 | 18645.00 | 62.65 |
| M5 – L5 | 249.80 | 249.50 | 249.65 | 119.40 | 119.00 | 119.20 | 297.58 | 18271.00 | 61.40 |
| M6 – L5 | 249.60 | 249.60 | 249.60 | 119.90 | 119.90 | 119.90 | 299.27 | 18245.00 | 60.96 |
| M7 – L5 | 249.10 | 249.70 | 249.40 | 119.80 | 119.50 | 119.65 | 298.41 | 17890.00 | 59.95 |
| M8 –L5 | 249.70 | 249.70 | 249.70 | 119.60 | 120.00 | 119.80 | 299.14 | 18563.00 | 62.05 |
| M9 – L5 | 249.10 | 249.30 | 249.20 | 119.70 | 119.10 | 119.40 | 297.54 | 18029.00 | 60.59 |
| M10 – L5 | 249.00 | 249.90 | 249.45 | 119.30 | 119.00 | 119.15 | 297.22 | 17907.00 | 60.25 |
| M11 – L5 | 249.30 | 249.30 | 249.30 | 119.30 | 120.00 | 119.65 | 298.29 | 18290.00 | 61.32 |
| M12 – L5 | 249.00 | 249.70 | 249.35 | 119.20 | 119.80 | 119.50 | 297.97 | 18831.00 | 63.20 |
| fb promedio (kg/cm2) |  |  |  |  |  |  | 60.99 |  |  |
| Deviación estándar σ |  |  |  |  |  |  | 0.89 |  |  |
| f’b característica (kg/cm2) |  |  |  |  |  |  | 60.10 |  |  |

Tabla 39: Resultados de Resistencia a Compresión de la Ladrillera 06

| Muestra | Largo (mm) |  |  | Ancho (mm) |  |  | Área | Carga | fb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L1 | L2 | Lprom | A1 | A2 | Aprom | (cm2) | (Kg) | (kg/cm2) |
| M1 – L6 | 239.50 | 239.00 | 239.25 | 119.90 | 119.60 | 119.75 | 286.50 | 17646.00 | 61.59 |
| M2 – L6 | 239.00 | 239.70 | 239.35 | 119.30 | 119.50 | 119.40 | 285.78 | 18084.00 | 63.28 |
| M3 – L6 | 239.90 | 239.60 | 239.75 | 119.60 | 119.70 | 119.65 | 286.86 | 17415.00 | 60.71 |
| M4 – L6 | 239.00 | 239.40 | 239.20 | 119.00 | 119.60 | 119.30 | 285.37 | 17912.00 | 62.77 |
| M5 – L6 | 239.40 | 240.00 | 239.70 | 119.60 | 119.90 | 119.75 | 287.04 | 17815.00 | 62.06 |
| M6 – L6 | 239.40 | 239.50 | 239.45 | 119.10 | 119.00 | 119.05 | 285.07 | 18090.00 | 63.46 |
| M7 – L6 | 239.10 | 239.10 | 239.10 | 119.40 | 119.20 | 119.30 | 285.25 | 18483.00 | 64.80 |
| M8 –L6 | 239.10 | 239.80 | 239.45 | 119.20 | 120.00 | 119.60 | 286.38 | 17983.00 | 62.79 |
| M9 – L6 | 239.40 | 239.60 | 239.50 | 119.80 | 119.30 | 119.55 | 286.32 | 17715.00 | 61.87 |
| M10 – L6 | 239.60 | 239.80 | 239.70 | 119.60 | 119.60 | 119.60 | 286.68 | 18389.00 | 64.14 |
| M11 – L6 | 239.50 | 239.70 | 239.60 | 119.90 | 119.70 | 119.80 | 287.04 | 18412.00 | 64.14 |
| M12 – L6 | 239.40 | 240.00 | 239.70 | 119.70 | 119.20 | 119.45 | 286.32 | 17609.00 | 61.50 |
| fb promedio (kg/cm2) |  |  |  |  |  |  | 62.75 |  |  |
| Deviación estándar σ |  |  |  |  |  |  | 1.23 |  |  |
| f’b característica (kg/cm2) |  |  |  |  |  |  | 61.52 |  |  |

Tabla 40: Resultados de Resistencia a Compresión de la Ladrillera 07

| Muestra | Largo (mm) |  |  | Ancho (mm) |  |  | Área | Carga | fb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L1 | L2 | Lprom | A1 | A2 | Aprom | (cm2) | (Kg) | (kg/cm2) |
| M1 – L7 | 239.40 | 239.90 | 239.65 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 287.58 | 17458.00 | 60.71 |
| M2 – L7 | 239.40 | 240.00 | 239.70 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 285.24 | 18088.00 | 63.41 |
| M3 – L7 | 239.00 | 240.00 | 239.50 | 119.20 | 120.00 | 119.60 | 286.44 | 17426.00 | 60.84 |
| M4 – L7 | 239.40 | 239.80 | 239.60 | 119.70 | 119.60 | 119.65 | 286.68 | 18686.00 | 65.18 |
| M5 – L7 | 239.90 | 239.20 | 239.55 | 119.80 | 119.40 | 119.60 | 286.50 | 17582.00 | 61.37 |
| M6 – L7 | 239.40 | 240.00 | 239.70 | 119.30 | 119.00 | 119.15 | 285.60 | 17554.00 | 61.46 |
| M7 – L7 | 239.70 | 239.20 | 239.45 | 119.90 | 119.20 | 119.55 | 286.26 | 17509.00 | 61.16 |
| M8 –L7 | 239.20 | 239.80 | 239.50 | 119.30 | 119.10 | 119.20 | 285.48 | 17597.00 | 61.64 |
| M9 – L7 | 239.00 | 239.70 | 239.35 | 119.30 | 119.70 | 119.50 | 286.02 | 18294.00 | 63.96 |
| M10 – L7 | 239.90 | 239.30 | 239.60 | 119.00 | 119.30 | 119.15 | 285.48 | 18223.00 | 63.83 |
| M11 – L7 | 239.70 | 239.00 | 239.35 | 119.60 | 119.10 | 119.35 | 285.66 | 18585.00 | 65.06 |
| M12 – L7 | 239.40 | 239.50 | 239.45 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 284.95 | 18290.00 | 64.19 |
| fb promedio (kg/cm2) |  |  |  |  |  |  | 62.36 |  |  |
| Deviación estándar σ |  |  |  |  |  |  | 1.58 |  |  |
| f’b característica (kg/cm2) |  |  |  |  |  |  | 60.77 |  |  |

- Resultados Esfuerzo vs Deformación Unitaria

| Tabla 418: Resultados de Esfuerzo vs Deformación Unitaria de la Ladrillera 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LADRILLERA 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD. ESPÉCIMEN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M1 - L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ancho (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Largo (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÁREA (cm2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298.565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGA (kg) |  | DEF. (mm) |  |  |  |  |  |  | DEF. UNIT. (*1000) |  |  |  | ESFUERZO (kg/cm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ESFUERZO CORREGIDO (kg/cm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  | 0.09 |  |  |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  | 3.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 1.26 |  |  |  | 6.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3000 |  | 0.17 |  |  |  |  |  |  | 1.42 |  |  |  | 10.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4000 |  | 0.22 |  |  |  |  |  |  | 1.84 |  |  |  | 13.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5000 |  | 0.26 |  |  |  |  |  |  | 2.18 |  |  |  | 16.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6000 |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 2.51 |  |  |  | 20.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7000 |  | 0.34 |  |  |  |  |  |  | 2.85 |  |  |  | 23.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8000 |  | 0.35 |  |  |  |  |  |  | 2.93 |  |  |  | 26.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9000 |  | 0.39 |  |  |  |  |  |  | 3.26 |  |  |  | 30.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10000 |  | 0.42 |  |  |  |  |  |  | 3.52 |  |  |  | 33.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11000 |  | 0.49 |  |  |  |  |  |  | 4.10 |  |  |  | 36.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12000 |  | 0.55 |  |  |  |  |  |  | 4.60 |  |  |  | 40.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13000 |  | 0.62 |  |  |  |  |  |  | 5.19 |  |  |  | 43.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14000 |  | 0.68 |  |  |  |  |  |  | 5.69 |  |  |  | 46.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15000 |  | 0.74 |  |  |  |  |  |  | 6.20 |  |  |  | 50.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16000 |  | 0.85 |  |  |  |  |  |  | 7.12 |  |  |  | 53.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17000 |  | 0.92 |  |  |  |  |  |  | 7.70 |  |  |  | 56.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18000 |  | 0.98 |  |  |  |  |  |  | 8.20 |  |  |  | 60.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18214 |  | 1.16 |  |  |  |  |  |  | 9.71 |  |  |  | 61.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18000 |  | 1.24 |  |  |  |  |  |  | 10.38 |  |  |  | 60.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17500 |  | 1.28 |  |  |  |  |  |  | 10.72 |  |  |  | 58.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ECUACIÓN (ESFUERZO): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X2 |  | + | 10.4240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COEF. CORRELACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R2 = 0.9802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESF. ROTURA (kg/cm2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MÓD. DE ELASTICIDAD: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117158.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ECUACIÓN CORREGIDA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X2 |  | + | 10.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabla 39: Resultados de Esfuerzo vs Deformación Unitaria de la Ladrillera 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LADRILLERA 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD. ESPÉCIMEN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M1 - L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ancho (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Largo (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÁREA (cm2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286.442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGA (kg) |  |  | DEF. (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DEF. UNIT. (*1000) |  |  |  |  | ESFUERZO (kg/cm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ESFUERZO CORREGIDO (kg/cm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.59 |  |  |  |  | 3.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  | 6.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3000 |  |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 10.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4000 |  |  | 0.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.76 |  |  |  |  | 13.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5000 |  |  | 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.26 |  |  |  |  | 17.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6000 |  |  | 0.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.59 |  |  |  |  | 20.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7000 |  |  | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.84 |  |  |  |  | 24.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8000 |  |  | 0.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.43 |  |  |  |  | 27.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9000 |  |  | 0.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.26 |  |  |  |  | 31.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10000 |  |  | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.51 |  |  |  |  | 34.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11000 |  |  | 0.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.10 |  |  |  |  | 38.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12000 |  |  | 0.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.68 |  |  |  |  | 41.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13000 |  |  | 0.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.27 |  |  |  |  | 45.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14000 |  |  | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.85 |  |  |  |  | 48.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15000 |  |  | 0.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.35 |  |  |  |  | 52.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16000 |  |  | 0.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.86 |  |  |  |  | 55.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17000 |  |  | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.19 |  |  |  |  | 59.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18000 |  |  | 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.78 |  |  |  |  | 62.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18456 |  |  | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.62 |  |  |  |  | 64.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18000 |  |  | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.03 |  |  |  |  | 62.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17500 |  |  | 1.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.87 |  |  |  |  | 61.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ECUACIÓN (ESFUERZO): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X2 |  |  |  | + |  |  |  | 10.42 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COEF. CORRELACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R2 = 0.9802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESF. ROTURA (kg/cm2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MÓD. DE ELASTICIDAD: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120404.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ECUACIÓN CORREGIDA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X2 |  |  |  | + |  |  |  | 10.42 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabla 40: Resultados de Esfuerzo vs Deformación Unitaria de la Ladrillera 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LADRILLERA 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD. ESPÉCIMEN: |  |  |  |  |  |  |  | M1 - L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ancho (mm): |  |  |  |  |  |  |  | 239.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Largo (mm): |  |  |  |  |  |  |  | 119.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÁREA (cm2): |  |  |  |  |  |  |  | 287.460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGA (kg) | DEF. (mm) |  |  |  |  |  | DEF. UNIT. (*1000) |  |  |  | ESFUERZO (kg/cm2) |  |  |  |  |  |  |  | ESFUERZO CORREGIDO (kg/cm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.83 |  |  |  | 3.48 |  |  |  |  |  |  |  | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 0.18 |  |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  | 6.96 |  |  |  |  |  |  |  | 14.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3000 | 0.23 |  |  |  |  |  | 1.92 |  |  |  | 10.44 |  |  |  |  |  |  |  | 18.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4000 | 0.29 |  |  |  |  |  | 2.42 |  |  |  | 13.91 |  |  |  |  |  |  |  | 22.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5000 | 0.33 |  |  |  |  |  | 2.75 |  |  |  | 17.39 |  |  |  |  |  |  |  | 25.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6000 | 0.37 |  |  |  |  |  | 3.09 |  |  |  | 20.87 |  |  |  |  |  |  |  | 28.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7000 | 0.45 |  |  |  |  |  | 3.75 |  |  |  | 24.35 |  |  |  |  |  |  |  | 33.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8000 | 0.51 |  |  |  |  |  | 4.25 |  |  |  | 27.83 |  |  |  |  |  |  |  | 36.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9000 | 0.59 |  |  |  |  |  | 4.92 |  |  |  | 31.31 |  |  |  |  |  |  |  | 40.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10000 | 0.64 |  |  |  |  |  | 5.34 |  |  |  | 34.79 |  |  |  |  |  |  |  | 43.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11000 | 0.67 |  |  |  |  |  | 5.59 |  |  |  | 38.27 |  |  |  |  |  |  |  | 44.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12000 | 0.73 |  |  |  |  |  | 6.09 |  |  |  | 41.74 |  |  |  |  |  |  |  | 47.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13000 | 0.78 |  |  |  |  |  | 6.51 |  |  |  | 45.22 |  |  |  |  |  |  |  | 49.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14000 | 0.85 |  |  |  |  |  | 7.09 |  |  |  | 48.70 |  |  |  |  |  |  |  | 52.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15000 | 0.89 |  |  |  |  |  | 7.42 |  |  |  | 52.18 |  |  |  |  |  |  |  | 53.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16000 | 0.96 |  |  |  |  |  | 8.01 |  |  |  | 55.66 |  |  |  |  |  |  |  | 55.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17000 | 1.07 |  |  |  |  |  | 8.92 |  |  |  | 59.14 |  |  |  |  |  |  |  | 58.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17729 | 1.27 |  |  |  |  |  | 10.59 |  |  |  | 61.67 |  |  |  |  |  |  |  | 62.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17000 | 1.36 |  |  |  |  |  | 11.34 |  |  |  | 59.14 |  |  |  |  |  |  |  | 62.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16500 | 1.45 |  |  |  |  |  | 12.09 |  |  |  | 57.40 |  |  |  |  |  |  |  | 63.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16000 | 1.52 |  |  |  |  |  | 12.68 |  |  |  | 55.66 |  |  |  |  |  |  |  | 63.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ECUACIÓN (ESFUERZO): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.43 |  |  |  |  |  |  | X2 |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | 10.42 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COEF. CORRELACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R2 = 0.9802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESF. ROTURA (kg/cm2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MÓD. DE ELASTICIDAD: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117799.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ECUACIÓN CORREGIDA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.43 |  |  |  |  |  |  | X2 |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | 10.42 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabla 41: Resultados de Esfuerzo vs Deformación Unitaria de la Ladrillera 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LADRILLERA 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD. ESPÉCIMEN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M1 - L4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ancho (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Largo (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÁREA (cm2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297.583. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGA (kg) |  |  |  |  | DEF. (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DEF. UNIT. (*1000) |  |  |  |  |  | ESFUERZO (kg/cm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ESFUERZO CORREGIDO (kg/cm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.76 |  |  |  |  |  | 3.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.26 |  |  |  |  |  | 6.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3000 |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.43 |  |  |  |  |  | 10.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4000 |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.85 |  |  |  |  |  | 13.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5000 |  |  |  |  | 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.18 |  |  |  |  |  | 16.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6000 |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.52 |  |  |  |  |  | 20.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7000 |  |  |  |  | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.85 |  |  |  |  |  | 23.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8000 |  |  |  |  | 0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.94 |  |  |  |  |  | 26.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9000 |  |  |  |  | 0.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.27 |  |  |  |  |  | 30.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10000 |  |  |  |  | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.52 |  |  |  |  |  | 33.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11000 |  |  |  |  | 0.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.11 |  |  |  |  |  | 36.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12000 |  |  |  |  | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.61 |  |  |  |  |  | 40.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13000 |  |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.20 |  |  |  |  |  | 43.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14000 |  |  |  |  | 0.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.70 |  |  |  |  |  | 47.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15000 |  |  |  |  | 0.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.21 |  |  |  |  |  | 50.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16000 |  |  |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.13 |  |  |  |  |  | 53.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17000 |  |  |  |  | 0.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.72 |  |  |  |  |  | 57.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17907 |  |  |  |  | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.22 |  |  |  |  |  | 60.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17000 |  |  |  |  | 1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.73 |  |  |  |  |  | 57.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16500 |  |  |  |  | 1.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.40 |  |  |  |  |  | 55.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16000 |  |  |  |  | 1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.74 |  |  |  |  |  | 53.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ECUACIÓN (ESFUERZO): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.43 |  |  |  |  |  |  |  | X2 |  |  |  |  | + |  |  |  | 10.42 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COEF. CORRELACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R2 = 0.9802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESF. ROTURA (kg/cm2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MÓD. DE ELASTICIDAD: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116358.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ECUACIÓN CORREGIDA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.43 |  |  |  |  |  |  |  | X2 |  |  |  |  | + |  |  |  | 10.42 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabla 42: Resultados de Esfuerzo vs Deformación Unitaria de la Ladrillera 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LADRILLERA 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD. ESPÉCIMEN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M1 - L5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ancho (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Largo (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÁREA (cm2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298.631. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGA (kg) |  |  |  | DEF. (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DEF. UNIT. (*1000) |  |  |  |  | ESFUERZO (kg/cm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ESFUERZO CORREGIDO (kg/cm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  | 3.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.26 |  |  |  |  | 6.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3000 |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.42 |  |  |  |  | 10.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4000 |  |  |  | 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.84 |  |  |  |  | 13.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5000 |  |  |  | 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.18 |  |  |  |  | 16.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6000 |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.51 |  |  |  |  | 20.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7000 |  |  |  | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.85 |  |  |  |  | 23.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8000 |  |  |  | 0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.93 |  |  |  |  | 26.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9000 |  |  |  | 0.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.26 |  |  |  |  | 30.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10000 |  |  |  | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.51 |  |  |  |  | 33.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11000 |  |  |  | 0.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.10 |  |  |  |  | 36.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12000 |  |  |  | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.60 |  |  |  |  | 40.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13000 |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.19 |  |  |  |  | 43.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14000 |  |  |  | 0.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.69 |  |  |  |  | 46.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15000 |  |  |  | 0.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.19 |  |  |  |  | 50.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16000 |  |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.11 |  |  |  |  | 53.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17000 |  |  |  | 0.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.70 |  |  |  |  | 56.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17944 |  |  |  | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.20 |  |  |  |  | 60.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17000 |  |  |  | 1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.71 |  |  |  |  | 56.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16500 |  |  |  | 1.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.38 |  |  |  |  | 55.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16000 |  |  |  | 1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.71 |  |  |  |  | 53.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ECUACIÓN (ESFUERZO): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.43 |  |  |  |  |  |  |  | X2 |  |  |  |  |  | + |  |  |  | 10.42 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | + |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COEF. CORRELACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R2 = 0.9802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESF. ROTURA (kg/cm2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MÓD. DE ELASTICIDAD: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116274.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ECUACIÓN CORREGIDA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.43 |  |  |  |  |  |  |  | X2 |  |  |  |  |  | + |  |  |  | 10.42 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | + |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabla 43: Resultados de Esfuerzo vs Deformación Unitaria de la Ladrillera 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LADRILLERA 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD. ESPÉCIMEN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M1 - L6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ancho (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Largo (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÁREA (cm2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286.502. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGA (kg) |  |  |  |  |  | DEF. (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DEF. UNIT. (*1000) |  |  |  |  |  | ESFUERZO (kg/cm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ESFUERZO CORREGIDO (kg/cm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  |  | 3.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.25 |  |  |  |  |  | 6.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3000 |  |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.42 |  |  |  |  |  | 10.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4000 |  |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.84 |  |  |  |  |  | 13.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5000 |  |  |  |  |  | 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.17 |  |  |  |  |  | 17.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6000 |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.51 |  |  |  |  |  | 20.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7000 |  |  |  |  |  | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.84 |  |  |  |  |  | 24.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8000 |  |  |  |  |  | 0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.92 |  |  |  |  |  | 27.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9000 |  |  |  |  |  | 0.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.26 |  |  |  |  |  | 31.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10000 |  |  |  |  |  | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.51 |  |  |  |  |  | 34.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11000 |  |  |  |  |  | 0.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.09 |  |  |  |  |  | 38.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12000 |  |  |  |  |  | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.59 |  |  |  |  |  | 41.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13000 |  |  |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.18 |  |  |  |  |  | 45.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14000 |  |  |  |  |  | 0.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.68 |  |  |  |  |  | 48.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15000 |  |  |  |  |  | 0.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.18 |  |  |  |  |  | 52.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16000 |  |  |  |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.10 |  |  |  |  |  | 55.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17000 |  |  |  |  |  | 0.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.68 |  |  |  |  |  | 59.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17646 |  |  |  |  |  | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.18 |  |  |  |  |  | 61.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17000 |  |  |  |  |  | 1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.69 |  |  |  |  |  | 59.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16500 |  |  |  |  |  | 1.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.35 |  |  |  |  |  | 57.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16000 |  |  |  |  |  | 1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.69 |  |  |  |  |  | 55.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ECUACIÓN (ESFUERZO): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.43 |  |  |  |  |  |  |  | X2 |  |  |  |  | + |  |  |  | 10.42 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COEF. CORRELACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R2 = 0.9802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESF. ROTURA (kg/cm2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MÓD. DE ELASTICIDAD: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117720.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ECUACIÓN CORREGIDA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.43 |  |  |  |  |  |  |  | X2 |  |  |  |  | + |  |  |  | 10.42 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabla 44: Resultados de Esfuerzo vs Deformación Unitaria de la Ladrillera 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LADRILLERA 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD. ESPÉCIMEN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M1 - L7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ancho (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Largo (mm): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÁREA (cm2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287.580. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGA (kg) |  |  |  |  |  | DEF. (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DEF. UNIT. (*1000) |  |  |  |  |  | ESFUERZO (kg/cm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ESFUERZO CORREGIDO (kg/cm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  |  | 3.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.25 |  |  |  |  |  | 6.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3000 |  |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.42 |  |  |  |  |  | 10.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4000 |  |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.83 |  |  |  |  |  | 13.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5000 |  |  |  |  |  | 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.17 |  |  |  |  |  | 17.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6000 |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.50 |  |  |  |  |  | 20.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7000 |  |  |  |  |  | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.83 |  |  |  |  |  | 24.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8000 |  |  |  |  |  | 0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.92 |  |  |  |  |  | 27.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9000 |  |  |  |  |  | 0.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.25 |  |  |  |  |  | 31.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10000 |  |  |  |  |  | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.50 |  |  |  |  |  | 34.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11000 |  |  |  |  |  | 0.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.08 |  |  |  |  |  | 38.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12000 |  |  |  |  |  | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.58 |  |  |  |  |  | 41.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13000 |  |  |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.17 |  |  |  |  |  | 45.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14000 |  |  |  |  |  | 0.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.67 |  |  |  |  |  | 48.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15000 |  |  |  |  |  | 0.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.17 |  |  |  |  |  | 52.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16000 |  |  |  |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.08 |  |  |  |  |  | 55.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17000 |  |  |  |  |  | 0.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.67 |  |  |  |  |  | 59.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17458 |  |  |  |  |  | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.17 |  |  |  |  |  | 60.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17000 |  |  |  |  |  | 1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.67 |  |  |  |  |  | 59.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16500 |  |  |  |  |  | 1.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.33 |  |  |  |  |  | 57.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16000 |  |  |  |  |  | 1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.67 |  |  |  |  |  | 55.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ECUACIÓN (ESFUERZO): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.43 |  |  |  |  |  |  |  | X2 |  |  |  |  | + |  |  |  | 10.42 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COEF. CORRELACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R2 = 0.9802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESF. ROTURA (kg/cm2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MÓD. DE ELASTICIDAD: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116871.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ECUACIÓN CORREGIDA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.43 |  |  |  |  |  |  |  | X2 |  |  |  |  | + |  |  |  | 10.42 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# CAPÍTULO IV

# ANALISIS Y DISCUCIÓN DE RESULTADOS

- Análisis de datos de la Variación de Dimensiones

En la siguiente tabla se presentan los resultados de variación dimensional respecto a las dimensiones de fabricación de los ladrillos de concreto, de las 07 ladrilleras y se compara con la clasificación de la Norma Técnica E.070, 2006.

Tabla 45: Resultados de la Variación Dimensional de las 07 Ladrilleras

| Ladrilleras | Lprom | Var | Var | Aprom | Var | Var | Hprom | Var | Var |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | (%) | (mm) | (mm) | (%) | (mm) | (mm) | (%) |
| L01 | 249.465 | 0.535 | 0.214 | 119.498 | 0.502 | 0.418 | 89.504 | 0.496 | 0.551 |
| L02 | 239.550 | 0.450 | 0.188 | 119.379 | 0.621 | 0.517 | 89.498 | 0.502 | 0.558 |
| L03 | 239.567 | 0.433 | 0.181 | 119.544 | 0.456 | 0.380 | 89.565 | 0.435 | 0.484 |
| L04 | 249.475 | 0.525 | 0.210 | 119.513 | 0.487 | 0.406 | 89.573 | 0.427 | 0.475 |
| L05 | 249.494 | 0.506 | 0.203 | 119.523 | 0.477 | 0.398 | 89.452 | 0.548 | 0.609 |
| L06 | 239.444 | 0.556 | 0.232 | 119.554 | 0.446 | 0.372 | 89.458 | 0.542 | 0.602 |
| L07 | 239.492 | 0.508 | 0.212 | 119.396 | 0.604 | 0.503 | 89.544 | 0.456 | 0.507 |

La tabla 45 Nos muestra la gran variación en las dimensiones de largo, ancho y altura de cada ladrillera. Según las dimensiones de fabricación las ladrilleras se clasifican en dos grupo:

- Grupo 01: Dimensiones de 25x12x9, las ladrilleras L01, L04 y L05

- Grupo 02: Dimensiones de 24x12x9, las ladrilleras L02, L03, L06 y L07

Para el primer grupo, la ladrillera con más variación en dos de sus dimensiones es L01, y la ladrillera con menos variación es la L06.

Para el segundo grupo, la ladrillera con más variación en dos de sus dimensiones es L05, y la ladrillera con menos variación es la L03. Sin embargo ninguna cumple con las medidas indicadas al momento de vender por el fabricante. En cuanto a la clasificación para cada ladrillera, ésta se obtuvo comparando la tabla 39 con las variaciones máximas (%) en largo, ancho y altura del ladrillo según la NTE. 070.

Figura 17: Variación dimensional en la Altura de las Ladrilleras y de la NTE. 070

Figura 18: Variación dimensional del Ancho de las Ladrilleras y de la NTE. 070

Figura 19: Variación dimensional del Longitud de las Ladrilleras y de la NTE. 070

En las figuras 17, 18 y 19 el porcentaje promedio de variación dimensional para los ladrillos de concreto de las Ladrilleras de la cuidad de Bagua Grande en el largo, ancho y alto están por debajo del porcentaje máximo permisible por lo tanto el resultado que todas las ladrilleras tienen una clasificación de sus ladrillos de TIPO V la cual indica que tienen una resistencia y durabilidad altas.

- Análisis de datos del Alabeo

Se muestra el resumen de los resultados de alabeo de los ladrillos de concreto fabricados en la ciudad de Bagua Grande de las 07 ladrilleras estudiadas y se compara con la norma E.070.

Tabla 46: Resultados del Alabeo de las 07 Ladrilleras

| Ladrillera | Alabeo promedio (mm) |  | Max promedio |
| --- | --- | --- | --- |
| L01 | Concavidad | 1.21 | 1.21 |
|  | Convexidad | 0.84 |  |
| L02 | Concavidad | 0.98 | 1.03 |
|  | Convexidad | 1.03 |  |
| L03 | Concavidad | 1.15 | 1.15 |
|  | Convexidad | 1.00 |  |
| L04 | Concavidad | 1.15 | 1.15 |
|  | Convexidad | 0.79 |  |
| L05 | Concavidad | 1.08 | 1.11 |
|  | Convexidad | 1.11 |  |
| L06 | Concavidad | 0.97 | 1.15 |
|  | Convexidad | 1.15 |  |
| L07 | Concavidad | 1.13 | 1.13 |
|  | Convexidad | 0.91 |  |

En la Tabla 46 se aprecia que las ladrilleras que presentan un mayor alabeo convexo sobre un alabeo cóncavo son L02, L05 y L06, por lo contrario las ladrilleras con mayor alabeo cóncavo sobre un alabeo convexo son L01, L03, L04 y L07.

A mayor alabeo conduce a un mayor espesor de junta; asimismo, puede disminuir la adherencia con el mortero al formarse vacíos en las zonas más alabeadas; o incluso, puede producir fallas de tracción por flexión en la unidad. (Bartolomé, 1995).

En cuanto a la clasificación para cada ladrillera, ésta se obtuvo comparando la tabla 40 con el alabeo máximo (mm) del ladrillo según la NTE. 070.

Figura 20: Alabeo de las Ladrilleras y de la NTE. 070

Como se puede apreciar en la figura 20 los promedios más desfavorables del alabeo de la L-01 es 1.21 mm, estos se clasifican como Ladrillo TIPO V debido que su alabeo máximo está por debajo de lo establecido por la Norma RNE E.070 el cual es 2mm para un ladrillo V.

- Análisis de datos de la Absorción

A continuación, se muestra el resumen los resultados de absorción de los ladrillos de concreto fabricados en la ciudad de Bagua Grande para las 07 ladrilleras estudiadas y se compara con la norma E.070.

Tabla 47: Resultados de la Absorción de las 07 Ladrilleras

| Ladrillera | Absorción promedio (%) |
| --- | --- |
| L01 | 8.18 |
| L02 | 9.37 |
| L03 | 10.17 |
| L04 | 11.54 |
| L05 | 11.16 |
| L06 | 11.27 |
| L07 | 8.72 |

En la Tabla 47, se puede interpretar, que la ladrillera con mayor promedio de absorción es L04 con 11,54%, y con la menor absorción es la L01 con 8.18%. Además que las siete ladrilleras productoras de ladrillos de concreto cumplen con la norma, porque la absorción máxima en unidades de concreto obtenida no es mayor que 12%, a lo especificado en la norma.

- Análisis de datos de la Resistencia a Compresión

Se presenta el resumen de resistencia a la compresión de los ladrillos de concreto de las siete ladrilleras estudiadas y se compara con la norma E.070.

Tabla 428: Resultados de la Resistencia a Compresión de las 07 Ladrilleras

| Ladrillera | fb (Kg/cm2) | σ | f’b (Kg/cm2) |
| --- | --- | --- | --- |
| L01 | 60.67 | 0.73 | 59.94 |
| L02 | 63.11 | 1.12 | 61.99 |
| L03 | 63.13 | 1.07 | 62.06 |
| L04 | 60.33 | 1.03 | 59.31 |
| L05 | 60.99 | 0.89 | 60.10 |
| L06 | 62.75 | 1.23 | 61.52 |
| L07 | 62.36 | 1.58 | 60.77 |

Según la Tabla 48 nos muestra que la resistencia a la compresión de las unidades de albañilería, nos muestra que la ladrillera con menos resistencia característica a compresión es la L01 con 59.94 kg/cm2, por lo contrario la ladrillera con mayor resistencia característica a compresión es la L03 con 62.06 kg/cm2, según el dato de la desviación estándar la tabla nos expresa que la ladrillera con menor índice numérico de dispersión del conjunto de ensayos en la ladrillera L01, y la ladrillera con mayor índice de dispersión del conjunto de ensayo realizados es la ladrillera L07.

Figura 21: Resistencia Característica a Compresión de las Ladrilleras y de la NTE. 070

Se observa que en la figura 21 la resistencia a la compresión (f’b) de los ladrillos de concreto de las siete ladrilleras se encuentra por encima del f’b mínimo de 50 kg/cm2 del en la clasificación Ladrillo de TIPO I.

Según las características indicadas en la Norma NTE. 070 estos ladrillos tienen una resistencia y durabilidad muy baja; son aptos para ser empleados bajo condiciones de exigencias mínimas (viviendas de 1 o 2 pisos), evitando el contacto directo con la lluvia o el suelo.

Los valores obtenidos nos señalan una baja calidad para fines estructurales; es decir, una unidad poco resistente y poco durable. Según Bartolomé (1995), el f’b también depende de la altura de la probeta, a menor altura mayor resistencia. La resistencia a compresión de la unidad es la propiedad más importantes ya que define no sólo el nivel de su calidad estructural, sino también el nivel de su resistencia a la intemperie o a cualquier otra causa de deterioro.

- Análisis del Esfuerzo vs Deformación Unitaria de las 7 Ladrillera

Tabla 49: Resultados de la Resistencia a Compresión de las 07 Ladrilleras

| Ladrillera | DEF. (mm) | ESFUERZO (kg/cm2) | ESFUERZO CORREGIDO (kg/cm2) |
| --- | --- | --- | --- |
| L01 | 1.16 | 61.01 | 60.72 |
| L02 | 1.15 | 64.43 | 60.41 |
| L03 | 1.27 | 61.67 | 62.21 |
| L04 | 0.98 | 60.17 | 56.66 |
| L05 | 0.98 | 60.09 | 56.59 |
| L06 | 0.98 | 61.59 | 56.54 |
| L07 | 0.98 | 60.71 | 56.48 |

Según la tabla 49 las ladrillera L04, L05, L06, L07, tienen la misma deformación, la ladrillera L03 tiene la máxima deformación y la ladrillera L02 tiene la más baja deformación.

# CAPÍTULO V

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Conclusiones

- Se determinó las propiedades físico – mecánico de las unidades de albañilería de concreto de la cuidad de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba Región Amazonas, de 07 ladrilleras de los sectores Visalot Bajo y San Luis con el objetivo de determinar dichas propiedades que nos pueda servir cuando se requiera utilizar en la construcción cumpliendo con la norma NTE. 0.70. Las propiedades físicas que se estudió fueron: Variabilidad dimensional, el Alabeo y la Absorción. Asimismo, también se determinó las propiedades mecánicas como son: la Resistencia a compresión.

- Se determinó las características físicas: variación dimensional, alabeo y absorción de los ladrillos de concreto fabricados en la ciudad de Bagua Grande – Amazonas, de los resultados obtenidos se concluye:

Según el Promedio Variación dimensional para los ladrillos de concreto de las siete Ladrilleras en estudio de la cuidad de Bagua Grande para el largo cuenta con un rango de variación de 0.18% a un 0.23%, para el ancho cuenta con un rango de variación de 0.37% a un 0.52% y para la altura cuenta con un rango de variación de 0.47% a un 0.61%; están por debajo del porcentaje máximo permisible de la norma siendo el mínimo un ±2% para el ladrillo TIPO V,  por lo tanto el resultado que todas las ladrilleras tienen una clasificación de sus ladrillos de TIPO V la cual indica que tienen una resistencia y durabilidad altas.

- Según el alabeo para los ladrillos de concreto de las siete Ladrilleras en estudio de la cuidad de Bagua Grande cuenta con un rango de variación de 1.03 mm a un 1.21 mm; están por debajo de máximo permisible de la norma siendo el mínimo un 2 mm para el ladrillo TIPO V, por lo tanto el resultado que todas las ladrilleras tienen una clasificación de sus ladrillos de TIPO V la cual indica que tienen una resistencia y durabilidad altas.

- Según la absorción para los ladrillos de concreto de las siete Ladrilleras en estudio de la cuidad de Bagua Grande cuenta con un rango de variación de 8.18 % a un 11.54%, están por debajo de máximo permisible de la norma porque la absorción máxima en unidades de concreto obtenida no es mayor que 12%.

- Se determinó las características mecánicas: resistencia a la compresión de los ladrillos de concreto fabricados en la ciudad de Bagua Grande– Amazonas para las siete ladrilleras en estudio, para la cual se obtuvo la resistencia característica a compresión en un rango de variación de 59.94 kg/cm2 a un 62.06 kg/cm2, los valores encontrados se encuentran por encima del f’b mínimo de 50 kg/cm2, por lo tanto obtienen una clasificación Ladrillo de TIPO I.

- Se clasifico a los ladrillos de concreto fabricados en la en la ciudad de Bagua Grande – Amazonas de acuerdo a las características físicas – mecánicas obteniendo el siguiente:

Tabla 50: Resumen de las Propiedades Físico - Mecánicas de las 07 Ladrilleras de la cuidad de Bagua Grande

| Ladrillera |  | L01 | L02 | L03 | L04 | L05 | L06 | L07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propiedades |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variación Dimensional | Largo | 249.465 mm | 239.550 mm | 239.567 mm | 249.475 mm | 249.494 mm | 239.444 mm | 239.492 mm |
|  |  | 0.214 % | 0.188 % | 0.181 % | 0.210 % | 0.203 % | 0.232 % | 0.212 % |
|  | Ancho | 119.498 mm | 119.379 mm | 119.544 mm | 119.513 mm | 119.523 mm | 119.554 mm | 119.396 mm |
|  |  | 0.418 % | 0.517 % | 0.380 % | 0.406 % | 0.398 % | 0.372 % | 0.503 % |
|  | Altura | 89.504 mm | 89.498 mm | 89.565 mm | 89.573 mm | 89.452 mm | 89.458 mm | 89.544 mm |
|  |  | 0.551 % | 0.558 % | 0.484 % | 0.475 % | 0.609 % | 0.602 % | 0.507 % |
| Alabeo | Cóncavo | 1.213 mm | 0.975 mm | 1.154 mm | 1.154 mm | 1.075 mm | 0.970 mm | 1.133 mm |
|  | Convexo | 0.842 mm | 1.025 mm | 1.004 mm | 0.792 mm | 1.113 mm | 1.150 mm | 0.908 mm |
| Absorción |  | 7.479 % | 9.368 % | 10.170 % | 11.536 % | 11.162 % | 11.271 % | 8.724 % |
| Resistencia Característica a Compresión |  | 59.94 kg/cm2 | 61.99 kg/cm2 | 62.06 kg/cm2 | 59.31 kg/cm2 | 60.10 kg/cm2 | 61.52 kg/cm2 | 60.77 kg/cm2 |
| CLASIFICACIÓN SEGÚN LA NTE. 0.70 |  | TIPO I | TIPO I | TIPO I | TIPO I | TIPO I | TIPO I | TIPO I |

Se concluye que cumple con el TIPO I de la noma NTE. 070, siendo este un tipo de ladrillo con una resistencia y durabilidad muy baja; son aptos para ser empleados bajo condiciones de exigencias mínimas (viviendas de 1 o 2 pisos), evitando el contacto directo con la lluvia o el suelo.

## Recomendaciones

  - Se recomienda continuar realizando estudios de las propiedades físico-mecánicas de las unidades de ladrillo producidas en las ladrilleras de la localidad de Bagua grande, para determinar el tipo de ladrillo producido.

  - Se recomienda que las ladrilleras mejoren su proceso de producción usando mayor tecnología, para así lograr una unidad de ladrillo de acuerdo con la norma técnica y a la demanda de la cuidad.

  - Se recomienda utilizar una mesa vibratoria para aumentar el consolidado de la unidad y así incrementar su resistencia. El vibrado se debe realizar por capas hasta que se forme una película de agua en la superficie.

  - Se recomienda usar agregados con granulometría continua a fin de obtener superficies de texturas fina, tratando de utilizar una combinación de agregado con el mayor tamaño máximo, con lo que se puede obtener una reducción en el contenido del cemento para las especificaciones exigidas.

  - Se recomienda el uso de los ladrillos de concreto en construcciones que soliciten requerimientos acústicos y térmicos, debido a las buenas características que estos poseen.

# REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

  - Cárdenas 2012. Políticas públicas sobre la producción de ladrillo en México para mitigar el impacto ambiental. En: INE Memorias del Taller sobre políticas públicas para Mitigar Impacto Ambiental de Ladrilleras Artesanales (Sesión II b. Políticas Públicas sobre producción de ladrillo). Guanajuato, México [diapositivas de PowerPoint]. 24 diapositivas, color (en línea), consultado 24 ene 2013.

  - Daniel Quiun, 2010, “Criterios para construcciones de ladrillo más seguras”, Perú.

  - D. Rosa Aguirre, 2004, “evaluación de las características estructurales de la albañilería producidas con unidades fabricadas en la Región Central de Junín”. Tesis para optar el Grado Académico de Magister en Ingeniería Civil, Pontifica Universidad Católica del Perú.

  - Ficha de datos de seguridad. CNP PM NF (cemento prompt natural), VICAT (2002).

  - Gomà, (Fernando 1979)( cemento).

  - Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET, 2009. Riesgos geológicos en la región Amazonas - [Boletín C 39].

  - Jorge Mosqueira y Marino Díaz, 1984, “Ensayos de albañilería utilizando ladrillos de arcilla cosida”, Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Civil, Universidad Nacional de Cajamarca, Perú.

  - Katherine Fernández, 2010, “Estudio de la influencia del Tipo de Arcilla en las Características Técnicas del Ladrillo Santa Bárbara – Cajamarca”. Tesis para optar el Grado Académico de Maestro en Ciencias, Universidad Nacional de Cajamarca, Perú.

  - Laboratorio De Ensayo De Materiales – FIC – UNI Tecnología del concreto para Residentes, Supervisores y Proyectistas.

  - La Naturaleza Del Concreto Héctor Gallegos.

  - Naturaleza Y Materiales Del Concreto Enrique Rivva López - ACI PERU

  - Norma Técnica E.070 – ALBAÑILERIA.

  - Oficemen (España) (ed.). «Producción histórica de cemento en España. Datos de la asociación Oficemen.».

  - Peña Herrera, E. 2010, Fabricacion de Bloques de Concreto con una Mesa Vibradora. Tesis ing, Civil, UNI.

  - PRAL (Programa Regional de Aire Limpio). Guía de Buenas Prácticas para Ladrilleras Artesanales Perú 2010 (en línea), consultado 25 ene 2013. Disponible http://www.redladrilleras.net/guia-de-buenas-practicas-ladrilleras-artesanales.pdf

  - Proyecto de Investigación científica- Vieytes (2004), Estrada (1994); Ruíz-Rosado (2006).

  - RNE (REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES) 2006, Ministerio de Vivienda. El peruano martes 23 de mayo de 2006NORMA E.070 ALBAÑILERÍA Perú (en línea).

# PANEL FOTOGRAFICO

LADRILLERA 01. VISALOT BAJO				LADRILLERA 01. VISALOT BAJO

COMPACTACION MANUAL 				AREA DE SECADO

LADRILLERA 01. VISALOT BAJO				LADRILLERA 01. VISALOT BAJO

LAS MIDAS SE HACEN EN BUGIS 			SE ALMACENAN AL AIRE LIBRE

LADRRILLERA 2 SAN LUIS				LADRRILLERA 3 SAN LUIS

ALMACENAMIENTO AL AIRE LIBRE			ALMACENAMIENTO AL AIRE LIBRE

LADRRILLERA 4 SAN LUIS				LADRRILLERA 5 SAN LUIS

ALMACENAMIENTO AL AIRE LIBRE			COMPACTADO MANUAL EN EL MOLDE

LADRRILLERA 5 SAN LUIS				LADRRILLERA 5 SAN LUIS

AREA DE SECADO					AREA DE ALMACENAMIENTO AL AIRE LIBRE

LADRRILLERA 6 SAN LUIS				LADRRILLERA 6 SAN LUIS

ELABORACION UY AREA DE SECADO			AREA DE ALMACENAMIENTO AL AIRE LIBRE

CANTERA 1	SAN LUIS				CANTERA 02 SAN LUIS

CANTERA 03 SECTOR LA QUINTA

COMPRESION SIMPLE DEL LADRILLO 			COMPRESION SIMPLE

RUPTURA DE LA MUESTRA				RUPTURA DE LA MUESTRA

SE MUESTRA LOS PUNTOS DE RUPTURA		SE MUESTRA LOS PUNTOS DE RUPTURA

UNIDAD DE LA MUESTRA ENRASADO			LA FUERZA A LA COMPRESIÓN EN NEWTON