UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL PAVIMENTO RÍGIDO EN EL JIRÓN YAHUAR HUACA DEL DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA- CAJAMARCA 2018.

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

INGENIERO CIVIL

PRESENTADO POR EL BACHILLER:

LODAR CASTOPE GONZALES

ASESOR:

ING. WILLIAM PRÓSPERO QUIROZ GONZÁLES.

BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - PERÚ

2019

COPYRIGHT © 2019by

CASTOPE GONZALES LODAR

Todos los derechos reservados.

# AGRADECIMIENTO.

A Dios y a Mí familia, por su gran apoyo incondicional, para lograr este pequeño paso en mi vida profesional.

Al ingeniero William Próspero Quiroz Gonzáles, por su gran apoyo para culminar el presente trabajo.

Finalmente, a los amigos incondicionales de la empresa INKA WIÑAY.S.A.C. que me brindaron todo su apoyo durante el desarrollo del presente trabajo.

Castope Gonzales, Lodar

# DEDICATORIA

A mis padres, Pablo Castope, Natividad Gonzales por sus consejos y completo apoyo durante toda mi carrera universitaria y en mi vida.

Castope Gonzales, Lodar

ÍNDICE

AGRADECIMIENTO.	ii

DEDICATORIA	iii

ÍNDICE DE FIGURAS	vi

ÍNDICE DE TABLAS.	ix

RESUMEN.	xi

ABSTRACT	xii

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN.	1

1.1.	Planteamiento del problema.	1

1.2.	Formulación del problema.	2

1.3.	Hipótesis de la investigación.	2

1.4.	Justificación de la investigación.	2

1.5.	Alcances o delimitaciones de la investigación.	2

1.6.	Limitaciones.	3

1.7.	Objetivos.	3

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO.	4

2.1.	Antecedentes teóricos.	4

2.1.1.	Antecedentes internacionales.	4

2.1.2.	Antecedentes nacionales.	5

2.1.3.	Antecedentes locales.	5

2.2.	Bases teóricas.	6

2.2.1.	Definición de pavimento.	6

2.2.2.	Tipos de pavimentos.	7

2.2.2.1.	Elementos del pavimento rígido.	9

2.2.3.	Fallas en pavimentos rígidos.	10

2.2.4.	Definición de niveles de severidad de fallas	10

2.2.5.	Tipos de fallas en pavimentos de concreto	11

2.2.6.	Evaluación de pavimentos.	31

2.2.7.	Método de evaluación del PCI.	33

2.2.7.1.	Procedimiento de evaluación de la condición del pavimento rígido por el método PCI.	35

2.2.7.2.	Mantenimiento y rehabilitación.	39

2.3.	Definición de términos básicos.	40

CAPÍTULO III. MATERIALES Y MÉTODOS.	42

3.1.	Ubicación de la zona de estudio.	42

3.1.1.	Ubicación política.	43

3.1.2.	Ubicación geográfica.	43

3.2.	Tiempo en que se realizó la investigación.	43

3.3.	Materiales e instrumentos.	43

3.4.	Datos de la vía a analizar.	44

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.	45

4.1.	Resultados.	45

A.	Cálculo de las unidades de muestreo.	45

B.	Selección de las unidades de muestreo.	45

C.	Evaluación del pavimento de cada una de las unidades de muestreo.	46

C.	Cálculo del PCI de las unidades de muestreo.	93

D.	Fallas más frecuentes encontradas en las unidades de muestreo.	95

E.	Determinación del valor del PCI del jirón Yahuar Huaca del distrito de Baños del Inca.	96

4.2.	Propuesta de intervención.	97

4.2.1.	Matriz de intervención.	98

4.3.	Discusión	102

4.4.	Contrastación de hipótesis.	102

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.	103

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.	104

ANEXOS	106

# ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Sección de pavimento flexible.	7

Figura 2. Sección del pavimento rígido.	8

Figura 3. Esquema de los elementos que conforman un pavimento flexible y pavimento rígido	8

Figura 4. Esquema del comportamiento de pavimentos.	8

Figura 5. Elementos del pavimento rígido.	9

Figura 6. De izquierda a derecha, pandeo de baja, media y alta severidad.	12

Figura 7.  De izquierda a derecha, fisura de esquina de baja, media y alta severidad.	13

Figura 8. De izquierda a derecha, falla por losa dividida de baja, media y alta severidad.	14

Figura 9. De izquierda a derecha, falla por escalonamiento de baja, media y alta severidad.	16

Figura 10. De izquierda a derecha, deterioro de junta de baja, media y alta severidad.	17

Figura 11. De izquierda a derecha, falla por desnivel carril-berma de baja, media y alta severidad.	18

Figura 12. De izquierda a derecha, grietas lineales de baja, media y alta severidad.	19

Figura 13. De izquierda a derecha, parcheo grande de baja, media y alta severidad.	21

Figura 14. De izquierda a derecha, parcheo pequeño de baja, media y alta severidad.	22

Figura 15. Pulimento de agregados.	23

Figura 16. Popouts.	24

Figura 17. Manifestaciones de falla por bombeo.	25

Figura 18. De izquierda a derecha, falla por punzonamiento, de baja, media y alta severidad.	26

Figura 19. De izquierda a derecha, mapa de grietas de baja, media y alta severidad.	27

Figura 20.  Fisuras de contracción.	28

Figura 21. De izquierda a derecha, descascaramiento de esquina de baja, media y alta severidad.	29

Figura 22. De izquierda a derecha, descascaramiento de junta de baja, media y alta severidad.	30

Figura 23. Zonas de mantenimiento según valor PCI.	40

Figura 24. Punto inicial y final del tramo en estudio.	42

Figura 25. Densidad de cada una de las fallas de S-01.	54

Figura 26. Densidades de las fallas más influyentes en la S-01	54

Figura. 27. Densidad de cada una de las fallas de S-03.	56

Figura 28. Densidades de las fallas más influyentes en la S-03	56

Figura 29. Densidad de cada una de las fallas de S-05.	58

Figura. 30 Densidades de las fallas más influyentes en la S-05.	58

Figura 31. Densidad de cada una de las fallas de S-07.	60

Figura 32. Densidades de las fallas más influyentes en la S-07	60

Figura 33. Densidad de cada una de las fallas de S-09.	62

Figura 34. Densidades de las fallas más influyentes en la S-09.	62

Figura 35. Densidad de cada una de las fallas de S-11.	64

Figura 36. Densidades de las fallas más influyentes en la S-11.	64

Figura 37. Densidad de cada una de las fallas de S-13.	66

Figura 38. Densidades de las fallas más influyentes en la S-13	66

Figura 39. Densidad de cada una de las fallas de S-15.	68

Figura 40. Densidades de las fallas más influyentes en la S-15.	68

Figura 41. Densidad de cada una de las fallas de S-17.	70

Figura 42. Densidades de las fallas más influyentes en la S-17.	70

Figura 43. Densidad de cada una de las fallas de S-19.	72

Figura 44. Densidades de las fallas más influyentes en la S-19.	72

Figura 45. Densidad de cada una de las fallas de S-21.	74

Figura 46. Densidades de las fallas más influyentes en la S-21.	74

Figura 47. Densidad de cada una de las fallas de S-23.	76

Figura 48. Densidades de las fallas más influyentes en la S-23.	76

Figura. 49. Densidad de cada una de las fallas de S-25.	78

Figura 50. Densidades de las fallas más influyentes en la S-25.	78

Figura 51. Densidad de cada una de las fallas de S-27.	80

Figura 52. Densidades de las fallas más influyentes en la S-27.	80

Figura 53. Densidad de cada una de las fallas de S-29.	82

Figura 54. Densidades de las fallas más influyentes en la S-29.	82

Figura 55. Densidad de cada una de las fallas de S-31.	84

Figura 56. Densidades de las fallas más influyentes en la S-31.	84

Figura 57. Densidad de cada una de las fallas de S-33.	86

Figura 58. Densidades de las fallas más influyentes en la S-33.	86

Figura 59. Densidad de cada una de las fallas de S-35.	88

Figura 60. Densidades de las fallas más influyentes en la S-35.	88

Figura 61. Densidad de cada una de las fallas de S-37.	90

Figura 62. Densidades de las fallas más influyentes en la S-37.	90

Figura 63. Densidad de cada una de las fallas de S-39.	92

Figura 64. Densidades de las fallas más influyentes en la S-39.	92

Figura 65. Fallas que afectan más la vía.	94

Figura 66. Porcentaje de los estados de la vía.	95

Figura 67. Fallas más frecuentes.	96

# ÍNDICE DE TABLAS.

Tabla 1. Niveles de severidad para losa dividida.	14

Tabla 2. Niveles de severidad para falla por escalonamiento.	15

Tabla 3. Niveles de severidad para fallas por punzonamiento	26

Tabla 4. Niveles de severidad para los descascaramientos de esquina.	29

Tabla 5. Niveles de severidad del descascaramiento de junta.	30

Tabla 6. Listado de fallas en pavimentos de concreto	31

Tabla 7. Rangos de calificación del PCI.	34

Tabla 8. Intervención en base al rango PCI.	35

Tabla 9. Coordenadas UTM de los puntos de inicio y fin de la vía analizada.	42

Tabla 10. Características del tramo Cruce Shaullo Llacanora – Plazuela el Inca	44

Tabla 11. Unidades de muestra a evaluar.	46

Tabla 12. Fallas encontradas en S-01	53

Tabla 13. Fallas encontradas en S-03.	55

Tabla 14. Fallas encontradas en S-05.	57

Tabla 15. Fallas encontradas en S-07.	59

Tabla 16. Fallas encontradas en S-09.	61

Tabla 17. Fallas encontradas en S-11.	63

Tabla 18. Fallas encontradas en S-13.	65

Tabla 19. Fallas encontradas en S-15.	67

Tabla 20. Fallas encontradas en S-17.	69

Tabla 21. Fallas encontradas en S-19.	71

Tabla 22. Fallas encontradas en S-21.	73

Tabla 23. Fallas encontradas en S-23.	75

Tabla 24. Fallas encontradas en S-25.	77

Tabla 25. Fallas encontradas en S-27.	79

Tabla 26. Fallas encontradas en S-29.	81

Tabla 27. Fallas encontradas en S-31.	83

Tabla 28. Fallas encontradas en S-33.	85

Tabla 29. Fallas encontradas en S-35.	87

Tabla 30. Fallas encontradas en S-37.	89

Tabla 31. Fallas encontradas en S-39.	91

Tabla 32. Daños y severidad en cada unidad de muestreo.	93

Tabla 33. Fallas más frecuentes en las unidades de muestreo.	95

Tabla 34. Determinación del valor del PCI.	97

Tabla 35. Matriz de alternativas de solución.	99

# RESUMEN.

Las calzadas del distrito de Baños del Inca, por las cargas repetidas del tránsito, factores ambientales, deficiencias constructivas o combinación de estos, se van deteriorando. Ante la necesidad de conservar en buen estado estos pavimentos, es necesario determinar cuál es el estado del pavimento, fallas más comunes que afectan la durabilidad de los mismos. El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo determinar el estado actual del pavimento rígido en el jirón Yahuar Huaca, aplicando la metodología del Índice de Condición del Pavimento (PCI). La evaluación se realizó usando hojas de registro, basado en la norma ASTM D6433-07, se identificó la clase, severidad y cantidad de fallas en las unidades de muestra seleccionadas; de esta manera se concluyó que los tipos de fallas que afectan más al jirón Yahuar Huaca son pulimiento de agregados 28.48%, grietas de esquina 19.41%, grietas transversales y/o diagonales 16.88%, grietas de retracción 16.46%, parches y descascaramiento de juntas 5.59%, descascaramiento de esquina 4.01% y parche grande deteriorado 3.80%, que nos resultó un pavimento en estado BUENO, con un PCI ponderado igual a 65.56%.

Palabras claves: pavimento rígido, fallas, severidad, índice de condición del pavimento.

# ABSTRACT

The roads of the district of Baños del Inca, due to repeated traffic loads, environmental factors, building deficiencies or a combination thereof, are deteriorating. Given the need to keep these pavements in good condition, it is necessary to determine the state of the pavement, most common faults that affect their durability. The objective of this research work was to determine the current state of the rigid pavement in the Yahuar Huaca shred by applying the Pavement Condition Index (PCI) methodology. The evaluation was performed using record sheets, based on the ASTM D6433-07 standard, the class, severity and number of failures in the selected sample units were identified; in this way it is concluded that the types of faults that most affect the Yahuar Huaca shred are aggregate polishing 28.48%, corner cracks 19.41%, transversal and / or diagonal cracks 16.88%, shrinkage cracks 16.46%, patches and joint dehiding 5.59%, corner peeling 4.01% and large patch deteriorated 3.80%, which is a pavement in GOOD condition, with a PCI weighted equal to 65.56%.

Keywords: rigid pavement, faults, severity, pavement condition index.

# CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN.

El desarrollo económico de un país, región, provincia o distrito depende en gran parte del buen estado en que se encuentren sus vías de comunicación ya que los vehículos ahorraran tiempo y gasolina en el transporte de personas, productos agrícolas, ganaderos, textiles y otros.

El pavimento de una vía, debe estar en óptimas condiciones para que los usuarios transiten con seguridad y estén libres de daños o accidentes.

Por esto; en el presente trabajo de investigación se realizó la evaluación del estado actual del pavimento rígido en el jirón Yahuar Huaca del distrito de Baños del Inca, utilizando la metodología del índice de condición de pavimento (PCI ), que constituye la herramienta más completa para la evaluación y calificación de pavimentos, flexibles y rígidos, dentro de los modelos de gestión vial disponibles en la actualidad.

## Planteamiento del problema.

En la actualidad, uno de los problemas más serios que tiene el distrito de Baños del Inca, es el mal estado de sus pavimentos. Cualquiera que sea el tipo de pavimento; ya sea rígido, flexible o mixto.

El jirón Yahuar Huaca del distrito de Baños del Inca, presenta un pavimento rígido; el cual debe prestar un buen servicio de confort y seguridad a los usuarios; sin embargo, en los últimos años la superficie de rodadura de este jirón se viene deteriorando permanentemente, trayendo como consecuencia dificultad en el tránsito.

El deterioro del pavimento de este jirón se debe a diferentes factores como cargas repetidas de tránsito, factores ambientales, deficiencias constructivas o combinación de estos factores.

1

En la superficie de rodadura de este pavimento es común encontrar grietas, parches, pulimiento de agregados, descascaramiento de juntas entre otros. En las grietas y deterioros de juntas del pavimento se acumula suelo o roca, que en épocas de lluvia permite la infiltración de agua de forma importante causando asentamientos de la losa, así como, la aparición de los diferentes tipos de grietas en tiempos cálidos por la incompresibilidad de estos materiales, que no permiten la expansión o contracción de la losa del pavimento.

Pero el principal problema consiste en que no se lleva a cabo un mantenimiento adecuado de la vía, es decir, no se evalúa el comportamiento del pavimento con el paso del tiempo y sólo se interviene cuando el deterioro del pavimento es grave.

## Formulación del problema.

¿Cuál es el estado actual del pavimento rígido en el jirón Yahuar Huaca, de la cuadra 10 a la 20 del distrito de Baños del Inca – Cajamarca 2018?

## Hipótesis de la investigación.

El estado actual del pavimento rígido en el jirón. Yahuar Huaca del distrito de Baños del Inca, es Regular, según el método PCI (Pavement Condition Index).

## Justificación de la investigación.

La presente investigación se justifica por la necesidad de conocer el estado actual del pavimento rígido del jirón Yahuar Huaca del distrito de Baños del Inca, utilizando el método índice de la condición del pavimento (PCI), de forma tal de encontrar la cantidad de deterioros y fallas que presenta la vía en estudio. Con esta investigación se podrá identificar la técnica adecuada para su recuperación y respectivo mantenimiento.

La investigación servirá de referencia o base para futuras investigaciones sobre el estado de los pavimentos de concreto, para obtención del índice de condición de un pavimento rígido.

## Alcances o delimitaciones de la investigación.

El tramo en estudio, es el pavimento rígido comprendido entre el Cruce Shaullo Llacanora y plazuela el Inca, correspondiente al jirón Yahuar Huaca, del distrito de Baños del Inca, en la provincia Cajamarca y departamento Cajamarca. Se tomó como punto inicial la cuadra 10 y como punto final la cuadra 20 de este jirón.

## Limitaciones.

El desarrollo de la presente investigación tuvo las siguientes dificultades.

- Dificultad para la toma de datos en horas punta; por el tránsito vehicular.

- La falta de datos estadísticos de la vía en estudio para utilizar la desviación estándar real en vez de la del PCI, para pavimentos rígidos.

## Objetivos.

- Objetivo general.

Evaluar el estado actual del pavimento rígido en el jirón Yahuar Huaca del distrito de Baños del Inca – Cajamarca 2018.

- Objetivos específicos.

- Determinar las fallas existentes en el jirón Yahuar Huaca del distrito de Baños del Inca.

- Determinar el índice de condición del pavimento en el jirón Yahuar Huaca del distrito de Baños del Inca, de la cuadra 10 a la cuadra 20.

- De acuerdo al resultado del PCI, recomendar acciones a ejecutar en la superficie de rodadura en estudio con el fin de garantizar la vida útil de la estructura del pavimento y optimizar recursos.

La presente tesis se desarrolló en cinco capítulos.

El Capítulo I, contiene el planteamiento del problema, la Justificación de la Investigación, los Alcances de la Investigación y sus objetivos. El Capítulo II, contiene los antecedentes teóricos de la investigación, bases teóricas y definición de términos básicos. El Capítulo III, se brinda la ubicación geográfica donde se realizó la investigación, se describe el procedimiento de la metodología PCI, el análisis de datos y la presentación de resultados. El Capítulo IV, contiene, análisis y discusión de resultados. Se describe, explica y discute los resultados de la investigación presentados en el capítulo III. El Capítulo V, contiene las conclusiones y recomendaciones.

# CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO.

## Antecedentes teóricos.

### Antecedentes internacionales.

Rodríguez M. (2013), desarrolló una tesis cuyo objetivo fue evaluar el estado físico de la superficie de la carretera de concreto hidráulico mediante la metodología del PCI (Pavement Condition Index).

En la carretera de concreto hidráulico elegida para el estudio, los deterioros encontrados en el tramo de muestra de 6.5km longitud (según el PCI), ubicado entre puerto Sandino y el Empalme presentó 12 tipos de deterioros. Los daños registrados fueron: descascaramiento de juntas, escalonamientos, popoust, descascaramiento de esquina, grietas transversales y longitudinales, grietas de esquina, grietas de contracción, pulimiento de agregados, escalonamiento entre carril y losas divididas.

En la investigación, se concluyó que los deterioros encontrados el pavimento en estudio se debe a las cargas repetidas del tránsito y a la falta de mantenimiento de esta vía.

Tóala J. (2011), en su trabajo de investigación tuvo como objetivo, evaluar el estado superficial del pavimento de hormigón hidráulico. Los resultados del análisis, se ajustaron a los datos obtenidos en la investigación de campo, tomando como base los fundamentos que enuncia la norma ASTM D6433 recomendadas para realizar un PCI. Se manifestó cinco tipos de fallas, siendo el más acentuado las grietas de esquina con severidad baja, luego le siguen las fallas de grietas lineales con severidad baja, los demás tipos de fallas que se presentan son mínimos, pero no dejan de ser importantes para su mantenimiento futuro. De acuerdo a las fichas de evaluación se apreció que la mayoría de fallas son fisuras longitudinales, transversales y fisuras en bloque, en los niveles leve.

Se identificó muestras con deterioros homogéneos en el pavimento en estudio y con ellas se recomendó las medidas correctivas a nivel de Mantenimiento.

### Antecedentes nacionales.

Menacho T. (2014), en su trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar y evaluar las patologías del concreto en el pavimento rígido de las calles del distrito de Pariacoto, provincia de Huaraz, región de Ancash. Obteniendo como resultado un PCI = 60%, estado bueno.

Las principales fallas encontradas en la vía en estudio fueron; grietas lineales 29.09%, daño de sello de junta 21.36%, losa dividida 15.23%, pulimiento de agregados 12.27%, grietas de esquina 10.45%, popoust 7.95%, parche pequeño 2.73% y descascaramiento de esquina 0.91%.

De acuerdo al análisis que se realizó, para la vía en estudio se recomendó un mantenimiento rutinario.

Camposano JE. (2012), en su trabajo de investigación buscó determinar y evaluar las fallas del pavimento rígido, debido a las cargas de tránsito y proceso constructivo incorrecto, la cual se encuentra en la Av. 24 de junio del departamento de Huancayo en el que se concluyó que los principales factores de para el deterioro de los pavimentos fueron condiciones climáticas, cargas de tránsito, materiales de baja calidad y una base inestable.

Las principales fallas encontradas el en la vía en estudio fueron, abultamiento, hundimiento, corrugación, grietas de borde, grietas longitudinales, parcheo, pulimiento de agregados, huecos, ahuellamientos, desprendimiento de agregados.

### Antecedentes locales.

Sánchez M, CM. (2018), desarrolló un trabajo de investigación en la ciudad de Cajamarca, donde se aplicó la metodología PCI para determinar identificar las fallas existentes y cuantificar su estado del pavimento.

Las fallas más frecuentes encontradas fueron: pulimiento de superficie, descascaramiento de juntas, parche grande deteriorado y descascaramiento de esquina, con porcentajes de 48%, 18%, 15% y 7% respectivamente. Un 52% de las fallas por parche grande deteriorado fueron provocadas por la rotura de las losas en el proceso de reposición de instalaciones públicas después de la puesta en operación de la vía. Así mismo, se determinó el nivel de incidencia de las patologías del concreto con respecto a las 54 unidades de muestra inspeccionadas, las patologías más incidentes fueron: el pulimiento de superficie en 60.4%, descascaramiento de juntas en 23.2% y parches grandes deteriorados en 18.7%.

En el cálculo del PCI se identificó el tipo de daño, su severidad y la cantidad o densidad del mismo, llegándose a la conclusión de que la condición del pavimento es muy buena, con un PCI ponderado de 81.3, y las fallas encontradas son del tipo funcional.

Ortiz M, EJ. (2018), en su investigación tuvo como objetivo principal determinar el estado de conservación de la carretera Baños del Inca Llacanora. Así mismo identificar los diferentes tipos de daños determinados para los métodos de evaluación con PCI.

Se realizó el análisis de la carretera en mención la cual se dividió en 135 muestras.

En el método PCI se obtuvo como resultados que un 84.44% de las muestras se encuentran en estado EXCELENTE.

Para este resultado de PCI obtenido en el estudio se recomendó un mantenimiento rutinario menor, para conservar en buen estado la superficie de rodadura de la calzada de esta importante vía.

## Bases teóricas.

### Definición de pavimento.

Un pavimento es una estructura que descansa sobre el terreno de fundación (subrasante), conformado por capas de materiales de diferentes calidades cuyos espesores están dados de acuerdo al diseño del proyecto y construido con la finalidad de soportar cargas estáticas y móviles en su tiempo de vida útil. Los pavimentos se clasifican básicamente en pavimentos asfálticos e hidráulicos y se diferencian en cómo están conformados cada uno y como se distribuyen las cargas sobre ellos. (Huamán Guerrero, 2013).

### Tipos de pavimentos.

Las siguientes definiciones han sido tomadas de Monsalve I, Giraldo I, maya J, (2012).

- El pavimento flexible.

Este tipo de pavimentos están formados por una carpeta bituminosa apoyada generalmente sobre dos capas no rígidas, la base y la subbase. No obstante, puede prescindirse de cualquiera de estas dependencias de las necesidades particulares de cada obra.

Figura 1. Sección de pavimento flexible.

Fuente: elaboración propia

- El pavimento rígido.

Son aquellos que fundamentalmente están constituidos por una losa de concreto hidráulico, apoyada sobre la subrasante o sobre una capa, de material seleccionado, la cual se denomina subbase del pavimento rígido. Debido a la alta rigidez del concreto hidráulico, así como de su elevado coeficiente de elasticidad, la distribución de los esfuerzos se produce en una zona muy amplia. Además, como el concreto es capaz de resistir, en ciertos grados, esfuerzos a la tensión, el comportamiento de un pavimento rígido es suficientemente satisfactorio aun cuando existan zonas débiles en la subrasante. La capacidad estructural de un pavimento rígido depende de la resistencia de las losas y, por lo tanto, el apoyo de las capas subyacentes ejerce poca influencia en el diseño del espesor del pavimento.

Figura 2. Sección del pavimento rígido.

Fuente: elaboración propia

Figura 3. Esquema de los elementos que conforman un pavimento flexible y pavimento rígido

Fuente: recuperado de chirinos, EC. 2015, pág. 3

Figura 4. Esquema del comportamiento de pavimentos.

Fuente: recuperado del capítulo I método AASHTO 93 para el diseño de pavimentos rígidos, pág. 4

### Elementos del pavimento rígido.

El método AASHTO 93 señala que los elementos que conforman un pavimento rígido son: subrasante, subbase y la losa de concreto.

- Subrasante. La subrasante es el soporte natural, preparado y compactado, en la cual se puede construir un pavimento. La función de la subrasante es dar un apoyo razonablemente uniforme, sin cambios bruscos en el valor soporte, es decir, mucho más importante es que la subrasante brinde un apoyo estable a que tenga una alta capacidad de soporte.

Figura 5. Elementos del pavimento rígido.

Fuente: Duravía 2013

- Subbase. La capa de subbase es la porción de la estructura del pavimento rígido, que se encuentra entre la subrasante y la losa rígida. Consiste de una o más capas compactas de material granular o estabilizado; la función principal de la subbase es prevenir el bombeo de los suelos de granos finos. La subbase es obligatoria cuando la combinación de suelos, agua, y tráfico pueden generar el bombeo. Tales condiciones se presentan con frecuencia en el diseño de pavimentos para vías principales y de tránsito pesado.

Entre otras funciones que debe cumplir son:

  - Proporcionar uniformidad, estabilidad y soporte uniforme.

  - Incrementar el módulo (K) de reacción de la subrasante.

  - Minimizar los efectos dañinos de la acción de las heladas.

  - Proveer drenaje cuando sea necesario.

  - Proporcionar una plataforma de trabajo para los equipos de construcción.

- Losa.

La losa es de concreto de cemento portland. El factor mínimo de cemento debe determinarse en base a ensayos de laboratorio y por experiencia previas de resistencia y durabilidad. Se deberá usar concreto con aire incorporado donde sea necesario proporcionar resistencia al deterioro superficial debido al hielo-deshielo, a las sales o para mejorar la trabajabilidad de la mezcla.

### Fallas en pavimentos rígidos.

Se entiende por fallas, a los daños que puede presentar un pavimento que disminuye su funcionalidad y serviciabilidad del mismo. De acuerdo con la norma ASTM D6433-03, las fallas pueden ser definidas como “indicadores externos del deterioro del pavimento, causado por las cargas, factores ambientales, deficiencias constructivas, o una combinación de éstas.”

Las fallas pueden clasificarse en:

- Fallas funcionales: son aquellas que afectan funciones iniciales de diseño, relacionadas con la transitabilidad, y, por ende, con la superficie de rodadura, la estética y la seguridad del pavimento. En su mayoría pueden detectarse por simple inspección visual.

- Fallas estructurales: son de mayor gravedad puesto que involucran daños en el paquete estructural del pavimento, afectando el comportamiento del mismo frente a las cargas externas. Aunque pueden detectarse por simple inspección, por lo general es necesario realizar ensayos destructivos o no destructivos en el pavimento.

### Definición de niveles de severidad de fallas

Para establecer el nivel de severidad de las fallas en una vía, debe tomarse en cuenta la calidad del tránsito en la misma. De acuerdo con la norma ASTM D6433-03, existen tres grados de severidad de fallas: Low (Bajo), Medium (Medio) y High (Alto), para los cuales se utilizará la nomenclatura L, M y H respectivamente. Vásquez Varela (2002). en el Manual “Pavement Condition Index” (PCI) para pavimentos asfálticos y de concreto”, define estos tres niveles de la siguiente forma:

L: Nivel en el cual se perciben vibraciones en el vehículo, pero no es necesaria una reducción de velocidad. Los abultamientos o hundimientos individuales causan un ligero rebote del vehículo, pero en general no hay problemas de seguridad o comodidad.

M: Nivel en que las vibraciones percibidas en el vehículo son significativas. Los abultamientos o hundimientos generan un mayor rebote. Para mejorar la comodidad y seguridad, se torna necesario reducir un poco la velocidad.

H: Nivel en el cual las vibraciones en el vehículo son tan excesivas que debe reducirse la velocidad de forma considerable. Los abultamientos o hundimientos individuales causan un excesivo rebote del vehículo, creando una incomodidad importante o un alto potencial de peligro o daño severo al vehículo.

La calidad de tránsito se determina recorriendo la sección de pavimento en un automóvil de tamaño estándar a la velocidad establecida por el límite legal. Las secciones de pavimento cercanas a señales de detención deben calificarse a la velocidad de desaceleración normal de aproximación a la señal.

### Tipos de fallas en pavimentos de concreto

En este apartado se definirán los tipos de fallas que se presentan en los pavimentos de concreto. Se dará una breve descripción de las mismas, explicando las razones por las cuales se producen, e indicando formas de identificarlas durante el proceso de inspección. Además, se brindarán pautas para diferenciar los tres niveles de severidad de cada falla y la forma de medir de cada una de ellas, todo según los lineamientos de la norma ASTM D6433-03.

- Levantamiento / pandeo (blowup – bukles)

Los blowup – bukles ocurren en tiempo cálido, usualmente en una grieta o junta transversal que no son lo suficientemente amplias para permitir estas expansiones. La insuficiencia del ancho de las juntas puede darse por la infiltración de material incompresible en las mismas. Debido al exceso de presión entre las losas, los bordes de las mismas se mueven hacia arriba o se fragmentan. Este tipo de fallas puede presentarse también en sumideros y en bordes de zanjas donde se instalan servicios públicos.

Niveles de severidad:

L – Cuando se produce una calidad de tránsito de baja severidad.

M – Cuando se produce una calidad de tránsito de mediana severidad.

H – Cuando se produce una calidad de tránsito de alta severidad.

Figura 6. De izquierda a derecha, pandeo de baja, media y alta severidad.

Fuente: ASTM D6433-03.

Medida:

En una fisura, un pandeo es contabilizado como presente en una losa; sin embargo, si el pandeo ocurre en una junta y afecta a dos losas, la falla debe ser registrada en ambas losas.

- Grieta de esquina

Una grieta de esquina es aquella que intercepta las juntas a una distancia menor o igual que la mitad de la longitud de la losa en ambos lados, medida desde la esquina.

Esta grieta se extiende verticalmente a través de todo el espesor de la losa, lo que la diferencia de un descascaramiento, que más bien intercepta a la junta en un ángulo.

Las grietas de esquina se producen debido a la repetición de cargas combinada con la pérdida de soporte y los esfuerzos de alabeo.

Niveles de severidad:

L – Si la fisura de baja severidad tiene un ancho menor a 13 mm, o cualquier fisura rellenada en forma eficiente, sin deterioro. El área entre la fractura y las juntas puede estar no fisurada o ligeramente fisurada.

M – Una fisura de mediana severidad puede ser una fisura sin relleno con ancho mayor a 13 mm y menor a 50 mm, una fisura sin relleno de ancho menor a 50 mm con deterioro menor a 10 mm, o cualquier fisura con relleno y con deterioro menor a 10 mm.

H – La fractura se define como una fisura de alta severidad si el área entre la fractura y las juntas está severamente fisurada. Puede ser una fisura sin relleno de ancho mayor a 50 mm, o cualquier fisura con o sin relleno con deterioro mayor a 10 mm.

En la Figura 7. se muestran ejemplos de los niveles de severidad de este tipo de falla.

Figura 7.  De izquierda a derecha, fisura de esquina de baja, media y alta severidad.

Fuente: ASTM D6433-03

Medida:

La losa con falla es registrada como una sola losa si se cumple que:

- Presenta sólo una fractura de esquina.

- Presenta más de una fractura de una severidad particular.

- Presenta dos o más fracturas de distinta severidad. En este caso, deberá registrarse el mayor nivel de severidad.

- Losa dividida

Se considera que una losa es dividida cuando se observan cuatro o más pedazos de considerable tamaño. Si todos los pedazos o grietas están contenidos en una grieta de esquina, no se considera losa dividida, sino grieta de esquina severa. Esta falla se origina por sobrecarga o soporte inadecuado.

Niveles de severidad:

La Tabla 1. indica los niveles de severidad para losas divididas. Los ejemplos se observan en la Figura 8.

Tabla 1. Niveles de severidad para losa dividida.

| Severidad de la mayoría de las grietas | Número de pedazos en la losa agrietada. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4 a 5 | 6 a 8 | 8 a más |
| Bajo (L) | L | L | M |
| Medio (M) | M | M | H |
| Alto (H) | M | M | H |

Fuente. Adaptado de ASTM D6433-03.

Figura 8. De izquierda a derecha, falla por losa dividida de baja, media y alta severidad.

Fuente: ASTM D6433-03.

Medida:

Si la losa dividida es de mediana o alta severidad, ninguna otra falla debe ser registrada en la losa.

- Fisura de durabilidad “D”

Consiste en un patrón de grietas paralelas y cercanas a una junta o grieta lineal. Esta grieta se genera por cambios volumétricos en los agregados grandes, que, debido a procesos de congelamiento y descongelamiento, llegan a fracturar el concreto, pudiendo llevar a la destrucción total de la losa. Ya que el concreto se satura cerca de las juntas y grietas, generalmente se puede observar un depósito de color oscuro alrededor de las fisuras “D”.

No se encontró este tipo de falla en el pavimento en estudio.

- Escalonamiento/ desplazamientos verticales diferenciales

Es la diferencia de nivel entre losas que puede observarse en las juntas. Se generan debido a asentamientos ocasionados por terrenos inestables, bombeo o erosión del material bajo las losas, o alabeo de los bordes de la losa debido a cambios de temperatura y humedad.

Niveles de severidad:

Los niveles de severidad de la falla por escalonamiento se definen por la diferencia de niveles a través de la grieta o junta, como se indica en la Tabla 2. Los ejemplos se observan en la Figura 9.

Tabla 2. Niveles de severidad para falla por escalonamiento.

| NIVEL DE SEVERIDAD | DIFERENCIA EN ELEVACIÓN |
| --- | --- |
| Bajo (L) | 3 a 10 mm |
| Medio (M) | 10 a 19 mm |
| Alto (H) | Mayor que 19 mm |

Fuente: Manual de Daños en Vías con Superficie en Concreto de Cemento Portland - “PAVEMENT CONDITION INDEX (PCI)”,

Figura 9. De izquierda a derecha, falla por escalonamiento de baja, media y alta severidad.

Fuente: ASTM D6433-03

Medida:

El escalonamiento a través de una junta se cuenta como una losa, y se consideran sólo las losas afectadas. El escalonamiento a través de una grieta no se cuenta como daño, pero se consideran para definir la severidad de las grietas.

- Deterioro del sello de junta.

Se produce por acumulación de suelo, roca u otros materiales dañinos en las juntas. Esto impide la adecuada expansión de las losas, causando fragmentación, levantamiento o descascaramiento de los bordes, a la vez que permite una considerable infiltración de agua.

Este tipo de falla presenta por lo general alguna de las siguientes características: desprendimiento del sellante de la junta, derrame del sellante, crecimiento de vegetación, endurecimiento del material llenante o pérdida de adherencia a los bordes de la losa.

Niveles de severidad:

L – Cuando el sellante de la junta en su mayoría se encuentra en buena condición, sólo con daños menores. El daño en el sello de la junta es de baja severidad si los sellantes de unas pocas juntas muestran poca adherencia, pero aún siguen en contacto con los bordes de las juntas. Esta condición se cumple si una hoja de cuchillo puede ser insertada entre el sellante y la cara de la junta sin resistencia alguna.

M – Cuando el sellante de la junta se encuentra en regular condición en toda la sección, con uno o más de los daños mencionados arriba, presentes en forma moderada. El daño en el sello de la junta es de mediana severidad si unas pocas juntas cumplen con alguna de las siguientes condiciones: el sellante se encuentra en su lugar, pero la filtración de agua es posible a través de pequeñas aberturas visibles de ancho menor a 3 mm (1/8 in), si una hoja de cuchillo no puede ser insertada fácilmente entre el sellante y la cara de la junta, el daño no se considera como de severidad media; se aprecia material bombeado desde la base de la losa en la junta; el sellante de junta está oxidado pero flexible, y generalmente llena la abertura de la junta; o, se aprecia vegetación en la junta pero ésta no impide que las aberturas sean visibles.

H – Cuando el sellante de junta generalmente se encuentra en pobre condición en toda la sección, con uno o más de los daños mencionados arriba, presentes en forma moderada. El daño en el sello de la junta presenta un nivel de severidad alto si 10% o más del sellante de la junta cumple con las condiciones mencionadas en el punto anterior, o si 10% o más del sellante se ha desprendido.

Figura 10. De izquierda a derecha, deterioro de junta de baja, media y alta severidad.

Fuente: ASTM D6433-03.

Medida:

Los daños en el sello de las juntas no son contados losa por losa, sino que son calificados de acuerdo a su condición en conjunto dentro del área total examinada.

- Desnivel carril - berma

Como el mismo nombre lo dice, es la diferencia de nivel entre la berma y el borde del pavimento, debido a asentamientos, erosión o infiltración de agua. Esta falla puede causar una importante infiltración de agua, y además constituye un peligro para la seguridad vial.

Niveles de severidad:

L – La diferencia en elevación entre el borde del pavimento y la berma es > 25 y ≤ 50 mm (> 1 y ≤ 2 in).

M – La diferencia en elevación es > 50 y ≤ 100 mm (> 2 y ≤ 4 in)

H – La diferencia en elevación es > 100 mm (> 4 in).

En la Figura 11. se muestran ejemplos de los niveles de severidad de este tipo de falla.

Figura 11. De izquierda a derecha, falla por desnivel carril-berma de baja, media y alta severidad.

Fuente: ASTM D6433-03.

Medida:

El valor medio del desnivel carril-berma se obtiene promediando el máximo y el mínimo desnivel a lo largo de la losa. Cada losa que presenta esta falla es medida por separado y contabilizada individualmente con su nivel de severidad apropiado.

- Grietas lineales: longitudinales, transversales y diagonales

Son aquellas que dividen la losa en como máximo tres pedazos. Generalmente se originan por la repetición de cargas de tránsito y alabeo causado por variaciones de temperatura o humedad. Dentro de este tipo de fallas se encuentran las grietas de baja severidad y las grietas capilares. Las grietas muy finas, de corta longitud y que no se extienden a través de toda la losa, se clasifican como fisuras por contracción.

Niveles de severidad:

L – Las fisuras sin relleno o sello de ancho ≤ 13 mm o fisuras con relleno de cualquier ancho con material de relleno en condición satisfactoria. No existen desniveles.

M – Cuando se cumple de las siguientes condiciones: fisuras sin relleno de ancho > 13 y ≤ 50 mm; fisuras sin relleno de cualquier ancho ≤ 50 mm con algún desnivel <10 mm, o fisuras con relleno de cualquier ancho con algún desnivel < 10 mm.

H – Cuando se cumple una de las siguientes condiciones: fisuras sin relleno de ancho > 50 mm; o fisuras con o sin relleno de cualquier ancho con algún desnivel > 10 mm.

En la Figura 12. Se muestran ejemplos de los niveles de severidad de este tipo de falla.

Figura 12. De izquierda a derecha, grietas lineales de baja, media y alta severidad.

Fuente: ASTM D6433-03.

Medida:

Una vez que se haya determinado la severidad de la fisura, la falla es registrada como una losa. Si se registran dos fisuras con mediano nivel de severidad en una misma losa, entonces se considera como si la losa tuviera una sola fisura de alta severidad.

Las losas divididas en cuatro o más partes, se cuentan como losas divididas. Para el caso de losas con refuerzo, las fisuras de ancho <3 mm (1/8 in) son contabilizadas como fisuras de contracción. Las losas de longitud mayor a 9 m (29.5 ft) son divididas en losas imaginarias de longitudes aproximadamente iguales y con juntas imaginarias que supuestamente se encuentran en perfectas condiciones.

- Parche grande

Son áreas mayores a 0.5 m2, donde se ha reemplazado el concreto original por uno nuevo, comúnmente para realizar instalaciones o mantenimiento de servicios públicos subterráneos.

Niveles de severidad:

L – Cuando el parche funciona bien, con poco o ningún deterioro.

M– Cuando el parche está moderadamente deteriorado, o se aprecia descascaramiento moderado alrededor de los bordes, o ambos. Es necesario realizar un esfuerzo considerable para retirar el parche.

H – Cuando el parche está severamente deteriorado. El nivel de deterioro justifica su reemplazo.

En la Figura 13. Se muestran los ejemplos.

Figura 13. De izquierda a derecha, parcheo grande de baja, media y alta severidad.

Fuente: ASTM D6433-03.

Medida:

Si alguna losa tiene uno o más parches con el mismo nivel de severidad, esta se cuenta como una losa que contiene dicha falla. Si alguna losa tiene más de un nivel de severidad, esta se cuenta como una losa considerando su más alto nivel de severidad.

- Parcheo pequeño

Son áreas menores a 0.5 m2, donde se ha reemplazado el concreto original por uno nuevo.

Niveles de severidad:

L – Cuando el parche funciona bien, con poco o ningún deterioro.

M – Cuando el parche está moderadamente deteriorado. Es necesario realizar un esfuerzo considerable para retirar el parche.

H – Cuando el parche está severamente deteriorado. El nivel de deterioro justifica su reemplazo.

En la Figura 14. Se muestran ejemplos de los niveles de severidad de este tipo de falla.

Figura 14. De izquierda a derecha, parcheo pequeño de baja, media y alta severidad.

Fuente: ASTM D6433-03.

Medida:

Si alguna losa tiene uno o más parches con el mismo nivel de severidad, ésta se cuenta como una losa que contiene dicha falla. Si alguna losa tiene más de un nivel de severidad, esta se cuenta como una losa considerando su más alto nivel de severidad.

- Pulimento de agregados

Se manifiesta cuando los agregados de la superficie del pavimento se tornan suaves al tacto, reduciéndose la fricción entre los vehículos y el pavimento. Por lo general, esta falla se determina solo después de un estudio exhaustivo, donde se revele que sobre la superficie del pavimento se extiende solo una pequeña porción de agregados. La causa son las constantes repeticiones de cargas de tránsito.

Niveles de severidad:

No hay niveles de severidad definidos; sin embargo, el nivel de pulido debe ser claramente notable antes de que sea incluido en la inspección como una falla.

En la Figura 15. Se muestra un ejemplo de falla por pulimento de agregados.

Figura 15. Pulimento de agregados.

Fuente: ASTM D6433-03.

Medida:

El agregado pulido en una losa, se cuenta como una losa.

- Popouts

Son diminutos desprendimientos de pavimento en la superficie del mismo. Su tamaño varía entre 25 mm y 102 mm y su espesor entre 13 mm y 51 mm. Se generan debido a la acción sucesiva de congelamiento y descongelamiento, y a la presencia de agregados expansivos o elementos extraños en el concreto, que han ido desgastándose con el paso de los vehículos.

Niveles de severidad:

No hay grados de severidad definidos para los popouts; sin embargo, deben ser extensivos antes de que sean considerados como falla. La densidad promedio de los popouts debe ser aproximadamente mayor a 3 popouts/m2 sobre el área de una losa completa.

En la Figura 16 se muestra un ejemplo de este tipo de falla.

Figura 16. Popouts.

Fuente: ASTM D6433-03.

Medida:

Se debe estimar la densidad de la falla. Si hay alguna duda de que la densidad promedio es mayor a 3 popouts/ m2, entonces se debe realizar un chequeo en tres áreas de 1 m2 escogidas en forma aleatoria. La losa debe ser contabilizada cuando el promedio es mayor a dicha densidad.

- Bombeo

Es la expulsión del material de fundación por las juntas o grietas. Se genera por la combinación de tres factores: presencia de una junta o grieta, presencia de agua en las capas inferiores del pavimento y la acción del tránsito. Debido a la deflexión de las losas por el paso de vehículos, el agua en el interior se mueve, erosionando y removiendo las partículas del suelo, y generando su expulsión a través de las grietas.

Esto a su vez ocasiona pérdida de soporte, que a la larga producirá más grietas. El bombeo cerca de las juntas es causado por la presencia de un sellante pobre.

El bombeo se puede diagnosticar por la presencia de manchas o de material del paquete estructural del pavimento en la superficie.

Niveles de severidad:

No hay grados de severidad definidos. Es suficiente indicar que existe bombeo. Los ejemplos se muestran en la Figura 17.

Figura 17. Manifestaciones de falla por bombeo.

Fuente: ASTM D6433-03.

Medida:

Una junta con bombeo entre dos losas, es contabilizada como dos losas; sin embargo, si las otras juntas alrededor de la losa también presentan bombeo, una losa es adicionada por cada junta con bombeo.

- Punzonamiento

Es una falla en un área localizada de la losa. Se evidencia porque esta área se encuentra rota en pedazos, y se ubica entre una junta y una grieta o entre dos grietas muy cercanas. La distancia entre la junta y la fisura, o dos fisuras espaciadas cercanamente es menor a 1.5 m (5 ft) de ancho. Su causa es la repetición de cargas pesadas, descuidos en la colocación del concreto, el inadecuado espesor de la losa, y pérdida de soporte en el pavimento.

Niveles de severidad:

En la Tabla 3. se indican los niveles de severidad para punzonamiento, y en la Figura 18 se muestran algunos ejemplos.

Tabla 3. Niveles de severidad para fallas por punzonamiento

| Severidad de la mayoría de las grietas | Número de pedazos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 a 3 | 4 a 5 | Más de 5 |
| Bajo (L) | L | L | M |
| Medio (M) | L | M | H |
| Alto (H) | M | H | H |

Fuente: Manual de Daños en Vías con Superficie en Concreto de Cemento Portland - “PAVEMENT CONDITION INDEX (PCI)”, 2002.

Figura 18. De izquierda a derecha, falla por punzonamiento, de baja, media y alta severidad.

Fuente: ASTM D6433-03.

Medida:

Si una losa contiene más de un punzonamiento, o un punzonamiento y una fisura, ésta se cuenta como fragmentada.

- Cruce de vía férrea

Se caracterizan por presentar depresiones o abultamientos alrededor de los rieles.

No se encontró este tipo de falla en el pavimento en estudio.

- Mapa de grietas / desconchamiento /descascaramiento/ craquelado

Es un conjunto de grietas finas que se presentan solo en la superficie de la capa de rodadura. Éstas por lo general se interceptan a 120°. Se genera por deficiencias constructivas y agregados de mala calidad.

Niveles de severidad:

L – Cuando el mapa de fisuras o craquelado existe sobre la mayoría del área de la losa; la superficie se encuentra en buenas condiciones, con presencia de descascaramientos menores.

M – Cuando la superficie de la losa está descascarada en un área menor al 15% del total.

H – Cuando la superficie de la losa está descascarada en un área mayor al 15% del total.

En la Figura 19. Se muestran los ejemplos.

Figura 19. De izquierda a derecha, mapa de grietas de baja, media y alta severidad.

Fuente: ASTM D6433-03.

Medida:

Una losa descascarada es contabilizada como una sola losa. Un craquelado de baja severidad sólo debe ser contabilizado si se aprecia que existe un potencial e inminente descascaramiento, o si unas cuantas pequeñas piezas se han desprendido.

- Fisuras de contracción

Son grietas capilares que se forman durante el fraguado y curado del concreto, de poca longitud, y por lo general no atraviesan todo el espesor de la losa. Se originan durante la colocación y fraguado del concreto, y generalmente no se extienden a través de todo el espesor de la losa.

Niveles de severidad:

No existen niveles de severidad definidos. Es suficiente indicar que existen fisuras de contracción.

En la Figura 20. se muestra un ejemplo de este tipo de falla.

Figura 20.  Fisuras de contracción.

Fuente: ASTM D6433-03.

Medida:

Si se encuentran algunas fisuras de contracción en una losa en particular, entonces, esta es contabilizada como una losa con fisura de contracción.

- Descascaramiento de esquina

Es la rotura de la losa a 0.6 m de la esquina aproximadamente. Un descascaramiento de esquina difiere de la grieta de esquina en que el descascaramiento usualmente desciende hasta interceptar la junta, mientras que la grieta se extiende verticalmente a través de la esquina de losa. Un descascaramiento menor que 127 mm medidos en ambos lados desde la grieta hasta la esquina no deberá registrarse.

Niveles de severidad:

La Tabla 4 indica los niveles de severidad para descascaramientos de esquina. Los ejemplos se muestran en la Figura 21.

Los descascaramientos con áreas menores a 650 cm2 (10 in2) desde la fisura hasta la esquina por ambos lados, no deben ser contados.

Tabla 4. Niveles de severidad para los descascaramientos de esquina.

| Profundidad del descascaramiento | Dimensiones de los lados del descascaramiento |  |
| --- | --- | --- |
|  | 127.0 x 127.0 mm a 305.0 x 305.0 mm | Mayor que 305.0 x 305.0 mm |
| Menor de 25.0 mm | L | L |
| > 25.0 mm a 51.0 mm | L | M |
| Mayor de 51.0 mm | M | H |

Fuente: Manual de Daños en Vías con Superficie en Concreto de Cemento Portland - “PAVEMENT CONDITION INDEX (PCI)”, 2002.

Figura 21. De izquierda a derecha, descascaramiento de esquina de baja, media y alta severidad.

Fuente: ASTM D6433-03.

Medida:

Si uno o más descascaramientos de esquina con el mismo nivel de severidad ocurren en una misma losa, la losa es contabilizada como una sola losa con descascaramiento de esquina. Si ocurre más de un nivel de severidad en la losa, entonces se cuenta como una losa con el más alto nivel de severidad presente.

- Descascaramiento de junta

Es la rotura de los bordes de la losa a los aproximadamente 0.60 m de la junta. Generalmente no se extiende verticalmente a través de la losa si no que intercepta la junta en ángulo. Sus causas son los esfuerzos excesivos en la junta debido a las cargas de tránsito o a la infiltración de material incompresible, y la presencia de concreto débil en la junta.

Niveles de severidad:

Los niveles de severidad para descascaramiento de junta se muestran en la Tabla 5. Una junta erosionada donde el concreto ha sido removido a lo largo de toda la junta es calificada como de baja severidad.

Los ejemplos se muestran en la Figura 22.

Tabla 5. Niveles de severidad del descascaramiento de junta.

| Fragmento del descascaramiento | Ancho del descascaramiento | Longitud del descascaramiento |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | < 0.6 mm | >0.6 mm |
| Duros. No puede removerse fácilmente (pueden faltar algunos pocos fragmentos). | <102 mm | L | L |
|  | >102 mm | L | L |
| Sueltos. Pueden removerse y algunos fragmentos pueden faltar. Si la mayoría o todos los fragmentos faltan, el descascaramiento es superficial, menos de 25 mm | <102 mm | L | M |
|  | >102 mm | L | M |
| Desaparecidos. La mayoría o todos los fragmentos han sido removidos. | <102 mm | L | M |
|  | >102 mm | M | H |

Fuente: Manual de Daños en Vías con Superficie en Concreto de Cemento Portland - “PAVEMENT CONDITION INDEX (PCI)”, 2002

Figura 22. De izquierda a derecha, descascaramiento de junta de baja, media y alta severidad.

Fuente: ASTM D6433-03.

Medida:

Si el descascaramiento ocurre a lo largo del borde de una losa, esta se cuenta como una sola losa con descascaramiento de junta. Si el descascaramiento ocurre en más de un borde en la misma losa, entonces el borde con mayor nivel de severidad se contabiliza y se registra como si fuera una sola losa. El descascaramiento de junta también puede ocurrir a lo largo de los bordes de dos losas adyacentes. Si este es el caso, cada losa se contabiliza como una losa con descascaramiento de junta.

Es importante mencionar que, de acuerdo con la norma ASTM D6433-03, las fallas en los pavimentos de concreto se muestran en la Tabla 6.

Tabla 6. Listado de fallas en pavimentos de concreto

| LISTA DE FALLAS |  |
| --- | --- |
| Pandeo. | Pulimiento de agregados. |
| Grieta de esquina. | Popouts. |
| Losa dividida. | Bombeo. |
| Grieta de durabilidad “D”. | Punzamiento. |
| Escala. | Cruce de vía férrea. |
| Deterioro de sello de junta. | Mapa de grietas. |
| Desnivel de carril/berma. | Grietas de retracción. |
| Grieta lineal. | Descascaramiento de esquina. |
| Parche grande. | Descascaramiento de junta. |
| Parche pequeño. |  |

Fuente: Manual de daños en vías con superficie en concreto de cemento portland - “PAVEMENT CONDITION INDEX (PCI)”, 2002.

### Evaluación de pavimentos.

- Evaluación estructural

Llosa Grau, J. (2006), considera: Entre los ensayos destructivos más conocidos están las calicatas que nos permiten obtener una visualización de las capas de la estructura expuestas, a través de las paredes de esta y realizar ensayos de densidad “insitu”. Estas determinaciones permiten obtener el estado actual del perfil a través de las propiedades reales de los materiales que lo componen. Las calicatas facilitan además la toma de muestras en cantidad, para su posterior clasificación en el laboratorio, de cuyos resultados se puede establecer el uso más efectivo, al momento de realizarse las tareas de rehabilitación. Los trabajos suministran información adicional como:

- Los espesores de las capas conformantes.

- Los contenidos de humedad.

- La posible causa del deterioro de la capa (agrietamientos)

- La densidad de cada capa

- La capacidad de soporte en el material de subrasante.

Por otro lado, se pueden efectuar ensayos mediante perforaciones con la ayuda de equipos de calado, barrenos, saca muestras, etc. Esta metodología, en comparación con las calicatas es más sencilla, menos costosa, más rápida y provoca menores interrupciones en el tránsito. Como desventaja, no se puede realizar determinaciones de densidad “insitu” por cuestiones de espacio. Solo puede registrar potencia de cada capa. (Llosa Grau, J. 2006)

En cuanto a los ensayos no destructivos, estos se pueden llevar a cabo mediante medidas de las deflexiones que son una herramienta importante en el análisis no destructivo de los pavimentos. La magnitud de la deflexión deformada producida por la carga, son útiles para investigar las propiedades “in situ” del pavimento. Se trata de aplicar una solicitación tipo y medir la respuesta de la estructura. El sistema quizás más difundido de medición de deflexiones es mediante el empleo de la Viga Benkelman. Este dispositivo se lo utiliza para realizar mediciones en sectores en los que se observan fallas visibles y en los que no se observan fallas, de esta forma es posible acotar las propiedades actuales del pavimento “in situ”, e integrar sus resultados para una interpretación global. (Llosa Grau, J. 2006)

- Evaluación superficial

Llosa Grau, J. (2006), con respecto a la evaluación superficial sostiene:

Existen varios métodos utilizados para la evaluación superficial de los pavimentos. Los más conocidos son:

- Propuesta por la Universidad de Wisconsin, (PASER) evaluación superficial y rango de pavimento.

- Consorcio de rehabilitación vial (CONREVIAL)

- Índice de condición de pavimentos (PCI)

- Manual de identificación de fallas en pavimentos urbanos Lima y Callao-Perú

Estos métodos son sencillos de aplicar y no requieren equipos experimentados. La inspección visual es una de las herramientas más importantes en la aplicación y evaluación de estos métodos, y forma parte esencial de toda la investigación.

### Método de evaluación del PCI.

El método de evaluación de pavimentos PCI, fue desarrollado por M.Y. Shahin y S.D. Khon y publicado por el cuerpo de ingenieros de la armada de Estados Unidos en 1978. El objetivo de este estudio fue desarrollar un índice de condición de pavimentos (PCI) para carreteras y calles para proveer al ingeniero de un método estándar para evaluación de la condición estructural y de la superficie de una sección de pavimento, y de un método para determinar necesidades de mantenimiento y reparación en función de la condición de pavimentos. (Llosa Grau, J. 2006).

Este método constituye el modo más completo para la evaluación y calificación objetiva de pavimentos, siendo ampliamente aceptado y formalmente adoptado, como procedimiento estandarizado, por agencias como: el departamento de defensa de los Estados Unidos, el APWA (American Public Work Association) y ha sido publicado por la ASTM como método de análisis y aplicación. (Rodríguez, EV 2009)

El PCI, es un indicador numérico que valora la condición superficial del pavimento, flexible o rígido, y proporciona una medida de la condición presente del pavimento basada en las fallas observadas en su superficie. El PCI también indica la integridad funcional y estructural de la superficie como rugosidad localizada y seguridad, pero no puede medir la capacidad estructural ni la medida directa de la resistencia al deslizamiento o rugosidad. Proporciona una base objetiva y racional para determinar la necesidad de conservación y reparación y sus prioridades. El monitoreo continuo del PCI es usado para establecer la tasa de deterioro del pavimento, que permite una identificación prematura sobre la necesidad de una rehabilitación mayor. (Apolinario, EM. 2012, pág. 18)

Los rangos de calificación del PCI varían desde cero (0), para un pavimento fallado o en mal estado, hasta cien (100) para un pavimento en perfecto estado.

En la Tabla 7 se presenta los rangos de PCI con su clasificación cualitativa de la condición del pavimento.

Tabla 7. Rangos de calificación del PCI.

| Rango | Clasificación |
| --- | --- |
| 100 – 85 | Excelente |
| 85 – 71 | Muy Bueno |
| 70 – 56 | Bueno |
| 55 – 41 | Regular |
| 40 – 26 | Malo |
| 25 – 11 | Muy Malo |
| 10 – 0 | Fallado |

Fuente: (ASTM D6433-07, 2007)

El cálculo del PCI se fundamenta en los resultados de un inventario visual de la condición del pavimento en el cual se establecen en función de la clase de daño, su severidad y cantidad o densidad del mismo. La formulación de un índice que tuviese en cuenta los tres factores mencionados ha sido problemática debido al gran número de posibles condiciones. Para superar esta dificultad se introdujeron los “valores deducidos”, como un arquetipo de factor de ponderación, con el fin de indicar el grado de afectación que cada combinación de clase de daño, nivel de severidad y densidad tiene sobre la condición del pavimento. (Apolinario, EM. 2012, pág. 18).

En base al valor de PCI obtenido de la evaluación de campo se podría determinar cuál es el nivel de intervención como se muestra en la Tabla 8.

Tabla 8. Intervención en base al rango PCI.

| Rango | Clasificación | Intervención |
| --- | --- | --- |
| 100 – 71 | Muy Bueno a Excelente | Mantenimiento |
| 31 – 70 | Regular a Bueno | Rehabilitación |
| 0 – 30 | Fallado a Malo | Construcción |

Fuente: (ASTM D6433-07, 2007).

### Procedimiento de evaluación de la condición del pavimento rígido por el método PCI.

De acuerdo a la norma ASTM D6433-07, la primera etapa corresponde al trabajo de campo en el cual se identifican los daños teniendo en cuenta, severidad y extensión de los mismos. Esta información se registra en formatos adecuados para tal fin. En el Anexo 1. Se ilustra el formato para la inspección de pavimentos de concreto. A continuación, se resume la metodología usada en esta investigación.

- Determinación de las unidades de muestreo.

Para carreteras con capa de rodadura en losas de concreto de cemento Portland y losas con longitud inferior a 7.60 m: el área de la unidad de muestreo debe estar en el rango 20 ± 8 losas.

Se recomienda tomar el valor medio de los rangos y en ningún caso definir unidades por fuera de aquellos.

- Determinación del número mínimo de unidades de muestreo.

En la “evaluación de una red” vial puede tenerse un número muy grande de unidades de muestreo cuya inspección demandará tiempo y recursos considerables; por lo tanto, es necesario aplicar un proceso de muestreo.

En la “evaluación de un proyecto” se deben inspeccionar todas las unidades; sin embargo, de no ser posible, el número mínimo de unidades de muestreo que deben evaluarse se obtiene mediante la Ecuación 1, la cual produce un estimado del PCI ± 5 del promedio verdadero con una confiabilidad del 95%.

n=Nxσ2e24xN-1+σ2………(Ecuacion 1)

Donde:

- n: Número mínimo de unidades de muestreo a evaluar.

- N: Número total de unidades de muestreo en la sección del pavimento.

- e: Error admisible en el estimado del PCI de la sección (e=5%).

- σ: Desviacion estándar del PCI entre las unidades (15, para pavimento rígido).

Cuando el número mínimo de unidades a evaluar es menor que cinco (n < 5), todas las unidades deberán evaluarse.

- Selección de las unidades de muestreo para inspección.

Se recomienda que las unidades elegidas estén igualmente espaciadas a lo largo de la sección de pavimento y que la primera de ellas se elija al azar (aleatoriedad sistemática) de la siguiente manera:

- El intervalo de muestreo (i) se expresa mediante la Ecuación 2.

i=Nn………Ecuacion 2.

Donde:

N	: Número total de unidades de muestreo disponible.

n	: Número mínimo de unidades a evaluar.

i	: intervalo de muestreo, se redondea al número entero.

- El inicio al azar se selecciona entre la unidad de muestreo 1 y el intervalo de muestreo i.

Así, si i = 3, la unidad inicial de muestreo a inspeccionar puede estar entre 1 y 3. Las unidades de muestreo para evaluación se identifican como (S), (S+1), (S+2), etc.

Siguiendo con el ejemplo, si la unidad inicial de muestreo para inspección seleccionada es 2 y el intervalo de muestreo (i) es igual a 3, las sub siguientes unidades de muestreo a inspeccionar serian 5,8, 11,14, etc.

- Evaluación de la condición del pavimento.

El procedimiento varía de acuerdo con el tipo de superficie del pavimento que se inspecciona. Debe seguirse estrictamente la definición de los daños especificados en la norma ASTM D6433–07, para obtener un valor de PCI confiable.

- Cálculo del PCI de las unidades de muestreo.

Al completar la inspección de campo, la información sobre los daños se utiliza para calcular el PCI. El cálculo puede ser manual o computarizado y se basa en los “valores deducidos” de cada daño de acuerdo con la cantidad y severidad reportadas.

E.1. Cálculo de los valores deducidos.

- Totalizar las cantidades de daños en las cuales se presenta el tipo de falla y nivel de severidad.

- Dividida la cantidad total entre el número de losas de la unidad de muestreo y exprese el resultado en porcentaje (%). Esta es la densidad del daño, con el nivel de severidad especificado, dentro de la unidad de muestreo.

- Determine el valor deducido para cada tipo de daño y nivel de severidad empleando las gráficas de valores deducidos para daños (VD)” (Anexo 3).

D.2. Cálculo del número admisible maximo deducidos (mi).

- Si ningún o tan solo uno de los “valores deducidos” es mayor que 2, se usa el valor deducido total en lugar del mayor valor deducido corregido en la etapa (D.3) de lo contrario, deben seguirse los dos pasos siguientes.

- Liste los valores deducidos individuales deducidos de mayor a menor, ver Anexo 2.

- Determine el “número maximo admisible de los valores deducidos” (mi), utilizando la ecuación 3.

mi=998100-HDVi………(Ecuacion 3).

Donde:

mi	: Número maximo admisible de valores deducidos,

incluyendo fracción para la unidad de muestreo i.

HDVi	: El mayor valor deducido individual para la unidad de

muestreo i.

- El número de valores individuales deducidos se reduce a m, inclusive la parte fraccionaria. Si se dispone de menos valores deducidos que m se utilizan todos los que tenga.

D.3. Cálculo del maximo valor deducido corregido (CDV).

El maximo CDV se determina mediante el siguiente proceso iterativo:

- Determine el número de valores deducidos “q”, mayores que 2.

- Determine el valor deducido total sumando todos los valores deducidos individuales.

- Determine el CVD con “q” y el valor deducido total en la curva de corrección pertinente al tipo de pavimento. Anexo 4.

- Reduzca a 2.0 el menor de los “valor deducido” que sea mayor que 2.0 y repita las etapas hasta que q sea igual a 1.

- El máximo CVD es el mayor de los CDV obtenidos en este proceso.

D.4. Cálculo del PCI de una unidad de muestra.

Para el cálculo del PCI de la unidad de muestreo, se resta de 100 el máximo CDV obtenido en la etapa D.3.

PCIi=100-Max.CDV………Ecuacion 4.

Donde:

PCIi		: PCI de la sección de la muestra i.

Max.CDV	: Maximo valor deducido corregido.

- Cálculo del PCI de la sección del pavimento.

Una sección de pavimento abarca varias unidades de muestreo. Si todas las unidades de muestreo son inspeccionadas, el PCI de la sección será el promedio de los PCI calculados en las unidades de muestreo mediante la Ecuación 5.

PCIS=i=1n(PCIR*NR)i=1nNR………. Ecuacion 5

Donde:

PCIS: PCI de la sección del Pavimento.

PCIR: PCI de las unidades de muestreo aleatorias o representativas.

n: 	Número de unidades de muestreo inventariadas

NR: 	Número de losas inventariadas por unidad de muestreo.

### Mantenimiento y rehabilitación.

Según Jugo (2005), Los trabajos de mantenimiento son del tipo menor y mayor, la diferencia entre ellos es debido al alcance que tengan; además, ambos tipos de mantenimiento pueden sub dividirse en las dos categorías definidas como preventivas y correctivas; el mantenimiento menor incluye trabajos que se aplican en áreas específicas del pavimento para reparar fallas localizadas, con ello, se consigue mejorar la condición operacional del pavimento y controlar el progresivo deterioro; el mantenimiento del tipo mayor considera actividades que se aplican a toda el área de un tramo, pudiendo tener que realizarse trabajos del tipo menor previamente.

En la figura 23 se correlacionan los tipos de mantenimiento en función al valor cuantitativo y cualitativo que establece el método PCI.

Figura 23. Zonas de mantenimiento según valor PCI.

Fuente: recuperado de jugo, 2005.

### Definición de términos básicos.

- Muestra adicional: una unidad de muestra inspeccionada adicionalmente a las seleccionadas aleatoriamente para incluir unidades de muestra no representativas en la determinación de la condición del pavimento. Estas unidades presentan condiciones extremas, muy pobres o excelentes, que no son típicas de la sección, y fallas poco comunes, como los cortes en el pavimento para instalaciones.

- Superficie de concreto asfáltico (AC): mezcla de agregados con cemento asfáltico actuando como aglomerante. Para fines de este método, este término también se refiere a superficies construidas con asfaltos derivados del carbón y asfaltos naturales.

- Índice de condición de pavimento (PCI): es una calificación numérica asociada a la condición del pavimento que varía entre 0 y 100, siendo 0 la peor condición posible y 100 la mejor.

- Clasificación de la condición del pavimento: es una descripción verbal de la condición del pavimento en función al valor del PCI, varía de colapsado a excelente como se muestra en la Tabla 7.

- Fallas del pavimento: indicadores externos del deterioro del pavimento causado por cargas, factores atmosféricos, deficiencias en su construcción, o una combinación de estas. Fallas típicas son las fisuras, el ahuellamiento, y peladura superficial del pavimento. Los tipos de falla y sus niveles de severidad, deben ser utilizados para lograr valores de PCI precisos.

- Unidad de muestra del pavimento: es una subdivisión de la sección del pavimento que tiene un rango estandarizado de tamaño. Para pavimentos de hormigón (PCC), se constituye de 20 losas continuas (+/- 8 si el total de losas de la sección no es divisible por 20, o para ajustar condiciones de campo específicas.

- Sección de pavimento: es un área dentro del pavimento que presenta una construcción uniforme y continua, mantenimiento, historial de uso y condiciones uniformes. Una sección también debe tener el mismo volumen de tránsito e intensidad de carga.

- Pavimento de hormigón de cemento portland: se denomina así a la mezcla de agregados con cemento Portland usado como aglomerante e incluye a los pavimentos simples y reforzados con juntas.

- Muestra aleatoria: una unidad de muestra de la sección de pavimento seleccionada para la inspección utilizando técnicas aleatorias de muestreo como la tabla de número aleatorio o procedimiento sistemático aleatorio.

# CAPÍTULO III. MATERIALES Y MÉTODOS.

## Ubicación de la zona de estudio.

La investigación se realizó en el jirón Yahuar Huaca del distrito de Baños del Inca, desde la cuadra 10 a la cuadra 20, tomando como punto inicial, el Cruce Shaullo Llacanora y como punto final la Plazuela el Inca.

Figura 24. Punto inicial y final del tramo en estudio.

Fuente: elaboración propia,2018.

Tabla 9. Coordenadas UTM de los puntos de inicio y fin de la vía analizada.

| Coordenadas UTM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Punto | Este | Norte | Cota |
| Inicio | 780837.408 | 9206839.279 | 2679.70 |
| Final | 782470.372 | 9206322.604 | 2777.29 |

Fuente: elaboración propia,2018.

## Ubicación política.

País 		:	Perú.

Región		:	Cajamarca.

Departamento	:	Cajamarca.

Provincia	:	Cajamarca.

Distrito		:	Baños del Inca.

## Ubicación geográfica.

Coordenadas UTM de referencia.

- Datum		: World Geodesic System, Datum 1984-WGS84.

- Proyección	: Universal Transversal Mercator – UTM.

- Zona UTM	: 17S

## Tiempo en que se realizó la investigación.

El estudio de investigación se realizó durante los meses julio a diciembre del 2018, donde se tomó todas las fallas presentes en el pavimento.

## Materiales e instrumentos.

- Manual de daños para pavimentos rígidos.

- Plano de distribución, donde se esquematiza la red de pavimento que será evaluada.

- Hoja de inspección: es una hoja de información de la exploración de la condición de carreteras con superficie de concreto hidráulico, para cada unidad de muestreo. La cantidad de formatos de hojas de inspección coincidieron con la cantidad de unidad de muestras inspeccionadas. En el anexo1 se aprecia el formato utilizado.

- Wincha de 50 m: utilizado para medir distancias.

- Regla o wincha de 5 m: utilizado para medir profundidades o distancias pequeñas.

- Barra de madera o metal: para medir depresiones en el pavimento, tomando a la barra como línea de referencia.

- Conos de seguridad vial: para aislar el área de calle en estudio, ya que el tráfico representa un peligro para los inspectores que tienen que caminar sobre el pavimento.

- Cámara fotográfica.

## Datos de la vía a analizar.

En la presente investigación se tomó un segmento de la infraestructura del jirón Yahuar Huaca, constituido por pavimento rígido, entre el Cruce Shaullo Llacanora y la Plazuela el Inca de la cuadra 10 a la cuadra 20. Este segmento de vía está constituido por una calzada con dos carriles.

Descripción del tramo.

Tabla 10. Características del tramo Cruce Shaullo Llacanora – Plazuela el Inca

| Características del tramo |  |
| --- | --- |
| Número de carriles. | 2 |
| Ancho de carril promedio (m) | 3.75 |
| Largo losa promedio (m) | 4.04 |
| Longitud del tramo (m). | 1737 |

Fuente: elaboración propia,2018.

Por tanto, la longitud total a analizar es:

L=1737 m

# CAPÍTULO IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.

## Resultados.

## Cálculo de las unidades de muestreo.

Teniendo en cuenta que el diseño del pavimento y condición del mismo, es similar a lo largo de todo el jirón Yahuar Huaca, se evaluó como una sola sección. Al realizar el conteo de losas en ambos sentidos, dio un total de 868 losas, lo que equivale a 40 unidades de muestreo con un área de 22 losas.

A continuación, se muestra el número mínimo de unidades de muestreo estudiadas, haciendo uso de la ecuación 5.

n=22x152524x22-1+152=19.08≅20………(Ecuacion 5)

El número total de unidades evaluadas fue de 20, ya que se redondeó el resultado (19.08) al número entero superior, garantizando una confiabilidad del 95%.

## Selección de las unidades de muestreo.

Para el cálculo del intervalo entre unidades de muestreo, se hace uso de la Ecuación 6.

i=4020=2.00………Ecuacion 6.

La unidad de muestreo inicialmente estudiada que se seleccionó al azar fue la unidad #1, y el resto de unidades inspeccionadas fueron espaciadas cada 2 intervalos.

## Evaluación del pavimento de cada una de las unidades de muestreo.

Luego de haber realizado la compilación de información en campo, se procedió a calcular el índice de condición del pavimento para cada una de las unidades de muestreo.

Las unidades de muestreo seleccionadas fueron las siguientes.

Tabla 11. Unidades de muestra a evaluar.

| N° | Unidad de muestreo | Cuadra |
| --- | --- | --- |
| 1 | S-01 | 10 |
| 2 | S-03 | 10 |
| 3 | S-05 | 10 |
| 4 | S-07 | 11 |
| 5 | S-09 | 11 |
| 6 | S-11 | 12 |
| 7 | S-13 | 13 |
| 8 | S-15 | 13 |
| 9 | S-17 | 14 |
| 10 | S-19 | 14 |
| 11 | S-21 | 15 |
| 12 | S-23 | 16 |
| 13 | S-25 | 17 |
| 14 | S-27 | 18 |
| 15 | S-29 | 18 |
| 16 | S-31 | 19 |
| 17 | S-33 | 19 |
| 18 | S-35 | 19 |
| 19 | S-37 | 20 |
| 20 | S-39 | 20 |

Fuente: Elaboración propia,2018.

Evaluación de la unidad de muestreo S-37.

Etapa 1. Cálculo de los valores deducidos (VD)

- Registro de las combinaciones de fallas en la unidad de muestreo.

- Conteo de cada falla registrada en la unidad de muestreo.

| Falla | N° Losas |
| --- | --- |
| 2M | 3 |
| 3M | 3 |
| 7M | 1 |
| 8 | 5 |
| 10 | 4 |
| 18L | 2 |

- Densidad de cada clase de falla.

Dividir el número la cantidad de cada clase de daño en cada nivel de severidad entre el área total de la unidad de muestreo.

- Ejemplo: Grieta de esquina de severidad media (3M).

- Número de losas con grietas de esquina de severidad media= 3

- Número de losas de la unidad de muestreo = 22 losas

Densidad= 322*100=13.64%

| Falla | N° Losas | Densidad (%) |
| --- | --- | --- |
| 2M | 3 | 13.64 |
| 3M | 3 | 13.64 |
| 7M | 1 | 4.55 |
| 8 | 5 | 22.73 |
| 10 | 4 | 18.18 |
| 18L | 2 | 9.09 |

- Valor deducido de cada clase de falla.

Ejemplo:

Grieta de esquina de severidad media (3M).

Se ingresa con la densidad calculada en c, al grafico de cada clase de falla.

- Densidad = 13.64

- Nivel de severidad = Media (M)

Valor deducido = 20.

De igual manera se encuentra los distintos valores deducidos para cada clase y nivel de falla.

| Falla | N° Losas | Densidad (%) | Valor deducido |
| --- | --- | --- | --- |
| 2M | 3 | 13.64 | 10.56 |
| 3M | 3 | 13.64 | 20 |
| 7M | 1 | 4.55 | 1.17 |
| 8 | 5 | 22.73 | 0 |
| 10 | 4 | 18.18 | 2.95 |
| 18L | 2 | 9.09 | 1.74 |

Etapa 2. Cálculo del número admisible maximo deducidos (mi)

- Números deducidos mayores que 2.

Contabilizar los valores deducidos mayores a 2.

| Falla | N° Losas | Densidad (%) | Valor deducido |
| --- | --- | --- | --- |
| 2M | 3 | 13.64 | 10.56 |
| 3M | 3 | 13.64 | 20 |
| 7M | 1 | 4.55 | 1.17 |
| 8 | 5 | 22.73 | 0 |
| 10 | 4 | 18.18 | 2.95 |
| 18L | 2 | 9.09 | 1.74 |

Números deducidos>2 q=3

- Valor deducido más alto (HVD).

Elegir el mayor valor deducido.

| Falla | N° Losas | Densidad (%) | Valor deducido |
| --- | --- | --- | --- |
| 2M | 3 | 13.64 | 10.56 |
| 3M | 3 | 13.64 | 20 |
| 7M | 1 | 4.55 | 1.17 |
| 8 | 5 | 22.73 | 0 |
| 10 | 4 | 18.18 | 2.95 |
| 18L | 2 | 9.09 | 1.74 |

HVD=20

- Número admisibles deducidos.

mi=1.00+98100-HVD

mi=1.00+98100-20=8.35.

Como mi es mayor que los números deducidos individuales (3), se utilizarán los tres valores deducidos.

Etapa 3. Cálculo del maximo valor deducido corregido (CDV).

- Número de valores deducidos mayores que 2.

Valor deducido

10.56

20

2.95

- Valor deducido total.

Sumar todos los valores deducidos individuales.

VDT= 20+10.56+2.95=33.5

- Calcular el valor deducido corregido, en la curva de corrección pertinente al tipo de pavimento.

- VDT=33.5

VDC=20

- Reduzca a 2.0 el menor de los valores deducidos individuales que sea mayor que dos, y repita las etapas 2 y 3 hasta que q sea igual a 1.

| # | VALOR DEDUCIDO |  |  | Total | q | CDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.00 | 10.56 | 2.95 | 33.5 | 3 | 20.00 |
| 2 | 20.00 | 10.56 | 2.00 | 32.6 | 2 | 25.56 |
| 3 | 20.00 | 2.00 | 2.00 | 24.0 | 1 | 23.24 |

- Determine el maximo valor corregido obtenidos en este proceso.

| # | VALOR DEDUCIDO |  |  | Total | q | CDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.00 | 10.56 | 2.95 | 33.5 | 3 | 20.00 |
| 2 | 20.00 | 10.56 | 2.00 | 32.6 | 2 | 25.56 |
| 3 | 20.00 | 2.00 | 2.00 | 24.0 | 1 | 23.24 |

Max VDC=25.56.

Etapa 4. Cálculo del PCI.

- Reste de 100 el VDC.

PCI=100-25.56=74.44

Etapa 5. Estado del pavimento.

- Con el valor del PCI comparar con la tabla del PCI.

PCI= 74.44.

| Rango | Clasificación |
| --- | --- |
| 100 – 85 | Excelente |
| 85 – 71 | Muy Bueno |
| 70 – 56 | Bueno |
| 55 – 41 | Regular |
| 40 – 26 | Malo |
| 25 – 11 | Muy Malo |
| 10 – 0 | Fallado |

Estado del pavimento: Muy Bueno.

A continuación, el resumen de evaluación de cada unidad de muestra.

Unidad de muestreo (S-01).

Después de realizar la inspección visual y medición de las fallas en la unidad de muestreo, se resumen en la Tabla 12.

Tabla 12. Fallas encontradas en S-01

| Falla | N° Losas | Densidad (%) | Valor deducido |
| --- | --- | --- | --- |
| 3L | 5 | 22.73% | 19..39 |
| 3M | 3 | 13.64% | 20.00 |
| 3H | 1 | 4.55% | 14.90 |
| 7L | 7 | 31.82% | 6.32 |
| 7M | 3 | 13.64% | 5.31 |
| 8 | 3 | 13.64% | 0.00 |
| 10 | 3 | 13.64% | 2.42 |

Fuente: Elaboración propia, 2018.

CDV= 38.28			PCI= 61.78		Calificación= BUENO

Observaciones:

Las fallas encontradas son: grieta de esquina, descascaramiento de juntas, grietas de retracción y pulimiento de agregados. Siendo la falla con mayor incidencia en esta unidad de muestreo la causada por descascaramiento de junta con una densidad de 31.82%. Y la falla que afecta en mayor grado esta unidad de muestreo, son las grietas de esquina con un valor deducido de 20.

El índice de condición de pavimento es de 61.78%, lo que representa una clasificación de BUENO.

De acuerdo con la Tabla 12, su nivel de intervención es de Mantenimiento.

Figura 25. Densidad de cada una de las fallas de S-01.

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Figura 26. Densidades de las fallas más influyentes en la S-01

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Unidad de muestreo (S-03).

Después de realizar la inspección visual y medición de las fallas en la unidad de muestreo, se resume en la Tabla 13.

Tabla 13. Fallas encontradas en S-03.

| Falla | N° Losas | Densidad (%) | Valor deducido |
| --- | --- | --- | --- |
| 1L | 2 | 9.09% | 5.06 |
| 2L | 1 | 4.55% | 2.53 |
| 2M | 3 | 13.64% | 10.56 |
| 3L | 1 | 4.55% | 3.06 |
| 3M | 5 | 22.73% | 31.22 |
| 7L | 1 | 4.55% | 2.84 |
| 8 | 3 | 13.64% | 0.00 |
| 9M | 2 | 9.09% | 13.55 |
| 10 | 8 | 36.36% | 6.00 |

Fuente. Elaboración propia, 2018.

CDV= 43.97		PCI= 56.03%		Calificación= BUENO

Observaciones:

Las fallas encontradas son: grietas longitudinales transversales y/o diagonales, grietas de esquina, descascaramiento de juntas y de esquina, grietas de retracción y pulimiento de agregados. Siendo la falla con mayor incidencia en esta unidad de muestreo la causada por pulimiento de agregados con una densidad de 36.36%. La falla, que afecta en mayor grado esta unidad de muestreo, es la causada por las grietas de esquina de severidad media con un valor deducido de 31.22.

El índice de condición de pavimento es de 56.03%, lo que representa una clasificación de BUENO.

De acuerdo con la Tabla 13, su nivel de intervención es de Mantenimiento.

Figura. 27. Densidad de cada una de las fallas de S-03.

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Figura 28. Densidades de las fallas más influyentes en la S-03

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Unidad de muestreo (S-05).

Después de realizar la inspección visual y medición de las fallas en la unidad de muestreo, se resume en la Tabla 14.

Tabla 14. Fallas encontradas en S-05.

| Falla | N° Losas | Densidad (%) | Valor deducido |
| --- | --- | --- | --- |
| 2M | 4 | 18.18% | 13.38 |
| 3L | 1 | 4.55% | 3.39 |
| 3M | 5 | 22.73% | 31.10 |
| 5L | 1 | 4.55% | 4.48 |
| 7L | 2 | 9.09% | 1.80 |
| 8 | 2 | 9.09% | 0.00 |
| 10 | 11 | 50.00% | 7.38 |
| 17L | 1 | 4.55% | 0.00 |

Fuente. Elaboración propia, 2018.

CDV= 38.54		PCI= 61.46%		Calificación= BUENO

Observaciones:

Las fallas encontradas son: grietas longitudinales transversales y/o diagonales, grietas de esquina, descascaramiento de juntas, losa dividida, grietas de retracción, parche pequeño y pulimiento de agregados. Siendo la falla con mayor incidencia en esta unidad de muestreo la causada por pulimiento de agregados con una densidad de 50%. La falla, que afecta en mayor grado la unidad de muestreo son las grietas de esquina de severidad media, con un valor deducido de 31.10.

El índice de condición de pavimento es de 61.46%, lo que representa una clasificación de BUENO.

De acuerdo con la Tabla 14, su nivel de intervención es de Mantenimiento.

Figura 29. Densidad de cada una de las fallas de S-05.

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Figura. 30 Densidades de las fallas más influyentes en la S-05.

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Unidad de muestreo (S-07).

Después de realizar la inspección visual y medición de las fallas en la unidad de muestreo, se resume en la Tabla 15.

Tabla 15. Fallas encontradas en S-07.

| Falla | N° Losas | Densidad (%) | Valor deducido |
| --- | --- | --- | --- |
| 2L | 1 | 4.55% | 2.65 |
| 2M | 2 | 9.09% | 6.80 |
| 3L | 2 | 9.09% | 6.94 |
| 3M | 4 | 18.18% | 25.85 |
| 7M | 2 | 9.09% | 3.34 |
| 8 | 4 | 18.18% | 0.00 |
| 9L | 1 | 4.55% | 3.29 |
| 10 | 10 | 45.45% | 6.84 |

- Fuente. Elaboración propia, 2018.

CDV= 36.80		PCI= 63.20		Calificación= BUENO

Observaciones:

Las fallas encontradas son: grietas longitudinales transversales y/o diagonales, grietas de esquina, descascaramiento de juntas, grietas de retracción y pulimiento de agregados. Siendo la falla con mayor incidencia en esta unidad de muestreo la causada por pulimiento de agregados con una densidad de 45.45%. La falla, que afecta en mayor grado esta unidad de muestreo son las grietas de esquina de severidad media, con un valor deducido de 25.85.

El índice de condición de pavimento es de 63.20% lo que representa una clasificación de BUENO.

De acuerdo con la Tabla 15, su nivel de intervención es de Mantenimiento.

Figura 31. Densidad de cada una de las fallas de S-07.

Fuente. Elaboración propia, 2018.

Figura 32. Densidades de las fallas más influyentes en la S-07

Fuente. Elaboración propia, 2018.

Unidad de muestreo (S-09).

Después de realizar la inspección visual y medición de las fallas en la unidad de muestreo, se resume en la Tabla 16.

Tabla 16. Fallas encontradas en S-09.

| Falla | N° Losas | Densidad (%) | Valor deducido |
| --- | --- | --- | --- |
| 2L | 1 | 4.55% | 2.65 |
| 3M | 2 | 9.09% | 13.55 |
| 7H | 1 | 4.55% | 11.52 |
| 10 | 15 | 68.18% | 8.69 |
| 18L | 2 | 9.09% | 1.74 |
| 18M | 2 | 9.09% | 4.87 |

Fuente. Elaboración propia, 2018.

CDV= 24.22		PCI= 75.78%		Calificación= MUY BUENO

Observaciones:

Las fallas encontradas son: grietas longitudinales transversales y/o diagonales, grietas de esquina, descascaramiento de juntas, pulimiento de agregados y parche grande. Siendo la falla con mayor incidencia en esta unidad de muestreo la causada por pulimiento de agregados con una densidad de 68.18%. La falla, que afecta en mayor grado a la unidad de muestreo son las grietas de esquina de severidad media, con un valor deducido de 13.55.

El índice de condición de pavimento es de 75.78% lo que representa una clasificación de MUY BUENO.

De acuerdo con la Tabla 16, su nivel de intervención es de Mantenimiento.

Figura 33. Densidad de cada una de las fallas de S-09.

Fuente. Elaboración propia, 2018.

Figura 34. Densidades de las fallas más influyentes en la S-09.

Fuente. Elaboración propia, 2018.

Unidad de muestreo (S-11).

Después de realizar la inspección visual y medición de las fallas en la unidad de muestreo, se resume en la Tabla 17.

Tabla 17. Fallas encontradas en S-11.

| Falla | N° Losas | Densidad (%) | Valor deducido |
| --- | --- | --- | --- |
| 1M | 2 | 9.09% | 6.83 |
| 2L | 1 | 4.55% | 2.65 |
| 2M | 1 | 4.55% | 3.55 |
| 3L | 1 | 4.55% | 3.06 |
| 3M | 3 | 13.64% | 20.00 |
| 7M | 4 | 18.18% | 7.07 |
| 8 | 5 | 22.73% | 0.00 |
| 9L | 1 | 4.55% | 2.97 |
| 10 | 8 | 36.36% | 6.00 |

Fuente. Elaboración propia,2018.

CDV= 33.04		PCI= 66.96%		Calificación= BUENO

Observaciones:

Las fallas encontradas son: grietas longitudinales transversales y/o diagonales, grietas de esquina, descascaramiento de esquina y juntas, pulimiento de agregados y grietas de retracción. Siendo la falla con mayor incidencia en esta unidad de muestreo la causada por pulimiento de agregados con una densidad de 36.36%. La falla, que afecta en mayor grado a la unidad de muestreo son las grietas de esquina de severidad media, con un valor deducido de 20.00.

El Índice de Condición de Pavimento es de 66.96% lo que representa una clasificación de BUENO.

De acuerdo con la Tabla 17, su nivel de intervención es de Mantenimiento.

Figura 35. Densidad de cada una de las fallas de S-11.

Fuente. Elaboración propia, 2018.

Figura 36. Densidades de las fallas más influyentes en la S-11.

Fuente. Elaboración propia, 2018.

Unidad de muestreo (S-13).

Después de realizar la inspección visual y medición de las fallas en la unidad de muestreo, se resume en la Tabla 18.

Tabla 18. Fallas encontradas en S-13.

| Falla | N° Losas | Densidad (%) | Valor deducido |
| --- | --- | --- | --- |
| 2L | 2 | 9.09% | 4.94 |
| 2M | 2 | 9.09% | 6.80 |
| 3L | 2 | 9.09% | 6.94 |
| 3M | 4 | 18.18% | 25.48 |
| 5L | 1 | 4.55% | 4.48 |
| 7M | 1 | 4.55% | 1.17 |
| 8 | 4 | 18.18% | 0.00 |
| 10 | 5 | 22.73% | 3.75 |
| 18M | 1 | 4.55% | 2.53 |

Fuente. Elaboración propia, 2018.

CDV= 36.21		PCI= 63.79%		Calificación= BUENO

Observaciones:

Las fallas encontradas son: grietas longitudinales transversales y/o diagonales, grietas de esquina, descascaramiento de junta, losa dividida y juntas, pulimiento de agregados, grietas de retracción y parche grande. Siendo la falla con mayor incidencia en esta unidad de muestreo la causada por pulimiento de agregados con una densidad de 22.73%. La falla, que afecta en mayor grado a la unidad de muestreo son las grietas de esquina de severidad media, con un valor deducido de 25. 48.

El índice de condición de pavimento es de 63.79% lo que representa una clasificación de BUENO.

De acuerdo con la Tabla 18, su nivel de intervención es de Mantenimiento.

Figura 37. Densidad de cada una de las fallas de S-13.

Fuente. Elaboración propia, 2018.

Figura 38. Densidades de las fallas más influyentes en la S-13

Fuente. Elaboración propia, 2018.

Unidad de muestreo (S-15).

Después de realizar la inspección visual y medición de las fallas en la unidad de muestreo, se resume en la Tabla 19.

Tabla 19. Fallas encontradas en S-15.

| Falla | N° Losas | Densidad (%) | Valor deducido |
| --- | --- | --- | --- |
| 2L | 1 | 4.55% | 2.65 |
| 3M | 4 | 18.18% | 25.48 |
| 5M | 2 | 9.09% | 20.00 |
| 7L | 1 | 4.55% | 1.16 |
| 7M | 1 | 4.55% | 1.17 |
| 8 | 10 | 45.45% | 2.38 |
| 9L | 1 | 4.55% | 2.97 |
| 10 | 8 | 36.36% | 6.00 |
| 18L | 1 | 4.55% | 0.87 |

Fuente. Elaboración propia,2018.

CDV= 40.50		PCI= 59.50%		Calificación= BUENO

Observaciones:

Las fallas encontradas son: grietas transversales, esquina, descascaramiento de junta y esquina, losa dividida, pulimiento de agregados, grieta de retracción y parche grande. Siendo la falla con mayor incidencia en esta unidad de muestreo la causada por grieta de retracción con una densidad de 36.36%. La falla, que afecta en mayor grado a la unidad de muestreo son las grietas de esquina de severidad media, con un valor deducido de 25.48.

El índice de condición de pavimento es de 59.50% lo que representa una clasificación de BUENO.

De acuerdo con la Tabla 19, su nivel de intervención es de Mantenimiento.

Figura 39. Densidad de cada una de las fallas de S-15.

Fuente. Elaboración propia, 2018.

Figura 40. Densidades de las fallas más influyentes en la S-15.

Fuente. Elaboración propia, 2018.

Unidad de muestreo (S-17).

Después de realizar la inspección visual y medición de las fallas en la unidad de muestreo, se resume en la Tabla 20.

Tabla 20. Fallas encontradas en S-17.

| Falla | N° Losas | Densidad (%) | Valor deducido |
| --- | --- | --- | --- |
| 2L | 5 | 22.73% | 11.52 |
| 3L | 2 | 9.09% | 6.94 |
| 5M | 1 | 4.55% | 10.00 |
| 8 | 6 | 27.27% | 0.00 |
| 9L | 1 | 4.55% | 2.97 |
| 9M | 3 | 13.64% | 9.85 |
| 10 | 4 | 18.18% | 2.95 |
| 17L | 1 | 4.55% | 0.00 |
| 18L | 2 | 9.09% | 1.74 |

Fuente. Elaboración propia, 2018.

CDV= 23.21		PCI= 76.79%		Calificación= MUY BUENO

Observaciones:

Las fallas encontradas son: grietas transversales, grietas de esquina, descascaramiento de esquina, losa dividida, pulimiento de agregados, grietas de retracción, parche grande y parche pequeño. Siendo la falla con mayor incidencia en esta unidad de muestreo la causada por, grietas de retracción con una densidad de 27.27%. La falla, que afecta en mayor grado a la unidad de muestreo son las grietas transversales y/o diagonales de severidad baja, con un valor deducido de 11.52.

El índice de condición de pavimento es de 76.79% lo que representa una clasificación de MUY BUENO.

De acuerdo con la Tabla 20, su nivel de intervención es de Mantenimiento.

Figura 41. Densidad de cada una de las fallas de S-17.

Fuente. Elaboración propia,2018.

Figura 42. Densidades de las fallas más influyentes en la S-17.

Fuente. Elaboración propia,2018.

Unidad de muestreo (S-19).

Después de realizar la inspección visual y medición de las fallas en la unidad de muestreo, se resume en la Tabla 21.

Tabla 21. Fallas encontradas en S-19.

| Falla | N° Losas | Densidad (%) | Valor deducido |
| --- | --- | --- | --- |
| 2L | 4 | 18.18% | 9.50 |
| 2M | 3 | 13.64% | 10.56 |
| 3L | 2 | 9.09% | 6.94 |
| 3M | 4 | 18.18% | 25.48 |
| 5L | 1 | 4.55% | 4.48 |
| 7L | 1 | 4.55% | 1.16 |
| 8 | 4 | 18.18% | 0.00 |
| 9L | 2 | 9.09% | 7.19 |
| 10 | 5 | 22.73% | 3.75 |
| 18L | 1 | 4.55% | 0.87 |

Fuente. Elaboración propia, 2018.

CDV= 35.56		PCI= 64.44%		Calificación= BUENO

Observaciones:

Las fallas encontradas son: grietas transversales, grietas de esquina, descascaramiento de esquina y juntas, losa dividida, pulimiento de agregados, grietas de retracción y parche grande. Siendo la falla con mayor incidencia en esta unidad de muestreo la causada por grietas de retracción con densidad de 22.73%. La falla, que afecta en mayor grado a la unidad de muestreo son las grietas de esquina de severidad media, con un valor deducido de 25.48.

El índice de condición de pavimento es de 64.44% lo que representa una clasificación de BUENO.

De acuerdo con la Tabla 21, su nivel de intervención es de Mantenimiento.

Figura 43. Densidad de cada una de las fallas de S-19.

Fuente. Elaboración propia, 2018.

Figura 44. Densidades de las fallas más influyentes en la S-19.

Fuente. Elaboración propia, 2018.

Unidad de muestreo (S-21).

Después de realizar la inspección visual y medición de las fallas en la unidad de muestreo, se resume en la Tabla 22.

Tabla 22. Fallas encontradas en S-21.

| Falla | N° Losas | Densidad (%) | Valor deducido |
| --- | --- | --- | --- |
| 1M | 1 | 4.55% | 3.55 |
| 2L | 2 | 9.09% | 4.94 |
| 2M | 3 | 13.64% | 10.56 |
| 3L | 1 | 4.55% | 3.06 |
| 3M | 4 | 18.18% | 25.48 |
| 8 | 4 | 18.18% | 0.00 |
| 9L | 1 | 4.55% | 2.97 |
| 10 | 3 | 13.64% | 2.42 |
| 18L | 1 | 4.55% | 0.87 |

Fuente. Elaboración propia, 2018.

CDV= 36.45		PCI= 63.55%		Calificación= BUENO

Observaciones:

Las fallas encontradas son: grietas longitudinales, grietas transversales, grietas de esquina, grietas de retracción, descascaramiento de esquina, pulimiento de agregados y parche grande. Siendo la falla con mayor incidencia en esta unidad de muestreo, la causada por grietas de retracción y grietas de esquina con densidad de 18,18%. La falla, que afecta en mayor grado a la unidad de muestreo son las grietas de esquina de severidad media, con un valor deducido de 25.48.

El índice de condición de pavimento es de 63.45% lo que representa una clasificación de BUENO.

De acuerdo con la Tabla 22, su nivel de intervención es de Mantenimiento.

Figura 45. Densidad de cada una de las fallas de S-21.

Fuente. Elaboración propia, 2018.

Figura 46. Densidades de las fallas más influyentes en la S-21.

Fuente. Elaboración propia, 2018.

Unidad de muestreo (S-23).

Después de realizar la inspección visual y medición de las fallas en la unidad de muestreo, se resume en la Tabla 23.

Tabla 23. Fallas encontradas en S-23.

| Falla | N° Losas | Densidad (%) | Valor deducido |
| --- | --- | --- | --- |
| 2L | 2 | 9.09% | 4.94 |
| 2M | 5 | 22.73% | 15.65 |
| 3L | 4 | 18.18% | 7.28 |
| 3M | 5 | 22.73% | 31.10 |
| 7L | 2 | 9.09% | 1.80 |
| 8 | 5 | 22.73% | 0.00 |

Fuente. Elaboración propia, 2018.

CDV= 38.80		PCI= 61.20%		Calificación= BUENO

Observaciones:

Las fallas encontradas son: grietas transversales, grietas de esquina, descascaramiento de juntas y grietas de retracción. Siendo la falla con mayor incidencia en esta unidad de muestreo, la causada por grietas de retracción y grietas de esquina con densidad de 22.73%. La falla, que afecta en mayor grado a la unidad de muestreo son las grietas de esquina de severidad media, con un valor deducido de 31.10.

El índice de condición de pavimento es de 61.20% lo que representa una clasificación de BUENO.

De acuerdo con la Tabla 23, su nivel de intervención es de Mantenimiento.

Figura 47. Densidad de cada una de las fallas de S-23.

Fuente. Elaboración propia, 2018.

Figura 48. Densidades de las fallas más influyentes en la S-23.

Fuente. Elaboración propia, 2018.

Unidad de muestreo (S-25).

Después de realizar la inspección visual y medición de las fallas en la unidad de muestreo, se resume en la Tabla 24.

Tabla 24. Fallas encontradas en S-25.

| Falla | N° Losas | Densidad (%) | Valor deducido |
| --- | --- | --- | --- |
| 2L | 2 | 9.09% | 4.94 |
| 2M | 1 | 4.55% | 3.55 |
| 3L | 1 | 4.55% | 3.06 |
| 3M | 2 | 9.09% | 13.55 |
| 7L | 3 | 13.64% | 5.34 |
| 7M | 1 | 4.55% | 1.17 |
| 8 | 2 | 9.09% | 0.00 |
| 9L | 3 | 13.64% | 11.41 |
| 10 | 10 | 45.45% | 6.85 |
| 18L | 1 | 4.55% | 0.87 |

Fuente. Elaboración propia, 2018.

CDV= 27.33		PCI= 72.67%		Calificación= MUY BUENO

Observaciones:

Las fallas encontradas son: grietas transversales, grietas de esquina, descascaramiento de juntas y esquina, grietas de retracción, pulimiento de agregados y parche grande. Siendo la falla con mayor incidencia en esta unidad de muestreo, la causada por pulimiento de agregados con densidad de 45.45%. La falla, que afecta en mayor grado a la unidad de muestreo son las grietas de esquina de severidad media, con un valor deducido de 13.55.

El índice de condición de pavimento es de 72.67% lo que representa una clasificación de MUY BUENO.

De acuerdo con la Tabla 24, su nivel de intervención es de Mantenimiento.

Figura. 49. Densidad de cada una de las fallas de S-25.

Fuente. Elaboración propia, 2018.

Figura 50. Densidades de las fallas más influyentes en la S-25.

Fuente. Elaboración propia, 2018.

Unidad de muestreo (S-27).

Después de realizar la inspección visual y medición de las fallas en la unidad de muestreo, se resume en la Tabla 25.

Tabla 25. Fallas encontradas en S-27.

| Falla | N° Losas | Densidad (%) | Valor deducido |
| --- | --- | --- | --- |
| 2L | 3 | 13.64% | 6.96 |
| 2M | 3 | 13.64% | 10.56 |
| 3L | 1 | 4.55% | 3.06 |
| 7M | 3 | 13.64% | 5.31 |
| 8 | 2 | 9.09% | 0.00 |
| 9L | 2 | 9.09% | 7.19 |
| 9M | 1 | 4.55% | 6.73 |
| 10 | 9 | 40.91% | 6.81 |
| 18L | 1 | 4.55% | 0.87 |

Fuente. Elaboración propia, 2018.

CDV= 22.00		PCI= 78.00%		Calificación= MUY BUENO

Observaciones:

Las fallas encontradas son: grietas transversales, grietas de esquina, descascaramiento de juntas y esquina, grietas de retracción, pulimiento de agregados y parche grande. Siendo la falla con mayor incidencia en esta unidad de muestreo, la causada por pulimiento de agregados con densidad de 40.91%. La falla, que afecta en mayor grado a la unidad de muestreo son las grietas transversales y/o diagonales de severidad media, con un valor deducido de 10.56.

El índice de condición de pavimento es de 78.00% lo que representa una clasificación de MUY BUENO.

De acuerdo con la Tabla 25, su nivel de intervención es de Mantenimiento.

Figura 51. Densidad de cada una de las fallas de S-27.

Fuente. Elaboración propia, 2018.

Figura 52. Densidades de las fallas más influyentes en la S-27.

Fuente. Elaboración propia, 2018.

Unidad de muestreo (S-29).

Después de realizar la inspección visual y medición de las fallas en la unidad de muestreo, se resume en la Tabla 26.

Tabla 26. Fallas encontradas en S-29.

| Falla | N° Losas | Densidad (%) | Valor deducido |
| --- | --- | --- | --- |
| 2L | 2 | 9.09% | 4.94 |
| 2M | 2 | 9.09% | 6.80 |
| 3M | 5 | 22.73% | 31.70 |
| 5L | 1 | 4.55% | 4.48 |
| 7M | 2 | 9.09% | 3.34 |
| 8 | 5 | 22.73% | 0.00 |
| 10 | 5 | 22.73% | 3.75 |

Fuente. Elaboración propia, 2018.

CDV= 41.06		PCI= 58.94%		Calificación= BUENO

Observaciones:

Las fallas encontradas son: grietas transversales, grietas de esquina, descascaramiento de juntas, losa dividida, grietas de retracción y pulimiento de agregados. Siendo las fallas con mayor incidencia en esta unidad de muestreo, las causadas por pulimiento de agregados, grietas de retracción y grietas de esquina con densidad de 22.73%. La falla, que afecta en mayor grado a la unidad de muestreo son las grietas de esquina de severidad media, con un valor deducido de 31.70.

El índice de condición de pavimento es de 58.94% lo que representa una clasificación de BUENO.

De acuerdo con la Tabla 26, su nivel de intervención es de Mantenimiento.

Figura 53. Densidad de cada una de las fallas de S-29.

Fuente. Elaboración propia, 2018.

Figura 54. Densidades de las fallas más influyentes en la S-29.

Fuente. Elaboración propia, 2018.

Unidad de muestreo (S-31).

Después de realizar la inspección visual y medición de las fallas en la unidad de muestreo, se resume en la Tabla 27.

Tabla 27. Fallas encontradas en S-31.

| Falla | N° Losas | Densidad (%) | Valor deducido |
| --- | --- | --- | --- |
| 1L | 1 | 4.55% | 2.65 |
| 2L | 2 | 9.09% | 4.94 |
| 2M | 5 | 22.73% | 15.65 |
| 3M | 7 | 31.82% | 40.00 |
| 7M | 1 | 4.55% | 1.17 |
| 8 | 5 | 22.73% | 0.00 |
| 9M | 1 | 4.55% | 6.73 |
| 10 | 10 | 45.45% | 6.85 |
| 18L | 1 | 4.55% | 0.87 |

Fuente. Elaboración propia, 2018.

CDV= 47.19		PCI= 52.81%		Calificación= REGULAR

Observaciones:

Las fallas encontradas son: grietas longitudinales, grietas transversales, grietas de esquina, descascaramiento de juntas y esquina, grietas de retracción, pulimiento de agregados y parche grande. Siendo las fallas con mayor incidencia en esta unidad de muestreo, las causadas por pulimiento de agregados con densidad de 45.45%. La falla, que afecta en mayor grado a la unidad de muestreo son las grietas de esquina de severidad media, con un valor deducido de 40.00.

El índice de condición de pavimento es de 52.81% lo que representa una clasificación de REGULAR.

De acuerdo con la Tabla 27, su nivel de intervención es de Rehabilitación.

Figura 55. Densidad de cada una de las fallas de S-31.

Fuente. Elaboración propia, 2018.

Figura 56. Densidades de las fallas más influyentes en la S-31.

Fuente. Elaboración propia,2018.

Unidad de muestreo (S-33).

Después de realizar la inspección visual y medición de las fallas en la unidad de muestreo, se resume en la Tabla 28.

Tabla 28. Fallas encontradas en S-33.

| Falla | N° Losas | Densidad (%) | Valor deducido |
| --- | --- | --- | --- |
| 2L | 1 | 4.55% | 2.65 |
| 2M | 4 | 18.18% | 13.38 |
| 3M | 1 | 4.55% | 6.61 |
| 5L | 1 | 4.55% | 4.48 |
| 8 | 5 | 22.73% | 0.00 |
| 10 | 8 | 36.36% | 6.00 |
| 18L | 2 | 9.09% | 1.74 |

Fuente. Elaboración propia, 2018.

CDV= 20.73		PCI= 79.37%		Calificación= MUY BUENO.

Observaciones:

Las fallas encontradas son: grietas transversales, grietas de esquina, losa dividida, grietas de retracción, pulimiento de agregados y parche grande. Siendo la falla con mayor incidencia en esta unidad de muestreo, las causadas por pulimiento de agregados con densidad de 36.36%. La falla, que afecta en mayor grado a la unidad de muestreo son las grietas transversales y/o diagonales de severidad media, con un valor deducido de 13.38.

El índice de condición de pavimento es de 79.37% lo que representa una clasificación de MUY BUENO.

De acuerdo con la Tabla 28, su nivel de intervención es de Mantenimiento.

Figura 57. Densidad de cada una de las fallas de S-33.

Fuente. Elaboración propia, 2018.

Figura 58. Densidades de las fallas más influyentes en la S-33.

Fuente. Elaboración propia, 2018.

Unidad de muestreo (S-35).

Después de realizar la inspección visual y medición de las fallas en la unidad de muestreo, se resume en la Tabla 29.

Tabla 29. Fallas encontradas en S-35.

| Falla | N° Losas | Densidad (%) | Valor deducido |
| --- | --- | --- | --- |
| 2L | 2 | 9.09% | 4.94 |
| 2M | 4 | 18.18% | 13.38 |
| 3M | 8 | 36.36% | 44.13 |
| 7M | 1 | 4.55% | 1.17 |
| 8 | 3 | 13.64% | 0.00 |
| 10 | 6 | 27.27% | 4.54 |
| 18L | 1 | 4.55% | 0.87 |

Fuente. Elaboración propia.

CDV= 49.02		PCI= 50.98%		Calificación= REGULAR.

Observaciones:

Las fallas encontradas son: grietas transversales, grietas de esquina, grietas de retracción, pulimiento de agregados descascaramiento de juntas y parche grande. Siendo las fallas con mayor incidencia en esta unidad de muestreo, las causadas por grietas de esquina con densidad de 36.36%. La falla, que afecta en mayor grado a la unidad de muestreo son las grietas de esquina de severidad media, con un valor deducido 44.13.

El índice de condición de pavimento es de 50.98% lo que representa una clasificación de REGULAR.

De acuerdo con la Tabla 29, su nivel de intervención es de Rehabilitación.

Figura 59. Densidad de cada una de las fallas de S-35.

Fuente. Elaboración propia, 2018.

Figura 60. Densidades de las fallas más influyentes en la S-35.

Fuente. Elaboración propia, 2018.

Unidad de muestreo (S-37).

Después de realizar la inspección visual y medición de las fallas en la unidad de muestreo, se resume en la Tabla 30.

Tabla 30. Fallas encontradas en S-37.

| Falla | N° Losas | Densidad (%) | Valor deducido |
| --- | --- | --- | --- |
| 2M | 3 | 13.64% | 10.56 |
| 3M | 3 | 13.64% | 20.00 |
| 7M | 1 | 4.55% | 1.17 |
| 8 | 5 | 22.73% | 0.00 |
| 10 | 4 | 18.18% | 2.95 |
| 18L | 2 | 9.09% | 1.74 |

Fuente. Elaboración propia, 2018.

CDV= 25.56		PCI= 74.44		Calificación= MUY BUENO.

Observaciones:

Las fallas encontradas son: grietas transversales, grietas de esquina, grietas de retracción, pulimiento de agregados, descascaramiento de juntas y parche grande. Siendo las fallas con mayor incidencia en esta unidad de muestreo, las causadas por grietas de retracción con densidad de 22.73%. La falla, que afecta en mayor grado a la unidad de muestreo son las grietas de esquina de severidad media, con un valor deducido de 20.00.

El índice de condición de pavimento es de 74.44 lo que representa una clasificación de MUY BUENO.

De acuerdo con la Tabla 30, su nivel de intervención es de Mantenimiento.

Figura 61. Densidad de cada una de las fallas de S-37.

Fuente. Elaboración propia, 2018.

Figura 62. Densidades de las fallas más influyentes en la S-37.

Fuente. Elaboración propia, 2018.

Unidad de muestreo (S-39).

Después de realizar la inspección visual y medición de las fallas en la unidad de muestreo, se resume en la Tabla 31.

Tabla 31. Fallas encontradas en S-39.

| Falla | N° Losas | Densidad (%) | Valor deducido |
| --- | --- | --- | --- |
| 2M | 3 | 13.64% | 10.56 |
| 3M | 4 | 18.18% | 25.48 |
| 7M | 1 | 4.55% | 1.17 |
| 8 | 6 | 27.27% | 0.63 |
| 10 | 3 | 13.64% | 2.42 |

Fuente. Elaboración propia, 2018.

CDV= 30.34		PCI= 69.66%		Calificación= BUENO.

Observaciones:

Las fallas encontradas son: grietas transversales, grietas de esquina, grietas de retracción, pulimiento de agregados y descascaramiento. Siendo la falla con mayor incidencia en esta unidad de muestreo, las causadas por grietas de retracción con densidad de 27.77%. La falla, que afecta en mayor grado a la unidad de muestreo son las grietas de esquina de severidad media, con un valor deducido de 25.48.

El índice de condición de pavimento es de 69.66% lo que representa una clasificación de BUENO.

De acuerdo con la Tabla 31, su nivel de intervención es de Mantenimiento.

Figura 63. Densidad de cada una de las fallas de S-39.

Fuente. Elaboración propia, 2018.

Figura 64. Densidades de las fallas más influyentes en la S-39.

Fuente. Elaboración propia, 2018.

## Cálculo del PCI de las unidades de muestreo.

Se determinó el índice de condición del pavimento (PCI), para las 20 unidades de muestreo de la sección.  La información se registró en las hojas de inspección diseñadas para tal fin (Anexo 1).

Tabla 32. Daños y severidad en cada unidad de muestreo.

| UM | Max VD | Daño | Nivel de severidad | PCI | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | 20.00 | Grieta de esquina | Media | 61.78 | Bueno |
| S-03 | 31.22 | Grieta de esquina | Media | 56.03 | Bueno |
| S-05 | 31.10 | Grieta de esquina | Media | 61.46 | Bueno |
| S-07 | 25.85 | Grieta de esquina | Media | 63.20 | Bueno |
| S-09 | 13.55 | Grieta de esquina | Media | 75.78 | Muy bueno |
| S-11 | 20.00 | Grieta de esquina | Media | 66.96 | Bueno |
| S-13 | 25.48 | Grieta de esquina | Media | 63.79 | Bueno |
| S-15 | 25.48 | Grieta de esquina | Media | 59.50 | Bueno |
| S-17 | 11.52 | Grietas transversales y/o diagonales | Baja | 76.79 | Muy bueno |
| S-19 | 25.48 | Grieta de esquina | Media | 64.44 | Bueno |
| S-21 | 25.48 | Grieta de esquina | Media | 63.55 | Bueno |
| S-23 | 31.10 | Grieta de esquina | Media | 61.20 | Bueno |
| S-25 | 13.55 | Grieta de esquina | Media | 72.67 | Muy bueno |
| S-27 | 10.56 | Grietas transversales y/o diagonales | Media | 78.00 | Muy bueno |
| S-29 | 31.70 | Grieta de esquina | Media | 58.94 | Bueno |
| S-31 | 40.00 | Grieta de esquina | Media | 52.81 | Regular |
| S-33 | 13.38 | Grietas transversales y/o diagonales | Media | 79.27 | Muy bueno |
| S-35 | 44.13 | Grieta de esquina | Media | 50.98 | Regular |
| S-37 | 20.00 | Grieta de esquina | Media | 74.44 | Muy bueno |
| S-39 | 25.48 | Grieta de esquina | Media | 69.66 | Bueno |

Fuente. Elaboración propia, 2018.

En la sección estudiada, el daño que genera un alto grado de afectación es grieta de esquina de severidad media, ya que se presentó el mayor valor deducido en las unidades 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 35, 37 y 39; este valor indica el grado en que cada combinación de deterioro, nivel de severidad y cantidad perjudican la condición del mismo.

Para las unidades 17, 27 y 33 el mayor valor deducido corresponde a grietas transversales y/o diagonales.

El porcentaje de área que representa cada una de las fallas mencionadas anteriormente respecto al total de unidades de muestreo evaluadas se encuentran definido en la figura 65.

Figura 65. Fallas que afectan más la vía.

Fuente. Elaboración propia, 2018.

Figura 66. Porcentaje de los estados de la vía.

Fuente. Elaboración propia, 2018.

## Fallas más frecuentes encontradas en las unidades de muestreo.

En el siguiente cuadro, se muestra las fallas más frecuentes encontradas en las unidades de muestreo del jirón Yahuar Huaca, del distrito de Baños del Inca.

Tabla 33. Fallas más frecuentes en las unidades de muestreo.

| N° | TIPO DE FALLA | Cant. de Fallas | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Pulimiento de superficie. | 135 | 28.48% |
| 3 | Grietas de esquina. | 92 | 19.41% |
| 2 | Grietas transversales y/o diagonales. | 80 | 16.88% |
| 8 | Grietas de retracción y descamación. | 78 | 16.46% |
| 7 | Descascaramiento de juntas. | 36 | 7.59% |
| 9 | Descascaramiento de esquina. | 19 | 4.01% |
| 18 | Parche grande deteriorado. | 18 | 3.80% |
| 5 | otro tipo de daño | 16 | 3.38% |

Fuente. Elaboración propia, 2018.

Figura 67. Fallas más frecuentes.

Fuente. Elaboración propia, 2018.

En la sección estudiada las fallas más frecuentes son: pulimiento de agregados, con una incidencia del 28.48%, grietas de esquina con 19.41% grietas transversales y/o diagonales con 16. 88% y grietas de retracción con 16.46%. y las menos frecuentes son: descascaramiento de juntas con 7.59%, descascaramiento de esquina con 4.01%, parche grande con 3.80% y otro tipo de fallas con 3.38%.

## Determinación del valor del PCI del jirón Yahuar Huaca del distrito de Baños del Inca.

En la Tabla 34. Se presenta un resumen del estado, PCI y el número de losas de cada unidad de muestreo. También se presenta el cálculo del PCI promedio del jirón Yahuar Huaca.

Tabla 34. Determinación del valor del PCI.

| Muestra | PCI | Estado | # Losas | PCIR*NR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | 61.78 | Bueno | 22 | 1359.16 |
| S-03 | 56.03 | Bueno | 22 | 1232.66 |
| S-05 | 61.46 | Bueno | 22 | 1352.12 |
| S-07 | 63.20 | Bueno | 22 | 1390.4 |
| S-09 | 75.78 | Muy bueno | 22 | 1667.16 |
| S-11 | 66.96 | Bueno | 22 | 1473.12 |
| S-13 | 63.79 | Bueno | 22 | 1403.38 |
| S-15 | 59.50 | Bueno | 22 | 1309 |
| S-17 | 76.79 | Muy bueno | 22 | 1689.38 |
| S-19 | 64.44 | Bueno | 22 | 1417.68 |
| S-21 | 63.55 | Bueno | 22 | 1398.1 |
| S-23 | 61.20 | Bueno | 22 | 1346.4 |
| S-25 | 72.67 | Muy bueno | 22 | 1598.74 |
| S-27 | 78.00 | Muy bueno | 22 | 1716 |
| S-29 | 58.94 | Bueno | 22 | 1296.68 |
| S-31 | 52.81 | Regular | 22 | 1161.82 |
| S-33 | 79.27 | Muy bueno | 22 | 1743.94 |
| S-35 | 50.98 | Regular | 22 | 1121.56 |
| S-37 | 74.44 | Muy bueno | 22 | 1637.68 |
| S-39 | 69.66 | Bueno | 22 | 1532.52 |
| Suma: |  |  | 440 | 28847.5 |
| PCI: |  |  | 28847.5 | = 65.56% |
|  |  |  | 440 |  |

Fuente. Elaboración propia, 2018.

## Propuesta de intervención.

La aplicación del método PCI al tramo de 1737 metros de pavimento rígido del jirón Yahuar Huaca, sirvió para obtener el valor cuantitativo de la condición del estado del pavimento que equivale a 65.56 %, este valor permite identificar de acuerdo a la figura 23, qué en el jirón en estudio se debe de realizar un mantenimiento del tipo menor, considerando que el mantenimiento menor incluye acciones que se aplican a las losas deterioradas.

Teniendo en cuenta que las diferentes fallas identificadas en el jirón son de severidad de media a baja, se dispone que las alternativas de intervención se realicen con mantenimiento de tipo menor que contempla los trabajos de intervención de las losas afectadas, con técnicas de mantenimiento como sellado de juntas y grietas, reparación de espesor parcial, cepillado de superficie.

## Matriz de intervención.

En la Tabla 35, se muestra la matriz con las alternativas de intervención propuestas por el método PCI en función a cada tipo y severidad de falla, encontradas en el jirón Yahuar Huaca del distrito de Baños del Inca.

99

Tabla 35. Matriz de alternativas de solución.

| N° | Falla | Posibles causas | severidad | Intervención | Imágenes representativas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grietas lineales diagonales y/o transversales | Combinación de cargas de tránsito y alabeo por gradiente térmico o humedad | Baja | Sellado de grietas |  |
|  |  |  | Media | Sellado de grietas |  |
|  |  |  | Alta | Parcheo profundo, reemplazo de losa |  |
| 2 | Grietas de esquina | Combinación de las cargas de transito con la perdida de soporte y esfuerzos de alabeo | Baja | No se hace nada |  |
|  |  |  | Media | Sellado de grietas |  |
|  |  |  | Alta | Parcheo profundo |  |
| 3 | Losa dividida | Sobre carga o soporte inadecuado | Baja | No se hace nada |  |
|  |  |  | Media | Sellado de grietas |  |
|  |  |  | Alta | Reemplazo de losa |  |
| N° | Falla | Posibles causas | severidad | Intervención | Imágenes representativas |
| 4 | Descascaramiento de junta | Esfuerzos excesivos en las juntas causado por cargas de tránsito o infiltración de materiales incompresibles. Concreto débil en la junta por exceso de manipulación. | Baja | No se hace nada. |  |
|  |  |  | Media | Parcheo parcial. |  |
|  |  |  | Alta | Reconstrucción de la junta. |  |
| 100 5 | Descascaramiento de esquina | Concreto débil en la esquina por exceso de manipulación. | Baja | No se hace nada |  |
|  |  |  | Media | Parcheo parcial. |  |
|  |  |  | Alta | Parcheo parcial. |  |
|  |  |  | Media | Sellado de grietas |  |
|  |  |  | Alta | Reemplazo de losa |  |
| N° | Falla | Posibles causas | severidad | Intervención | Imágenes representativas |
| 6 | Grietas de retracción | Se forma durante el fraguado y curado del concreto. | Baja | No se hace nada. |  |
|  |  |  | Media | No se hace nada |  |
|  |  |  | Alta | No se hace nada. |  |
| 7 | Pulimiento de superficie. | Aplicaciones repetidas de cargas de tránsito. | Baja | Ranurado de la superficie, sobre carpeta. |  |
|  |  |  | Media |  |  |
|  |  |  | Alta |  |  |
| 8 | Parche grande y parche pequeño. | Reemplazo de pavimento original | Baja | No se hace nada. |  |
|  |  |  | Media | Sellado de grietas. |  |
|  |  |  | Alta | Reemplazo del parche. |  |

101

Fuente. Elaboración propia, 2018.

## Discusión

En la Tabla 6 se presenta los tipos de fallas consideradas para este proyecto de investigación en el jirón Yahuar Huaca, dentro de los cuales se identificaron 9 tipos de fallas, las cuales fueron grietas diagonales lineales y/o transversales, grietas de esquina, losa dividida, descascaramiento de junta y de esquina, grietas de retracción, pulimiento de superficie, parches grandes y parche pequeño. Lo que respalda lo dicho por Rodríguez, M (2013) encontró 12 tipos de fallas. Estas fallas son las más comunes de encontrar en la evaluación de pavimentos rígidos por el método del PCI.

Como muestra la Tabla 32, la grieta de esquina representa la falla con mayor valor deducido y la falla grietas transversales y/o diagonales con menor valor deducido. Este resultado concuerda con Tóala, J (2011). Que las grietas de esquina son las que tienen mayor influencia en el estado de un pavimento.

En la unidad de muestra S-33 el PCI fue de 79.27%, presentado un estado del pavimento Muy Bueno y la unidad de muestra S-35 el PCI fue de 50.98%, presentando un estado del pavimento Regular. Y el valor del PCI para todo el tramo en estudio que equivale a 65.56%, y según el método PCI califica al jirón Yahuar Huaca en un estado de condición Bueno.  Esto afirma lo dicho por Sánchez M, CM (2018), que a pesar de tener unidades de muestreo como la unidad T1-U11 con un valor de 51.9% en mal estado el resultado final arrojó un pavimento muy bueno con un PCI 75.56%.

De acuerdo con la Figura 23 y al valor del PCI, el jirón Yahuar Huaca se encuentra en la zona de mantenimiento rutinario menor.

## Contrastación de hipótesis.

102

Según los resultados obtenidos por el método PCI, el estado del pavimento rígido en el jirón Yahuar Huaca del distrito de Baños del Inca, desde el cruce Shaullo Llacanora hasta la Plazuela el Inca, arrojó un estado de pavimento Bueno, que contrastando con la hipótesis planteada (Regular) resulto ser diferente, no verificándose la hipótesis establecida, resultando la hipótesis nula.

# CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

  - CONCLUSIONES

- De acuerdo al valor del PCI calculado en la Tabla 34 el jirón Yahuar Huaca tiene un estado de pavimento BUENO.

- Las fallas más frecuentes encontradas en el jirón Yahuar Huaca son: pulimiento de agregados con una incidencia del 28.48%, grietas de esquina con 19.41% grietas transversales y/o diagonales con 16. 88% y grietas de retracción con 16.46%. y las menos frecuentes son: descascaramiento de juntas con 7.59%, descascaramiento de esquina con 4.01%, parche grande con 3.80% y otro tipo de fallas con 3.38%.

- El índice de condición del pavimento, dio como resultado un valor de 65.56%, este resultado es el promedio ponderado del PCI de las 20 unidades de muestreo, presentes en el jirón Yahuar Huaca.

- De acuerdo al valor del PCI y a la Figura 23. Se recomienda mantenimiento rutinario menor como se especifica en la Tabla 35.

  - RECOMENDACIONES.

- En el trabajo de campo de recolección de datos debe ser realizado por personal capacitado en la identificación y categorización de las fallas que evalúa el método PCI en pavimentos rígidos.

- Adicionar un catálogo de fotografías referentes a los tipos de fallas para que sirva como guía para una mejor identificación.

- La evaluación superficial realizada mediante el método PCI puede ser complementada con la evaluación de la condición estructural mediante técnicas del tipo destructivas o no destructivas que permitan determinar; la capacidad estructural que presenta el pavimento en estudio.

- Una coordinación por parte de la Universidad con la Municipalidades para facilitar información para futuras investigaciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

AASHTO (1993). Capítulo I: Método AASHTO 93 para el diseño de pavimentos rígidos. V.1, p. 1-10.

American Society For Testing and Materials (2004). Procedimiento estándar para la inspección del índice de condición del pavimento en caminos y estacionamientos (ASTM D6433-03). Estados unidos. 81 p

Apolinario, EM. (2012). Innovación del método VIZIR en estrategias de conservación y mantenimiento de carreteras con bajo volumen de tránsito. Tesis maestría. Lima, Perú. Universidad Nacional de Ingeniería. Disponible en: http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/1315/1/apolinario_me.pdf.

ASTM D6433-03. (2007). Standard Practice for Roads and Parking Lots Pavement Condition Index Surveys. Pensilvania.

ASTM D6433-07. (2007). Standard Practice for Roads and Parking Lots Pavement Condition Index Surveys. Pensilvania.

Camposano JE. (2012). acerca de nosotros: scrib tesis de pavimentos. Availablefrom: https://es.scribd.com/document/248634925/TESIS-DE-PAVIMENTOS.

Chirinos, EC. (2015). Métodos de diseño de pavimentos (diapositiva). UNEFM, Venezuela. Disponible en: https://es.slideshare.net/eliezerchirinos/mtodos-de-diseo-de-pavimentos

Duravia (unidad de negocios de UNICON y UNACEM, Perú). 2013. Disponible en: http://www.duravia.com.pe/wp-content/uploads/coleccionable-duravia-v.2.pdf.

Huamán Guerrero, N. (2013). Manual de pavimentos flexibles. Lima.

Jugo, A. (2005). Manual de mantenimiento y rehabilitación de pavimentos rígidos. Venezuela.

Llosa Grau J. (2006). Propuesta alternativa para la distribución racional del presupuesto anual municipal para el mantenimiento y rehabilitación de pavimentos. Proyecto tesis título. Lima, Perú. UPC.

Menacho T. (2014).  Determinación y evaluación de las patologías del concreto en el pavimento rígido de las calles del distrito de Pariacoto, provincia de Huaraz, región Ancash, junio – 2014. Disponible en: http://erp.uladech.edu.pe/bibliotecavirtual.

Monsalve L, Giraldo L, Maya J. (2012). Diseño de pavimento flexible rígido. Armenia: Universidad de Quito.

Ortiz M, EJ. (2018). Evaluación y comparación del estado de conservación de la carretera Baños del Inca-Llacanora utilizando los métodos de índice de conservación del pavimento y vizir. Universidad Nacional de Cajamarca.

Rodríguez, EV. (2009). Cálculo del índice de condición del pavimento flexible en la Av. Luis Montero, distrito de Castilla.

Rodríguez M. (2013). Evaluación del estado físico de la carretera de concreto hidráulico empalme puerto Sandino – puente Gloria, del municipio de Nagarote, departamento de León

Sánchez M. CM (2018). Incidencia de las patologías del concreto en la obtención del índice de integridad funcional y estructural del pavimento rígido de la Av. San Martin de Porres, entre la Av. Atahualpa y Jr. Los geranios, de la ciudad de Cajamarca. 184 p. Universidad Nacional de Cajamarca.

Tóala J. (2011). Análisis superficial y mantenimiento del hormigón hidráulico de la carretera Chone - Canuto– Junín - Pueblo Nuevo – Pimpiguasí, tramo Pueblo Nuevo - Pimpiguasí, Ecuador 144p.

Vásquez Varela, L. R. (2002). Pavement Condition Index (PCI) para pavimentos asfálticos y de concreto en carreteras. Manizales.

# ANEXOS

ANEXO 1. HOJA DE EXPLORACIÓN PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO

Anexo 2. formato para las iteraciones del cálculo del CDV.

Fuente: Luis Ricardo Vásquez Varela. Editado por autores.

Anexo 3. curvas para determinar el valor deducido para pavimentos de concreto.

Anexo 4.

Curva de corrección para determinar el “valor deducido total” CDV

Anexo 5. Cálculo del PCI de las unidades de muestreo

Anexo 6. Panel fotográfico.

Punto de inicio Cruce Shaullo – Llacanora

.

Levantamiento topográfico para el perfil.

| - Grietas longitudinales |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nivel de severidad: Baja |  | Nivel de severidad: Media |
| - Grietas de esquina. |  |  |
| Nivel de severidad: Baja | Nivel de severidad: Media |  |

133

| - Losa dividida. |  |
| --- | --- |
| 1 2 4 3 |  |
| Nivel de severidad: Baja. |  |
| - Descascaramiento de junta. |  |
| Nivel de severidad: Baja | Nivel de severidad: Media |

| - Grietas de retracción |  |
| --- | --- |
| - Descascaramiento de esquina. |  |  |
| Nivel de severidad: Baja | Nivel de severidad: Media |  |

| - Pulimiento de superficie. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nivel de severidad: Baja |  | Nivel de severidad: Media |
| - Parche pequeño. |  |  |
| Nivel de severidad: Baja | Nivel de severidad: Media |  |

| - Parche grande |  |
| --- | --- |
| Nivel de severidad: Baja | Nivel de severidad: Media |