UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

“ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA F’C = 420 KG/CM2 ELABORADO CON AGREGADOS RECICLADOS”

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL

PRESENTADA POR:

Bach. ALARCÓN ALARCÓN, KARLA LILY

ASESOR:

MCs. Ing. CENTURIÓN VARGAS, Mauro A.

CAJAMARCA – PERÚ

2018

AGRADECIMIENTO

Agradezco al Ing. Mauro Centurión Vargas, asesor de la presente investigación, por la disposición de tiempo para la orientación y supervisión del contenido de ésta. Agradezco a los ingenieros miembros de mi jurado, ingenieros docentes de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil y a todas las personas que me han acompañado en el desarrollo de este trabajo.

DEDICATORIA

A mis padres, Efraín y Ema; a las mejores hermanas, Katy y Tania; a la niña más linda, Killa; y al resto de mi familia, por brindarme su amor y apoyo en cada momento de manera incondicional.

A la memoria del Ing. Héctor Pérez Loayza, con quien inicie este trabajo de investigación y que, por razones de la vida, hoy descansa en paz.

ÍNDICE GENERAL

AGRADECIMIENTO	ii

DEDICATORIA	iii

ÍNDICE GENERAL	iv

ÍNDICE DE GRÁFICOS	vi

ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS	vi

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS	ix

RESÚMEN	x

ABSTRACT	xi

1. INTRODUCCIÓN	2

1.1. Formulación del Problema:	3

1.2. Hipótesis de la Investigación:	3

1.3. Justificación de la Investigación:	3

1.4. Delimitación de la Investigación:	4

1.5. Limitaciones de la Investigación:	4

1.6. Objetivos:	4

1.6.1. Objetivo General:	4

1.6.2. Objetivos Específicos:	4

1.7. Descripción del contenido:	5

2. MARCO TEÓRICO	7

2.1. Antecedentes teóricos de la Investigación:	7

2.1.1. Antecedentes Internacionales:	7

2.1.2. Antecedentes Nacionales:	8

2.1.3. Antecedentes Locales:	9

2.2. Bases Teóricas:	10

2.3. Definición de Términos Básicos:	40

3. MATERIALES Y MÉTODOS	42

3.1. Ubicación Geográfica de la Investigación:	42

3.2. Tiempo de realización de la Investigación:	42

3.3. Diseño de la Investigación:	43

3.3.1. Tipo de la Investigación:	43

3.3.2. Variables de Estudio:	43

3.3.3. Población, muestra y unidad de análisis:	43

3.4. Materiales:	43

3.4.1. Agregados:	43

3.4.2. Cemento:	45

3.4.3. Aditivo:	45

3.5. Equipos:	45

3.6. Métodos:	45

3.6.1. Procedimiento en Agregados:	47

3.6.2. Diseño de Mezclas de concreto:	51

3.6.3. Procedimiento con el concreto:	52

3.7. Tratamiento, análisis de datos y presentación de resultados:	54

3.7.1. Tratamiento y análisis de datos:	54

3.7.2. Presentación de resultados:	54

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS	63

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	68

5.1. Conclusiones:	68

5.2. Recomendaciones	69

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	71

6. ANEXOS	75

6.1. Anexo N° 01: Propiedades de los agregados naturales	75

6.1.1. Agregado Fino:	75

6.1.2. Agregado Grueso:	80

6.2. Anexo N° 02: Propiedades de los agregados reciclados:	86

6.2.1. Agregado Fino reciclado:	86

6.2.2. Agregado Grueso reciclado:	91

6.3. Anexo N° 03: Diseños de Mezcla:	96

6.4. Anexo N° 04: Resultados de ensayos de Resistencia a la Compresión:	106

6.5. Anexo N° 06: Resultados de curva Esfuerzo vs Deformación:	121

6.6. Anexo N° 08: Panel Fotográfico:	134

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N° 1: Clasificación de los residuos de la construcción.	13

Gráfico N° 2: Procedimiento de la investigación.	46

Gráfico N° 3: Diseños de Mezclas	47

Gráfico N° 4: Resistencia promedio a la compresión del concreto vs tiempo, de acuerdo al tipo de diseño	57

Gráfico N° 5: Resumen de resistencia a la compresión por tipo de diseño, a diferentes edades.	57

Gráfico N° 6:  Diagrama de resultados del módulo de elasticidad teórico y real del concreto	58

Gráfico N° 7: Peso Unitario del concreto en estado endurecido, según el tipo de mezcla	59

Gráfico N° 8: Curva de distribución granulométrica del agregado fino natural M-1	75

Gráfico N° 9:  Curva de distribución granulométrica del agregado fino natural M-2	76

Gráfico N° 10: Curva de distribución granulométrica del agregado fino natural M-3	77

Gráfico N° 11: Curva de Distribución granulométrica del agregado grueso natural  M-1	81

Gráfico N° 12: Curva de Distribución granulométrica del agregado grueso natural  M-2	82

Gráfico N° 13:  Curva de Distribución granulométrica del agregado grueso natural  M-3	83

Gráfico N° 14: Curva de distribución granulométrica del agregado fino reciclado M-1	86

Gráfico N° 15: Curva de distribución granulométrica del agregado fino reciclado M-2	87

Gráfico N° 16: Curva de distribución granulométrica del agregado fino reciclado M-3	88

Gráfico N° 17: Curva de distribución granulométrica del agregado grueso reciclado M-1	91

Gráfico N° 18: Curva de distribución granulométrica del agregado grueso reciclado M-2	92

Gráfico N° 19: Curva de distribución granulométrica del agregado grueso reciclado M-3	93

ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS

Figura N°  1: Proyección de reciclado de RCD en el tiempo	15

Figura N°  2: Consumo de cemento en el Perú	16

Figura N°  3: Porcentajes de uso de agregado reciclado total	18

Figura N°  4: Componentes del concreto.	20

Figura N°  5: Medición de consistencia	25

Figura N°  6: Ubicación Geográfica de la Investigación	42

Figura N°  7: Ubicación de la Cantera Margarita	44

Figura N°  8: Ubicación del concreto reciclado	44

Tabla N° 1: Formas de Obtención de concreto reciclado…………………………………………………………12

Tabla N° 2: Normatividad de utilización de residuos en Brasil	15

Tabla N° 3: Producción de Cemento	16

Tabla N° 4: Límites de composición aproximados para cemento Portland (Tipo 1)	21

Tabla N° 5: Compuestos principales del cemento Portland	21

Tabla N° 6: Relación de consistencia y trabajabilidad	26

Tabla N° 7: Módulo de fineza de la combinación de agregados	30

Tabla N° 8: Resistencia requerida promedio.	31

Tabla N° 9: Relación Consistencia – Asentamiento	32

Tabla N° 10: Asentamiento según el tipo de construcción	32

Tabla N° 11: Contenido de aire atrapado	32

Tabla N° 12: Volumen unitario de agua	33

Tabla N° 13: Relación agua - cemento por resistencia	34

Tabla N° 14: Modulo de finura de la combinación de agregados	36

Tabla N° 15: Propiedades físicas del agregado natural fino y grueso	54

Tabla N° 16: Propiedades físicas de los agregados reciclados fino y grueso	55

Tabla N° 17: Dosificación de la mezcla A	55

Tabla N° 18: Dosificación de la mezcla B	55

Tabla N° 19: Dosificación de mezcla C	56

Tabla N° 20: Dosificación de mezcla D	56

Tabla N° 21: Dosificación de mezcla E	56

Tabla N° 22: Resultados de resistencia promedio a la compresión del concreto según el tipo de diseño, a diferentes edades y con el porcentaje obtenido	56

Tabla N° 23: Módulo de elasticidad teórico y real del concreto a la edad de 28 días	58

Tabla N° 24: Análisis de Varianza	59

Tabla N° 25: Distribución de homogeneidad de varianzas	60

Tabla N° 26: Resultados de los estadísticos descriptivos:	61

Tabla N° 27: Análisis granulométrico del agregado fino natural M-1	75

Tabla N° 28: Análisis granulométrico del agregado fino natural M-2	76

Tabla N° 29: Análisis granulométrico del agregado fino natural M-3	77

Tabla N° 30: Peso específico del agregado fino natural	78

Tabla N° 31: Determinación del peso específico del agua	78

Tabla N° 32: Peso Unitario Suelto del agregado fino natural	78

Tabla N° 33: Peso Unitario compactado del agregado fino natural	79

Tabla N° 34: Determinación del factor de calibración f	79

Tabla N° 35: Absorción del agregado fino natural	79

Tabla N° 36: Contenido de Humedad  del agregado fino natural	79

Tabla N° 37: Material que pasa la malla N° 200 del agregado fino natural	80

Tabla N° 38: Análisis granulométrico del agregado grueso natural M-1	80

Tabla N° 39: Análisis granulométrico del agregado grueso natural M-2	81

Tabla N° 40: Análisis granulométrico del agregado grueso natural M-3	82

Tabla N° 41: Peso específico del agregado grueso natural	83

Tabla N° 42: Peso Unitario suelto del agregado grueso natural	84

Tabla N° 43: Peso Unitario compactado del agregado grueso natural	84

Tabla N° 44: Determinación del factor de calibración f	84

Tabla N° 45: Absorción del agregado grueso natural	84

Tabla N° 46: Contenido de humedad del agregado grueso natural	85

Tabla N° 47: Porcentaje de material que pasa la malla N° 200 del agregado grueso natural	85

Tabla N° 48: Abrasión del agregado grueso natural	85

Tabla N° 49: Análisis granulométrico del agregado fino reciclado M-1	86

Tabla N° 50: Análisis granulométrico del agregado fino reciclado M-2	87

Tabla N° 51: Análisis granulométrico del agregado fino reciclado M-3	88

Tabla N° 52: Peso específico del agregado fino reciclado	89

Tabla N° 53: : Peso unitario suelto del agregado fino reciclado	89

Tabla N° 54: Peso unitario compactado del agregado fino reciclado	89

Tabla N° 55: Absorción del agregado fino reciclado	90

Tabla N° 56: Contenido de humedad  del agregado fino reciclado	90

Tabla N° 57: porcentaje que pasa  la malla N° 200  del agregado fino reciclado	90

Tabla N° 58: Análisis granulométrico del agregado grueso reciclado M-1	91

Tabla N° 59: Análisis granulométrico del agregado grueso reciclado M-2	92

Tabla N° 60: Análisis granulométrico del agregado grueso reciclado M-3	93

Tabla N° 61: Peso específico   del agregado grueso reciclado	94

Tabla N° 62: Peso unitario suelto   del agregado grueso reciclado	94

Tabla N° 63: Peso unitario compactado del agregado grueso reciclado	94

Tabla N° 64: Absorción del agregado grueso reciclado	95

Tabla N° 65: Contenido de humedad del agregado grueso reciclado	95

Tabla N° 66: Material que pasa la malla N° 200  del agregado grueso reciclado	95

Tabla N° 67:  Abrasión del agregado grueso reciclado	95

Tabla N° 68: Diseño de mezcla A	96

Tabla N° 69: Ajuste de mezcla por ACI – Diseño de mezcla A	97

Tabla N° 70: Diseño de mezcla B	98

Tabla N° 71: Ajuste de mezcla por ACI – Diseño de mezcla B	99

Tabla N° 72: Diseño de mezcla C	100

Tabla N° 73: Ajuste de mezcla por ACI – Diseño de mezcla C	101

Tabla N° 74: Diseño de mezcla D	102

Tabla N° 75: ajuste de mezcla por ACI – Diseño de mezcla D	103

Tabla N° 76: Diseño de mezcla E	104

Tabla N° 77: Ajuste de mezcla por ACI – Diseño de mezcla E	105

Tabla N° 78: Resultados de resistencia a la compresión del concreto a los 7 días, mezcla A	106

Tabla N° 79: Resultados de resistencia a la compresión del concreto  a los 7 días, mezcla B	107

Tabla N° 80: Resultados de resistencia a la compresión del concreto  a los 7 días, mezcla C	108

Tabla N° 81: Resultados de resistencia a la compresión del concreto  a los 7 días, mezcla D	109

Tabla N° 82: Resultados de resistencia a la compresión del concreto  a los 7 días, mezcla E	110

Tabla N° 83: Resultados de resistencia a la compresión del concreto  a los 14 días, mezcla A	111

Tabla N° 84: Resultados de resistencia a la compresión del concreto  a los 14 días, mezcla B	112

Tabla N° 85: Resultados de resistencia a la compresión del concreto  a los 14 días, mezcla C	113

Tabla N° 86: Resultados de resistencia a la compresión del concreto  a los 14 días, mezcla D	114

Tabla N° 87: Resultados de resistencia a la compresión del concreto  a los 14 días, mezcla E	115

Tabla N° 88: Resultados de resistencia a la compresión del concreto  a los 28 días, mezcla A	116

Tabla N° 89: Resultados de resistencia a la compresión del concreto  a los 28 días, mezcla B	117

Tabla N° 90: Resultados de resistencia a la compresión del concreto  a los 28 días, mezcla C	118

Tabla N° 91: Resultados de resistencia a la compresión del concreto  a los 28 días, mezcla D	119

Tabla N° 92: Resultados de resistencia a la compresión del concreto  a los 28 días, mezcla E	120

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía N°  1: Obtención de agregado reciclado	134

Fotografía N°  2: Obtención de agregado natural, Cantera Margarita - Chilete	134

Fotografía N°  3: Ensayo de peso específico de agregado fino	135

Fotografía N°  4: Ensayo de peso específico de agregado fino	135

Fotografía N°  5: Ensayo de Peso específico del agregado grueso	136

Fotografía N°  6: Ensayo de Peso específico del agregado grueso	136

Fotografía N°  7: Ensayo de Granulometría del agregado fino reciclado	137

Fotografía N°  8: Ensayo de Granulometría del agregado grueso reciclado	137

Fotografía N°  9: Granulometría del agregado natural	138

Fotografía N°  10: Ensayo de Peso unitario suelto del agregado grueso	138

Fotografía N°  11: Peso unitario suelto del agregado fino	139

Fotografía N°  12: Peso unitario compactado del agregado grueso	139

Fotografía N°  13: Elaboración de especímenes de concreto	140

Fotografía N°  14: Mezclado de materiales del concreto	140

Fotografía N°  15: Determinación de la consistencia del concreto	141

Fotografía N°  16: Compactación de especímenes de concreto	141

Fotografía N°  17: Especímenes de concreto	142

Fotografía N°  18: Curado de especímenes de concreto	142

Fotografía N°  19: Determinación del peso de especímenes de concreto	143

Fotografía N°  20: Medición del diámetro de los especímenes de concreto	143

Fotografía N°  21: Medición de altura de especímenes de concreto	144

Fotografía N°  22: ensayo de rotura de probetas	144

Fotografía N°  23: Determinación del módulo de elasticidad del concreto	145

Fotografía N°  24: Falla frágil	145

Fotografía N°  25: Ensayo a la compresión de probetas  de concreto  - LEM	146

Fotografía N°  26: Ensayo a la compresión de probetas  de concreto  - LEM	146

RESÚMEN

La utilización de agregados reciclados como componente de  un concreto de alta resistencia disminuye  la cantidad de residuos de  construcción  y el impacto ambiental negativo que generan; es por ello que el objetivo de esta  investigación es estudiar  el comportamiento que tiene  el concreto de alta resistencia f’c = 420 kg/cm2 elaborado con agregados reciclados provenientes de la trituración mecánica de residuos de  pavimento rígido en la propiedad de  la resistencia a la compresión y compararlo con un concreto de alta resistencia f’c = 420 kg/cm2 elaborado con agregados naturales  provenientes de la cantera Margarita. Para ello se determinó las propiedades físico-mecánicas de los agregados, el diseño de mezclas por el método de Módulo de Finura de la Combinación de Agregados con sustituciones de 10%, 20% y 30% de agregado natural por agregado reciclado más la adición del aditivo sikament-290N, la elaboración de 105 especímenes cilíndricos de concreto y el ensayo a compresión uniaxial a edades de 7, 14 y 28 días del concreto. Los resultados de la resistencia a la compresión son: 429,82 kg/cm2 para un concreto elaborado con agregados naturales; 447,82 kg/cm2 para un concreto elaborado con agregados naturales más sikament-290N; 451,61 kg/cm2 para un concreto con sustitución de 10% de agregado reciclado más sikament-290N; 443,19 kg/cm2 para un concreto con sustitución de 20% de agregado reciclado más sikament-290N; 428,80 kg/cm2 para un concreto con sustitución de 30% de agregado reciclado más sikament-  290N. Concluyéndose así,  que la resistencia a la compresión  de un concreto de alta resistencia f’c=420 kg/cm2 elaborado con agregados reciclados disminuye en 0.24%.

Palabras Claves: Concreto de alta resistencia, resistencia a la compresión, comportamiento del concreto, agregado natural, agregado reciclado, aditivo superplastificante sikament-290N

ABSTRACT

The use of recycled aggregates as  component of  high strength concrete decreases the amount of construction waste and the negative environmental impact they generate; that is why the objective of this research is to study the behavior of high strength concrete f'c = 420 kg / cm2 made with recycled aggregates coming from the mechanical crushing of rigid pavement residues in the property of the resistance to the compression and compare it with a high strength concrete f'c = 420 kg / cm2 made with natural aggregates from the Margarita quarry. For this purpose, the physical-mechanical properties of the aggregates were determined, the design of mixtures by the method of the Aggregation Module Fineness Module with substitutions of 10%, 20% and 30% of natural aggregate by recycled aggregate plus the addition of the sikament-290N additive, the preparation of 105 cylindrical concrete specimens and the uniaxial compression test at ages of 7, 14 and 28 days of the concrete. The results of the resistance to compression are: 429.82 kg / cm2 for a concrete made with natural aggregates; 447.82 kg / cm2 for a concrete made with natural aggregates plus sikament-290N; 451.61 kg / cm2 for a concrete with 10% recycled aggregate replacement plus sikament-290N; 443.19 kg / cm2 for a concrete with 20% recycled aggregate replacement plus sikament -290N; 428.80 kg / cm2 for a concrete with 30% recycled aggregate replacement plus Sikament 290-N. Concluding thus, that the resistance to the compression of a concrete of high resistance f'c = 420 kg / cm2 elaborated with recycled aggregates diminishes in 0.24%.

Key Words: High strength concrete, compressive strength, concrete behavior, natural aggregate, recycled aggregate, superplasticizer additive Sikament-290N

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

# INTRODUCCIÓN

El concreto es el material de construcción más usado y versátil, que está compuesto de la combinación de cemento, agua, agregados fino , agregado grueso y  de aditivos; un tipo de concreto de alto desempeño es el concreto de alta resistencia, que comúnmente tiene una resistencia a la compresión igual o superior de  420 kg/cm2, el cual tiene aplicación en la construcción de edificios altos, superestructuras de puentes  o para satisfacer necesidades específicas de aplicaciones especiales como durabilidad, resistencia a la flexión y módulo de elasticidad.  A lo largo del tiempo, el desarrollo del concreto de alta resistencia ha sido gradual, puesto que en la década del 50 se conocían así a los concretos con una resistencia de f’c = 350 kg/cm2, y en el año 2000 ya se utilizaban concretos vaciados in situ con resistencias a la compresión de 1400 kg/cm2 a los 54 días. El Perú produce concretos de alta resistencia con valores de f’c = 1200 kg/cm a nivel de laboratorio y en obra, concretos normalmente de f’c = 700 kg/cm2; este crecimiento es posible como resultado del desarrollo de la tecnología de los materiales, como adiciones y aditivos. Gracias a este concreto ha sido posible construcciones como el Chicago Water Tower Place o el Puente East Huntington. (Rivva, E. 2002).

Es de conocimiento que las necesidades humanas van cambiando de acuerdo   al avance de la tecnología, que hace posible el planteamiento en diversas formas y tamaños de la arquitectura de proyectos constructivos, y que para  la realización de éstas es necesario  la demolición de estructuras ya existentes, generando así  desechos de construcción , que, si éstos son cuantificados llegan a constituir una cifra considerable, que en muchos casos no se le da la disposición adecuada, convirtiéndose en desmonte abandonado a las afueras de las ciudades, restándole belleza  y generando un impacto ambiental negativo.

Esta investigación, busca darle uso al concreto desechado que se ha convertido en residuos de construcción, los mismos que se pueden recuperar y reutilizar como agregado en nuevos proyectos de construcción, mediante un proceso de trituración. De esta manera, se reduce la cantidad de residuos de concreto que generan un impacto visual negativo en las ciudades, ya que llegan a convertirse en basureros, aumentando la contaminación ambiental; y es aquí es en donde la radica la importancia de la investigación, puesto que la tendencia mundial es la sostenibilidad ambiental del planeta, y al ser el concreto el material más usado en la construcción, se convierte en el material más contaminante si no se le da una disposición adecuada.

La presente investigación, pretende estudiar el comportamiento del concreto de alta resistencia elaborado con agregado reciclado proveniente de residuos de construcción de pavimentos rígidos, mediante la sustitución de agregados naturales por agregados reciclados, disminuyendo la demanda de los primeros, y comprobar la factibilidad de uso de los segundos, tanto en el cumplimiento de las propiedades de diseño como en costos de producción.

La propiedad más representativa del concreto es la resistencia a la compresión, la que se evaluó después de realizar ensayos a los agregados naturales, a los agregados reciclados obtenidos, y el uso de estos junto al aditivo Sikament-290N, cemento Pacasmayo tipo I y agua; que son los materiales que constituyen un concreto de alta resistencia f’c = 420 kg/cm2 elaborado con agregados reciclados y así poder responder a la pregunta que resume la problemática de la investigación planteada y comprobar la hipótesis.

## Formulación del Problema:

¿Cuál es el comportamiento que tiene el concreto de alta resistencia f’c=420 kg/cm2 elaborado con agregados reciclados?

## Hipótesis de la Investigación:

La resistencia a la compresión del concreto de alta resistencia f’c = 420 kg/cm2 elaborado con agregados reciclados, disminuye respecto a la resistencia a la compresión del concreto de alta resistencia f’c = 420 kg/cm2 elaborado con agregados naturales.

## Justificación de la Investigación:

La industria de la construcción es una de las más grandes del país, y Cajamarca no es la excepción, la construcción de casas - habitación, edificios, puentes, vías, proyectos de infraestructura en el sector salud, educación, transporte, que requieren del concreto como material principal para conformar los diversos elementos estructurales, y dependiendo de la importancia es que se busca un concreto de alta resistencia, el mismo que para su elaboración necesita de agregados que son obtenidos de canteras de buena calidad,  ya sean estos de material aluvial o de material de ladera, que al ser sometidos a un proceso mecánico, obtienen las condiciones requeridas; este proceso tiene un costo, además de la escases que ya se tiene del recurso natural mencionado, convirtiéndose el concreto reciclado en la alternativa más apropiada para reemplazarlos, con un adecuado estudio de sus propiedades se obtendrían las características requeridas de diseño del concreto de alta resistencia.

Por las razones expuestas es importante estudiar el comportamiento del concreto de alta resistencia elaborado con agregados reciclados, específicamente en la propiedad de resistencia a la compresión, satisfaciendo la demanda de agregado y por ende aprovechando residuos de gran volumen que no tienen una disposición adecuada.

Además, la investigación se justifica ambientalmente, puesto que la tendencia mundial va encaminada a una construcción sostenible, de manera que el concreto que cumplió su vida útil es reciclado para convertirse en el agregado de un concreto de alta resistencia nuevo.

## Delimitación de la Investigación:

La investigación consiste en estudiar el comportamiento que tiene el concreto de alta resistencia f’c=420 kg/cm2 elaborado con agregados reciclados en la propiedad de la resistencia a la compresión; los agregados reciclados provienen de pavimentos rígidos, para una resistencia especificada de f’c=420 kg/cm2, sustituyéndose los agregados naturales en porcentajes de 10%, 20% y 30% con agregados reciclados provenientes de la trituración de residuos de concreto de pavimento rígido. Además, para lograr una resistencia mínima de 420 kg/cm2 se adiciona a los componentes de la mezcla un aditivo superplastificante Sikament-290N. La evaluación de la evolución de la resistencia a la compresión del concreto de alta resistencia se realiza a los 7, 14 y 28 días de curado.

## Limitaciones de la Investigación:

No se encontraron limitaciones.

## Objetivos:

### Objetivo General:

Estudiar el comportamiento del concreto de alta resistencia f’c = 420 kg/cm2 elaborado con agregados reciclados.

### Objetivos Específicos:

- Determinar la resistencia a la compresión del concreto de alta resistencia f´c = 420 kg/cm2 elaborado con agregados reciclados.

- Determinar las propiedades físicas y mecánicas de los agregados reciclados.

## Descripción del contenido:

El desarrollo de la investigación se realiza en cinco capítulos:

- Capítulo I: Introducción

Contiene el contexto y el problema de la investigación, la justificación o importancia de ésta, los alcances de la investigación, y los objetivos de la misma.

- Capitulo II: Marco Teórico

Este capítulo contiene los antecedentes teóricos de la investigación, donde se describe investigaciones similares a nivel internacional, nacional y local; las bases teóricas, en las que se habla del concreto de alta resistencia y del concreto reciclado; y definición de términos básicos, para identificar y clarificar definición de los términos más usados.

- Capitulo III: Materiales y Métodos

En este capítulo se desarrolla, la ubicación de realización de la investigación, el tiempo y la época. Se detalla los procedimientos que se realizan en la investigación, en este caso los ensayos realizados en los materiales. Se menciona también el tratamiento que se utilizó en los datos de cada variable y la forma de presentación de las mismas.

- Capitulo IV: Análisis y Discusión de Resultados

Se realiza la presentación de los resultados obtenidos del capítulo anterior, describiéndolos, explicándolo y comparándolos.

- Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones

Se realizó la conclusión de la investigación de acuerdo a los objetivos planteados, y se realizó las recomendaciones que el investigador considera necesarios para seguir ampliando los conocimientos sobre el problema de investigación.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

# MARCO TEÓRICO

## Antecedentes teóricos de la Investigación:

### Antecedentes Internacionales:

- Pavón de la Fé, E. (2012). En su tesis de maestría “Empleo del árido reciclado de hormigón en la fabricación de hormigón estructural” del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría (CUJAE) – La Habana, tuvo por objetivo determinar a partir de la caracterización de un árido reciclado, las variaciones en las propiedades de un concreto elaborado con sustitución parcial o total de árido grueso natural por reciclado, respecto a un concreto convencional fabricado con la misma dosificación. Esta investigación concluyó en que: Es posible sustituir hasta un 25% de árido reciclado por natural sin que se afecten las propiedades físico-mecánicas del concreto convencional utilizando áridos reciclados de densidad superior a los 2.13 kg/dm3 y absorción inferior a 9% ; los concretos reciclados con sustituciones de 50 y 100% presentan diferencias en cuanto a su resistencia a compresión, velocidad de ultrasonido y absorción con respecto al concreto tradicional fabricado con la misma dosificación. Además de los resultados obtenidos es posible obtener con algunos tipos de áridos reciclados concretos con sustituciones de 50%, con una resistencia a compresión similar al concreto convencional; así mismo, existe una correlación similar en todos los concretos reciclados, entre la resistencia a compresión y el resto de las propiedades físicas evaluadas (la densidad, la velocidad de ultrasonido y la absorción).

- Chauveinc, J. (2011). En su tesis de pregrado para optar el título de Ingeniero Civil “Estudio experimental de las propiedades de hormigones fabricados con árido reciclado, mediante la modificación del método de mezclado del hormigón” en la Universidad de Chile. Esta investigación tenía por objetivo constatar y analizar la influencia de la modificación del proceso de fabricación del concretos de calidad estructural con árido reciclado, específicamente observar el mejoramiento o decaimiento de propiedades físicas y mecánicas de un concreto hecho con árido reciclado al modificar el proceso de fabricación del concreto. De los resultados obtenidos de los ensayos experimentales se concluyó que: Se alcanzaron valores de resistencia a compresión a 28 días en promedio de 55 MPa para los concretos con 30% y una razón A/C de 0,52 y 52 MPa para los concretos con 50% de árido reciclado y la misma razón A/C, con respecto a unos valores de promedio 57 MPa para los concretos patrones; los valores alcanzados son calificados como aceptables para un uso estructural de este tipo de concreto; además, las propiedades físicas del concreto en estado fresco, con 30% y 50% de árido reciclado, tienden a tener valores menores que las de un concreto con árido virgen. Sin embargo, estas diferencias no son tan significativas como para impedir el uso de este tipo de material.

### Antecedentes Nacionales:

- Sumari, J. (2016). En su tesis de pregrado “Estudio del concreto de mediana a alta resistencia elaborado con residuos de concreto y cemento Portland tipo I”, tuvo por objetivo el estudio de las propiedades físico-mecánicas del agregado reciclado (fino y grueso), proveniente de la trituración manual de muestras de concreto de diversas obras de Lima, y el estudio de las propiedades físico-mecánicas del concreto en estado fresco y endurecido elaborado en su totalidad con agregado reciclado. Teniendo como resultados: El concreto reciclado en estado fresco: disminuye su peso unitario un 5%, aumenta su fluidez un 15%, aumenta su contenido de aire un 23%, aumenta la exudación un 4%, disminuye su tiempo de fragua inicial un 6%, disminuye el tiempo de fragua final un 2.5%. Con respecto a las propiedades del concreto en estado endurecido; las variaciones de la resistencia a la compresión axial del concreto reciclado para un contenido de cemento de 445 kg/m3 son: A los 7 días disminuye un 8.9%, a los 14 días disminuye un 5.2%. a los 28 días disminuye un 2.7%, a los 56 días aumenta un 4%. La resistencia a la compresión axial del concreto reciclado para un contenido de cemento de 508 kg/m3, disminuye en los siguientes porcentajes: a los 7 días: 3.9%, a los 14 días: 5.2%, a los 28 días: 7.3%, a los 56 días: 4.8%. Se obtuvo resultados también de que el coeficiente de variación de la resistencia a la compresión axial a los 28 días, aumenta en los siguientes porcentajes: Contenido de cemento 445 kg/m3: 5%, contenido de cemento 508 kg/m3: 19%, contenido de cemento 604 kg/m3: 29%.

- Ponce, C. (2014). En su tesis de pregrado “Estudio del Concreto Reciclado de mediana a baja resistencia, utilizando Cemento Portland Tipo I”, cuyo objetivo fue estudiar las características físicas del concreto reciclado, observando el comportamiento del mismo en estado fresco y endurecido. De los resultados obtenidos  se concluyó que: La resistencia a la compresión axial se ve afectada, para un contenido de cemento de  260 kg/m3, muestra que el concreto reciclado tiene menor resistencia  para diferentes edades, a los 7 días, el valor de concreto reciclado representa 99.47 % del patrón; a los 14 días, el valor del concreto reciclado representa 98.75% del patrón; a los 28 días, el valor del concreto reciclado representa 96.86% del patrón y a los 56 días, llega a 93.82%; siendo clara la tendencia  para este contenido de cemento, a medida  que aumenta la edad del concreto, la diferencia  entre la resistencia del concreto patrón y reciclado se incrementa. De igual forma, la resistencia a la compresión axial para un contenido de cemento de 300 kg/m3, muestra que el concreto reciclado también tiene menor resistencia para diferentes edades, a los 7 días, el valor de concreto reciclado representa 97.30 % del patrón; a los 14 días, el valor del concreto reciclado representa 91.95% del patrón; a los 28 días, el valor del concreto reciclado representa 92.14% del patrón y a los 56 días, llega a 89.92%.

### Antecedentes Locales:

- Tafur P.J. (2015).  En su tesis de pregrado “Estudio del comportamiento físico- mecánico del concreto diseñado y elaborado con agregado grueso reciclado en la ciudad de Cajamarca”, tuvo como objetivo general, analizar y comparar las propiedades físicas y mecánicas de un concreto diseñado con agregados naturales y el elaborado con agregado grueso obtenido de concreto reciclado en la provincia de Cajamarca. Los resultados obtenidos de este trabajo de investigación son que, el porcentaje de incremento en la resistencia a la compresión, de un concreto elaborado con agregado grueso reciclado es de 4.15% mayor que la resistencia del concreto elaborado con agregado natural, también se obtiene un concreto con características similares; la diferencia del módulo de elasticidad a los 28 días del concreto elaborado con agregado natural es menor en 5.30 kg/cm2. De los resultados obtenidos, se afirmar que el agregado grueso reciclado no influye negativamente en la resistencia mecánica de un nuevo concreto.

- Asencio S. A. (2014). En su tesis “Efecto de los agregados de concreto reciclado en la resistencia a la compresión sobre el concreto f’c = 210 kg/cm2” donde se propuso estudiar el efecto de los agregados de concreto reciclado en la resistencia a la compresión del concreto de f'c = 210 Kg/cm2, y el estudio de las propiedades físicas y mecánicas necesarias de los agregados de concreto reciclado para el diseño del concreto de f'c=210 Kg/cm2. De esta investigación se obtuvo los resultados siguientes: El concreto elaborado con agregado de concreto reciclado de pavimento rígido de f’c=210kg/cm2 resiste un 15.49% menos que el concreto elaborado con agregados naturales a los 28 días; además, El concreto elaborado con agregado de concreto reciclado de pavimento rígido de f’c=210kg/cm2 es más liviano en 147 kg/m3 que el concreto elaborado con agregados naturales. La deformación y módulo de elasticidad del concreto elaborado con agregados de concreto reciclado es menor en 18.7% y 12.98% respectivamente que del concreto elaborado con agregados naturales a los 28 días. Para llegar a la resistencia requerida (f’c=210kg/cm2), el concreto elaborado con agregados de concreto reciclado, necesita 1 bolsa/m3 más de cemento, lo cual hace que el costo sea 2.8% más caro que el que el concreto elaborado con agregados naturales.

## Bases Teóricas:

### Concreto de Alta Resistencia

#### Definición:

El comité 363 del American Concrete Institute – ACI define como Concreto de Alta Resistencia a “un concreto que cumple con la combinación de desempeño especial y requisitos de uniformidad, combinación que no puede ser rutinariamente conseguida usando solamente los componentes tradicionales y las prácticas normales de mezcla, colocación y curado”, además menciona que un concreto de alta resistencia es aquel que alcanza una resistencia igual o superior a los 420 kgf/cm² a los 28 días, usualmente estos concretos son considerados como del alto desempeño, sin embargo para cumplir esta condición deben poseer además otras características como son una adecuada trabajabilidad y durabilidad. La producción de un concreto de alta resistencia requiere de un mayor estudio, así como un control de calidad más exigente en comparación con la de un concreto convencional. Pero para la obtención de este mismo se requiere de la incorporación de aditivos como son la nanosílice, microsílice y superplastificante.

#### Aplicaciones del Concreto de Alta Resistencia:

Rivva, E. (2002) menciona que el concreto de alta resistencia se ha utilizado con éxito en las siguientes aplicaciones:

- En la obtención de alta resistencia a edad temprana para permitir una rápida transmisión del esfuerzo del acero de presfuerzo al concreto o para permitir un rápido desmolde de elementos prefabricados.

- En la elaboración de elementos prefabricados, durmientes y pilotes de concreto reforzado o prefabricado.

- En concretos de alta resistencia, con el fin de permitir que dichos concretos soporten grandes cargas axiales en su aplicación final.

- En columnas y muros de cortante de edificios de gran altura.

- Para construir o reparar áreas que requieran entrar en servicio a corto plazo.

- Para construir superestructuras de puentes de grandes luces y para mejorar la durabilidad de sus elementos.

#### Ventajas de emplear el Concreto de Alta Resistencia:

Rivva, E. (2002) en su libro de Concreto de Alta Resistencia menciona que las ventajas del empleo de concretos de alta resistencia son:

- Se puede obtener mayor resistencia de diseño.

- Se puede introducir mayores niveles de presfuerzo y se pueden reducir el deterioro de las piezas durante su entrega y manipulación.

- Se puede propiciar la transmisión de presfuerzo a edades tempranas

- Con la alta resistencia, la sección transversal de la estructura puede reducirse, lo que lleva a la disminución de carga muerta de la estructura, resultando favorable para edificios altos y puentes de grandes luces.

- La trabajabilidad que se alcanza en estos concretos con bajas relaciones agua – cemento permite mejorar la impermeabilidad de los mismos.

- Mayor durabilidad, especialmente en estructuras expuestas a la acción del mar.

### Concreto Reciclado

El concreto es el segundo material más consumido en el mundo y es el que moldea nuestro entorno, ya que es extremadamente perdurable y puede conservarse por muchos años, pero a pesar de ello, las necesidades humanas cambian y por ende las construcciones también, cumplen su periodo de diseño y se tiene la necesidad de reemplazarlas por nuevas, generándose así los residuos de concreto, entendiéndose por éste,  al material que se desecha después de que haya realizado un trabajo o cumplido su misión, no teniendo aparentemente un valor económico. Si hablamos del concreto, es un material que puede reciclarse: Productos de Construcción y Demolición (RCD) y Residuos de Procesos (RP). (Tafur, Y. 2015).

Las formas de Obtención de Concreto Reciclado:

Tabla N° 1: Formas de Obtención de concreto reciclado

| Actividad | Tipo de Obra | Componentes Principales |
| --- | --- | --- |
| Demolición | Viviendas Edificios Obras Publicas | Antiguas: mampostería, ladrillo, madera, yeso, tejas, etc. |
|  |  | Recientes: Ladrillo hormigón, hierro, Acero, metales, escombro |
|  |  | Industriales: Hormigón, acero, ladrillo, mampostería |
| Construcción | Edificación y Obras Publicas | Fierro, acero, ladrillos, materiales no férreos |
|  | Reconstrucción | Suelo, roca, hormigón, cal, yeso, pavimento, ladrillo y escombro. |

Fuente: Tafur, Y. (2015) Estudio del comportamiento físico – mecánico del concreto diseñado por y elaborado con agregados reciclados en la ciudad de Cajamarca. (Tesis de pregrado)

El reciclaje de concreto es una industria bien establecida en muchos países y la mayoría del concreto puede ser triturado y reutilizado como agregado. La tecnología existente para el reciclaje por medio de la trituración mecánica ya está disponible y es relativamente económica. Puede implementarse tanto en países desarrollados como en vía de desarrollo, incluso con la tecnología existente, es posible lograr considerables incrementos en las tasas de recuperación en algunos países con mayor apoyo del público a los agregados reciclados y una reducción en las ideas equivocadas e ignorancia sobre sus posibles usos. (Klee, H. 2009).

#### Beneficios del concreto reciclado:

Las dos ventajas principales del reciclaje del concreto son:

- Reduce la utilización de nuevos agregados vírgenes y los costos ambientales de explotación y transporte.

- Reduce el desecho innecesario de materiales valiosos que pueden ser recuperados y reutilizados.

Además de estas ventajas se incluye algunos beneficios clave del concreto reciclado:

- Reducción de desechos en vertederos de basura y degradación de la tierra.

- Sustitución de recursos vírgenes y reducción de los costos ambientales asociados a la explotación de recursos vírgenes.

- Reducción de los costos de transporte; puesto que a menudo, el concreto puede ser reciclado en los sitios de construcción y demolición.

- Buen desempeño de algunas aplicaciones debido a su buena compactación y propiedades; por ejemplo, como subbase vial. (Klee, H. 2009).

#### Clasificación del concreto reciclado:

Según la norma peruana NTP 400.050: Manejo de Residuos de la actividad de la construcción, el concreto reciclado se clasifica de la manera siguiente:

Gráfico N° 1: Clasificación de los residuos de la construcción.

Fuente: NTP 400.050-2017.

#### El concreto reciclado en el Mundo:

Los residuos de construcción y demolición  se generan durante la construcción, renovación o demolición de edificios, carreteras, puentes u otras obras; éstas típicamente generan grandes cantidades de residuos, cuyos registros indican cantidades de 821 millones de toneladas de residuos de construcción y demolición  en la Unión Europea, 325 millones de toneladas en Estados Unidos, 77 millones de toneladas en Japón, 33 millones de toneladas en China , 17 millones toneladas en la India, y casi 7 millones de toneladas en cada una de las ciudades en rápido desarrollo de Dubai y Abu Dhabi. (Wilson et al., 2015).

Wilson et al., (2015), menciona que el volumen de los residuos de construcción y demolición está aumentando fuertemente, lo que refleja el ritmo del desarrollo de la infraestructura en todo el mundo.

De la misma forma  como se consume el concreto,  muchos países han implantado esquemas de reciclaje para los residuos de construcción y demolición,  cuyas tasas de reciclaje varían enormemente entre ellos, así por ejemplo en los países de la  Unión Europea informan tasas  de recuperación  de reciclado de hasta  el 90%  y tan bajas como el 10 %; en Estados Unidos, aproximadamente el 40%  de los residuos de construcción y demolición  generados  fueron reutilizados, reciclados o enviados a la planta EfW (Estación de energía Teesside WTE) (Wilson et al., 2015).

En la región del Golfo, los niveles de reciclado son bajos, se estima solo el 4% en Qatar; mientras que, en países como China e India, donde el crecimiento de la infraestructura se está expandiendo rápidamente, el reciclaje de los residuos de construcción y demolición se ha convertido en una oportunidad de negocio, teniendo tasas de recuperación del 5% en China y 50% en la India. (Wilson et al., 2015).

En cuanto al país de  Japón, tiene una casi completa recuperación de concreto de Residuos de Construcción y Demoliciones, usándose en sub-bases viales; de la misma manera lo hace Estados Unidos al otro lado del mundo, debido al apoyo de la FHWA  al concreto reciclado como agregado en bases y sub-bases viales; Organizaciones como la Sociedad Americana para la Prueba de Materiales (ASTM) y la Asociación Americana de Oficiales de Carretera y Transporte Estatal (AASHTO)  han aceptado  al concreto reciclado como fuente de agregado en concreto nuevo. (Klee, H. 2009).

50%             en 2020

35%             en 2015

75%             en 2025

0 %            RCD en 2030

EL interés del reciclaje de los residuos de construcción y demolición está aumentando incluso más allá de los países desarrollados, es por ello que se busca reciclar los residuos de construcción y demolición en un 100% al 2030. (Wilson et al., 2015).

Figura N°  1: Proyección de reciclado de RCD en el tiempo

Fuente: Wilson et al., (2015).

Debido a la gran cantidad de producción de concreto y por ende la generación de residuos del mismo y su deficiente disposición, teniendo en cuenta la importancia de la sostenibilidad ambiental es que diferentes países del mundo han implementado normativas sobre la utilización de agregados reciclados, algunas de las cuales mencionamos a continuación:

- Estados Unidos: Norma ACI 555R-01

- Japón: Normas JIS A 5021, JIS A 5022, JIS A 5023

- Australia: El Ministerio del Media Ambiente y Patrimonio y el CSIRO ( Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation)  elaboró una Guía Nacional  para la Utilización de Concreto Reciclado.

- Alemania: Norma DIN 4226-100

- Reino Unido: Norma BS-EN 206-1

- España: Norma EHE-08

- Brasil:

Tabla N° 2: Normatividad de utilización de residuos en Brasil

| Norma | Título |
| --- | --- |
| NBR 15.112/04 | Residuos de construcción civil y residuos voluminosos. |
| NBR 15.113/04 | Residuos sólidos de construcción civil y residuos inertes. |
| NBR 15.114/04 | Residuos sólidos de la construcción civil – Áreas de reciclaje. |
| NBR 15.115/04 | Agregados reciclados de residuos sólidos de la construcción civil – Ejecución de bases de pavimentos. |
| NBR 15.116/04 | Agregados reciclados de residuos de la construcción civil – Utilización en pavimentos. |

Fuente Klee, H. (2009).

- México: Norma NADF-007-RNAT-2004

- Colombia: Resolución 541 – Ministerio del Medio Ambiente

- Venezuela:  Ley de Residuos y Desechos Sólidos

#### El concreto reciclado en el Perú:

La Asociación de productores de Cemento - Asocem (2018), en su reporte estadístico brinda datos del consumo de cemento a nivel nacional, el cual tomaremos como referencia para la estimación de la producción de concreto, debido a que la producción de éste es proporcional a la producción de cemento; de esta forma tenemos que el consumo de cemento (miles de TM) en los últimos doce meses (con referencia a mayo del 2018) fue de 11,129; como se detalla a continuación:

Tabla N° 3: Producción de Cemento

Figura N°  2: Consumo de cemento en el Perú

Fuente: Reporte Estadístico Mensual (Julio 2018)- Asocem.

De estos datos se deduce la cantidad de concreto que se ha elaborado y la cantidad de concreto que se convertirá en residuos, siendo una cantidad considerable, la misma que puede utilizarse en la producción de nuevo concreto.

En cuanto a la normativa en el Perú, la gestión y manejo de los residuos sólidos está establecida según la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos; de esto se tiene el Decreto Legislativo N° 1065, que modifica la Ley N° 27314, el que establece una gestión y manejo de residuos sólidos de la construcción y demolición.

Por otro lado,  se cuenta con la NTP 400.050 “Manejo  de Residuos de la actividad de la construcción” que tiene como objetivos presentar las directrices para un adecuado manejo de residuos de la actividad de la construcción, las que proporcionaran consideraciones y principios rectores para el desarrollo de dicha actividad, definir los tipos de residuos, y establecer bajo consideraciones técnicas y ambientales, las alternativas de reutilización, reciclaje o disposición final de la actividad de la construcción.

#### Usos del Concreto Reciclado:

Klee, H. (2009) menciona que el concreto reciclado se puede usar como:

- Agregado, lo que llamamos “agregado reciclado”

- Bloques en su forma original o cortados

##### Uso como agregado:

Generalmente el uso del concreto reciclado como agregado se utiliza en forma granulada para subbases viales, dependiendo de la calidad del concreto original y del grado de procesamiento y separación.

Según datos se conoce que los agregados reciclados representan entre un 6% - 8% del total de agregados utilizados en Europa; en Estados Unidos en cambio se estimó que un 5% de agregados utilizados fueron agregados reciclados.

El porcentaje de agregado reciclado en el uso total de agregados se conoce mediante:

Figura N°  3: Porcentajes de uso de agregado reciclado total

Fuente: Klee, H. (2009).

- Como Agregado Grueso:

Sus aplicaciones más comunes son como base vial, pavimento y subbase, puesto que se ha encontrado que, el material cementoso granulado en agregados reciclados presenta una cohesión superior a la de los agregados vírgenes, de manera que se mejora la fuerza brindando una buena base de construcción. Investigaciones han encontrado que el concreto reciclado con características específicas de calidad y composición en las capas de base y subbase permiten la reducción del grosor de estas debido a las buenas propiedades de capacidad de soporte del material.

También se puede utilizar como agregado en un concreto estructural, resultandos sustitutos aptos de reemplazo del agregado grueso natural, hasta un 30% según lineamentos de países como Estados Unidos, Reino Unido y Australia respectivamente. (Klee, H. 2009).

- Como Agregado Fino:

El agregado fino reciclado es utilizado en lugar de la arena natural, como relleno para las correcciones de la subrasante, ya que actúan como secante cuando se mezclan con el suelo natural. Sin embargo, el contenido de mortero puede afectar la plasticidad, la fuerza y contracción debido a la alta absorción de agua que puede incrementar el riesgo de asentamiento y fracturas por contracción durante el secado. (Klee, H. 2009).

##### Uso como Bloques en su forma original:

La reutilización de bloques, en su forma original o cortados en bloques más pequeños, acarrea un menor impacto ambiental pero el mercado existente es limitado. Mejores diseños de edificaciones que permitan la reutilización de losas y la transformación de la construcción sin necesidad de demoliciones podrían aumentar este uso en particular. (Klee, H. 2009).

#### Impacto Ambiental

Las repercusiones ambientales que están asociadas a los trabajos de construcción son ya conocidas; producción de ruido y vibraciones, polvo, contaminación atmosférica, interferencias del tráfico vehicular o peatonal, entre otros; de la misma forma, las repercusiones ambientales del reciclado de concreto están ligadas también al transporte, tratamiento y/o eliminación de los mismos. (Tafur, Y. 2015).

Respecto al transporte de los residuos de concreto, tiene las mismas repercusiones ambientales asociadas al transporte, como la contaminación del aire por polvo, gases, ruidos y vibraciones. (Tafur, Y. 2015).

El sector construcción, en nuestro país es uno de los más grandes, por lo que la eliminación de una estructura, ya sea parcial o completamente genera grandes cantidades de concreto, los mismos que no tienen una disposición adecuada, ocupando gran espacio, degradando el paisaje y contaminándolo con el desprendimiento de polvo. (Tafur, Y. 2015).

Específicamente, Cajamarca es una ciudad que no tiene una disposición adecuada para la eliminación de concreto que ha cumplido su periodo de vida útil; debido a ello, es que los extremos de la ciudad se han convertido en depósito de estos desperdicios: Carretera Cajamarca – Chilete, Shudal, Carretera a Llacanora, con algunos de los puntos más notables de la ciudad. De los mencionados, existe una mayor concentración en la carretera Cajamarca – Chilete a lo largo de su trayectoria. (Tafur, Y. 2015).

La utilización de los residuos de construcción, específicamente del concreto, mediante un proceso de trituración se convertirían en agregados que reemplazarían a los agregados naturales que se utilizan en la construcción, y por otro lado disminuirían la explotación de los anteriores, disminuyendo por ende la degradación del paisaje natural; en Cajamarca, la demanda de agregados naturales se hace en sus dos formas de procedencia: tanto de agregado de cerro, como agregado de río; los cuales son explotados de manera significante, generando cambios en la belleza de la naturaleza que son perceptibles a la vista humana. (Tafur, Y. 2015).

### Componentes del Concreto

El concreto se compone de agregados, cemento, agua, aire y aditivos, con unas proporciones que se muestran a continuación:

Figura N°  4: Componentes del concreto.

Fuente: Klee, H. (2009).

Rivera, G.  en su libro “Concreto Simple” menciona como componentes del concreto a los siguientes:

- Cemento:

Es un material pulverizado que además de óxido de calcio contiene: sílice, alúmina y óxido de hierro y que forma, por adición de una cantidad apropiada de agua, una pasta conglomerante capaz de endurecer tanto en el agua como en el aire. Se excluyen las cales hidráulicas, cales aéreas y yesos.

Cemento Portland:

Producto que se obtiene por la pulverización del Clínker Portland con la adición de una o más formas de sulfato de calcio. Se admite la adición de otros productos siempre que su inclusión no afecte las propiedades del cemento resultante. Todos los productos adicionales deben ser pulverizados conjuntamente con el Clínker.

Composición química del cemento Portland:

Las materias primas utilizadas principalmente en su fabricación son principalmente cal, sílice, alúmina y hierro, como se muestra en la tabla:

Tabla N° 4: Límites de composición aproximados para cemento Portland (Tipo 1)

| Óxido | Contenido (%) |
| --- | --- |
| CaO | 60-67 |
| SiO2 | 17-25 |
| Al2O3 | 3-Ago |
| Fe2O3 | 0.5-6.0 |
| MgO | 0.1-4.0 |
| Álcalis | 0.2-1.3 |
| SO3 | 1.0-3.0 |

Fuente: Rivera, G. (2009).

Se suelen considerar como componentes del cemento a cuatro compuestos, los cuales se enumeran en la tabla siguiente:

Tabla N° 5: Compuestos principales del cemento Portland

| Nombre del Compuesto | Fórmula | Abreviatura |
| --- | --- | --- |
| Silicato dicálcico | 2CaO . Si2 | C2S |
| Silicato tricálcico | 3CaO . Si2 | C3S |
| Aluminato trecálcico | 3CaO . Al2O3 | C3A |
| Aluminoferrito tretacálcico | 4CaO . Al2O3 . Fe2O3 | C4AF |

Fuente: Rivera, G. (2009).

Harmsen T. (2002) en su libro “Diseño de Estructuras de Armado”, menciona que existen diversos tipos de cemento, que están especificados en la norma ASTM –C-150:

- Tipo I: De uso general y sin propiedades específicas.

- Tipo II, de moderado calor de hidratación y alguna resistencia al ataque de los sulfatos.

- Tipo III, de resistencia temprana y elevado calor de hidratación.

- Tipo IV, de bajo calor de hidratación.

- Tipo V, de alta resistencia al ataque de sulfatos.

Además de la existencia de cementos adicionados los cuales contienen escoria y puzolanas, que modifican su comportamiento; según la NTP 334.090-2019, son:

- Tipo IS, cemento al que se le ha añadido entre 2.7% y 70% en peso de escoria de alto horno.

- Tipo ISM, cemento al que se ha añadido menos del 25% en peso de escoria de alto horno.

- Tipo IP cemento al que se le ha añadido entre 15% y 40% en peso de puzolana.

- Tipo PM, cemento al que se le ha añadido menos del 15% en peso de puzolana.

- Agregados:

Rivera, G. (2009) menciona que los agregados llamados también áridos, son aquellos materiales inertes, de forma granular, naturales, artificiales o reciclados, que aglomerados por el cemento Portland en presencia de agua forman un todo compacto, al que se le llama Concreto.

Los agregados constituyen un alto porcentaje del concreto, entre 50 – 80 % en volumen; por lo que no son menos importante de otros componentes, sino por el contrario, gran parte de las características de la mezcla de concreto, tanto en estado plástico como endurecido dependen de las características y propiedades de los agregados; por ejemplo, la durabilidad del concreto depende de la porosidad, la dureza, del módulo de elasticidad de los agregados; además la resistencia del concreto depende de la calidad, limpieza, textura y granulometría  que tenga el agregado.

Es así que los factores que tienen mayor influencia en la calidad del concreto son: la presencia de impurezas, la granulometría y la densidad de los agregados. (Rivera, G. 2009)

Harmsen T. (2002) en Diseño de Estructuras de Concreto Armado, acerca de la clasificación del agregado menciona dos tipos:

- Agregado Fino o Arena: agua. El agregado fino debe ser durable, fuerte, limpio, duro y libre de materias impuras como polvo, limo, pizarra, álcalis y materias orgánicas. No debe tener más de 5% de arcilla o limos ni más de 1.5% de materias orgánicas. Sus partículas deben tener un tamaño menor a 1/4" y su gradación debe satisfacer los requisitos propuestos en la norma ASTM-C-33.

- Agregado Grueso: El agregado grueso está constituido por rocas graníticas, dioríticas y sieníticas. Puede usarse piedra partida en chancadora o grava zarandeada de los lechos de los ríos o yacimientos naturales. Al igual que el agregado fino, no deben contener más de un 5% de arcillas y finos ni más de 1.5% de materias orgánicas, carbón, etc. Es conveniente que su tamaño máximo sea menor que 1/5 de la distancia entre las paredes del encofrado, 3/4 de la distancia libre entre armaduras y 1/3 del espesor de la losa. Su gradación debe satisfacer los requisitos propuestos en la norma ASTM-C-33.

- Agua:

Pasquel, E. (1992) en su libro Tópicos del Concreto, menciona que el agua de mezcla en el concreto tiene tres funciones principalmente:

- Reaccionar con el cemente para hidratarlo.

- Actuar como lubricante para contribuir a la trabajabilidad del conjunto.

- Procurar la estructura de vacíos necesarios en la pasta para que los productos de hidratación tengan espacio para desarrollarse.

El agua empleada en la mezcla debe ser limpia, libre de aceites. ácidos, álcalis, sales y materias orgánicas.

- Aditivos:

Según Abanto, F. (s.f.), en su libro Tecnología de Concreto, denomina a los aditivos como sustancias que se añaden a los componentes fundamentales del concreto con el propósito de modificar alguna de sus propiedades y hacerlo mejor para el fin a que se destine.

Principalmente los aditivos son utilizados para mejorar características como:

- Aumentar la trabajabilidad sin modificar el contenido de agua.

- Retardar o acelerar el tiempo de fraguado.

- Acelerar el desarrollo de la resistencia a primera edad.

- Incrementar la durabilidad o resistencia en condiciones severas de exposición.

Aditivos Superplastificante:

Los aditivos superplastificantes son aquellos que son capaces de reducir el contenido de agua de la mezcla en un orden del 30%. Estos aditivos permiten la reducción de la relación agua – cemento hasta valores cercanos a 0.35, consiguiéndose de esta manera hormigones de alta resistencia. De la misma manera aumenta significativamente el revenimiento del concreto, sin perder la cohesión de la mezcla, permitiendo la colocación de este con poca compactación.

El empleo de los aditivos superplastificante se realiza con propósitos que se mencionan a continuación:

- Para producir concretos con un bajo contenido de cemento, siempre que la reducción agua - cemento se mantenga constante.

- Para producir concretos con muy baja relación agua – cemento y alcanzar muy altas resistencias en el concreto.

- Para producir concretos fluidos, se están usando este tipo de aditivos para obtener concretos autocompactantes, ya que permiten incrementar el asentamiento de 3´´ a 8´´ sin causar segregación.

#### Propiedades del Concreto:

##### Propiedades del concreto en estado fresco:

En su libro Tópicos del Concreto, Pasquel, E. (1992) acerca de las propiedades del concreto menciona las siguientes:

- Trabajabilidad:

Definida por la mayor o menor dificultad para el mezclado, transporte, colocación y compactación del concreto. Su evaluación es relativa, por cuanto depende de las facilidades manuales o mecánicas de que se disponga durante las etapas del proceso.

Está influenciada principalmente por la pasta, contenido de agua, aditivos y el equilibrio adecuado entre gruesos y finos, que produce en el caso óptimo una suerte de continuidad en el desplazamiento manual o inducido de la masa.

- Consistencia:

Es el comportamiento de la masa en diferentes condiciones de humedad y está relacionada con la habilidad relativa que tiene el concreto fresco para fluir.

De acuerdo al contenido de agua, si éste es mayor, se dice que la mezcla tiene consistencia fluida; si la fluidez es media, la consistencia es plástica; si la fluidez es poca, la consistencia es seca.

La medición de esta propiedad se hace mediante la prueba de revenimiento que nos permite evaluar la trabajabilidad del concreto de una manera indirecta; esta prueba consiste en obtener una aproximación del asentamiento mediante el Cono de Abrams.

Figura N°  5: Medición de consistencia

Fuente: Chiluisa, J. (2014).  Hormigones de alta resistencia (f'c = 50mpa) utilizando agregados del sector de pifo y cemento armaduro especial- Lafarge (Tesis de pregrado).

De acuerdo a la medición del asentamiento, se establece una relación entre la consistencia y la trabajabilidad, como se muestra en el cuadro siguiente:

Tabla N° 6: Relación de consistencia y trabajabilidad

| CONSISTENCIA | ASENTAMIENTO | TRABAJABILIDAD |
| --- | --- | --- |
| Seca | 0” a 2” | Poco trabajable |
| Plástica | 3” a 4” | Trabajable |
| Húmeda | 5” a más | Muy trabajable |

Fuente: Abanto, F. (s.f.)

- Segregación:

Es una propiedad del concreto que se produce cuando las partículas gruesas se separan del mortero producto de las diferencias de densidades entre los componentes del concreto provocando una tendencia natural a que las partículas más pesadas desciendan. Esta propiedad se produce debido a la influencia de factores como la diferencia apreciable entre el peso específico del agregado grueso y el agregado fino, la diferencia considerable del tamaño de las partículas de los agregados, procesos inadecuados de manipulación, transporte y colocación del concreto o un exceso de vibración. (Pasquel, E. 1992).

- Exudación:

Es la propiedad del concreto por la cual una parte del agua de mezcla se separa de la masa y sube hacia la superficie del mismo, está influenciada por la cantidad de finos en los agregados y finura del cemento, por lo que cuanto más fina es la molienda de este y mayor es el porcentaje de material menos que la malla N°100, la exudación será menor, pues se retiene el agua de mezcla.

Cabe resaltar que la exudación se produce inevitablemente en el concreto, pues es una propiedad inherente a su estructura, pero es importante evaluarla y controlarla en cuanto a los efectos negativo que pudiera tener. (Pasquel, E. 1992).

- Contracción:

Es una de las propiedades más importantes del concreto en función de los problemas de fisuración que acarrea con frecuencia.

La pasta de cemento necesariamente se contrae debido a la reducción del volumen original de agua por combinación química, a esto se le llama “contracción intrínseca”, siendo un proceso irreversible. Pero además existe la “contracción por secado”, también inherente a la pasta de cemento y es la responsable de la mayor parte de los problemas de fisuración, dado que ocurre tanto en el estado plástico como en el endurecido si se permite la perdida de agua en la mezcla. (Pasquel, E. 1992).

##### Propiedades del concreto en estado endurecido:

Las propiedades que puede adquirir el concreto en estado endurecido son: Impermeabilidad, durabilidad, resistencia mecánica, resistencia al fuego, cambios volumétricos; dentro de las cuales las fundamentales son la durabilidad y la resistencia a la compresión.

- Resistencia a la Compresión:

La resistencia a la compresión es considerada la propiedad más valiosa del concreto, ya que nos da una idea general de la calidad del concreto, debido a dos razones principalmente:

- Está relacionada directamente con la estructura de la pasta de cemento endurecido la que a su vez depende de la resistencia intrínseca del gel y de las concentraciones de éste en dicha pasta.

- Muchas de las características de éste, se relacionan cualitativamente con dicha propiedad.

La resistencia a la compresión es la que define la capacidad de carga por unidad de superficie del concreto, siendo esta la resistencia más notable y la que como prueba de control sea la más conveniente e informativa.

Esta propiedad está influenciada de muchos factores entre los cuales se destacan: la relación agua – cemento, tipo y calidad del cemento empleado, la forma y textura de los agregados, la calidad del agua de mezcla, el método de proporcionamiento y mezclado, la compactación de la mezcla, temperatura ambiental, la eficiencia del curado, la edad del concreto, los métodos constructivos, entre otros. (Pasquel, E. 1992).

- Durabilidad:

Es aquella propiedad que se define como la capacidad que éste tiene para resistir las condiciones, para las cuales ha sido proyectado, sin deteriorarse con el tiempo. Esta propiedad es de importancia especialmente cuando el concreto se halla expuesto al ataque severo de los agentes exteriores.

Los factores que pueden afectar la durabilidad suelen estar originadas por causas tanto internas como externas:

- Como causas internas tenemos: la reacción álcalis – agregado, los cambios de volumen debido a las diferencias térmicas del agregado y la pasta de cemento y principalmente a la permeabilidad del concreto.

Entre las causas externas: las físicas, químicas o mecánicas; que pueden ser originadas por condiciones atmosféricas, temperaturas extremas, abrasión, ataques por líquidos y gases de origen natural o industrial, acción electrolítica, etc. (Pasquel, E. 1992).

### Normatividad técnica de los procedimientos para la determinación de propiedades:

- Agregados:

NTP 400.010-2011 (Revisada 2016): AGREGADOS, extracción y preparación de muestras.

NTP 400.037-2018: AGREGADOS, Especificaciones normalizadas para agregados en concreto.

NTP 400.012-2013 (Revisada 2018): AGREGADOS, Análisis granulométrico del agregado fino, agregado grueso y agregado global.

NTP 400.022-2013: AGREGADOS, métodos de ensayo normalizado para la densidad, densidad relativa (peso específico) y absorción del agregado fino.

NTP 400.021 -2013 (Revisada 2018): AGREGADOS, método de ensayo normalizado para peso específico y absorción del agregado grueso.

NTP 400.017-2011 (Revisada 2016): AGREGADOS, método de ensayo normalizado para determinar la masa por unidad de volumen o densidad (“Peso Unitario”) y los vacíos en el agregado.

NTP 400.018-2013: AGREGADOS, método de ensayo normalizado para determinar materiales más finos que pasan por el tamiz normalizado 75 µm (N° 200) por lavado en agregados.

NTP 339.185-2013 (Revisada 2018): AGREGADOS, método de ensayo normalizado para contenido de humedad total evaporable de agregados por secado.

NTP 400.019-2014: AGREGADOS, método de ensayo normalizado para la determinación de la resistencia a la degradación en agregados gruesos de tamaños menores por abrasión e impacto en la máquina de Los Ángeles.

- Agua:

NTP 339.088-2014: CONCRETO. Agua de mezcla utilizada en la producción de concreto de cemento Portland. Requisitos.

- Cemento:

NTP 334.009-2016: CEMENTOS. Cemento Portland. Requisitos.

- Concreto:

NTP 339.183-2013: CONCRETO. Práctica normalizada para la elaboración y curado de especímenes de concreto en el laboratorio

NTP 339.046-2008: HORMIGÓN (CONCRETO). Método de ensayo para determinar la densidad (peso unitario), rendimiento y contenido de aire (método gravimétrico) del hormigón (concreto)

NTP 339.034-2015: CONCRETO. Método de ensayo normalizado para la determinación de la resistencia a la compresión del concreto en muestras cilíndricas.

### Método de Diseño del Módulo de Fineza de la Combinación de Agregados

Rivva, E. (2013) en su libro “Diseño de Mezclas” menciona que, el método del Módulo de Fineza de la combinación de agregados es un procedimiento de selección de las proporciones de la unidad cúbica de concreto en el cual los porcentajes de agregado fino y grueso se modifican en función de sus propios módulos de fineza, a partir de la determinación del módulo de fineza de la mejor combinación de agregados para las condiciones planteadas.

Este método está basado en que el módulo de fineza (medida indirecta de sus granulometrías) del agregado fino y grueso, es un índice de su superficie específica, y a medida que aumenta, se incrementa la demanda de pasta, y de manera inversa, si la pasta de mantiene constante y se incrementa el módulo de fineza, disminuye la resistencia por adherencia.

De esta manera, se ha establecido una ecuación que relaciona el módulo de fineza de los agregados finos y gruesos, así como la participación porcentual en el volumen absoluto del agregado. Es así que mediante esta ecuación es posible determinar el módulo de fineza de la combinación de agregados más conveniente.

La ecuación de del módulo de fineza de la combinación de agregados es:

m=rfmf+rgmg						(Ec.  1)

m : Módulo de fineza de la combinación de agregados.

mf : Módulo de fineza del agregado fino

mg : Módulo de fineza del agregado grueso

rf : Porcentaje del agregado fino en relación al volumen absoluto total de agregado.

rg : Porcentaje del agregado grueso en relación al volumen absoluto total de agregado.

De la aplicación de la ecuación anterior se puede obtener los diversos valores del módulo de fineza de la combinación de agregados que dan las mejores condiciones de trabajabilidad para diversos contenidos de cemento por metro cúbico de concreto. Estos valores están indicados en la tabla que se muestra a continuación:

Tabla N° 7: Módulo de fineza de la combinación de agregados

Fuente: Rivva, E. (2013)

* Los valores de la tabla están referidos a agregado angular y adecuadamente graduado, con un contenido de vacíos del orden del 35%. Los valores indicados deben incrementarse o disminuirse en 0.1 por cada 5% de disminución o incremento en el porcentaje de vacíos.

*Los valores de la tabla corresponden a concretos sin aire incorporado.

*Los valores de la tabla pueden dar mezclas ligeramente sobrearenosas para pavimentos o estructuras ciclópeas. Para condiciones de colocación favorables pueden ser incrementados en 0.2.

Se ha establecido que los agregados finos y grueso que cumplen con la Norma NTP 400.012 deben producir concretos trabajables en condiciones ordinarias, cuando el módulo de fineza de la combinación de agregados se aproxime a los valores de la tabla N° 8.

- Pasos del diseño de mezclas:

- Determinación de la resistencia requerida: f’c

Es la resistencia indicada en los planos y especificaciones. Se expresa en kg/cm2.

- Determinación de la resistencia requerida promedio: f’cr

Valor superior a la resistencia requerida con el cual se realiza el diseño de mezcla, determinada en función al grado de control de la uniformidad y de la calidad del concreto.  Se considera las relaciones siguientes para la determinación de la resistencia requerida promedio.

Tabla N° 8: Resistencia requerida promedio.

Fuente: Lezama, J. (2013)

- Elección del Tamaño Máximo Nominal: TMN

El Reglamento Nacional de Edificaciones, en la norma E.060 menciona que el tamaño máximo nominal del agregado grueso no debe ser superior a ninguna de:

  - 1/5 de la menor separación entre los lados del encofrado.

  - 1/3 de la altura de la losa, de ser el caso.

  - ¾ del espaciamiento mínimo libre entre las barras o alambres individuales, paquetes de tendones o ductos.

- Determinación de la Consistencia: Seca, plástica o fluida.

El asentamiento puede ser elegido según la tabla N°10:

Tabla N° 9: Relación Consistencia – Asentamiento

Fuente: Rivva, E. (2013)

Para aplicaciones específicas, se selecciona el valor según la tabla N° 10:

Tabla N° 10: Asentamiento según el tipo de construcción

Fuente: Rivva, E. (2013)

- Contenido del Aire atrapado

En el concreto siempre hay un pequeño porcentaje de aire atrapado, el cual depende del aporte de los materiales, las condiciones de operación, granulometría y tamaño máximo del agregado. La tabla N° 11 da el porcentaje de aire atrapado en mezclas sin aire incorporado.

Tabla N° 11: Contenido de aire atrapado

Fuente: Rivva, E. (2013)

- Determinación del volumen de agua de mezcla.

La determinación del volumen unitario de agua se hace mediante relaciones establecidas en tablas que han sido preparadas, tomando en consideración la consistencia, el tamaño máximo nominal del agregado y el perfil del mismo.

Los valores de la siguiente tabla corresponden a concretos sin aire incorporado y deben ser ajustados en función del porcentaje de absorción y contenido de humedad de los agregados fino y grueso.

Tabla N° 12: Volumen unitario de agua

Fuente: Rivva, E. (2013)

- Determinación de la relación agua – cemento: a/c

La relación agua - cemento, se refiere a la cantidad de agua que interviene en la mezcla cuando el agregado está en condición de saturado superficialmente seco. La selección de la relación agua – cemento por resistencia se hace partiendo del criterio de que esta propiedad es la más fácil de medir y que, dentro de ciertas limitaciones, está regulada por la relación de la cantidad de agua a la cantidad de cemento en la unidad cúbica de mezcla.

Tabla N° 13: Relación agua - cemento por resistencia

Fuente: Rivva, E. (2013)

*Esta Tabla es una adaptación de la confeccionada por el Comité 211 del ACI.

*La resistencia corresponde a ensayos en probetas cilíndricas de estándar de 15 cm × 30 cm, preparadas y curadas de acuerdo a la norma ASTM C31.

*La relación a/c se basa en TMN comprendidos entre 3/4” y 1”. La resistencia producida por una relación a/c dada deberá incrementarse conforme el TMN disminuye.

- Cálculo de la cantidad de cemento.

Conocidos el volumen unitario de agua por unidad de volumen del concreto y la relación agua – cemento, se puede determinar el factor cemento por unidad cubica de concreto mediante la siguiente fórmula:

FC=Volúmen  aguaRelación a/c     		(Ec.  2)

FC:kg/m3

- Determinación de las cantidades de agregado fino y grueso:

Después del cálculo de los materiales de la mezcla, mediante volúmenes absolutos, calculamos el volumen absoluto de los agregados, mediante la relación:

Vabsagregados=1-Vabs(cemento+agua+aire) 		 (Ec.  3)

Utilizando el método de Módulo de finura de la combinación de agregados, se determina la cantidad de agregado grueso y agregado fino.

Mediante las ecuaciones:

m=rfmf+rgmg 			(Ec.  4)

De la cual despejamos:

rf=mg-mcmg-mfx100   				(Ec.  5)

Donde:

m : Módulo de fineza de la combinación de agregados, tomado de la tabla N° 19, en función del factor cemento de la mezcla y del tamaño máximo nominal del agregado grueso.

mf : Módulo de fineza del agregado fino

mg : Módulo de fineza del agregado grueso

rf : Porcentaje del agregado fino en relación al volumen absoluto total de agregado.

rg : Porcentaje del agregado grueso en relación al volumen absoluto total de agregado.

Cumpliéndose que: 	 rf+rg=1

Seguidamente determinamos el volumen absoluto de agregado fino y grueso en la mezcla:

Vabs AF=rf x Vabsagregados 			(Ec.  6)

Vabs AG=rg x Vabsagregados			(Ec.  7)

El peso de los agregados fino y grueso estarán dados por:

Peso agregado fino=Vabs AF*Peso específico masa AF 		 (Ec.  8)

Peso agregado grueso=Vabs AG*Peso específico masa AG		(Ec.  9)

Tabla N° 14: Módulo de finura de la combinación de agregados

Fuente: Rivva, E. (2013)

* Los valores de la tabla están referidos a agregado angular y adecuadamente graduado, con un contenido de vacíos del orden del 35%. Los valores indicados deben incrementarse o disminuirse en 0.1 por cada 5% de disminución o incremento en el porcentaje de vacíos.

*Los valores de la tabla corresponden a concretos sin aire incorporado.

*Los valores de la tabla pueden dar mezclas ligeramente sobrearenosas para pavimentos o estructuras ciclópeas. Para condiciones de colocación favorables pueden ser incrementados en 0.2.

- Corrección del diseño por humedad.

Se da la simbolización de:

Humedad del agregado grueso:	%wg

Absorción del agregado grueso:	%Abg

Humedad del agregado fino:		%wf

Absorción del agregado fino:		%Abf

Por lo tanto:

Peso húmedo AG=Peso seco AG x %wg 		(Ec.  10)

Peso húmedo AF=Peso seco AF x %wf 		(Ec.  11)

El aporte de agua a la mezcla está dado por:

Agua en  AG (X)=Peso seco AG x (%wg- %Abg)		(Ec.  12)

Agua en  AF (Y)=Peso seco AF x (%wf-%Abf)		(Ec.  13)

Agua Neta o Efectiva=Agua de diseño-( X+Y)		(Ec.  14)

- Proporcionamiento final de la mezcla:

El proporcionamiento final de la mezcla será en peso de diseño (de materiales corregidos por humedad y materiales sin corregir por humedad), dichos pesos estarán referidos al peso del cemento y en función a una bolsa o saco del mismo.

- Ajuste de la mezcla:

Si se desea conocer que ajustes deberá efectuarse en la mezcla para lograr un rendimiento adecuado, el asentamiento deseado, mantener la relación a/c y la resistencia de diseño; para concreto sin aire incorporado. (Rivva E. 2013)

- Tanda de ensayo

Se prepara una tanda de ensayo en laboratorio. En la cual se verificará y obtendrá las condiciones anteriores, siendo necesario corregir algunas cantidades en los materiales, por ejemplo, aumentar el agua (agua añadida).

- Peso de la tanda (kg)

La tanda, para un volumen determinado de concreto y con la corrección en el agua efectuada, consistirá en la sumatoria de los pesos de los materiales (cemento, agregados húmedos, más agua añadida) para el volumen determinado de la tanda que se dan al multiplicar los pesos por m3 de obra por el volumen determinado.

- Rendimiento de la tanda de ensayo

Rendimiento de tanda de ensayo=Peso de la tandaPUconcreto 		(Ec.  15)

- Agua de mezclado por tanda (lt/td)

Se debe determinar la nueva cantidad de agua de mezclado por tanda; sumando al agua añadida en la tanda anterior (agua adicional) el aporte de humedad de los agregados (peso de diseño del agregado por el volumen determinado de concreto por la humedad superficial del mismo).

- Agua de mezclado requerida (lt/m3)

Agua de mezclado requerida=Agua de mezclado por tandaRendimiento de tanda de ensayo		(Ec.  16)

- Corrección en el agua de mezclado (lt/m3)

En este caso, la cantidad de agua de mezclado requerida por m3 de concreto (nueva agua de mezclado) deberá ser incrementada en 2 litros por cada incremento de 1 cm, hasta obtener el asentamiento deseado.

- Nuevo contenido de cemento (kg/m3)

Nuevo contenido de cemento=Nueva agua de mezcladoRelación a/c de diseño		(Ec.  17)

- Contenido de agregado grueso (kg/m3)

Estará en función de la trabajabilidad, si esta es satisfactoria la cantidad de agregado grueso por m3 de concreto deberá mantenerse igual que en las mezclas de prueba. Por lo tanto:

AG húmedo=Peso en tandaRendimiento de tanda de ensayo		(Ec.  18)

AG seco=AG húmedo1+Contenido de humedad100			      (Ec.  19)

Si se diera el caso en que el concreto fuera encontrado sobrearenoso, la cantidad de agregado grueso por unidad de volumen deberá ser incrementada en 10%; o viceversa.

- Contenido de agregado fino, por el método de los pesos (kg/m3)

Con el nuevo peso unitario del concreto fresco medido en laboratorio (PUconcreto). El peso de AF requiere conocer primero el contenido de agregado grueso en el estado de SSS:

AGSSS=AG seco×1+Absorción100			(Ec.  20)

Luego:

AFSSS=PUconcreto-Nuevo cemento+Agua corregida+AGSSS

AF seco=AFSSS1+Absorción100 				(Ec.  21)

- Contenido de agregado fino, por el método de volúmenes absolutos (kg/m3)

En primer lugar, se calcula el volumen absoluto de los diversos materiales integrantes de la mezcla, sin considerar el aire, y se suman (suma de volúmenes absolutos):

Cemento=Peso en tandaPeso específico×1000			(Ec.  22)

Agua=Agua de mezclado por tandaPeso específico×1000			          (Ec.  23)

AF seco=Peso de diseño original×Volumen determinadoPeso específico×1000	(Ec.  24)

AG seco=Peso de diseño original×Volumen determinadoPeso específico×1000	(Ec.  25)

Luego:

Aire atrapado=Rend. de tanda de ensayo-Suma de volúmes abs.

Dicho procedimiento para la determinación del contenido de aire, está establecido por la norma ASTM C138 (Método gravimétrico).

Establecidas ya las proporciones ajustadas o corregidas de todos los componentes de la unidad cúbica de concreto, excepto el agregado fino (AF); tenemos:

Vol. abs. AF seco=1-Vol. abs. cem,agua,aire,AGseco 	(Ec.  26)

AF seco=Vol. abs. AF seco×Peso específico×1000			(Ec.  27)

- Nuevos pesos secos de la tanda para 1 m3 de concreto

De acuerdo a los ajustes efectuados, dichos valores deberán ser corregidos por condición de humedad de agregado a fin de obtener los nuevos valores de obra.

El ajuste de mezcla por resistencia está dado por la Ley de Powers, que relaciona la resistencia a la compresión, el grado de hidratación y la relación agua cemento. Esta dada por la fórmula siguiente:

R=2380 x X3

X= 0.647 x α0.319 x α+ ac+aire			(Ec.  28)

Donde:

R: Resistencia a la compresión (kg/cm2)

X: Relación Gel / Espacio

α: Grado de hidratación

ac: Relación agua – cemento

## Definición de Términos Básicos:

- Concreto:

Mezcla de cemento Portland, agregado fino, agregado grueso, y agua con o sin aditivo.

- Agregados naturales:

Materiales que producto de la mezcla de arena y piedra de granulometría variable.

- Agregados reciclados:

Agregados obtenidos de concreto reciclado, después de un proceso de trituración.

- Concreto de alta resistencia:

Concreto con una resistencia igual o mayor a 420 kg/cm2.

- Resistencia:

Es la capacidad que posee un material para soportar cargas y esfuerzos.

- Cemento:

Material pulverizado que por adición de una cantidad conveniente de agua forma una pasta aglomerante capaz de endurecer, tanto bajo el agua como en el aire.

- Aditivo:

Material distinto del agua, de los agregados o del cemento, utilizado como componente del concreto, y que se añade a éste antes o durante su mezclado a fin de modificar sus propiedades.

- Aditivo Superplastificante:

Aditivo que mejora la consistencia del concreto y reduce la cantidad de agua de mezclado requerida para producir concreto de consistencia determinada.

- RCD:

Residuo de Construcción y/o Demolición, material que se desecha después de que haya realizado un trabajo o cumplido su misión, no teniendo aparentemente un valor económico.

CAPÍTULO III

MATERIALES Y MÉTODOS

# MATERIALES Y MÉTODOS

## Ubicación Geográfica de la Investigación:

La presente investigación se realizó en el departamento de Cajamarca, ubicado entre los paralelos 4°33’7’ y 8°2’12’ latitud sur, y entre los meridianos 78°42’27’’ y 77°44’20’ longitud oeste. La recolección de los residuos de concreto y la realización de ensayos se realizó en el distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca; la trituración del concreto reciclado y la obtención del agregado reciclado se realizó en el distrito de Baños del Inca, provincia de Cajamarca; y la obtención del agregado natural se realizó en el distrito de Chilete, provincia de Contumazá.

Figura N°  6

Fuente: Google Earth

: Ubicación Geográfica de la Investigación

Fuente: Escale, Mapas-2018.

## Tiempo de realización de la Investigación:

La investigación se desarrolló en el periodo comprendido de Mayo – Octubre del 2018, con una duración de seis meses.

## Diseño de la Investigación:

### Tipo de la Investigación:

La investigación fue de tipo experimental.

### Variables de Estudio:

Variable Independiente:

Porcentaje de agregado reciclado.

Variable Dependiente:

Resistencia a la compresión.

### Población, muestra y unidad de análisis:

#### Población de estudio:

Especímenes de concreto de alta resistencia f´c=420 kg/cm2.

#### Muestra de estudio:

| Especímenes | Cantidad |
| --- | --- |
| Especímenes elaborados con agregados naturales | 21 |
| Especímenes elaborados con agregados naturales + 0,90% FC Sikament-290N | 21 |
| Especímenes con sustitución de 10 % agregados reciclados + 0,90% FC Sikament-290N | 21 |
| Especímenes con sustitución de 20 % agregados reciclados + 0,90% FC Sikament-290N | 21 |
| Especímenes con sustitución de 30 % agregados reciclados + 0,90% FC Sikament-290N | 21 |
| Total | 105 |
| *FC: Factor Cemento |  |

#### Unidad de Análisis:

Especímenes de concreto

## Materiales:

### Agregados:

#### Agregados Naturales:

Se utilizó agregados de la cantera de río, Cantera “Margarita”, ubicada en el km N° 90 de la carretera Cajamarca – Chilete, en el departamento de Cajamarca. Sus coordenadas UTM son 739093.60 m Este, 9200754.43 m Norte, y una altitud de 847 m.s.n.m.

Figura N°  7: Ubicación de la Cantera Margarita

Fuente: Google Earth - 2018

#### Agregados Reciclados:

Se utilizaron agregados reciclados, producto de la trituración de pavimento rígido del Jr. Geranios, Cda N° 1 de la ciudad de Cajamarca, con coordenadas UTM de 773615.77 m Este, 9206634.59 m Norte y una altitud de 2693 m.

Figura N°  8: Ubicación del concreto reciclado

Fuente: Google Earth - 2018

### Cemento:

Tipo I de la marca Pacasmayo.

### Aditivo:

Sikament – 290N.  Con una dosificación de 0.9% del factor cemento.

## Equipos:

- Máquina Universal de compresión.

- Máquina Universal Los Ángeles.

- Juego de tamices para ensayo de Granulometría.

- Molde cónico y pisón metálico.

- Fiola de vidrio 500 ml.

- Canastilla metálica.

- Estufa.

- Balanza de precisión de 1 g.

- Moldes metálicos (sombreros) para ensayo de peso Unitario

- Cono de Abrams y varilla de acero.

- Deformímetro (Micrómetro) de 0.050’’ de rango y 0.0001’’ de precisión.

- Vernier metálico.

- Mezcladora de concreto tipo Trompo 125 lt.

- Moldes cilíndricos de 6’’ x 12’’

- Cilindros de curado de especímenes.

## Métodos:

Se utilizó el método experimental, para el cual se siguió el procedimiento siguiente:

- Revisión de bibliografía especializada en el tema.

- Adquisición de agregados naturales.

- Obtención de agregados reciclados.

- Determinación de propiedades físicas y mecánicas de los agregados naturales y reciclados.

- Obtención de cemento y aditivo.

- Elaboración de diseño de mezclas.

- Elaboración de especímenes de concreto.

- Determinación de las propiedades del concreto en estado fresco.

- Curado de especímenes de concreto.

- Ensayo a compresión de especímenes de concreto a la edad de 7, 14 y 28 días

- Análisis de datos y presentación de resultados.

- Conclusiones y recomendaciones.

Gráfico N° 2: Procedimiento de la investigación.

Los tipos de mezcla considerados son los siguientes:

Gráfico N° 3: Tipos de Mezclas

### Procedimiento en Agregados:

#### Extracción y preparación de muestras:

De acuerdo a la NTP 400.010, se realiza la extracción y preparación de la muestra mediante la toma de una muestra representativa.  La masa de la muestra para el agregado fino es de 10 kg y para el agregado grueso de TMN = ¾’’ es de 25 kg.

#### Análisis Granulométrico:

Según la NTP 400.012, el análisis granulométrico se realiza mediante el siguiente procedimiento:

- Mediante una balanza se pesó 500 gr de agregado fino y 8 kg de agregado grueso.

- Se secó la muestra a peso constante usando la estufa a una temperatura de 110° C.

- Se zarandeó el agregado por los tamices normados en la NTP 400.037, según el tipo de agregado.

- Se pesó el agregado retenido en cada tamiz y se determina el porcentaje retenido y porcentaje que pasa.

#### Determinación del Tamaño Máximo Nominal (TMN):

Del procedimiento anterior, y según la NTP 400.037, se obtuvo el diámetro del menor tamiz de la serie utilizada que produce el primer retenido entre 5% y 10%.

#### Módulo de Fineza:

Se obtuvo reemplazando los valores obtenidos del análisis granulométrico en la siguiente fórmula:

MF= Porcentajes retenidos acumulados (3'', 112'',38'',34'', N°4, N°8, N°16, N°30, N°30,N°50,N°100)100        (Ec.  29)

#### Determinación del peso específico y absorción del agregado fino:

De acuerdo a la NTP 400.022, se realiza el siguiente procedimiento:

- Se pesó 500 gr de agregado fino.

- Se realizó la prueba de humedad superficial.

- Se llenó el picnómetro con la muestra y agua, y se agita para eliminar las burbujas.

- Se determinó los pesos del picnómetro, la muestra y el agua.

- Se retiró la muestra del picnómetro y se seca al horno a una temperatura de 100° C.

- Se determinó el peso del picnómetro lleno a su capacidad de calibración con agua.

- Se determinó el peso de la muestra seca al horno.

- Se realizó los cálculos mediante las fórmulas:

| Peso Específico de Masa | Pe=wV-Va (Ec. 30) |
| --- | --- |
| Peso Específico de Masa Saturada con Superficie Seca | PeSSS=500V-Va (Ec. 31) |
| Peso Específico Aparente | Pea=wV-Va-(500-w) (Ec. 32) |
| Porcentaje de Absorción | Ab (%)=500-ww (Ec. 33) |
| w=Masa de muestra secada en estufa en g. V=Volumen del frasco , cm3 Va=Peso del agua añadida al frasco en g. |  |

#### Determinación del peso específico y absorción del agregado grueso:

De acuerdo a la NTP 400.021, se realiza el siguiente procedimiento:

- Se pesó 3000 gr de agregado grueso en la condición de saturado superficialmente seco.

- Se sumergió la muestra colocada en la cesta de alambre y se determina el peso en el agua.

- Se retiró y secó la muestra en el horno a una temperatura de 100° C.

- Se determinó el peso de la muestra seca al horno.

- Se realizaron los cálculos mediante las fórmulas:

| Peso Específico de Masa | Pe=A(B-C) x 100 (Ec. 34) |
| --- | --- |
| Peso Específico de Masa Saturada con Superficie Seca | PeSSS=B(B-C) x 100 (Ec. 35) |
| Peso Específico Aparente | Pea=AA-C x 100 (Ec. 36) |
| Porcentaje de Absorción | Ab %=B-AAx 100 (Ec. 37) |
| A=Peso de la muestra seca en el aire, gramos. B=Peso de la muestra saturada superficialmente seca en el aire, gramos C=Peso en el agua de la muestra saturada. |  |

#### Peso Unitario:

Según la NTP 400.017, se realiza los siguientes procedimientos:

- Determinación del Factor del recipiente:

- Determinación del peso específico del agua: Se llenó el picnómetro de agua hasta su marca de calibración (500 cm3), luego se determinó el peso del picnómetro con agua y la masa del picnómetro vacío.

- En el recipiente: Se llenó el recipiente completamente con agua, se determina el peso del recipiente con agua y se determinó el peso del recipiente vacío.

- Procedimiento para peso unitario suelto:

- Se llenó con agregado el recipiente hasta el reboce.

- Se determinó la masa del recipiente más su contenido.

- Procedimiento para peso unitario compactado:

- Se llenó el recipiente a un tercio del total, se nivela la superficie se apisona la capa de agregado con 25 golpes con la varilla de apisonado uniformemente distribuido sobre la superficie. Seguidamente se llenó los 2/3 del total se realiza el procedimiento anterior. Finalmente, se llenó el recipiente a sobre volumen y se realizó el procedimiento anterior; se niveló la superficie de la muestra.

- Se determinó la masa del recipiente más su contenido, y la masa del recipiente vacío.

- Se realizó los cálculos siguientes:

| Peso Específico del Agua | Pe=A-BC (Ec. 38) |
| --- | --- |
| A=Peso del picnometro con agua, kg. B=Peso del picnometro vacío, kg. C=Volumen del Picnómetro, m3 |  |
| Factor del Recipiente | f=PeW-M (Ec. 39) |
| Pe=Peso especifico del agua, kg/m3 W=Peso del recipiente lleno de agua, kg. M=Peso del recipiente vacío, kg. |  |
| Peso Unitario | PU=(G-M) x f (Ec. 40) |
| f=factor del recipiente, 1/m3 G=Peso del recipiente con agregado, kg. M=Peso del recipiente vacío, kg. |  |

#### Materiales más finos que pasan el tamiz normalizado N° 200:

La NTP 400.018, establece el procedimiento:

- Se pesó una muestra de 2500 gr. Secada a peso constante.

- Mediante el proceso de lavado, se adicionó agua hasta separar los finos que pasaran el tamiz N° 200.

- Se secó al horno el agregado retenido en el tamiz y se determinó su peso.

- Se realizó el cálculo siguiente:

| Porcentaje del material más fino que pasa por el tamiz normalizado de 75 µm (N° 200) | A=(P1-P2)P1 x 100 (Ec. 41) |
| --- | --- |
| P1=Peso seco de la muestra original, gramos. P2=Peso seco de la muestra ensayada, gramos. |  |

#### Contenido de Humedad:

De acuerdo a la NTP 339.185, el contenido de humedad se determina mediante el procedimiento:

- Se pesó una muestra de 3000 gr.

- Se secó la muestra completamente en el recipiente en el horno a 110 °C ± 5°C.

- Se determinó la masa de la muestra seca.

- Se realizó el cálculo mediante la fórmula:

| Contenido de Humedad (%) | w=M-SS x 100 (Ec. 42) |
| --- | --- |
| M=Masa de la muestra húmeda, gramos. S=Masa de la muestra seca, gramos. |  |

#### Resistencia a la degradación en agregados gruesos por abrasión:

Según la NTP 400.019, se realizó el siguiente procedimiento:

- Se registró el peso de la muestra según la gradación dada en la norma.

- Se colocó la muestra de ensayo y la carga en la máquina de Los Ángeles y rotarla a una velocidad entre 30 rpm a 33 rpm, por 500 revoluciones. Luego del número prescrito de revoluciones, se descargó el material de la máquina y se realizó una separación preliminar de la muestra sobre un tamiz de mayor abertura que el tamiz normalizado de 1.70 mm (N° 12).

- Se tamizó la porción fina por el tamiz 1,70 mm.

- Se realizó el lavado del material más grueso que la malla de 1.70 mm y se secó al horno a 110°C ± 5°C, hasta peso constante y se determinó la masa.

- Se realizó el cálculo mediante la fórmula:

| Porcentaje de desgaste | % desgaste=C-YC x 100 (Ec. 43) |
| --- | --- |
| C=Masa original de la muestra, gramos. S=Masa de la muestra después del ensayo, gramos. |  |

### Diseño de Mezclas de concreto:

El diseño de las mezclas   se realizó por el método del Módulo de Fineza de la Combinación de Agregados, siguiendo el siguiente procedimiento:

- Determinación de la resistencia requerida: f’c.

- Determinación de la resistencia requerida promedio: f’cr

- Elección del Tamaño Máximo Nominal: TMN

- Determinación de la Consistencia: Seca, plástica o fluida.

- Contenido del Aire atrapado

- Determinación del volumen de agua de mezcla.

- Determinación de la relación agua – cemento: a/c

- Cálculo de la cantidad de cemento.

- Determinación de las cantidades de agregado fino y grueso:

- Corrección del diseño por humedad.

- Proporcionamiento final de la mezcla:

- Ajuste de la mezcla

### Procedimiento con el concreto:

#### Elaboración y curado de especímenes de concreto en laboratorio:

De acuerdo a la NTP 339.183, el procedimiento es el siguiente:

- Se prepararon los materiales: cemento, agregados, agua y aditivo.

- Se realizó el mezclado en una mezcladora de concreto, con la adición de los materiales en los pesos calculados, iniciando con agua, agregados, cemento, agua; el aditivo se incorpora en el agua.

- Se realizó el mezclado durante 3 minutos hasta obtener homogeneidad y consistencia.

- Se realizó la medición del slump, mediante el método del Cono de Abrams.

- Se colocó el concreto en moldes cilíndricos (diámetro de 150mm y altura de 300mm), en 3 capas de 1/3 del volumen total cada una, para luego para ser consolidado mediante el varillado, en un número de 25 golpes por capa y después de cada varillada de golpeó los lados del molde suavemente de 10 a 15 veces con el martillo de goma.

- Se dejó fraguar el concreto.

- Se desmoldó los especímenes después de 24 horas de vaciado.

- Se realizó el curado de los especímenes.

#### Determinación del Peso Unitario:

La Norma Técnica Peruana NTP 339.046 proporciona el procedimiento siguiente:

##### Determinación del peso unitario del concreto fresco:

- Se determinó el peso del espécimen del concreto:  peso del concreto más el peso del molde.

- Se determinó el peso del molde vacío.

- Se realizó las mediciones de las dimensiones del molde, y se calculó el volumen de éste.

- Se realizó el cálculo mediante la fórmula:

| Peso Unitario del concreto fresco | PU=Mc-MmVm (Ec. 44) |
| --- | --- |
| Mc=Masa del molde lleno con concreto, kg. Mm=Masa del molde vacío, kg. Vm=Volúmen del molde, m3 |  |

##### Determinación del Peso Unitario del Concreto Endurecido:

- Se determinó el peso del espécimen del concreto en estado endurecido.

- Se realizó las dimensiones del espécimen: diámetro y largo.

- Se calculó el peso unitario mediante la fórmula:

| Peso Unitario del concreto fresco | PU=MeVe (Ec. 45) |
| --- | --- |
| Me=Masa del espécimen, kg. Vm=Volúmen del espécimen, m3 |  |

#### Determinación de la Resistencia a la compresión:

De acuerdo a la NTP 339.034 – 2015: CONCRETO se realiza el siguiente procedimiento:

- Se realizó la medición del espécimen: diámetro y altura.

- Se colocó el espécimen sobre el cabezal de la maquina universal a compresión, acondicionada con una capa de neopreno.

- Se aplicó la carga, controlando la velocidad de esfuerzo.

- Se midió la deformación producida por la aplicación de la carga.

- Se analizó el tipo de falla.

## Tratamiento, análisis de datos y presentación de resultados:

### Tratamiento y análisis de datos:

Para el tratamiento y análisis de los datos se realizó un análisis estadístico, recurriendo a la estadística descriptiva, mediante la determinación de parámetros descriptivos; y a la estadística inferencial, mediante un análisis de varianza (ANOVA), para los cuales se utilizó los programas de Microsoft Office Excel 2013 y SPSS.

### Presentación de resultados:

#### Propiedades físicas de los agregados naturales:

Tabla N° 15: Propiedades físicas del agregado natural fino y grueso

#### Propiedades físicas de los agregados reciclados:

Tabla N° 16: Propiedades físicas de los agregados reciclados fino y grueso

#### Diseños de mezcla:

Tabla N° 17: Dosificación de la mezcla A

Tabla N° 18: Dosificación de la mezcla B

Tabla N° 19: Dosificación de mezcla C

Tabla N° 20: Dosificación de mezcla D

Tabla N° 21: Dosificación de mezcla E

#### Resultados de los ensayos de Resistencia a la compresión:

Tabla N° 22: Resultados de resistencia promedio a la compresión del concreto según el tipo de diseño, a diferentes edades y con el porcentaje obtenido

*A: Concreto elaborado con agregados naturales.

*B: Concreto elaborado con agregados naturales más aditivo Sikament – 290N.

*C: Concreto elaborado con 10% de agregado reciclado más aditivo Sikament – 290N.

*D: Concreto elaborado con 20% de agregado reciclado más aditivo Sikament – 290N.

*E: Concreto elaborado con 30% de agregado reciclado más aditivo Sikament – 290N.

Gráfico N° 4: Resistencia promedio a la compresión del concreto vs tiempo, de acuerdo al tipo de diseño

B

C

D

E

Gráfico N° 5: Resumen de resistencia a la compresión por tipo de diseño, a diferentes edades.

#### Módulo de Elasticidad:

Tabla N° 23: Módulo de elasticidad teórico y obtenido del concreto a los 28 días

Gráfico N° 6:  Diagrama de resultados del módulo de elasticidad teórico y obtenido del concreto

#### Peso unitario en estado endurecido:

Gráfico N° 7: Peso Unitario del concreto en estado endurecido, según el tipo de mezcla

#### Resultados del análisis estadístico de los datos:

Tabla N° 24: Análisis de Varianza

| ANOVA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelo |  | Suma de cuadrados | gl | Media cuadrática | F | Sig. |
| 1 | Regresión | 41,877 | 3 | 13,959 | 15,387 | ,000 |
|  | Residuo | 28,123 | 31 | ,907 |  |  |
|  | Total | 70,000 | 34 |  |  |  |
| a. Variable dependiente: Especímenes |  |  |  |  |  |  |
| b. Predictores: (Constante), 28 Días, 7 Días, 14 Días |  |  |  |  |  |  |

| Coeficientes |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelo |  | Coeficientes no estandarizados |  | Coeficientes estandarizados | t | Sig. |
|  |  | B | Error estándar | Beta |  |  |
| 1 | (Constante) | 6,960 | 5,656 |  | 1,231 | ,228 |
|  | 28 días | ,058 | ,009 | ,836 | 6,475 | ,000 |
|  | 14 días | -,037 | ,015 | -,406 | -2,478 | ,019 |
|  | 7 días | -,020 | ,019 | -,174 | -1,018 | ,317 |
| a. Variable dependiente: Especímenes |  |  |  |  |  |  |

Tabla N° 25: Distribución de homogeneidad de varianzas

| Prueba de homogeneidad de varianzas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Estadístico de Levene |  | df1 |  | df2 |  | Sig. |
| 28 días |  | ,993 |  | 4 |  | 30 |  | ,427 |
| 14 días |  | ,899 |  | 4 |  | 30 |  | ,477 |
| 7 días |  | 1,182 |  | 4 |  | 30 |  | ,339 |
| ANOVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma de cuadrados |  | gl |  | Media cuadrática |  |  | F | Sig. |
| 28 días | Entre grupos |  | 11981,379 |  | 4 |  | 2995,345 |  |  | 34,493 | ,000 |
|  | Dentro de grupos |  | 2605,155 |  | 30 |  | 86,838 |  |  |  |  |
|  | Total |  | 14586,533 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |
| 14 días | Entre grupos |  | 6334,369 |  | 4 |  | 1583,592 |  |  | 25,068 | ,000 |
|  | Dentro de grupos |  | 1895,177 |  | 30 |  | 63,173 |  |  |  |  |
|  | Total |  | 8229,546 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |
| 7 días | Entre grupos |  | 3046,158 |  | 4 |  | 761,539 |  |  | 9,303 | ,000 |
|  | Dentro de grupos |  | 2455,833 |  | 30 |  | 81,861 |  |  |  |  |
|  | Total |  | 5501,990 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |

Tabla N° 26: Resultados de los estadísticos descriptivos:

|  |  | N | Media | Desviación estándar | Error estándar | 95% del intervalo de confianza para la media |  | Mínimo | Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Límite inferior | Límite superior |  |  |
| 7 días | A | 7 | 295,3157 | 10,44413 | 3,94751 | 285,6565 | 304,9749 | 288,33 | 318,63 |
|  | B | 7 | 333,1014 | 8,52630 | 3,22264 | 325,2159 | 340,9869 | 318,51 | 342,78 |
|  | C | 7 | 349,2729 | 11,66040 | 4,40722 | 338,4888 | 360,0569 | 335,55 | 368,59 |
|  | D | 7 | 340,2400 | 4,34131 | 1,64086 | 336,2250 | 344,2550 | 332,04 | 346,15 |
|  | E | 7 | 334,9343 | 9,87942 | 3,73407 | 325,7973 | 344,0712 | 316,04 | 344,70 |
| 14 días | A | 7 | 379,0643 | 6,23278 | 2,35577 | 373,2999 | 384,8286 | 366,84 | 383,97 |
|  | B | 7 | 389,6071 | 11,26723 | 4,25861 | 379,1867 | 400,0276 | 376,49 | 410,97 |
|  | C | 7 | 400,5014 | 8,24209 | 3,11522 | 392,8788 | 408,1241 | 391,54 | 415,27 |
|  | D | 7 | 397,6957 | 4,58908 | 1,73451 | 393,4515 | 401,9399 | 389,59 | 403,48 |
|  | E | 7 | 363,7114 | 7,81494 | 2,95377 | 356,4838 | 370,9390 | 350,65 | 376,51 |
| 28 días | A | 7 | 429,8157 | 8,13320 | 3,07406 | 422,2938 | 437,3377 | 422,95 | 444,37 |
|  | B | 7 | 447,8186 | 10,71050 | 4,04819 | 437,9130 | 457,7241 | 435,37 | 459,67 |
|  | C | 7 | 451,6157 | 6,42851 | 2,42975 | 445,6703 | 457,5611 | 441,88 | 461,16 |
|  | D | 7 | 443,1929 | 10,61522 | 4,01218 | 433,3754 | 453,0103 | 431,98 | 463,09 |
|  | E | 7 | 428,7971 | 8,62745 | 3,26087 | 420,8181 | 436,7762 | 410,98 | 436,60 |

A: Diseño con ag. naturales, B: Diseño con 0.9%FC Sikament-290N, C: Diseño con 10 % ag. reciclados + 0.9%FC Sikament-290N, D: Diseño con 20% ag. reciclados + 0.9%FC Sikament-290N, E: Diseño con 30 % ag. reciclados + 0.9%FC Sikament-290N.

La tabla N° 26  muestra los resultados de los parámetros estadísticos, de la cual se observa que el diseño de mezcla C (0.9% Sikament – 290N + 10% AR), tiene el mayor valor promedio de resistencia a la compresión del concreto a los 7, 14, 28 días.

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

# ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

## De la tabla N° 15, Propiedades físicas del agregado natural fino y grueso se afirma que:

- Agregado Fino: Los resultados de las propiedades físicas cumplen con los parámetros establecidos en las Normas Técnicas Peruana; así tenemos que el módulo de finura es de 2.92, que se encuentra dentro de los límites establecidos (2.3 – 3.1); posee una gradación que cumplen con los requerimientos granulométricos; y referido al porcentaje de finos que pasa la malla N° 200, es de 3.00%, menor al valor máximo admisible de 5%.

- Agregado Grueso: Los resultados de este agregado cumplen con los parámetros establecido en las Normas Técnicas Peruanas; posee una gradación dentro de los límites establecidos en los husos granulométricos; el porcentaje de material fino que pasa la malla N° 200 es 0.49% menor al 1% establecido en la normatividad; y referido al porcentaje de abrasión es de 28.24%, menor al valor máximo de 50%.

## De la tabla N° 16, Propiedades físicas de los agregados reciclados fino y grueso se afirma que:

- Agregado Fino: Los resultados de las propiedades físicas cumplen con los parámetros establecidos en las Normas Técnicas Peruana; así tenemos que el módulo de finura es de 2.98, que se encuentra dentro de los límites establecidos (2.3 – 3.1); posee una gradación que cumplen con los requerimientos granulométricos; y referido al porcentaje de finos que pasa la malla N° 200, es de 4.50%, menor al valor máximo admisible de 5%.

- Agregado Grueso: Los resultados de este agregado cumplen con los parámetros establecido en las Normas Técnicas Peruanas; posee una gradación dentro de los límites establecidos en los husos granulométricos; el porcentaje de material fino que pasa la malla N° 200 es 0.80% menor al 1% establecido en la normatividad; y referido al porcentaje de abrasión es de 35.33%, menor al valor máximo de 50%.

## Los resultados de las tablas N° 17, 18, 19, 20, 21: Dosificaciones de mezcla de los diseños A, B, C, D y E respectivamente; muestran el contenido de cemento, agua efectiva, aire, aditivo Sikamnet-290N, agregado fino natural y reciclado, agregado grueso natural y reciclado por metro cubico y por tanda de 0.02m3 de volumen según el diseño.

## La tabla N° 22, muestra los valores promedio de la resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto a la edad de 7 días, 14 días y 28 días, con su respectivo porcentaje de resistencia obtenido referida a la resistencia de diseño, para cada diseño de mezcla realizado en la investigación. A los 28 días de edad, han superado el 100% de la resistencia de diseño (420 kg/cm2); los resultados muestran que, el concreto elaborado con una sustitución de 10% de agregado reciclado más 0.90%FC Sikament-290N alcanzó una resistencia de 451.61 kg/cm2, mayor en 5.19% con respecto al concreto elaborado con agregados naturales; el concreto elaborado con una sustitución de 20% de agregado reciclado más 0.90%FC Sikament-290N alcanzó una resistencia de 443.19 kg/cm2, mayor en 3.18%  respecto al concreto elaborado con agregados naturales; en cambio el concreto elaborado con una sustitución de 30% de agregados reciclados más 0.90%FC Sikament-290N tuvo una resistencia de 428.80 kg/cm2, disminuyendo en 0.24% con respecto al concreto elaborado con agregados naturales.

## Los  gráficos N° 4 y N° 05, muestra el comportamiento de la resistencia del concreto, a diferentes edades y de los diferentes tipos de diseño; de donde  se deduce que el concreto elaborado con agregados naturales tiene un lento crecimiento en la resistencia  a la edad de 7 días, alcanzando el 70.31% de la resistencia especificada (420 kg/cm2) con respecto a los concretos elaborados con sustituciones de 10%, 20% y 30% más la adición de Sikament-290N en cada uno, que alcanzaron un promedio del 80% de la resistencia especificada. En cambio a la edad de 14 días, el concreto elaborado con sustitución del 30% de agregado reciclado más Sikament-290N, logró un 86% de la resistencia de diseño, valor menor en comparación a los otros tipos de concreto que lograron una resistencia mayor al 90%; y por último a la edad de los 28 días, todos los tipos de concreto  superaron el 100% de la resistencia especificada, siendo el concreto elaborado con sustitución del 30% de agregado reciclado más Sikament-290N, él que alcanzó el menor porcentaje de resistencia con un 102.10%.

## Los resultados presentados en la tabla N° 23 y el gráfico N° 6, muestran los valores de módulo de elasticidad promedio tanto teórico como real de los diseños de concreto planteados a la edad de 28 días, el primero obtenido de la resistencia alcanzada, y el segundo de la curva Esfuerzo – Deformación. El módulo de elasticidad real alcanzado por el concreto elaborado con agregados naturales es el mayor, con un valor de 138,644.74 kg/cm2, respecto a los otros tipos de concreto.

## El gráfico N° 7, muestra los resultados promedios de los valores de peso unitario de concreto en estado endurecido según el tipo de mezcla, donde  el mayor valor de esta propiedad la alcanzó el concreto elaborado con agregados naturales más 0.90%FC Sikament-290  con  2287.46 kg/m3, en cambio el concreto elaborado con una sustitución de 30%  de agregado reciclado más 0.90%FC Sikament-290N  obtuvo 2248.60 kg/m3, el menor valor en esta propiedad.

## De los resultados del análisis de varianza (ANOVA) mostrados en la tabla N° 24, muestra que:  el análisis de varianza entre grupos es altamente significativo (p < 0.01) con respecto a los valores de la resistencia a la comprensión.  Por otro lado, referido a la edad del concreto, se observa que; las lecturas a los 28 días la resistencia a la comprensión es altamente significativo (p < 0.01) con respecto a los otros días. Siendo el menos resistente las lecturas a los 7 días (p < 0.05). En la tabla N° 25 se observa que, según el estadístico de Levene no es significativo (p > 0.05) indicando que las lecturas de resistencia a la comprensión (siete días, catorce días y 28 días) no son homogéneas. Por otro lado, en el análisis de varianzas entre grupos por la prueba F de las lecturas de resistencia a la comprensión (siete días, catorce días y 28 días) son altamente significativas (p<0.01). Por lo tanto, existe heterogeneidad en la resistencia a la comprensión del concreto.

## Contrastación de la Hipótesis:

La hipótesis principal planteada: “La Resistencia a la Compresión del Concreto de Alta Resistencia elaborado con agregados reciclados, disminuye respecto a la resistencia a la compresión del concreto de alta resistencia elaborado con agregados naturales”, es verdadera;  ya que los resultados muestran que la resistencia de un concreto elaborado con una sustitución del  30% de agregados naturales por agregados reciclados más la adición del aditivo Sikament-290N,  disminuye en 0.24% con respecto a la resistencia a la compresión del concreto elaborado con agregados naturales; y 4.25% respecto a la resistencia a la compresión de concreto de alta resistencia elaborado con agregados naturales más la adición de aditivo Sikament-290N.

Estudios de investigación realizados por Chauveinc, J. en el 2011, concluyeron que la resistencia a la compresión de un concreto elaborado con una sustitución de hasta 30% de agregados naturales por agregados reciclados  disminuyó en un porcentaje de 3,51; por otro lado, Sumari, J. concluyó en el 2016, que la resistencia a la compresión de un concreto de mediana a alta resistencia elaborado con agregados reciclados disminuye un 2,7%  de su resistencia especificada a la edad de 28 días; por lo que al ser comparados con los resultados obtenidos de la investigación, se tiene que el porcentaje de disminución de la resistencia a la compresión de un concreto elaborado con agregados reciclados (sustitución de 30% más Sikament-290N) es de 0.24% ; mostrando una disminución en la variación de la resistencia a la compresión del concreto elaborado con agregados reciclados como una alternativa de sustitución de agregados naturales.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Conclusiones:

            - La resistencia a la compresión del concreto de alta resistencia elaborado con una sustitución de 10% de agregado reciclado más aditivo sikament-290N, tiene una resistencia de 451.51 kg/cm2, aumentando en 5.06% la resistencia a la compresión de un concreto de alta resistencia elaborado con agregados naturales que alcanza 429.82kg/cm2.

            - La resistencia a la compresión del concreto de alta resistencia elaborado con una sustitución de 20% de agregado reciclado más aditivo sikament-290N, tiene una resistencia de 443.19 kg/cm2, mayor en 3.11% a la resistencia a la compresión de un concreto de alta resistencia elaborado con agregados naturales que alcanza 429.82kg/cm2.

            - La resistencia a la compresión del concreto de alta resistencia elaborado con una sustitución de 30% de agregado reciclado más aditivo sikament-290N, tiene una resistencia de 428.80 kg/cm2, que disminuye en 0.24% a la resistencia a la compresión de un concreto de alta resistencia elaborado con agregados naturales que alcanza 429.82kg/cm2.

            - Las propiedades determinadas de los agregados reciclados cumplen con los parámetros establecidos en las Normas Técnicas Peruanas; sin embargo, el agregado fino reciclado y agregado grueso reciclado tienen un alto porcentaje de absorción y un alto porcentaje de finos que pasa la malla N° 200. Del mismo modo la abrasión del agregado grueso reciclado es elevado con un 35.33%.

## Recomendaciones

            - Se recomienda realizar investigaciones de estudio del comportamiento de concreto de alta resistencia con la sustitución total de agregado natural por agregado reciclado.

            - Se recomienda realizar investigaciones de estudio del comportamiento de concreto de alta resistencia con agregados reciclados para una consistencia fluida.

            - Se recomienda realizar investigaciones de estudio del comportamiento de concreto de alta resistencia con agregados reciclados más el uso de aditivos para el concreto.

            - Se recomienda realizar investigaciones de estudio del comportamiento de concreto de alta resistencia con agregados reciclados proveniente de residuos de concreto de edificaciones.

CAPÍTULO VI

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

# REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abanto, F. (s.f.). Tecnología del Concreto. Perú. Editorial San Marcos.

- Asencio, A. (2014). Efecto de los agregados de concreto reciclado en la resistencia a la compresión sobre el concreto f’c = 210 kg/cm2.  (Tesis de Pregrado). Universidad Nacional de Cajamarca. Perú.

- ASOCEM (2018). Reporte estadístico Mensual Julio 2018.

- Chauveinc, J. (2011). Estudio experimental de propiedades mecánicas de hormigones con árido reciclado mediante la modificación del método de mezclado del hormigón. (Tesis de Pregrado). Universidad de Chile. Chile.

- Chiluisa, J. (2014).  Hormigones de alta resistencia (f'c = 50mpa) utilizando agregados del sector de pifo y cemento armaduro especial- Lafarge (Tesis de pregrado). Universidad Central del Ecuador. Ecuador.

- Cotrina, E. (2018). Comportamiento mecánico del concreto de alta resistencia de f’c=450 kg/cm2 con aditivo superplastificante sikament-290N y adición mineral sika® fume. (Tesis de Pregrado). Universidad Nacional de Cajamarca. Perú.

- Escale, Maps (2018), Cajamarca.

- Google Earth. (2018). Coordenadas UTM (739093.60m E, 9200754.43m N). Cajamarca.

- Google Earth. (2018). Coordenadas UTM (773615.77m E, 9206634.59m N). Cajamarca.

- Harmsen, T. (2002). Diseño de Estructuras de concreto armado. Perú. Tercera Edición. Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial 2002.

- Klee, H. (2009). Reciclando Concreto. Cement Sustentability Institute. Inglaterra.

- Lezama, J. (2013). Tecnología del Concreto. Perú.

- NTP 334.009-2016: CEMENTOS. Cemento Portland. Requisitos.

- NTP 339.034-2015: CONCRETO. Método de ensayo normalizado para la determinación de la resistencia a la compresión del concreto en muestras cilíndricas.

- NTP 339.046-2008: HORMIGÓN (CONCRETO). Método de ensayo para determinar la densidad (peso unitario), rendimiento y contenido de aire (método gravimétrico) del hormigón (concreto)

- NTP 339.088-2014: CONCRETO. Agua de mezcla utilizada en la producción de concreto de cemento Portland. Requisitos.

- NTP 339.183-2013: CONCRETO. Práctica normalizada para la elaboración y curado de especímenes de concreto en el laboratorio

- NTP 339.185-2013: AGREGADOS, método de ensayo normalizado para contenido de humedad total evaporable de agregados por secado.

- NTP 400.010-2011: AGREGADOS, extracción y preparación de muestras.

- NTP 400.012-2013: AGREGADOS, Análisis granulométrico del agregado fino, agregado grueso y agregado global.

- NTP 400.017-2011: AGREGADOS, método de ensayo normalizado para determinar la masa por unidad de volumen o densidad (“Peso Unitario”) y los vacíos en el agregado.

- NTP 400.018-2013: AGREGADOS, método de ensayo normalizado para determinar materiales más finos que pasan por el tamiz normalizado 75 µm (N° 200) por lavado en agregados.

- NTP 400.019-2014: AGREGADOS, método de ensayo normalizado para la determinación de la resistencia a la degradación en agregados gruesos de tamaños menores por abrasión e impacto en la máquina de Los Ángeles.

- NTP 400.021 -2013: AGREGADOS, método de ensayo normalizado para peso específico y absorción del agregado grueso.

- NTP 400.022-2013: AGREGADOS, métodos de ensayo normalizado para la densidad, densidad relativa (peso específico) y absorción del agregado fino.

- NTP 400.037-2011: AGREGADOS, Especificaciones normalizadas para agregados en concreto.

- NTP 400.050-2007: Manejo de Residuos en la Construcción.

- Pasquel, E. (1998). Tópicos de Tecnología del concreto en el Perú. Lima. Segunda Edición.

- Pavón, E. (2012). Empleo del árido reciclado de hormigón en la fabricación de hormigón estructural. (Tesis de Maestría). Universidad Tecnológica de la Habana José Antonio Echeverría. Cuba.

- Ponce, C. (2016). Estudio del concreto reciclado de mediana a baja resistencia, utilizando cemento Portland Tipo l. (Tesis de Pregrado). Universidad Nacional de Ingeniería. Perú.

- Rivera, G.(2009). Concreto Simple. Universidad de Cauca. Colombia.

- Rivva, E. (2002). Concretos de Alta Resistencia. Perú. Fondo Editorial ICG. Primera Edición.

- Rivva, E. (2013). Diseño de Mezclas. Perú. Segunda Edición.

- Sumari, J. (2016). Estudio del concreto de mediana a alta resistencia elaborado con residuos de concreto y cemento Portland Tipo I. (Tesis de Pregrado). Universidad Nacional de Ingeniería. Perú.

- Tafur, Y. (2015). Estudio del comportamiento físico – mecánico del concreto diseñado y elaborado con agregado grueso reciclado en la ciudad de Cajamarca. (Tesis de Pregrado). Universidad Nacional de Cajamarca. Perú.

- Wilson, D., Rodic, L., Modac, P., Soos, R., Velis, C., Rogero, A. (2015). Perspectiva mundial de gestión de residuos. United Nations Environment Programme. Inglaterra.

ANEXOS

# ANEXOS

## Anexo N° 01: Propiedades de los agregados naturales

### Agregado Fino:

Tabla N° 27: Análisis granulométrico del agregado fino natural M-1

Gráfico N° 8: Curva de distribución granulométrica del agregado fino natural M-1

Tabla N° 28: Análisis granulométrico del agregado fino natural M-2

Gráfico N° 9:  Curva de distribución granulométrica del agregado fino natural M-2

Tabla N° 29: Análisis granulométrico del agregado fino natural M-3

Gráfico N° 10: Curva de distribución granulométrica del agregado fino natural M-3

Tabla N° 30: Peso específico del agregado fino natural

Tabla N° 31: Determinación del peso específico del agua

Tabla N° 32: Peso Unitario Suelto del agregado fino natural

Tabla N° 33: Peso Unitario compactado del agregado fino natural

Tabla N° 34: Determinación del factor de calibración f

Tabla N° 35: Absorción del agregado fino natural

Tabla N° 36: Contenido de Humedad  del agregado fino natural

Tabla N° 37: Material que pasa la malla N° 200 del agregado fino natural

### Agregado Grueso:

Tabla N° 38: Análisis granulométrico del agregado grueso natural M-1

Gráfico N° 11: Curva de Distribución granulométrica del agregado grueso natural  M-1

Tabla N° 39: Análisis granulométrico del agregado grueso natural M-2

Gráfico N° 12: Curva de Distribución granulométrica del agregado grueso natural  M-2

Tabla N° 40: Análisis granulométrico del agregado grueso natural M-3

Gráfico N° 13:  Curva de Distribución granulométrica del agregado grueso natural  M-3

Tabla N° 41: Peso específico del agregado grueso natural

Tabla N° 42: Peso Unitario suelto del agregado grueso natural

Tabla N° 43: Peso Unitario compactado del agregado grueso natural

Tabla N° 44: Determinación del factor de calibración f

Tabla N° 45: Absorción del agregado grueso natural

Tabla N° 46: Contenido de humedad del agregado grueso natural

Tabla N° 47: Porcentaje de material que pasa la malla N° 200 del agregado grueso natural

Tabla N° 48: Abrasión del agregado grueso natural

## Anexo N° 02: Propiedades de los agregados reciclados:

### Agregado Fino reciclado:

Tabla N° 49: Análisis granulométrico del agregado fino reciclado M-1

Gráfico N° 14: Curva de distribución granulométrica del agregado fino reciclado M-1

Tabla N° 50: Análisis granulométrico del agregado fino reciclado M-2

Gráfico N° 15: Curva de distribución granulométrica del agregado fino reciclado M-2

Tabla N° 51: Análisis granulométrico del agregado fino reciclado M-3

Gráfico N° 16: Curva de distribución granulométrica del agregado fino reciclado M-3

Tabla N° 52: Peso específico del agregado fino reciclado

Tabla N° 53: : Peso unitario suelto del agregado fino reciclado

Tabla N° 54: Peso unitario compactado del agregado fino reciclado

Tabla N° 55: Absorción del agregado fino reciclado

Tabla N° 56: Contenido de humedad  del agregado fino reciclado

Tabla N° 57: porcentaje que pasa  la malla N° 200  del agregado fino reciclado

### Agregado Grueso reciclado:

Tabla N° 58: Análisis granulométrico del agregado grueso reciclado M-1

Gráfico N° 17: Curva de distribución granulométrica del agregado grueso reciclado M-1

Tabla N° 59: Análisis granulométrico del agregado grueso reciclado M-2

Gráfico N° 18: Curva de distribución granulométrica del agregado grueso reciclado M-2

Tabla N° 60: Análisis granulométrico del agregado grueso reciclado M-3

Gráfico N° 19: Curva de distribución granulométrica del agregado grueso reciclado M-3

Tabla N° 61: Peso específico   del agregado grueso reciclado

Tabla N° 62: Peso unitario suelto   del agregado grueso reciclado

Tabla N° 63: Peso unitario compactado del agregado grueso reciclado

Tabla N° 64: Absorción del agregado grueso reciclado

Tabla N° 65: Contenido de humedad del agregado grueso reciclado

Tabla N° 66: Material que pasa la malla N° 200  del agregado grueso reciclado

Tabla N° 67:  Abrasión del agregado grueso reciclado

## Anexo N° 03: Diseños de Mezcla:

Tabla N° 68: Diseño de mezcla A

Tabla N° 69: Ajuste de mezcla por ACI – Diseño de mezcla A

Tabla N° 70: Diseño de mezcla B

Tabla N° 71: Ajuste de mezcla por ACI – Diseño de mezcla B

Tabla N° 72: Diseño de mezcla C

Tabla N° 73: Ajuste de mezcla por ACI – Diseño de mezcla C

Tabla N° 74: Diseño de mezcla D

Tabla N° 75: ajuste de mezcla por ACI – Diseño de mezcla D

Tabla N° 76: Diseño de mezcla E

Tabla N° 77: Ajuste de mezcla por ACI – Diseño de mezcla E

## Anexo N° 04: Resultados de ensayos de Resistencia a la Compresión:

Tabla N° 78: Resultados de resistencia a la compresión del concreto a los 7 días, mezcla A

Tabla N° 79: Resultados de resistencia a la compresión del concreto  a los 7 días, mezcla B

Tabla N° 80: Resultados de resistencia a la compresión del concreto  a los 7 días, mezcla C

Tabla N° 81: Resultados de resistencia a la compresión del concreto  a los 7 días, mezcla D

Tabla N° 82: Resultados de resistencia a la compresión del concreto  a los 7 días, mezcla E

Tabla N° 83: Resultados de resistencia a la compresión del concreto  a los 14 días, mezcla A

Tabla N° 84: Resultados de resistencia a la compresión del concreto  a los 14 días, mezcla B

Tabla N° 85: Resultados de resistencia a la compresión del concreto  a los 14 días, mezcla C

Tabla N° 86: Resultados de resistencia a la compresión del concreto  a los 14 días, mezcla D

Tabla N° 87: Resultados de resistencia a la compresión del concreto  a los 14 días, mezcla E

Tabla N° 88: Resultados de resistencia a la compresión del concreto  a los 28 días, mezcla A

Tabla N° 89: Resultados de resistencia a la compresión del concreto  a los 28 días, mezcla B

Tabla N° 90: Resultados de resistencia a la compresión del concreto  a los 28 días, mezcla C

Tabla N° 91: Resultados de resistencia a la compresión del concreto  a los 28 días, mezcla D

Tabla N° 92: Resultados de resistencia a la compresión del concreto  a los 28 días, mezcla E

## Anexo N° 06: Resultados de curva Esfuerzo vs Deformación:

Módulo de elasticidad del concreto – Diseño de mezcla A:

Módulo de elasticidad del concreto – Diseño de mezcla B:

Módulo de elasticidad del concreto – Diseño de mezcla C:

Módulo de elasticidad del concreto – Diseño de mezcla D:

Módulo de elasticidad del concreto – Diseño de mezcla E:

## Anexo N° 08: Panel Fotográfico:

Fotografía N°  1: Obtención de agregado reciclado

Fotografía N°  2: Obtención de agregado natural, Cantera Margarita - Chilete

Fotografía N°  3: Ensayo de peso específico de agregado fino

Fotografía N°  4: Ensayo de peso específico de agregado fino

Fotografía N°  5: Ensayo de Peso específico del agregado grueso

Fotografía N°  6: Ensayo de Peso específico del agregado grueso

Fotografía N°  7: Ensayo de Granulometría del agregado fino reciclado

Fotografía N°  8: Ensayo de Granulometría del agregado grueso reciclado

Fotografía N°  9: Granulometría del agregado natural

Fotografía N°  10: Ensayo de Peso unitario suelto del agregado grueso

Fotografía N°  11: Peso unitario suelto del agregado fino

Fotografía N°  12: Peso unitario compactado del agregado grueso

Fotografía N°  13: Elaboración de especímenes de concreto

Fotografía N°  14: Mezclado de materiales del concreto

Fotografía N°  15: Determinación de la consistencia del concreto

Fotografía N°  16: Compactación de especímenes de concreto

Fotografía N°  17: Especímenes de concreto

Fotografía N°  18: Curado de especímenes de concreto

Fotografía N°  19: Determinación del peso de especímenes de concreto

Fotografía N°  20: Medición del diámetro de los especímenes de concreto

Fotografía N°  21: Medición de altura de especímenes de concreto

Fotografía N°  22: ensayo de rotura de probetas

Fotografía N°  23: Determinación del módulo de elasticidad del concreto

Fotografía N°  24: Falla frágil

Fotografía N°  25: Ensayo a la compresión de probetas  de concreto  - LEM

Fotografía N°  26: Ensayo a la compresión de probetas de concreto - LEM